| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 7392— 202_ (проект, RU, первая редакция |

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

##### Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

##### 202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Проектно-конструкторским бюро по инфраструктуре – филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ПКБ И – филиал ОАО «РЖД»).

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 524 «Железнодорожный транспорт».

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                    №                                   ).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ___ ______________ 20__ г. № ____-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7392-20__ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с ___ ______________ 20__ г.

5 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза 
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и 
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».

6 ВЗАМЕН ГОСТ 7392–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	3

4 Классификация	8

5 Технические требования	8

6 Правила приемки	10

6.1 Приемка произведенных партий щебня	10

6.2 Контроль качества отгружаемых поставок щебня	12

6.3 Общие требования к отбору точечных проб	14

6.4 Места отбора точечных проб	15

6.5 Способы отбора точечных проб	16

6.6 Интервалы отбора точечных проб	17

6.7 Подготовка лабораторной пробы	18

6.8 Оценка результатов испытаний	20

7 Методы контроля	21

7.1 Общие положения	21

7.2 Определение зернового состава	22

7.3 Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы	24

7.4 Определение содержания частиц размером менее 0,5 мм и менее 0,16 мм	25

7.5 Определение содержания длинных зерен в щебне	27

7.6 Определение содержания глины в комках	28

7.7 Определение содержания зерен слабых пород	29

7.8 Определение величины потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане	30

7.9 Определение величины потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре	32

7.10 Определение марки щебня по морозостойкости	34

7.10.2 Метод замораживания	34

7.10.3 Ускоренный метод	37

7.11 Определение средней плотности зерен	38

7.12 Определение удельной электрической проводимости	40

7.13 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов	42

7.14 Определение содержания дробленых зерен	42

7.15 Определение наличия органических примесей	43

7.16 Определение изменения величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения	45

8 Транспортирование и хранение	47

9 Гарантии изготовителя	48

10 Требования безопасности	48

11 Требования охраны окружающей среды	49

Приложение А (справочное). Форма журнала контроля качества продукции	50

Приложение Б (справочное). Определение насыпной плотности	51

Приложение В (справочное).Форма паспорта качества	53

Приложение Г (справочное). Форма акта отбора проб	55

Приложение Д (справочное). Форма журнала регистрации проб	56

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ Технические условия Crushed stone of rocks for railway ballast. Specifications

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на щебень из плотных горных пород, получаемый их дроблением и применяемый для устройства балластного слоя железнодорожного пути.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.034. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.131 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.280 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ГОСТ 17.2.3.01) Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.3.021) Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4166 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4171 Реактивы. Натрия сульфат 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709). Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8269.0 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 11042. Молотки стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 19596 Лопаты. Технические условия

ГОСТ 28846 (ИСО 4418-78). Перчатки и рукавицы. Общие технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 31426 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

аналитическая проба: Проба материала, приготовленная из лабораторной пробы и предназначенная для одного или нескольких видов испытаний. Из аналитической пробы в некоторых случаях отбирают отдельные навески в соответствии с методикой испытаний. Допускается использование одной аналитической пробы для проведения нескольких видов испытаний, если в процессе предшествующих испытаний другие свойства материала не подвергаются изменению. [ГОСТ 8269.0-97, раздел 3]

валуны: Окатанные в различной степени обломки горных пород размером свыше 70 мм [ГОСТ 31426-2010, раздел 3]

- горизонт горной породы: Пласт (или слой; горизонт, страта) – слой осадочных или магматических горных пород, который сформировался на поверхности земли и имеет внутреннюю структуру, отличающуюся от других слоев, лежащих непосредственно над ним и под ним, по цвету, текстуре, материалу.

гравий: Окатанные в различной степени обломки горных пород и зерна минералов размером свыше 5 до 70 мм [ГОСТ 31426-2010, раздел 3]

- длина зерна: Наибольший размер зерна, определенный по максимальному расстоянию между двумя параллельными плоскостями, прилегающими тангенциально к поверхности зерна.

- длинные зерна: Зерна щебня, длина которых больше или равна 100 мм.

- дробленые зерна: Зерна щебня, получаемые дроблением валунов и/или гравия, поверхность которых околота более чем наполовину.

естественные радионуклиды; ЕРН: Основные радиоактивные нуклиды природного происхождения, содержащиеся в строительных материалах: радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K). [ГОСТ 30108-94, раздел 3]

- зерна пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: Зерна щебня, для которых отношение длины к толщине больше или равно трем.

- зерна слабых пород: Зерна щебня, которые легко разламываются руками или разрушаются легкими ударами молотка.

- изверженные горные породы: Породы, образовавшиеся из магмы, излившейся из глубины земли и затвердевшей.

изготовитель: Предприятие (организация, объединение), осуществляющее выпуск продукции.

[ГОСТ 15.902-2014, пункт 3.15]

- испытательный центр (лаборатория): Оснащенное необходимым испытательным оборудованием и средствами измерений, технически компетентное юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке.

контрольные испытания: испытания, проводимые для контроля качества объекта.

[ГОСТ 16504-81, статья 36

- контрольные сита: Сита для определения зернового состава щебня.

лабораторная проба: Проба материала, приготовленная из объединенной пробы и предназначенная для всех лабораторных испытаний, предусмотренных для данного вида горной породы, щебня. [ГОСТ 8269.0-97, раздел 3]

- метаморфические (видоизмененные) горные породы: Породы, образовавшиеся в результате глубоких изменений изверженных и осадочных пород под воздействием высоких температур или больших давлений.

- метод испытаний: Правила применения определенных принципов и средств испытаний.

объединенная проба: Проба материала, состоящая из точечных проб и характеризующая партию в целом. [ГОСТ 8269.0-97, раздел 3]

- осадочные горные породы: Породы, образовавшиеся в результате разрушения изверженных и других пород под влиянием температурных колебаний, действия воды и ветра.

- партия: Совокупность единиц однородной продукции одного обозначения по чертежу, произведенные в течение 24 часов, изготовленные из материала одного наименования по единому технологическому процессу, одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке качества которых принимают одно общее решение.

- паспорт качества: Официальный документированный бланк, фиксирующий результаты производственного контроля и содержащий перечень показателей, которым должна отвечать продукция, их нормативные и фактические значения, оформляемый отделом контроля качества организации-изготовителя продукции и подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям.

периодические испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска.

[ГОСТ 16504-81, статья 48]

- полный остаток на сите: Сумма частных остатков на данном сите и всех ситах с большими размерами отверстий, определяемая в массовых процентах.

- поставка: Количество товарной продукции или услуг, представленное в одно время и сопровождаемое одним комплектом документов.

приемо-сдаточные испытания: Контрольные испытания продукции при приемочном контроле.

[ГОСТ 16504-81, статья 47]

проба: Определенное количество материала, отобранное для испытаний от партии горной породы, щебня. [ГОСТ 8269.0-97, раздел 3]

сертификационные испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью установления соответствия характеристик ее свойств национальным и (или) международным нормативно-техническим документам.

[ГОСТ 16504-81, статья 52]

- солнечный ожог: Вид дефекта базальтовой породы, который может возникать под воздействием атмосферных явлений.

Примечание – Солнечный ожог начинается с проявления на поверхности щебня звездообразных серо-белых пятен. Обычно это приводит к образованию трещин, исходящих из этих пятен и соединяющих их между собой. Это явление снижает прочность микроструктуры минерала, из-за чего порода распадается на мелкие обломки. В зависимости от происхождения материала этот процесс может завершиться распадом породы в течение нескольких месяцев после разработки или длиться десятилетиями. В исключительных случаях могут образовываться большие трещины, приводящие к быстрому распаду.

типовые испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс [ГОСТ 16504-81, статья 50]

- толщина зерна: Наименьший размер зерна, определенный по минимальному расстоянию между двумя параллельными плоскостями, прилегающими тангенциально к поверхности зерна.

точечная проба: Проба материала, взятая единовременно из установленных нормативными документами мест партии. [ГОСТ 8269.0-97, раздел 3]

удельная активность радионуклида А, Бк/кг: Отношение активности радионуклида в образце к массе образца. [ГОСТ 30108-94, раздел 3]

удельная эффективная активность ЕРН Аэфф, Бк/кг: Суммарная удельная активность ЕРН в материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека по формуле (3.2): Аэфф = АRa + 1,31·АTh + 0,085·АK, (3.2) где АRa, АTh, AK - удельные активности радия, тория, калия соответственно, Бк/кг. [ГОСТ 30108-94, раздел 3]

- частный остаток: Отношение массы остатка на рассматриваемом сите к массе всего просеиваемого материала, выраженное в процентах.

- щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути: Неорганический зернистый сыпучий материал с номинальным размером зерен от 25 до 60 мм или с номинальным размером зерен от 30 до 60 мм или с номинальным размером зерен от 22,4 до 63 мм со средней плотностью зерен не менее 2,4 г/см3, получаемый дроблением плотных горных пород с последующим рассевом продуктов дробления.

4 Классификация

4.1 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути по своим физико-механическим характеристикам и фракционному составу подразделяют на три категории: В, I, II:

категория В – применяется для устройства балластного слоя при скоростях движения подвижного состава 250 – 400 км/ч (высокоскоростное движение);

категория I - применяется для устройства балластного слоя при скоростях движения подвижного состава 180 – 250 км/ч (скоростное движение);

категория II - применяется для устройства балластного слоя при скоростях движения подвижного состава до 180 км/ч.

4.2 Обозначение щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути состоит из названия «щебень балластный», обозначения категории и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути категории II в документации при оформлении заказа:

Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, категория II, ГОСТ 7392.

5 Технические требования

Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути по своему зерновому (фракционному) составу и физико-механическим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Зерновой (фракционный) состав и физико-механические характеристики щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Нормативные значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория щебня |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В |  | I |  | II |  |
| 1 | Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах) | % общей массы | Размер стороны квадрата ячейки сита, мм | Полный остаток, % по массе | Диаметр круглой ячейки сита, мм | Полный остаток, % по массе | Диаметр круглой ячейки сита, мм | Полный остаток, % по массе |
|  |  |  | 80,0 | 0 | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 |
|  |  |  | 63,0 | от 0 до 3 | 60,0 | от 0 до 5 | 60,0 | от 0 до 5 |
|  |  |  | 50,0 | от 0 до 35 | 40,0 | от 35 до 75 | 40,0 | от 35 до 75 |
|  |  |  | 40,0 | от 35 до 70 | 30,0 | от 95 до 100 | 25,0 | от 95 до 100 |
|  |  |  | 31,5 | от 85 до 99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,4 | от 98 до 100 |  |  |  |  |
| 2 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более | % общей массы | 15,0 |  | 15,0 |  | 18,0 |  |
| 3 | Содержание частиц размером менее 0,5 мм, не более | % общей массы | 1,0 |  | 1,0 |  | 5,0 |  |
| 4 | Содержание частиц размером менее 0,16 мм, не более | % общей массы | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 5 | Содержание длинных зерен, не более | % общей массы | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание глины в комках | % общей массы | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Содержание зерен слабых пород, не более | % общей массы | 2,5 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 8 | Величина потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане, не более | % общей массы | 12 |  | 15 |  | 20 |  |
| 9 | Величина потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре, не более | % общей массы | 4 |  | 4 |  | 10,5 |  |
| 10 | Марка по морозостойкости, не ниже | - | F300 |  | F300 |  | F150 |  |

Окончание таблицы 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Нормативные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория щебня |  |  |
|  |  |  | В | I | II |
| 11 | Средняя плотность зерен, не менее | г/см3 | 2,4 |  |  |
| 12 | Удельная электрическая проводимость, не более | См/м | 0,32 |  |  |
| 13 | Удельная эффективная активность ЕРН, не более | Бк/кг | 740 |  |  |
| 14 | Содержание дробленых зерен1), более | % общей массы | 50 |  |  |
| 15 | Наличие органических примесей2) | - | Не допускается |  |  |
| 16 | Изменение величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения3) | % общей массы | от минус 1,0 до плюс 1,0 |  |  |
| Примечания 1) для щебня из валунов и гравия. 2) для щебня из осадочных и метаморфических горных пород. 3) для щебня из базальтовых горных пород. |  |  |  |  |  |

6 Правила приемки

6.1 Приемка произведенных партий щебня

6.1.1 Приемку щебня проводят партиями. Партией считают количество щебня с каждой технологической линии, произведенное в течение суток по одному технологическому режиму.

6.1.2 Для проверки соответствия щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания.

Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводят в испытательном центре (лаборатории), оснащенном необходимым испытательным оборудованием и средствами измерений, аттестованном (имеющем свидетельство о состоянии измерения).

6.1.3 Приемо-сдаточные испытания щебня проводят на каждой партии.

При приемо-сдаточных испытаниях определяют:

- зерновой состав (п. 1 таблицы 1);

- содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (п. 2 таблицы 1);

- содержание глины в комках (п. 6 таблицы 1);

- содержание зерен слабых пород (п. 7 таблицы 1).

6.1.4 Периодические испытания проводят на партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания. Периодические испытания проводят по показателям и в сроки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Наименования показателей и сроки проведения периодических испытаний

| Наименование показателя | Технические требования | Минимальная периодичность проведения испытания |
| --- | --- | --- |
| Содержание частиц размером менее 0,5 мм | п. 3 таблицы 1 | Каждая десятая партия |
| Содержание частиц размером менее 0,16 мм, не более | п. 4 таблицы 1 | Каждая десятая партия |
| Содержание длинных зерен | п. 5 таблицы 1 | Каждая десятая партия |
| Содержание дробленых зерен1) | п. 14 таблицы 1 | Каждая десятая партия |
| Насыпная плотность | - | Каждая десятая партия |
| Величина потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане | п. 8 таблицы 1 | На одной партии каждые 6 месяцев |
| Величина потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре | п. 9 таблицы 1 | На одной партии каждые 6 месяцев |
| Наличие органических примесей2) | п. 15 таблицы 1 | На одной партии каждые 6 месяцев |
| Изменение величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения3) | п. 16 таблицы 1 | На одной партии каждые 6 месяцев |
| Марка по морозостойкости | п. 10 таблицы 1 | На одной партии в год |
| Средняя плотность зерен щебня | п. 11 таблицы 1 | На одной партии в год |
| Удельная электрическая проводимость | п. 12 таблицы 1 | На одной партии в год |
| Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф | п. 13 таблицы 1 | На одной партии в год |
| Примечания 1) Испытание проводят для щебня из валунов и гравия. 2) Испытание проводят для щебня из осадочных и метаморфических горных пород. 3) Испытание проводят для щебня из базальтовых горных пород. |  |  |

6.1.5 Типовые испытания проводят в случае изменения разрабатываемого горизонта горной породы и технологии добычи, проводимых в соответствии с планом ведения горных работ.

Типовые испытания проводят по всем показателям таблицы 1.

6.1.6 Результаты испытаний, проводимых при приемке каждой партии щебня, заносят в журнал контроля качества продукции (далее - журнал). Журнал должен быть прошит, иметь нумерацию страниц, и скреплен печатью предприятия-изготовителя. Образец журнала контроля качества продукции приведен в приложении А.

Для каждой партии в журнале указывают:

- дату выработки партии;

- номер партии;

- количество щебня в партии;

- результаты приемо-сдаточных испытаний;

- результаты периодических испытаний;

- заключение о соответствии требованиям настоящего стандарта;

- подпись представителя службы технического контроля предприятия-изготовителя.

Примечание – В случае если проводились типовые испытания, в журнал качества продукции для каждого показателя, определяемого при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, заносят результаты типовых испытаний.

6.1.7 В рамках обязательного подтверждения соответствия щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути требованиям Технических регламентов ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011 отбор проб и сертификационные испытания проводит Орган по сертификации, аккредитованный в национальной системе.

6.2 Контроль качества отгружаемых поставок щебня

6.2.1 Партия или совокупность партий щебня одной категории, отгружаемых одному потребителю, образуют поставку. При отгрузке автомобильным транспортом поставкой считают количество щебня, отпускаемое в течение суток. При отгрузке железнодорожным или водным транспортом поставкой считают количество щебня, одновременно отгружаемое в одном железнодорожном составе или одном судне.

6.2.2 Каждую поставку подвергают контрольным испытаниям.

В случае если поставка образована из одной партии, то дополнительных испытаний не проводят, а за результаты контрольных испытаний принимают результаты приемки этой партии.

В случае если поставка образована из совокупности партий щебня одной категории, прошедших приемку и отгружаемых потребителю со склада готовой продукции, то контрольные испытания проводят по показателям:

- зерновой состав (п. 1 таблицы 1);

- содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (п. 2 таблицы 1);

- содержание частиц размером менее 0,5 мм (п. 3 таблицы 1);

- содержание частиц размером менее 0,16 мм (п. 4 таблицы 1).

По другим показателям (см. 6.2.3) за результаты контрольных испытаний принимают средние значения результатов приемо-сдаточных, а также результатов периодических и/или типовых испытаний, распространяющихся на отгружаемые партии.

6.2.3 Каждую поставку сопровождают паспортом качества.

Результаты контрольных испытаний приводят в паспорте качества.

Паспорт качества должен содержать:

- номер и дату выдачи документа;

- обозначение категории щебня;

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;

- наименование горной породы;

- наименование месторождения горной породы;

- наименование потребителя и его юридический адрес;

- номер накладной на поставку;

- количество отгружаемого щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути 1), м3;

- данные по показателям:

- насыпная плотность щебня2), т/м3;

- зерновой состав, % общей массы;

- содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % общей массы;

- содержание частиц размером менее 0,5 мм, % общей массы;

- содержание частиц размером менее 0,16 мм, % общей массы;

- содержание длинных зерен, % общей массы;

- содержание глины в комках, % общей массы;

- содержание зерен слабых пород, % общей массы;

- величина потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане, % общей массы;

- величина потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре, % общей массы;

- марка по морозостойкости;

- средняя плотность зерен щебня, г/см3;

- удельная электрическая проводимость, См/м;

- удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг;

- содержание дробленых зерен, % общей массы (для щебня из валунов и гравия);

- наличие органических примесей (для щебня из осадочных и метаморфических  горных пород);

- изменение величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения, % общей массы (для щебня из базальтовых горных пород);

- штамп предприятия-изготовителя;

- подпись представителя службы технического контроля предприятия-изготовителя.

Примечания

1 Количество отгружаемого щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути на месте погрузки определяют путем взвешивания на весах, при отсутствии весов - путем обмера или путем пересчета единиц массы в единицы объема по его насыпной плотности.

2 Насыпную плотность щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути определяют при каждой погрузке (Приложение Б).

Образец формы паспорта качества для щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути различных категорий приведен в приложении В.

6.2.4 Потребитель может организовать входной контроль щебня. Правила проведения входного контроля могут быть отражены в договорах на поставку.

6.3 Общие требования к отбору точечных проб

6.3.1 При приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаниях точечные пробы отбирают от каждой партии щебня. При контрольных испытаниях точечные пробы отбирают от каждой поставки щебня.

6.3.2 Точечные пробы отбирают в соответствии с планом отбора проб, который разрабатывают на предприятии-изготовителе с учетом цели отбора проб, размера оцениваемой партии или поставки и внутризаводских условий.

План отбора проб должен включать:

- категорию щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути;

- цель отбора проб, включая перечень определяемых показателей;

- способ отбора точечных проб с указанием конкретных мест отбора и применяемых при отборе проб устройств и инструментов;

- интервал отбора и число точечных проб;

- минимальную массу точечной пробы;

- минимальную массу объединенной пробы;

- описание подготовки лабораторной пробы;

- минимальную массу лабораторной пробы;

- способы маркировки, упаковки и отгрузки проб.

6.4 Места отбора точечных проб

6.4.1 Для проведения приемо-сдаточных, периодических, типовых и контрольных испытаний в зависимости от внутризаводских условий точечные пробы отбирают:

- с неподвижной конвейерной ленты;

- в местах разгрузки транспортера или спускного желоба.

6.4.2 Для проведения контрольных испытаний при отгрузке щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути с открытого склада хранения допускается отбирать пробы из плоских или конусных насыпей в случае, если отгрузка проводится не с конвейерной ленты или в местах разгрузки транспортера или спускного желоба.

При отборе проб из плоских или конусных насыпей при определении места отбора и числа точечных проб следует учитывать строение и форму насыпи, а также возможность расслоения в пределах данной насыпи, визуально оценив строение насыпи.

Примечание - При отборе проб из плоских или конусных насыпей трудно достоверно оценить строение насыпи, поэтому во избежание разночтений, по возможности, предпочтение следует отдавать проведению отбора проб с неподвижной конвейерной ленты или в местах разгрузки транспортера или спускного желоба.

6.5 Способы отбора точечных проб

6.5.1 Отбор точечных проб с неподвижной конвейерной ленты начинают не ранее чем через 1 час после начала стабильной работы конвейера. Все точечные пробы отбирают на одном участке конвейерной ленты. Материал для каждой точечной пробы отбирают по всему поперечному сечению ленты.

Примечание - Стабильной считают безостановочную работу конвейера в одном режиме.

Для отбора точечной пробы используют пробоотборную раму или металлический лист для отделения точечной пробы от материала, остающегося на конвейерной ленте, а также совковую лопату. Пробоотборная рама или металлический лист должны обеспечивать отбор точечной пробы по длине приблизительно равной трехкратной ширине потока материала на конвейерной ленте.

6.5.2 Отбор точечных проб в местах разгрузки транспортера или спускного желоба начинают не ранее чем через 1 час после начала разгрузки транспортера или открытия спускного желоба.

Для отбора точечной пробы используют пробоотборный ящик. Точечную пробу отбирают путем равномерного протягивания пробоотборного ящика через выпускной поток, при этом ящик должен проходить через все сечение потока материала.

Длина пробоотборного ящика должна превышать ширину потока материала. Ширина пробоотборного ящика должна составлять не менее трехкратного максимального допустимого размера зерна. Глубина пробоотборного ящика должна быть такой, чтобы зерна после попадания в ящик не выскакивали из него. Объем пробоотборного ящика должен быть в два раза больше объема точечной пробы.

Примечание - При данном способе отбора следует применять механические устройства для перемещения пробоотборного ящика. Не допускается его перемещение вручную.

6.5.3 Отбор точечных проб из плоских насыпей осуществляют в местах, расположенных по всей поверхности насыпи, предварительно выровненной спецтехникой на пневматическом ходу или вручную, со дна выкопанных лунок приблизительной глубиной 25 %, 50 % и 75 % от высоты насыпи (рисунок 1). Лунки должны размещаться в шахматном порядке. Расстояние между лунками не должно превышать 10 м. Пробы отбирают приблизительно одинакового объема. Пробы отбирают с помощью совка или лопаты типа ЛР, ЛС3 или ЛСП по ГОСТ 19596.

Примечание - Максимальная глубина лунок может достигать основания насыпи.

Рисунок 1 - Пример различной глубины создаваемых лунок для отбора точечных проб из плоской насыпи

6.5.4 Отбор точечных проб из конусных насыпей осуществляют изнутри насыпи, для чего с наружной поверхности насыпи снимают не менее одной загрузки ковшового погрузчика или грейферного экскаватора. Затем в месте вновь открытой поверхности насыпи отбирают еще одну полную загрузку ковшового погрузчика или грейферного экскаватора. Из данной загрузки создают плоскую насыпь, из которой затем отбирают точечные пробы. Отбор точечных проб из образованной плоской насыпи осуществляют в соответствии с 6.5.3.

6.6 Интервалы отбора точечных проб

6.6.1 Для проведения приемо-сдаточных испытаний точечные пробы отбирают (см. 6.5.1, 6.5.2) через каждый час. Масса точечной пробы должна быть не менее 10 кг. Минимальная масса объединенной пробы для проведения приемо-сдаточных испытаний составляет 60 кг.

Если при отборе проб масса точечной пробы окажется меньше требуемого значения, то необходимо увеличить число отбираемых проб для обеспечения получения необходимой минимальной массы объединенной пробы.

Для установления допустимого интервала отбора проб ежеквартально определяют коэффициент вариации по показателям «зерновой состав» и «содержание зерен пластинчатой и игловатой формы».

Для этого в течение смены с неподвижной конвейерной ленты или в местах разгрузки транспортера или спускного желоба через каждые 15 мин отбирают пробы массой не менее 30 кг и проводят соответствующие испытания.

Расчет коэффициента вариации производится на основе результатов приемо-сдаточных испытаний за рассматриваемый период. Определение допустимого интервала отбора точечных проб проводят по п. 4.2.4 ГОСТ 8269.0.

Интервал отбора точечных проб может быть увеличен, но не должен превышать 3 часа, если предприятие-изготовитель выпускает продукцию стабильного качества.

6.6.2 Для проведения периодических, типовых, контрольных и сертификационных испытаний щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути интервал отбора точечных проб, число точечных проб и массу точечной пробы устанавливают в каждом случае индивидуально в зависимости от цели отбора проб, объема оцениваемого щебня, а также с учетом обеспечения необходимой минимальной массы объединенной пробы и указывают в плане отбора проб.

Минимальную массу объединенной пробы для проведения периодических, типовых, контрольных и сертификационных испытаний определяют суммой масс аналитических проб, необходимых для проведения испытаний по соответствующим показателям.

6.7 Подготовка лабораторной пробы

6.7.1 После отбора точечные пробы объединяют для получения объединенной пробы.

6.7.2 Полученную объединенную пробу перед проведением испытаний сокращают методом квартования.

Процесс квартования осуществляют в закрытом сухом помещении.

Для квартования полученную объединенную пробу высыпают на чистую, ровную, твердую поверхность, перемешивают лопатой и формируют в конус. Полученный конус разравнивают лопатой до формирования плоской насыпи в виде круга или квадрата до тех пор, пока высота насыпи не станет приблизительно равномерной по всей поверхности. Подготовленную пробу делят взаимно перпендикулярными линиями, проходящими через центр, на четыре части. Две любые четверти, расположенные на одной диагонали, удаляют, а две оставшиеся соединяют вместе.

Процесс смешивания и деления на четыре части повторяют до получения необходимой массы лабораторной пробы.

6.7.3 Для проведения приемо-сдаточных или контрольных испытаний щебня масса лабораторной пробы должна быть не менее 60 кг.

Для проведения периодических, типовых или сертификационных испытаний щебня масса лабораторной пробы должна обеспечивать проведение всех предусмотренных согласно 6.1.4 или 6.1.5 испытаний соответственно. При этом масса лабораторной пробы должна быть не менее чем в два раза больше суммарной массы аналитических проб, необходимых для проведения испытаний. Допускается проводить несколько испытаний, используя одну аналитическую пробу или смешивая ранее испытанные аналитические пробы, если в процессе испытаний свойства щебня не изменяются.

6.7.4 На каждую лабораторную пробу, предназначенную для проведения приемо-сдаточных, периодических, типовых или контрольных испытаний, составляют акт отбора проб, включающий:

- номер акта;

- дату, место и время отбора;

- наименование и обозначение предприятия-изготовителя;

- наименование месторождения горной породы;

- наименование горной породы;

- категорию щебня;

- метод отбора пробы с указанием разделов настоящего стандарта;

- массу пробы;

- цель отбора пробы;

- подпись ответственного за отбор пробы лица.

Образец акта отбора проб приведен в приложении Г.

Примечание - Допускается не составлять акт отбора проб при проведении приемо-сдаточных и контрольных испытаний в случае, если на предприятии отбор проб и проведение данных испытаний осуществляет одно и то же лицо. При этом ведется журнал регистрации проб, в котором отражают дату отбора пробы, категорию щебня, место отбора, метод отбора с указанием разделов настоящего стандарта, массу пробы, цель отбора пробы, подпись ответственного за отбор пробы лица. Журнал регистрации проб должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью предприятия-изготовителя. Образец журнала регистрации проб приведен в приложении Д.

Отобранные пробы упаковывают таким образом, чтобы масса и свойства материалов не изменялись до проведения испытаний.

Каждое упаковочное место пробы снабжают двумя этикетками с обозначением пробы. Одну этикетку помещают внутрь упаковки, другую снаружи, на видном месте упаковки. При транспортировании должна быть обеспечена сохранность упаковки от механического повреждения и намокания.

6.8 Оценка результатов испытаний

6.8.1 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний партии щебня хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку по данному показателю на удвоенной выборке. Для проведения повторной проверки из той же партии отбирают точечные пробы в удвоенном количестве для получения двух объединенных проб, от каждой из которых затем готовят по одной лабораторной пробе.

При получении неудовлетворительных результатов повторного контроля хотя бы на одной лабораторной пробе партия бракуется. При удовлетворительных результатах повторного контроля на обеих лабораторных пробах партия подлежит приемке.

6.8.2 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний партии щебня хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку по данному показателю на удвоенной выборке. Для проведения повторной проверки из той же партии отбирают точечные пробы в удвоенном количестве для получения двух объединенных проб, от каждой из которых затем готовят по одной лабораторной пробе. При получении положительных результатов повторной проверки партия принимается. При получении неудовлетворительных результатов партия бракуется, а данный показатель переводят в категорию приемо-сдаточных испытаний до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

6.8.3 При получении неудовлетворительных результатов типовых испытаний партии щебня хотя бы по одному показателю приемку данного щебня прекращают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторного контроля.

6.8.4 При получении неудовлетворительных результатов контрольных испытаний поставки щебня хотя бы по одному показателю отгрузку данного щебня приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторного контроля не менее чем на двух пробах.

7 Методы контроля

7.1 Общие положения

7.1.1 Пробы взвешивают на весах лабораторных с относительной погрешностью 0,1 % от минимальной массы пробы, если в методе не даны другие указания.

7.1.2 Пробы испытывают в воздушно-сухом состоянии (в состоянии естественной влажности), если иное не оговорено методом испытаний.

Проба считается доведенной до воздушно-сухого состояния, когда щебень в пробе находится в состоянии равновесия с влажностью и температурой помещения, где проводятся его испытания и когда по результатам двух последовательных взвешиваний разница результатов взвешивания будет не более 0,1 % массы пробы.

Если методом испытаний предусматриваются испытания сухого щебня, то пробы высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу, обеспечивающим циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С до тех пор, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний будет не более 0,1 % массы пробы. Каждое последующее взвешивание проводят после высушивания в течение не менее 1 ч и охлаждения не менее 45 мин.

7.1.3 При проведении приемо-сдаточных, типовых, периодических, контрольных и сертификационных испытаний результаты испытаний указывают в соответствии с изложенным в методе испытаний.

Точность результатов испытаний обеспечивают:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее испытания, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

7.1.4 Температура помещения, в котором проводят испытания, должна быть (20 ± 5) °С, относительная влажность воздуха не более 80 %. Перед началом испытания щебень, вода, используемые растворы химических реактивов должны иметь температуру, соответствующую температуре воздуха в помещении.

7.1.5 При использовании в качестве реактивов опасных (едких, токсичных) веществ следует руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в нормативных и технических документах на эти реактивы.

7.1.6 Приемо-сдаточные, периодические, типовые, контрольные испытания щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути проводят в испытательном центре (лаборатории), оснащенном необходимым испытательным оборудованием и средствами измерений, аттестованном (имеющем заключение о состоянии измерений) или аккредитованном на техническую компетентность.

7.1.7 Применяемые для испытаний средства измерений и испытательное оборудование должны быть поверены, откалиброваны и аттестованы.

7.1.9 При испытаниях допускается использование аналогичных по характеристикам средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования.

7.1.10 Результат испытаний рассчитывают с точностью до первого знака после запятой, если в методе не даны другие указания.

7.2 Определение зернового состава

7.2.1 Общие положения

Зерновой состав щебня определяют путем рассева лабораторной пробы на наборе сит с круглыми ячейками или на наборе сит с квадратными ячейками в соответствии с проверяемой категорией щебня.

7.2.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Для данного метода применяют следующие средства контроля и вспомогательное оборудование:

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита с квадратными ячейками с номинальным размером стороны квадрата ячейки (далее - сита с квадратными ячейками размером) 80, 63, 50, 40, 31,5 и 22,4 мм - при контроле щебня категории В;

- сита с круглыми ячейками с номинальным диаметром (далее - сита с круглыми ячейками диаметром) 70, 60, 40, 30 мм - при контроле щебня 
категории I;

- сита с круглыми ячейками диаметром 70, 60, 40, 25 мм - при контроле щебня категории II.

- противни металлические.

7.2.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают, формируют конус и разравнивают, создавая равномерный слой. Пробу делят на четыре примерно равные части. Две противоположные части объединяют в одну аналитическую пробу массой не менее 30 кг. Две другие противоположные части – во вторую аналитическую пробу массой не менее 30 кг. При этом забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

7.2.4 Порядок проведения контроля

Аналитическую пробу просеивают ручным или механическим способом через сита, собранные последовательно в колонку. Сита собирают, начиная снизу с сита с ячейками наименьшего размера. При просеивании толщина слоя щебня на каждом из сит не должна превышать максимально допустимого для категории размера зерен щебня.

Продолжительность просеивания должна быть такой, чтобы при контрольном интенсивном ручном встряхивании каждого сита в течение 30 секунд не наблюдалось падения зерен щебня.

7.2.5 Обработка результатов контроля

По результатам просеивания взвешивают остатки, на ситах, mi и определяют частный остаток на каждом сите ai, %, по формуле

ai=mim∙100,

(1)

где mi – масса остатка на данном сите, г;

m – масса пробы, г.

Полные остатки на каждом сите Аi определяют в процентах от массы пробы путем сложения частных остатков на данном сите и всех ситах с большими размерами ячеек. Расчет проводят  по формуле

Аi=aj+ak+…+am,					        (2)

где aj, ak, am – частные остатки, %, на соответствующих ситах.

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух параллельных испытаний.

Примечание - После рассева лабораторная проба может быть вновь объединена и использована для приготовления аналитических проб для проведения остальных испытаний.

7.3 Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы

7.3.1 Общие положения

Содержание в щебне из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути зерен пластинчатой и игловатой формы определяют при помощи передвижного шаблона или штангенциркуля.

7.3.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование:

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- шаблон передвижной в соответствии с ГОСТ 8269.0 (рисунок 3) или штангенциркуль по ГОСТ 166;

- сита в соответствии с 7.2.2.

7.3.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Подготовку аналитической пробы осуществляют в соответствии с 7.2.3.

Аналитическую пробу просеивают на наборе сит в соответствии с 7.2.4.

Примечание - Допускается не проводить новый отбор и рассев аналитической пробы, а брать остатки на ситах, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

По результатам просеивания взвешивают остатки mi на каждом сите отдельно, при этом для дальнейшего проведения испытания исключают щебень, оставшийся на ситах с квадратными ячейками размером 63, 80 и менее 22,4 мм, - при контроле щебня категории В или щебень, оставшийся на ситах с круглыми ячейками диаметром 60 и 70 и менее 30 мм - при контроле щебня категории I, или щебень, оставшийся на ситах с круглыми ячейками диаметром 60 и 70 и 
менее 25 мм - при контроле щебня категории II.

7.3.4 Порядок проведения контроля

Для проведения контроля из остатков на каждом сите выбирают зерна пластинчатой и игловатой формы, оценивая их по 3.9.

Соотношение размеров зерен определяют при помощи передвижного шаблона или штангенциркуля.

При использовании шаблона измеряемое зерно вкладывают наибольшим размером между губками, положение шаблона фиксируют стопорным винтом и измеряют размер зерна, затем зерно пропускают наименьшим размером между губками шаблона, установленными на расстоянии, в три раза меньшем. Если зерно проходит между губками, то его относят к зернам пластинчатой или игловатой формы.

Взвешивают отобранные с каждого сита зерна пластинчатой и игловатой формы mплi.

7.3.5 Обработка результатов контроля

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы Ппл, %, определяют по формуле:

Ппл=mплimi∙100,

(3)

где mплi - масса зерен щебня пластинчатой и игловатой формы, отобранных на сите, г.

mi - масса щебня, оставшегося на данном сите, г.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение двух параллельных испытаний.

7.4 Определение содержания частиц размером менее 0,5 мм и менее 0,16 мм

7.4.1 Общие положения

Содержание частиц размером менее 0,5 мм и менее 0,16 мм определяют по изменению массы пробы после промывки.

7.4.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 5 мм;

- сита с сеткой N 1,25, 05 и 016 по ГОСТ 6613.

Примечание – Допускается заменять сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 5 мм на ближайшие по размеру из стандартного набора сит по ГОСТ 8269.0 (пункт 4.1.6). Также допускается заменять сито с сеткой N 1,25 на ближайшее по размеру сито с сеткой в соответствии с ГОСТ 6613.

7.4.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы отбирают аналитическую пробу массой 10 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

При необходимости аналитическую пробу щебня высушивают до постоянной массы m.

7.4.4 Порядок проведения контроля

Собирают колонку из сит, начиная снизу с сита с ячейками наименьшего размера: 0,16, 0,5, 1,25, 5 и 25 мм.

Аналитическую пробу щебня высыпают в сосуд, заливают водой так, чтобы высота слоя воды над щебнем была не менее 200 мм и тщательно перемешивают. После перемешивания образовавшуюся мутную воду сливают через сита, собранные последовательно в колонку, после этого щебень высыпают на верхнее сито диаметром 25 мм и промывают чистой водой до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной. Промытый таким образом щебень, оставшийся на ситах с круглыми ячейками диаметром 25 и 5 мм и на ситах с сеткой N 1,25 и 05, объединяют и высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы m05. Щебень, оставшийся на сите с сеткой N 016, высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы m016.

7.4.5 Обработка результатов контроля

Содержание частиц размером менее 0,5 мм, X-0,5, %, вычисляют по формуле:

X-0,5=m-m05m∙100,

(4)

где m - масса высушенной аналитической пробы до промывки, г;

m05 - масса высушенной аналитической пробы, оставшаяся на ситах с круглыми ячейками диаметром 25 и 5 мм и на ситах с сеткой N 1,25 и 05 после промывки, г.

Содержание частиц размером менее 0,16 мм, X-0,16, % общей массы, вычисляют по формуле:

X-0,16=m-(m05+m016)m∙100,

(5)

где m016 – масса высушенной аналитической пробы, прошедшая через сито с сеткой № 05 и оставшаяся на сите с сеткой N 016 после промывки, г.

7.5 Определение содержания длинных зерен в щебне

7.5.1 Общие положения

Содержание длинных зерен в щебне определяют при помощи штангенциркуля путем их выделения по характерным признакам (см. 3.6).

7.5.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы мерной пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- штангенциркуль по ГОСТ 166 с классом точности не выше 2;

- сито с квадратными ячейками размером 40 мм - при контроле щебня категории В;

- сито с круглыми ячейками диаметром 40 мм - при контроле щебня категорий I и II.

7.5.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Начальную подготовку к проведению контроля осуществляют в соответствии с 7.2.3.

Затем аналитическую пробу просеивают через сито, предназначенное для данной категории (см. 7.5.2).

Примечание – Допускается не проводить новый отбор и рассев аналитической пробы, а брать остатки на сите с размером 40 мм или диаметром 40 мм, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

По результатам просеивания взвешивают остатки на данном сите – таким образом определяют массу навески для проведения испытания mн.

7.5.4 Порядок проведения контроля

Полученную навеску щебня насыпают в 1 слой на металлический лист и проводят ее разборку, выделяя длинные зерна по их отличительным признакам в соответствии с 3.6 при помощи штангенциркуля.

Выделенные зерна взвешивают и определяют массу mдл.

7.5.5 Обработка результатов контроля

Содержание длинных зерен в каждой пробе щебня, Пдл, %, определяют по формуле:

Пдл=mдлmн∙100,

(6)

где mдл – масса длинных зерен, г;

mн – масса навески для проведения испытания (масса остатка на сите с квадратными ячейками размером 40 мм (при контроле щебня категории В) или масса остатка на сите с круглыми ячейками диаметром 40 мм (при контроле щебня категорий I и II), г.

7.6 Определение содержания глины в комках

7.6.1 Общие положения

Содержание глины в комках в щебне определяют путем отбора частиц, отличающихся пластичностью.

7.6.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- пульверизатор.

7.6.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Порядок подготовки к проведению контроля в соответствии с 7.4.3.

7.6.4 Порядок проведения контроля

Аналитическую пробу щебня насыпают в 1 слой на металлический лист и слегка увлажняют, разбрызгивая воду с помощью пульверизатора или другим удобным способом. Из пробы выделяют комки глины, на ощупь отличающиеся текстурой и пластичностью от зерен щебня.

Выделенные комки глины высушивают до постоянной массы mгл и взвешивают для определения содержания глины в комках.

7.6.5 Обработка результатов контроля

Содержание глины в комках, Пгл, % общей массы, определяют по формуле

Пгл=mглm∙100,

(7)

где mгл – масса глины в комках, высушенной до постоянной массы, г;

m – масса высушенной аналитической пробы щебня, г.

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух параллельных испытаний.

7.7 Определение содержания зерен слабых пород

7.7.1 Общие положения

Содержание в щебне зерен слабых пород определяют путем их выделения по характерным признакам (см. 3.10).

7.7.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105±5) °С;

- молоток столярный типа МСТ-3 по ГОСТ 11042.

- противни металлические.

7.7.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Порядок подготовки к проведению контроля в соответствии с 7.4.3.

7.7.4 Порядок проведения контроля

Аналитическую пробу щебня высыпают в 1 слой на металлический лист и проводят разборку, выделяя зерна слабых пород по их отличительным признакам в соответствии с 3.10. При разборе карбонатных пород особенно обращают внимание на зерна окатанной формы.

По выделенным зернам щебня стучат легкими ударами молотка, зерна, которые при этом разломались, относят к слабым породам.

Выделенные зерна взвешивают.

7.7.5 Обработка результатов контроля

Содержание зерен слабых пород, Псл, %, определяют по формуле:

Псл=mслm∙100,

(8)

где mсл – масса зерен слабых пород, г;

m – масса высушенной аналитической пробы щебня, г.

Результат испытания рассчитывают с точностью до первого знака после запятой. За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух параллельных испытаний.

7.8 Определение величины потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане

7.8.1 Общие положения

Величину потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане определяют по степени разрушения зерен, оцениваемой изменением зернового состава пробы щебня.

7.8.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- барабан полочный диаметром 700 мм и длиной 500 мм, снабженный на внутренней поверхности полкой шириной 100 мм и имеющий заданную частоту вращения от 30 до 33 об/мин.

Примечание – Схематично внешний вид барабана приведен в ГОСТ 8269.0 (рисунок 6);

- шары стальные или чугунные массой (405 ± 10) г каждый – 12 шт.;

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита с квадратными ячейками размером 22,4 и 40 мм - при контроле щебня категории В;

- сита с круглыми ячейками диаметром 30 и 40 мм - при контроле щебня категории I;

- сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 40 мм - при контроле щебня категории II;

- сито с круглыми ячейками диаметром 5 мм;

- сито с сеткой N 1,25 по ГОСТ 6613.

7.8.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы для рассева отбирают пробу щебня массой не менее 30 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Отобранный щебень рассеивают на двух ситах, предназначенных для данной категории (см. 7.8.2), и после рассева из остатков на сите с квадратными ячейками размером 22,4 мм - при контроле щебня категории В или из остатков на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм – при контроле щебня категории I или II, соответственно, отбирают аналитическую пробу массой не менее 20 кг.

Примечание – Допускается не проводить новый рассев щебня и отбор аналитической пробы, а брать остатки на ситах с квадратными ячейками размером 22,4 мм или на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

В случае если при рассеве не была получена необходимая масса аналитической пробы, то от подготовленной лабораторной пробы дополнительно отбирают и просеивают щебень. Процедуру отбора и рассева повторяют до тех пор, пока суммарно не будет получена необходимая для проведения испытаний масса аналитической пробы.

Полученную аналитическую пробу промывают, высушивают до постоянной массы и разделяют на две навески массой (10000 ± 10) г каждая.

7.8.4 Порядок проведения контроля

Каждую навеску испытывают отдельно.

В полочный барабан загружают подготовленную навеску и 12 чугунных или стальных шаров, закрепляют крышку барабана, устанавливают значение оборотов барабана, равное 1000, и приводят его во вращение с заданной частотой.

По окончании испытания вынимают загруженные шары и выгружают испытываемую навеску. Навеску просеивают через сито с круглыми ячейками диаметром 5 мм и контрольное сито с сеткой N 1,25. Остатки на ситах соединяют и взвешивают, получая суммарную массу остатков испытываемой навески после проведения испытания mи.

7.8.5 Обработка результатов контроля

Величину потери массы после испытаний на истираемость в полочном барабане, ∆Ми, %, для каждой навески определяют по формуле:

∆Ми=m-mиm∙100,

(9)

где m – масса подготовленной для испытания навески щебня, г;

mи – суммарная масса остатков испытываемой навески на сите с круглыми ячейками диаметром 5 мм и сите с сеткой N 1,25, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух последовательных испытаний. Расхождение результатов двух последовательных испытаний не должно превышать 1 %. При больших расхождениях проводят третье определение и вычисляют среднеарифметическое двух ближайших значений.

7.9 Определение величины потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре

7.9.1 Общие положения

Величину потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре определяют по степени разрушения зерен, оцениваемой изменением зернового состава пробы щебня.

7.9.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- копер ПМ или ПМА с падающим грузом (далее – боек): масса бойка (5,00 ± 0,05) кг; высота падения бойка (500 ± 10) мм; стальная ступка копра для загрузки испытываемой пробы (далее – ступка) с внутренним диаметром 105+0,1 мм и высотой (58 ± 0,1) мм.

Примечание – Копер должен быть установлен вертикально на прочном фундаменте. Боек должен иметь сменную пластинку с зубьями, которую изготавливают из углеродистой стали и подвергают закалке в масле с последующим отпуском на твердость, равную 57,0 ... 59,0 HRС. В процессе эксплуатации пластинку с зубьями применяют до тех пор, пока износ по высоте зубьев составляет не более 1 мм. Затем пластинка с зубьями подлежит замене на новую. Схематично внешний вид копра приведен в ГОСТ 8269.0 (рисунок 7);

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита с квадратными ячейками размером 22,4 и 40 мм - при контроле щебня категории В;

- сита с круглыми ячейками диаметром 30 и 40 мм - при контроле щебня категории I;

- сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 40 мм - при контроле щебня категории II;

- сито с круглыми ячейками диаметром 5 мм.

7.9.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы для рассева отбирают пробу массой не менее 30 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Отобранный щебень рассеивают на двух ситах, предназначенных для данной категории (см. 7.9.2) и после рассева из остатков на сите с квадратными ячейками размером 22,4 мм - при контроле щебня категории В или из остатков на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм - при контроле щебня категории I или II, соответственно, отбирают аналитическую пробу массой не менее 4,5 кг.

Примечание – Допускается не проводить новый рассев щебня и отбор аналитической пробы, а брать остатки на ситах с квадратными ячейками размером 
22,4 мм или на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

В случае если при рассеве не была получена необходимая масса аналитической пробы, то от подготовленной лабораторной пробы дополнительно отбирают и просеивают щебень. Процедуру отбора и рассева повторяют до тех пор, пока суммарно не будет получена необходимая для проведения испытаний масса аналитической пробы.

Полученную аналитическую пробу промывают и высушивают до постоянной массы и разделяют на три навески массой около 1,5 кг каждая.

7.9.4 Порядок проведения контроля

Испытания проводят на трех навесках, каждую испытывая отдельно.

Испытываемую навеску щебня с высоты 10-15 см высыпают в ступку. Лишний щебень снимают вровень с краями ступки. Определяют массу щебня в ступке, предварительно обнулив на весах массу ступки.

Подготовленную таким образом ступку с находящимся в ней испытываемым щебнем устанавливают на копер и подвергают сорока ударам бойка, при этом после каждого удара бойка ступку поворачивают на 45° в направлении указателей, сделанных на подставке копра (или ступка поворачивается автоматически, если копер автоматический).

После 40 ударов бойка все содержимое ступки, включая все мелкие частицы, прилипшие к ступке, просеивают через сито с круглыми ячейками диаметром 5 мм. Щебень, прошедший через данное сито, взвешивают с точностью до 0,1 г, получая массу m-5.

7.9.5 Обработка результатов контроля

Величину потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре, ∆Му, %, для каждой навески определяют по формуле:

∆Му=m-5m∙100,

(10)

где m – масса подготовленной для испытания навески щебня;

m-5 – масса испытываемого щебня, прошедшего через сито с круглыми ячейками диаметром 5 мм после проведения испытания, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов последовательных испытаний трех навесок аналитической пробы.

7.10 Определение марки щебня по морозостойкости

7.10.1 Общие положения

Марку щебня по морозостойкости определяют, применяя метод замораживания или метод ускоренного определения морозостойкости. Методы обеспечивают сопоставимость результатов контроля.

7.10.2 Метод замораживания

7.10.2.1 Марку щебня по морозостойкости определяют по потере массы пробы при попеременном замораживании и оттаивании.

7.10.2.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование:

- камера морозильная, обеспечивающая достижение и поддержание температуры до минус (20 ± 2) °C;

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита с квадратными ячейками размером 22,4 и 40 мм - при контроле щебня категории В;

- сита с круглыми ячейками диаметром 30 и 40 мм - при контроле щебня категории I;

- сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 40 мм - при контроле щебня категории II;

- ванна с проточной и сменяемой водопроводной водой для насыщения водой и оттаивания щебня;

- емкости металлические или пластмассовые;

- металлические поддоны.

7.10.2.3 Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы для рассева отбирают пробу массой не менее 30 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Отобранный щебень рассеивают на двух ситах, предназначенных для данной категории (см. 7.10.2.2), и после рассева из остатков на сите с квадратными ячейками размером 22,4 мм - при контроле щебня категории В или из остатков на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм - при контроле щебня категории I или II, соответственно, отбирают аналитическую пробу массой не менее 5 кг.

Примечание – Допускается не проводить новый рассев щебня и отбор аналитической пробы, а брать остатки на ситах с квадратными ячейками размером 22,4 мм или на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

В случае если при рассеве не была получена необходимая масса аналитической пробы, то от подготовленной лабораторной пробы дополнительно отбирают и просеивают щебень. Процедуру отбора и рассева повторяют до тех пор, пока суммарно не будет получена необходимая для проведения испытаний масса аналитической пробы.

Полученную аналитическую пробу промывают, высушивают до постоянной массы и разделяют на две навески массой (2500 ± 3) г каждая.

Испытания навесок проводят параллельно.

7.10.2.4 Для проведения контроля каждую навеску щебня насыпают в металлическую или пластмассовую емкость и заливают водопроводной водой, имеющей температуру (20 ± 5) °C так, чтобы щебень был полностью погружен в воду. Через 48 ч сливают воду из сосуда, помещают щебень в морозильную камеру и доводят температуру в камере до минус (18 ± 2) °C. Продолжительность цикла замораживания щебня в камере при установившейся температуре составляет 4 ч. После этого сосуд со щебнем помещают в ванну с проточной или сменяемой водой с температурой (20 ± 5) °C и выдерживают в ней до полного оттаивания щебня, но не менее 2 ч.

Далее циклы замораживания и оттаивания повторяют.

После двадцать пятого и каждого последующего двадцать пятого цикла попеременного замораживания и оттаивания испытываемую навеску щебня высушивают до постоянной массы, просеивают через контрольное сито, на котором она полностью оставалась перед испытанием, взвешивают остаток на сите, определяя mост.i, и затем определяют потерю массы ∆mi  при данном числе циклов.

Примечание – Полученные после двадцать пятого и каждого последующего двадцать пятого цикла попеременного замораживания и оттаивания высушенные до постоянной массы навески щебня перед началом следующего цикла замораживания и оттаивания насыщают водой в течение 48 ч, выполняя действия как в самом начале испытания.

7.10.2.5 Проводят обработку результатов контроля.

Потерю массы щебня после испытания, ∆mi, % общей массы, при данном числе циклов определяют по формуле:

∆mi=m-mост.im∙100,

(11)

где mост.i – масса остатка на сите после соответствующего цикла замораживания и оттаивания, г;

m – масса промытой и высушенной навески щебня до испытания, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов параллельных испытаний двух навесок аналитической пробы.

Если потеря массы при данном числе циклов замораживания и оттаивания не превышает допускаемую по таблице 3, испытания продолжают в течение последующих двадцати пяти циклов.

Если потеря массы при данном числе циклов замораживания и оттаивания превышает допускаемый предел, испытание прекращают, а марку по морозостойкости щебня определяют по предыдущему числу циклов замораживания и оттаивания, при котором потеря массы щебня не превышала допускаемую.

Таблица 3 – Соотношение между потерей массы щебня после испытания и маркой по морозостойкости

| Вид испытания | Марка по морозостойкости щебня и гравия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F25 | F50 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 |
| Замораживание-оттаивание: |  |  |  |  |  |  |  |
| - число циклов | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| - потеря массы после испытания, %, не более | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание: |  |  |  |  |  |  |  |
| - число циклов | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - потеря массы после испытания, %, не более | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |

7.10.3 Ускоренный метод

7.10.3.1 Марку щебня по морозостойкости определяют по потере массы пробы при погружении в насыщенный раствор сульфата натрия и последующем высушивании.

7.10.3.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование:

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита в соответствии с 7.10.2.2;

- емкости металлические или пластмассовые для насыщения щебня раствором сульфата натрия;

- натрий сернокислый по ГОСТ 4166 (или натрия сульфат 10 %-ный водный раствор по ГОСТ 4171).

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709;

- металлические поддоны.

7.10.3.3 Порядок подготовки навесок для проведения контроля по 7.10.2.3.

Раствор сульфата натрия готовят следующим образом. Отвешивают 185 г безводного сернокислого натрия по ГОСТ 4166 или 420 г кристаллического сернокислого натрия по ГОСТ 4171 и растворяют в 1 л подогретой до 40 °C дистиллированной воды путем постепенного добавления в нее сульфата натрия при тщательном перемешивании до насыщения раствора, охлаждают раствор до комнатной температуры и оставляют на двое суток.

Необходимый объем приготавливаемого раствора сульфата натрия рассчитывают, исходя из емкостей, используемых в испытании.

7.10.3.4 Для проведения контроля каждую навеску щебня насыпают в сосуд и заливают раствором сульфата натрия так, чтобы щебень был погружен полностью в раствор, и выдерживают в нем в течение 20 ч при комнатной температуре.

Затем раствор сливают или вынимают щебень из раствора, щебень высыпают на металлический поддон и помещают на 4 ч в сушильный шкаф, в котором поддерживают температуру (105 ± 5) °C. После этого щебень охлаждают до комнатной температуры и вновь помещают в емкости с раствором.

Последующие циклы испытания включают выдерживание щебня в течение 4 ч в растворе сульфата натрия, сушку в течение 4 ч и охлаждение до комнатной температуры.

После пятого, десятого и пятнадцатого циклов навеску щебня промывают горячей водой для удаления сульфата натрия, высушивают до постоянной массы и просеивают через контрольное сито, на котором она полностью оставалась перед испытанием, взвешивают остаток на сите, определяя mост.i, и затем определяют потерю массы ∆mi, при данном числе циклов.

Примечание – Полученные после пятого, десятого и пятнадцатого цикла погружения в насыщенный раствор сульфата натрия и последующего высушивания навески щебня перед началом следующего цикла помещают в сосуд с раствором сульфата натрия и выдерживают в нем в течение 20 ч при комнатной температуре.

7.10.3.5 Порядок обработки результатов контроля по 7.10.2.5.

7.11 Определение средней плотности зерен

7.11.1 Общие положения

Среднюю плотность зерен щебня определяют путем измерения массы единицы объема зерен щебня с использованием весов с приспособлением для гидростатического взвешивания.

7.11.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Для данного метода применяют следующие средства контроля и вспомогательное оборудование:

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы, с приспособлением для гидростатического взвешивания;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сосуды для насыщения щебня водой;

- сита с квадратными ячейками размером 22,4 и 31,5 мм - при контроле щебня категории В;

- сита с круглыми ячейками диаметром 30 и 40 мм - при контроле щебня категории I;

- сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 40 мм - при контроле щебня категории II.

7.11.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы для рассева отбирают пробу массой не менее 30 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Отобранный щебень рассеивают на двух ситах, предназначенных для данной категории (см. 7.10.2), и после рассева из остатков на сите с квадратными ячейками размером 22,4 мм - при контроле щебня категории В или из остатков на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм - при контроле щебня категории I или II, соответственно, отбирают аналитическую пробу массой не менее 2,5 кг.

Примечание – Допускается не проводить новый рассев щебня и отбор аналитической пробы, а брать остатки на ситах с квадратными ячейками размером 22,4 мм или на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

В случае если при рассеве не была получена необходимая масса аналитической пробы, то от подготовленной лабораторной пробы дополнительно отбирают и просеивают щебень. Процедуру отбора и рассева повторяют до тех пор, пока суммарно не будет получена необходимая для проведения испытаний масса аналитической пробы.

Полученную аналитическую пробу промывают, высушивают до постоянной массы и разделяют на две навески массой (1000 ± 10) г каждая.

Каждую навеску испытывают отдельно.

7.11.4 Порядок проведения контроля

Каждую навеску щебня насыщают водой, погружая ее в воду комнатной температуры на 2 ч так, чтобы уровень воды в сосуде был выше поверхности щебня не менее чем на 20 мм.

Насыщенную навеску щебня вынимают из воды, с поверхности зерен щебня удаляют влагу мягкой влажной тканью и сразу же взвешивают на весах, получая массу m1, а затем помещают навеску в сетчатый (перфорированный) стакан, погруженный в воду, и взвешивают, получая массу m2.

7.11.5 Обработка результатов контроля

Среднюю плотность зерен щебня, ρк, г/см3, определяют по формуле:

ρк=mm1-m2∙ρв,

(12)

где m – масса навески щебня в сухом состоянии, г;

m1 – масса навески щебня в насыщенном водой состоянии на воздухе, г;

m2 – масса навески щебня в насыщенном водой состоянии в воде, г;

ρв - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух последовательных испытаний. При этом расхождение между результатами двух определений не должно превышать 0,02 г/см3. При больших расхождениях проводят третье определение и вычисляют среднеарифметическое двух ближайших значений.

7.12 Определение удельной электрической проводимости

7.12.1 Общие положения

Удельную электрическую проводимость щебня определяют насыщением раствора, получаемого при перемешивании размельченного щебня с дистиллированной водой.

7.12.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- лабораторная дробилка;

- измерительная схема по ГОСТ 8269.0 (рисунок 15) или кондуктометр, или другой прибор для определения электропроводности;

- сито с круглыми ячейками диаметром 3 мм;

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы мерной пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сосуд цилиндрический оцинкованный или пластмассовый без меток объемом 10 л;

- сосуд цилиндрический с меткой (поясом) на внутренней стенке, соответствующей 4 л;

- сосуд для выпаривания раствора с двумя метками, соответствующими объему 0,5 и 2 л;

- мерный цилиндр или стакан объемом не менее 0,5 л;

- электрическая плитка для выпаривания;

- воронка;

- штыковка деревянная;

- куб измерительный, изготовленный из изолирующего материала (органического стекла) с внутренними размерами сторон 50 x 50 x 50 мм или стеклянный цилиндр, или стакан, высотой больше высоты рабочей части датчика кондуктометра;

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

7.12.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы отбирают аналитическую пробу массой не менее 10 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Отобранную аналитическую пробу измельчают в лабораторной дробилке до получения фракции (0 – 3) мм массой не менее 10 кг.

7.12.4 Порядок проведения контроля

Полученную измельченную аналитическую пробу засыпают в цилиндрический сосуд до отметки 4 л равными слоями, уплотняя деревянной штыковкой каждый слой.

Отмеренный объем измельченной пробы высыпают в сосуд цилиндрический оцинкованный или пластмассовый без меток объемом 10 л, заливают 3,5 л дистиллированной воды и перемешивают в течение 10 минут до насыщения раствора.

Насыщенный раствор объемом 2 л наливают в сосуд для выпаривания и выпаривают его до объема 0,5 л. Охлаждают раствор до комнатной температуры.

Охлажденный раствор перемешивают, примерно третью часть раствора наливают в стеклянный цилиндр или стакан и определяют электрическую проводимость.

После этого раствор из стеклянного цилиндра или стакана выливают, споласкивают стеклянный цилиндр или стакан дистиллированной водой, заполняют половиной от оставшегося раствора и определяют электрическую проводимость.

Повторяют процедуру и проводят третье измерение электрической проводимости в оставшемся растворе.

7.12.5 Обработка результатов контроля

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение трех последовательных определений.

7.13 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в щебне и погрешность измерений определяют по п. 4.2 ГОСТ 30108 и аттестованной методике выполнения измерений к применяемому средству измерений.

7.14 Определение содержания дробленых зерен

7.14.1 Общие положения

Содержание дробленых зерен определяют в щебне из валунов и гравия путем их выделения по характерным признакам (см. 3.7).

7.14.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

7.14.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы отбирают аналитическую пробу массой не менее 15 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

7.14.4 Порядок проведения контроля

Аналитическую пробу щебня насыпают в 1 слой на металлический лист и проводят ее разборку, выделяя дробленые зерна по их отличительным признакам в соответствии с п. 3.7.

Выделенные зерна взвешивают и определяют массу mдр.

7.14.5 Обработка результатов контроля

Содержание дробленых зерен, Пдр, %, вычисляют по формуле

Пдр=mдрm∙100,

(13)

где mдр - масса дробленых зерен, г;

m - масса аналитической пробы, г.

Результат испытания рассчитывают с точностью до первого знака после запятой. За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух последовательных испытаний.

7.15 Определение наличия органических примесей

7.15.1 Общие положения

Наличие органических примесей в щебне из осадочных и метаморфических пород определяют сравнением окраски щелочного раствора над испытываемой пробой с окраской эталона.

7.15.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сито с круглыми ячейками диаметром 20 мм;

- цилиндры вместимостью 250 см3 по ГОСТ 1770;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, 3%-ный водный раствор;

- танин, 2%-ный раствор в 1%-ном растворе этанола;

фотоколориметр или спектрофотометр, позволяющий проводить оценку оптической плотности раствора в области длин волн от 450 до 500 нм.

7.15.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания подготовленную по 7.1.2 лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы отбирают аналитическую пробу массой не менее 15 кг, при этом забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Аналитическую пробу просеивают через сито с круглыми ячейками диаметром 20 мм. Из прошедшего через сито щебня отбирают навеску массой не менее 1 кг.

В случае если при рассеве не была получена необходимая масса навески, то от подготовленной лабораторной пробы дополнительно отбирают и просеивают щебень. Процедуру отбора и рассева повторяют до тех пор, пока суммарно не будет получена необходимая для проведения испытаний масса навески.

Примечание – Допускается не проводить новый отбор и рассев аналитической пробы, а лишь дополнительно просеять через сито с круглыми ячейками диаметром 
20 мм остатки на поддоне, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

Готовят 300 мл 3 %-ного водного раствора гидроксида натрия, растворяя 9 г гидроксида натрия в 291 мл дистиллированной воды.

Готовят эталонный раствор, растворяя 2,5 мл 2 %-ного раствора танина в 97,5 мл 3 %-ного раствора гидроксида натрия. Приготовленный раствор перемешивают, заливают в цилиндр вместимостью 250 см3 и оставляют на 24 ч.

Оптическая плотность эталонного раствора, определяемая на фотоколориметре или спектрофотометре в области длин волн 450-500 нм, должна составлять 0,60-0,68.

7.15.4 Порядок проведения контроля

Отобранный щебень засыпают во второй цилиндр до уровня 130 см3 и заливают его 3 %-ным раствором гидроокиси натрия до уровня 200 см3. Содержимое цилиндра выдерживают в растворе 24 ч. По истечении указанного времени встряхивают содержимое цилиндра.

По истечению времени выдержки проводят сравнение окраски жидкости, отстоявшейся над пробой, с цветом эталонного раствора.

7.15.5 Обработка результатов контроля

Если жидкость над пробой бесцветна или окрашена значительно слабее эталонного раствора – данный щебень не содержит органических примесей.

Если жидкость окрашена одинаково или более темная, чем цвет эталонного раствора, – данный щебень содержит органические примеси.

7.16 Определение изменения величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения

7.16.1 Общие положения

Наличие признаков солнечного ожога для щебня из базальта определяют сравнительным методом по изменению величины потери массы щебня после испытания на сопротивление удару на копре до и после кипячения.

7.16.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование:

- копер в соответствии с 7.9.2;

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы мерной пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- сита с квадратными ячейками размером 22,4 и 40 мм - при контроле щебня категории В;

- сита с круглыми ячейками диаметром 30 и 40 мм - при контроле щебня категории I;

- сита с круглыми ячейками диаметром 25 и 40 мм - при контроле щебня категории II;

- сито с круглыми ячейками диаметром 5 мм;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- стальная емкость с крышкой для кипячения базальтовых образцов;

- источник тепла для обеспечения кипячения в дистиллированной воде при 100 °C в течение (36 ± 1) ч.

7.16.3 Порядок подготовки к проведению контроля

Для испытания поступившую лабораторную пробу массой не менее 60 кг высыпают на металлический лист (или другую ровную поверхность), тщательно перемешивают и разравнивают, создавая равномерный слой. От подготовленной таким образом лабораторной пробы для рассева отбирают некоторое количество щебня массой не менее 30 кг, при этом в месте (или местах) отбора забирают весь щебень, лежащий на металлическом листе (или другой ровной поверхности).

Отобранный щебень рассеивают на двух ситах, предназначенных для данной категории (см. 7.16.2) и после рассева из остатков на сите с квадратными ячейками размером 22,4 мм - при контроле щебня категории В или из остатков на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм - при контроле щебня категории I или II, соответственно, отбирают аналитическую пробу массой не менее 9 кг.

Примечание – Допускается не проводить новый рассев щебня и отбор аналитической пробы, а брать остатки на ситах с квадратными ячейками размером 22,4 мм или на ситах с круглыми ячейками диаметром 30 или 25 мм, полученные после рассева аналитической пробы при определении зернового состава.

В случае если при рассеве не была получена необходимая масса аналитической пробы, то от подготовленной лабораторной пробы дополнительно отбирают и просеивают щебень. Процедуру отбора и рассева повторяют до тех пор, пока суммарно не будет получена необходимая для проведения испытаний масса аналитической пробы.

Полученную аналитическую пробу промывают, высушивают до постоянной массы и разделяют на две части массой не менее 4,5 кг каждая.

7.16.4 Порядок проведения контроля

Одну часть массой не менее 4,5 кг подвергают кипячению. Для этого щебень помещают в металлический сосуд, заполненный дистиллированной водой, так, чтобы он был полностью погружен в воду. Сосуд закрывают крышкой, устанавливают на источник тепла, доводят до кипения и поддерживают режим кипения в течение (36 ± 1) ч. В течение этого периода испытываемый щебень всегда должен оставаться полностью погруженным в воду. При необходимости доливают дистиллированную воду, которую только что вскипятили.

По окончании режима кипячения сосуд с содержимым снимают с источника тепла, охлаждают до комнатной температуры, сливают воду, испытываемую навеску высушивают до постоянной массы mк и охлаждают до комнатной температуры.

Для каждой из частей, подвергавшейся кипячению и не подвергавшейся испытанию кипячением, определяют величину потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре. Порядок проведения испытания осуществляют в соответствии с 7.9.4.

7.16.5 Обработка результатов контроля

Величину потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре ∆Муi, %, для каждой пробы, подвергавшейся и не подвергавшейся испытанию кипячением, определяют по формуле (10).

За результат испытания на сопротивление щебня удару на копре принимают среднеарифметическое значение результатов последовательных испытаний трех навесок, предварительно подвергавшихся испытанию кипячением ∆Му/к, и среднеарифметическое значение результатов последовательных испытаний трех навесок, не подвергавшихся испытанию кипячением ∆Му/нк.

Изменение величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление щебня удару на копре до и после кипячения, ∆∆М, %, определяют по формуле:

∆∆М=∆Му/к-∆Му/нк,

(14)

где ∆Му/к – среднее значение величины потери массы щебня, подвергавшегося испытанию кипячением после испытаний на сопротивление удару на копре, % общей массы;

∆Му/нк – среднее значение величины потери массы щебня, не подвергавшегося испытанию кипячением после испытаний на сопротивление удару на копре, % общей массы.

8 Транспортирование и хранение

8.1 При хранении и транспортировании щебня должна быть обеспечена его целостность, сохранность его структуры и защита от попадания инородных тел.

8.2 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути перевозят в транспортных средствах любого вида согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте.

8.3 Щебень разных категорий транспортируют и хранят раздельно.

8.4 После транспортирования щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути потребителю допускается уменьшение полного остатка на контрольном сите с минимальным номинальным размером ячейки в соответствии с категорией щебня по сравнению с указанным в документе о качестве, но не более чем на 3 %.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных в настоящем стандарте.

9.2 Гарантийный срок хранения щебня с момента поставки - не менее двух лет.

9.3 Гарантийные обязательства определяют в соглашении (договоре) на поставку щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути между сторонами.

10 Требования безопасности

10.1 При производстве щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути помещения, имеющие рабочие места, должны быть оснащены система очистки воздуха.

10.2 На месте производства работ предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) пыли неорганической с содержанием диоксида кремния менее 20 % в воздухе рабочей зоны не должна превышать 2 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005, класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007.

10.3 Лица, занятые при производстве и применении щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе костюмами по ГОСТ 12.4.034, перчатками и рукавицами по ГОСТ 28846.

10.4 К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

10.5 Помещения, в которых проводятся испытания щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, должны быть оборудованы местной приточно-вытяжной вентиляцией и общеобменной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

10.6 Содержание вредных веществ в воздухе лабораторных помещений, образующихся при проведении испытаний, не должно превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005.

10.7 Эксплуатацию электрических приборов при испытаниях проводят в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а также правилам электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

10.8 Пожарная безопасность помещений, где проводятся испытания щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.

10.9 При работе с сушильным шкафом необходимо соблюдать правила поджарной безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.004

10.10 Утилизацию материалов, подвергнутых испытаниям, производят в соответствии с рекомендациями предприятия изготовителя и действующим законодательством.

11 Требования охраны окружающей среды

11.1 При производстве щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути возникают следующие виды основных воздействий на окружающую среду:

- пылеобразование и шум;

- технологические и эксплуатационные выбросы газов от строительно-дорожных машин и оборудования в атмосферу.

11.2 Мероприятия по охране окружающей среды при производстве и применении щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути осуществляют в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02.

11.3 ПДК в атмосферном воздухе в зоне населенных мест неорганической пыли не должна превышать 0,5 мг/м3, диоксида азота – 0,085 мг/м3, сернистого ангидрида - 0,5 мг/м3, пентаксида ванадия - 0,002 мг/м3, углеводородов - 1 мг/м3.

11.4 Складирование щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути следует осуществлять за пределами водоохранных зон водоемов..

Приложение А

(справочное)

Форма журнала контроля качества продукции

Журнал контроля качества щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути категории (указать категорию) из (указать горную породу) месторождения (указать месторождение) для балластного слоя железнодорожного пути

Разрабатываемый горизонт __________

| Дата выра-ботки партии | Номер партии | Коли-чество щебня в партии, т | Результаты приемо-сдаточных испытаний |  |  |  | Результаты периодических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ, т/м3 | Заклю-чение (соотв/ не соотв) | Подпись | № паспорта качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зерно-вой состав | Ппл, % | Пгл, % | Псл, % | Х-0,5, % | Х-0,16, % | Пдл, % | Пдр1) | ∆Ми, % | ∆Му, % | орг. при-ме-си2) | ∆∆М3) , % | F | УЭП, См/м | Аэфф, Бк/кг |  |  |  |  |
| 1) Испытание проводят для щебня из валунов и гравия. 2) Испытание проводят для щебня из осадочных и метаморфических горных пород. 3) Испытание проводят для щебня из базальтовых горных пород. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(справочное)

Определение насыпной плотности

Б.1 Общие положения

Насыпную плотность щебня определяют взвешиванием аналитической пробы, высушенной до постоянной массы и полностью заполнившей мерный цилиндр.

Количество аналитических проб для испытаний должно быть не менее трех.

Б.2 Средства контроля и вспомогательное оборудование

- весы, обеспечивающие измерение массы пробы с относительной погрешностью не более 0,1 % от минимальной массы мерной пробы;

- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (105 ± 5) °С;

- цилиндр мерный объемом 50 дм3;

- совок металлический или пластмассовый;

- линейка металлическая по ГОСТ 427:

- поддоны металлические.

Б.3 Порядок подготовки и проведения испытания

Для испытаний используют аналитические пробы общей фракции в соответствии с категорией щебня.

Щебень в объеме, обеспечивающем проведение испытания, высушивают до постоянной массы.

Сухой мерный цилиндр взвешивают. Устанавливают взвешенный мерный цилиндр на горизонтальную ровную поверхность.

При помощи совка высушенный щебень насыпают в предварительно взвешенный цилиндр с высоты 10 см до образования конуса, который снимают стальной линейкой вровень с краями (без уплотнения) движением к себе, от себя или от середины влево и вправо, после чего цилиндр со щебнем взвешивают.

Б.4 Обработка результатов испытания

Насыпную плотность щебня ρн, т/м3, определяют с точностью до 0,01 т/м3 по формуле

ρн=m1-m50,

(Б.1)

где m – масса мерного цилиндра, кг;

m1 – масса мерного цилиндра со щебнем, кг;

Насыпную плотность определяют два раза, при этом каждый раз берут новую порцию щебня (гравия).

За результат принимают среднеарифметическое значение трех последовательных испытаний.

Приложение В

(справочное)

Форма паспорта качества

Единый знак обращения продукции на рынке Союза

Наименование предприятия-изготовителя

юридический адрес предприятия-изготовителя,

телефон, факс, адрес электронной почты

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА N _______

от «___» ______________ 20__ г.

на щебень балластный категории ___ ГОСТ 7392-____

«Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия»

| Наименование и юридический адрес потребителя |  |
| --- | --- |
| Наименование месторождения |  |
| Наименование горной породы |  |
| Номер поставки |  |
| Номер накладной |  |
| Количество и тип вагонов в поставке |  |
| Количество щебня в поставке | ___________ т/___________ м3 |
| Насыпная плотность щебня | ____________ т/м3 |

Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Нормативные значения | Фактическое значение по результатам испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах) | % общей массы |  |  |
| 2 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | % общей массы |  |  |
| 3 | Содержание частиц размером менее 0,5 мм | % общей массы |  |  |
| 4 | Содержание частиц размером менее 0,16 мм | % общей массы |  |  |
| 5 | Содержание длинных зерен | % общей массы |  |  |
| 6 | Содержание глины в комках | % общей массы |  |  |
| 7 | Содержание зерен слабых пород | % общей массы |  |  |
| 8 | Величина потери массы щебня после испытаний на истираемость в полочном барабане | % общей массы |  |  |
| 9 | Величина потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре | % общей массы |  |  |
| 10 | Марка по морозостойкости | - |  |  |
| 11 | Средняя плотность зерен | г/см3 |  |  |
| 12 | Удельная электрическая проводимость | См/м |  |  |
| 13 | Удельная эффективная активность ЕРН | Бк/кг |  |  |
| 14 | Содержание дробленых зерен1) | % общей массы |  |  |
| 15 | Наличие органических примесей2) | - |  |  |
| 16 | Изменение величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения3) | % общей массы |  |  |
| 1) для щебня из валунов и гравия. 2) для щебня из осадочных и метаморфических горных пород. 3) для щебня из базальтовых горных пород. |  |  |  |  |

Представитель отдела технического контроля:

_________________          ___________________        ___________________

(должность)                                  (подпись)                                         (ФИО)

Ответственный исполнитель:

_________________          ___________________        ___________________

(должность)                                  (подпись)                                         (ФИО)

Место для штампа предприятия-изготовителя

Приложение Г

(справочное)

Форма акта отбора проб

Акт отбора проб щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути

| от ___.___._______ |  | № ______ |
| --- | --- | --- |

| Наименование предприятия-изготовителя: |  |
| --- | --- |
| Наименование месторождения: |  |
| Наименование горной породы |  |
| Категория щебня: |  |
| Место отбора: |  |
| Время отбора: |  |
| Метод отбора: |  |
| Масса, кг: |  |
| Цель отбора: |  |

Пробы отобраны в присутствии:

| ___________________________ | ____________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Приложение Д

(справочное)

Форма журнала регистрации проб

| Дата отбора | Время отбора | Категория щебня1) | Метод отбора (пункт ГОСТ 7392) | Масса пробы, кг | Цель отбора (пункты ГОСТ 7392) | Подпись | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Допускается не указывать, если на предприятии изготавливается щебень одной категории, в этом случае категория указывается на титульном листе журнала |  |  |  |  |  |  |  |

| УДК 691.22:006.354 | МКС 91.100.15 | ОКПД 2 08.12 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: щебень, щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, технические условия, указания по применению, классификация, основные показатели и характеристики, правила приемки, методы контроля, требования к применяемым средствам измерений и испытательному оборудованию, результат испытаний, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя, требования безопасности, требования охраны окружающей среды. |  |  |

Заместитель директора

Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре –

филиала ОАО «РЖД»                                                                                Г.И. Сорокин

Начальник испытательного центра

«Центр испытаний материалов и конструкций»

Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре –

филиала ОАО «РЖД»                                                                              И.Н. Дариенко

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов.

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58518 Молотки стальные строительные. Технические условия.