МКС 23.040.80

Изменение № 1 ГОСТ 15180–86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____от_______ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № ______

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1 Настоящий стандарт распространяется на плоские эластичные прокладки для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и номинальный диаметр DN от 10 до 3000, изготовляемые из:

- паронита, резины, картона, листов графитовых, листов уплотнительных безасбестовых для фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений A, B, C, D, E, F по ГОСТ 33259;

- фторопласта-4 и композиционных материалов на их основе для фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений L, M по ГОСТ 33259.

Пункт 2. Заменить слова: «Исполнения» на «Исполнение»; «в табл. 1» на «в таблице 1».

Таблица 1. Заголовок графы «Исполнения прокладок». Заменить слово: «Исполнения» на «Исполнение»;

заголовок графы «Исполнения уплотнительных поверхностей ..». Заменить слово: «Исполнения» на «Исполнение», заменить ссылку: «ГОСТ 12815‒80» на «ГОСТ 33259»;

графа «Исполнения уплотнительных поверхностей …» заменить исполнение: «1» на «A, B»; «2; 3» на «E, F»; «4; 5» на «C, D»; «8; 9» на «L, M»; «1; 5» на «A, D или B; D»;

примечание 1 изложить в редакции:

«1 Параметр шероховатости уплотнительных поверхностей фланцев для исполнениий A, B, C, D, E, F – Ra от 12,5 до 3,2; исполнений L, M – Ra от 3,2 до 0,80».

Пункт 3 изложить в новой редакции: «Исполнение прокладок в зависимости от номинального диаметра DN и номинального давления PN должно приниматься в соответствии с таблицей 2».

Таблица 2. Заголовки граф. Заменить слова: «Условное давление Pу» на «Номинальное давление PN»; «Условный проход Dу, мм» на «Номинальный диаметр DN».

Пункт 4. Первое перечисление изложить в новой редакции: «h15, H15 ‒ для прокладок из паронита по ГОСТ 481‒80, листов графитовых по ГОСТ 34708‒2021, листов уплотнительных безасбестовых по ГОСТ 34861‒2022 и картона по ГОСТ 9347‒74»;

третье перечисление. Заменить ссылку: «ГОСТ 7338‒77» на «ГОСТ 7338‒90».

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«Размеры прокладок из паронита по ГОСТ 481‒80, листов графитовых по ГОСТ 34708, листов уплотнительных безасбестовых по ГОСТ 34861 и картона по ГОСТ 9347‒74 должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 3‒5».

Черт. 1. Заменить слово: «Черт. 1» на «Рисунок 1»; Сноска *. Заменить слово: «Dу 1400 мм» на «DN 1400».

Таблицы 3, 4, 5. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN».

Примечания к черт. 1 и табл. 3‒5. Заменить слова «к черт. 1 и табл. 3‒5» на «к рисунку 1 и таблицам 3‒5»;

примечание 2 изложить в новой редакции:

«2 Приведена масса для прокладок из паронита и листа уплотнительного безасбестового. Для определения массы прокладок из картона приведенные значения необходимо уменьшить в 3 раза, из листа графитового неармированного ‒ уменьшить в 2 раза, из листа графитового армированного ‒  уменьшить в 1,5 раза»;

примечание 3. Заменить обозначение: «Dу» на «DN».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки исполнения А для фланца DN 100 на PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) из паронита марки ПОН:

Прокладка А‒100‒2,5‒ПОН ГОСТ 15180–86

то же, из прокладочного картона марки А:

Прокладка А‒100‒2,5‒А ГОСТ 15180–86

то же из листа графитового неармированного класса прочности 1, класса чистоты 2, класса термоокислительной стойкости 1, модифицированного универсальным ингибитором:

Прокладка А‒100‒2,5‒ЛГ‒121‒У ГОСТ 15180–86

то же из листа графитового армированного класса прочности 1, класса чистоты 3, класса термоокислительной стойкости 2, с одним слоем гладкой ленты из нержавеющей стали 08Х18Н10Т:

Прокладка А‒100‒2,5‒ЛГА‒132‒11 ГОСТ 15180–86

то же из листа уплотнительного безасбестового марки 4:

Прокладка А‒100‒2,5‒БЛПМ Марка 4 ГОСТ 15180–86

Примечания

1 Обозначение параметров листов графитовых ‒ в соответствии с ГОСТ 34708.

2 Обозначение листов уплотнительных безасбестовых ‒ в соответствии с ГОСТ 34861»;

Пункт 6. Заменить слова: «на черт. 2 и в табл. 6» на «на рисунке 2 и в таблице 6»;

Черт. 2. Заменить слово: «Черт. 2» на «Рисунок 2».

Таблица 6. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки для фланца DN 250 на PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) из фторопласта-4:

Прокладка Г‒250‒40‒Ф ГОСТ 15180–86

то же, из прокладочной ленты марки ПН:

Прокладка Г‒250‒40‒ПН ГОСТ 15180–86».

Пункт 7. Заменить слова: «на черт. 3 и в табл. 7» на «на рисунке 3 и в таблице 7»;

Черт. 3. Заменить слово: «Черт. 3» на «Рисунок 3».

Таблица 7. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN»;

Примечания к табл. 7.  Заменить слова «к табл. 7» на «к таблице 7».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки для фланца DN 350 на PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) из ФУМа марки В:

Прокладка Г–350‒40–ФУМ–В ГОСТ 15180–86».

Пункт 8. Заменить ссылку: «ГОСТ 7338‒77» на «ГОСТ 7338‒90»; заменить  слова: «на черт. 1 и в табл. 8» на «на рисунке 1 и в таблице 8».

Таблица 8. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки для фланца DN 100 на PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) из резины марки ТМКЩ  средней твердости:

Прокладка Д‒100‒40‒ТМКЩ‒С  ГОСТ 15180–86».

Информационные данные. Пункт 4 «Ссылочные нормативно-технические документы». Заменить ссылки: «ГОСТ 7338–77» на «ГОСТ 7338–90»; «ГОСТ 12815–80» на «ГОСТ 33259–2015»; дополнить ссылками:

| « | ГОСТ 34708‒2021 | 4, 5 | » |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 34861‒2022 | 4, 5 |  |

УДК 621.643.412:006.354 МКС 23.040.80

| Руководитель организации- разработчика: Генеральный директор АО «НПФ «ЦКБА» | П.А. Аксаньян |
| --- | --- |
| Зам. главного конструктора | В.В. Баннов |
| Исполнитель: Специалист сектора стандартизации | Т.И. Шнуровская |

Дата введения в действие на территории Российской Федерации –