| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (ISO 4427-1)— 202 (проект RU первая редакция) |

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ)

Часть 1. Общие требования

[ISO 4427-1:2019, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 1: General, MOD]

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20	г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 4427-1:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 1. Общие требования» (ISO 4427-1:2019 «Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 1: General», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены полужирным курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст не включенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДБ.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Пластмассовые трубы и фитинги для водоснабжения» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДВ.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Материал

6 Влияние на качество воды

7 Правила приемки

8 Упаковка

9 Маркировка

10 Транспортирование и хранение

11 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Коэффициент снижения давления

Приложение В (справочное) Стойкость к быстрому распространению трещин

Приложение ДА (обязательное) Графики эталонных линий регрессии длительной гидростатической прочности

Приложение ДБ (справочное)

Дополнительная информация по трубопроводам из ПЭ 100-RC в нестандартных условиях монтажа

Приложение ДВ (справочное) Перечень технических отклонений, внесенных в содержание

настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Приложение ДГ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Приложение ДЕ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Библиография

- Введение

Стандарты серии ГОСТ (ISO 4427) определяют требования к трубопроводной системе и ее элементам, изготовленным из полиэтилена (ПЭ). Трубопроводная система предназначена для подземной, наземной и надземной прокладок, для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения, воды до очистки, дренажа и напорной канализации, вакуумных канализационных систем и воды, используемой в других целях.

Поскольку материал ПЭ 40, ПЭ 80 на территории стран ЕАСС не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов, требования и показатели для данных композиций исключены из настоящего стандарта.

Элементы трубопроводной системы для хозяйственно-питьевого назначения должны соответствовать [1].

Внесены технические требования к материалу ПЭ 100-RC (PE 100-RC), который в настоящее время нашел широкое применение в мире, в том числе и в странах-участницах ЕАСС, для производства элементов напорных систем.

Данная серия стандартов дополнена сроком службы изделий с учетом результатов исследований [2] и [3], графиками эталонных линий регрессий длительной гидростатической прочности в соответствии с [4] и требованиями к классифицируемой длительной прочности.

Настоящий стандарт не устанавливает требований к испытаниям на быстрое распространение трещин по полномасштабному методу в связи с нецелесообразностью и с отсутствием необходимого испытательного оборудования в странах-участницах ЕАСС.

Исключение ISO 3, ISO 760, ISO 1133-1, ISO 1183-1, ISO 1183-2, ISO 13478, ISO 15512 и EN 12099 обусловлено тем, что в странах ЕАСС аналогичные стандарты отсутствуют, а также в связи с тем, что они носят справочный характер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 1. Общие требования Plastics pipelines for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 1: General requirements

Дата введения – 202    —01—01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к полиэтиленовым композициям для изготовления напорных труб и фитингов для подземной, наземной и надземной прокладок, предназначенных для:

- транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения;

- транспортирования воды до очистки;

- дренажа и напорной канализации;

- вакуумных канализационных систем;

- транспортирования воды в других целях.

В настоящем стандарте установлены параметры методов испытаний, указанных в нормативных ссылках.

В сочетании с другими стандартами серии ГОСТ (ISO 4427) настоящий стандарт применим к полиэтиленовым трубам и фитингам, их соединениям и соединениям с элементами трубопровода из полиэтилена (ПЭ) и других материалов, предназначенным для использования в следующих условиях:

a) с максимально допустимым рабочим давлением (PFA) до 25 бар) включительно;

b) с рабочей температурой от 0 °С до плюс 40 °С (эталонная температура плюс 20 °C).

Примечание — Указания для других рабочих температур приведены в приложении А.

Стандарты серии ГОСТ (ISO 4427) охватывают диапазон максимально допустимых рабочих давлений и содержат требования к цветовой гамме.

Примечание — Ответственность за правильный выбор условий эксплуатации несет потребитель или проектировщик с учетом требований нормативных актов, стандартов и инструкций по монтажу несет потребитель или проектировщик.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ 9.708 (СТ СЭВ 3758-82) Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов

ГОСТ 8032 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 11645 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14870 Продукты химические. Методы определения воды

ГОСТ 15139 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26359 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ

ГОСТ 32794 Композиты полимерные. Термины и определения

ГОСТ 33366.1 (ISO 1043-1:2011) Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики

ГОСТ 34370 (ISO 527-1:2012) Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы

ГОСТ ISO (4427-2) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

ГОСТ ISO (4427-3) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги

ГОСТ (ISO 11357-6) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)

ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод

ГОСТ ISO 1167-2 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб

ГОСТ ISO 4065-2019 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ISO 6259-1 Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ISO 6259-3 Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов

ГОСТ ISO 6964 Полиолефиновые трубы и фитинги. Определение содержания технического углерода кальцинацией и пиролизом. Методы испытаний

ГОСТ ISO 9080 Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяции

ГОСТ ISO 11413 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 11414 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца соединения труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой встык

ГОСТ ISО 11922-1 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ (ISO 4437-1) Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения

ГОСТ ISO 12162 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент запаса прочности

ГОСТ ISO 13477 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Маломасштабное испытание в стационарном режиме (S4)

ГОСТ ISO 13479 Трубы из полиолефинов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к распространению трещин. Метод испытания на стойкость к медленному распространение трещин на трубах с надрезом

ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения

ГОСТ ISO 13954 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более

ГОСТ ISO 16871 Трубопроводы и канализация из пластмасс. Трубы и фитинги из пластмасс. Метод определения погодостойкости при прямом (атмосферном) воздействии погодных условий

ГОСТ ISO 18553 Трубы, фитинги и композиции из полиолефинов. Метод оценки степени распределения пигмента или технического углерода

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения по ГОСТ 8032, ГОСТ 32794, ГОСТ 33366.1, ГОСТ 34370, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Термины, относящиеся к геометрическим характеристикам

3.1.1 номинальный размер DN/OD, мм (nominal size): числовое обозначение размера детали относительно наружного диаметра.

Примечание — Удобное круглое число, приблизительно равное наружному диаметру в миллиметрах (мм). Не относится к компонентам, обозначенным размером резьбы.

3.1.2 номинальный наружный диаметр dn, мм (nominal outside diameter): установленное значение наружного диаметра, относящееся к номинальному размеру DN/OD.

Примечание — Номинальный наружный диаметр указан в миллиметрах.

3.1.3 наружный диаметр в любой точке de, мм (outside diameter at any point): измеренный наружный диаметр в любом поперечном сечении трубы, округлённый в большую сторону до 0,1 мм.

3.1.4 средний наружный диаметр dem, мм (mean outside diameter): Частное от деления внешнего периметра трубы или трубного конца фитинга, измеренного в любом поперечном сечении, и числа π (равное 3,142) и округленное в большую сторону до 0,1 мм.

3.1.5 минимальный средний наружный диаметр dem,min, мм (minimum mean outside diameter): минимальное значение среднего наружного диаметра, установленное для данного номинального размера.

3.1.6 максимальный средний наружный диаметр dem,max, мм (maximum mean outside diameter): максимальное значение среднего наружного диаметра, установленное для данного номинального размера.

3.1.7 овальность (ovality): разность между максимальным и минимальным наружными диаметрами, измеренными в одном и том же поперечном сечении трубы или трубного конца фитинга.

3.1.8 номинальная толщина стенки en, мм (nominal wall thickness): числовое обозначение толщины стенки элемента, являющееся удобным округленным числом, приблизительно равным полученному при изготовлении размеру.

Примечание — В случае элементов из термопластов, соответствующих частям ГОСТ (ISO 4427), значение номинальной толщины стенки en соответствует установленной минимальной толщине стенки в любой точке еmin.

3.1.9 толщина стенки в любой точке e, мм (wall thickness at any point): толщина стенки в любой точке по периметру элемента, округленная в большую сторону до 0,1 мм.

Примечание — Толщину стенки фитинга в любой точке обозначают E.

3.1.10 минимальная толщина стенки в любой точке emin, мм (minimum wall thickness at any point): установленное минимальное значение толщины стенки в любой точке по периметру элемента.

3.1.11 максимальная толщина стенки в любой точке emax, мм (maximum wall thickness at any point): установленное максимальное значение толщины стенки в любой точке по периметру элемента.

3.1.12 средняя толщина стенки em, мм (mean wall thickness): среднеарифметическое значение нескольких измерений, равномерно расположенных по периметру элемента в одном поперечном сечении, включая измеренное минимальное и максимальное значения толщины стенки в данном поперечном сечении.

3.1.13

серия трубы S (pipe series): безразмерное число для обозначения трубы.

Примечание

Соотношение между серией трубы S и стандартным размерным отношением SDR определяется следующей формулой согласно ГОСТ ISO 4065:

S=SDR-12.

3.1.14 стандартное размерное отношение SDR (standard dimension ratio): числовое обозначение серии трубы, представляющее собой удобное округленное число, приблизительно равное отношению номинального наружного диаметра, dn, к номинальной толщине стенки, en.

3.1.15 допуск (tolerance): допустимое отклонение установленного значения размера, выраженное как разность между допустимым максимальным и допустимым минимальным значениями.

3.1.16 допуск на толщину стенки ty, мм (wall thickness tolerance): допустимое отклонение между значением толщины в какой-либо точке, e, и номинальной толщиной стенки, en.

Примечание — en ≤ e ≤ en + ty.

3.2 Термины, относящиеся к материалу

3.2.1 первичный материал (virgin material): композиция в форме гранул, которая не использовалась и не подвергалась переработке, кроме необходимой для ее изготовления, и в которую не добавлен переработанный или вторичный материал.

3.2.2 собственный переработанный материал (own reprocessable material): Материал, приготовленный из чистых, отбракованных и неиспользованных труб, фитингов или арматуры, включая обрезки при производстве труб, фитингов или арматуры, который перерабатывается на заводе-изготовителе при производстве элементов, например литьем под давлением или экструзией после предварительной обработки тем же изготовителем.

3.2.3 композиция (compound): экструдированная гомогенная смесь базового полимера полиэтилена (ПЭ) и добавок, например антиоксидантов, пигментов или технического углерода (сажи), УФ-стабилизаторов и других веществ, в количестве, необходимом для обеспечения изготовления и эксплуатации элементов трубопровода.

3.2.4 базовый полимер (base polymer): полимер, произведенный поставщиком материалов для изготовления композиции в соответствии с настоящим стандартом.

3.2.5 свариваемость (fusion compatibility): возможность двух одинаковых или разнородных полиэтиленовых материалов (ПЭ) свариваться вместе с образованием соединения, соответствующего требованиям к эксплуатационным характеристикам, изложенным в настоящем стандарте.

3.3 Термины, относящиеся к характеристикам материалов

3.3.1 нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности σLPL, МПа (lower confidence limit of the predicted hydrostatic strength): величина с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5 %-ный нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности при температуре T и времени t.

Примечание — графиками эталонных линий регрессий длительной гидростатической прочности и уравнения длительной прочности для композиций ПЭ 80 и ПЭ 100 приведены в приложении ДА.

3.3.2 минимальная длительная прочность MRS, МПа (minimum required strength): значение σLPL при температуре 20 °C для 50 лет, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10, когда σLPL менее 10 МПа, или до ближайшего нижнего значения ряда R20, когда σLPL равно или более 10 МПа.

Примечание — Ряд R10 соответствует ГОСТ 8032 и ряд R20 –[5].

3.3.3 коэффициент запаса прочности C (design coefficient): коэффициент со значением более 1, учитывающий условия эксплуатации, в том числе свойства элементов трубопровода, не учтенные при определении нижнего доверительного предела прогнозируемой гидростатической прочности.

3.3.4 расчетное напряжение σs, МПа (design stress): допускаемое напряжение для данного применения при температуре 20 °C, полученное делением MRS на коэффициент C, по формуле

σs=MRSC.	(1)

3.3.5 показатель текучести расплава по массе, г/10 мин; ПТР (melt mass-flow rate, MFR): величина, характеризующая вязкость расплавленного материала при заданных температуре и нагрузке.

3.3.6

классифицируемая длительная прочность при температуре θ и времени t CRSθ,t, МПа (categorized required strength at temperature θ and time t): значение нижнего доверительного предела σLPL при температуре θ и времени t, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или R20. Примечания 1 CRSθ,t при 20 °С для 50 лет равно MRS. 2 Температуру θ выражают в градусах Цельсия, время t — в годах. 3 Ряд R10 соответствует ГОСТ 8032, ряд R20 соответствует [5]. [ГОСТ ISO 12162—2017, подраздел 3.4]

3.3.7

расчетное напряжение, основанное на значении CRSθ,t σs,θ,t σs,θ,t(design stress based on CRSθ,t value): напряжение, полученное путем деления классифицируемой длительной прочности при температуре θ и времени t CRSθ,t на коэффициент запаса прочности C, т. е. σs,θ,t = CRSθ,t/C σs,θ,t= CRSθ,t/Cσs,θ,t=CRSθ,t/C. Примечания 1 Максимальное допускаемое напряжение для конкретного материала определяют путем деления CRSθ,t на минимальный коэффициент запаса прочности Cmin, т. е. σs,θ,t = CRSθ,t/Cmin. 2 Расчетное напряжение для специального применения устанавливают в соответствующем стандарте (системе стандартов) на изделие. [ГОСТ ISO 12162—2017, пункт 3.6.2]

3.3.8 модуль деформационного упрочнения <Gp> (strain hardening modulus): наклон в модели Нео-Гука между истинным относительным удлинением ɛ от значения 8 и до точки максимального напряжения σ, но не выше 12 МПа.

3.4 Термины, относящиеся к условиям эксплуатации

3.4.1 номинальное давление PN, основанное на классификации по MRS или CRS20,100, бар (nominal pressure): числовое обозначение, используемое для справки, связанное с механическими характеристиками элементов трубопровода.

Примечания

1 Для систем трубопроводов из пластмасс, транспортирующих воду, оно соответствует допустимому рабочему давлению PFA, бар, которое может выдерживать система с водой при температуре 20 °C при расчетном сроке службы 50 или 100 лет, с учетом минимального значения коэффициента запаса прочности:

PN=20 · MRSC · (SDR-1)	или	PN=20 · CRS20,100C · (SDR-1).

2 Исследования по долгосрочному прогнозированию работоспособности водораспределительных систем из полиэтилена показывают, что возможный срок службы составляет не менее 100 лет [2], [3].

3.4.2 допустимое рабочее давление PFA, бар (allowable operating pressure): максимальное гидростатическое давление, которое способен выдержать элемент трубопровода при постоянной эксплуатации.

Примечание — См. приложение А

3.5 Термины, относящиеся к соединениям

3.5.1 соединение сваркой закладными нагревателями (electrofusion joint): соединение между полиэтиленовым раструбным или седловым фитингом и трубой или с трубным концом фитинга, полученное путем нагрева закладного нагревателя, встроенного в раструбный или седловой фитинг, что приводит к расплавлению материала соприкасающихся поверхностей и последующей сварке трубы и фитинга.

3.5.2 сварное соединение встык (butt fusion joint): Соединение, полученное путем нагревания плоских торцов труб или трубных концов фитингов, поверхности которых прижимают вплотную к плоскому нагретому инструменту до достижения полиэтиленовым материалом температуры сварки, после чего нагретый инструмент быстро удаляют, а размягченные концы соединяют друг с другом.

3.5.3 механическое соединение (mechanical joint): Соединение, выполненное путем монтажа трубы из полиэтилена к другой трубе из полиэтилена или любому другому элементу с помощью фитинга, оснащенного, как правило, компрессионной (обжимной) частью, для обеспечения стойкости к давлению, герметичности и стойкости к осевым нагрузкам.

3.5.4 раструбное сварное соединение (socket fusion joint): соединение, полученное путем нагревания конца трубы и раструбного конца фитинга, поверхности которых прижимают вплотную к нагретому инструменту до достижения ПЭ материалом температуры сварки, после чего нагретый инструмент быстро удаляют, а размягчённые концы соединяют друг с другом.

- 4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

С — коэффициент запаса прочности;

de — наружный диаметр (в любой точке);

dn — номинальный наружный диаметр;

E — толщина стенки (в любой точке) фитинга или клапана;

е — толщина стенки (в любой точке);

em — средняя толщина стенки;

emax — максимальная толщина стенки в любой точке;

emin — минимальная толщина стенки в любой точке;

en — номинальная толщина стенки;

ty — допуск на толщину стенки; <Gp> — модуль деформационного упрочнения; pc,s4 — критическое давление, полученное путем испытания S4; S — серия труб;

σS — расчетное напряжение;

σLPL — нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности;

CRS20,100 — классифицируемая длительная прочность при температуре 20 °C и времени 100 лет.

Примечание — Символы de, e, emin и emax в настоящем стандарте эквивалентны dey, eye, ey,min и ey,max (см. ГОСТ ISO 11922-1).

4.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

DN/OD — номинальный размер, отнесенный к наружному диаметру;

LPL — нижний прогнозируемый предел; БРТ — быстрое распространение трещин; МДУ — модуль деформационного упрочнения; МРТ — медленное распространение трещин; ВОИ — время окислительной индукции; ПТР — показатель текучести расплава по массе;

ПЭ — полиэтилен; PFA — допустимое рабочее давление;

PN — номинальное давление; S — серия трубы; SDR — стандартное размерное отношение;

RC — повышенная стойкость к растрескиванию

CRS — классифицируемая длительная прочность.

- 5 Материал

5.1 Материал элементов трубопровода

Материал, описанный в настоящем стандарте, представляет собой композицию, изготовляемую в виде гранул, пригодную для производства труб в соответствии с ГОСТ (ISO 4427-2) или фитингов в соответствии с ГОСТ (ISO 4427-3).

5.2 Композиция

5.2.1 Добавки и пигменты

Композиция должна быть изготовлена производителем базового полимера ПЭ путем введения в него на стадии компаундирования только тех добавок (антиоксидантов, светостабилизаторов и др.), пигментов или технического углерода (сажи), которые необходимы для изготовления труб и фитингов, соответствующих требованиям ГОСТ (ISO 4427-2) или ГОСТ (ISO 4427-3), а также для их свариваемости, хранения и применения.

Все добавки и пигменты должны быть равномерно распределены.

Технический углерод, используемый при производстве композиции, должен иметь средний размер частиц от 10 нм до 25 нм.

Состав композиции определен производителем.

5.2.2 Цвет

Цвет композиции должен быть черным, синим или натуральным. Оттенки не регламентированы.

Композиции натурального цвета применяют только для соэкструзионных труб, за исключением наружного слоя.

Допускается для маркировочных полос применять композиции ПЭ 100 натурального цвета с введением светостабилизированного (УФ-стабилизированного) концентрата красителя.

Композиции натурального цвета с введенным светостабилизированным (УФ-стабилизированным) концентратом красителя для маркировочных полос должны соответствовать требованиям таблицы 2 в части показателя «Погодостойкость» при испытаниях на образцах в виде трубы с маркировочными полосами и изготовленной по ГОСТ (ISO 4427-2). Допускается подвергать образцы воздействию климатических факторов по ГОСТ 9.708, метод 2, при температуре черной панели 65 °С и относительной влажности 50 % таким образом, чтобы это воздействие на маркировочную полосу было максимальным. При этом для показателей b) и c) таблицы 2 испытания проводят на образцах труб диаметром 32 мм c SDR 11, а образцы для испытаний на относительное удлинение при разрыве должны включать в себя маркировочную полосу с максимальным воздействием. В случае разногласий испытания проводят по ГОСТ ISO 16871. Композиция, используемая для изготовления маркировочных полос и соэкструзионных слоев, должна соответствовать требованиям по свариваемости

Примечание — 1 Композиции с другими цветами могут быть использованы только для маркировочных полос.

Желто-оранжевые и оранжевые композиции не допускаются для продуктов стандартов серии ГОСТ (ISO 4427).

5.3 Физические характеристики композиции

5.3.1 Характеристики композиции в форме гранул

Композиция в форме гранул, используемая для изготовления труб и фитингов, должна соответствовать характеристикам, указанным в таблице 1.

Перед проведением испытаний по таблице 1 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °C по в течение 3 ч, если методом испытания не установлено иное.

Таблица 1 — Характеристики композиции в форме гранул

| Показатель | Требование1) | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 Плотность композиции | ≥930 кг/м3 | Температура испытания | 23 °С | ГОСТ 15139 |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | В соответствии с ГОСТ 15139 |  |
| 2 Массовая доля технического углерода (сажи)3) | 2,0 % – 2,5 % по массе | В соответствии с ГОСТ ISO 6964 |  | ГОСТ ISO 6964 |
| 3 Распределение технического углерода (сажи)3) | Класс ≤ 3. Тип: A1, A2, A3, или B | Подготовка образцов для испытания5) | Произвольная | ГОСТ ISO 18553 |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | В соответствии ГОСТ ISO 18553 |  |
| 4 Распределение пигмента4) | Класс ≤ 3. Тип: A1, A2, A3, или B | Подготовка образцов для испытания5) | Произвольная | ГОСТ ISO 18553 |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | В соответствии ГОСТ ISO 18553 |  |
| 5 Массовая доля летучих веществ6) | ≤350 мг/кг | Количество образцов для испытания2) | 1 | ГОСТ 26359 |
| 6 Массовая доля воды6) | ≤300 мг/кг (эквивалентно <0,03 % по массе) | Количество образцов для испытания2) | 1 | ГОСТ 14870 |
| 7 ВОИ | ≥20 мин | Температура испытания7) | 210 ºС | По ГОСТ (ISO 11357-6) |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | 3 |  |
|  |  | Атмосфера испытания | Кислород |  |
| 8 Показатель текучести расплава по массе (ПТР) | (0,20 ≤ ПТР ≤ 1,40) г/10 мин8),9). Максимальное отклонение ±20 % от номинального значения | Нагрузка | 5 кг | ГОСТ 11645 |
|  |  | Температура испытания | 190 ºС |  |
|  |  | Время | 10 мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | В соответствии с ГОСТ 11645 |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| 9 Модуль деформационного упрочнения 10) | <Gp> ≥ 53,0 МПа | Температура испытания | 80 ºС | ГОСТ ISO 18488 |
|  |  | Толщина | 300 мкм |  |
|  |  | Количество образцов для испытания | В соответствии с ГОСТ ISO 18488 |  |
| 1) Соответствие указанным требованиям должно быть подтверждено изготовителем композиции. 2) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в таблице. Количество образцов, необходимое для контроля процесса производства и качества продукции, должно быть указано в нормативных документах или технической документации изготовителя. 3) Только для композици1, содержащих технический углерод черного цвета. 4) Только для цветных композиций, не содержащих технический углерод. 5) В случае разногласий образцы для испытания следует изготавливать на микротоме. 6) Для определения показателя массовая доля летучих веществ используют стаканчик СВ 34/12 по ГОСТ 25336-82. Время сушки материала (65 ± 5) мин. Испытание по определению массовой доли воды по ГОСТ 14870 проводится только в том случае, если измеренное содержание летучих веществ не соответствует указанному требованию. При этом разница между полученным значением массовой доли воды и массовой долей летучих веществ не должна превышать 350 мг/кг. Требование по содержанию воды в композиции распространяется на изготовителя на стадии производства, на потребителя — на стадии переработки (если массовая доля воды превышает предельное значение, материал необходимо подвергнуть процессу сушки перед использованием). 7) Испытания могут быть проведены при температуре 200 °C или 220 °C при условии, что установлена четкая корреляция. В случае разногласий испытания проводят при стандартной температуре 210 °C. 8) Номинальное значение, указанное изготовителем композиции в нормативных документах или технической документации. 9) Допускается использовать композиции со значением 0,12 ≤ ПТР < 0,20, если изготовитель композиции подтвердил свариваемость композиции в соответствии с 5.4. При этом наиболее низкое фактическое значение ПТР, возникающее в результате максимально низкого отклонения от номинального значения, не должно быть менее 0,12. 10) Только для композиций ПЭ 100-RC. Примечание — Соответствие требованиям таблицы должно быть подтверждено изготовителем композиции. |  |  |  |  |

5.3.2 Характеристики композиции, определяемые на образцах в форме труб

Характеристики композиции, применяемой для изготовления труб и фитингов, определяемые на образцах в форме труб, должны соответствовать требованиям таблицы 2.

Перед проведением испытаний по таблице 2 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °C в течение 3 ч, если методом испытания не установлено иное.

Примечание — Информация о стойкости к БРТ приведена в приложении В.

Таблица 2 — Характеристики композиции, определяемые на образцах в форме труб

| Показатель | Требования1) | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения)2) | Пластическое разрушение — положительный результат. Хрупкое разрушение — отрицательный результат | Диаметр трубы | 110 мм | ГОСТ ISO 13953 |
|  |  | Стандартное размерное отношение труб | SDR 11 |  |
|  |  | Температура испытания | (23 ± 2) ºС |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |  |
| 2 Стойкость к МРТ для ПЭ 100 | Без разрушения в процессе испытания | Диаметр трубы | 110 мм | ГОСТ ISO 13479 |
|  |  | Стандартное размерное отношение труб | SDR 11 |  |
|  |  | Температура испытания | 80 ºС |  |
|  |  | Внутреннее испытательное давление для ПЭ 100 | 9,2 бар |  |
|  |  | Время испытания | ≥ 500 ч |  |
|  |  | Среда испытаний | Вода внутри и вода снаружи образца («вода-в-воде») |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | 3 |  |
| 3 Влияние на качество воды | В соответствии с [1] (глава II, раздел 3) при температуре среды 40 °С |  |  |  |
| 4 Погодостойкость4) | После воздействия атмосферных условий образцы должны соответствовать требованиям характеристик, приведенных в пунктах a), b) и c) | Условия подготовки образцов: - воздействие солнечного излучения5) |  | ГОСТ ISO 16871 |
|  |  |  | ≥ 3,5 ГДж/м2 |  |
|  |  | - Количество образцов для испытания3) | ГОСТ ISO 16871 |  |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |
| a) Стойкость к отслаиванию | Хрупкое разрушение ≤ 33,3% | Условия подготовки образцов: - размерность - условия соединения | dn 110 мм/SDR 11 По ГОСТ ISO 11413 условие 1:23 °C | ГОСТ ISO 13954 |
| b) Относительное удлинение при разрыве | В соответствии с ГОСТ (ISO 4427-2) (таблица 5) |  |  | ГОСТ ISO 6259-1 и ГОСТ ISO 6259-2 |
| c) Стойкость к внутреннему гидростатическо-му давлению (1000 ч при температуре 80 ºС) | В соответствии с ГОСТ (ISO 4427-2) (таблица 3) |  |  | По ГОСТ ISO 1167-16) и ГОСТ ISO 1167-2 |
| 5 Стойкость к БРТ7), 8),9) | pc,s4=MOP2,4-0,072 | Диаметр трубы | 225 мм | ГОСТ ISO 13477 |
|  |  | Размерное отношение труб | SDR 11 |  |
|  |  | Температура испытания | 0 ºС |  |
|  |  | Среда испытаний | Воздух |  |
|  |  | Внутреннее испытательное давление для ПЭ 100 | 10,0 бар |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | В соответствии с ГОСТ ISO 13477 |  |
| 6 Стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC10) | Без разрушения в процессе испытания | Диаметр трубы | 110 мм | ГОСТ ISO 13479 |
|  |  | Стандартное размерное отношение труб | SDR 11 |  |
|  |  | Температура испытания | 80 ºС |  |
|  |  | Внутреннее испытательное давление для ПЭ 100-RC | 9,2 бар |  |
|  |  | Время испытания | ≥ 300 ч |  |
|  |  | Среда испытаний | Вода в нонилфенол-этоксилате11) |  |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация | 2 % |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | 3 |  |
| 1) Соответствие указанным требованиям должно быть подтверждено изготовителем композиции. 2) Подготовка образцов — в соответствии с ГОСТ ISO 11414, при нормальных условиях и температуре 23 °С. 3) Количество образцов для испытания, необходимое для производственного контроля качества продукции и технологического контроля, должно быть указано в технической документации изготовителя. 4) Для не содержащих технический углерод (не сажевых) композиций. Три образца для относительного удлинения при разрыве, три образца для определения стойкости к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80°С), один образец для определения стойкости к расслоению. Допускается проводить воздействие атмосферных условий по ГОСТ 9.708, метод 2, при температуре черной панели 65 °С и относительной влажности 50 %. Для характеристик b) и c) испытания проводят на образах труб диаметром 32 мм c SDR 11. 5) Для того, чтобы хранение на открытом воздухе в течение 1 года было допустимо во всех регионах мира, требуется суммарное излучение 7 ГДж/м2. 6) Для расчета испытательного давления применяют измеренные размеры в соответствии с 7.2 ГОСТ ISO 1167-1. 7) Применяется для композиций при изготовлении труб с толщиной стенки ≥32 мм. 8) Количество образцов для определения стойкости к БРТ определяется методом испытания. Если требование выполняется, то композиция пригодна для производства всего диапазона размеров труб, выпускаемых в соответствии с требованиями ГОСТ (ISO 4427-2). 9) Если требования для конкретной композиции не выполняются, то устанавливают критическое давление pc,S4 и используют его для определения PFA данной конкретной композиции: PFA ≤ 3,6 pc,S4 + 2,6, где pc,S4 определяется в соответствии с ГОСТ ISO 13477. 10) Только для композиций ПЭ 100-RC. 11) В качестве среды испытания используют нонилфенолэтоксилат (номер CAS 9016-45-9) в концентрации 2 %. Примечание — Стойкость к БРТ, стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC, модуль деформационного упрочнения определяют на композиции и трубе, произведенной из одной партии сырья. |  |  |  |  |

5.4 Свариваемость

5.4.1 Свариваемость композиций, соответствующих требованиям таблицы 1, должна быть подтверждена результатами испытаний производителем композиции, для каждой композиции производимого ассортимента путем проверки соответствия типа разрушения при испытании на растяжение образцов, полученных сваркой встык двух труб, изготовленных из указанных композиций в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 11414 (приложение А), при окружающей температуре (23 ± 2) °С. Требование к типу разрушения при испытании на определение предела прочности при растяжении (тип разрушения) должно соответствовать указанному в таблице 2.

Для композиций со значениями ПТР 0,12 ≤ ПТР < 0,20, свариваемость должна быть подтверждена на трубах диаметром >200 мм и толщиной стенки >20 мм. Для соединений с закладными нагревателями должны быть проведены соответствующие испытания для проверки возможности сварки таких труб.

5.4.2 Композиции, соответствующие данным таблицы 1, считают свариваемыми друг с другом. Изготовитель композиции должен подтвердить свариваемость путем проведения испытания на растяжении образцов, полученных сваркой встык, на соответствие требованию по типу разрушения, указанному в таблице 2. Соединение должно быть выполнено сваркой встык двух труб из композиций собственного производимого изготовителем ряда, рассматриваемых в запросе, с использованием параметров, указанных в ГОСТ ISO 11414 (приложение А), при окружающей температуре (23 ± 2) °C.

5.5 Классификация и обозначение

Композиции классифицируют по типу материала ПЭ в зависимости от минимальной длительной прочности MRS и по классифицируемой длительной прочности при температуре 20 °С и времени 100 лет CRS20,100 в соответствии с таблицей 3 при испытаниях на образцах в форме труб.

Таблица 3 — Классификация и обозначение композиций

| Обозначение | Минимальная длительная прочность MRS, МПа | Классифицируемая длительная прочность при температуре 20 °C и времени 100 лет CRS20,100, МПа | σs1), МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭ 100 и ПЭ 100-RC2) | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
| 1) Расчетное напряжение σs рассчитано на основе MRS и CRS20,100 путем применения общего коэффициента запаса прочности C = 1,25. 2) Дополнительная информация по композициям ПЭ 100-RC приведена в приложении ДБ. |  |  |  |

Оценку композиции для определения σLPL проводят в соответствии с ГОСТ ISO 9080 на основе анализа данных испытаний труб на стойкость к внутреннему давлению, проведенных по ГОСТ ISO 1167-1 и ГОСТ ISO 1167-2 при не менее чем трех температурах, две из которых установлены  20 °C и 80 °C, а третью выбирают произвольно в диапазоне от 30 °C до 70 °C. Классификация композиции должна быть установлена ее изготовителем в соответствии с ГОСТ ISO 12162 по значению MRS и CRS20,100, полученному исходя из σLPL.

Линии регрессии длительной гидростатической прочности должны быть не ниже эталонных, приведенных в приложении ДА. При этом на линии регрессии гидростатической прочности при температуре 80 °C не должно быть перегиба, определяемого на кривой регрессии при t < 5000 ч.

Примечание — Испытания при температуре 80 °С показывают, что для многих композиций перегиб не проявляется ранее 1 года.

Изготовитель композиции должен подтвердить соответствие композиции классификации, приведенной в таблице 3.

Если фитинги изготавливают из такой же композиции, как и трубы, классификация материала должна быть идентичной.

При классификации композиции, предназначенной только для изготовления фитингов, должны быть использованы образцы в виде труб, выполненные экструзией из этой композиции.

- 6 Влияние на качество воды

Композиции ПЭ, используемые для изготовления элементов трубопроводов для хозяйственно-питьевого назначения, должны соответствовать требованиям [1] (глава II, раздел 3).

- 7 Правила приемки

7.1 Настоящий раздел устанавливает правила подтверждения соответствия композиции, используемой для изготовления труб и фитингов, требованиям настоящего стандарта.

7.2 Объем партии и размер проб должны быть установлены в технической документации изготовителя.

7.3 Типовые испытания в соответствии с таблицей 4 проводит изготовитель композиции при постановке продукции на производство, а также для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта при изменении состава композиции, процесса или места ее производства, отличающегося от обычного процесса регулирования и контролируемого периодическими и приемо-сдаточными испытаниями.

Таблица 4 — Типовые испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов |
| --- | --- | --- |
| Плотность композиции | По ГОСТ 15139 | В соответствии с ГОСТ 15139 |  |
| ВОИ | По ГОСТ (ISO 11357-6) | 3 |  |
| Влияние на качество воды | В соответствии с [1] (глава II, раздел 3) | В соответствии с [1] (глава II, раздел 3) |  |
| ПТР | По ГОСТ 11645 | В соответствии с ГОСТ 11645 |
| Массовая доля летучих веществ | По ГОСТ 26359 | 1 |
| Массовая доля воды | По ГОСТ 14870 | 1 |
| Массовая доля технического углерода (сажи) | По ГОСТ ISO 6964 | В соответствии с ГОСТ ISO 6964 |
| Распределение технического углерода (сажи) | По ГОСТ ISO 18553 | В соответствии ГОСТ ISO 18553 |
| Распределение пигмента | По ГОСТ ISO 18553 | В соответствии ГОСТ ISO 18553 |
| Погодостойкость | По ГОСТ ISO 16871 | — |
| а) Стойкость к отслаиванию | По ГОСТ ISO 13954 | 1 |
| b) Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 ºС) | По ГОСТ ISO 1167-1 и ГОСТ ISO 1167-2 | 3 |
| c) Относительное удлинение при разрыве | По ГОСТ ISO 6259-1 и ГОСТ ISO 6259-3 | 3 |
| МДУ1) | По ГОСТ ISO 18488 | 5 |
| Стойкость к БРТ1) | По ГОСТ ISO 13477 | В соответствии с ГОСТ ISO 13477 |
| Стойкость к МРТ1) | По ГОСТ ISO 13479 | 3 |
| Стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC1) | По ГОСТ ISO 13479 | 3 |
| Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) | По ГОСТ ISO 13953 | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |
| MRS | По ГОСТ ISO 9080 | В соответствии с ГОСТ ISO 9080 |
| CRS20,100 | По ГОСТ ISO 9080 | В соответствии с ГОСТ ISO 9080 |
| 1) Стойкость к БРТ, стойкость к МРТ, стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC и МДУ определяют для композиции и трубы, произведенной из той же партии сырья. |  |  |

7.4 Приемо-сдаточные испытания в соответствии с данными таблицы 5 проводят с целью контроля соответствия композиции требованиям настоящего стандарта для определения возможности приемки партии продукции. При этом объем проб должен быть достаточным и соответствовать требованиям к проведению приемо-сдаточных и периодических испытаний по всем приведенным в таблицах 5 и 6 настоящего стандарта нормативным показателям.

Таблица 5 — Приемо-сдаточные испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество проб |
| --- | --- | --- |
| Плотность композиции | По ГОСТ 15139 | Одна от партии |
| ПТР | По ГОСТ 11645 |  |
| Массовая доля летучих веществ | По ГОСТ 26359 |  |
| Массовая доля воды | По ГОСТ 14870 |  |
| Массовая доля технического углерода (сажи) | По ГОСТ ISO 6964 |  |
| Распределение технического углерода (сажи) | По ГОСТ ISO 18553 |  |
| Распределение пигмента | По ГОСТ ISO 18553 |  |

7.5 Периодические испытания в соответствии с данными таблицы 6 проводит изготовитель композиции в установленных интервалах времени для того, чтобы подтвердить стабильность процесса производства композиции и соответствие продукции требованиям настоящего стандарта.

Таблица 6 — Периодические испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество проб/ частота контроля |
| --- | --- | --- |
| Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению1) | По ГОСТ ISO 1167-1 и ГОСТ ISO 1167-2 | Один раз в два года и при изменении рецептуры композиции |
| ВОИ | По ГОСТ (ISO 11357-6) | Одна от партии/один раз в месяц |
| Стойкость к БРТ2) | По ГОСТ ISO 13477 | Одна от партии/один раз в два года для каждой композиции |
| МДУ2) | По ГОСТ ISO 18488 | Одна от партии/один раз в год для каждой композиции |
| Окончание таблицы 6 |  |  |
| Стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC2) | По ГОСТ ISO 13479 | Одна от партии/один раз в год для каждой композиции |
| Стойкость к МРТ | По ГОСТ ISO 13479 | Одна от партии/один раз в год для каждой композиции |
| Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) | По ГОСТ ISO 13953 | Одна от партии/один раз в год для каждой композиции |
| 1) Испытания проводят для подтверждения MRS и CRS20,100 ПЭ 100 и ПЭ 100-RC при температуре 20 °C и следующих контрольных параметрах: -при давлении 12 МПа и контрольном времени 100 ч и при давлении 11,1 МПа и контрольном времени 2500 ч. Дополнительно каждые 8 лет для композиций ПЭ 100 и ПЭ 100-RC проводят испытания при температуре 80 °C и следующих контрольных параметрах: 4,8 МПа и 5000 ч. Испытывают три образца одного диаметра группы 1. 2) Стойкость к БРТ, стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC и МДУ определяют для композиции и трубы, произведенной из одной партии сырья ПЭ 100-RC. |  |  |

7.6 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний как минимум по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных приемо-сдаточных испытаний партию бракуют.

7.7 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний как минимум по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний их переводят в категорию приемосдаточных испытаний до получения положительных результатов по данному показателю.

- 8 Упаковка

8.1 Композицию упаковывают в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки, обеспечивающие сохранность и качество продукции, по нормативным документам или технической документации изготовителя, утвержденных в установленном порядке.

8.2 По согласованию с потребителем допускается упаковывать композицию в мягкие контейнеры для сыпучих продуктов, а также в металлические контейнеры с полимерным гибким вкладышем по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

8.3 Горловину полиэтиленовых и полипропиленовых открытых мешков заваривают или прошивают машинным способом. Клапаны клапанных мешков должны быть заправлены внутрь.

Масса композиции в мешке должна быть (20,0 ± 0,3) или (25,0 ± 0,3) кг; для 10 % единиц продукции от партии допускается масса композиции в мешке (20,0 ± 0,5) или (25,0 ± 0,5) кг.

Масса композиции в контейнере должна быть (200 ± 3), (350 ± 5), (500 ± 7,5), (750 ± 11), (1000 ± 15) или 1500018000 кг ± 1,5 %.

- 9 Маркировка

9.1 На каждый мешок наносят маркировку с указанием данных, характеризующих продукцию:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- юридический адрес предприятия-изготовителя;

- марка композиции;

- тип ПЭ

- номер партии;

- масса нетто;

- дата изготовления.

Допускается на мешок наносить дополнительную информацию.

9.2 Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков: «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей».

Если композиция упакована в мягкие контейнеры, наносят маркировку на боковую поверхность каждого контейнера или вкладывают сопроводительные документы в специальный карман, расположенный на внутренней поверхности контейнера, при этом на боковой поверхности контейнера должна быть нанесена надпись «Полимеры».

На боковой поверхности контейнера-цистерны, железнодорожной или автодорожной пневмоцистерны краской должна быть нанесена надпись «Полимеры» и трафареты приписки.

- 10 Транспортирование и хранение

10.1 Композицию хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортирование композиции, как правило, осуществляют в мешках крытым автомобильным транспортом и/или вагонами. По согласованию с потребителем допускается транспортирование композиции другим способом

10.2 Перед вскрытием мешки с композицией должны быть выдержаны не менее 12 ч в производственном помещении.

# 11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие композиции требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

11.2 Гарантийный срок неограничен.

- Приложение А
(справочное)
Коэффициент снижения давления

Настоящее приложение приведено для информации. Когда рабочая температура превышает 20 °C, следует руководствоваться установленным требованиям (см. [6]).

При эксплуатации трубопроводной системы из ПЭ при продолжительной постоянной температуре выше 20 °C для ПЭ 100 и ПЭ 100-RC может быть применен коэффициент снижения давления, приведенный в таблице A.1.

Таблица А.1 — Коэффициент снижения давления для ПЭ 100 и ПЭ 100-RC

| Температура1), 2) °C | Коэффициент |
| --- | --- |
| Не выше 20 | 1,00 |
| От 21 до 30 | 0,85 |
| От 31 до 40 | 0,73 |
| От 41 до 50 | 2) |
| 1) Для других температур между интервалами допускается интерполяция значений коэффициентов (см. [6]). 2) Значение коэффициента для температур от 40 °C до 50 °C см. в [6] или в нормативных документах производителя композиции. |  |  |

Допустимое постоянное рабочее давление PFA рассчитывают по следующей формуле:

PFA=fT∙fA∙PN,                                                                                 (А.1)

где fT  коэффициент снижения давления по таблице А.1;

fA  коэффициент снижения давления, связанный с применением (для транспортирования воды максимальное значение fA = 1);

PN  номинальное давление.

Приложение В
(справочное)
Стойкость к быстрому распространению трещин

B.1 Общие положения

Быстрое распространение трещин (БРТ) — это образование низкопластичной трещины с высокой скоростью (около 300 м/с) вдоль трубопровода, находящегося под давлением. Распространение или остановка трещины зависит от энергии деформации на вершине трещины, на которую влияет внутреннее давление транспортируемой среды, зависящее, в свою очередь, от скорости декомпрессии.

Если трещина возникает в водопроводе, жидкость не подвергается такому же сжатию и высвобождению энергии, как трубопровод, содержащий воздух или газ. Поэтому вероятность распространения быстрорастущей трещины в водопроводной трубе гораздо ниже. Действительно, полномасштабные FS и маломасштабные S4 испытания водопроводов на стойкость к БРТ показали, что распространение трещины не происходит, когда труба полностью заполнена водой (см. [7]). Однако испытания труб большого диаметра, содержащих воду и воздух при низкой температуре (<3 °C), показали, что трещина может распространяться вдоль верхней части трубы в воздушном кармане, но для поддержания этого распространения требуется более высокое давление, чем давление воздуха (см. [7] и [8]). Давление, необходимое для продолжения распространения, возрастает по мере уменьшения объема воздушного включения, т. е. минимизация объема воздушного включения снижает риск.

Таким образом, риск возникновения данного явления в водопроводной трубе предельно низкий и требует определенных условий. Водопроводные трубопроводы большого диаметра обычно проектируют так, чтобы исключить скопления воздуха, иначе неизбежны эксплуатационные трудности.

При разработке европейских стандартов для полиэтиленовых водопроводных труб сделан вывод о том, что стойкость композиции к БРТ необходимо учитывать только для труб с толщиной стенки не менее 32 мм. Испытания показали, что большинство современных трубных композиций стойки к БРТ и обладают высокой стойкостью к МРТ, что значительно снижает риск их образования.

B.2 Инициирование трещины

Инициированием БРТ могут стать повреждения при ударе, рост трещины через стенку или трещины, образовавшиеся в результате некачественного сварного шва при сварке в определенных условиях эксплуатации и окружающей среды.

Явление БРТ отмечено в трубопроводах, изготовленных из различных материалов, включая сталь, и в некоторых случаях в системах трубопроводов из пластмасс, состоящих из материалов старшего поколения.

B.3 Параметры, регулирующие распространение/остановку

Параметры, которые определяют БРТ, если трещина инициируется, следующие:

a) внутреннее давление;

b) температура трубопровода;

c) скорость декомпрессии транспортируемой среды (см. В.1);

d) стойкость к растрескиванию материала трубы.

B.4 Методы испытаний

Склонность труб из определенного материала к БРТ возрастает с увеличением диаметра трубы и толщины стенки и оценивается экспериментально с целью проектирования системы таким образом, чтобы исключить риск разрушения трубопровода. Метод испытания труб из ПЭ на стойкость к БРТ установлен в ГОСТ ISO 13477.

Проведение этих испытаний требует создание особых условий для возникновения быстрого образования трещин, таких как острые надрезы в испытуемой трубе и удар острым лезвием.

Приложение ДА
(обязательное)
Графики эталонных линий регрессии длительной гидростатической прочности

График эталонных линий регрессии длительной гидростатической прочности ПЭ 100 и ПЭ 100-RC представлен на рисунке ДА.1.

Время до разрушения, ч

Кольцевое напряжение, МПа

logt=-45,4008+28444,7345∙1T-45,9891∙logσ

где

X1 — время до разрушения, ч; X2 — время до разрушения, год; Y — кольцевое напряжение, МПа; t — время, ч; T — температура, К; σ — кольцевое напряжение, МПа

Рисунок ДА.1 – Эталонные линии регрессии длительной гидростатической прочности для композиций ПЭ 100 и ПЭ 100-RC

- Приложение ДБ
(справочное)

- Дополнительная информация по трубопроводам из ПЭ 100-RC в нестандартных условиях монтажа

ДБ.1 Трубный материал

Полиэтилен используют для производства напорных труб водо- и газоснабжения с 1960 г. для решения проблем коррозии труб из стали и чугуна. В то же время материалы, используемые для этих целей, за прошедший период применения были улучшены по эксплуатационным характеристикам, номинальному давлению и, прежде всего, надежности и стойкости к разрушению.

В то время как первоначальные усовершенствования повысили стойкость материала к давлению (ПЭ 100), за последние годы достигнут значительный прогресс в повышении стойкости к медленному распространению трещин.

Основным техническим преимуществом ПЭ 100-RC является его повышенная стойкость к медленному распространению трещин благодаря RC, что наиболее важно для нетрадиционных и бестраншейных способов прокладки трубопровода с целью повышения их надежности. При этом требования к композиции и изделиям из ПЭ 100-RC по сравнению с известными и признанными ПЭ 100 одинаковые, за исключением стойкости к медленному распространению трещины.

Показатели, характеризующие материал ПЭ 100-RC, приведены в таблице ДВ.1. В Российской Федерации на данный момент существуют и апробированы методики по определению модуля деформационного упрочнения и ускоренный метод испытания по стойкости к медленному росту трещин. Материал может быть классифицирован как RC при соответствии требованиям таблиц 13.

Таблица ДВ.1 — Стойкость к медленному росту трещин для ПЭ 100 и ПЭ 100-RC

| Показатель | Типовые характеристики для ПЭ 100 | Ожидаемые характеристики для ПЭ 100-RC | Ускоренный метод испытания для ПЭ 100-RC |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойкость к медленному распространению трещин на трубах с надрезом (МРТ)1) | >500 ч, вода, 80 °С | >8760 ч, вода, 80 °С | Ускоренный метод испытания на трубах с надрезом (ANPT). Ускорение за счет испытания в 2 %-ном растворе нонилфенолэтоксилата (>300 ч, 80 °С) |

Окончание таблицы ДВ.1

| Показатель | Типовые характеристики для ПЭ 100 | Ожидаемые характеристики для ПЭ 100-RC | Ускоренный метод испытания для ПЭ 100-RC |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойкость к растрескиванию под напряжением полностью надрезанных образцов (FNCT)2) | >300 ч | >8760 ч | Ускоренный метод оценки стойкости к растрескиванию под напряжением (ACT) (ускорение за счет испытания в 2 %-ном растворе лаурамин оксида)3): >800 ч при напряжении 4 МПа >300 ч при напряжении 5 МПа (требуется наличие хрупкого разрушения) |
| Модуль деформационного упрочнения4) | >40 МПа | >53 МПа | Отсутствует |
| Стойкость к медленному распространению трещин при циклической нагрузке5) | ≥0,9 бар х 106 циклов | ≥1,5 бар х106 циклов | Отсутствует |
| 1) Метод испытания установлен в ГОСТ ISO 13479. 2) Метод испытания установлен в [9]. 3) Результаты получены из исследований DVGW [10]. 4) Метод испытания установлен в ГОCТ ISO 18488. 5) Метод испытания установлен в [11]. |  |  |  |

ДБ.2 Условия прокладки трубопроводов

Наиболее часто используемый стандартный метод прокладки трубопроводов из ПЭ 100-RC − прокладка в открытую траншею с песчаной подушкой. Другие нестандартные методы прокладки, использующие специализированное оборудование и бестраншейные методы, могут увеличить риск появления царапин и повреждения трубы при недостаточно контролируемых условиях прокладки. Применения материала ПЭ 100-RC с более низкой чувствительностью к надрезу и сниженными темпами распространения трещин для производства напорных труб повышает безопасность, надежность и срок службы трубопроводов:

а) при прокладке без засыпки песком или с использованием обратного грунта в открытых траншеях;

б) прокладке с использованием бестраншейных методов;

в) восстановлении трубопроводов методом реновации.

Выбор между материалом ПЭ 100 или ПЭ 100-RC для трубопроводной системы в соответствии с методом прокладки, типом грунта и коэффициентом запаса прочности должен быть определен по согласованию с организацией, эксплуатирующей трубопроводную сеть, монтажной организацией и с заводом − изготовителем труб и/или фитингов.

Примечание — Ответственность за правильный выбор условий монтажа с учетом требований нормативных актов, сводов правил и инструкций по монтажу несет потребитель или проектировщик.

- Приложение ДВ
(справочное)
Перечень технических отклонений, внесенных в содержание

- настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Таблица ДА.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Положение/структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Перечисление b) с рабочей температурой 20 °C в качестве эталонной | Уточнен диапазон рабочих температур для однозначного применения изделий |
| Пункт 3.3.2 | ISO 3 | Применяется ГОСТ 8032 на территории стран ЕАСС |
| Пункт 3.3.4 | — | Добавлен новый термин «модуль деформационного упрочнения» в связи с введением требований к композициям ПЭ 100-RC |
| Пункт 3.3.7 | — | Добавлен для возможности определения срока службы не менее 100 лет |
| Пункт 3.3.8 | — | Добавлен для возможности определения срока службы не менее 100 лет |
| Пункт 3.4.1 | 3.4.1 номинальное давление PN, бар | Добавлено уточнение для описания механических характеристик элементов трубопровода при расчетном сроке службы 50 или 100 лет |
|  | — | Добавлено уточнение для описания допустимого давления при температуре 20 °C при расчетном сроке службы 100 лет |
| Пункт 4.1 Пункт 4.2 | — | CRS20,100 добавлена для применения в стандарте обозначения классифицируемой длительной прочности при температуре 20 °C и времени 100 лет |
| Пункт 4.1 | — | RC введен в связи с добавлением требований к материалам |
| Продолжение таблицы ДА.1 |  |  |
| Пункт 4.2 Пункт 5.1 | — | CRS добавлена для возможности определения срока службы не менее 100 лет |
|  | Примечание — Поскольку ПЭ 40 обычно не используют в напорных системах, ISO/TC 138/SC 2 намеревается исключить все ссылки на эту композицию при следующем пересмотре стандартов серии ГОСТ (ISO 4427) | Удалено, поскольку материал ПЭ 40 на территории стран ЕАСС не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов |
| Пункт 5.2.1 | Композиция должна быть изготовлена путем введения в базовый полимер ПЭ только таких добавок, пигментов и сажи, которые необходимы для изготовления труб и фитингов, соответствующих требованиям ISO 4427-2 или ISO 4427-3, а также для их расплавления, хранения и использования. Все добавки и пигменты должны быть равномерно распределены. Технический углерод, используемый при производстве композиции, должен иметь средний размер частиц от 10 до 25 нм | Дополнено уточнением для предотвращения применения неклассифицированных композиций. Внесено уточнение, согласно определению термина «композиция» |
| Пункт 5.2.2 | Цвет композиции должен быть либо черным, либо синим | Дополнено возможностью использования композиции натурального цвета для изготовления маркировочных полос путем введения в нее концентрата красителя на стадии экструзии и слоев в соэкструзионных трубах |
| Пункт 5.2.2 | 2 Желтый и оранжевый цвета используют для транспортирования газообразного топлива в соответствии со стандартами серии ГОСТ (ISO 4437)» | Примечание исключено в связи с его нерелевантностью для настоящего стандарта. |
| Пункт 5.3.1 | Перед проведением испытания образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °C в соответствии с таблицей 1, если применяемым методом испытания не предусмотрено иное | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например, органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия. |
| Таблица 1 | ISO 1183-1 ISO 1183-2 | Изменен метод испытания на метод ГОСТ 15139, применяемый на территории стран ЕАСС |
|  | EN 12099 | Изменен метод испытания на метод ГОСТ 26359, применяемый на территории стран ЕАСС |
| Продолжение таблицы ДА.1 |  |  |
| Таблица 1 | ISO 1133-1 | Изменен метод испытания на метод ГОСТ 11645, применяемый на территории стран ЕАСС |
|  | — | Добавлены требования к показателю модуля деформационного упрочнения для материалов <Gp> ≥53,0 МПа |
| Таблица 1, сноска 3 | Только для композиции черного цвета | Добавлен дополнительный метод испытаний относительно наличия минерального наполнителя в композиции |
| Таблица 1, сноска 6 | ISO 15512 | Изменен метод испытания на метод ГОСТ 14870, применяемый на территории России |
| Таблица 1, сноска 9 | Допускается использовать композиции со значением 0,15 ≤ ПТР < 0,20, если изготовитель композиции подтвердил свариваемость композиции в соответствии с 5.4. При этом наиболее низкое фактическое значение ПТР, возникающее в результате максимально низкого отклонения от номинального значения, не должно быть менее 0,15 | Значение ПТР снижено до 0,12 для возможности изготовления труб с большой толщиной стенки из композиций, производимых в странах ЕАСС |
| Таблица 1, сноска 10 | — | Внесено в связи с добавлением требований к материалам RC |
| Пункт 5.3.2 | Перед проведением испытания образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °C в соответствии с данными таблицы 1, если применяемым методом испытания не предусмотрено иное | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например органом по сертификации и испытательной лабораторией, при проведении процедуры оценки соответствия |
| Таблица 2 | ISO 16871 | Заменен метод испытаний на метод 2 ГОСТ 9.708 для проведения испытаний в ускоренном режиме |
| Таблица 2 | Диаметр трубы 250 мм | Изменен диаметр трубы на 225 мм вследствие отсутствия в лабораториях стран ЕАСС оборудования для испытания труб 250 мм |
|  | См. таблицу 2 | Исключено проведение испытаний по полномасштабному методу в связи с отсутствием испытательного оборудования в странах ЕАСС |
|  | — | Добавлены требования к стойкости к медленному распространению трещин для ПЭ 100-RC |
| Таблица 2, сноска 1 | См. сноску а | Уточнены параметры, которые указывают в протоколе испытаний |
| Окончание таблицы ДА.1 |  |  |
| Таблица 2, сноска 4 | — | Введено для уточнения, что испытание проводится для труб из ПЭ 100 |
| Таблица 2, сноска 7 | — | Добавлены параметры, при которых проводят испытания |
| Таблица 2, сноска 11 | i PFA ≤ pc, где pc определяется в соответствии с ИСО 13478 | Исключено проведение испытаний по второму методу (полномасштабному) в связи с отсутствием оборудования в странах ЕАСС |
| Таблица 2, сноска 12 | — | Дополнено в связи с добавлением требований к материалам RC |
| Таблица 2, сноска 13 | — | Дополнено в связи с добавлением требований к материалам RC |
| Пункт 5.4.1 | >200 мм и толщиной стенки >20 мм | Значение «20» заменено на «40», т.к. из таких марок изготавливают трубы с толщиной стенки более 60 мм, но производитель полиэтилена не имеет возможности изготовить трубу такой толщины. |
| Пункт 5.4.1 | Для композиций со значениями ПТР 0,15 ≤ ПТР < 0,20 свариваемость должна быть подтверждена на трубах диаметром >200 мм и толщиной стенки >20 мм. Для соединений с закладными нагревателями должны быть проведены соответствующие испытания для проверки возможности сварки таких труб | Значение ПТР снижено до 0,12 для возможности изготовления труб с большой толщиной стенки из композиций, производимых в странах ЕАСС |
| Пункт 5.4.2 | Примечание — Данное положение не относится к материалам из ПЭ 40. Соединение труб из этого материала осуществляют с помощью механической арматуры | Удалено, поскольку материал ПЭ 40 на территории России не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов |
| Пункт 5.5 | — | Добавлена дополнительная классификация по CRS20,100 для подтверждения срока службы |
| Таблица 3 | См. таблицу 3 | Уточнены требования для ПЭ 100-RC. Добавлена дополнительная классификация по CRS20,100 для подтверждения срока службы |
| Приложение А.1 | См. приложение А.1 | Уточнены требования для ПЭ 100-RC |

# Приложение ДГ
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 32794–2014 | NEQ | ISO 472:1999 «Пластмассы. Словарь» |
| ГОСТ 33366.1–2015 (ISO 1043-1:2011) | MOD | ISO 1043-1:2011 «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики» |
| ГОСТ ISO (4427-2)–2024 | MOD | ISO 4427-2:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» |
| ГОСТ ISO (4427-3)–2024 | MOD | ISO 4427-3:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги» |
| * | MOD | ISO 11357-6:2002 Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия. Часть 6. Определение времени окислительной индукции |
| ГОСТ ISO 1167-1–2013 | IDT | ISO 1167-1:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод» |
| ГОСТ ISO 1167-2–2013 | IDT | ISO 1167-2:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб» |
| ГОСТ ISO 4065-2019 | IDT | ISO 4065:2018 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок |
| ГОСТ ISO 12162–2017 | IDT | ISO 12162:2009 «Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение, коэффициент запаса прочности» |
| ГОСТ ISO 6259-1–2023 | IDT | ISO 6259-1:2015 «Трубы из термопластов. Определение свойств при растяжении. Часть 1. Общий метод испытания» |
| ГОСТ ISO 6259-3–2023 | IDT | ISO 6259-3:2015 «Трубы из термопластов. Определение свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов» |
| ГОСТ ISO 6964–2023 | MOD | ГОСТ ISO 6964 «Полиолефиновые трубы и фитинги. Определение содержания технического углерода кальцинацией и пиролизом. Методы испытаний» |
| Окончание таблицы ДБ.1 |  |  |
| ГОСТ ISO 9080–2023 | IDT | ISO 9080:2012 «Пластмассовые трубы и системы трубопроводов. Определение длительной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме труб путем экстраполяции» |
| ГОСТ ISO 13477–2023 | IDT | ISO 13477:2008 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Маломасштабное испытание в стационарном режиме (S4)» |
| ГОСТ ISO 13479–2023 | IDT | ISO 13479:2009 «Трубы полиолефиновые для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к распространению трещин. Метод испытания на медленное распространение трещин на трубах с надрезом» |
| ГОСТ ISO 13953–2023 | IDT | ISO 13953:2001 «Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения» |
| ГОСТ ISO 13954–2023 | IDT | ISO 13954:1997 «Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более» |
| ГОСТ ISO 16871–2022 | IDT | ISO 16871:2003 «Трубопроводы и канализация из пластмасс. Трубы и фитинги из пластмасс. Метод определения погодостойкости при прямом (атмосферном) воздействии погодных условий» |
| * — Стандарт планируется к разработке Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT − идентичные стандарты; - MOD − модифицированные стандарты; - NEQ − неэквивалентные стандарты. |  |  |

- Приложение ДЕ
(справочное)
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой 
примененного в нем международного стандарта

Таблица ДВ.1 — Сопоставление структуры

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4427-1:2019 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения | 3 Термины и определения |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 Обозначения и сокращения |
| 5 Материал | 5 Материал |
| 6 Влияние на качество воды | 6 Влияние на качество воды |
| 7 Правила приемки* | — |
| 8 Упаковка* | — |
| 9 Маркировка* | — |
| 10 Транспортирование и хранение * | — |
| 11 Гарантии изготовителя* | — |
| Приложение А (справочное) Коэффициент снижения давления | Приложение А (информативное) Коэффициент снижения давления |
| Приложение В (справочное) Стойкость к быстрому распространению трещин | Приложение B (информативное) Устойчивость к быстрому распространению трещин |
| Приложение ДА (обязательное) Графики эталонных линий регрессии длительной гидростатической прочности | — |
| Приложение ДБ (справочное) Дополнительная информация по трубопроводам из ПЭ 100-RC в нестандартных условиях монтажа | — |
| Приложение ДВ Перечень технических отклонений, внесенных в содержание национального стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту | — |
| Приложение ДГ Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте | — |
| Приложение ДЕ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта | — |
| Библиография | Библиография |
| * Включение в настоящий стандарт данных разделов обусловлено необходимостью приведения его в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5. |  |

- Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Schulte U., Hessel J. Restlebensdauer von Kunststoffrohren nach einer Betriebszeit von 41 Jahren, 3R international (45), Heft 9/2006 |  |
| [3] | Hoang E.M., Lowe D., (Exova UK) Lifetime prediction of a blue PE 100 water pipe. Polym. Degrad. Stabil. 2008 August, 93 (8) pp. 1496–1503 |  |
| [4] | ИСО 15494 | Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен (PB), полиэтилен (PE), полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), сшитый полиэтилен (PE-X) и полипропилен (PP). Технические требования к компонентам и системе. Метрическая серия |
|  | (ISO 15494:2015) | Plastics piping systems for industrial applications -- Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) -- Metric series for specifications for components and the system |
| [5] | ИСО 497:1973 | Предпочтительные числа первого и второго приближений и ряды, содержащие эти числа. Правила выбора и применения |
|  | (ISO 497:1973) | (Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers) |
| [6] | ИСО 13761 | Трубы и фитинги пластмассовые. Коэффициенты понижения давления для полиэтиленовых трубопроводных сетей, используемых при температурах свыше 20 град.С. |
|  | (ISO 13761) | Plastics pipes and fittings — Pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 degrees C |
| [7] | Greig M. Rapid crack propagation in hydrostatically pressurized polyethylene pipe, Plastics and Rubber Institute Plastics Pipes VII Conference, September 1988 |  |
| [8] | Greenshields, C.J., Fast brittle fracture of plastics pipes — Part 1: Water pressurised, plastics, rubber and composites processing and applications, 1997, Vol. 26, No. 9, p. 387 |  |
| [9] | ИСО 16770 | Пластмассы. Определение растрескивания полиэтилена под воздействием окружающей среды. Испытание на ползучесть образцов с полным надрезом (FNCT) |
|  | (ISO 16770) | [Plastics Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene Full-notch creep test (FNCT)] |
| [10] | DVGW Deutscher Verein des Gasund Wasserfaches,Germany, Determining limits and minimum requirements for materials and pipes for rough-beddable pipes made from PE 100-RC (G 3-01-14), June 2018 |  |
| [11] | ИСО 18489 | Полиэтилен для трубопроводных систем. Определение стойкости к медленному разрастанию трещин при циклической нагрузке. Метод испытания круглых стержней |
|  | (ISO 18489) | (Polyethylene (PE) materials for piping systems — Determination of resistance to slow crack growth under cyclic loading — Cracked Round Bar test method) |

| УДК 678.5-462:620.162.4:006.354 | МКС 23.040.45 23.040.20 91.140.60 93.025 | MOD |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы из пластмасс, водоснабжение, дренаж, напорная канализация, полиэтилен, композиция |  |  |

Руководитель разработки

Заместитель начальника Управления
Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Специалист отдела нормативной документации

Управления Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	О.А. Гросман

1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2