| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 18610– 202 (проект RU, окончательная редакция) |

ДРЕВЕСИНА

Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины» (АО «Сенежская НПЛ защиты древесины»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               202   г. №               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 18610–82

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………............

3 Термины и определения ………………………………………………………………………..

4 Подготовка и отбор образцов и проб ……………………………….……………………….

5 Подготовка к испытаниям……………………………………………………………………….

6 Проведение испытаний………………………………………………………………………….

7 Обработка результатов………………………………………………………………………….

Приложение А (справочное) Растворы индикаторов, дающих цветную реакцию с защитными средствами…………………………………………………………..

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДРЕВЕСИНА Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию Wood. Method of field testing for resistance to putrefaction

Дата введения 202  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает полигонный метод определения биостойкости древесины и фанеры толщиной 3 мм в условиях контакта с грунтом и водой, а также защищающей способности защитных средств при различных поглощениях и способах пропитки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2140 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 3117 Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 16588 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 16712 Средства защитные для древесины. Метод испытания токсичности

ГОСТ 16713 Защитные средства для древесины. Методы испытаний на устойчивость к вымыванию

ГОСТ 20022.1 Защита древесины. Термины и определения

ГОСТ 23787.8 Растворы антисептического препарата ХМ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

ГОСТ 27014 Средства защитные для древесины. Метод определения проникающей способности в древесину

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20022.1.

4 Подготовка и отбор образцов и проб

4.1 Испытания проводят на образцах древесины и фанеры.

Образцы древесины в зависимости от вида испытания изготовляют:

- для предварительных ускоренных испытаний биостойкости древесины и защищающей способности защитных средств квадратного сечения размерами: малые (6×6×220) ± 0,5 мм, средние (15×15×220) ± 1 мм;

- для установления норм расхода защитных средств в многолетних полигонных испытаниях, размерами: квадратного сечения (40×40×500) ± 2 мм и круглого сечения диаметром от 100 до 150 мм и длиной 800 ± 5 мм. Образцы фанеры изготовляют размером (3×120×300) ± 0,5 мм. Допускаемые отклонения размеров ширины и длины образцов фанеры не должны превышать 1 мм. Для засушливых районов длину малых и средних образцов квадратного сечения и фанеры увеличивают на 1/3.

4.2 Образцы древесины в зависимости от качественных характеристик древесины изготовляют:

- квадратного сечения из заболони или ядра; древесина не должна иметь пороков, указанных в ГОСТ 2140; годичные слои в образце древесины должны быть параллельны одной из его сторон;

- круглого сечения из нижней части ствола, не имеющей грибных поражений; образцы для одного испытания должны иметь одинаковую (среднюю для данной породы) ширину заболони; допускаемые отклонения не должны превышать 10 %.

4.3 Образцы древесины для одного испытания должны иметь одинаковые (средние для данной породы) плотность и ширину годичного слоя. Допускаемые отклонения не должны превышать 10 %.

4.4 Фанера для изготовления образцов должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на конкретный вид продукции. Образцы фанеры не должны иметь признаков разрушения, вызванного влиянием условий хранения.

4.5 Образцы квадратного сечения для испытания защищающей способности защитных средств и контрольные образцы изготовляют из заболони сосны и из древесины испытываемых пород.

4.6 Для испытания защищающей способности защитных средств при различных поглощениях и способах пропитки отбор и подготовку проб проводят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные виды защитных средств.

4.7 Для испытаний отбирают защитные средства, для которых известны характеристики токсичности по ГОСТ 16712, вымываемости по ГОСТ 16713, проникающей способности по ГОСТ 27014.

5 Подготовка к испытаниям

5.1 Количество образцов квадратного сечения для одного испытания должно быть не менее десяти испытываемых и не менее десяти контрольных.

Количество образцов круглого сечения для одного испытания должно быть не менее пяти испытываемых и не менее пяти контрольных.

5.2 Влажность образцов перед испытанием должна быть равна предпропиточной влажности. При пропитке образцов диффузионными способами их влажность перед испытанием должна быть не более 30 %.

5.3 Для определения защищающей способности защитных средств при заданных параметрах защищенности образцы пропитывают не менее чем с тремя поглощениями защитного средства: предположительно недостаточным, оптимальным и избыточным. Для испытаний по каждому варианту пропитывают 15 образцов, из них с учетом меньшего отклонения от среднего отбирают 10 образцов.

5.4 Образцы для испытания защитных средств пропитывают способом, обеспечивающим получение заданных параметров защищенности.

5.5 Предпропиточная влажность древесины должна быть не более 25 % при пропитке защитными средствами, растворимыми в органических растворителях, и не более 30% при пропитке водорастворимыми защитными средствами. При пропитке диффузионными способами предпропиточная влажность древесины должна быть не менее 50 % по заболони и не менее 30 % по ядру.

5.6 Для пропитанных образцов определяют следующие параметры защищенности: глубину пропитки (максимальную, минимальную и среднюю) по заболони и ядру, общее и чистое поглощение защитного средства. При определении чистого поглощения определяют всю зону пропитки на поперечных и продольных разрезах.

Глубину пропитки определяют не позднее чем через 2 часа после пропитки на запасных образцах. Для защитных средств, способных перераспределяться в древесине за счет диффузии, глубину пропитки определяют дважды: непосредственно после пропитки и после сушки. Поперечный распил должен проходить посередине длины образца, а продольный — по продольной оси образца.

Глубину пропитки защитными средствами, окрашивающими древесину, определяют по ширине окрашенной зоны. Для определения глубины пропитки защитными средствами, не окрашивающими древесину, на поверхность распилов наносят растворы индикаторов, дающих цветную реакцию с защитными средствами, и измеряют ширину окрашенной зоны (см. приложение А).

5.7 Образцы, пропитанные защитными средствами, сушат в условиях, обеспечивающих их минимальное растрескивание.

6 Проведение испытаний

6.1 Испытания проводят на ровных площадках в натуральной (биологически активной) без рыхления почве (поле, луг, лес), в свеженасыпанных глубинных (биологически неактивных) грунтах (глина, песок) и в обжитых (старых) водоемах.

6.2 Для характеристики климатического фона испытаний, учитываемого при анализе результатов многолетних испытаний, подекадно измеряют значения следующих метеофакторов: температуры и относительной влажности воздуха, количества осадков.

6.3 Образцы для испытания в контакте с грунтом располагают на полигоне рядами с расстоянием между рядами не менее 500 мм. Расстояние между образцами в рядах должно быть не менее 200 мм для малых и средних образцов квадратного сечения и не менее 300 мм для остальных видов образцов. Образцы погружают в землю на половину высоты, а в засушливых районах — на всю высоту.

Образцы для испытания в воде располагают на плавучих рамах (рисунок 1) так, чтобы половина образца была погружена в воду на протяжении всего испытания.

Примечание – Продолжительность проведения испытания зависит от степени деструкции образцов.

6.4 Образцы на испытательных участках и на плавучих рамах во избежание случайных влияний на одну группу образцов располагают так, чтобы они были размещены равномерно по всему участку.

Рисунок 1 – Чертеж плавучей рамы

6.5 В период испытаний при положительных температурах ежемесячно измеряют параметры состояния среды: при испытании в земле — ее температуру и влажность древесины в земле; при испытании в воде — ее температуру. Влажность древесины в земле определяют на специальных образцах из заболони сосны размером (15×15×110) ±0,5 мм, пропитанных защитным средством ХМ-11 по ГОСТ 23787.8 с поглощением 10 кг/м3 и установленных на испытательных участках заподлицо с поверхностью земли.

Влажность образцов определяют весовым методом по ГОСТ 16588.

6.6 Образцы маркируют по цифровой системе, прикрепляя к ним пластинки из материала, защищенного от коррозии. В маркировке должны быть указаны порода древесины, марка защитного средства и его поглощение, а также порядковый номер образца.

Допускается дополнять маркировку другими данными.

7 Обработка результатов

7.1 Учет состояния образцов на испытательных участках полигона проводят не реже одного раза в год в одно и то же время осенне-летнего периода.

7.2 Степень разрушения образца характеризуют индексом состояния, определяемым: для древесины — по средней глубине гнили в зоне ее максимального развития с учетом ее площади, для фанеры — по проценту поражения гнилью поверхности образца.

Для определения средней глубины гнили образцы извлекают из земли или воды. Глубину гнили измеряют щупом (рисунок 2) четырехкратно с погрешностью не более 1 мм.

Рисунок 2 – Щуп для измерения глубины гнили

При равномерном загнивании образца глубину гнили измеряют последовательно с четырех сторон одного сечения. При локальном поражении с охватом гнилью до 30 % толщины по периметру образца глубину гнили измеряют в четырех разных местах зоны поражения.

За среднюю глубину гнили принимают среднее арифметическое четырех измерений. При сквозной гнили за среднюю глубину принимают половину толщины образца.

7.3 Индекс состояния древесины и фанеры определяют по таблице 1.

Таблица 1 – Индекс состояния древесины и фанеры

| Наименование образцов |  | Индекс состояния древесины и фанеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 40 | 0 |
| Образцы древесины |  | Средняя глубина гнили, мм |  |  |  |  |
| квадратного сечения | малые | 0 | Не более 1 | Более 1, но менее 3 | Щуп проходит в образец насквозь | Образец утратил прочность и сломался в результате полного охвата гнилью всего сечения |
|  | средние | 0 | Не более 2 | Более 2, но менее 5 |  |  |
|  | большие | 0 | Не более 2 | Более 2, но менее 7 | 7 и более 7 |  |
| круглого сечения |  | 0 | Не более 5 | Более 5, но менее 15 | 15 и более15 |  |
| Образцы фанеры |  | Поражение гнилью поверхности, % |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Не более 10 | Более 10, но не более 30 | Более 30, но не более 60 | Более 60 |
| Примечание – В случае локальных поражений с охватом гнилью до 30 % толщины по периметру образца при индексе ниже 90, индекс повышают на одну ступень против определяемого по глубине гнили. |  |  |  |  |  |  |

7.4 Для образцов одного размера и формы, породы древесины или имеющих одинаковые заданные параметры защищенности рассчитывают средний индекс состояния на период осмотра. Стойкость к загниванию испытываемых образцов древесины и фанеры определяют, сравнивая средний индекс ее состояния на период осмотра со средним индексом состояния контрольных образцов на тот же период.

7.5 Если 60 % образцов получают индекс 0, то испытание считается законченным.

Приложение А

(справочное)

Растворы индикаторов, дающих цветную реакцию с защитными средствами

| Защитное средство | Индикатор | Окраска древесины |
| --- | --- | --- |
| Фторсодержащие | Цирконализариновый лак. Смесь равных объемов 0,84 %-ного водного раствора ализаринового красного и 0,84 %-ного раствора хлорокиси циркония в 10 %-ной соляной кислоте по ГОСТ 3118 | Желтая |
| Борсодержащие | 0,1 %-ный водный раствор пирокатехинового фиолетового, буфферированный 5%-ный раствор уксуснокислого аммония по ГОСТ 3117 | Красная |
| Хромсодержащие | 0,5%-ный спиртовой раствор дифенилкарбазида по технической документации | Фиолетово-синяя |

УДК 630.841:006.354                                                                       МКС 79.040; 71.100.50

Ключевые слова: древесина, полигонные испытания, стойкость к загниванию, способы зашиты, параметры защищенности

Руководитель разработки

Генеральный директор

АО «Сенежская НПЛ защиты древесины»   ____________С.А. Максименко

Исполнитель:

Старший научный сотрудник                              ____________Н.О. Мельников