МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 669. /539.5 – 536.6/

# СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ И ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛ-ЛИДА 75Ti25Al, ПОДВЕРГНУТОГО РАЗЛИЧНЫМ ТЕРМИЧЕСКИМ ОБРАБО-ТКАМ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 300 К ДО 1000 К

ССД СНГ 433-2026 (ГСССД 433 – 2023)

(ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ, ШИФР ТЕМЫ: RU.3.ХХХ-2026)

Москва – 2026

РАЗРАБОТАНЫ	Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 180 «Межгосударственная служба стандартных справочных данных»

ВНЕСЕНЫ	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

АВТОРЫ	ф.-м.н. Д.К. Палчаев, к.ф.-м.н. М.Э Исхаков, д.ф.-м.н. Ж.Х. Мурлиева, Р.М. Эмиров, к.ф.-м.н. С.Х. Гаджимагомедов.

СОГЛАСОВАНЫ	С национальными органами по стандартизации стран СНГ

РЕКОМЕНДОВАНЫ Научно-технической комиссией по метрологии Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРИНЯТЫ	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 		2026 г., № 		–2026)

УДК 669. /539.5 – 536.6/

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Стандартные справочные данные

Электросопротивление и тепловое расширение				  ГСССД

интерметаллида 75Ti25Al, подвергнутого 	   				 433 –2026

различным термическим обработкам в диапазоне

температур от 300 K до 1000 К

Standard Reference Data

Electrical resistance and thermal expansion      	GSSSD

intermetallic compound, 75Ti25Al subjected 			                       433 –2026

to various heat treatments in the range temperatures

from 300 K to 1000 K

Поликристаллический образец интерметаллида 2α-Ti3Al с гексагональной плотноупакованной решеткой (ГПУ), относится  к типу DO19, сохраняющей упорядоченную структуру вплоть до температуры 1090°С. Cверхструктура D019 – соответствует стехиометрии АВ3. Одна из компонентов является ГПУ металлом. Строение данной сверхструктуры может быть представлено в виде последовательности уложенных слоев гексагональной конфигурации. Последовательность укладки слоев в сверхструктуре D019 – ababab и является ГПУ. D019 (α2 –Ti3Al) происходит от структуры типа А3 (α-Ti), которая в свою очередь имеет ГПУ. D019 также, как и А3, имеет гексагональную структуру, но имеет другие параметры ячейки (рис).

В таблице 1 представлены стандартные справочные данные о ТКЛР интерметаллида 75Ti25Al (α2-Ti3Al) в диапазоне температур от 300 К до 1000 К, полученные на кварцевом дилатометре и данные об удельном электрическом сопротивлении, определяемые четырехзондовым методом на постоянном токе. Экспериментальная аппаратура и методика проведения измерений ТКЛР и удельного электрического сопротивления подробно описаны в работах [1, 2].

Тепловое (линейное) расширение – деформация, вызванная изменением температуры. Температурный коэффициент линейного расширения представляет относительное изменение линейного размера тела при изменении температуры на один градус. Приведенные таблицы рассчитаны по уравнениям, отображающим зависимость ТКЛР от температуры.

Относительное удлинение (тепловая деформация) определяется формулой:

L (Т – То)  LТо = (LТ – LТо) /LТо,                                     (1)

где: 	Т0 – начальная температура (20оС), при которой определялись размеры образца;

L0 – размер образца при температуре 20оС;

LТ – размер образца при температуре T;

L– удлинение образца в интервале температур (Т – T0);

T– конечная температура интервала.

Средний ТКЛР в интервале температуры (Т – Т0) (интегральный) определяется как:

αср(Т – T0) = (1/ L0 )L (Т – T0).			    	  (2)

Полученные значения αср(Т – T0) относились к температуре Т.

Значения дифференциального ТКЛР () рассчитывались путем нахождения аппроксимирующего полинома L=f(T) и его дифференцирования. Расчетная формула для истинного ТКЛР имеет вид:

.					(3)

Поправки, учитывающие тепловое расширение кварца (см. Приложение А) вводились непосредственно в программу для расчетов исследуемых образцов.

Значения электросопротивления (T) рассчитывались по формуле:

,				(4)

где S и p – площадь сечения и длина рабочего участка образца (расстояние между потенциальными зондами) соответственно при начальной температуре; Ux и U0 – падения напряжения, на образце и эталонном сопротивлении R0, соответственно при соответствующих температурах (Т), αср – коэффициент теплового расширения образца в интервале температур ΔT=T–T0, здесь T0 – температура, при которой определялись размеры образца.

В таблице 1 представлены справочные значения среднего αср(Т – T0) и дифференциального ТКЛР, а также удельного электрического сопротивления для стабилизированных образцов третей серий измерений, т. е. после полного исчезновения гистерезиса. В этих таблицах приведены значения при температурах Т, К. Начальная температура при измерениях температурных зависимостей L(Т) и (T) была разная – как правило, примерно 30оС. Поэтому температурные зависимости L(Т) после исследований экстраполировались к значению при 20оС. Таким образом, температура, при которой определялся начальный размер образцов, составляла 20оС. Для интерметаллида Ti75Al25 проводились три серии измерений «нагрев – охлаждение», итого получали три температурных зависимостей. Усреднение значений (Т, L, ), полученные при нагревании и охлаждении в третьей серии (после получения температурных зависимостей) проводилось следующим образом:

Значения температур, близких в процессах нагрева и охлаждения, а, следовательно, и значения  и  при соответствующих температурах, усреднялись:

(Ti наг+ Ti охл)/2=Ti сред1,  (Li наг+ Li охл)/2=Li сред1  (i наг+ iохл)/2=i сред1

Экспериментальные данные (Т, , ) после вышеуказанных усреднений приведены в таблице А1. Для получения справочных данных о ТКЛР (αср и ), приведенных в таблице 1, находился аппроксимирующий полином L=f(T), результат его дифференцирования представлялся также полиномом. Для каждого значения температуры Ti, к которой относились значения αср(Т – T0) и , определялись значения Li и (LТ - L0), а так же (L/T)i – для расчетов по формулам (2) и (3) соответственно.

Тепловое расширение в некотором интервале температур характеризуется средним значением ТКЛР (αср), а при данной температуре Т – дифференциальным (). Значения αср рассчитываются по формуле:

,			 (6)

где ΔL – измерение длины образца при изменении температуры на ΔТ, которое обычно соответствует интервалу (0  Т) оС или (20  Т) оС. Значения αср необходимы при инженерных расчетах, например, при подсчете изменения размеров образца, вследствие термического расширения или при оценке термостойкости материалов. Для выявления структурных изменений в исследуемом образце, или для установления связи между различными параметрами твердого тела и его тепловым расширением, необходимо пользоваться дифференциальным значением , рассчитываемым по формуле:

,					 (6)

где L=L0 ± ∆L – длина образца при некоторой температуре Т, L0 – исходная длина образца, ∂L/∂Т – производная функции L=f(T) при той же температуре Т. Необходимая точность измерения  и αср достигается всесторонним учетом систематических погрешностей, появляющихся вследствие отклонений условий эксперимента от идеальных условий, предполагавшихся при выводе формул (5) и (6). Например, неоднородность образца может привести к систематической погрешности, поэтому при исследованиях необходимо было предварительно оценить однородность образца путём измерения его плотности при комнатной температуре после неоднократных переплавок или измерением плотности различных образцов из слитка одной плавки. Однородность образца проверялась также измерениями удельного электросопротивления на его различных участках. Систематическая погрешность, возникающая из-за неоднородности температурного поля в образце, исключалась установлением нулевого градиента вдоль образца. Погрешность определения производной dL/dT складывается из погрешности   измерения изменения длины образца и температуры Т.

Объекты исследования

Интерметаллид 75Ti25Al (α2-Ti3Al) получен плазменной плавкой и  охлаждением в водоохлаждаемом медном тигле из чистого титана марки ВТ1-0 (99,8%) и алюминия марки АВР (99,995%) с последующей механической обработкой для придания им формы параллелепипеда (исходный образец). После серии измерений - при нагревании и охлаждения он был подвергнут термической термообработке стабилизации структуры- термообработанный: нагрев до 1100оС в кварцевой вакуумированной ампуле и охлаждения в воду.

Все результаты, приведенные в таблицах, соответствуют образцам (исходный и термообработанный) в стабилизованных состояниях.

Для каждого образца после многократных измерений в цикле нагрев-охлаждение наблюдалось исчезновение гистерезиса исследуемых характеристик. Это указывало на переход системы в равновесное состояние. Это состояние соответствует стабилизированному состоянию.

Ниже описаны особенности образца (интерметаллида) 75Ti25Al (α2-Ti3Al) в таблицах: исходный (после синтеза) и термообработанный.

Исходный – исходный образец имел гистерезис, который практически исчез после 3-х серий измерений при нагревании и охлаждении. Затем этот образец термообрабатывался следующим образом: нагрев в течение 4 часов до 1100 °С, выдержка в течении 20 минут с последующей закалкой в воду (20 °C).

Термообработанный – образец имел значительно меньший гистерезис, практически исчез после 3-х серий измерений при нагревании и охлаждении.

Возникновение гистерезисов в интерметаллидах обусловлено возникновением диффузионных фазовых переходов, ввиду высокой вероятности снижения эффекта упорядоченного расположения атомов титана и алюминия в структуре DO19 при термических воздействиях на нее.

Ниже приводятся справочные данные о температурном коэффициенте линейного расширения и электросопротивлении интерметаллида 75Ti25Al (α2-Ti3Al) исходного и термообработанного образцов в стабилизированных состояниях – после исчезновения соответствующих этим образцам гистерезисов.

Таблица 1 – Стандартные справочные данные о температурных коэффициентах линейного расширения и удельного электрического сопротивления интерметаллида 75Ti25Al (α2-Ti3Al) в исходном и термообработанном состояниях

| Интерметаллид 75Ti25Al исходный |  |  |  | Интерметаллид 75Ti25Al термообработанный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм | T, K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм |
| 300,00 | 9,82 | 9,64 | 295,062 | 300,00 | 9,56 | 9,48 | 242,960 |
| 310,00 | 9,76 | 9,67 | 294,740 | 310,00 | 9,55 | 9,49 | 242,636 |
| 320,00 | 9,71 | 9,71 | 294,407 | 320,00 | 9,54 | 9,53 | 242,311 |
| 330,00 | 9,67 | 9,75 | 294,063 | 330,00 | 9,55 | 9,57 | 241,987 |
| 340,00 | 9,65 | 9,80 | 293,712 | 340,00 | 9,56 | 9,62 | 241,662 |
| 350,00 | 9,64 | 9,86 | 293,354 | 350,00 | 9,58 | 9,68 | 241,339 |
| 360,00 | 9,64 | 9,92 | 292,991 | 360,00 | 9,60 | 9,74 | 241,018 |
| 370,00 | 9,65 | 9,98 | 292,625 | 370,00 | 9,62 | 9,81 | 240,698 |
| 380,00 | 9,67 | 10,04 | 292,256 | 380,00 | 9,65 | 9,88 | 240,382 |
| 390,00 | 9,69 | 10,11 | 291,887 | 390,00 | 9,68 | 9,95 | 240,068 |
| 400,00 | 9,72 | 10,17 | 291,517 | 400,00 | 9,71 | 10,03 | 239,757 |
| 410,00 | 9,75 | 10,23 | 291,147 | 410,00 | 9,74 | 10,10 | 239,450 |
| 420,00 | 9,78 | 10,30 | 290,780 | 420,00 | 9,78 | 10,17 | 239,147 |
| 430,00 | 9,82 | 10,36 | 290,415 | 430,00 | 9,82 | 10,24 | 238,847 |
| 440,00 | 9,86 | 10,41 | 290,053 | 440,00 | 9,85 | 10,31 | 238,552 |
| 450,00 | 9,90 | 10,47 | 289,694 | 450,00 | 9,89 | 10,38 | 238,261 |
| 460,00 | 9,95 | 10,52 | 289,340 | 460,00 | 9,93 | 10,44 | 237,974 |
| 470,00 | 9,99 | 10,57 | 288,990 | 470,00 | 9,96 | 10,50 | 237,692 |
| 480,00 | 10,03 | 10,62 | 288,645 | 480,00 | 10,00 | 10,56 | 237,414 |
| 490,00 | 10,07 | 10,66 | 288,305 | 490,00 | 10,04 | 10,61 | 237,141 |
| 500,00 | 10,11 | 10,70 | 287,971 | 500,00 | 10,07 | 10,66 | 236,872 |
| 510,00 | 10,15 | 10,74 | 287,642 | 510,00 | 10,11 | 10,71 | 236,607 |
| 520,00 | 10,19 | 10,78 | 287,319 | 520,00 | 10,14 | 10,75 | 236,347 |
| 530,00 | 10,23 | 10,81 | 287,001 | 530,00 | 10,17 | 10,79 | 236,090 |
| 540,00 | 10,26 | 10,85 | 286,689 | 540,00 | 10,20 | 10,83 | 235,838 |
| 550,00 | 10,30 | 10,88 | 286,382 | 550,00 | 10,23 | 10,87 | 235,589 |
| 560,00 | 10,33 | 10,92 | 286,081 | 560,00 | 10,26 | 10,91 | 235,345 |
| 570,00 | 10,36 | 10,95 | 285,786 | 570,00 | 10,29 | 10,94 | 235,103 |
| 580,00 | 10,39 | 10,98 | 285,495 | 580,00 | 10,32 | 10,98 | 234,865 |
| 590,00 | 10,41 | 11,02 | 285,210 | 590,00 | 10,34 | 11,01 | 234,631 |
| 600,00 | 10,44 | 11,06 | 284,929 | 600,00 | 10,37 | 11,05 | 234,399 |
| 610,00 | 10,46 | 11,09 | 284,652 | 610,00 | 10,39 | 11,08 | 234,170 |
| 620,00 | 10,49 | 11,13 | 284,379 | 620,00 | 10,42 | 11,12 | 233,943 |
| 630,00 | 10,51 | 11,18 | 284,111 | 630,00 | 10,44 | 11,16 | 233,719 |
| 640,00 | 10,53 | 11,22 | 283,845 | 640,00 | 10,46 | 11,20 | 233,496 |
| 650,00 | 10,55 | 11,27 | 283,583 | 650,00 | 10,49 | 11,25 | 233,276 |
| 660,00 | 10,57 | 11,33 | 283,324 | 660,00 | 10,51 | 11,30 | 233,057 |
| 670,00 | 10,59 | 11,39 | 283,067 | 670,00 | 10,53 | 11,35 | 232,840 |
| 680,00 | 10,61 | 11,45 | 282,813 | 680,00 | 10,56 | 11,41 | 232,624 |
| 690,00 | 10,63 | 11,52 | 282,560 | 690,00 | 10,58 | 11,48 | 232,409 |
| 700,00 | 10,65 | 11,60 | 282,308 | 700,00 | 10,60 | 11,54 | 232,194 |

Окончание таблицы 1

| Интерметаллид 75Ti25Al исходный |  |  |  | Интерметаллид 75Ti25Al термообработанный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм | T, K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм |
| 710,00 | 10,67 | 11,68 | 282,058 | 710,00 | 10,63 | 11,62 | 231,981 |
| 720,00 | 10,69 | 11,77 | 281,808 | 720,00 | 10,65 | 11,70 | 231,767 |
| 730,00 | 10,71 | 11,86 | 281,559 | 730,00 | 10,68 | 11,79 | 231,554 |
| 740,00 | 10,74 | 11,96 | 281,311 | 740,00 | 10,71 | 11,88 | 231,342 |
| 750,00 | 10,76 | 12,06 | 281,062 | 750,00 | 10,73 | 11,98 | 231,129 |
| 760,00 | 10,79 | 12,17 | 280,814 | 760,00 | 10,76 | 12,08 | 230,916 |
| 770,00 | 10,82 | 12,29 | 280,565 | 770,00 | 10,79 | 12,19 | 230,703 |
| 780,00 | 10,85 | 12,41 | 280,316 | 780,00 | 10,83 | 12,31 | 230,490 |
| 790,00 | 10,89 | 12,53 | 280,066 | 790,00 | 10,86 | 12,43 | 230,277 |
| 800,00 | 10,92 | 12,66 | 279,815 | 800,00 | 10,89 | 12,56 | 230,064 |
| 810,00 | 10,96 | 12,80 | 279,565 | 810,00 | 10,93 | 12,69 | 229,850 |
| 820,00 | 11,00 | 12,93 | 279,313 | 820,00 | 10,97 | 12,82 | 229,636 |
| 830,00 | 11,04 | 13,07 | 279,062 | 830,00 | 11,01 | 12,96 | 229,423 |
| 840,00 | 11,09 | 13,21 | 278,810 | 840,00 | 11,05 | 13,10 | 229,209 |
| 850,00 | 11,13 | 13,35 | 278,559 | 850,00 | 11,09 | 13,24 | 228,996 |
| 860,00 | 11,18 | 13,49 | 278,308 | 860,00 | 11,13 | 13,37 | 228,784 |
| 870,00 | 11,23 | 13,62 | 278,058 | 870,00 | 11,18 | 13,51 | 228,572 |
| 880,00 | 11,28 | 13,75 | 277,809 | 880,00 | 11,22 | 13,64 | 228,362 |
| 890,00 | 11,33 | 13,88 | 277,562 | 890,00 | 11,27 | 13,77 | 228,153 |
| 900,00 | 11,38 | 13,99 | 277,317 | 900,00 | 11,32 | 13,88 | 227,946 |
| 910,00 | 11,44 | 14,10 | 277,076 | 910,00 | 11,36 | 13,99 | 227,741 |
| 920,00 | 11,49 | 14,19 | 276,838 | 920,00 | 11,41 | 14,09 | 227,539 |
| 930,00 | 11,54 | 14,27 | 276,606 | 930,00 | 11,46 | 14,17 | 227,340 |
| 940,00 | 11,59 | 14,33 | 276,379 | 940,00 | 11,50 | 14,23 | 227,145 |
| 950,00 | 11,63 | 14,37 | 276,160 | 950,00 | 11,54 | 14,27 | 226,955 |
| 960,00 | 11,67 | 14,39 | 275,949 | 960,00 | 11,59 | 14,29 | 226,770 |
| 970,00 | 11,71 | 14,38 | 275,747 | 970,00 | 11,63 | 14,28 | 226,591 |
| 980,00 | 11,74 | 14,34 | 275,556 | 980,00 | 11,67 | 14,24 | 226,419 |
| 990,00 | 11,77 | 14,27 | 275,378 | 990,00 | 11,70 | 14,16 | 226,255 |
| 1000,00 | 11,79 | 14,16 | 275,214 | 1000,00 | 11,73 | 14,05 | 226,100 |

На рисунках 1-3 приведены температурные зависимости среднего и истинного коэффициентов линейного расширения (ТКЛР), а также удельного электрического сопротивлении интерметаллида 75Ti25Al. Как видно из рисунков, эти зависимости не совсем плавные. Моно- и поликристаллам со структурой α2-Ti3Al стехиометрического состава свойственно преимущественно полупроводниковая проводимость (электросопротивление снижается рис.3), поскольку это соединения относится к полуметаллам. ТКЛР с повышением температуры возрастает, поскольку сравнительно сильная ковалентная связь между атомами с повышением температуры снижается с переходом к металлической связи. Повышение последней обуславливает полупроводниковый характер (снижение) электросопротивления с повышением температуры.  Для всех, исследованных параметров отклонение от плавности наблюдаются областях температур примерно 520К, 670К и 900К. При этих температурах всем сплавам со структурой α2-Ti3Al характерна перестройка структуры электронной подсистемы, связанная с особенностями изменений термической деформации решетки. Эти эффекты нами обнаружены благодаря особенности наших (in situ) исследований. Более того, одновременность измерения двух физических параметров образца в одних и тех же условиях повышают достоверность, полученных результатов и служат обоснованием наличия эффектов перестройки структуры электронной подсистемы при соответствующих температурах, характерной для полуметаллов.

Рисунок 1 – Температурная зависимость дифференциального ТКЛР интерметаллида 75Ti25Al (α2-Ti3Al)

Рисунок 2 – Температурная зависимость среднего ТКЛР интерметаллида 75Ti25Al (α2-Ti3Al)

Рисунок 3 – Температурная зависимость удельного электрического сопротивления интерметаллида 75Ti25Al (α2-Ti3Al).

Приложение А

(справочное)

Результаты экспериментальных исследований температурного коэффициента линейного расширения и электрического сопротивлениия интерметаллида 75Ti25Al.

В таблице А.1 приведены экспериментальные исследования о температурном коэффициенте линейного расширения и электрического сопротивления интерметаллида  75Ti25Al.

Таблица А.1 – Экспериментальные данные о среднем (ср), дифференциальном () ТКЛР и электрическом сопротивлении (ρ) интерметаллида 75Ti25Al

| Интерметаллид 75Ti25Al исходный |  |  |  | Интерметаллид 75Ti25Al термообработанный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T,K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм | T,K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм |
| 311,82 |  | 8,80 | 294,446 | 312,36 |  | 9,05 | 242,558 |
| 321,79 | 8,80 | 8,82 | 293,963 | 322,31 | 9,18 | 9,74 | 242,290 |
| 331,70 | 8,82 | 10,31 | 293,649 | 332,26 | 9,80 | 10,10 | 241,833 |
| 341,64 | 9,80 | 10,30 | 293,405 | 342,14 | 9,79 | 9,11 | 241,666 |
| 351,55 | 9,57 | 9,57 | 292,976 | 351,97 | 9,46 | 9,76 | 241,284 |
| 361,48 | 9,71 | 9,56 | 292,460 | 361,97 | 9,79 | 10,41 | 241,049 |
| 371,43 | 9,56 | 9,59 | 292,103 | 371,90 | 9,78 | 9,39 | 240,669 |
| 381,30 | 9,68 | 9,59 | 291,673 | 381,84 | 9,68 | 8,69 | 240,434 |
| 391,23 | 9,57 | 9,58 | 291,529 | 391,81 | 9,51 | 9,37 | 239,950 |
| 401,12 | 9,66 | 10,32 | 291,009 | 401,75 | 9,61 | 10,05 | 239,585 |
| 411,05 | 9,72 | 10,29 | 290,670 | 411,74 | 9,62 | 9,71 | 239,209 |
| 420,99 | 9,77 | 10,27 | 290,429 | 421,68 | 9,63 | 10,39 | 238,958 |
| 430,96 | 9,82 | 10,26 | 290,057 | 431,68 | 9,75 | 11,76 | 238,707 |
| 440,91 | 9,85 | 10,29 | 289,736 | 441,63 | 9,96 | 10,75 | 238,461 |
| 450,82 | 9,89 | 11,01 | 289,418 | 451,62 | 9,89 | 10,39 | 238,167 |
| 460,79 | 10,01 | 11,01 | 288,954 | 461,58 | 10,02 | 10,74 | 237,938 |
| 470,71 | 10,03 | 10,25 | 288,766 | 471,58 | 10,00 | 10,36 | 237,605 |
| 480,72 | 10,04 | 10,95 | 288,289 | 481,58 | 10,06 | 10,67 | 237,430 |
| 490,70 | 10,13 | 10,97 | 287,893 | 491,61 | 10,08 | 11,01 | 237,155 |
| 500,68 | 10,14 | 10,93 | 287,634 | 501,68 | 10,16 | 10,35 | 236,960 |
| 510,72 | 10,22 | 11,67 | 287,295 | 511,59 | 10,11 | 10,05 | 236,624 |
| 520,69 | 10,29 | 10,98 | 287,102 | 521,57 | 10,16 | 10,38 | 236,407 |
| 530,65 | 10,29 | 10,97 | 286,607 | 531,55 | 10,13 | 10,00 | 236,087 |
| 540,63 | 10,35 | 10,93 | 286,448 | 541,57 | 10,14 | 11,34 | 235,836 |
| 550,67 | 10,34 | 9,47 | 285,910 | 551,61 | 10,24 | 11,05 | 235,764 |
| 560,64 | 10,28 | 10,23 | 285,683 | 561,56 | 10,22 | 10,43 | 235,444 |
| 570,62 | 10,34 | 10,95 | 285,480 | 571,47 | 10,25 | 11,42 | 235,158 |
| 580,62 | 10,33 | 10,91 | 285,267 | 581,49 | 10,31 | 11,73 | 234,873 |

Окончание таблицы А.1

| Интерметаллид 75Ti25Al исходный |  |  |  | Интерметаллид 75Ti25Al термообработанный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T,K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм | T,K | αср106, K-1 | α106, K-1 | 108, Омм |
| 590,66 | 10,38 | 11,64 | 284,938 | 591,47 | 10,36 | 11,28 | 234,698 |
| 600,66 | 10,43 | 10,92 | 284,693 | 601,66 | 10,38 | 11,40 | 234,254 |
| 610,69 | 10,42 | 10,18 | 284,388 | 611,45 | 10,43 | 10,81 | 234,057 |
| 620,70 | 10,41 | 10,91 | 284,031 | 621,42 | 10,41 | 10,72 | 233,886 |
| 630,73 | 10,45 | 11,65 | 283,856 | 631,40 | 10,45 | 11,35 | 233,688 |
| 640,71 | 10,49 | 11,65 | 283,540 | 641,46 | 10,47 | 11,33 | 233,370 |
| 650,73 | 10,52 | 11,64 | 283,433 | 651,47 | 10,51 | 11,69 | 233,106 |
| 660,74 | 10,56 | 11,61 | 283,080 | 661,51 | 10,54 | 11,35 | 232,940 |
| 670,81 | 10,59 | 11,58 | 282,714 | 671,50 | 10,56 | 11,01 | 232,710 |
| 680,86 | 10,62 | 10,89 | 282,480 | 681,51 | 10,57 | 11,38 | 232,465 |
| 690,87 | 10,61 | 10,91 | 282,155 | 691,47 | 10,60 | 11,72 | 232,249 |
| 700,88 | 10,63 | 12,38 | 282,025 | 701,51 | 10,63 | 11,37 | 232,091 |
| 710,87 | 10,70 | 12,35 | 281,677 | 711,46 | 10,64 | 11,34 | 231,885 |
| 720,92 | 10,72 | 11,61 | 281,399 | 721,54 | 10,67 | 10,93 | 231,535 |
| 730,92 | 10,74 | 11,64 | 281,260 | 731,60 | 10,66 | 11,02 | 231,507 |
| 740,93 | 10,76 | 11,62 | 280,978 | 741,53 | 10,69 | 12,08 | 231,293 |
| 750,95 | 10,79 | 11,60 | 280,802 | 751,54 | 10,73 | 11,34 | 231,154 |
| 760,99 | 10,80 | 11,61 | 280,549 | 761,57 | 10,72 | 11,63 | 231,086 |
| 770,99 | 10,82 | 12,32 | 280,415 | 771,66 | 10,77 | 12,69 | 230,719 |
| 781,05 | 10,87 | 12,33 | 279,990 | 781,64 | 10,81 | 12,76 | 230,581 |
| 791,04 | 10,89 | 12,33 | 279,764 | 791,62 | 10,86 | 12,65 | 230,269 |
| 801,10 | 10,93 | 12,26 | 279,519 | 801,78 | 10,88 | 12,33 | 230,063 |
| 811,20 | 10,95 | 13,03 | 279,362 | 811,72 | 10,92 | 12,74 | 229,853 |
| 821,20 | 11,02 | 13,03 | 279,265 | 821,74 | 10,96 | 13,72 | 229,679 |
| 831,30 | 11,03 | 12,97 | 278,823 | 831,74 | 11,03 | 13,06 | 229,446 |
| 841,38 | 11,10 | 14,42 | 278,622 | 841,77 | 11,04 | 13,06 | 229,260 |
| 851,45 | 11,16 | 13,77 | 278,292 | 851,78 | 11,11 | 14,07 | 228,986 |
| 861,42 | 11,20 | 14,49 | 277,985 | 861,80 | 11,16 | 14,70 | 228,784 |
| 871,49 | 11,28 | 14,48 | 277,780 | 871,86 | 11,24 | 14,69 | 228,555 |
| 881,48 | 11,32 | 13,03 | 277,573 | 881,93 | 11,28 | 14,14 | 228,325 |
| 891,55 | 11,35 | 13,75 | 277,250 | 891,82 | 11,34 | 12,31 | 228,157 |
| 901,55 | 11,40 | 14,44 | 277,140 | 902,10 | 11,32 | 11,95 | 227,923 |
| 911,66 | 11,45 | 13,73 | 276,750 | 911,99 | 11,36 | 13,80 | 227,670 |
| 921,64 | 11,48 | 13,11 | 276,491 | 922,00 | 11,40 | 13,71 | 227,431 |
| 931,59 | 11,51 | 13,71 | 276,253 | 932,04 | 11,44 | 14,31 | 227,240 |
| 941,74 | 11,56 | 14,38 | 276,207 | 942,15 | 11,50 | 14,39 | 227,038 |
| 951,78 | 11,60 | 14,51 | 275,774 | 952,06 | 11,54 | 14,18 | 226,851 |
| 961,74 | 11,65 | 14,48 | 275,579 | 962,02 | 11,58 | 14,08 | 226,638 |
| 971,82 | 11,69 | 14,37 | 275,430 | 972,04 | 11,62 | 14,35 | 226,450 |
| 981,93 | 11,74 | 14,46 | 275,339 | 982,11 | 11,67 | 14,75 | 226,333 |
| 991,88 | 11,78 | 14,03 | 275,215 | 992,05 | 11,71 | 14,19 | 226,206 |
| 1002,63 | 11,81 | 13,97 | 275,196 | 1001,92 | 11,75 | 13,48 | 226,164 |
| 1012,67 | 11,85 | 14,44 | 294,446 | 1011,90 | 11,77 | 13,08 | 226,074 |

На рисунках 4-9 приведены экспериментальные данные температурных зависимостей электросопротивления и ТКЛР интерметаллида Ti75Al25 (α2-Ti3Al), построенные по данным из таблицы А1 и аппроксимирующим полиномам. Эти полиномы отражают отсутствие плавности на температурных зависимостях, исследованных свойств в указанных выше областях температур. Как видно, аномалия приходятся на те же области температур, как на рисунках 1-3. Эти полиномы необходимы для расчетов, исследованных данных при любой температуре.

Рисунок 4 – Аппроксимация экспериментальных данных дифференциального ТКЛР исходного образца 75Ti25Al.

Уравнение, описывающее температурную зависимость дифференциального ТКЛР (α) исходного образца 75Ti25Al :

α106=29,73052-0,21485·T+8,5595110-4·T2-1,588910-6·T3+1,4043710-9·T4-4,721410-13·T5 								(300-1000) K

Рисунок 5 – Аппроксимация экспериментальных данных средних значений ТКЛР для исходного образца 75Ti25Al

Уравнение, описывающее температурную зависимость среднего ТКЛР (αср) исходного образца 75Ti25Al :

αср·106= 33,00734-0,20657·T+ 6,9093510-4·T2-1,0953310-6·T3 + 8,3658710-10·T4 -2,4684310-13·T5								(300-1000) K

Рисунок 6 – Аппроксимация экспериментальных данных удельного электрического сопротивления исходного образца 75Ti25Al

Уравнение, описывающее температурную зависимость удельного электросопротивления (ρ) исходного образца 75Ti25Al :

ρ·108=284,03924 +0,17312·T-7,5661410-4·T2 +1,2852710-6·T3-1,0216710-9·T4+ 3,1106510-13·T5								(300-1000) K

Рисунок 7 – Аппроксимация экспериментальных данных дифференциального ТКЛР для термообработанного образца 75Ti25Al

Уравнение, описывающее температурную зависимость дифференциального ТКЛР (α) термообработанного образца 75Ti25Al :

α·106=35,83498-0,27274·T+0,00106·T2-1,9115710-6·T3+1,6512110-9·T4-5,4451510-13·T5								(300-1000) K

Рисунок 8 – Аппроксимация экспериментальных данных средних значений ТКЛР для термообработанного образца 75Ti25Al

Уравнение, описывающее температурную зависимость среднего ТКЛР (αср) термообработанного образца 75Ti25Al :

αср·106=20.70477-0.10433·T + 3.6245410-4·T2-5.8575210-7·T3+ 4.5375710-10·T4-1.3510110-13·T5					(300-1000) K

Рисунок 9 – Аппроксимация экспериментальных данных удельного электрического сопротивлении термообработанного образца 75Ti25Al

Уравнение, описывающее температурную зависимость удельного электросопротивления (ρ) термообработанного образца 75Ti25Al :

ρ·108= 246.06263+0.04079·T-3.0293710-4·T2 +5.7371510-7·T3-4.8651910-10·T4+ 1.5499210-13·T5					(300-1000) K

Оценка неопределенности измеряемых величин

Неопределенности измерений ср,  и , рассчитываемых по формулам (2), (3) и (4), в каждой серии измерений соответствующих параметров вычислялись стандартными способами оценки неопределенности измерений по типу А и типу В ([4] и [5]).

Расчет неопределенности по типу А

Стандартная неопределенность измерения длины образца L=L0≈80мм, определяемой микрометром: 0,01мм при температуре T0 (начальная температура ≈ 20 °С), рассчитывалась по формуле:

σL0=i=1nLi- Lср2n(n-1) , где n≥ 10, (n – число измерений)

и в 6 сериях измерений не превышала σL0= 0,007 мм. При этом относительная стандартная неопределенность  σL0L0ср = 8,75·10-5.

Стандартная неопределенность измерения длины образца L= Li ≈ 80 мм, пренебрежимо мало отличающейся от L0, в тех же 6 сериях измерений не превышает σLi= 0,007мм. При этом максимальная относительная стандартная неопределенность σLiLiср = 8,75·10-5.

Стандартная неопределенность измерения (микрометром с ценой деления 0,01мм) длины рабочего участка (L= Lр ≈ 70 мм, начальная температура T0 ≈ 20 °С) между головками термопар на образце, где измеряется разность потенциалов, рассчитывался по формуле:

σLр=i=1nLiр- Lрср2n(n-1), n≥  10, (n – число измерений).

Эта неопределенность в 6 сериях измерений не превышала σLр= 0,007 мм.

Однако головки термопар имеют конечные размеры 0,2 мм. При этом однозначность расстояния между электрическими контактами будет определяться размером головки термопары, значение которой на превышает: σLр= 0,2 мм.

При этом относительная стандартная неопределенность  σLрLр ср = 2,8·10-3.

Стандартная неопределенность измерения (микрометром 0,01мм) сечения рабочего участка образца (D ≈ 5х5 мм2 при начальной температуре T0 ≈ 20°С), на котором определялась разность потенциалов, рассчитывалась по формуле:

σD=i=1nDi- Dср2n(n-1), n≥ 10, (n – число измерений).

Эта неопределенность в 6 сериях измерений не превышала σD= 0,01мм

При этом относительная стандартная неопределенность оценки D составляет: σDD ср= 2·10-3

Расчет неопределенности по типу B

Неопределенность измерения удлинения образца при определении ср на установке была σ∆L =2·10-4мм. Относительная стандартная неопределенность измерения удлинения образца σ∆L∆L  ≤ 4·10-2 (при увеличении значений ∆L, при определении αср, неопределенность уменьшается). Неопределенность оценки абсолютной температуры отнесения (при измерениях ср, , ), а также интервала температур (при оценке ср и ) хромель–алюмелевыми градуированными термопарами, составляла σT= 0,04 К.

При этом максимальная относительная стандартная неопределенность температуры при оценке ср и  составляла σTT=1,5·10-4 (при увеличении интервала температур и температуры отнесения эта неопределённость уменьшается).

Неопределенность измерения удлинения образца при оценке  на установке составляла σdL=2·10-4мм. Относительная стандартная неопределенность измерения удлинения образца при этом будет: σdLdL = 4·10-2.

Неопределенность оценки напряжения прецизионным мультиметром «Keithley 2002» в измеряемом диапазоне до 200 мВ составляет σU = 1·10-8 В. Поскольку Rx≈R0, то неопределённость оценки напряжения на эталонном сопротивлении и образце будут одного порядка.

Максимальная относительная стандартная неопределенность измерения напряжения порядка 1 мВ на образце и эталонном сопротивлении составляет: σUU = 1·10-5 .

Относительная неопределенность, использованного эталонного сопротивления (класса точности 0,01), согласно ГОСТ 23737-79, составляет:

σR0R0 = 1·10-4.

Суммарная стандартная неопределенность измерения ср:

δсрср=σL0L0ср2+ σ∆L∆L 2+ 3σTT2  = 0,00008752+0,042+ 30,000152 = 0,04 (или 4 % и меньше при повышении температуры).

Суммарная стандартная неопределенность измерения :

δ=σLiLiср2+ σdLdL 2+ 3σTT2= 0,00008752+0,042+ 30,000152 =

0,04 (или 4%).

Суммарная стандартная неопределенность измерения :

δ=σLрLр ср2+ 2σDD ср2+2σUU 2+σTT2+ 0,0075σ∆L∆L2= 0,000282+20,0022+20,000012+0,000152+ 0,00750,042≈0,0045 (или 0,45%).

Максимальная относительная стандартная неопределенность оценки поправки 1+срТ на изменение сопротивления составляет:

σ∆ρ∆ρ=δсрср2+  3σTT2=0,042+30,000152=0,04 (или 4 %),

∆LT = Lр·αср(T)·∆T.

Максимальное значение удлинения составляет:

∆LT ≈ 70·11·10-6·700≈0.6 мм, что составляет 0,75% от исходного размера образца.

Учет этой части в формуле (4) дает: 0,0075σ∆L∆L2=0,00750,042

Ход установки (для введения поправки в значения ТКЛР) определялся по кварцевому стержню и образцу из меди [6]. Контрольные измерения на меди марки М0, цинке марки Ч и нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т показали, что отклонения результатов измерения укладываются в доверительный интервал погрешностей, не превышающий величины рассчитанных неопределенностей [1].

Для доверительной вероятности Р=0,95 коэффициент охвата k = 2. Вычисление расширенной неопределенности измерения дает:

для αср          2·δсрср=2·0,04=0,08 (или ≈ 8% и меньше при повышении температуры).

для α            2·δ=2·0,04=0,08 (или ≈ 8%).

для ρ          2·δ=2·0,0045=0,009 (или ≈ 0,9%).

Стандартная статистическая обработка усреднённых данных температурных зависимостей электросопротивления и ТКЛР в среде ORIGINLAB показала, что значения доверительного интервала на уровне 95% не превышают на всем интервале температур погрешности оценок этих параметров.

Оценка достоверности данных

Измерения ТКЛР и электросопротивления проводились на экспериментальной установке по аттестованной методике [1]. Оценка достоверности полученных данных о ТКЛР и электросопротивлении осуществлялась путем многократных повторов измерений этих параметров в выбранном температурном диапазоне, с последующей совместной обработкой результатов большого числа серий измерений. Интерметаллид α2-Ti3Al представляет собой поликристаллический образец упорядоченного соединения стехиометрического состава так же, как и другие сплавы с такой же фазой, отличаются тем, что после их термообработок приобретают [7] различные абсолютные значения электросопротивлений  в  равновесных (стабилизированных) состояниях. Соответствующими термообработками этих сплавов можно задавать их абсолютные значения электросопротивления. Одновременность измерения двух физических параметров каждого образца в одних и тех же условиях повышают достоверность, полученных результатов и служат обоснованием наличия эффектов перестройки структуры электронной подсистемы при соответствующих температурах характерной для полуметаллов.

Список литературы

- Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Исхаков М.Э. Методика экспериментального определения электросопротивления и теплового расширения твердых тел в диапазоне температур от 80 К до 1000 К // Методика ГСССД МЭ 241-2015. Росс. научно-техн. центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. Деп. в ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ” 25. 09. 2015 г., № 234а – 2015 кк.

- Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Исхаков М.Э., Гаджимагомедов С.Х. Таблицы стандартных справочных данных. Армко железо. Никель. Температурный коэффициент линейного расширения и удельное электрическое сопротивление в диапазоне температур от 300 К до 1000 К // ГСССД 372 - 2019. Всеросс. научно – иссл. институт метрологической службы. Фонд ГСССД 951 - 2019 кк.

- Клопотов А.А., Потекаев А.И., Козлов Э.В. и др. Кристаллогеометрические и кристаллохимические закономерности образования бинарных и тройных соединений на основе титана и никеля // Томск: Из-во ТПУ. -2011. -312 с.

- ГОСТ Р 34100.3 – 2017 / Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.

- Рекомендации по межгосударственной стандартизации – РМГ 29—2013 / Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

- Abdulagatov I.M., Murlieva Zh.Kh., Palchaev D.K., Kazbekov K.K.,  Maangalov M.M. Thermal Expansion and Kinetic Coefficients of Crystals // J. Phys. and Chem. Solids. – 2007. – V. 68. – Р. 1713-1720

- Исхаков М.Э., Эмиров Р.М., Рабаданов М.Х., Мурлиева Ж.Х., Палчаев Д.К., Попов П.В. Электросопротивление поликристаллического интерметаллида Ti67Al33 в стабилизированном состоянии // Теплофизика высоких температур. – 2022. – Т. 60. – №. 2. – С. 198-202.