| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 7866 (проект, KZ, первая редакция) |

Заряжаемые переносные бесшовные баллоны

из алюминиевых сплавов для универсального

использования: конструкция, изготовление и приемка

(ISO 7866:2012/Соr 1:2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7866:2012 «Заряжаемые переносные бесшовные баллоны из алюминиевых сплавов для универсального использования: конструкция, изготовление и приемка» («Gas cylinders – Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders – Design, construction and testing», IDT), включая поправку: Соr 1:2014

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 58 «Газовые баллоны», подкомитетом SC 3 и техническим комитетом CEN/TC 23 «Баллоны газовые переносные»

Перевод с английского языка (en).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение………………………………………………….……………………….. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Область применения………………………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Нормативные ссылки ………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Термины и определения …………………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Обозначения……………………………………………………………. |  |  |  |
|  |  | Проверка и испытание………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Материалы ……………………………………………………………… |  |  |  |
| 6.1 |  | Общие требования……………………………………………..……… |  |  |  |
| 6.2 |  | Термическая обработка………………………………………….…… |  |  |  |
| 6.3 |  | Требования к испытаниям……………………………………….…… |  |  |  |
| 6.4 |  | Невыполнение требований испытаний……………………….…… |  |  |  |
|  |  | Конструкция…………………………………………………….…… |  |  |  |
| 7.1 |  | Общие требования………………………………………………….… |  |  |  |
| 7.2 |  | Расчет толщины цилиндрической оболочки……………….….. |  |  |  |
| 7.3 |  | Конструкция концов (головки и башмака)……………………… |  |  |  |
| 7.4 |  | Конструкция горловины……………………………………………… |  |  |  |
| 7.5 |  | Опорные кольца………………………………………………………. |  |  |  |
| 7.6 |  | Кольца горловины……………………………………………………. |  |  |  |
| 7.7 |  | Рабочий чертеж………………………………………………………. |  |  |  |
| 7.8 |  | Конструкция газовых баллонов с высокой прочностью и/или низким удлинением……………………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Конструкция и изготовление…………………………………. |  |  |  |
| 8.1 |  | Общие положения……………………………………………… |  |  |  |
| 8.2 |  | Формовка конца………………………………………………… |  |  |  |
| 8.3 |  | Толщина стенки………………………………………………… |  |  |  |
| 8.4 |  | Несовершенства и дефекты поверхности………………… |  |  |  |
| 8.5 |  | Резьба горловины……………………………………………… |  |  |  |
| 8.6 |  | Отклонение округлости………………………………………… |  |  |  |
| 8.7 |  | Воздействие тепла……………………………………………… |  |  |  |
| 8.8 |  | Прямизна………………………………………………………… |  |  |  |
| 8.9 |  | Средний диаметр………………………………………..……… |  |  |  |
|  |  | Процедура утверждения типа ……………………………….……. |  |  |  |
| 9.1 |  | Общие требования ………………………………………………… |  |  |  |
| 9.2 |  | Испытания опытного образца………………………………..…… |  |  |  |
| 9.3 |  | Документ утверждения типа……………………… |  |  |  |
|  |  | Испытание партии……………………………………………..…… |  |  |  |
| 10.1 |  | Общие требования ………………………………………………… |  |  |  |
| 10.2 |  | Испытание на растяжение………………………………………… |  |  |  |
| 10.3 |  | Испытание на изгиб и испытание на расплющивание……… |  |  |  |
| 10.4 |  | Гидравлическое испытание на разрыв………………………… |  |  |  |
| 10.5 |  | Требования к испытаниям для газовых баллонов с высокой прочностью и/или низким удлинением………………………… |  |  |  |
|  |  | Испытание и проверка баллонов………………………………… |  |  |  |
| 11.1 |  | Общие положения………………………………………………… |  |  |  |
| 11.2 |  | Гидравлическое испытание……………………………………… |  |  |  |
| 11.3 |  | Испытание на твердость…………………………………………. |  |  |  |
| 11.4 |  | Испытание на герметичность…………………………………… |  |  |  |
| 11.5 |  | Проверка складок горловины…………………………………… |  |  |  |
| 11.6 |  | Проверка маркировки…………………………………………….. |  |  |  |
| 11.7 |  | Особенности поверхности баллонов из алюминиевых сплавов на момент производства……………………………… |  |  |  |
|  |  | Оценка соответствия……….…………………. |  |  |  |
|  |  | Маркировка…………………………………………………………. |  |  |  |
| Приложение А (обязательное) Испытание на коррозионную устойчивость……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Приложение В (обязательное) Метод испытания для определения стойкости к растрескиванию при постоянной нагрузке для баллонов из алюминиевых сплавов…………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Приложение С (справочное) Стандартный сертификат документ об утверждении типа………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Приложение D (справочное) Акт приемки…………………………………… |  |  |  |  |  |
| Приложение E (обязательное) Особые требования к баллонам из алюминиевых сплавов с высокой прочностью и/или низким удлинением |  |  |  |  |  |
| Приложение F (справочное) Описание и оценка дефектов поверхности при производстве и условия непринятия бесшовных баллонов из алюминиевых сплавов во время приемки продукции……………………… |  |  |  |  |  |
| Приложение G (обязательное) Размер партии……………………………… |  |  |  |  |  |
| Приложение H (обязательное) Особые положения для оболочек ацетиленовых газовых баллонов……………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |  |  |  |
| Библиография |  |  | ………………………………………………………………… |  |  |

Введение

Целью настоящего стандарта является определение технических требований к конструкции, производству, проверкам и приемкам бесшовных газовых баллонов из алюминиевых сплавов для использования во всем мире. Цель состоит в балансировке конструкции и экономической эффективности наряду с международным признанием и универсальной полезностью.

Настоящий стандарт направлен на решение проблемных вопросов по поводу климата, двойных проверок и ограничений, существующих в настоящее время из-за отсутствия оптимальных международных стандартов. Настоящий стандарт не отражает пригодность определенной практики какой-либо страны или региона.

После публикации настоящий стандарт будет представлен в качестве справочной информации в Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов (Типовые правила).