| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ .2 — 202 (ISO 12944-2:2017) |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ

ПОМОЩИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ

Часть 2

Классификация условий окружающей среды

(ISO 12944-2:2017,

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by

protective paint systems — Part 2: Classification of environments,

MOD)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены  ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН  Ассоциацией  «Производители, поставщики и потребители лакокрасочных материалов и сырья для их производства  «Центрлак» на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол от                           202  г. №              )

За  принятие  проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 12944-2:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация условий окружающей среды» («Paints and varnishes–Corrosion protection of steel structures by protective paint systems—Part 2: Classification of environments», MOD) путем включения дополнительных фраз, слов, ссылок, терминологических статей, которые выделены в тексте курсивом.

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов междуна-родным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном междуна-родном стандарте, приведены в справочном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и/или для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/ТС 35 «Материалы лакокрасочные», подкомитетом SC 14 «Защитные лакокрасочные системы для стальных конструкций»

5  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта со-ответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и серти-фикации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………….

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………

3 Термины и определения………….. …………………………………….…………………

4  Коррозионные воздействия, создаваемые атмосферой, водой или грунтом……..

5  Классификация условий окружающей среды…………………………..…………..….

Приложение А (справочное) Климатические условия…….……………………………..

Приложение В (справочное) Особые случаи …………….……………………………

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте………….

Библиография………………………………………………………………………..…………

Введение

Незащищенная сталь в атмосфере, воде и грунте подвержена коррозии, которая может стать причиной разрушения конструкций и сооружений. Избежать последствий коррозии помогает защита стальных конструкций, обеспечивающая возможность выдерживать воздействие коррозионных факторов, которым подвергаются конструкции на протяжении срока эксплуатации.

Существуют разные способы защиты стальных конструкций от коррозии. Настоящий стандарт рассматривает защиту с помощью лакокрасочных систем и покрытий и охватывает все аспекты, имеющие значение при выборе соответствующей защиты от коррозии. Возможны также и дополнительные способы защиты от коррозии, что требует особого соглашения между заинтересованными сторонами. Для обеспечения эффективной защиты стальных поверхностей от коррозии необходимо иметь в своем распоряжении современные данные о коррозионной защите с помощью лакокрасочных покрытий и систем лакокрасочных  покрытий.

Настоящий стандарт описывает воздействие окружающей среды на стальные конструкции, находящиеся в атмосфере, погруженные в воду или заглубленные в грунт. В стандарте представлена система классификации, основанная на категориях коррозионной активности для разных условий окружающей среды. Классификация условий окружающей среды необходима для выбора защитных лакокрасочных систем.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ Часть 2 Классификация условий окружающей среды Coating materials. Corrosion protection of steel structures by coating systems. Part 2: Classification of environmental conditions

Дата введения –  202  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основанную на категориях коррозионной активности систему классификации условий окружающей среды, воздействию которых подвергаются стальные конструкции.

В настоящем стандарте приведено:

- определение категории коррозионной активности на основе потери массы (или уменьшения толщины) стандартных образцов, описывает типичные условия окружающей природной среды, воздействию которых подвержены стальные конструкции, и приводит рекомендации по оценке коррозионной активности;

- описание разных категорий условий окружающей среды для конструкций, погруженных в воду или заглубленных в грунт;

- информация о некоторых особых коррозионных воздействиях, которые могут привести к значительному увеличению скорости коррозии для предъявления более высоких требований к характеристикам защитной лакокрасочной системы.

Коррозионные воздействия, связанные с конкретной окружающей средой или категорией коррозионной активности, являются важным параметром, определяющим выбор защитной лакокрасочной системы.

Коррозионные воздействия, связанные с конкретной окружающей средой или категорией коррозионной активности, представляют один важный параметр, определяющий выбор защитных лакокрасочных систем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие меж-государственные стандарты:

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ ISO 9223 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. Классификация, определение и оценка

ГОСТ    .3 (ISO 12944-3) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем.   Часть 3. Проектные решения конструкции

ГОСТ      .9  (ISO 12944-9)  Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы и лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик морских и аналогичных сооружений

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 коррозионная активность (агрессивность) [corrosivity]: Способность окружающей среды вызывать коррозию металла в данной коррозионной системе.

3.2 климат (climate): Совокупность характерных для определенной местности погодных (атмосферных) условий за многолетний период.

3.3 атмосфера (atmosphere): Смесь газов, аэрозолей и частиц, окружающих определенный объект.

3.4 атмосферная коррозия (atmospheric corrosion): Коррозионное разрушение конструкций, оборудования, сооружений, эксплуатируемых в приземной части атмосферы при температуре окружающей среды*.

3.5

тип атмосферы (type of atmosphere): Характеристика атмосферы, полученная на основе свойств, отличных от коррозионных, или дополнительных эксплуатационных факторов, соответствующих критериям классификации.

[ГОСТ ISO 9223-2017, статья 3.3].

3.6 локальная среда (local environment): Условия окружающей среды, преобладающие вокруг основных элементов конструкции.

Примечание — Данные условия определяют категорию коррозионной активности и включают метеорологические параметры и параметры загрязнения.

3.7 микросреда (micro-environment): Среда на границе раздела между поверхностью элемента конструкции и окружающей средой.

П р и м е ч а н и е  — Микросреда является одним из решающих факторов в оценке коррозионных воздействий.

3.8 период влажности (time of wetness): Период времени, в течение которого металлическая поверхность покрыта адсорбционной пленкой и/или пленкой жидкого электролита, способного вызывать атмосферную коррозию.

П р и м е ч а н и е  —  Период влажности может быть рассчитан по значениям температуры и относительной влажности при суммировании времени, в течение которого относительная влажность превышает 80 %, а температура выше 0 °С. (см. также ГОСТ ISO 9223)

3.9 загрязнение атмосферы (atmospheric contamination): Привнесение в атмосферный воздух новых, не характерных для него, физических, химических и биологических веществ или изменение их естественных концентраций.

3.10 факторы коррозии (corrosion factors): Факторы, влияющие на скорость, вид и распределение коррозии.

4 Коррозионные воздействия, создаваемые атмосферой,

водой или грунтом

4.1 Атмосферная коррозия

Атмосферная коррозия – процесс, происходящий в пленке тонкого слоя жидкости на металлической поверхности. Слой жидкости может быть настолько тонким, что его не видно невооруженным глазом.

Скорость коррозии увеличивается под воздействием следующих факторов:

- увеличения относительной влажности воздуха;

- образования конденсата (когда температура поверхности близка или ниже точки росы);

- увеличения количества загрязнений в атмосфере (агрессивные загрязняющие вещества могут вступать в реакцию со сталью и образовывать отложения на поверхности).

Как правило, значительная коррозия возникает при относительной влажности выше 80 % и температуре выше 0 °С. При наличии загрязняющих веществ или гигроскопичных солей коррозия может возникать и при более низкой влажности.

Влажность и температура воздуха в определенном регионе будут зависеть от преобладающего там климата. Краткое описание основных типов климата приведено в приложении А.

На коррозию влияет размещение элементов конструкции. На конструкцию, находящуюся на открытом воздухе, влияют разные климатические факторы: дождь, солнце, загрязняющие вещества в виде газов, аэрозолей и т.п. При наличии укрытия влияние климатических факторов уменьшается. В закрытом помещении загрязнение атмосферы незначительно, но скорость коррозии может увеличиваться из-за недостаточной вентиляции, высокой влажности воздуха или конденсации влаги.

При оценке коррозионного воздействия следует учитывать условия локальной среды и микросреды. Примерами очевидного влияния микросред являются расположение конструкций под мостом (особенно над водой), в крыше бассейна, находящегося в помещении, и на солнечной или теневой стороне здания.

4.2 Коррозия в воде и грунте

4.2.1 Общие положения

Особое внимание следует уделять конструкциям, частично расположенным в воде или грунте. Коррозия в таких условиях часто ограничивается небольшой частью конструкции, где скорость коррозии может быть высокой. Проводить испытания для оценки коррозионной активности воды или грунта не рекомендуется. Однако могут быть описаны разные параметры погружения/заглубления в  воду или грунт.

4.2.2 Конструкции, погруженные в воду

На скорость коррозии влияют: тип воды – пресная, солоноватая или соленая, а также процентное содержание кислорода в воде, тип и количество растворенных в воде веществ и температура воды. Ускорить коррозию могут подводные флора и фауна.

Разделяют три разных зоны погружения конструкций в воду:

- подводная зона ‒ часть или вся конструкция, постоянно находящаяся под действием воды;

- промежуточная (или с колебанием уровня) зона ‒ часть конструкции, уровень воды на которой меняется из-за естественных или искусственных факторов, увеличивающих таким образом коррозию из-за комбинированного воздействия воды и атмосферы;

- зона заплеска ‒ часть конструкции, уровень воды в которой изменяется в результате естественных или искусственных воздействий, что приводит к повышению коррозии в результате совместного воздействия воды и атмосферы.

4.2.3 Конструкции, заглубленные в грунт

Коррозия стальной поверхности в грунте зависит от содержания в ней минеральных веществ, их видов, а также от наличия в грунте органических веществ, содержания воды и кислорода. Коррозионная активность грунта зависит от степени аэрации. Содержание кислорода может изменяться, что влияет на процессы коррозии. Из-за образования корродирующих элементов может усиливаться локальная коррозия (питтинг) там, где крупные стальные конструкции, такие как трубопроводы, туннели, резервуары и т.д., проходят через разные типы грунта (с разным содержанием кислорода, с разным уровнем грунтовых вод и т.д.).

Дополнительная информация приведена в нормативном документе.

В настоящем стандарте разные типы грунтов и различия их параметров не рассматриваются как критерии классификации.

4.3 Особые случаи

При выборе защитной лакокрасочной системы необходимо учитывать особые воздействия, которым подвержены конструкции, и особые условия, в которых расположены данные конструкции. Как проектирование конструкции, так и ее эксплуатация могут привести к коррозионным воздействиям, не принимаемым во внимание в системе классификации, приведенной в разделе 5.

Примеры особых случаев приведены в приложении В.

5  Классификация условий окружающей среды

5.1 Категории коррозионной активности атмосферы

5.1.1 В соответствии с ГОСТ ISO 9223 коррозионную активность окружающей атмосферы подразделяют на шесть категорий:

- С1 ‒ очень низкая коррозионная активность;

- С2 ‒ низкая коррозионная активность;

- С3 ‒ средняя коррозионная активность;

- С4 ‒ высокая коррозионная активность;

- С5 ‒ очень высокая коррозионная активность;

- СХ ‒ экстремально высокая коррозионная активность.

П р и м е ч а н и е  —  Категория СХ охватывает разные экстремальные условия окружающей среды. Одним из примеров является морская среда, влияние которой приведено в ГОСТ           .9  (ISO 12944-9). Другие экстремальные среды не подпадают под действие серии настоящих стандартов.

5.1.2 Определение категории коррозионной активности проводят на стандартных образцах из стали.

В таблице 1 установлены категории коррозионной активности на основе потери массы или уменьшения толщины стандартных образцов из низкоуглеродистой стали и/или цинка после первого года воздействия.

Таблица 1 — Категории коррозионной активности атмосферы и примеры типичных условий окружающей среды

| Категория коррозионной активности | Потеря массы на единицу поверхности/уменьшение толщины (после первого года воздействия) |  |  |  | Примеры типичных условий окружающей среды* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низкоуглеродистая сталь |  | Цинк |  | Внешняя | Внутренняя |
|  | Потеря массы, г/м2 | Уменьшение толщины, мкм | Потеря массы, г/м2 | Уменьшение толщины, мкм |  |  |
| С1 Очень низкая | ≤ 10,0 | ≤ 1,3 | ≤ 0,7 | ≤ 0,1 | - | Отапливаемые помещения с чистой атмосферой, например, офисы, магазины, школы, отели |
| С2 Низкая | >10,0 -200,0 | >1,3 – 25,0 | >0,7-5,0 | >0,1-0,7 | Атмосферы с низким уровнем загрязнения: главным образом сельская местность | Неотапливаемые помещения, где может возникнуть конденсация, например, склады, спортивные залы |
| С3 Средняя | >200,0 – 400,0 | >25,0 – 50,0 | >5,0 – 15,0 | >0,7 – 2,1 | Городские и промышленные атмосферы, умеренное загрязнение диоксидом серы; прибрежные зоны со слабой засоленностью | Производственные помещения с высокой влажностью и небольшим загрязнением воздуха, например, пищевые предприятия, прачечные, пивоварни, молочные предприятия |

Окончание таблицы 1

| Категория коррозионной активности | Потеря массы на единицу поверхности/уменьшение толщины (после первого года воздействия) |  |  |  | Примеры типичных условий окружающей сред* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низкоуглеродистая сталь |  | Цинк |  | Наружная |  | Внутренняя |
|  | Потеря массы, г/м2 | Уменьшение толщины, мкм | Потеря массы, г/м2 | Уменьшение толщины, мкм |  |  |  |
| С4 Высокая | >400,0 – 650,0 | >50,0 – 80,0 | >15,0 – 30,0 | >2,1 – 4,2 | Промышлен-ные и при-брежные зоны с умеренной засоленно-стью | Химические заводы, плава-тельные бас-сейны, при-брежные вер-фи и судоре-монтные заво-ды |  |
| С5 Очень высокая | >650,0 – 1500,0 | >80,0 – 200,0 | >30,0 – 60,0 | >4,2 – 8,4 | Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой и прибрежные районы с высокой засоленностью | Здания и зоны с почти постоянной конденсацией и с очень высоким загрязнением |  |
| СХ Экстремально высокая | >1500,0 – 5500,0 | >200,0 – 700,0 | >60,0 – 180,0 | >8,4 – 25,0 | Морские районы с высокой засоленностью, промышленные зоны с экстремальной влажностью и экстремально агрессивной атмосферой и в тропическом и субтропическом климате | Промышленные зоны с экстремальной влажностью и экстремально агрессивной атмосферой |  |
| *Информация, приведенная в таблице, является справочной. Примечание – Значения потерь, используемые для категории коррозионной активности идентичны приведенным в ГОСТ ISO 9223. |  |  |  |  |  |  |  |

Описание стандартных образцов и обработка их до и после воздействия приведены в нормативном документе. Экстраполяция потери массы или уменьшения толщины до года из-за коротких периодов воздействия или обратная экстраполяция из-за более длительных периодов воздействия не дает надежных результатов и поэтому не допускается. Потери массы и уменьшение толщины, полученные на стандартных образцах из стали или цинка, могут иногда давать разные категории. В таких случаях за результат принимают более высокую категорию коррозионной активности.

При невозможности экспонирования стандартных образцов в реальной, представляющей интерес среде категорию коррозионной активности можно оценить, рассмотрев примеры типичных условий окружающей среды, приведенных в таблице 1. Приведенные примеры даны для информации и иногда могут ввести в заблуждение, поэтому только реальное измерение потерь массы или толщины дадут надлежащую классификацию.

Примечание – Категории коррозионной активности можно также определить по комбинированному воздействию следующих факторов окружающей среды: ежегодного периода влажности, среднегодового показателя концентрации диоксида серы и среднегодового осаждения хлоридов (см. ГОСТ ISO 9223).

5.2 Категории коррозионной активности воды и грунта

Для конструкций, погруженных в воду или заглубленных в грунт, коррозия обычно носит локальный характер, поэтому сложно определить категорию коррозионной активности.

В таблице 2 приведены четыре категории коррозионной активности воды и грунта и их обозначение. Более подробная информация приведена в 4.2.

Таблица 2 — Категории коррозионной активности воды и грунта

| Категория | Окружающая среда | Примеры конструкций |
| --- | --- | --- |
| Im1 | Пресная вода | Речные сооружения, гидроэлектростанции |
| Im2 | Морская или слабоминерализованная вода | Погруженные в воду конструкции без катодной защиты (гавани с их конструкциями, шлюзы, плотины, пристани) |

Окончание таблицы 2

| Категория | Окружающая среда | Примеры конструкций |
| --- | --- | --- |
| Im3 | Грунт | Подземные резервуары, стальные сваи, стальные трубопроводы |
| Im4 | Морская или слабоминерализованная вода | Погруженные в воду конструкции с катодной защитой (например, гидротехнические сооружения) |
| Примечание – Для категорий коррозионной активности Im1 и Im3 может быть использована катодная защита с помощью системы покрытий, прошедшей соответствующие испытания. |  |  |

Приложение А

(справочное)

Климатические условия

Исходя из климатических условий, можно сделать только общие выводы о коррозии. В холодном или сухом климате скорость коррозии будет ниже, чем в умеренном климате. Самая высокая коррозионная активность будет в жарком, влажном и морском климате.

Определяющим фактором является период времени, в течение которого конструкция подвергалась воздействию высокой влажности, так называемый период влажности. В таблице А.1 представлено расчетное время воздействия влажности и отдельные характеристики различных типов климата.

Таблица А.1 – Расчетное время воздействия влажности и отдельные характеристики различных типов климата

| Тип климата | Среднее значение годовых предельных значений |  |  | Расчетное время воздействия влажности при относительной влажности более 80 % и температуре более 0 °C, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низкая температура, °С | Высокая температура, °С | Наиболее высокая температура при относительной влажности более 95%, °C |  |
| Экстремально холодный | Минус 65 | Плюс 32 | Плюс 20 | От 0 до 100 |
| Холодный | Минус 50 | Плюс 32 | Плюс 20 | От 150 до 2500 |
| Умеренно холодный Умеренно теплый | Минус 33 Минус 20 | Плюс 34 Плюс 35 | Плюс 23 Плюс 25 | От 2500 до 4200 |
| Теплый сухой Мягкий теплый сухой Экстремально теплый сухой | Минус 20 Минус 5 Плюс 3 | Плюс 40 Плюс 40 Плюс 55 | Плюс 27 Плюс 27 Плюс 28 | От 10 до 1600 |
| Теплый влажный Теплый влажный, устойчивый | Плюс 5 Плюс 13 | Плюс 40 Плюс 35 | Плюс 31 Плюс 33 | От 4200 до 6000 |
| П р и м е ч а н и е — Характеристики различных типов климата приведены также в ГОСТ 15150. |  |  |  |  |

Приложение В

(справочное)

Особые случаи

В.1 Особые ситуации

В.1.1 Коррозия внутри помещений

Коррозионное воздействие на стальные конструкции, расположенные внутри помещения, обычно незначительно.

Если внутренняя часть здания защищена от окружающей среды только частично, коррозионное воздействие такое же, как и для типа атмосферы, окружающей здание.

Коррозионное воздействие, вызванное особыми условиями внутри помещения, может усиливаться, и тогда это следует рассматривать как особый случай (см. В.2). Данное воздействие обычно происходит в закрытых плавательных бассейнах с хлорированной водой, животноводческих сооружениях, и других помещениях специального назначения.

Более холодные места сооружений могут быть подвержены более интенсивному коррозионному воздействию из-за сезонного образования конденсата.

В случаях, когда поверхность увлажняется электролитами, даже если это увлажнение является временным (например, при использовании строительных материалов с пропиткой), следует применять более строгие требования.

В.1.2 Коррозия в коробчатых конструкциях и полых деталях

Герметично закрытые полые детали защищены от внутренней коррозии, тогда как иногда открывающиеся детали подвержены незначительным коррозионным воздействиям.

Конструкция герметично закрытых полых деталей и коробчатых конструкций должна обеспечивать отсутствие доступа воздуха к ним (например, отсутствие прерывистых сварных швов, прочно затянутых болтовых соединений). В противном случае влага от осадков и конденсации может проникнуть внутрь и там остаться. В этом случае необходима защита внутренних поверхностей. Следует отметить, что конденсация возможна даже в деталях и сооружениях, сконструированных с плотно прилегающей крышкой (прилегающим кожухом).

Коррозию следует ожидать и внутри коробчатых и полых конструкций, которые не закрыты со всех сторон, поэтому необходимо предпринимать соответствующие меры. Дополнительная информация приведена в ГОСТ  . 3 (ISO 12944-3:2017).

В.2 Особые воздействия

В.2.1 Общие положения

Особые воздействия, вызывающие существенное увеличение коррозии и/или  вследствие которых предъявляются более высокие требования к эффективности защитной лакокрасочной системы. Из-за большого разнообразия таких воздействий в настоящем стандарте приведены только некоторое число примеров.

В.2.2 Химические воздействия

Коррозия локально усиливается из-за загрязняющих веществ, появляющихся в результате работы предприятий (например, кислот, щелочей или солей, органических растворителей, агрессивных газов и частиц пыли). Такое воздействие может возникать вблизи коксохимических заводов, травильных цехов, гальванических предприятий, заводов по производству пигментов, древесно-целлюлозных работ, кожевенных заводов, нефтеперерабатывающих предприятий.

В.2.3 Механические воздействия

В.2.3.1 В атмосфере

Абразивные воздействия (эрозия) могут возникать из-за частиц (песка), переносимых ветром. Поверхности, подвергающиеся абразивному воздействию, считают подвергающимися среднему или сильному механическому воздействию.

В.2.3.2 В воде

В воде механические воздействия могут быть вызваны перемещением гальки, абразивного воздействия песка, действием волн и т.д.

Механические воздействия могут быть разделены на три класса:

a) слабое: отсутствие механического воздействия или оно очень незначительное и периодическое, например, легкие обломки породы, незначительное количество песка, захваченного медленно движущейся водой;

b) умеренное: умеренное механическое воздействие, вызванное, например, в результате:

- твердых частиц, песка, гравия, гальки или льда, захваченного в умеренных количествах водой, текущей с умеренной скоростью;

- сильного течения без захваченного материала мимо вертикальных поверхностей;

- умеренного нарастания (животных организмов и растений), и

- умеренного воздействия волн;

c) сильное: значительное механическое воздействие, вызванное, например, в результате:

- твердых частиц, песка, гравия, гальки или льда, захваченного в больших количествах водой, текущей с быстрой скоростью по горизонтальным или наклонным поверхностям, и

- плотного зарастания (животными организмами и растениями), в частности, если для нормального функционирования наросты периодически удаляют механическим способом.

В.2.4 Воздействия конденсации

Если температура на поверхности конструкции остается ниже точки росы в течение нескольких дней, то образующийся при этом конденсат будет оказывать интенсивное коррозионное воздействие, особенно при регулярной конденсации (например, на водопроводных сооружениях или трубопроводах системы охлаждения).

В.2.5 Воздействия средних или высоких температур

В настоящем стандарте значение средних температур находятся в диапазоне от 60 °C до 150 °C, а высокие или повышенные температуры ‒  от 150 °C до 400 °C. Температуры такого значения возникают только в особых условиях во время строительства или эксплуатации (например, повышенные температуры возникают во время укладки асфальта на дорогах, а высокие температуры возникают в дымоходах, изготовленных из листовой стали, сбросах дымовых газов или отводящих газовых магистралях коксохимических заводов).

В.2.6 Усиление коррозии из-за комбинированного воздействия

Коррозия может усиливаться на поверхностях, одновременно подвергающихся химическим и механическим воздействиям. Это особенно касается стальных конструкций, находящихся вблизи автодорог, которые обрабатывают крошкой и реагентами. При этом поверхность конструкций подвергается химическому воздействию реагента и механическому воздействию от ударов крошки.

Другие части таких конструкций подвергаются воздействию солевого тумана. Это воздействует, например, на нижнюю часть эстакад, проложенных на развязках над дорогами, которые посыпают реагентами. Зона действия солевого тумана распространяется примерно на 15 м от рассматриваемой дороги.

Приложение  ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

# Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ .1–202 (ISO 12944-2:2017) | MOD | ISO 12944-1 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 1. Общее введение |
| ГОСТ .3–202 (ISO 12944-2:2017) | MOD | ISO 12944-3 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 3. Проектные решения конструкций» |
| ГОСТ .4–202 (ISO 12944-2:2017) | MOD | ISO 12944-4 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 4. Типы и подготовка поверхности» |
| ГОСТ .5–202 (ISO 12944-5:2017) | MOD | ISO 12944-5 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы» |
| ГОСТ .6–202 (ISO 12944-6:2017) | MOD | ISO 12944-6 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик» |
| ГОСТ .7–202 (ISO 12944-7:2017) | MOD | ISO 12944-7 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 7. Производство покрасочных работ и надзор за ними» |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ .7–202 (ISO 12944-7:2017) | MOD | ISO 12944-7 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 7. Производство покрасочных работ и надзор за ними» |
| ГОСТ .8–202 (ISO 12944-8:2017) | MOD | ISO 12944-8 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 8. Разработка технических условий на новые работы и ее обеспечение» |
| ГОСТ .9–202 (ISO 12944-9:2017) | MOD | ISO 12944-9 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы и лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик морских и аналогичных сооружений» |

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD ‒ модифицированные стандарты.

Библиография

| [1] | ISO 8044:2020 | Corrosion of metals and alloys — Basic terms and definitions (Коррозия металлов и сплавов. Основные термины и определения) |
| --- | --- | --- |
| [2] | EN 12501-1:2003 | Protection of metallic materials against corrosion — Corrosion likelihood in soil — Part 1: General (Защита металлических материалов от коррозии. Вероятность коррозии в грунте. Часть 1. Общие положения) |
| [3] | ISO 9226:2012 | Corrosion of metals and alloys -- Corrosivity of atmospheres -- Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity (Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Определение скорости коррозии стандартных образцов для оценки коррозионной активности) |

| УДК 667.613.2 | МКС 25.220 87.020 | MOD |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: защитные лакокрасочные покрытия, категории коррозионной активности, условия окружающей среды |  |  |

| Руководитель разработки- директор Ассоциации «Центрлак» |  | Аверьянов Г.В. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель – зам. директора Ассоциации «Центрлак» |  | Вушкарник Ю.Н. |

*См. [1].

См. [2].

См. [3].