| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (EN 12317-2:2010) (Проект RU, окончательная редакция) |

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений

(EN 12317-2:2010 «Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing», MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Национальным кровельным союзом (НКС) на основе собственного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №           )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 12317-2:2010 «Материалы листовые гибкие гидроизоляционные. Определение прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений. Часть 2. Материалы листовые кровельные и гидроизоляционные полимерные эластомерные» ( «Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing», MOD) путем внесения изменений, сведения о которых приведены во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов евро-пейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном евро-пейском стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Введение

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик кровельных и гидроизоляционных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов после их изготовления или поставки, до их монтажа. Метод испытания распространяется только на материалы и, в некоторых случаях, на их компоненты. Метод не применим для определения характеристик гидроизоляционных систем после производства работ.

Данный метод испытаний предназначен для использования совместно с EN 13956 «Материалы листовые гибкие гидроизоляционные. Материалы листовые кровельные и  гидроизоляционные полимерные и эластомерные. Определения и характеристики».

В настоящий стандарт внесены следующие изменения относительно примененного европейского стандарта:

- из разделов 2 и 5 исключен ссылочный стандарт ЕN ИСО 7500-1, а также информация о классе устройства для регистрации усилия ввиду отсутствия межгосударственных стандартов, гармонизированных с указанным европейским стандартом, и отсутствием установленных характеристик применительно к устройству для регистрации усилия;

- из подраздела 9.2 исключена информация, характеризующая прочность на сдвиг сварного (клеевого) соединения, которая дублирует термин 3.1 и не относится к подразделу «оценка результатов испытания».

Изменения и дополнения выделены в тексте настоящего стандарта курсивом.

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………………………… |  |  |
| 3 | Термины и определения ………………………………………………………. |  |  |
| 4 | Сущность метода………………………………………………………………… |  |  |
| 5 | Средства испытаний……………………………………………………….......... |  |  |
| 6 | Отбор образцов…………………………………………………………….......... |  |  |
| 7 | Подготовка образцов для испытаний …………………………..................... |  |  |
| 8 | Проведение испытаний ………………………………………………................ |  |  |
| 9 | Выражение результатов испытаний…………………………………………… |  |  |
| 10 | Протокол испытаний...................................................................................... |  |  |
| Приложение |  | ## А (справочное) Характер разрушения сварного (клеевого) соединения........................................................................................ |  |
| Приложение |  | ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам……………………………………………………………........ |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_______________________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений

Roofing and hydraulic-insulating flexible polymeric (thermoplastic or elastomer) materials. Method for determination of (joints) shear resistance

_______________________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений двух листов кровельных и гидроизоляционных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов (далее - материалы), изготовленных из одного и того же материала.

Примечание — Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединений двух термопластичных и эластомерных листов зависит от типа материала, метода соединения листов, а также от величины нахлеста и качества сваривания (склеивания).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 прочность на сдвиг сварного (клеевого) соединения: Максимальная разрушающая сила, необходимая при растяжении специально подготовленного образца для испытаний, сваренного (склеенного) внахлест, которая требуется для разрушения образца посредством сдвига одной половины образца относительно другой.

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в растяжении образца сварного (клеевого) соединения с постоянной скоростью до его полного разрушения посредством сдвига одной половины образца относительно другой с непрерывной регистрацией силы растяжения.

5 Средства испытаний

Разрывная машина с устройством для регистрации усилия и растяжения образца для испытаний, обеспечивающая равномерную скорость перемещения захватов в соответствии с приведенными ниже техническими характеристиками.

Разрывная машина должна обеспечивать предельную нагрузку не менее 2 000 Н и скорость перемещения захватов (100 ± 10) мм/мин. Ширина захватов должна быть не менее 50 мм.

Захваты разрывной машины должны поддерживать или увеличивать давление, действующее на образец для испытаний, по мере увеличения воздействия нагрузки на образец. Образец должен быть закреплен таким образом, чтобы проскальзывание в захватах составляло не более 2 мм.

Способ крепления образца в захватах должен исключать возможность преждевременного разрушения образца внутри захвата или на его границе.

6 Отбор образцов

Отбор образцов материала проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416.

7 Подготовка образцов для испытания

Полосы материала, предназначенные для сваривания (склеивания), кондиционируют в течение не менее 20 ч при температуре (23±2)°С и относительной влажности (30 ± 70)%.

Полосы материала, вырезанные из листа, изготовленного из материала конкретного вида, сваривают (склеивают), используя методы(ы), применяемый(ые) при монтаже материала. Величину нахлеста по бокам и на концах устанавливают в нормативно-технической документации для материалов конкретных видов. Перед проведением испытания сваренные (склеенные) полосы материала выдерживают в течение не менее 2 ч при температуре (23±2)°С и относительной влажности (50±5)%, если по рекомендациям изготовителя конкретного материала не предусмотрено иное.

Испытание проводят на пяти образцах шириной (50±1) мм, вырезанных из сваренных (склеенных) полос материала перпендикулярно линии сваривания (склеивания). Длина образцов для испытаний должна быть такой, чтобы исходное расстояние между захватами было (200±5) мм, а участок сварного (клеевого) соединения находился посредине образца для испытаний (рисунок 1).

Размеры указаны в миллиметрах

1 - захват; - ширина сварного (клеевого) соединения

Рисунок 1 — Схема закрепления образца в захватах

8 Проведение испытания

Образец для испытаний помещают в захваты разрывной машины так, чтобы продольные оси разрывной машины и захватов и продольные оси образца совпали между собой.

На каждый образец для испытания наносят метки, позволяющие заметить проскальзывание образца в захватах.

Расстояние между захватами должно быть в 3-4 раза больше ширины сварного (клеевого) соединения и находиться в пределах от 120 до 200 мм. Приложение предварительной нагрузки перед проведением испытания не требуется.

Испытания проводят при температуре (23±2)°С и постоянной скорости перемещения подвижного захвата (100±10) мм/мин.

Значения приложенной силы растяжения непрерывно регистрируют до тех пор, пока образец не разрушится.

9 Обработка результатов испытания

9.1 Информация об образцах для испытания

Фиксируют всю необходимую информацию об условиях подготовки и кондиционирования образцов сварного (клеевого) соединения.

9.2 Оценка результатов испытания

Фиксируют характер разрушения сварного (клеевого) соединения (см. приложение А).

Прочность на сдвиг сварного (клеевого) соединения для каждой серии из пяти образцов вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний пяти образцов и выражают в Н.

В случае разрушения образца на расстоянии менее 10 мм от захватов или при его проскальзывании в захватах на расстояние, превышающее указанное в разделе 5, результаты испытаний не учитывают и проводят повторные испытания с использованием другого образца.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;

b) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

c) информацию о способах сваривания (склеивания) образцов;

d) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6;

e) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7;

f) результаты испытаний в соответствии с разделом 9;

g) значение прочности на сдвиг сварного (клеевого) соединения и характер его разрушения;

h) любые особенности и отклонения, которые использовались или были обнаружены во время проведения испытаний;

i) дату проведения испытаний.

Приложение А

(справочное)

Характер разрушения сварного (клеевого) соединения

Рисунок А.1 - Характер разрушения сварного (клеевого) соединения

## Приложение ДА

## (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ EN 13416-2011 | IDT | EN 13416 «Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов» |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта. Примечание ― В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT ― идентичный стандарт. |  |  |

УДК 692.415.001.4:006.354 МКС 91.100.50 Ключевые слова: кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы.

Руководитель разработки:

Заместитель исполнительного директора

Национального кровельного союза 					А.А. Молчанова