| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-25 (проект KZ, первая редакция) |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 25 Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа) (ISO 1833-25:2020, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO  1833-25:2020 Textiles —Quantitative chemical analysis — Part 25: Mixtures  of  polyester  and  certain  other  fibres  (method  using  tri-chloroacetic  acid  and  chloroform)

(Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа), IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/ТК 38, Текстиль.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-25-2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Принцип проведения испытания………………………………………… |  |
| 5 | Реактивы…………………………………………………………................. |  |
| 6 | Аппаратура …………………………………………..……………………... |  |
| 7 | Метод проведения испытаний………………………………………….. |  |
| 9 | Расчет результатов испытаний………………………………………….. |  |
| 10 | Прецизионность…………………………………………………………….. |  |
| Библиография……………………………………………………………………….…… |  |  |

Введение

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 1833-25:2013), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название изменено с «Изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирных и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа) на «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирных и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа);

- в разделе «Введение» добавлены пояснения;

- в разделе «Область применения» добавлены волокна;

- добавлен раздел 3 «Термины и определения»;

- в Раздел 8 (прежний Раздел 7) добавлен специальный коэффициент d для полиакрилата.

Считается, что хлороформ вреден для операторов. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением правил техники безопасности или мер предосторожности. Альтернативные методы, предназначенные для растворения полиэфира, приведены в ссылках [1] и [2].

При количественном анализе смесей полиэфирных волокон обычно является оставшимся волокном, а другие волокна растворяются.

Метод, описанный в настоящем стандарте, используется, когда другие волокна нерастворимы в обычных растворителях.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 25 Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 25: Textiles —Quantitative chemical analysis — Part 25: Mixtures of polyester and certain other fibres (method using tri-chloroacetic acid and chloroform)

# Дата введения

Предупреждение - Применение настоящего стандарта связано с использованием химических веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей/окружающей среде, если не будут соблюдены необходимые условия. Положения настоящего стандарта относятся только к технической пригодности и не освобождают пользователя от юридической ответственности, связанной с охраной здоровья и обеспечением безопасности людей, охраной окружающей среды на любой стадии работы.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа, предназначенный для определения после удаления неволокнистых материалов процентного содержания полиэфирных волокон в текстильных материалах, изготовленных из смесей полиэфирных волокон с арамидными (за исключением полиамидимида), огнезащитной (FR) вискозы и полиакрилата.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 1833-1 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General principles of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

ISO 5089  Textile materials. Preparation of samples for chemical testing (Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO доступна на https: //www .iso .org/obp

4 Принцип проведения испытания

Полиэфирное волокно из смеси волокон с известной сухой массой растворяют реагентом, состоящим из трихлоруксусной кислоты и хлороформа. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу, если необходимо, с поправкой рассчитывают в процентах к массе сухой смеси. Процентное содержание полиэфира определяют по разности масс сухой смеси и нерастворимого остатка.

5 Реактивы

Используют реактивы по ISO 1833-1 совместно с указанными в 5.1, 5.2, 5.3.

5.1 Раствор кристаллической трихлоруксусной кислоты в хлороформе, приготовленный с массовым соотношением 1:1.

Меры предосторожности - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать все меры предосторожности при его использовании.

5.2 Раствор 15 г трихлоруксусной кислоты, доведенный до 100 г добавлением хлороформа.

5.3 Хлороформ.

6 Аппаратура

Используют набор аппаратуры по ISO 1833-1 совместно с указанным в 6.1.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

Помещают образец в коническую колбу.

Добавляют 50 мл реагента трихлоруксусная кислота/хлороформ (5.1) на 1 г образца для испытаний.

Закрывают пробкой коническую колбу и энергично взбалтывают.

В течение 15 мин колбу с содержимым периодически встряхивают.

Фильтруют жидкость через взвешенный фильтровальный тигель, используя разрежение.

Наливают 100 мл реагента трихлоруксусная кислота/хлороформ (5.1) в коническую колбу, фильтруют жидкость через взвешенный фильтровальный тигель и затем переносят в него оставшиеся волокна путем промывания конической колбы сначала раствором трихлоруксусная кислота/хлороформ (5.2), а затем хлороформом (5.3).

Отсасывают жидкость из фильтровального тигля с помощью разрежения. Разрежение не применяют до тех пор, пока жидкость стекает под действием силы тяжести.

Отсасывают содержимое фильтровального тигля под разрежением, сушат фильтровальный тигель с остатком, охлаждают и взвешивают.

Рассматривают остаток под микроскопом, чтобы проверить, полностью ли удалены растворимые волокна.

8 Расчет результатов испытаний

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта     ISO 1833-1.

Значение d составляет 1,00 за исключением полиакрилата, для которого d составляет 1,01.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ±1% при уровне доверительной вероятности 95%.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний |
| ISO 5089 | IDT | ГОСТ ISO 5089-2001 Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний |

Библиография

| [1] [2] | ISO 1833-24, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 24. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием феона и тетрахлорэтана) Анализ волокна ААТСС: количественный |
| --- | --- |

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, полиамидные, арамидные, полиамидные, поливинилхлоридные, акриловые, проба, протокол испытаний, метод, трихлоруксусная кислота, хлороформ

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, полиамидные, арамидные, полиамидные, поливинилхлоридные, акриловые, проба, протокол испытаний, метод, трихлоруксусная кислота, хлороформ

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации	 С. Карибжанова

Главный специалист

Департамента стандартизации					Е. Кулешова