| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 32702― 202_ (ISO 16276-2:2025) (Проект, RU, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Определение адгезии методом Х-образного надреза

(ISO 16276-2:2025,

Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating – Part 2: Cross-cut testing and X-cut testing, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»,           ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «К-М» (ООО «К-М») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 5 стандарта.

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные».

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                           202  г.  №           )

За принятие голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 16276- 2:2025 "Антикоррозионная защита стальных конструкций при помощи лакокрасочных систем. Оценка и приемочные критерии адгезии/когезии (прочности на отрыв) покрытия. Часть 2. Метод решетчатого надреза и Х-образного надреза» (Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating — Part 2: Cross-cut testing and X-cut testing) путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ 1.5 (подразделы 4.2 и 4.3).

При этом из текста настоящего стандарта исключены подразделы 4.2, 5.1 и 6.4 международного стандарта, требования которых нецелесообразно применять в связи с тем, что данные подразделы относятся к определению адгезии методом решетчатого надреза, который подробно изложен в ГОСТ 31149—2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза».

Для целей межгосударственной стандартизации в Раздел 1 «Область применения» (см. пятый абзац Раздела 1) добавлено положение о применении метода Х-образных надрезов в лабораторных условиях на окрашенных пластинках для испытаний и в стандарт включено приложение ДА, в котором приведена информация об определении адгезии методом Х-образного надреза в лабораторных условиях.

Оригинальный текст не включенных подразделов приведен в дополнительном приложении ДБ.

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в справочном приложении ДВ.

Сравнение структуры международного стандарта со структурой настоящего стандарта приведено в дополнительном приложении ДГ.

В целях соблюдения норм русского языка и принятой на межгосударственном уровне терминологии были изменены отдельные фразы и заменены термины на их синонимы

В текст стандарта включены дополнительные абзацы, фразы и слова, при этом дополнительные слова, фразы, абзацы, включенные в текст настоящего стандарта, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

5 ВЗАМЕН  ГОСТ 32702.2―2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения………………………………………………………………….

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………

3 Термины и определения………………………………………………………………

4 Сущность метода………………………………………………………………………

5 Оборудование и материалы………………………………………………………….

6 Проведение испытаний.………………………………………………………………

6.1 Общие положения……………………………………………………………………

6.2	Испытания на окрашенных конструкциях…………………………………….

6.3	Образцы-свидетели для испытаний………………………………………………

6.4	Выполнение Х-образного надреза………………………………………………

6.5 Способы и схема проведения испытаний………………………………………

6.5.1 Способы проведения испытаний……………………………………………

6.5.2 Схема проведения испытаний………………………………………………

6.5.3 Участки контроля………………………………………………………………

6.5.4 Минимальное количество определений…………………………………

6.6 Результаты испытаний……………………………………………………………

7 Обработка результатов…………………………………….……………………….

8 Критерии приемки………………………………………………………………………….

9 Протокол испытаний……………………………………………..………………………

Приложение A (обязательное) Оценка результатов испытаний адгезии

методом Х-образного надреза…………………………………………

Приложение ДА (обязательное) Определение адгезии методом Х-образного

надреза в лабораторных условиях……………………………….

Приложение ДБ (справочное) Оригинальный текст не включенных структурных

элементов примененного международного стандарта……………

Приложение ДВ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных

межгосударственных стандартов международным стандартам,

использованным в качестве ссылочных в примененном

международном стандарте …………………………………………

Приложение ДГ (справочное) Сопоставление структуры международного

стандарта со структурой межгосударственного стандарта ....

Введение

Настоящий стандарт применяется для оценки результатов испытаний методом Х-образных надрезов лакокрасочных покрытий на конструкциях на месте эксплуатации, а также в лабораторных условиях. ГОСТ 31149 устанавливает метод испытания решетчатым надрезом.

Обычно испытания на стойкость к отслаиванию методами надрезов являются разрушающими и поэтому требуют ремонтных работ, объем которых будет зависеть от требований спецификации и требуемой долговечности защитного лакокрасочного покрытия.

Настоящий стандарт устанавливает единые методы оценки стойкости защитных лакокрасочных покрытий при механических воздействиях, обеспечивает воспроизводимость результатов испытаний и определяет критерии приемки и отбраковки покрытий. Используется испытательное оборудование, реализующее метод Х-образных надрезов.

Необходимо учитывать, что свойства покрытия могут затруднить оценку результатов испытаний методами надрезов.

ГОСТ 32702―202_

(Проект, RU, первая редакция)

М  Е  Ж  Г  О С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й     С Т  А  Н  Д  А  Р  Т

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Определение адгезии методом Х-образного надреза

Coating materials. Determination of adhesion by the X-cut test method

Дата введения – 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения адгезии (стойкости к адгезионному или когезионному разрушению при надрезе покрытия до окрашенной поверхности) однослойных и систем лакокрасочных покрытий Х-образным надрезом.

Изложенный метод определения адгезии может применяться для покрытий, отличных от лакокрасочных, если это согласовано между заинтересованными сторонами.

Метод предназначен для контроля покрытий окрашенных конструкций, а также для испытаний в лабораторных условиях.

В настоящем стандарте регламентированы требования к выбору участков для контроля покрытия конструкции и минимальному количеству определений, установлены критерии приемки/отбраковки покрытия по результатам испытаний.

В лабораторных условиях данный метод может применяться для испытаний по определению адгезии покрытия на образцах-свидетелях или на пластинках, например, при разработке новых лакокрасочных материалов (см. Приложение ДА).

Настоящий стандарт не устанавливает показатели адгезии для конкретных покрытий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8832 Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9980.2 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

ГОСТ 28246.2 Материалы и покрытия лакокрасочные Термины и определения. Часть 2. Покрытия лакокрасочные

ГОСТ 29317 (ИСО 3270-84) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31993 (ISO 2808:2019) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения по                    ГОСТ 28246.2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 прочность при отслаивании (fracture strength): Сила, необходимая для преодоления сил сцепления (взаимодействия):

- между слоями покрытия или между слоем и окрашиваемой поверхностью (адгезия);

- внутри слоя покрытия (когезия).

3.2 участок контроля (test area): Участок, выбранный для проведения испытаний, которым может быть как вся конструкция, так и ее отдельные части.

### 4 Сущность метода

Стойкость однослойных или систем лакокрасочных покрытий адгезионному или когезионному разрушению при отслаивании определяют методом Х-образного надреза и оценивают качественно по шкале от 0 до 5 баллов (от минимального до максимального разрушения), приведенной в приложении А

Выполняют два надреза под утлом друг к другу в форме буквы Х. Покрытие прорезают до окрашиваемой поверхности, используя хорошо наточенный режущий инструмент (раздел 5). На место надреза накладывают клейкую ленту и пальцем плотно прижимают ее к покрытию, а затем удаляют вместе с отслоившимися участками покрытия.

Результат оценки выражают в баллах в соответствии с наблюдаемыми разрушениями (приложение А).

Данный метод может быть использован для твердых покрытий любой толщины.

Для покрытий, содержащих пигменты или наполнители пластинчатой или чешуйчатой формы (например, алюминий, цинк, стекло и другие), этот метод может давать недостоверные результаты. Рекомендации по использованию этого метода дает производитель лакокрасочных материалов.

### 5 Аппаратура и материалы

1) Шаблон или линейка металлическая, чтобы получить прямой надрез;

2) Однолезвийный режущий инструмент с толщиной лезвия (0.43 ± 0.03) мм и углом заточки кромки (режущая часть) 20º-30º (подробнее см. 3.2.2.3 ГОСТ 31149).

3) Любая клейкая лента, приклеивающаяся при надавливании.

Клейкая лента нужна для удаления отслоившейся краски. Нет данных о влиянии типа клейкой ленты на удаление отслоившейся краски, поэтому может использоваться любая клейкая лента.

6 Проведение испытаний

6.1 Общие положения

Данный метод испытаний является разрушающим, требующим проведения ремонтных работ после применения его на конструкциях.

Повреждение окрашенных конструкций может привести к их коррозии.

П р и м е ч а н и е – Для того, чтобы избежать повреждения окрашенных конструкций, используют образцы-свидетели (6.3).

Результаты испытаний зависят от условий проведения испытаний.

Условия проведения испытаний конструкций на рабочей площадке должны соответствовать рекомендациям производителя лакокрасочных материалов.

Если атмосферные условия отличаются от рекомендованных в течение определенного периода времени, следует обращаться за рекомендациями к производителю лакокрасочных материалов.

Время эксплуатации покрытия может оказывать влияние на результаты испытаний. Характеристики свеженанесенного покрытия могут отличаться от характеристик покрытия, подвергаемого испытаниям, через два или три месяца после его нанесения. Температура, влажность и вентиляция во время формирования покрытия (сушка/отверждение) также влияют на полученные результаты.

6.2 Испытания на окрашенных конструкциях

До начала проведения испытаний нанесенное лакокрасочное покрытие должно быть высушено/отверждено в соответствии с рекомендациями производителя.

При отсутствии рекомендаций производителя перед испытанием покрытие должно быть высушено/отверждено в течение не менее 10 дней в хорошо вентилируемых условиях и при температуре окрашиваемой поверхности не менее     15 ºС и относительной влажности менее 80 %.

За 24 ч до проведения испытаний должны быть измерены и внесены в протокол испытаний следующие показатели:

- погодные условия, такие как температура воздуха и относительная влажность;

- температура окрашенной поверхности;

- состояние поверхности – сухая/влажная.

На момент проведения испытаний должны быть измерены и внесены в протокол испытаний следующие показатели:

- температура воздуха;

- относительная влажность;

- температура окрашенной поверхности.

Если поверхность влажная, она должна быть высушена, что должно быть отражено в протоколе испытаний.

П р и м е ч а н и е – Если покрытие подвергается воздействию высокой влажности или воды, оно впитывает (абсорбирует) воду, что может отразиться на результатах испытаний. После высыхания адгезия защитного покрытия может снова повыситься до определенного значения, если покрытие не начало разрушаться или не началась коррозия окрашиваемой поверхности.

6.3 Образцы-свидетели для испытаний

Образцы-свидетели из материала конструкции должны быть подготовлены, окрашены, высушены/отверждены в тех же условиях и тем же способом, что и конструкции, и должны соответствовать определенному месту на конструкции.

Существуют два альтернативных способа (а и b) для выдержки испытательных образцов перед испытаниями. Выбор способа должен быть согласован между заинтересованными сторонами. Любые отклонения от заданных условий должны быть согласованы с производителем лакокрасочных материалов.

a) Окрашенные образцы остаются на рабочей площадке в течение одного дня, а затем их помещают для хранения в стандартных условиях при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 5)% на период не менее 10 дней до проведения испытаний, если другие условия не оговорены.

b) Окрашенные образцы оставляют на рабочей площадке не менее, чем на 10 дней. Атмосферные условия должны соответствовать условиям, рекомендованным производителем лакокрасочных материалов. После окончания этого периода образцы помещают в стандартные условия при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 5)% не менее, чем на 16 ч до начала проведения испытаний, если другие условия не оговорены.

Если требуемые атмосферные условия не соблюдаются на рабочей площадке в течение установленного интервала времени, необходимо обратиться за рекомендациями к производителю лакокрасочных материалов. В случае невозможности получения рекомендаций производителя образцы-свидетели переносят с рабочей площадки для дальнейшей выдержки и хранения в условия по способу а). В этом случае атмосферные условия не принимают во внимание.

П р и м е ч а н и е – Различия между этими двумя способами заключается в том, какое влияние оказывают атмосферные условия на процесс сушки/отверждения покрытий. Способ a) позволяет оценить качество подготовки поверхности, качество покрытия и его нанесения. Способ b) также учитывает влияние атмосферных условий на процесс сушки/отверждения покрытия.

6.4 Выполнение Х-образного надреза

Надрезы выполняют до окрашиваемой поверхности однолезвийным режущим инструментом с использованием шаблона или линейки (раздел 5). Каждый надрез должен быть длиной не менее 40 мм. Угол пересечения надрезов должен составлять от 30° до 45º. На надрез наклеивают с сильным нажатием пальцем отрезок клейкой ленты (раздел 5) длиной примерно 75 мм и удаляют в течение 5 мин, держа за свободный конец и плавно отрывая вместе с отслоившимися участками покрытия.

П р и м е ч а н и е – Перед началом новой серии испытаний рекомендуется с катушки с клейкой лентой удалить два полных витка ленты.

Определение адгезии Х-образным надрезом возможно для покрытий любой толщины.

6.5 Способы и схема проведения испытаний

6.5.1 Способы проведения испытаний

Определение адгезии может быть проведено тремя способами:

- определение адгезии покрытия на конструкциях:

- определение адгезии на образцах-свидетелях с покрытием, нанесенным в то же самое время и тем же способом, что и покрытие на конструкции;

- определение адгезии в лабораторных условиях (приложение ДА).

Способы с применением образцов-свидетелей и/или в лабораторных условиях используют только по согласованию между всеми заинтересованными сторонами.

6.5.2 Схема проведения испытаний

Схема проведения испытаний устанавливает количество определений, которые следует провести на контролируемом участке

6.5.3 Участки контроля

Участки контроля обычно устанавливают в спецификации проекта.

Если конструкция не разделена на отдельные участки для проведения испытаний, то испытания проводят по всей площади конструкции.

Рекомендуется участки, на которых трудно достичь заданного балла адгезии (например, участки, на которых окрашивание затруднено), считать отдельными участками, на которых проведение испытаний обязательно.

6.5.4 Минимальное количество определений

Минимальное количество выбранных случайным образом определений для  оценки адгезии покрытия при испытании на всем контролируемом участке представлено в таблице 1.

Количество проведенных определений позволяет считать, что исследована вся конструкция.

Определения необходимо проводить также на участках, которые являются труднодоступными для окрашивания (см. 6.5.3).

Таблица 1 – Минимальное количество необходимых определений на участке контроля

| Площадь участка контроля, м2 | Количество определений |
| --- | --- |
| До 1000 включ. | 1 на каждые 200 м2 и на оставшуюся часть |
| Свыше 1000 | 5 плюс 1 на каждые добавленные 1000 м2 и на оставшуюся часть* |
| * Рекомендуется деление на меньшие участки для проведения испытаний. |  |

При использовании образцов-свидетелей их количество должно быть равно количеству определений, необходимых для исследования участка, выбранного для испытания.

6.6 Результаты испытаний

Результаты испытаний по определению адгезии оценивают в соответствии с наблюдаемыми разрушениями и выражают в баллах (см. приложение А).

7 Обработка результатов

Результаты определений оценивают в баллах в соответствии с приложением А в виде индивидуальных оценок (указывают каждый результат определения).

В случае повторного проведения определения (см. Раздел 8) указывают результаты первоначального и повторного определений.

8 Критерии приемки

Если иное не определено или не согласовано между заинтересованными сторонами, для приемки участка контроля должны выполняться следующие условия:

- При количестве определений менее пяти адгезия в баллах для каждого определения должна соответствовать или быть лучше, чем указано в спецификации на данную конструкцию;

- При количестве определений, равном пяти и более, адгезия в баллах 80 % результатов испытаний должна соответствовать или быть лучше, чем указано в спецификации на данную конструкцию. Для каждого из оставшихся 20 % определений приемлемо значение адгезии в баллах, равное баллам из спецификации плюс один балл.

Для каждых 1000 м2 или оставшейся части только один неприемлемый результат может быть перепроверен и только один раз.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) все сведения, необходимые для идентификации испытуемого защитного лакокрасочного покрытия: номер партии, толщину высушенного покрытия в микрометрах и метод измерения толщины по ГОСТ 31993, время и условия высыхания/отверждения, включая условия в течение 24 ч перед испытанием (см. 6.3, 6.4);

b) ссылку на настоящий стандарт;

c) все детали, необходимые для идентификации окрашиваемой поверхности;

d) условия подготовки окрашиваемой поверхности;

e) использованный метод;

f) все детали, необходимые для идентификации участка, выбранного для проведения испытаний;

g) отчет о том, соответствуют ли результаты испытаний требованиям, предъявляемым к каждому участку испытаний;

h) результаты испытаний, по разделу 7 (включая, по возможности, фотографии участка испытаний);

i) температуру окружающей среды, относительную влажность и температуру поверхности окрашенной конструкции во время испытаний (6.2);

j) любые отклонения от процедуры, описанной в настоящем стандарте;

k) любые необычные особенности (аномалии), наблюдаемые во время испытания;

l) дату и время каждого испытания;

m) данные лица, проводившего испытания.

Приложение А

(обязательное)

Оценка результатов испытаний адгезии методом Х-образного надреза

На рисунке А.1 представлена шкала оценок результатов испытаний в зависимости от характера разрушения покрытия

| a) Балл 0 Отсутствие отслаивания или удаления покрытия | b) Балл 1 Следы отслаивания или удаления покрытия вдоль надрезов или в местах их пересечения |
| --- | --- |
| c) Балл 2 Удаление покрытия вдоль любого из надрезов шириной до 1,5 мм | d) Балл 3 Удаление покрытия вдоль любого из надрезов шириной от 1,5 мм и больше |
| e) Балл 4 Удаление большей части покрытия в пределах Х-образного надреза | f) Балл 5 Удаление покрытия за пределами Х-образного надреза |

Рисунок А.1 – Шкала оценок адгезии

Приложение ДА

(обязательное)

Определение адгезии методом Х-образного надреза в лабораторных условиях

ДА.1 Аппаратура и материалы

Аппаратура и материалы для метода Х-образного надреза в соответствии с разделом 5, а также лупа обзорная с двух- или трехкратным увеличением.

ДА.2 Отбор проб

Если иное не предусмотрено документацией на испытания, отбирают среднюю пробу каждого ЛКМ в соответствии с ГОСТ 9980.2.

Контроль и подготовка каждой пробы для испытания - по ГОСТ 9980.2.

ДА.З Пластинки для испытаний

ДА.3.1 Материал

Пластинки для испытаний должны соответствовать ГОСТ 8832 (раздел 4), если использование других пластинок не предусмотрено или не согласовано в нормативной или технической документации на испытуемый материал.

Пластинки для испытания должны быть плоскими и недеформированными.

Размеры пластинок должны обеспечивать проведение испытания на трех различных участках их поверхности. расстояние между которыми и от края пластинки должно быть не менее 5 мм.

Примечание ― Рекомендуется использовать прямоугольные пластинки размером 150 х 100 мм.

ДА.3.2 Подготовка пластинок к окрашиванию и их окрашивание

Пластинки для испытания подготавливают в соответствии с ГОСТ 8832, если другое не оговорено, и окрашивают в соответствии с указаниями для испытуемого лакокрасочного материала или лакокрасочной системы.

ДА.3.3 Сушка

Окрашенные пластинки высушивают в естественных условиях (или подвергают горячей сушке) и подвергают старению (при необходимости) с последующей выдержкой в течение установленного времени и в условиях, соответствующих указанным для испытуемого лакокрасочного материала или лакокрасочной системы.

ДА.3.4 Толщина покрытия

Толщину высушенного покрытия в микрометрах определяют любым методом по ГОСТ 31993 на участках покрытия, на которых делают надрез, как можно ближе к месту надреза. Различив в толщине покрытия по длине не должно превышать 10 %.

ДА.4 Проведение испытаний

ДА.4.1 Условия проведения испытаний

В лабораторных условиях испытания проводят в соответствии с ГОСТ 29317, если другие условия не оговорены в нормативной или технической документации на испытуемый материал или не согласованы заинтересованными сторонами.

ДА.4.2 Выдержка окрашенных пластинок

Перед испытанием скрашенные пластинки выдерживают при температуре (23 ± 2) 'С и относительной влажности (50 ± 5) % не менее 16 ч. если другие условия не оговорены в нормативной или технической документации на испытуемый материал или не согласованы заинтересованными сторонами.

ДА.4.3 Количество определений

Испытания проводят не менее чем на трех участках покрытия на пластинке (ДА.З). Если результаты не совпадают на любых двух участках и различие превышает один балл, определение повторяют на трех других участках этой же или другой пластинки. Записывают результаты всех определений.

ДА.4.4 Выполнение Х-образного надреза

Выполняют Х-образный надрез по 6.4 настоящего стандарта.

ДА.5 Обработка результатов

Визуально, внимательно, при хорошем освещении исследуют внешний вид поверхности надрезов испытуемого покрытия или по согласованию между заинтересованными сторонами, используя лупу (ДА.1). При осмотре поверхностей надрезов поворачивают пластинку таким образом, чтобы углы зрения и падающего света не ограничивались одним направлением. Результаты определений оценивают в баллах  по  приложению А.

За результат испытания принимают значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений, при этом расхождение между значениями на должно превышать один балл.

При расхождении повторяют испытания по 6.5.

За окончательный результат принимают среднее округленное значение, полученное в результате шести определений (на одной или двух пластинках).

ДА.6 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) все сведения, необходимые для идентификации материала;

b) ссылку на настоящий стандарт;

c) сведения о материале и подготовке окрашиваемой поверхности:

d) метод нанесения испытуемого лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность и условия послойной сушки:

e) продолжительность и условия сушки:

f) продолжительность выдержки испытуемых образцов перед началом испытания;

g) толщину высушенного покрытия в микрометрах и метод измерения толщины покрытия по ГОСТ 31993 и указание, является ли покрытие однослойным, многослойным или лакокрасочной системой:

h) температуру и относительную влажность при испытании, если они отличаются от указанных в ГОСТ 29317:

i) использовалась ли лупа;

j) результаты испытания в соответствии с ДА 5;

k) дату проведения испытания.

l) данные лица, проводившего испытания.

Приложение ДБ

(справочное)

Оригинальный текст не включенных структурных элементов примененного международного стандарта

В основную часть настоящего стандарта не включены подразделы 4.2, 5.1 и 6.4 международного стандарта ISO 16276- 2:2025, требования которых нецелесообразно применять в связи с тем, что данные подразделы относятся к определению адгезии методом решетчатого надреза, который подробно изложен в ГОСТ 31149—2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза».

4.2 Принцип метода решетчатых надрезов

Метод решетчатых надрезов требует выполнения матрицы надрезов через покрытие до подложки для получения равномерных квадратов. Расстояние между надрезами и, следовательно, размер квадратов определяется в зависимости от толщины оцениваемого покрытия. Клейкая лента прикладывается с приложением значительного усилия для удаления квадратов покрытия, которые плохо прикреплены после выполнения надрезов. Результат испытания выражается в виде оценки в соответствии с наблюдаемыми повреждениями. Подробнее см. ISO 2409.

5.1 Испытание методом решетчатых надрезов

Аппаратура и материалы для испытания методом решетчатых надрезов должны соответствовать требованиям ISO 2409.

6.4 Испытание методом решетчатых надрезов

Провести испытание в соответствии с описанием в ISO 2409.

Испытание методом решетчатых надрезов применимо для толщины покрытия до 250 мкм.

Приложение ДВ

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов

международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Т а б л и ц а   ДВ.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8832―2024 | NEQ | ISO 1514:2016 «Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания» |
| ГОСТ 9980.2―2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | MOD | ISO 1513:2010 «Материалы лакокрасочные. Контроль и подготовка проб для испытания». ISO 15528:2013 «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб» |
| ГОСТ 28246.2 – 202_ | NEQ | ISO 4618:2023 "Материалы лакокрасочные. Словарь» |
| ГОСТ 29317―92 (ИСО 3270-84) | MOD | ISO 3270-84 «Краски и лаки и сырье для них. Температура и влажность для кондиционирования и испытаний» |
| ГОСТ 31149 – 2014 (ISO 2409:2013) | MOD | ISO 2409:2013 «Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза» |
| ГОСТ 31993―2024 (ISO 2808:2019) | MOD | ISO 2808:2019 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины лакокрасочного покрытия» |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандарта: - MOD – модифицированные стандарты; - NEQ – неэквивалентные стандарты. |  |  |

Приложение ДГ

(справочное)

Сопоставление структуры международного стандарта со структурой межгосударственного стандарта

Т а б л и ц а   ДА.1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта |
| --- | --- |
| 1 Область применения (1) | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки (2) | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения (3) | 3 Термины и определения |
| 4 Сущность метода (4) | 4 Принцип |
| * | 4.1 Общие положения |
| ** | 4.2 Принцип метода решетчатых надрезов |
| * | 4.3 Принцип метода Х-образных надрезов |
| 5. Аппаратура и материалы (5.2) | 5 Аппаратура и материалы |
| ** | 5.1 Испытание методом решетчатых надрезов |
| * | 5.2 Испытание методом Х-образных надрезов |
| 6 Проведение испытаний (6) | 6 Процедура |
| 6.1 Общие положения (6.1) | 6.1 Общие положения |
| 6.2 Испытания на окрашенных конструкциях (6.2) | 6.2 Испытания покрытых конструкций в полевых условиях |
| 6.3 Образцы-свидетели для испытаний (6.3) | 6.3 Образцы-свидетели для использования на месте |
| ** | 6.4 Испытание методом решетчатых надрезов |
| 6.4 Выполнение Х-образного надреза (6.5) | 6.5 Испытание методом Х-образных надрезов |
| 6.5 Способы и схема проведения испытаний (6.6) | 6.6 Проведение испытаний |

Окончание таблицы ДА1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта |
| --- | --- |
| 6.5.1 Способы проведения испытаний (6.5.1) | 6.6.1 Общие положения |
| 6.5.2 Схема проведения испытаний (6.6.2) | 6.6.2 План отбора образцов |
| 6.5.3 Участки контроля (6.6.3) | 6.6.3 Участки контроля |
| 6.5.4 Минимальное количество определений (6.6.4) | 6.6.4 Минимальное количество испытаний |
| 6.6 Результаты испытаний (6.7) | 6.7 Интерпретация результатов |
| 7 Обработка результатов (7) | 7 Представление результатов |
| 8 Критерии приемки (8) | 8 Критерии приемки |
| 9 Протокол испытаний (9) | 9 Отчет об испытаниях |
| Приложение A | Приложение A |
| Приложение ДА | - |
| Приложение ДБ | - |
| Приложение ДВ | - |
| Приложение ДГ | - |
| - | Библиография |
| * Данный подраздел исключен, так как его положения включены в раздел, который не разделен на подразделы. ** Данные подразделы исключены из текста настоящего стандарта в связи с тем, что они относятся к определению адгезии методом решетчатого надреза, который подробно изложен в ГОСТ 31149—2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза». П р и м е ч а н и е – После заголовков разделов (подразделов, пунктов, подпунктов) настоящего стандарта приведены в скобках номера аналогичных им разделов (подразделов, пунктов, подпунктов) международного стандарта. |  |

УДК 667.64.001.4:006.354	                                               МКС 87.040             MOD

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, лакокрасочные покрытия, система покрытия, адгезия, когезия, определение адгезии методом надрезов, метод Х-образного надреза, прочность при отслаивании, испытания на конструкциях, металлические конструкции, лабораторные испытания

Руководитель разработки

Генеральный директор ООО «К-М»                                                       Пилатов Е.В.