ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33757–2016

МКС 55.180.20
Изменение № 1 ГОСТ 33757–2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия»
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                        [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Пункт 3. Таблицу «За принятие проголосовали» дополнить строками:
«
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Казахстан

Туркменистан

Узбекистан
	KZ

TМ

UZ
	Госстандарт Республики Казахстан
Главгосслужба «ТУРКМЕНСТАНДАРТЛАРЫ»
Узбекское агентство по техническому регулированию


».
Раздел 2. Заменить датированные ссылки на недатированные, кроме ГОСТ ISO 8611-1–2014 и ГОСТ ISO 8611-2–2014.
Заменить:
«ГОСТ ISO 445–2013 Средства пакетирования. Поддоны. Термины и определения» на «ГОСТ ISO 445 Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций. Термины и определения»;
«ГОСТ 18106–72 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей тары для испытания» на ГОСТ 18106 Упаковка транспортная наполненная. Обозначение частей для испытаний»;
«ГОСТ 18211–72 Тара транспортная. Метод испытания на сжатие» на «ГОСТ 18211 Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие»;
«ГОСТ 18425–73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении» на «ГОСТ 18425 Упаковка транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 35260 (ISO/IEC 17360:2023) Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Применение радиочастотной идентификации в цепи поставок. Продукция, снабженная радиочастотными метками, упакованная продукция, транспортируемые единицы, возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства
ГОСТ ISO 15394 Упаковка. Линейные символы штрихового кода и двумерные символы на этикетках для отгрузки, транспортирования и приемки. Общие требования
ГОСТ ISO/IEC 15459-1 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 1. Индивидуальные транспортируемые единицы
ГОСТ ISO/IEC 15459-5 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 5. Индивидуальные возвратные транспортные упаковочные средства
ГОСТ ISO 18613 Поддоны для размещения грузов. Ремонт плоских деревянных поддонов»;
примечание к разделу 2 изложить в редакции:
«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Пункт 3.6. Первое и второе перечисление изложить в редакции:
«- для всех типов поддонов с габаритными размерами 1200×800 мм – 500 (например, картонные коробки); 1000 (например, один крупногабаритный груз, мешки), 1250 (например, ящики, не скрепленные между собой);
- для всех типов поддонов с габаритными размерами 1200×1000 мм – 750 (например, картонные коробки); 1350 (например, ящики, скрепленные между собой);»;
таблицу 2 изложить в новой редакции:


«Таблица 2
	Номер позиции (приложение Б, рисунок Б.1)
	Наименование детали
	Высота
	Ширина
	Длина

	1
	Крайняя доска настила
	22
	75
95
100
145
	800
1000
1200
1600
1800

	2
	Промежуточная доска настила
	22
	75
95
100
145
	

	3
	Средняя доска настила
	22
	75
95
100
145
	

	4
	Поперечная доска
	22
	75
95
100
145
	800
1000
1200

	5
	Крайняя доска основания
	22
	75
95
100
145
	800
1000
1200
1600
1800

	6
	Средняя доска основания
	22
	75
95
100
145
	

	7
	Шашка
	70
75
80
90
	75
95
100
145
	75
100
143

	8
	Крепежные элементы по 4.1.13
	–
	–
	–


».
Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10 Предельные отклонения размеров деталей поддона не должны быть более указанных далее:
- длина и ширина доски и шашки – ±5 мм;
- высота доски – +6/-6 мм (по согласованию с заказчиком); 
- высота шашки – ±5 мм (по согласованию с заказчиком)»; 
Раздел 4. Пункт 4.1.9. Первое предложение изложить в новой редакции:
«4.1.9 Доски должны быть цельными, шашки – цельными или прессованными в соответствии с действующими нормативными актами и стандартами государства, принявшего настоящий стандарт»;
пункт 4.1.13, третий абзац. Заменить значение «40» на «30»;
четвертый и пятый абзацы. Заменить значение «2,8» на «2,6»;
десятый абзац. Заменить значение «25 мм» на «20 мм»;
одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «После сборки в досках и шашках не допускаются сквозные трещины, образовавшиеся при забивании гвоздей.
Допускаются несквозные трещины в досках, размером не более 1/4 ширины доски, образовавшиеся при забивании гвоздей. Допустимое количество несквозных трещин в одном поддоне – не более двух, при этом наличие двух трещин в одной доске не допускается»;
последний абзац исключить.
пункт 4.1.14, последнее перечисление, после слов «сквозные трещины,» дополнить: «трещины размером более ¼ ширины доски»;
пункт 4.3.4 дополнить абзацем: «Допускается в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт, а также по согласованию с заказчиком или в соответствии с технической документацией, наносить машиночитаемую маркировку для прослеживаемости продукции в цепи поставок и уникальной идентификации поддонов, в том числе возвратных поддонов, символами штрихового кода и двумерными символами в соответствии с ГОСТ ISO 15394, ГОСТ ISO/IEC 15459-1, ГОСТ ISO/IEC 15459-5 и радиочастотными метками в соответствии с ГОСТ 35260».
Раздел 10. Пункт 10.5 изложить в новой редакции: 
«10.5 Требования, предъявляемые к изготовлению поддонов, распространяются на ремонт поддонов в период эксплуатации. Оценка необходимости ремонта поддонов по ГОСТ ISO 18613»;
Дополнить пунктом 10.6:
«10.6 В период эксплуатации следует обеспечивать визуальный контроль поддонов и прекращать обращение поддонов, непригодных к эксплуатации:
- перед вводом в эксплуатацию;
- перед каждым повторным использованием;
- при выявлении падений, перегруза или иных воздействий, при которых поддон получает повреждения, не позволяющие продолжать эксплуатацию;
- невозможность идентификации маркировки, предусмотренной нормативными актами государства, принявшего настоящий стандарт, а также машиночитаемой маркировки, если машиночитаемая маркировка предусмотрена указанными нормативными актами либо правилами системы оборота возвратных (многооборотных) поддонов».

Руководитель разработки, 
Заместитель генерального директора 
ООО «ОСКО-ИНВЕСТ»                                                                                     Шлапак В.В.

Исполнитель, главный технолог
ООО «ОСКО-ИНВЕСТ»                                                                                Кривошеев В.В.
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