| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 8267— 202_ |

# ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский cовет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») ― Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева (НИИЖБ им. А. А. Гвоздева)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ___ ________________ 20__ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8267—93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ….……………………………………….……………….………... |  |  |
| 3 | Термины и определения…………………………..….….….….….….….….………….. |  |  |
| 4 | Технические требования…………………………………..………………….………….. |  |  |
| 5 | Требования безопасности…………………………………………………….…………. |  |  |
| 6 | Требования охраны окружающей среды………………………………………………. |  |  |
| 7 | Правила приемки………………………………………………………………………….. |  |  |
| 8 | Методы контроля (испытаний)………………………………………….…….…………. |  |  |
| 9 | Транспортирование и хранение…………………...……………………………………. |  |  |
| 10 | Указания по применению………………………………………………………………… |  |  |
| 11 | Гарантии изготовителя (поставщика)………………………………………………….. |  |  |
| Приложение А |  | (справочное) Информация о нормативных правовых актах государств СНГ……………………………………………………………. |  |
| Приложение Б |  | (обязательное) Содержание вредных компонентов и примесей … |  |

межгосударственный стандарт

ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Технические условия Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works. Specifications

Дата введения — 20__ —__—__

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3, применяемые в качестве заполнителей для бетона и при производстве строительных работ.

1.2 Стандарт не распространяется на щебень и гравий для балластного слоя железнодорожного пути и декоративный щебень.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на объекты регулирования в области безопасности автомобильных дорог, указанные в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

Примечание — Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.280 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.299 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации по выбору, применению и техническому обслуживанию

ГОСТ 8269.0 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8269.1 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

ГОСТ 25192 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 27006 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 31384–2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

ГОСТ 31426 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 31436 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 32703 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

ГОСТ 35301 Заполнители для бетонов и строительных растворов. Методы определения реакционной способности

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 щебень из горных пород (щебень): Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

3.2 гравий из горных пород (гравий): Неорганический зернистый сыпучий материал с окатанными в различной степени зернами крупностью св. 5 мм), получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

4 Технические требования

4.1 Щебень и гравий должны изготавливаться из рыхлых горных пород по ГОСТ 31426 и скальных горных пород по ГОСТ 31436. Для изготовления щебня и гравия допустимо использование попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности, соответствующих техническим требованиям нормативных документов на конкретный вид сырья.

Щебень и гравий должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Щебень и гравий выпускают в виде следующих фракций: св. 5(3) до 10 мм; св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм; св. 15 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80(70) мм, св. 80(70) до 120 мм, св. 120 до 150 мм, а также в виде смесей, составленных из отдельных фракций.

4.2.2 Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия фракций св. 5(3) до 10 мм, св. 10 до 15 мм, св. 10 до 20 мм, св. 15 до 20 мм, св. 20 до 40 мм, св. 40 до 80(70) мм и смеси фракций св. 5(3) до 20 мм должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D – соответственно, наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.

Таблица 1

| Диаметр отверстий контрольных сит, мм | d | 0,5(d+D) | D | 1,25D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные остатки на ситах, масс. % | От 90 до 100 | От 30 до 60 | До 10 | До 0,5 |
| Примечания 1 Для щебня и гравия фракций св. 5(3) до 10 мм и смеси фракций св. 5(3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95 % до 100 %. 2 По согласованию с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5(d + D) от 30 % до 80 % по массе. |  |  |  |  |

4.2.3 Для щебня и гравия фракций св. 80(70) до 120 мм и св. 120 до 150 мм, а также для смеси фракций полные остатки на контрольных ситах диаметром d, D, 1,25D должны удовлетворять указанным в таблице 1, а соотношение фракций в смесях устанавливают в соответствии с документами по стандартизации на применение этих смесей для строительных работ.

4.2.4 Допускается выпускать щебень и гравий, основные параметры и размеры которых, а также требования к зерновому (гранулометрическому) составу соответствуют ГОСТ 32703.

4.3 Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен

4.3.1 Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 60 % по массе.

Допускается выпуск щебня из гравия и валунов, содержание дробленых зерен в котором соответствует требованиям ГОСТ 32703.

4.3.2 Форму зерен щебня и гравия характеризуют содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.

Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы подразделяют на пять групп, которые должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Группа щебня | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, масс. % | Группа щебня | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, масс. % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 10 включ. | 4 | Св. 25 до 35 включ. |
| 2 | Св. 10 до 15 включ. | 5 | « 35 « 50 « |
| 3 | « 15 « 25 « | — | — |
| Примечание ― Допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащего св. 50 %, но не более 65 % зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. |  |  |  |

4.3.3 Гравий не должен содержать зерен пластинчатой и игловатой формы более 35 % по массе.

4.3.4 Допускается выпуск щебня и гравия, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в котором соответствует требованиям ГОСТ 32703.

4.4 Прочность

4.4.1 Прочность щебня и гравия характеризуют маркой по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре.

Щебень и гравий, предназначенные для строительства автомобильных дорог необщего пользования, характеризуют маркой по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре и маркой по истираемости, определяемой испытанием в полочном барабане.

4.4.2 Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3, а марки по дробимости щебня из изверженных пород ― в таблице 4.

Таблица 3

| Марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород | Дробимость, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | в сухом состоянии | в насыщенном водой состоянии |
| М1200 | До 11 включ. | До 11 включ. |
| М1000 | Св. 11 до 13 « | Св. 11 до 13 « |
| М800 | « 13 « 15 « | « 13 « 15 « |
| М600 | « 15 « 19 « | « 15 « 20 « |
| М400 | « 19 « 24 « | « 20 « 28 « |
| М300 | « 24 « 28 « | « 28 « 38 « |
| М200 | « 28 « 35 « | « 38 « 54 « |

Таблица 4

| Марка по дробимости щебня из изверженных пород | Дробимость, % в сухом состоянии для щебня из горных пород |  |
| --- | --- | --- |
|  | интрузивных | эффузивных |
| М1400 | До 12 включ. | До 9 включ. |
| М1200 | Св. 12 до 16 « | Св. 9 до 11 « |
| М1000 | « 16 « 20 « | « 11 « 13 « |
| М800 | « 20 « 25 « | « 13 « 15 « |
| М600 | « 25 « 34 « | « 15 « 20 « |

Допускается определять марку щебня из осадочных и метаморфических пород как в сухом, так и в насыщенном водой состоянии.

При несовпадении марок по дробимости прочность оценивают по результатам испытания в насыщенном водой состоянии.

Марки по дробимости щебня из гравия и гравия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Марка по дробимости щебня из гравия и гравия | Дробимость, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | щебня из гравия | гравия |
| М1000 | До 10 включ. | До 8 включ. |
| М800 | Св. 10 до 14 « | Св. 8 до 12 « |
| М600 | « 14 « 18 « | « 12 « 16 « |
| М400 | « 18 « 26 « | « 16 « 24 « |

Для установления марки по дробимости щебня из валунов, состоящего из пород различных генетических типов, определяют промежуточную марку по дробимости по ГОСТ 8269.0 как средневзвешенное из марок, полученных раздельно для щебня этих пород с учетом их содержания в щебне из валунов. По средневзвешенной марке устанавливают марку по дробимости щебня из валунов по таблице 6.

Таблица 6

| Промежуточная средневзвешенная марка по дробимости щебня из валунов | Марка по дробимости щебня из валунов |
| --- | --- |
| М1200 и выше | М1200 |
| Св. М1000 до М1200 | М1000 |
| Св. М800 до М1000 | М800 |
| Св. М600 до М800 | М600 |
| Св. М400 до М600 | М400 |
| Св. М300 до М400 | М300 |

4.4.3 Марки по истираемости щебня и гравия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7

| Марка по истираемости щебня и гравия | Истираемость, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | щебня | гравия |
| И1 | До 25 включ. | До 20 включ. |
| И2 | Св. 25 до 35 « | Св. 20 до 30 « |
| И3 | « 35 « 45 « | « 30 « 40 « |
| И4 | « 45 « 60 « | « 40 « 50 « |

4.4.4 Марки по дробимости и истираемости (сопротивлению дроблению и износу) щебня и гравия, не предназначенных для изготовления бетонов по ГОСТ 25192, могут быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ 32703. Результаты испытаний в этом случае должны обозначаться Мкв и Икв, соответственно.

4.5 Содержание зерен слабых пород

4.5.1 Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости не должно быть более указанного в таблице 8.

Таблица 8

| Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия | Содержание зерен слабых пород, масс. % |
| --- | --- |
| Щебень из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марок: |  |
| М1400; М1200; М1000 | 5 |
| М800; М600; М400 | 10 |
| М300 | 15 |
| Щебень из гравия и валунов и гравий марок: |  |
| М1200 | 5 |
| М1000; М800; М600 | 10 |
| М400 | 15 |

4.5.2 Допускается выпуск щебня и гравия, содержание зерен слабых пород в котором соответствуют требованиям ГОСТ 32703.

4.6 Морозостойкость

4.6.1 Морозостойкость щебня и гравия характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания, при котором потери в процентах по массе щебня и гравия не превышают установленных значений.

Допускается оценивать морозостойкость щебня и гравия по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. При несовпадении марок морозостойкость оценивают по результатам испытания замораживанием и оттаиванием.

4.6.2 Щебень и гравий по морозостойкости подразделяют на следующие марки: F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400.

Показатели морозостойкости щебня и гравия при испытании замораживанием и оттаиванием или насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием должны соответствовать указанным в таблице 9.

Таблица 9

| Вид испытания | Марка по морозостойкости щебня и гравия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F15 | F25 | F50 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 |
| Замораживание — оттаивание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - число циклов | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| - потеря массы после испытания, %, не более | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Насыщение в растворе сернокислого натрия – высушивание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - число циклов | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - потеря массы после испытания, %, не более | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |

4.6.3 Морозостойкость щебня и гравия, не предназначенных для изготовления бетонов по ГОСТ 25192, может быть классифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ 32703. Результат испытаний в этом случае должны обозначаться Fкв.

4.7 Содержание пылевидных и глинистых частиц

4.7.1 Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости должно соответствовать указанному в таблице 10.

Таблица 10

| Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия | Содержание пылевидных и глинистых частиц, масс. %, не более |
| --- | --- |
| Щебень из изверженных и метаморфических пород | 1 |
| Щебень из осадочных пород марок: |  |
| от 600 до 1200 включ. | 2 |
| 200, 400 | 3 |
| Щебень из гравия и гравий марок: |  |
| 1000 | 1 |
| 800 | 1 |
| 600 | 2 |
| 400 | 3 |
| Щебень из валунов марок: |  |
| 1200 | 1 |
| 1000 | 1 |
| 800 | 1 |
| 600 | 2 |
| 400 | 3 |
| 300 | 3 |

4.7.2 Содержание глины в комках в щебне и гравии марок по дробимости 200 и 300 должно быть не более 0,50 %, а марок 400 и выше – не более 0,25 %.

4.7.3 Допускается выпуск щебня и гравия, в котором содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках соответствуют требованиям ГОСТ 32703.

4.8 Наличие вредных компонентов и примесей

4.8.1 Щебень и гравий должен быть устойчивым против всех видов распада.

Устойчивость структуры щебня против всех видов распада должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

Таблица 11

| Марка по дробимости | Потеря массы при распаде, %, не более |
| --- | --- |
| 1000 и выше | 3 |
| 800, 600 | 5 |
| 400 и ниже | 7 |

4.8.2 Щебень и гравий должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Щебень и гравий, предназначенные для применения в качестве заполнителей для бетонов, должны обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.

Стойкость щебня и гравия определяют по минералого-петрографическому составу исходной горной породы и содержанию вредных компонентов и примесей, снижающих коррозионную стойкость бетона и вызывающих коррозию арматуры железобетонных изделий и конструкций. Перечень вредных компонентов и их предельно допустимое содержание приведены в приложении Б.

Стойкость щебня и гравия к химическому воздействию щелочей оценивается по результатам определения их реакционной способности.

4.9 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф щебня и гравия должна соответствовать критериям, указанным в Приложении А ГОСТ 30108 для конкретных областей применения.

4.10 Щебень и гравий не должны содержать посторонних засоряющих примесей.

4.11 Обеспеченность установленных настоящим стандартом значений показателей качества щебня и гравия по зерновому составу (содержанию зерен размером менее наименьшего номинального размера d и свыше наибольшего номинального размера D) и содержанию пылевидных и глинистых частиц должна быть не менее 95 % по п.8.3.

5 Требования безопасности

5.1 При производстве, транспортировании и применении щебня и гравия следует предпринимать меры по предотвращению чрезмерного загрязнения воздушной среды в зоне дыхания.

5.2 В производственных помещениях должно быть обеспечено состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимые концентрации (ПДК) неорганической пыли и аэрозолей дезинтеграции в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование вещества | Значение ПДК, мг/м3, по ГОСТ 12.1.005 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Кремния диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции | 1 | III |
| Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли: |  |  |
| а) св. 70 % | 1 | III |
| б) от 10 % до 70 % | 2 | III |
| в) менее 10 % | 4 | III |
| Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: |  |  |
| а) асбест природный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста св. 10 % | 2 | III |
| б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10 % | 4 | III |
| в) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другими минералами), содержащие до 10 % свободного диоксида кремния | 4 | III |
| г) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый | 6 | IV |
| д) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) | 4 | III |
| е) цеолиты (природные и искусственные) | 2 | III |

5.3 Наличие иных опасных и вредных факторов производственной среды следует устанавливать на основании определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов и минералого-петрографического анализа горной породы, используемой для производства щебня и гравия, в соответствии с методами контроля, установленными в разделе 8.

При выявлении факторов, связанных с повышенным уровнем ионизирующих излучений либо обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего человека, изготовителем должны быть установлены значения ПДК и классы опасности веществ, а также предприняты меры по незамедлительному информированию потребителей щебня и гравия.

5.4 При производстве щебня или гравия помещения, имеющие рабочие места, должны быть оснащены системами очистки воздуха.

5.5 Лица, занятые при производстве и применении щебня или гравия, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.299, костюмами по ГОСТ 12.4.280, рукавицами по ГОСТ 12.4.010.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 В качестве основных факторов негативного воздействия на окружающую среду при производстве, транспортировании и использовании щебня следует рассматривать:

- пылеобразование и шум;

- технологические и эксплуатационные выбросы газов от строительно-дорожных машин и оборудования в атмосферу.

6.2 Щебень и гравий не должны выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих ПДК, утвержденные органами санитарного надзора.

Введение щебня и гравия в бетоны не должно ухудшать их санитарно-эпидемиологические свойства.

6.3 Складирование щебня и гравия следует осуществлять за пределами водоохранных зон водоемов.

6.4 Твердые отходы производства подлежат переработке либо размещению и захоронению в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

7 Правила приемки

7.1 Щебень и гравий должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

7.2 Приемку и поставку щебня и гравия производят партиями. Партией считают количество щебня (гравия) одной фракции (смеси фракций), установленное в договоре на поставку и одновременно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или одном судне. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество щебня (гравия) одной фракции (смеси фракций), отгружаемое одному потребителю в течение суток.

7.3 Для проверки соответствия качества щебня (гравия) требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

Периодичность испытаний и определяемые показатели при приемо-сдаточных и периодических испытаниях приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Показатель | Вид испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные (ежесуточно) | Периодические |  |  |
|  |  | Один раз в 10 сут | Один раз в 3 мес | Один раз в год |
| Зерновой состав | + | – | – | – |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | + | – | – | – |
| Содержание глины в комках | + | – | – | – |
| Содержание зерен слабых пород | + | – | – | – |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | – | + | – | – |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов | – | + | – | – |
| Содержание свободного волокна асбеста в щебне из асбестосодержащих пород | – | + | – | – |
| Дробимость | – | – | + | – |
| Насыпная плотность | – | – | + | – |
| Устойчивость структуры против распадов | – | – | + | – |
| Морозостойкость | – | – | – | + |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | – | – | – | + |
| Реакционная способность | – | – | – | + |
| Содержание вредных примесей | – | – | – | + |

Приемо-сдаточные испытания на предприятии-изготовителе проводят ежесуточно путем испытания объединенной пробы щебня (гравия), отобранной с каждой технологической линии.

Весь перечень показателей определяют в каждом случае изменения свойств исходного сырья (изменении минералого-петрографического состава).

7.4 Отбор и подготовку проб щебня (гравия) для контроля качества на предприятии-изготовителе проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1.

7.5 Потребитель при контрольной проверке соответствия щебня (гравия) требованиям настоящего стандарта должен применять приведенный в 7.6—7.9 порядок отбора проб.

7.6 Число точечных проб, отбираемых потребителем для контроля качества щебня (гравия) в каждой партии в зависимости от объема партии, должно быть не менее:

- до 350 м3…………………………………………………………………………10;

- св. 350 до 700 м3…………………………………………………….………….15;

- » 700 м3……………………..…………………………………………………….20.

Из точечных проб образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию. Усреднение, сокращение и подготовку пробы к испытанию проводят по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1.

7.7 Для контроля качества щебня и гравия, поставляемого железнодорожным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке вагонов из потока щебня (гравия) на ленточных контейнерах, используемых для транспортирования его на склад потребителя. При разгрузке каждого опробуемого вагона отбирают через равные интервалы времени пять точечных проб. Число вагонов определяют с учетом получения требуемого количества точечных проб по 7.6. Вагоны выбирают по указанию потребителя.

Если конвейерный транспорт при разгрузке вагонов не применяют, то точечные пробы отбирают непосредственно из вагонов. Для этого поверхность щебня (гравия) в вагоне выравнивают и в точках отбора отрывают лунки глубиной 0,2—0,4 м. Точки отбора должны быть расположены в центре и в четырех углах вагона, при этом расстояние от бортов вагона до точек отбора проб должно быть не менее 0,5 м. Из лунок пробы щебня отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенки лунки.

7.8 Для контроля качества щебня (гравия), поставляемого водным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке судов.

В случае применения при разгрузке ленточных конвейеров точечные пробы отбирают через равные интервалы времени из потока щебня (гравия) на конвейерах. При разгрузке судов грейферными кранами точечные пробы отбирают совком через равные интервалы времени по мере разгрузки непосредственно с вновь образованной поверхности щебня (гравия) в судне, а не из лунок.

7.9 Для контроля качества щебня (гравия), отгружаемого автомобильным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке автомобилей.

В случае применения при разгрузке щебня (гравия) ленточных конвейеров точечные пробы отбирают из потока щебня на конвейерах. При разгрузке каждого автомобиля отбирают одну точечную пробу. Число автомобилей принимают с учетом получения требуемого числа точечных проб по 7.6. Автомобили выбирают по указанию потребителя.

Если партия состоит менее чем из 10 автомобилей, то пробы щебня отбирают из каждого автомобиля.

Если конвейерный транспорт при разгрузке автомобилей не применяют, точечные пробы отбирают непосредственно из автомобилей. Для этого поверхность щебня (гравия) в автомобиле выравнивают, в центре кузова отрывают лунку глубиной 0,2—0,4 м. Из лунки пробу щебня (гравия) отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль лунки.

7.10 Количество поставляемого щебня (гравия) определяют по объему или массе.

Щебень (гравий), отгружаемый в вагонах или автомобилях, взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах. Массу щебня (гравия), отгружаемого в судах, определяют по осадке судна. Количество щебня (гравия) из единиц массы в единицы объема пересчитывают по значению насыпной плотности щебня (гравия), определяемому при его влажности во время отгрузки.

Объем щебня (гравия), поставляемого в вагоне или автомобиле, определяют его обмером, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения щебня (гравия) при его транспортировании. Максимально допустимое значение влажности и коэффициента уплотнения, который не должен превышать 1,10, устанавливают в договоре на поставку.

Примечание — Коэффициент уплотнения щебня (гравия) зависит от способа погрузки, дальности перевозки, зернового состава и рассчитывается как соотношение насыпной плотности и насыпной плотности в уплотненном состоянии.

7.11 Результаты приемочного контроля и периодических испытаний приводят в документе о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- номер партии и количество щебня (гравия);

- номера транспортных средств и номера накладных;

- минералого-петрографическую характеристику гравия и горной породы, из которой производят щебень;

- зерновой состав щебня (гравия);

- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;

- содержание дробленых зерен в щебне из гравия;

- содержание глины в комках;

- марку щебня (гравия) по дробимости;

- содержание пылевидных и глинистых частиц;

- содержание зерен слабых пород;

- морозостойкость щебня (гравия);

- насыпную плотность щебня (гравия);

- влажность щебня (гравия) при погрузке;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов щебня (гравия);

- устойчивость структуры щебня против распадов;

- содержание вредных компонентов и примесей;

- результаты определения реакционной способности;

- обозначение настоящего стандарта.

Кроме того, по требованию потребителя в документе указывают истинную и среднюю плотность, пористость, пустотность и водопоглощение, марку по истираемости.

Показатели качества щебня, определяемые в соответствии с ГОСТ 32703, должны приводиться в документе о качестве с указанием соответствующего стандарта.

8 Методы контроля (испытаний)

8.1 Испытания щебня и гравия проводят по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1.

Показатели качества щебня и гравия, основные параметры и размеры которых, а также требования к зерновому (гранулометрическому) составу соответствуют ГОСТ 32703, могут определяться в соответствии с требованиями ГОСТ 32703.

Показатели прочности и морозостойкости щебня и гравия, предназначенных для изготовления бетонов по ГОСТ 25192, должны быть классифицированы в соответствии с настоящим стандартом и определены методами испытаний, установленными ГОСТ 8269.0.

Примечание — Испытания щебня и гравия, зерновой (гранулометрический) состав которых соответствует ГОСТ 32703, проводят путем рассева на фракции по п.4.2.1 и последующего определения показателей качества методами ГОСТ 8269.0. Щебень с размерами зерен менее 5 мм (при определении на ситах с круглой формой ячеек) в этом случае рассматривается как доля мелкого заполнителя, содержащегося в крупном.

8.2 Реакционную способность щебня и гравия определяют по ГОСТ 35301.

8.3 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в щебне и гравии определяют по ГОСТ 30108.

8.4 Обеспеченность установленных настоящим стандартом значений содержания в щебне и гравии зерен размером менее наименьшего номинального размера d и более наибольшего номинального размера D и содержания пылевидных и глинистых частиц характеризуют отношением количества сменных проб, показатели качества которых соответствуют нормативным значениям, к общему количеству сменных проб, отобранных и испытанных в течение одного квартала.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Щебень и гравий перевозят навалом в транспортных средствах любого вида согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте.

9.2 Щебень и гравий хранят раздельно по происхождению исходных горных пород, карьерам-изготовителям, фракциям и смесям фракций в условиях, предохраняющих их от смешивания, засорения, загрязнения и сегрегации (расслоения) по крупности зерен.

9.3 Применение химических средств, предотвращающих смерзание щебня и гравия при транспортировании и хранении, должно производиться при обязательном согласовании с потребителем.

9.4 Транспортирование и хранение щебня и гравия должно осуществляться с учетом требований безопасности и охраны окружающей среды, изложенных в разделах 5 и 6, соответственно.

10 Указания по применению

10.1 Щебень и гравий применяют в качестве крупного заполнителя в тяжелых бетонах с учетом требований ГОСТ 26633.

10.2 При использовании в бетоне щебня и гравия, классифицированных как потенциально реакционноспособных с щелочами, подбор состава бетона следует осуществлять, предусматривая меры по снижению риска развития внутренней коррозии бетона в соответствии с ГОСТ 31384―2017 (подпункт 7.4.2.2).

10.3 Щебень и гравий для общестроительных и специальных работ применяют в соответствии с нормативными документами на конкретные виды работ.

11 Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель или поставщик щебня и гравия, не являющийся изготовителем, должен гарантировать соответствие щебня и гравия требованиям настоящего стандарта и данным документа о качестве на поставляемую партию щебня при соблюдении потребителем правил хранения.

Приложение А

(справочное)

Информация о нормативных правовых актах государств СНГ

| Структурный элемент | Наименование технического регламента | Государство — участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | AM, BY, KZ, KG, RU |

Приложение Б

(обязательное)

Содержание вредных компонентов и примесей

Б.1 К основным компонентам, снижающим прочность и долговечность бетона, относят включения:

- глинистых минералов (монтмориллонита, каолинита и др.);

- слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов;

- асбеста;

- органических веществ (угля, лигнита, горючих сланцев, гумусовых кислот и др.);

- минералов, неустойчивых к процессам выветривания (хлорита, цеолита, апатита, нефелина, фосфорита).

Б.2 К основным компонентам, вызывающим ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона, относят включения:

- пород и минералов, содержащих аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал и др.);

- серосодержащих пород и минералов (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, а также гипс, ангидрит и другие сульфаты);

- пород и минералов, содержащих оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит и др.);

- слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов.

Б.3 К основным компонентам, вызывающим коррозию арматуры в бетоне, относят включения галогенсодержащих минералов (галита, сильвина и др.).

Б4 Щебень и гравий применяют в бетоне без ограничений, если содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, не более:

1,5 масс. % сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита и пирротина (марказит, гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3;

4 масс. % пирита;

0,25 масс. % пирротина в пересчете на SO3;

15 об. % слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и др. являются породообразующими минералами;

0,1 масс. % галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора;

0,25 масс. % свободных волокон асбеста;

1,0 масс. % угля и древесных остатков;

10 об. % каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гетита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве не более 15 %.

УДК 691.22:006.354																				МКС 91.100.15

Ключевые слова: щебень, щебень из горных пород, гравий, щебень из гравия, строительные работы

| Руководитель организации-разработчика: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по научной работе АО «НИЦ «Строительство» |  | А.И. Звездов |
| должность, наименование предприятия ― разработчика стандарта | личная подпись | инициалы, фамилия |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева |  | Д.В. Кузеванов |
| должность, наименование предприятия ― разработчика стандарта | личная подпись | инициалы, фамилия |
| Исполнители разработки: |  |  |
| Начальник Центра № 20 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева |  | В.Р. Фаликман |
| должность, наименование предприятия ― разработчика стандарта | личная подпись | инициалы, фамилия |
| Ведущий специалист Центра № 20 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева |  | П.Н. Сиротин |
| должность, наименование предприятия ― разработчика стандарта | личная подпись | инициалы, фамилия |

) При классификации на ситах с квадратными ячейками к щебню и гравию относится неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 4 мм.

) То же.