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Введение
Таблицы в данном документе представляют собой предварительную информационную подборку химической стойкости термопластичных материалов, используемых для изготовления компонентов трубопроводов, которые не подвергаются воздействию давления или других нагрузок. Таблицы учитывают используемые условия работы, в частности температуры и концентрации химических жидкостей, которым может подвергаться материал. Для оценки поведения различных материалов при воздействии химических веществ были рассмотрены данные, полученные из опубликованной литературы и промышленного опыта. Для получения численных значений изменения массы или механических свойств могут быть проведены испытания в соответствии с ISO 175, комплекс ISO 4433 и комплекс ISO 22088.
Потребитель должен уделять особое внимание, когда транспортируемая жидкость представляет собой комбинацию двух или более химических веществ. Полученная комбинация может негативно повлиять на материал, из которого изготовлен трубопровод [12].
Потребитель должен уделять особое внимание композитным конструкциям. Приведенные ниже данные, собранные из литературных источников, касаются только воздействия на отдельный материал. Аспекты композитной конструкции, такие как слои, армирующие элементы и/или наполнители, добавляемые сверх незначительного количества, не входят в рамки данного документа [12].
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	[bookmark: _Toc348622816][bookmark: _Toc377729629][bookmark: _Toc377730024]ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПЛАСТМАССОВЫЕ 
Сводная таблица классификации по химической стойкости.
Plastics pipes and fittings for industrial applications. Collection of data on combined chemical-resistance


Дата введения – 202    —01—01
[bookmark: _Toc182221982][bookmark: _Toc205208444]1 Область применения
[bookmark: _Hlk230853740]В настоящем стандарте приведены данные по комбинированной химической стойкости термопластичных материалов, используемые для изготовления компонентов трубопроводов промышленного назначения для жидкостей в диапазоне температур.
Основными термопластичными материалами, на которые распространяется данная классификация, являются:
	Полиэтилен
	PE

	Примечание 1 — РЕ, рассматриваемый в данном документе, соответствует PE‑HD, с минимальным значением плотности 0,935 г/см3 (например: PE63, PE80, PE100, PE100-RC, PE-RT).

	Полипропилен
	PP (PP-R и PP-RCT, PP-H, PP-B)

	Поливинилхлорид, непластифицированный
	PVC-U

	Поливинилхлорид, хлорированный
	PVC-С

	Полибутилен
	PB

	Акрилонитрил/бутадиен/стирол
	ABS

	Поливинилиденфторид
	PVDF

	Примечание 2 — В данном документе рассматривается гомополимер PVDF.

	Сшитый полиэтилен 
	PE-X (PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc)

	Этилен хлор-трифтор-этилен 
	ECTFE

	Полиамид, непластифицированный 
	PA-U (PA-U11, PA-U12)

	Примечание 3 — Настоящий стандарт посвящен только PA-U11 и PA-U12, поскольку эти длинноцепочечные PA-U стандартизированы в соответствии с ISO 16486-1; короткоцепочечные (например, PA 66) и пластифицированные PA не используются для монолитных полимерных компонентов трубопроводов.


	Полисульфон 
	PSU

	Перфторалкокси 
	PFA

	Примечание 4 — Температуры выше 200°C могут применяться после согласования с изготовителем сырья.

	Политетрафторэтилен 
	PTFE

	Примечание 5 — Температуры выше 200°C могут применяться после согласования с изготовителем сырья.

	Полифениленсульфид 
	PPS

	Примечание 6 — PPS является новинкой с точки зрения промышленного применения и вопросов химической стойкости; по этой причине изготовителям и потребителям рекомендуется оценить химическую пригодность материала.


[bookmark: _Toc182221983][bookmark: _Toc205208445]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.
[bookmark: _Toc182221984][bookmark: _Toc205208446]3 Термины и определения
[bookmark: _Toc415608000]В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:
- ISO Online browsing platform: доступно по адресу https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: доступно по http://www.electropedia.org/
[bookmark: _Toc182221985][bookmark: _Toc205208447]4 Символы, используемые для описания жидкостей
Графа 1: 
Идентификационный номер жидкости.
Графа 2: 
Жидкости перечислены по их наиболее распространенным названиям, включая традиционные и торговые названия.
Для некоторых химических веществ перечислены синонимы, со ссылкой на первое или наиболее широко используемое наименование.
Примечание — В некоторых случаях дается дополнительная информация:
Subl. — Сублимирует
Dec. — Разлагается


Графа 3: 
CAS nr. или международно признанный код для жидкости, указанной в графе 2.
Графа 4:
Точки плавления (m.p.) приводятся в соответствующих случаях, при этом значения относятся к жидкостям технического класса чистоты.
Графа 5:
Точки кипения (b.p.) приводятся там, где применимо, при этом значения относятся к жидкостям технической чистоты при стандартном атмосферном давлении, если ниже в скобках не указано иное. В этом случае указывается другое давление в мм ртутного столба.
Графа 6:
Концентрация и/или чистота жидкости указывается при помощи следующих символов:
Dil. sol. 	Разбавленный водный раствор с концентрацией, равной или менее 10 %.
Sol. 	Водный раствор с концентрацией выше 10 %, но не насыщенный.
Sat. sol. 	Насыщенный водный раствор, приготовленный при 20 °C.
tg 	Чистота не ниже технического класса.
tg-l 	Технический класс, жидкость.
tg-g 	Технический класс, газ.
Work. sol. 	Рабочий раствор той концентрации, которая, как правило, используется в данной отрасли.
Susp. 	Суспензия твердого вещества в насыщенном растворе при 20 °C.
Концентрации выражены в процентах по массе при 20 °C, если не указано иное.
Графа 7:
Температуры испытаний, при которых определялась химическая стойкость.
Графа 8 и так далее:
Химическая стойкость материалов трубопровода, приведенная в соответствии с системой классификации, описанной в п. 5.1.
[bookmark: _Toc182221986][bookmark: _Toc205208448]5 Классификация химической стойкости
[bookmark: _Toc182221987][bookmark: _Toc205208449]5.1 Общие сведения
Даже если базовые термопласты демонстрируют полную устойчивость к воздействию жидкости при определенной температуре, их применение в трубопроводной системе должно быть оценено для проверки устойчивости соединений.
Классификация химической стойкости приведена в таблице 1 для полимеров с термической стойкостью до 100 °C включительно и в таблице 2 для полимеров с более высокой термической стойкостью.
Нижеприведенная информация о химической стойкости:
S (удовлетворительная), L (ограниченная) или NS (неудовлетворительная), 
приведенные в таблицах 1 и 2, подходят только для материалов, используемых для производства компонентов трубопроводов без воздействия внутренних и внешних механических напряжений (например, вызванных внутренним давлением, напряжениями изгиба).
Для различных процентных соотношений, не указанных в таблицах 1 и 2, и смесей жидкостей, совместимость проверяется изготовителем сырья.
[bookmark: _Toc182221988][bookmark: _Toc205208450]5.2 Проведение испытания
Испытание, проводимое для оценки химической стойкости, приведенная в таблице ниже, относится к ISO 175, ISO 4433-1, ISO 4433-2, ISO 4433-3 или ISO 4433-4, также может быть использовано для полимеров, описанных в разделе 1.
Для оценки поведения компонентов трубопроводов для транспортировки жидкостей под давлением или при наличии других воздействующих факторов напряжения необходимо рассматривать испытания, проведенные потребителем.
Для оценки склонности материала к образованию трещин под воздействием окружающей среды испытания могут проводиться в соответствии с серией ISO 22088.
[bookmark: _Toc182221989][bookmark: _Toc205208451]5.3 Показатели
Применимость материала при температурах, близких к верхним пределам, может быть ограничена из-за термического старения.
Не все термопластичные материалы технически пригодны для транспортировки газов под давлением из-за риска взрыва при локальном повышении уровня напряжения в результате сжатия газа.
Другие свойства материала трубопровода (например, проницаемость) или транспортируемой жидкости (например, токсичность, воспламеняемость и т.д.) следует рассматривать отдельно.


Таблица 1 — Классификационные данные по химической стойкости термопластичных материалов с термостойкостью до 100 °C включительно
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация
%
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	1
	Ацетальдегид
	75-07-0
	-123
	21
	40
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ацетамид
	60-35-5
	82
	221
	5
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Уксусная кислота
	64-19-7
	17
	118
	До 10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10 до 40
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	60
	20
	S
	L
	L
	L
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	3
	Уксусная кислота (продолжение)
	64-19-7
	17
	118
	80
	20
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	L
	NS
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	95
	20
	L
	S
	NS
	NS
	L
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	Безводная (ледяная) уксусная кислота
	
	
	
	> 96
	20
	S
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	NS
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	4
	Уксусный ангидрид
	108-24-7
	-73
	140
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	NS
	NS
	NS
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	S
	NS
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ацетон
	67-64-1
	-95
	56
	До 10
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	6
	Ацетофенон
	98-86-2
	20
	202
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ацетилхлорид
	75-36-5
	-112
	51
	tg-l
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	8
	Ацетилен, газ
	74-86-2
	-84
	
	tg-g
	20
	S
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	NS
	
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	NS
	
	
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Акрилонитрил
	107-13-1
	-82
	77
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	
	
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Адипиновая кислота
	124-04-9
	151
	265
	Sat. sol. (1,4%)
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	(100 мм)
	
	40
	S
	S
	L
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Воздух
	132259-10-0
	-213
	193
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	ZVG nr. 80000
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Аллиловый спирт
	107-18-6
	-129
	97
	tg-l
	20
	S
	L
	S
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	S
	NS
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	S
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Хлористый аллил
	107-05-1
	-136
	45
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Миндальное масло
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	15
	Квасцы (см. 21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	16
	Хлорид алюминия
	7446-70-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	17
	Фторид алюминия
	7784-18-1
	250
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	18
	Гидроксид алюминия
	21645-51-2
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Нитрат алюминия
	13473-90-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Оксид хлорида алюминия
	13596-11-7
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Сульфат калия алюминия
	10043-67-1
	92,5
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	22
	Сульфат алюминия
	10043-01-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	NS
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	23
	Аммиак, водный
	1336-21-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Сухой газообразный аммиак
	7664-41-7
	-78
	-34
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	S
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	25
	Аммиачный влажный газ
	7664-41-7
	-78
	-34
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	26
	Ацетат аммония
	631-61-8
	114
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	27
	Бифторид аммония
	1341-49-7
	125
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Карбонат аммония
	506-87-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	29
	Хлорид аммония
	12125-02-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	30
	Фторид аммония
	12125-01-8
	
	
	До 20
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	NS
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	30
	Фторид аммония (продолжение)
	12125-01-8
	
	
	25
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Гидрокарбонат аммония
	1066-33-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Метафосфат аммония
	13446-46-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	33
	Молибдат аммония
	13106-76-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Аммиачная селитра
	6484-52-2
	170
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	35
	Персульфат аммония
	7727-54-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Фосфат аммония
	7722-76-1
	190
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	37
	Сульфат аммония
	7783-20-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	38
	Сульфид аммония
	12135-76-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Тиоцианат аммония
	1762-95-4
	149
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Амилацетат
	628-63-7
	-71
	149
	tg-l
	20
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	
	NS
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Амиловый спирт
	71-41-0
	-78
	138
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	42
	Амилхлорид
	543-59-9
	-99
	108
	tg-l
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Анилин
	62-53-3
	-6
	184
	Sat. sol.
	20
	S
	L
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	S
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	44
	Гидрохлорид анилина
	142-04-1
	198
	245
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Анисоль
	100-66-3
	-37
	154
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Сульфокислота антрахинона
	153277-35-1
	214
	
	Susp.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Хлорид сурьмы (III)
	10025-91-9
	73
	223
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Яблочный сок
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	49
	Акварегия
	8007-56-5
	
	
	HCl:HNO3 = 3:1
	20
	NS
	NS
	NS
	L
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	50
	Мышьяковая кислота
	7778-39-4
	35
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	51
	Триоксид мышьяка
	1327-53-3
	275
	460
	Sol.
	20
	L
	L
	NS
	
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	
	S
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	52
	Бромид бария
	10553-31-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	53
	Карбонат бария
	513-77-9
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	54
	Хлорид бария
	10361-37-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	55
	Гидроксид бария
	17194-00-2
	78
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Сульфат бария
	7727-43-7
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	57
	Сульфид бария
	21109-95-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	58
	Пиво
	
	
	
	Work. Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	59
	Бензальдегид
	100-52-7
	-26
	178
	0,1
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Бензол
	71-43-2
	6
	80
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	61
	Бензойная кислота
	65-85-0
	122
	250
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	62
	Бензоилхлорид
	98-88-4
	-1
	197
	tg-l
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	
	NS
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Бензиловый спирт
	100-51-6
	-15
	205
	tg-l
	20
	S
	S
	
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Бензилхлорид
	100-44-7
	-39
	179
	tg-l
	20
	L
	L
	
	
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Карбонат висмута
	18400-34-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	66
	Боракс
	1330-43-4
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	1303-96-4
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	67
	Борная кислота
	10043-35-3
	168
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	68
	Трифторид бора
	7637-07-2
	-129
	-101
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	13319-75-0
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Бромная кислота (разлаг. при 100°C)
	7789-31-3
	
	
	10
	20
	S
	S
	
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Бром, газ
	7726-95-6
	-7
	58
	tg-g
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Бром, жидкость
	7726-95-6
	-7
	58
	tg-l
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS

	72
	Бромная вода
	7726-95-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	73
	Бромэтан
	74-96-4
	-119
	38
	tg-l
	20
	NS
	NS
	
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	NS
	
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Бутадиен, газ
	106-99-0
	-109
	-5
	tg-g
	20
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	L

	
	
	590-19-2
	
	(713 мм)
	
	40
	NS
	NS
	
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	75
	Бутан, газ
	106-97-8
	-138
	-0,5
	tg-g
	20
	S
	S
	NS
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	NS
	L
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Бутандиол
	107-88-0
	-50
	207
	10
	20
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	NS
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	н-Бутанол
	71-36-3
	-89
	118
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	L
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Бутилацетат
	123-86-4
	-77
	126
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	79
	Бутилгликоль
	111-76-2
	-75
	171
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	80
	Бутилфенол
	89-72-5
	98
	237
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	L
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	88-18-6
	
	
	
	40
	S
	L
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	98-54-4
	
	
	
	60
	S
	L
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	585-34-2
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Бутилфталат
	84-74-2
	-35
	340
	tg-l
	20
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	82
	Муравьиная кислота
	107-92-6
	-5
	164
	20
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Бутирилхлорид
	141-75-3
	-89
	100
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Бисульфит кальция
	13780-03-5
	
	
	Sat. sal.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Бромид кальция
	7789-41-5
	730
	
	Sat. sal.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	71626-99-8
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Карбонат кальция
	471-34-1
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	87
	Хлорат кальция
	10137-74-3
	100
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Хлорид кальция
	10043-52-4
	772
	1670
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	10035-04-8
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	25094-02-4
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	7774-34-7
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	89
	Гидроксид кальция
	1305-62-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Гипохлорит кальция
	7778-54-3
	
	
	10
	20
	L
	L
	L
	S
	L
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Нитрат кальция
	10124-37-5
	45
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	13477-34-4
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Сульфат кальция
	7778-18-9
	1450
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10034-76-1
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-41-4
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	13397-24-5
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Сульфид кальция
	20548-54-3
	2400
	
	Dil. sol.
	20
	L
	S
	
	S
	S
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	
	S
	S
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	94
	Сероводород кальция
	9046-53-1
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Камфорное масло
	
	
	175 до 200
	tg-l
	20
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	96
	Водный раствор диоксида углерода.
	124-38-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Углекислый газ, сухой газ
	124-38-9
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Углекислый газ, влажный газ
	124-38-9
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Дисульфид углерода
	75-15-0
	-112
	46
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Окись углерода, газ
	630-08-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	101
	Тетрахлорид углерода
	56-23-5
	-23
	77
	tg-l
	20
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	102
	Касторовое масло
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Хлор, водный (см 105)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Хлор, сухой газ
	7782-50-5
	
	
	tg-g
	20
	L
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	105
	Хлорированная вода
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	L
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Хлор, влажный газ
	7782-50-5
	
	
	tg-g
	20
	L
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Хлоруксусная кислота
	79-11-8
	61
	188
	Sol.
	20
	S
	S
	NS
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	NS
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	NS
	L
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	NS
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	NS
	L
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	NS
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	108
	Хлорбензол
	108-90-7
	-45
	132
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	109
	Хлорбромметан
	74-97-5
	-86
	68
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Хлорэтанол
	107-07-3
	-89
	129
	tg-l
	20
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Хлороформ
	67-66-3
	-64
	62
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	112
	Хлорметан, газ
	74-87-3
	-97
	-24
	tg-g
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	113
	Хлорпропаны
	75-29-6
	-123
	36
	tg-l
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	540-54-5
	
	
	tg-g
	40
	
	
	
	NS
	NS
	NS
	
	

	
	
	26446-76-4
	
	
	
	60
	
	
	
	NS
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Хлорсульфоновая кислота
	7790-94-5
	68
	147
	50
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	(ваку-ум)
	
	40
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	115
	Хромовые квасцы (сульфат хромовокислого калия)
	10141-00-1
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Хромовая кислота
	7738-94-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	L
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	116
	Хромовая кислота (продолжение)
	7738-94-5
	
	
	50
	20
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	117
	Лимонная кислота
	77-92-9
	153
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	118
	Кокосовое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Масло печени трески
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	
	
	
	L
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Хлорид меди (II)
	7447-39-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Цианид меди (II)
	544-92-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Фторид меди (II)
	7789-19-7
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	






	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	123
	Нитрат меди (II)
	3251-23-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	Сульфат меди (II)
	7758-98-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Кукурузное масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	Хлопковое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Крезолы
	106-44-5
	11 до 34
	191 до 203
	tg-l
	20
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	108-39-4
	
	
	
	40
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	95-48-7
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Крезиловая кислота
	
	
	
	Sat. sol (approx. 2-3%)
	20
	L
	NS
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50 (tg-l)
	20
	L
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	129
	Кротональдегид
	123-73-9
	-74
	104
	Sat. sol. (18%)
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	15798-64-8
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	4170-30-3
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Сырая нефть (не содержащая ароматических веществ)
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	L
	S
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	S
	
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	L
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Циклогексан
	110-82-7
	6
	81
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	Циклогексанол
	108-93-0
	24
	161
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Циклогексанон
	108-94-1
	-26
	156
	tg-l
	20
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	134
	Циклогексиламин
	108-91-8
	
	135
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Декалин
	91-17-8
	-51 до-36
	185 до 193
	tg-l
	20
	S
	NS
	NS
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	493-01-6
	
	
	
	40
	L
	NS
	
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	493-02-7
	
	
	
	60
	L
	NS
	
	L
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	136
	Декстрин
	9004-53-9
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	Декстроза (разл. при 200°C)
	50-90-7
	146
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	138
	Диацетоновый спирт
	123-42-2
	-47
	166
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	NS

	139
	Диазоний хлорид (бензол диазоний хлорид)
	100-34-5
	
	
	Work. sol.
	20
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Дихлоруксусная кислота
	79-43-6
	11
	194
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Дихлорбензол
	95-50-1
	-24 до 53
	173 до 179
	tg-l
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	106-46-7
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	541-73-1
	
	
	
	60
	NS
	
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	142
	Дихлорэтилен
	75-35-4
	-81
	34 до 60
	tg-l
	20
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	S

	
	
	540-59-0
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	S

	
	
	156-59-2
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	L

	
	
	156-60-5
	
	
	tg-g
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	143
	Дихлорметан (см 259)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Дизельное топливо
	
	
	
	Work. sol.
	20
	L
	L
	L
	L
	L
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	145
	Диэтаноламин
	111-42-2
	28
	268
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	
	L
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Диэтиламин
	109-89-7
	-50
	56
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	NS
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	Диэтиловый эфир
	60-29-7
	-116
	35
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Диэтиленгликоль
	111-46-6
	-10
	198
	tg-l
	20
	S
	S
	
	
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	149
	Дигликолевая кислота
	110-99-6
	148
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	
	
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	S
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	18
	20
	S
	S
	
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	Диизооктилфталат
	27554-26-3
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Диметиламин
	124-40-3
	
	
	30
	20
	S
	S
	
	S
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Диметиламин, газ
	124-40-3
	-96
	7
	tg-g
	20
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	
	
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Диметилформамид
	68-12-2
	-61
	153
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	NS
	
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	
	NS
	
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	Диоктилфталат
	117-81-7
	
	255 до
265
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	117-84-0
	
	(20 мм)
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	155
	Диоксан
	123-91-1
	12
	100
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	
	NS
	
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	
	NS
	
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	156
	Дифениламин
	122-39-4
	54
	310
	Work. sol.
	20
	S
	L
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	S
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	Этанол
	64-17-5
	-114
	78
	40
	20
	S
	S
	
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	95
	20
	S
	S
	
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	NS
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	NS
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	158
	Этаноламин
	141-43-5
	-84
	171
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	Этилацетат
	141-78-6
	-83
	77
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	160
	Этилакрилат
	140-88-5
	
	99
	tg-l
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	161
	Этилхлорид, газ
	75-00-3
	-139
	12
	tg-g
	20
	L
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	162
	Бромистый этилен
	106-93-4
	10
	132
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	L
	NS
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	Этиленхлоргидрин
	107-07-3
	
	129
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	NS
	
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	1,1 Дихлорид этилена
	75-34-3
	-35
	57
	tg-l
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	L
	
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	L
	
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	1,2 Дихлорид этилена
	107-06-2
	-35
	83
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	Этиленгликоль
	107-21-1
	-11
	198
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	167
	Этиловый эфир
	60-29-7
	-113
	35
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	L
	L
	NS
	NS
	
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	Этилгликоль
	110-80-5
	-90
	135
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	169
	Оксид этилена
	75-21-8
	-113
	10
	tg-g
	20
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	NS

	170
	Хлорид железа
	7705-08-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	S

	171
	Нитрат железа
	10421-48-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	172
	Сульфат железа
	10028-22-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	173
	Хлорид железа
	7758-94-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	174
	Сульфат железа
	7720-78-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	Фторопластовая кислота (разл. при 130°C)
	16872-11-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	Фтор-газ, сухой
	7782-41-4
	
	
	tg-g
	20
	NS
	NS
	L
	NS
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	177
	Фтор-газ, влажный
	7782-41-4
	
	
	tg-g
	20
	NS
	NS
	L
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Фторкремниевая кислота
	16961-83-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	S
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	S
	S
	
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	32
	20
	S
	S
	
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	S
	
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	
	L
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	Формальдегид
	50-00-0
	-92
	-19
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	L
	L
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30 до 40
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	L
	L
	NS
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	179
	Формальдегид (продолжение)
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	L
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	Муравьиная кислота
	64-18-6
	8
	101
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	L
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	85 до tg-l
	20
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	181
	Фреон 12
	75-71-8
	
	-30
	Work. sol.
	20
	L
	L
	S
	S
	L
	L
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	S
	S
	L
	L
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	S
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	Фреон 22
	75-45-6
	-157
	-41
	tg-g
	20
	L
	L
	NS
	NS
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	Фруктоза
	57-48-7
	102
	
	Sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	184
	Фруктовый сок
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	185
	Фурфуриловый спирт
	98-00-0
	-29
	170
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Газ, промышленный
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	L
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	L
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	Газ, природный, сухой
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	L
	L
	L
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	Газ, природный, влажный
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	L
	L
	L
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	Бензин (топливо) (не содержащий ароматических соединений)
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	L
	NS
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	Желатин
	
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	Имбирный эль
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	192
	Глюкоза (разл. при > 200°C)
	50-99-7
	146
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	Глицерин
	56-81-5
	20
	290
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	Гликолевая кислота
	79-14-1
	80
	
	Sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	L
	L
	L
	S
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	65
	20
	L
	L
	L
	
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	Грейпфрутовый сок
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	196
	Гептан
	142-82-5
	-90
	98
	tg-l
	20
	S
	L
	NS
	S
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	L
	S
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	197
	Гексадеканол
	36653-82-4
	50
	340
	Work. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	198
	Гексан
	110-54-3
	-94
	69
	tg-l
	20
	S
	S
	NS
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	1-Гексанол
	111-27-3
	-52
	158
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	Мед
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	Хрен
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	202
	Гидробромовая кислота
	10035-10-6
	-87
	-67
	До 20
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 50
	20
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	66
	20
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	20
	L
	L
	
	
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	203
	Соляная кислота
	7647-01-0
	-112
	-85
	До 10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10 до 20
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 25
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	33
	20
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	36
	20
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	37,5
	20
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Соляная кислота, сухой газ
	7647-01-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	
	
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	205
	Соляная кислота, влажный газ
	7647-01-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	
	
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	Синильная кислота
	74-90-8
	-15
	25
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	S
	L
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	L
	L
	S
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	S
	L
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	Фтористоводородная кислота
	7664-39-3
	-85
	20
	До 10
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	48
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	L
	
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	L
	
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	207
	Фтористоводородная кислота (продолжение)
	7664-39-3
	-85
	20
	60
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	Фтористоводородная кислота, газ
	7664-39-3
	
	
	tg-g
	20
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	Водород
	1333-74-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	210
	Перекись водорода
	7722-84-1
	1
	158
	До 10
	20
	L
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	L
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	L
	L
	L
	S
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	NS
	L
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	L
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	211
	Фосфид водорода (см 294)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	Сероводород, водный
	7783-06-4
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	Сероводород, сухой газ
	7783-06-4
	
	-61
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	214
	Гидрохинон
	123-31-9
	170
	286
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	(730 мм)
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	L
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	Гипохлористая кислота
	7790-92-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	L
	S
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	L
	L
	L
	S
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	L
	S
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	216
	Йод (в йодистом калии)
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	217
	Йод, в спирте
	7553-56-2
	114
	183
	Work. sol.
	20
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	L
	L
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	Изобутиловый спирт
	78-83-1
	-108
	108
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	Изобутиронитрил
	78-82-0
	
	107
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	Изооктан
	26635-64-3
	
	99
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	Изопропилацетат
	108-21-4
	-73
	90
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	Изопропиловый спирт
	67-63-0
	-90
	82
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	223
	Изопропиловый эфир
	108-20-3
	-60
	68
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	224
	Керосин
	8008-20-6
	
	150 до
250
	Work. sol.
	20
	S
	L
	L
	L
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	L
	NS
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	225
	Молочная кислота
	50-21-5
	18
	119
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	(12 мм)
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	90
	20
	S
	S
	S
	L
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	NS
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	
	NS
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	Ланолин
	8006-54-0
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	L
	L
	
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	Лаурилхлорид
	112-52-7
	-25
	243
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	
	
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	L
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	Ацетат свинца
	6080-56-4
	75
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	229
	Тетраэтил свинца (разл. при 200°C)
	78-00-2
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	L
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	Льняное масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	L
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	231
	Карбонат магния
	546-93-0
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	5145-48-2
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	14457-83-1
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	61042-72-6
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	232
	Хлорид магния
	7786-30-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	7791-18-6
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	Гидроксид магния
	1309-42-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	Нитрат магния
	13446-18-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	Сульфат магния
	14168-73-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	15320-30-6
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	15244-29-8
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	17830-17-0
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	17830-18-1
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	236
	Малеиновая кислота (разл. при 160°C)
	110-16-7
	131
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	Яблочная кислота (субл.)
	110-16-7
	136
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	Маргарин
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	239
	Майонез
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	Хлорид ртути
	7487-94-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	Цианид ртути
	592-04-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	242
	Нитрат ртути
	14836-60-3
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	Ртуть
	7439-97-6
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Хлорид ртути (II) (см 240)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	Цианид ртути (II) (см 241)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	Оксид мезитила
	141-79-7
	-59
	131
	Work. sol.
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	247
	Метан
	74-82-8
	-182
	-161
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	
	L
	
	L
	L
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	Метилацетат
	79-20-9
	-98
	57
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	NS
	
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	
	S
	
	NS
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	Метиловый спирт
	67-56-1
	-97
	65
	5
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	L
	
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	249
	Метиловый спирт (продолжение)
	67-56-1
	-97
	65
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	Бромистый метил (бромметан)
	74-83-9
	-94
	4
	tg-g
	20
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	Метилбутилкетон
	591-78-6
	-57
	127
	tg-l
	20
	L
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	NS
	NS
	
	
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	Метилциклогексаноны
	583-60-8
	
	162 до
169
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	L
	L
	

	
	
	589-92-4
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	L
	L
	

	
	
	591-24-2
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	Метилэтилкетон
	78-93-3
	-86
	80
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	
	
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	Метилгликоль
	109-86-4
	-85
	124
	Work. sol.
	20
	S
	S
	L
	NS
	NS
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	
	
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	Метилметакрилат
	80-62-6
	
	100
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	Метилсульфат
	77-78-1
	-32
	188
	Work. sol.
	20
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	257
	Метилсульфокислота (разл.)
	75-75-2
	-30
	
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	S
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	L
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	Метиламин
	74-89-5
	-93
	6
	До 32
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	Хлористый метилен
	75-09-2
	-97
	40
	tg-l
	20
	L
	
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	
	
	L
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	Молоко
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	261
	Минеральные масла (не содержащие ароматических веществ)
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	262
	Патока
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	263
	Горчица, водный раствор
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	264
	Нафта
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	L
	NS
	NS
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	265
	Нафталин
	91-20-3
	80
	218
	Work. sol.
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	NS
	
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	266
	Ацетат никеля
	373-02-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	6018-89-9
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	14998-37-9
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	Хлорид никеля
	7718-54-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7791-20-0
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	268
	Нитрат никеля
	13138-45-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	13478-00-7
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	Сульфат никеля
	7786-81-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-97-0
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-98-1
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Никотиновая кислота
	59-67-6
	236
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	Азотная кислота
	7697-37-2
	
	
	5
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	271
	Азотная кислота
(продолжение)
	7697-37-2
	
	
	20
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	35
	20
	L
	NS
	NS
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	45
	20
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	60
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	271
	Азотная кислота
(продолжение)
	7697-37-2
	
	
	85
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	
	
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	272
	Азотная кислота, дымящаяся (с диоксидом азота)
	
	
	
	
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	Нитробензол
	98-95-3
	6
	210
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	Нитрометан
	75-52-5
	-29
	101
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	Олеиновая кислота
	112-80-1
	16
	286
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	(100 мм)
	
	40
	L
	L
	L
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	Олеум
	
	
	
	
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	277
	Оливковое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	L
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	NS
	L
	
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	NS
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	278
	Ортофосфорная кислота (см 295)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	279
	Щавелевая кислота (субл.)
	6153-56-6
	102
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	144-62-7
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	s
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	Кислород, газ
	7782-44-7
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	Озон, газ
	10028-15-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	20
	L
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	L
	L
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	L
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	282
	Парафин
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	283
	Парафиновое масло (F65)
	8012-95-1
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	L
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	284
	Арахисовое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	285
	Пентан
	109-66-0
	-131
	36
	Work. sol.
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	Масло мяты перечной
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	
	S
	S
	L
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	L
	L
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	287
	Перхлорэтилен
	127-18-4
	-22
	121
	Work. sol.
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	
	
	
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	288
	Перхлорная кислота
	7601-90-3
	-112
	39
	10
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	(56 мм)
	
	40
	L
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(2N) 20
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	289
	Бензин (алифатический углеводород / бензол)
	
	
	
	80/20
	20
	S
	L
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	290
	Нефтяной эфир (лигроин)
	8032-32-4
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	291
	Фенол
	108-95-2
	41
	182
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	90
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	40
	
	S
	L
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	S
	L
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	Фенилгидразин (разл.)
	100-63-0
	20
	243
	tg-l
	20
	L
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	
	NS
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	293
	Фенилгидразина гидрохлорид (субл.)
	59-88-1
	240
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	27140-08-5
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	293
	Фенилгидразина гидрохлорид (субл.) (продолжение)
	59-88-1
	240
	
	97
	20
	S
	S
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	27140-08-5
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	294
	Фосфин
	7803-51-2
	-134
	-88
	tg-g
	20
	L
	L
	L
	L
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	L
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	Фосфорная кислота
	7664-38-2
	42
	
	До 50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50 до 75
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	S
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	75 до 85
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	S
	S
	L
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	L
	S
	S
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	98
	20
	S
	S
	
	
	
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	
	
	
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	296
	Хлорид фосфора (III)
	10026-13-8
	-92
	75
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	NS
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	297
	Оксихлорид фосфора
	10025-87-3
	1
	105
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	
	NS
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	298
	Фталевая кислота
	88-99-3
	208
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	NS
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	Пикриновая кислота (субл.)
	88-89-1
	122
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	Сульфат алюминия калия (см 21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Бикарбонат калия
	7778-50-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	Бихромат калия (см 314)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Бисульфат калия
	7646-93-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Борат калия
	12712-38-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	Бромат калия
	7758-01-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	305
	Бромат калия (продолжение)
	7758-01-2
	
	
	До 10
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	Бромид калия
	7758-02-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	Карбонат калия
	584-08-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	308
	Хлорат калия
	3811-04-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	309
	Хлорид калия
	7447-40-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	Хлорит калия
	14314-27-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	311
	Хромат калия
	7789-00-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	312
	Купроцианид калия
	13682-73-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	Цианистый калий
	151-50-8
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	Дихромат калия
	7778-50-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	Ферроцианид калия
	13746-66-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	Фторид калия
	7789-23-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	317
	Гексацианоферрат (II) калия (ферроцианид калия)
	14459-95-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	13943-58-3
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	318
	Гексацианоферрат калия (III) (см 315)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	319
	Гидрокарбонат калия (см 301)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	320
	Сульфат калия (см 303)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	321
	Сульфит калия
	7773-03-7
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	Гидроксид калия
	26288-25-5
	
	
	до 10
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 50
	20
	S
	L
	L
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	NS
	S
	L
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	
	L
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	323
	Гипохлорит калия
	7778-66-7
	
	
	Sol.
	20
	L
	L
	NS
	S
	L
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	
	S
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	324
	Йодид калия
	7681-11-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	325
	Нитрат калия
	7757-79-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	
	
	
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	326
	Ортофосфат калия
	7778-77-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	327
	Перборат калия
	13769-41-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Перхлорат калия
	7778-74-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	329
	Перманганат калия
	7722-64-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	S
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	
	L
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	329
	Перманганат калия
(продолжение)
	7722-64-7
	
	
	20
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	S
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Персульфат калия
	7727-21-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	331
	Сульфат калия
	7778-80-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	332
	Potassium sulphide
	1312-73-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	333
	Сульфид калия
	10117-38-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	334
	Калий, тиосульфат
	10294-66-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	335
	Пропан, газ
	74-98-6
	-190
	-45
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	L
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	336
	Пропионовая кислота
	79-09-4
	-20
	141
	50
	20
	S
	S
	S
	L
	NS
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	L
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Пропиловый спирт
	71-23-8
	-126
	97
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	338
	Пиридин
	110-86-1
	-42
	115
	tg-l
	20
	S
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	339
	Салициловая кислота (субл.)
	69-72-7
	156
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	340
	Селеновая кислота
	7783-08-6
	25
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	341
	Кремниевая кислота
	7699-41-4
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	342
	Силиконовое масло
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	343
	Ацетат серебра
	563-63-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	344
	Цианид серебра
	506-64-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	345
	Нитрат серебра
	7761-88-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	NS
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	NS
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	
	
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	346
	Ацетат натрия
	127-09-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	6131-90-4
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	347
	Сульфат натрия (см 352)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	348
	Антимонит натрия
	15432-85-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	349
	Арсенит натрия
	7784-46-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	350
	Бензоат натрия
	532-32-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	35
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	351
	Бикарбонат натрия
	144-55-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	352
	Бисульфат натрия
	7681-38-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10034-88-5
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	353
	Бромид натрия
	7647-15-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	354
	Карбонат натрия
	497-19-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	5968-11-6
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	6132-02-1
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	24551-51-7
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	355
	Хлорат натрия
	7775-09-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	356
	Хлорид натрия
	7647-14-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	357
	Хлорит натрия
	7758-19-2
	
	
	2
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	
	S
	S
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	S
	S
	L
	L
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	
	L
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	358
	Хромат натрия
	7775-11-3
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	10034-82-9
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	359
	Цианид натрия
	143-33-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	360
	Дихромат натрия
	10588-01-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	7789-12-0
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	361
	Ферроцианид натрия
	14217-21-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	362
	Ферроцианид натрия
	13601-19-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	363
	Фторид натрия
	7681-49-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	364
	Гексацианоферрат натрия (II) (см 362)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Гексацианоферрат натрия (III) (см 361)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	366
	Гидрокарбонат натрия (см 351)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	Сульфат натрия (см 352)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	368
	Сульфит натрия
	7631-90-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	369
	Гидроксид натрия
	1310-73-2
	
	
	Dil. Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	S
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	L
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10 до 60
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	L
	S
	L
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	L
	S
	L
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	370
	Гипохлорит натрия
	7681-52-9
	
	
	2 % Cl (percentage of free chlorine)
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	
	NS
	NS

	
	
	55248-17-4
	
	
	
	40
	L
	L
	
	S
	S
	
	
	

	
	
	64131-03-9
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12,5 % Cl (percentage of free chlorine)
	20
	L
	L
	NS
	S
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	L
	S
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	371
	Метафосфат натрия
	10124-56-8
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	372
	Нитрат натрия
	7631-99-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	373
	Нитрит натрия
	7631-99-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	374
	Ортофосфат натрия (см 377)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	Перборат натрия
	15120-21-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	S
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	376
	Фосфат натрия, кислота
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	377
	Фосфат натрия, нейтральный
	7601-54-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	15819-50-8
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	10101-89-0
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	S
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	378
	Силикат натрия
	1344-09-8
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	379
	Сульфат натрия
	7757-82-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	7727-73-3
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,1
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	380
	Сульфид натрия
	1313-82-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	1313-83-3
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	1313-84-4
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	27610-45-3
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	381
	Сульфит натрия
	7757-83-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	382
	Тиосульфат натрия (гипосульфит)
	7772-98-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	10102-17-7
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	383
	Соевое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	
	
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	384
	Стеариновая кислота
	57-11-4
	68
	370
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	385
	Стеарин
	555-43-1
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	
	
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	386
	Стирол
	100-42-5
	-31
	145
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	387
	Сахар, водный раствор.
	
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	388
	Диоксид серы, сухой газ
	7446-09-5
	-73
	-10
	Work. sol.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	L
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	389
	Диоксид серы, влажный газ
	7446-09-5
	-73
	-10
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	NS
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	L
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	390
	Серный эфир (тиоэфир)
	
	
	
	Work. sol.
	20
	L
	L
	
	
	L
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	391
	Серная кислота
	7664-93-9
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	S
	S
	L
	S
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	NS
	L
	S
	NS
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	NS
	L
	S
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	80
	20
	L
	L
	
	S
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	L
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	L
	L
	
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	391
	Серная кислота
(продолжение)
	7664-93-9
	
	
	90
	20
	L
	L
	L
	L
	S
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	L
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	L
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	95
	20
	NS
	NS
	NS
	L
	S
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	96
	20
	NS
	NS
	NS
	L
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	98
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дымящаяся
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	392
	Сернистая кислота
	7782-99-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 30
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	393
	Дубильная кислота
	1401-55-4
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	L
	L
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	394
	Винная кислота (разл.)
	133-37-9
	170
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	L
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	395
	T этрагидрофуран
	109-99-9
	
	66
	tg-l
	20
	L
	NS
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	L

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	NS
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	396
	Тетралин
	119-64-2
	-35
	207
	tg-l
	20
	S
	NS
	
	
	
	NS
	NS
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	
	
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	397
	Хлорид тионила
	7719-09-7
	-105
	79
	tg-l
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	398
	Тиофен
	110-02-1
	-38
	84
	tg-l
	20
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	399
	Хлорид олова (II)
	10025-69-1
	247
	652
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	Хлорид олова (IV)
	7646-78-8
	-33
	113
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	Толуол
	108-88-3
	-95
	111
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	Трибутилфосфат
	126-73-8
	-79
	293
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	NS
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	
	NS
	NS
	
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	NS
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	Трихлоруксусная кислота
	76-03-9
	58
	197
	До 50
	20
	S
	S
	
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	Трихлорбензол
	87-61-6
	53
	219
	Work. sol.
	20
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	120-82-1
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	108-70-3
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	12002-48-1
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	405
	Трихлорэтилен
	79-01-6
	-85
	87
	tg-l
	20
	NS
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	NS

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	NS
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	406
	Т риэтаноламин
	102-71-6
	18
	190
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	NS
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	(5 мм)
	
	40
	S
	S
	
	
	
	L
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	L
	L
	L
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	NS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	407
	Триэтиленгликоль
	112-27-6
	-7
	280
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	408
	Триметилол-пропан
	77-99-6
	58
	
	До 10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	L
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	409
	Тринатрийфосфат (см 377)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	410
	Скипидар
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	L
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	NS
	L
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	L
	NS
	NS
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	NS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	411
	Мочевина
	57-13-6
	133
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	NS
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	NS
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	412
	Мочевая кислота (разл. при > 400°C)
	69-93-2
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	413
	Урина
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	S
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	414
	Растительные масла
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	L
	S
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	L
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	415
	Уксус
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	L
	L
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	L
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	416
	Винилацетат (мономер)
	108-05-4
	-93
	73
	tg-l
	20
	S
	S
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	
	NS
	NS
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	
	NS
	NS
	
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	417
	Вода
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	418
	Вода, солоноватая
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	419
	Вода, дистиллированная
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	420
	Вода, пресная
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	421
	Вода, минеральная
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	422
	Вода, питьевая
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	423
	Вода, морская
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	424
	Виски
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	425
	Вино
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	Вина и спиртные напитки
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	L
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	427
	Ксилол
	95-47-6
	-53 до
13
	138 до
144
	tg-l
	20
	L
	L
	NS
	NS
	NS
	NS
	L
	S

	
	
	108-38-3
	
	
	
	40
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	L

	
	
	106-42-3
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	NS
	NS
	
	NS
	L

	
	
	1330-20-7
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	428
	Дрожжи
	
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	L
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	L
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	Карбонат цинка
	3486-35-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	430
	Хлорид цинка
	7646-85-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	58
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	431
	Хромат цинка
	13530-65-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	NS
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	432
	Цианид цинка
	557-21-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	433
	Нитрат цинка
	7779-88-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	19154-63-3
	
	
	
	40
	L
	L
	L
	S
	S
	L
	S
	

	
	
	10196-18-6
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	
	L
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	L
	
	
	S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	434
	Оксид цинка
	1314-13-2
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	




Окончание таблицы 1
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PE
	PP
	PB
	PVC-U
	PVC-C
	ABS
	PE-X
	PA-U

	435
	Стеарат цинка
	557-05-1
	125
	
	Susp.
	20
	S
	S
	
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	
	L
	L
	L
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	
	
	L
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	
	
	
	
	
	

	436
	Сульфат цинка
	7733-02-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7446-19-7
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	13986-24-8
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	
	S
	

	
	
	7446-20-0
	
	
	
	80
	
	S
	
	
	S
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2 — Данные классификации химической стойкости термопластичных материалов с более высоким термическим рейтингом
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	1
	Ацетальдегид
	75-07-0
	-123
	21
	40
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	2
	Ацетамид
	60-35-5
	82
	221
	5
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	3
	Уксусная кислота
	64-19-7
	17
	118
	До 10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10 до 40
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	60
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	80
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S



	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	


Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	3
	Уксусная кислота (продолжение)
	64-19-7
	17
	118
	95
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	Уксусная кислота ледяная
	
	
	
	> 96
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	L
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	4
	Уксусный ангидрид
	108-24-7
	-73
	140
	tg-l
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	5
	Ацетон
	67-64-1
	-95
	56
	До 10
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	5
	Ацетон (продолжение)
	67-64-1
	-95
	56
	tg-l
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	6
	Ацетофенон
	98-86-2
	20
	202
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	7
	Ацетилхлорид
	75-36-5
	-112
	51
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	8
	Ацетилен, газ
	74-86-2
	-84
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	9
	Акрилонитрил
	107-13-1
	-82
	77
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	



Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	10
	Адипиновая кислота
	124-04-9
	151
	265
	Sat. sol. (1,4%)
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	(100 мм)
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	11
	Воздух
	132259-10-0
	-213
	193
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	ZVG nr. 80000
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	12
	Аллиловый спирт
	107-18-6
	-129
	97
	tg-l
	20
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	13
	Хлористый аллил
	107-05-1
	-136
	45
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	14
	Миндальное масло
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	15
	Квасцы (см 21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Хлорид алюминия
	7446-70-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	17
	Фторид алюминия
	7784-18-1
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	18
	Гидроксид алюминия
	21645-51-2
	
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	19
	Нитрат алюминия
	13473-90-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	20
	Оксид хлорида алюминия
	13596-11-7
	
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	21
	Сульфат калия алюминия
	10043-67-1
	92,5
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	22
	Сульфат алюминия
	10043-01-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	23
	Аммиак, водный
	1336-21-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	24
	Аммиак, сухой газ
	7664-41-7
	-78
	-34
	tg-g
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	25
	Аммиак, влажный газ
	7664-41-7
	-78
	-34
	tg-g
	20
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	26
	Ацетат аммония
	631-61-8
	114
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	27
	Бифторид аммония
	1341-49-7
	125
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	28
	Карбонат аммония
	506-87-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	29
	Хлорид аммония
	12125-02-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	30
	Фторид аммония
	12125-01-8
	
	
	До 20
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	30
	Фторид аммония (продолжение)
	12125-01-8
	
	
	25
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	31
	Гидрокарбонат аммония
	1066-33-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	32
	Метафосфат аммония
	13446-46-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	





	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	33
	Молибдат аммония
	13106-76-8
	
	
	
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	34
	Аммиачная селитра
	6484-52-2
	170
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	35
	Персульфат аммония
	7727-54-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	36
	Фосфат аммония
	7722-76-1
	190
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	37
	Сульфат аммония
	7783-20-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	38
	Сульфид аммония
	12135-76-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	39
	Тиоцианат аммония
	1762-95-4
	149
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	40
	Амилацетат
	628-63-7
	-71
	149
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	41
	Амиловый спирт
	71-41-0
	-78
	138
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	42
	Амилхлорид
	543-59-9
	-99
	108
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	43
	Анилин
	62-53-3
	-6
	184
	Sat. sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	44
	Гидрохлорид анилина
	142-04-1
	198
	245
	Sat. sol.
	20
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Анизол
	100-66-3
	-37
	154
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	46
	Сульфокислота антрахинона
	
	214
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	47
	Хлорид сурьмы (III)
	10025-91-9
	73
	223
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	48
	Яблочный сок
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	49
	Акварегия
	8007-56-5
	
	
	HCl:HNO3 = 3:1
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	50
	Мышьяковая кислота
	7778-39-4
	35
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	51
	Триоксид мышьяка
	1327-53-3
	275
	460
	Sol.
	20
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	52
	Бромид бария
	10553-31-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	53
	Карбонат бария
	513-77-9
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	54
	Хлорид бария
	10361-37-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	55
	Гидроксид бария
	17194-00-2
	78
	
	Sat. sol.
	20
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	56
	Сульфат бария
	7727-43-7
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	57
	Сульфид бария
	21109-95-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	58
	Пиво
	
	
	
	Work. Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	59
	Бензальдегид
	100-52-7
	-26
	178
	0,1
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	60
	Бензол
	71-43-2
	6
	80
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	61
	Бензойная кислота
	65-85-0
	122
	250
	Sat. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	62
	Бензоилхлорид
	98-88-4
	-1
	197
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	

	63
	Бензиловый спирт
	100-51-6
	-15
	205
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	64
	Бензилхлорид
	100-44-7
	-39
	179
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	65
	Карбонат висмута
	18400-34-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	66
	Боракс
	1330-43-4
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	1303-96-4
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	67
	Борная кислота
	10043-35-3
	168
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	68
	Трифторид бора
	7637-07-2
	-129
	-101
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	13319-75-0
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	69
	Бромная кислота (разл. при 100°C)
	7789-31-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	10035-10-6
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	70
	Бром, газ
	7726-95-6
	-7
	58
	tg-g
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	71
	Бром, жидкий
	7726-95-6
	-7
	58
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	72
	Бромная вода
	7726-95-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	73
	Бромэтан
	74-96-4
	-119
	38
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	74
	Бутадиен, газ
	106-99-0
	-109
	-5
	tg-g
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	590-19-2
	
	(713 мм)
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	75
	Бутан, газ
	106-97-8
	-138
	-0,5
	tg-g
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	76
	Бутандиол
	107-88-0
	-50
	207
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	77
	н-Бутанол
	71-36-3
	-89
	118
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	78
	Бутилацетат
	123-86-4
	-77
	126
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	79
	Бутилгликоль
	111-76-2
	-75
	171
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	80
	Бутилфенол
	89-72-5
	98
	237
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	88-18-6
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	98-54-4
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	585-34-2
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	81
	Бутилфталат
	84-74-2
	-35
	340
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	82
	Мускусная кислота
	107-92-6
	-5
	164
	20
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	82
	Мускусная кислота (продолжение)
	107-92-6
	-5
	164
	tg-l
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	83
	Бутирилхлорид
	141-75-3
	-89
	100
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	84
	Бисульфит кальция
	13780-03-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	85
	Бромид кальция
	7789-41-5
	730
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	71626-99-8
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	86
	Карбонат кальция
	471-34-1
	
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	87
	Хлорат кальция
	10137-74-3
	100
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	88
	Хлорид кальция
	10043-52-4
	772
	1670
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	10035-04-8
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	25094-02-4
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	7774-34-7
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	89
	Гидроксид кальция
	1305-62-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	90
	Гипохлорит кальция
	7778-54-3
	
	
	10
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	91
	Нитрат кальция
	10124-37-5
	45
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	13477-34-4
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	92
	Сульфат кальция
	7778-18-9
	1450
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10034-76-1
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-41-4
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	13397-24-5
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	93
	Сульфид кальция
	20548-54-3
	2400
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	94
	Сероводород кальция
	9046-53-1
	
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	95
	Камфорное масло
	
	
	175 до 200
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
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	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	96
	Водный раствор диоксида углерода
	124-38-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	97
	Углекислый газ, сухой газ
	124-38-9
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	98
	Углекислый газ, влажный газ
	124-38-9
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	99
	Дисульфид углерода
	75-15-0
	-112
	46
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	100
	Окись углерода, газ
	630-08-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	101
	Четыреххлористый углерод
	56-23-5
	-23
	77
	tg-l
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	102
	Касторовое масло
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	103
	Хлор, водный (см 105)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Хлор, сухой газ
	7782-50-5
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
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	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	105
	Хлорированная вода
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	106
	Хлор, влажный газ
	7782-50-5
	
	
	tg-g
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	107
	Хлоруксусная кислота
	79-11-8
	61
	188
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	107
	Хлоруксусная кислота
(продолжение)
	79-11-8
	61
	188
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	108
	Хлорбензол
	108-90-7
	-45
	132
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	109
	Хлорбромметан
	74-97-5
	-86
	68
	tg-l
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	110
	Хлорэтанол
	107-07-3
	-89
	129
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	111
	Хлороформ
	67-66-3
	-64
	62
	tg-l
	20
	S
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	L
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	112
	Хлорметан, газ
	74-87-3
	-97
	-24
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	113
	Хлорпропаны
	75-29-6
	-123
	36
	tg-l
	20
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	540-54-5
	
	
	tg-g
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	26446-76-4
	
	
	
	60
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	114
	Хлорсульфоновая кислота
	7790-94-5
	68
	147
	50
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	(vacuu m)
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	115
	Хромовые квасцы (сульфат хромовокислого калия)
	10141-00-1
	
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	116
	Хромовая кислота
	7738-94-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	116
	Хромовая кислота
(продолжение)
	7738-94-5
	
	
	20
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	117
	Лимонная кислота
	77-92-9
	153
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	118
	Кокосовое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	119
	Масло печени трески
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	120
	Хлорид меди (II)
	7447-39-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	121
	Цианид меди (II)
	544-92-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	122
	Фторид меди (II)
	7789-19-7
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	2
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	123
	Нитрат меди (II)
	3251-23-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	124
	Сульфат меди (II)
	7758-98-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	125
	Кукурузное масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	126
	Хлопковое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	127
	Крезолы
	106-44-5
	11 до 34
	191 до
203
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	108-39-4
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	95-48-7
	
	
	
	50
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	128
	Крезиловая кислота
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	129
	Кротональдегид
	123-73-9
	-74
	104
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	15798-64-8
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	4170-30-3
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	129
	Кротональдегид (продолжение)
	123-73-9
	-74
	104
	tg-l
	20
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	15798-64-8
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	4170-30-3
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	130
	Сырая нефть (не содержащая ароматических веществ)
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	131
	Циклогексан
	110-82-7
	6
	81
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	132
	Циклогексанол
	108-93-0
	24
	161
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	S
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	133
	Циклогексанон
	108-94-1
	-26
	156
	tg-l
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	134
	Циклогексиламин
	108-91-8
	
	135
	tg-l
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	135
	Декалин
	91-17-8
	-51 до -
36
	185 до
193
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	493-01-6
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	493-02-7
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	

	136
	Декстрин
	9004-53-9
	
	
	Dil sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	136
	Декстрин (продолжение)
	9004-53-9
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	137
	Декстроза (разл. при 200°C)
	50-90-7
	146
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	138
	Диацетоновый спирт
	123-42-2
	-47
	166
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	139
	Диазоний хлорид (бензол диазоний хлорид)
	100-34-5
	
	
	Work. sol.
	20
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	140
	Дихлоруксусная кислота
	79-43-6
	11
	194
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	

	141
	Дихлорбензол
	95-50-1
	-24 до
53
	173 до
179
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	106-46-7
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	541-73-1
	
	
	
	60
	S
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	142
	Дихлорэтилен
	75-35-4
	-81
	34 до 60
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	540-59-0
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	156-59-2
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	156-60-5
	
	
	tg-g
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	143
	Дихлорметан (см 259)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	144
	Дизельное топливо
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	145
	Диэтаноламин
	111-42-2
	28
	268
	tg-l
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	146
	Диэтиламин
	109-89-7
	-50
	56
	tg-l
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	147
	Диэтиловый эфир
	60-29-7
	-116
	35
	tg-l
	20
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	148
	Диэтиленгликоль
	111-46-6
	-10
	198
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	149
	Дигликолевая кислота
	110-99-6
	148
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	18
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	150
	Диизооктилфталат
	27554-26-3
	
	
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	151
	Диметиламин
	124-40-3
	
	
	30
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	152
	Диметиламин, газ
	124-40-3
	-96
	7
	tg-g
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	153
	Диметилформамид
	68-12-2
	-61
	153
	tg-l
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	154
	Диоктилфталат
	117-81-7
	
	255 до
265
	tg-l
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	117-84-0
	
	(20 мм)
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	155
	Диоксан
	123-91-1
	12
	100
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	156
	Дифениламин
	122-39-4
	54
	310
	Work. sol.
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	157
	Этанол
	64-17-5
	-114
	78
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	95
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	157
	Этанол
(продолжение)
	64-17-5
	-114
	78
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	158
	Этаноламин
	141-43-5
	-84
	171
	tg-l
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	159
	Этилацетат
	141-78-6
	-83
	77
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	160
	Этилакрилат
	140-88-5
	
	99
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	161
	Этилхлорид, газ
	75-00-3
	-139
	12
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	162
	Бромистый этилен
	106-93-4
	10
	132
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	163
	Этиленхлоргидрин
	107-07-3
	
	129
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	164
	1,1 Дихлорид этилена
	75-34-3
	-35
	57
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	165
	1,2 Дихлорид этилена
	107-06-2
	-35
	83
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	166
	Этиленгликоль
	107-21-1
	-11
	198
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	

	167
	Этиловый эфир
	60-29-7
	-113
	35
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	168
	Этилгликоль
	110-80-5
	-90
	135
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	169
	Оксид этилена
	75-21-8
	-113
	10
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	170
	Хлорид железа
	7705-08-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	171
	Нитрат железа
	10421-48-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	172
	Сульфат железа
	10028-22-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	173
	Хлорид железа
	7758-94-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	174
	Сульфат железа
	7720-78-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	175
	Фторопластовая кислота (разл. при 130°C)
	16872-11-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	176
	Фтор-газ, сухой
	7782-41-4
	
	
	tg-g
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	177
	Фтор-газ, влажный
	7782-41-4
	
	
	tg-g
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	178
	Фторкремниевая кислота
	16961-83-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	32
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	178
	Фторкремниевая кислота (продолжение)
	16961-83-4
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	179
	Формальдегид
	50-00-0
	-92
	-19
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30 до 40
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	S
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	180
	Муравьиная кислота
	64-18-6
	8
	101
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	85 до tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	181
	Фреон 12
	75-71-8
	
	-30
	Work. sol.
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	182
	Фреон 22
	75-45-6
	-157
	-41
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	183
	Фруктоза
	57-48-7
	102
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	184
	Фруктовый сок
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	185
	Фурфуриловый спирт
	98-00-0
	-29
	170
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	186
	Газовые, промышленные
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	187
	Газ, природный, сухой
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	188
	Газ, природный, влажный
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	189
	Бензин (топливо) (не содержащий ароматических соединений)
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	190
	Желатин
	
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	191
	Имбирный эль
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	192
	Глюкоза (разл. при > 200°C)
	50-99-7
	146
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	193
	Глицерин
	56-81-5
	20
	290
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	194
	Гликолевая кислота
	79-14-1
	80
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	65
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	195
	Грейпфрутовый сок
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	196
	Гептан
	142-82-5
	-90
	98
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	197
	Гексадеканол
	36653-82-4
	50
	340
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	198
	Гексан
	110-54-3
	-94
	69
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	199
	1-Гексанол
	111-27-3
	-52
	158
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	200
	Мед
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	201
	Хрен
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	202
	Гидробромовая кислота
	10035-10-6
	-87
	-67
	До 20
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	До 50
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	202
	Гидробромовая кислота
(продолжение)
	10035-10-6
	-87
	-67
	66
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	203
	Соляная кислота
	7647-01-0
	-112
	-85
	До 10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10 до 20
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	203
	Соляная кислота
(продолжение)
	7647-01-0
	-112
	-85
	До 25
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	33
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	36
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	203
	Соляная кислота (продолжение)
	7647-01-0
	-112
	-85
	37,5
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	204
	Соляная кислота, сухой газ
	7647-01-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	205
	Соляная кислота, влажный газ
	7647-01-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	206
	Синильная кислота
	74-90-8
	-15
	25
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	206
	Синильная кислота
(продолжение)
	74-90-8
	-15
	25
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	207
	Фтористоводородная кислота
	7664-39-3
	-85
	20
	До 10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	207
	Фтористоводородная кислота
(продолжение)
	7664-39-3
	-85
	20
	48
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	60
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	S
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	208
	Фтористоводородная кислота, газ
	7664-39-3
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	209
	Водород
	1333-74-0
	
	
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	210
	Перекись водорода
	7722-84-1
	1
	158
	До 10
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	210
	Перекись водорода
(продолжение)
	7722-84-1
	1
	158
	50
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	211
	Фосфид водорода (см 294)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	Сероводород, водный
	7783-06-4
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	212
	Сероводород, водный (продолжение)
	7783-06-4
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	213
	Сероводород, сухой газ
	7783-06-4
	
	-61
	tg-g
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	214
	Гидрохинон
	123-31-9
	170
	286
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	(730
мм)
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	215
	Гипохлористая кислота
	7790-92-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	215
	Гипохлорная кислота (продолжение)
	7790-92-3
	
	
	70
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	216
	Йод (в йодистом калии)
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	217
	Йод, в спирте
	7553-56-2
	114
	183
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	218
	Изобутиловый спирт
	78-83-1
	-108
	108
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	219
	Изобутиронитрил
	78-82-0
	
	107
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	220
	Изооктан
	26635-64-3
	
	99
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	221
	Изопропилацетат
	108-21-4
	-73
	90
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	222
	Изопропиловый спирт
	67-63-0
	-90
	82
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	223
	Изопропиловый эфир
	108-20-3
	-60
	68
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	224
	Керосин
	8008-20-6
	
	150 до
250
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	225
	Молочная кислота
	50-21-5
	18
	119
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	(12
мм)
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	28
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	225
	Молочная кислота (продолжение)
	50-21-5
	18
	119
	90
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	(12 мм)
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	226
	Ланолин
	8006-54-0
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	227
	Лаурилхлорид
	112-52-7
	-25
	243
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	228
	Ацетат свинца
	6080-56-4
	75
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	229
	Тетраэтил свинца (разл. при 200°C)
	78-00-2
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	230
	Льняное масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	231
	Карбонат магния
	546-93-0
	
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	5145-48-2
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	14457-83-1
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	61042-72-6
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	232
	Хлорид магния
	7786-30-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7791-18-6
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	233
	Гидроксид магния
	1309-42-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	234
	Нитрат магния
	13446-18-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	235
	Сульфат магния
	14168-73-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	15320-30-6
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	15244-29-8
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	17830-17-0
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	17830-18-1
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	10034-99-8
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	236
	Малеиновая кислота (разл. при 160°C)
	110-16-7
	131
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	237
	Яблочная кислота (субл.)
	110-16-7
	136
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	237
	Яблочная кислота (субл.) (продолжение)
	110-16-7
	136
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	238
	Маргарин
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	239
	Майонез
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	240
	Хлорид ртути
	7487-94-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	241
	Цианид ртути
	592-04-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	242
	Нитрат ртути
	14836-60-3
	
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	243
	Ртуть
	7439-97-6
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	244
	Хлорид ртути (II) (см 240)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	Цианид ртути (II) (см 241)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	246
	Оксид мезитила
	141-79-7
	-59
	131
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	247
	Метан
	74-82-8
	-182
	-161
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	248
	Метилацетат
	79-20-9
	-98
	57
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	249
	Метиловый спирт
	67-56-1
	-97
	65
	5
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	250
	Бромистый метил
	74-83-9
	-94
	4
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	251
	Метилбутилкетон
	591-78-6
	-57
	127
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	252
	Метилциклогексаноны
	583-60-8
	
	162 до
169
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	589-92-4
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	591-24-2
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	253
	Метилэтилкетон
	78-93-3
	-86
	80
	tg-l
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	NS
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	254
	Метилгликоль
	109-86-4
	-85
	124
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	255
	Метилметакрилат
	80-62-6
	
	100
	tg-l
	20
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	256
	Метилсульфат
	77-78-1
	-32
	188
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	257
	Метилсульфокислота (разл.)
	75-75-2
	-30
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	258
	Метиламин
	74-89-5
	-93
	6
	До 32
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	259
	Хлористый метилен
	75-09-2
	-97
	40
	tg-l
	20
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	260
	Молоко
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	261
	Минеральные масла (не содержащие ароматических веществ)
	
	
	
	Work. sol.
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	262
	Патока
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	263
	Горчица, водный раствор
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	264
	Нафта
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	265
	Нафталин
	91-20-3
	80
	218
	Work. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	266
	Ацетат никеля
	373-02-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	6018-89-9
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	14998-37-9
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	267
	Хлорид никеля
	7718-54-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7791-20-0
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	268
	Нитрат никеля
	13138-45-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	13478-00-7
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	269
	Сульфат никеля
	7786-81-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-97-0
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-98-1
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	270
	Никотиновая кислота
	59-67-6
	236
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	271
	Азотная кислота
	7697-37-2
	
	
	5
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	271
	Азотная кислота (продолжение)
	7697-37-2
	
	
	25
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	35
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	45
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	

	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	271
	Азотная кислота
(продолжение)
	7697-37-2
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	60
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	85
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	272
	Азотная кислота, дымящаяся (с диоксидом азота)
	
	
	
	
	20
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	273
	Нитробензол
	98-95-3
	6
	210
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	274
	Нитрометан
	75-52-5
	-29
	101
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	275
	Олеиновая кислота
	112-80-1
	16
	286
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	(100m m)
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	276
	Олеум
	
	
	
	
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	277
	Оливковое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	278
	Ортофосфорная кислота (см 295)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	Щавелевая кислота (субл.)
	6153-56-6
	102
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	144-62-7
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	280
	Кислород, газ
	7782-44-7
	
	
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	281
	Озон, газ
	10028-15-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	282
	Парафин
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	283
	Парафиновое масло (F65)
	8012-95-1
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	284
	Арахисовое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	285
	Пентан
	109-66-0
	-131
	36
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	286
	Масло мяты перечной
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	287
	Перхлорэтилен
	127-18-4
	-22
	121
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	288
	Перхлорная кислота
	7601-90-3
	-112
	39
	10
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	(56
мм)
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	(2N) 20
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	70
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	289
	Бензин (алифатический углеводород / бензол)
	
	
	
	80/20
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	s
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	290
	Нефтяной эфир (лигроин)
	8032-32-4
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	291
	Фенол
	108-95-2
	41
	182
	Sol.
	20
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	5
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	291
	Фенол (продолжение)
	108-95-2
	41
	182
	90
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	

	292
	Фенилгидразин (разл.)
	100-63-0
	20
	243
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	












	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	293
	Фенилгидразина гидрохлорид (субл.)
	59-88-1
	240
	
	Dil. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	27140-08-5
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	97
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	294
	Фосфин
	7803-51-2
	-134
	-88
	tg-g
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	295
	Фосфорная кислота
	7664-38-2
	42
	
	До 50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	295
	Фосфорная кислота (продолжение)
	7664-38-2
	42
	
	50 до 75
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	75 до 85
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	98
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	296
	Хлорид фосфора (III)
	10026-13-8
	-92
	75
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	297
	Оксихлорид фосфора
	10025-87-3
	1
	105
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	L
	L
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	298
	Фталевая кислота
	88-99-3
	208
	
	Susp.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	299
	Пикриновая кислота (субл.)
	88-89-1
	122
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	300
	Сульфат алюминия калия (см 21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	301
	Бикарбонат калия
	7778-50-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	302
	Бихромат калия (см 314)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Бисульфат калия
	7646-93-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	304
	Борат калия
	12712-38-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	305
	Бромат калия
	7758-01-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	305
	Бромат калия (продолжение)
	7758-01-2
	
	
	До 10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	306
	Бромид калия
	7758-02-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	307
	Карбонат калия
	584-08-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	308
	Хлорат калия
	3811-04-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	309
	Хлорид калия
	7447-40-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	310
	Хлорит калия
	14314-27-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	311
	Хромат калия
	7789-00-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	312
	Купроцианид калия
	13682-73-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	313
	Цианистый калий
	151-50-8
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	314
	Дихромат калия
	7778-50-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	315
	Ферроцианид калия
	13746-66-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	316
	Фторид калия
	7789-23-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	317
	Гексацианоферрат (II) калия (ферроцианид калия)
	14459-95-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	13943-58-3
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	318
	Гексацианоферрат калия (III) (см 315)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	319
	Гидрокарбонат калия (см 301)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	320
	Сульфат калия (см 303)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	321
	Сульфит калия
	7773-03-7
	
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	322
	Гидроксид калия
	26288-25-5
	
	
	до 10
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	322
	Гидроксид калия (продолжение)
	26288-25-5
	
	
	До 50
	20
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	323
	Гипохлорит калия
	7778-66-7
	
	
	Sol.
	20
	L
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	324
	Йодид калия
	7681-11-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	325
	Нитрат калия
	7757-79-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	325
	Нитрат калия (продолжение)
	7757-79-1
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	326
	Ортофосфат калия
	7778-77-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	327
	Перборат калия
	13769-41-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	328
	Перхлорат калия
	7778-74-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	328
	Перхлорат калия
(продолжение)
	7778-74-7
	
	
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	329
	Перманганат калия
	7722-64-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	329
	Перманганат калия (продолжение)
	7722-64-7
	
	
	(2N) 30
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	330
	Персульфат калия
	7727-21-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	331
	Сульфат калия
	7778-80-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	332
	Сульфид калия
	1312-73-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	333
	Сульфит калия
	10117-38-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	334
	Калий, тиосульфат
	10294-66-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	335
	Пропан, газ
	74-98-6
	-190
	-45
	tg-g
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	336
	Пропионовая кислота
	79-09-4
	-20
	141
	50
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	336
	Пропионовая кислота
(продолжение)
	79-09-4
	-20
	141
	tg-l
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	337
	Пропиловый спирт
	71-23-8
	-126
	97
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	338
	Пиридин
	110-86-1
	-42
	115
	tg-l
	20
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	339
	Салициловая кислота (субл.)
	69-72-7
	156
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	340
	Селеновая кислота
	7783-08-6
	25
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	341
	Кремниевая кислота
	7699-41-4
	
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	342
	Силиконовое масло
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	343
	Ацетат серебра
	563-63-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	344
	Цианид серебра
	506-64-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	345
	Нитрат серебра
	7761-88-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	346
	Ацетат натрия
	127-09-3
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	6131-90-4
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	347
	Сульфат натрия (см 352)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	348
	Антимонит натрия
	15432-85-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	349
	Арсенит натрия
	7784-46-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	350
	Бензоат натрия
	532-32-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	35
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	350
	Бензоат натрия
(продолжение)
	532-32-1
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	351
	Бикарбонат натрия
	144-55-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	352
	Бисульфат натрия
	7681-38-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10034-88-5
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	353
	Бромид натрия
	7647-15-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	354
	Карбонат натрия
	497-19-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	5968-11-6
	
	
	
	40
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	6132-02-1
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	24551-51-7
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	25
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	354
	Карбонат натрия
(продолжение)
	497-19-8
	
	
	До 50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	5968-11-6
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	6132-02-1
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	24551-51-7
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	355
	Хлорат натрия
	7775-09-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	356
	Хлорид натрия
	7647-14-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	357
	Хлорит натрия
	7758-19-2
	
	
	2
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	358
	Хромат натрия
	7775-11-3
	
	
	Dil. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10034-82-9
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	359
	Цианид натрия
	143-33-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	360
	Дихромат натрия
	10588-01-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7789-12-0
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	361
	Ферроцианид натрия
	14217-21-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	362
	Ферроцианид натрия
	13601-19-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	363
	Фторид натрия
	7681-49-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	364
	Гексацианоферрат натрия (II) (см 362)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Гексацианоферрат натрия (III) (см 361)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	366
	Гидрокарбонат натрия (см 351)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	Сульфат натрия (см 352)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	368
	Сульфит натрия
	7631-90-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	369
	Гидроксид натрия
	1310-73-2
	
	
	Dil. Sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	369
	Гидроксид натрия
(продолжение)
	1310-73-2
	
	
	1
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	5
	20
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10 до 60
	20
	NS
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	370
	Гипохлорит натрия
	7681-52-9
	
	
	2 % Cl (percentage of free chlorine)
	20
	L
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	55248-17-4
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	64131-03-9
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	370
	Гипохлорит натрия
(продолжение)
	7681-52-9
	
	
	12,5% Cl (percentage of free chlorine)
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	55248-17-4
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	64131-03-9
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	371
	Метафосфат натрия
	10124-56-8
	
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	372
	Нитрат натрия
	7631-99-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	373
	Нитрит натрия
	7631-99-4
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	374
	Ортофосфат натрия (см 377)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	375
	Перборат натрия
	15120-21-5
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	S
	S
	S
	

	376
	Фосфат натрия, кислота
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	377
	Фосфат натрия, нейтральный
	7601-54-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	15819-50-8
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10101-89-0
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	378
	Силикат натрия
	1344-09-8
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	378
	Силикат натрия
(продолжение)
	1344-09-8
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	379
	Сульфат натрия
	7757-82-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7727-73-3
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	0,1
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	380
	Сульфид натрия
	1313-82-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	1313-83-3
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	1313-84-4
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	27610-45-3
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	381
	Сульфит натрия
	7757-83-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	40
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	382
	Тиосульфат натрия (гипосульфит)
	7772-98-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	10102-17-7
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	383
	Соевое масло
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	384
	Стеариновая кислота
	57-11-4
	68
	370
	Work. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	385
	Стеарин
	555-43-1
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	386
	Стирол
	100-42-5
	-31
	145
	Sat. sol.
	20
	L
	NS
	L
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	387
	Сахар, водный раствор.
	
	
	
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	388
	Диоксид серы, сухой газ
	7446-09-5
	-73
	-10
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	389
	Диоксид серы, влажный газ
	7446-09-5
	-73
	-10
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	390
	Серный эфир (тиоэфир)
	
	
	
	Work. sol.
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	391
	Серная кислота
	7664-93-9
	
	
	10
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	15
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	30
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	50
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	391
	Серная кислота (продолжение)
	7664-93-9
	
	
	70
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	80
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	90
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	95
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	391
	Серная кислота (продолжение)
	7664-93-9
	
	
	96
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	98
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Дымящаяся
	20
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	392
	Сернистая кислота
	7782-99-2
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	




Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	392
	Сернистая кислота (продолжение)
	7782-99-2
	
	
	До 30
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	393
	Дубильная кислота
	1401-55-4
	
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	394
	Винная кислота (разл.)
	133-37-9
	170
	
	Sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	394
	Винная кислота (разл.) (продолжение)
	133-37-9
	170
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	395
	T этрагидрофуран
	109-99-9
	
	66
	tg-l
	20
	NS
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	396
	Тетралин
	119-64-2
	-35
	207
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	397
	Хлорид тионила
	7719-09-7
	-105
	79
	tg-l
	20
	NS
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	398
	Тиофен
	110-02-1
	-38
	84
	tg-l
	20
	L
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	399
	Хлорид олова (II)
	10025-69-1
	247
	652
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	400
	Хлорид олова (IV)
	7646-78-8
	-33
	113
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	401
	Толуол
	108-88-3
	-95
	111
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	120
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	402
	T-трибутилфосфат
	126-73-8
	-79
	293
	Sat. sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	403
	Трихлоруксусная кислота
	76-03-9
	58
	197
	До 50
	20
	S
	L
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	404
	T рихлорбензол
	87-61-6
	53
	219
	Work. sol.
	20
	S
	
	L
	S
	S
	L

	
	
	120-82-1
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	L

	
	
	108-70-3
	
	
	
	60
	S
	
	
	S
	S
	L

	
	
	12002-48-1
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	405
	Трихлорэтилен
	79-01-6
	-85
	87
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	406
	Т риэтаноламин
	102-71-6
	18
	190
	Sol.
	20
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	(5 мм)
	
	40
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-l
	20
	L
	NS
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	200
	
	
	
	S
	S
	

	407
	Триэтиленгликоль
	112-27-6
	-7
	280
	Sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	408
	Триметилол-пропан
	77-99-6
	58
	
	До 10
	20
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	409
	Тринатрийфосфат (см 377)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	410
	Скипидар
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	411
	Мочевина
	57-13-6
	133
	
	Sol.
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	10
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	412
	Мочевая кислота (разл. при > 400°C)
	69-93-2
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	413
	Урина
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	414
	Растительные масла
	
	
	
	tg-l
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	415
	Уксус
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	416
	Винилацетат (мономер)
	108-05-4
	-93
	73
	tg-l
	20
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	NS
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	NS
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	80
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	NS
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	417
	Вода
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	418
	Вода, солоноватая
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	419
	Вода, дистиллированная
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	NS

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	420
	Вода, пресная
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	421
	Вода, минеральная
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	422
	Вода, питьевая
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	423
	Вода, морская
	7732-18-5
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	424
	Виски
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	425
	Вино
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	426
	Вина и спиртные напитки
	
	
	
	Work. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	427
	Ксилол
	95-47-6
	-53 до
13
	138 до
144
	tg-l
	20
	S
	NS
	S
	S
	S
	

	
	
	108-38-3
	
	
	
	40
	S
	
	L
	S
	S
	

	
	
	106-42-3
	
	
	
	60
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	1330-20-7
	
	
	
	80
	L
	
	L
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	NS
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	tg-g
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	428
	Дрожжи
	
	
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Продолжение таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	429
	Карбонат цинка
	3486-35-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	L

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	430
	Хлорид цинка
	7646-85-7
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	58
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	431
	Хромат цинка
	13530-65-9
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
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	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	432
	Цианид цинка
	557-21-1
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	433
	Нитрат цинка
	7779-88-6
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	19154-63-3
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	10196-18-6
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	434
	Оксид цинка
	1314-13-2
	
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	

	435
	Стеарат цинка
	557-05-1
	125
	
	Susp.
	20
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	40
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	60
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	80
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	L
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
	





Окончание таблицы 2
	No.
	Химикат
	CAS Nr.
	m.p.°C
	b.p.°C
	Концентрация %
	T °C
	PVDF
	PSU
	ECTFE
	PFA
	PTFE
	PPS

	436
	Сульфат цинка
	7733-02-0
	
	
	Sat. sol.
	20
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7446-19-7
	
	
	
	40
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	13986-24-8
	
	
	
	60
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	7446-20-0
	
	
	
	80
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	100
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	120
	S
	
	S
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	S
	S
	

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	S
	S
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