| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/TR 10358—202 (Проект RU, первая редакция) |

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Сводная таблица классификации по химической стойкости

(ISO/TR 10358:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного стандарта, в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                   №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/TR 10358:2021 «Трубы и фитинги пластмассовые. Сводная таблица классификации по химической стойкости» («Plastics pipes and fittings for industrial applications — Collection of data on combined chemical-resistance», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	2

4 Символы, используемые для описания жидкостей	2

5 Классификация химической стойкости	3

5.1 Общие сведения	3

5.2 Процедура	4

5.3 Показатели	4

Введение

Таблицы в данном документе представляют собой предварительную информационную подборку химической стойкости термопластичных материалов, используемых для изготовления компонентов трубопроводов, которые не подвергаются воздействию давления или других нагрузок. Таблицы учитывают используемые условия работы, в частности температуры и концентрации химических жидкостей, которым может подвергаться материал. Для оценки поведения различных материалов при воздействии химических веществ были рассмотрены данные, полученные из опубликованной литературы и промышленного опыта. Для получения численных значений изменения массы или механических свойств могут быть проведены испытания в соответствии с ISO 175, комплекс ISO 4433 и комплекс ISO 22088.

Потребитель должен уделять особое внимание, когда транспортируемая жидкость представляет собой комбинацию двух или более химических веществ. Полученная комбинация может негативно повлиять на материал, из которого изготовлен трубопровод [12].

Потребитель должен уделять особое внимание композитным конструкциям. Приведенные ниже данные, собранные из литературных источников, касаются только воздействия на отдельный материал. Аспекты композитной конструкции, такие как слои, армирующие элементы и/или наполнители, добавляемые сверх незначительного количества, не входят в рамки данного документа [12].

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПЛАСТМАССОВЫЕ Сводная таблица классификации по химической стойкости. Plastics pipes and fittings for industrial applications. Collection of data on combined chemical-resistance

Дата введения – 202    —01—01

- 1 Область применения

В настоящем стандарте приведены данные по комбинированной химической стойкости термопластичных материалов, используемые для изготовления компонентов трубопроводов промышленного назначения для жидкостей в диапазоне температур.

Основными термопластичными материалами, на которые распространяется данная классификация, являются:

| Полиэтилен | PE |
| --- | --- |
| Примечание 1 — РЕ, рассматриваемый в данном документе, соответствует PE-HD, с минимальным значением плотности 0,935 г/см3 (например: PE63, PE80, PE100, PE100-RC, PE-RT). |  |
| Полипропилен | PP (PP-R и PP-RCT, PP-H, PP-B) |
| Поливинилхлорид, непластифицированный | PVC-U |
| Поливинилхлорид, хлорированный | PVC-С |
| Полибутилен | PB |
| Акрилонитрил/бутадиен/стирол | ABS |
| Поливинилиденфторид | PVDF |
| Примечание 2 — В данном документе рассматривается гомополимер PVDF. |  |
| Сшитый полиэтилен | PE-X (PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc) |
| Этилен хлор-трифтор-этилен | ECTFE |
| Полиамид, непластифицированный | PA-U (PA-U11, PA-U12) |
| Примечание 3 — Настоящий стандарт посвящен только PA-U11 и PA-U12, поскольку эти длинноцепочечные PA-U стандартизированы в соответствии с ISO 16486-1; короткоцепочечные (например, PA 66) и пластифицированные PA не используются для монолитных полимерных компонентов трубопроводов. |  |
| Полисульфон | PSU |
| Перфторалкокси | PFA |
| Примечание 4 — Температуры выше 200°C могут применяться после согласования с изготовителем сырья. |  |
| Политетрафторэтилен | PTFE |
| Примечание 5 — Температуры выше 200°C могут применяться после согласования с изготовителем сырья. |  |
| Полифениленсульфид | PPS |
| Примечание 6 — PPS является новинкой с точки зрения промышленного применения и вопросов химической стойкости; по этой причине изготовителям и потребителям рекомендуется оценить химическую пригодность материала. |  |

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO Online browsing platform: доступно по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступно по http://www.electropedia.org/

- 4 Символы, используемые для описания жидкостей

Графа 1:

Идентификационный номер жидкости.

Графа 2:

Жидкости перечислены по их наиболее распространенным названиям, включая традиционные и торговые названия.

Для некоторых химических веществ перечислены синонимы, со ссылкой на первое или наиболее широко используемое наименование.

Примечание — В некоторых случаях дается дополнительная информация:

Subl. — Сублимирует

Dec. — Разлагается

Графа 3:

CAS nr. или международно признанный код для жидкости, указанной в графе 2.

Графа 4:

Точки плавления (m.p.) приводятся в соответствующих случаях, при этом значения относятся к жидкостям технического класса чистоты.

Графа 5:

Точки кипения (b.p.) приводятся там, где применимо, при этом значения относятся к жидкостям технической чистоты при стандартном атмосферном давлении, если ниже в скобках не указано иное. В этом случае указывается другое давление в мм ртутного столба.

Графа 6:

Концентрация и/или чистота жидкости указывается при помощи следующих символов:

Dil. sol. 	Разбавленный водный раствор с концентрацией, равной или менее 10 %.

Sol. 	Водный раствор с концентрацией выше 10 %, но не насыщенный.

Sat. sol. 	Насыщенный водный раствор, приготовленный при 20 °C.

tg 	Чистота не ниже технического класса.

tg-l 	Технический класс, жидкость.

tg-g 	Технический класс, газ.

Work. sol. 	Рабочий раствор той концентрации, которая, как правило, используется в данной отрасли.

Susp. 	Суспензия твердого вещества в насыщенном растворе при 20 °C.

Концентрации выражены в процентах по массе при 20 °C, если не указано иное.

Графа 7:

Температуры испытаний, при которых определялась химическая стойкость.

Графа 8 и так далее:

Химическая стойкость материалов трубопровода, приведенная в соответствии с системой классификации, описанной в п. 5.1.

- 5 Классификация химической стойкости

- 5.1 Общие сведения

Даже если базовые термопласты демонстрируют полную устойчивость к воздействию жидкости при определенной температуре, их применение в трубопроводной системе должно быть оценено для проверки устойчивости соединений.

Классификация химической стойкости приведена в таблице 1 для полимеров с термической стойкостью до 100 °C включительно и в таблице 2 для полимеров с более высокой термической стойкостью.

Нижеприведенная информация о химической стойкости:

S (удовлетворительная), L (ограниченная) или NS (неудовлетворительная),

приведенные в таблицах 1 и 2, подходят только для материалов, используемых для производства компонентов трубопроводов без воздействия внутренних и внешних механических напряжений (например, вызванных внутренним давлением, напряжениями изгиба).

Для различных процентных соотношений, не указанных в таблицах 1 и 2, и смесей жидкостей, совместимость проверяется изготовителем сырья.

- 5.2 Проведение испытания

Испытание, проводимое для оценки химической стойкости, приведенная в таблице ниже, относится к ISO 175, ISO 4433-1, ISO 4433-2, ISO 4433-3 или ISO 4433-4, также может быть использовано для полимеров, описанных в разделе 1.

Для оценки поведения компонентов трубопроводов для транспортировки жидкостей под давлением или при наличии других воздействующих факторов напряжения необходимо рассматривать испытания, проведенные потребителем.

Для оценки склонности материала к образованию трещин под воздействием окружающей среды испытания могут проводиться в соответствии с серией ISO 22088.

- 5.3 Показатели

Применимость материала при температурах, близких к верхним пределам, может быть ограничена из-за термического старения.

Не все термопластичные материалы технически пригодны для транспортировки газов под давлением из-за риска взрыва при локальном повышении уровня напряжения в результате сжатия газа.

Другие свойства материала трубопровода (например, проницаемость) или транспортируемой жидкости (например, токсичность, воспламеняемость и т.д.) следует рассматривать отдельно.

Таблица 1 — Классификационные данные по химической стойкости термопластичных материалов с термостойкостью до 100 °C включительно

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетальдегид | 75-07-0 | -123 | 21 | 40 | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | L | L | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | L | L | L | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ацетамид | 60-35-5 | 82 | 221 | 5 | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уксусная кислота | 64-19-7 | 17 | 118 | До 10 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 до 40 | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 20 | S | L | L | L | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | L | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Уксусная кислота (продолжение) | 64-19-7 | 17 | 118 | 80 | 20 | L | L | L | NS | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS | L | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | L | NS | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95 | 20 | L | S | NS | NS | L |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  | Безводная (ледяная) уксусная кислота |  |  |  | > 96 | 20 | S | S | L | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L | NS |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уксусный ангидрид | 108-24-7 | -73 | 140 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | NS | NS | NS |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | S | NS | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ацетон | 67-64-1 | -95 | 56 | До 10 | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L |  | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L | S | S | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | L | L |  | NS | NS |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ацетофенон | 98-86-2 | 20 | 202 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS | NS |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ацетилхлорид | 75-36-5 | -112 | 51 | tg-l | 20 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ацетилен, газ | 74-86-2 | -84 |  | tg-g | 20 | S | S | L | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | NS |  |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | NS |  |  |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Акрилонитрил | 107-13-1 | -82 | 77 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L |  |  | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  |  | L | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Адипиновая кислота | 124-04-9 | 151 | 265 | Sat. sol. (1,4%) | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  | (100 мм) |  | 40 | S | S | L | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Воздух | 132259-10-0 | -213 | 193 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | ZVG nr. 80000 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аллиловый спирт | 107-18-6 | -129 | 97 | tg-l | 20 | S | L | S | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | S | NS |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | S | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Хлористый аллил | 107-05-1 | -136 | 45 | Sat. sol. | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | L | L | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | L | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Миндальное масло |  |  |  | tg-l | 20 | S | S |  | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S |  | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Квасцы (см. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Хлорид алюминия | 7446-70-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Фторид алюминия | 7784-18-1 | 250 |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Гидроксид алюминия | 21645-51-2 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Нитрат алюминия | 13473-90-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оксид хлорида алюминия | 13596-11-7 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сульфат калия алюминия | 10043-67-1 | 92,5 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сульфат алюминия | 10043-01-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | L | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | NS | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Аммиак, водный | 1336-21-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сухой газообразный аммиак | 7664-41-7 | -78 | -34 | tg-g | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | S | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Аммиачный влажный газ | 7664-41-7 | -78 | -34 | tg-g | 20 | S | S | S | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ацетат аммония | 631-61-8 | 114 |  | Sat. sol. | 20 | S | S |  | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Бифторид аммония | 1341-49-7 | 125 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Карбонат аммония | 506-87-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Хлорид аммония | 12125-02-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Фторид аммония | 12125-01-8 |  |  | До 20 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | NS | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Фторид аммония (продолжение) | 12125-01-8 |  |  | 25 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Гидрокарбонат аммония | 1066-33-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Метафосфат аммония | 13446-46-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Молибдат аммония | 13106-76-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Аммиачная селитра | 6484-52-2 | 170 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Персульфат аммония | 7727-54-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Фосфат аммония | 7722-76-1 | 190 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Сульфат аммония | 7783-20-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сульфид аммония | 12135-76-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Тиоцианат аммония | 1762-95-4 | 149 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Амилацетат | 628-63-7 | -71 | 149 | tg-l | 20 | S | L | NS | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | NS |  | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS |  | NS | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Амиловый спирт | 71-41-0 | -78 | 138 | tg-l | 20 | S | S | S | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Амилхлорид | 543-59-9 | -99 | 108 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Анилин | 62-53-3 | -6 | 184 | Sat. sol. | 20 | S | L | S | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | S | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | S | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | L | L | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Гидрохлорид анилина | 142-04-1 | 198 | 245 | Sat. sol. | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Анисоль | 100-66-3 | -37 | 154 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Сульфокислота антрахинона | 153277-35-1 | 214 |  | Susp. | 20 | S | S |  | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Хлорид сурьмы (III) | 10025-91-9 | 73 | 223 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Яблочный сок |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Акварегия | 8007-56-5 |  |  | HCl:HNO3 = 3:1 | 20 | NS | NS | NS | L | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | L | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Мышьяковая кислота | 7778-39-4 | 35 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Триоксид мышьяка | 1327-53-3 | 275 | 460 | Sol. | 20 | L | L | NS |  | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS |  | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS |  | S | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Бромид бария | 10553-31-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Карбонат бария | 513-77-9 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Хлорид бария | 10361-37-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Гидроксид бария | 17194-00-2 | 78 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Сульфат бария | 7727-43-7 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Сульфид бария | 21109-95-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Пиво |  |  |  | Work. Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Бензальдегид | 100-52-7 | -26 | 178 | 0,1 | 20 | S | S | S | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | L | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Бензол | 71-43-2 | 6 | 80 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Бензойная кислота | 65-85-0 | 122 | 250 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | L | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Бензоилхлорид | 98-88-4 | -1 | 197 | tg-l | 20 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  |  | NS |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Бензиловый спирт | 100-51-6 | -15 | 205 | tg-l | 20 | S | S |  | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Бензилхлорид | 100-44-7 | -39 | 179 | tg-l | 20 | L | L |  |  | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  |  | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Карбонат висмута | 18400-34-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Боракс | 1330-43-4 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 1303-96-4 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Борная кислота | 10043-35-3 | 168 |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Трифторид бора | 7637-07-2 | -129 | -101 | Sat. sol. | 20 | S | S | L | S | S | NS | S |  |
|  |  | 13319-75-0 |  |  |  | 40 | S | S | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Бромная кислота (разлаг. при 100°C) | 7789-31-3 |  |  | 10 | 20 | S | S |  | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | NS | NS | NS |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Бром, газ | 7726-95-6 | -7 | 58 | tg-g | 60 | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Бром, жидкость | 7726-95-6 | -7 | 58 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS | NS |
| 72 | Бромная вода | 7726-95-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Бромэтан | 74-96-4 | -119 | 38 | tg-l | 20 | NS | NS |  | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS | NS |  | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Бутадиен, газ | 106-99-0 | -109 | -5 | tg-g | 20 | L | L | NS | L | L | NS | L | L |
|  |  | 590-19-2 |  | (713 мм) |  | 40 | NS | NS |  | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Бутан, газ | 106-97-8 | -138 | -0,5 | tg-g | 20 | S | S | NS | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | NS | L | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Бутандиол | 107-88-0 | -50 | 207 | 10 | 20 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | NS | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L | L | L | L | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | н-Бутанол | 71-36-3 | -89 | 118 | tg-l | 20 | S | S | S | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | L | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Бутилацетат | 123-86-4 | -77 | 126 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Бутилгликоль | 111-76-2 | -75 | 171 | tg-l | 20 | S | S | S | L | NS | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Бутилфенол | 89-72-5 | 98 | 237 | Sat. sol. | 20 | S | S |  | L | L | NS | S | NS |
|  |  | 88-18-6 |  |  |  | 40 | S | L |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  | 98-54-4 |  |  |  | 60 | S | L |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  | 585-34-2 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Бутилфталат | 84-74-2 | -35 | 340 | tg-l | 20 | S | S | NS | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Муравьиная кислота | 107-92-6 | -5 | 164 | 20 | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | L | L | NS | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | NS | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Бутирилхлорид | 141-75-3 | -89 | 100 | tg-l | 20 | L | L | NS |  | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Бисульфит кальция | 13780-03-5 |  |  | Sat. sal. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Бромид кальция | 7789-41-5 | 730 |  | Sat. sal. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 71626-99-8 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Карбонат кальция | 471-34-1 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Хлорат кальция | 10137-74-3 | 100 |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | S | S | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Хлорид кальция | 10043-52-4 | 772 | 1670 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 10035-04-8 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 25094-02-4 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  | 7774-34-7 |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Гидроксид кальция | 1305-62-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Гипохлорит кальция | 7778-54-3 |  |  | 10 | 20 | L | L | L | S | L | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | L | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Нитрат кальция | 10124-37-5 | 45 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  | 13477-34-4 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Сульфат кальция | 7778-18-9 | 1450 |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10034-76-1 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10101-41-4 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  | 13397-24-5 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Сульфид кальция | 20548-54-3 | 2400 |  | Dil. sol. | 20 | L | S |  | S | S | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S |  | S | S | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S |  | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Сероводород кальция | 9046-53-1 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Камфорное масло |  |  | 175 до 200 | tg-l | 20 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Водный раствор диоксида углерода. | 124-38-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Углекислый газ, сухой газ | 124-38-9 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Углекислый газ, влажный газ | 124-38-9 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Дисульфид углерода | 75-15-0 | -112 | 46 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | L | NS | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Окись углерода, газ | 630-08-0 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Тетрахлорид углерода | 56-23-5 | -23 | 77 | tg-l | 20 | L | NS | NS | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Касторовое масло |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | L | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Хлор, водный (см 105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Хлор, сухой газ | 7782-50-5 |  |  | tg-g | 20 | L | NS | NS | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Хлорированная вода |  |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | S | S | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | L | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Хлор, влажный газ | 7782-50-5 |  |  | tg-g | 20 | L | NS | NS | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Хлоруксусная кислота | 79-11-8 | 61 | 188 | Sol. | 20 | S | S | NS | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | NS | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | NS | L | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | NS | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | NS | L | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | NS | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Хлорбензол | 108-90-7 | -45 | 132 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Хлорбромметан | 74-97-5 | -86 | 68 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Хлорэтанол | 107-07-3 | -89 | 129 | tg-l | 20 | S | S | NS | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Хлороформ | 67-66-3 | -64 | 62 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Хлорметан, газ | 74-87-3 | -97 | -24 | tg-g | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Хлорпропаны | 75-29-6 | -123 | 36 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  | 540-54-5 |  |  | tg-g | 40 |  |  |  | NS | NS | NS |  |  |
|  |  | 26446-76-4 |  |  |  | 60 |  |  |  | NS | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Хлорсульфоновая кислота | 7790-94-5 | 68 | 147 | 50 | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
|  |  |  |  | (ваку-ум) |  | 40 | NS | NS |  |  |  |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Хромовые квасцы (сульфат хромовокислого калия) | 10141-00-1 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Хромовая кислота | 7738-94-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | NS | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS |  | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS |  | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | L | L | L | S | S | L | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | L | L | L | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | L | L | L | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | L | L | L | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | L | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | L | L | L | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Хромовая кислота (продолжение) | 7738-94-5 |  |  | 50 | 20 | L | L | L | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS |  | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Лимонная кислота | 77-92-9 | 153 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Кокосовое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Масло печени трески |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | NS | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  |  |  |  | L | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Хлорид меди (II) | 7447-39-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Цианид меди (II) | 544-92-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Фторид меди (II) | 7789-19-7 |  |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Нитрат меди (II) | 3251-23-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Сульфат меди (II) | 7758-98-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Кукурузное масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Хлопковое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  |  | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Крезолы | 106-44-5 | 11 до 34 | 191 до 203 | tg-l | 20 | S | S | NS | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  | 108-39-4 |  |  |  | 40 | S | L | NS | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  | 95-48-7 |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Крезиловая кислота |  |  |  | Sat. sol (approx. 2-3%) | 20 | L | NS | L | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 (tg-l) | 20 | L | NS | NS | L | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Кротональдегид | 123-73-9 | -74 | 104 | Sat. sol. (18%) | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  | 15798-64-8 |  |  |  | 40 | L | L | S | NS | NS |  | L |  |
|  |  | 4170-30-3 |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Сырая нефть (не содержащая ароматических веществ) |  |  |  | tg-l | 20 | S | L | S | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | S |  |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | L |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Циклогексан | 110-82-7 | 6 | 81 | tg-l | 20 | S | S | S | L | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  | L | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS |  |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Циклогексанол | 108-93-0 | 24 | 161 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | S | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Циклогексанон | 108-94-1 | -26 | 156 | tg-l | 20 | S | L | NS | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Циклогексиламин | 108-91-8 |  | 135 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Декалин | 91-17-8 | -51 до-36 | 185 до 193 | tg-l | 20 | S | NS | NS | S | L | NS | S | S |
|  |  | 493-01-6 |  |  |  | 40 | L | NS |  | L | L |  | L | S |
|  |  | 493-02-7 |  |  |  | 60 | L | NS |  | L | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Декстрин | 9004-53-9 |  |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Декстроза (разл. при 200°C) | 50-90-7 | 146 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Диацетоновый спирт | 123-42-2 | -47 | 166 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | NS |
| 139 | Диазоний хлорид (бензол диазоний хлорид) | 100-34-5 |  |  | Work. sol. | 20 | L | L | L | L | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Дихлоруксусная кислота | 79-43-6 | 11 | 194 | 50 | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Дихлорбензол | 95-50-1 | -24 до 53 | 173 до 179 | tg-l | 20 | L | L |  | NS | NS | NS | L | L |
|  |  | 106-46-7 |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  | 541-73-1 |  |  |  | 60 | NS |  |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Дихлорэтилен | 75-35-4 | -81 | 34 до 60 | tg-l | 20 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS | S |
|  |  | 540-59-0 |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS | S |
|  |  | 156-59-2 |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS | L |
|  |  | 156-60-5 |  |  | tg-g | 80 |  | NS |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Дихлорметан (см 259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Дизельное топливо |  |  |  | Work. sol. | 20 | L | L | L | L | L | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Диэтаноламин | 111-42-2 | 28 | 268 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L |  | L | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Диэтиламин | 109-89-7 | -50 | 56 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS | NS |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Диэтиловый эфир | 60-29-7 | -116 | 35 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Диэтиленгликоль | 111-46-6 | -10 | 198 | tg-l | 20 | S | S |  |  | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | Дигликолевая кислота | 110-99-6 | 148 |  | Dil. sol. | 20 | S | S |  |  | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S |  | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | S |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 20 | S | S |  | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Диизооктилфталат | 27554-26-3 |  |  | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS |  | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS |  |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Диметиламин | 124-40-3 |  |  | 30 | 20 | S | S |  | S | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Диметиламин, газ | 124-40-3 | -96 | 7 | tg-g | 20 | S | S | NS | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS |  |  | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Диметилформамид | 68-12-2 | -61 | 153 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | NS |  | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S |  | NS |  |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Диоктилфталат | 117-81-7 |  | 255 до 265 | tg-l | 20 | S | L | L | NS | NS | NS | S | S |
|  |  | 117-84-0 |  | (20 мм) |  | 40 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Диоксан | 123-91-1 | 12 | 100 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L |  | NS |  | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L |  | NS |  |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Дифениламин | 122-39-4 | 54 | 310 | Work. sol. | 20 | S | L |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  | S | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Этанол | 64-17-5 | -114 | 78 | 40 | 20 | S | S |  | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S |  | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S |  | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95 | 20 | S | S |  | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | NS |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | NS |  | S | NS |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Этаноламин | 141-43-5 | -84 | 171 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Этилацетат | 141-78-6 | -83 | 77 | tg-l | 20 | S | L | L | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS |  | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | L | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Этилакрилат | 140-88-5 |  | 99 | tg-l | 20 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | Этилхлорид, газ | 75-00-3 | -139 | 12 | tg-g | 20 | L | NS |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Бромистый этилен | 106-93-4 | 10 | 132 | tg-l | 20 | L | L | NS |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | L | NS |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Этиленхлоргидрин | 107-07-3 |  | 129 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | NS |  | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1,1 Дихлорид этилена | 75-34-3 | -35 | 57 | tg-l | 20 | L | L |  | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | L |  | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS | L |  | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1,2 Дихлорид этилена | 107-06-2 | -35 | 83 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Этиленгликоль | 107-21-1 | -11 | 198 | tg-l | 20 | S | S | S | L | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Этиловый эфир | 60-29-7 | -113 | 35 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | L | L | NS | NS |  | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Этилгликоль | 110-80-5 | -90 | 135 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | Оксид этилена | 75-21-8 | -113 | 10 | tg-g | 20 | S | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | NS | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | NS |
| 170 | Хлорид железа | 7705-08-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  | S |
| 171 | Нитрат железа | 10421-48-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Сульфат железа | 10028-22-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Хлорид железа | 7758-94-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Сульфат железа | 7720-78-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Фторопластовая кислота (разл. при 130°C) | 16872-11-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Фтор-газ, сухой | 7782-41-4 |  |  | tg-g | 20 | NS | NS | L | NS | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | Фтор-газ, влажный | 7782-41-4 |  |  | tg-g | 20 | NS | NS | L | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Фторкремниевая кислота | 16961-83-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | S | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | S | S |  | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 20 | S | S |  | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | S |  | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S |  | L | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Формальдегид | 50-00-0 | -92 | -19 | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | L |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | L | L | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 до 40 | 20 | S | S | S | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | L | L | NS |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Формальдегид (продолжение) |  |  |  | 50 | 20 | S | S | L | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | NS |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | L | NS | NS |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Муравьиная кислота | 64-18-6 | 8 | 101 | 10 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | L | L | L | L | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | L | L | L | L | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | L | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 до tg-l | 20 | L | L | L | L | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Фреон 12 | 75-71-8 |  | -30 | Work. sol. | 20 | L | L | S | S | L | L | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | S | S | L | L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | S | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Фреон 22 | 75-45-6 | -157 | -41 | tg-g | 20 | L | L | NS | NS | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Фруктоза | 57-48-7 | 102 |  | Sol. | 20 | S | S |  | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | Фруктовый сок |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Фурфуриловый спирт | 98-00-0 | -29 | 170 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Газ, промышленный |  |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Газ, природный, сухой |  |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | L | L | L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Газ, природный, влажный |  |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | L | L | L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Бензин (топливо) (не содержащий ароматических соединений) |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | L | NS | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | NS | NS | L | NS | NS |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS | NS |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Желатин |  |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Имбирный эль |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | Глюкоза (разл. при > 200°C) | 50-99-7 | 146 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Глицерин | 56-81-5 | 20 | 290 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Гликолевая кислота | 79-14-1 | 80 |  | Sol. | 20 | L | L | L | S | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | L | L | L | S | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 | 20 | L | L | L |  | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Грейпфрутовый сок |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Гептан | 142-82-5 | -90 | 98 | tg-l | 20 | S | L | NS | S | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | L | S |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Гексадеканол | 36653-82-4 | 50 | 340 | Work. sol. | 20 | S | S |  | S |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | Гексан | 110-54-3 | -94 | 69 | tg-l | 20 | S | S | NS | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1-Гексанол | 111-27-3 | -52 | 158 | tg-l | 20 | S | S | S | S | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Мед |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Хрен |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L |  | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L |  | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Гидробромовая кислота | 10035-10-6 | -87 | -67 | До 20 | 20 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 50 | 20 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L |  | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66 | 20 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 20 | L | L |  |  | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Соляная кислота | 7647-01-0 | -112 | -85 | До 10 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 до 20 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 25 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S | L | S | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 20 | S | L | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 | 20 | S | L | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37,5 | 20 | S | L | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Соляная кислота, сухой газ | 7647-01-0 |  |  | tg-g | 20 | S | S |  |  | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | Соляная кислота, влажный газ | 7647-01-0 |  |  | tg-g | 20 | S | S |  |  | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Синильная кислота | 74-90-8 | -15 | 25 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | S | L | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | L | L | S | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | S | L | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Фтористоводородная кислота | 7664-39-3 | -85 | 20 | До 10 | 20 | S | S | S | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48 | 20 | S | L | L | NS | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | L |  | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | NS |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | L | L | NS | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | L |  | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | NS |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | Фтористоводородная кислота (продолжение) | 7664-39-3 | -85 | 20 | 60 | 20 | S | L | L | NS | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | S | L | L | NS | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Фтористоводородная кислота, газ | 7664-39-3 |  |  | tg-g | 20 | NS | NS | NS | L | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Водород | 1333-74-0 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Перекись водорода | 7722-84-1 | 1 | 158 | До 10 | 20 | L | S | S | S | L | L | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | L | L | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | L | L | L | S | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | L |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | L | L | NS | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L | NS | L | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | L | L | NS | L | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | L | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Фосфид водорода (см 294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Сероводород, водный | 7783-06-4 |  |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Сероводород, сухой газ | 7783-06-4 |  | -61 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Гидрохинон | 123-31-9 | 170 | 286 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  | (730 мм) |  | 40 | L | L | L | S | L | L | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Гипохлористая кислота | 7790-92-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | S | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | L | S | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | L | L | L | S | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | L | S | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | Йод (в йодистом калии) |  |  |  | Sat. sol. | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Йод, в спирте | 7553-56-2 | 114 | 183 | Work. sol. | 20 | NS | L | L | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | L | L | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L | NS | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Изобутиловый спирт | 78-83-1 | -108 | 108 | tg-l | 20 | S | S | S | S | NS | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L |  | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Изобутиронитрил | 78-82-0 |  | 107 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Изооктан | 26635-64-3 |  | 99 | tg-l | 20 | S | L | L | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Изопропилацетат | 108-21-4 | -73 | 90 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Изопропиловый спирт | 67-63-0 | -90 | 82 | tg-l | 20 | S | S | S | S | NS | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | NS |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | NS |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Изопропиловый эфир | 108-20-3 | -60 | 68 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | Керосин | 8008-20-6 |  | 150 до 250 | Work. sol. | 20 | S | L | L | L | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | L | NS |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Молочная кислота | 50-21-5 | 18 | 119 | 10 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  | (12 мм) |  | 40 | S | S | S | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 20 | S | S | S | L | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | NS | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L |  | NS | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Ланолин | 8006-54-0 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | L | L |  | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Лаурилхлорид | 112-52-7 | -25 | 243 | Sat. sol. | 20 | L | L | L | NS | NS | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L |  |  | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | L |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Ацетат свинца | 6080-56-4 | 75 |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | Тетраэтил свинца (разл. при 200°C) | 78-00-2 |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Льняное масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | NS |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | L |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Карбонат магния | 546-93-0 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 5145-48-2 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 14457-83-1 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  | 61042-72-6 |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Хлорид магния | 7786-30-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 7791-18-6 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Гидроксид магния | 1309-42-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Нитрат магния | 13446-18-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Сульфат магния | 14168-73-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 15320-30-6 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 15244-29-8 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  | 17830-17-0 |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  | 17830-18-1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Малеиновая кислота (разл. при 160°C) | 110-16-7 | 131 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Яблочная кислота (субл.) | 110-16-7 | 136 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Маргарин |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | NS | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  |  | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Майонез |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Хлорид ртути | 7487-94-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Цианид ртути | 592-04-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | Нитрат ртути | 14836-60-3 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Ртуть | 7439-97-6 |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Хлорид ртути (II) (см 240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Цианид ртути (II) (см 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Оксид мезитила | 141-79-7 | -59 | 131 | Work. sol. | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Метан | 74-82-8 | -182 | -161 | tg-g | 20 | S | S | S | S | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | L | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | L |  | L | L |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Метилацетат | 79-20-9 | -98 | 57 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | NS |  | NS | S | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 |  | S |  | NS |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Метиловый спирт | 67-56-1 | -97 | 65 | 5 | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L |  | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | L |  |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | Метиловый спирт (продолжение) | 67-56-1 | -97 | 65 | tg-l | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | NS |  | S | NS |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Бромистый метил (бромметан) | 74-83-9 | -94 | 4 | tg-g | 20 | L | NS | NS | NS | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Метилбутилкетон | 591-78-6 | -57 | 127 | tg-l | 20 | L | S | S | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L | NS | NS |  |  | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Метилциклогексаноны | 583-60-8 |  | 162 до 169 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | L | L |  |
|  |  | 589-92-4 |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  | L | L |  |
|  |  | 591-24-2 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Метилэтилкетон | 78-93-3 | -86 | 80 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS |  |  | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | NS |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Метилгликоль | 109-86-4 | -85 | 124 | Work. sol. | 20 | S | S | L | NS | NS | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L |  |  | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Метилметакрилат | 80-62-6 |  | 100 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Метилсульфат | 77-78-1 | -32 | 188 | Work. sol. | 20 | L | L | NS | L | L | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | Метилсульфокислота (разл.) | 75-75-2 | -30 |  | tg-l | 20 | L | L | L | S | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L | L |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Метиламин | 74-89-5 | -93 | 6 | До 32 | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Хлористый метилен | 75-09-2 | -97 | 40 | tg-l | 20 | L |  | L | NS | NS | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 |  |  | L | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Молоко |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Минеральные масла (не содержащие ароматических веществ) |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L |  | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Патока |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Горчица, водный раствор |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Нафта |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | L | NS | NS | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | Нафталин | 91-20-3 | 80 | 218 | Work. sol. | 20 | S | L | L | NS | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | NS |  |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Ацетат никеля | 373-02-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  | 6018-89-9 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  | 14998-37-9 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Хлорид никеля | 7718-54-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7791-20-0 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Нитрат никеля | 13138-45-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  | 13478-00-7 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Сульфат никеля | 7786-81-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10101-97-0 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10101-98-1 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Никотиновая кислота | 59-67-6 | 236 |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Азотная кислота | 7697-37-2 |  |  | 5 | 20 | L | L | L | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | S | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | L | L | L | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | S | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | Азотная кислота (продолжение) | 7697-37-2 |  |  | 20 | 20 | L | L | NS | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | L | L | NS | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | S | S | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | L | L | NS | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | S | S | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 20 | L | NS | NS | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | S | S | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | NS | NS | NS | S | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | L | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 | 20 | NS | NS | NS | S | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | L | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | NS | NS | NS | S | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | L | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS |  | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 20 | NS | NS | NS | NS | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | Азотная кислота (продолжение) | 7697-37-2 |  |  | 85 | 20 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  |  |  | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Азотная кислота, дымящаяся (с диоксидом азота) |  |  |  |  | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Нитробензол | 98-95-3 | 6 | 210 | tg-l | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Нитрометан | 75-52-5 | -29 | 101 | tg-l | 20 | S | S |  | NS |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Олеиновая кислота | 112-80-1 | 16 | 286 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  | (100 мм) |  | 40 | L | L | L | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Олеум |  |  |  |  | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Оливковое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | L | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | NS | L |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | NS |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Ортофосфорная кислота (см 295) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | Щавелевая кислота (субл.) | 6153-56-6 | 102 |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  | 144-62-7 |  |  |  | 40 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | s |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Кислород, газ | 7782-44-7 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Озон, газ | 10028-15-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | NS | NS | L | L | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  |  | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 20 | L | NS | NS | L | L | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | L | L | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | L | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Парафин |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S |  | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Парафиновое масло (F65) | 8012-95-1 |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | L | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Арахисовое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L |  | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Пентан | 109-66-0 | -131 | 36 | Work. sol. | 20 | S | L | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Масло мяты перечной |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  | S | S | L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | L | L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Перхлорэтилен | 127-18-4 | -22 | 121 | Work. sol. | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS |  |  |  |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Перхлорная кислота | 7601-90-3 | -112 | 39 | 10 | 20 | L | L | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  | (56 мм) |  | 40 | L | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2N) 20 | 20 | L | L | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | L | L | NS | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Бензин (алифатический углеводород / бензол) |  |  |  | 80/20 | 20 | S | L | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | Нефтяной эфир (лигроин) | 8032-32-4 |  |  | Work. sol. | 20 | S | L | L | S | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Фенол | 108-95-2 | 41 | 182 | Sol. | 20 | S | S | S | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 20 | S | S | S | NS | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 40 |  | S | L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | S | L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Фенилгидразин (разл.) | 100-63-0 | 20 | 243 | tg-l | 20 | L | L | L | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L |  | NS | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Фенилгидразина гидрохлорид (субл.) | 59-88-1 | 240 |  | Dil. sol. | 20 | S | S | L | NS | NS | NS | S |  |
|  |  | 27140-08-5 |  |  |  | 40 | L | L |  |  |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | Фенилгидразина гидрохлорид (субл.) (продолжение) | 59-88-1 | 240 |  | 97 | 20 | S | S | L | NS | NS | NS | S |  |
|  |  | 27140-08-5 |  |  |  | 40 | L | L |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Фосфин | 7803-51-2 | -134 | -88 | tg-g | 20 | L | L | L | L | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | L |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Фосфорная кислота | 7664-38-2 | 42 |  | До 50 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 до 75 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | S | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 до 85 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | S | S | L |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | L | S | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 98 | 20 | S | S |  |  |  |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S |  |  |  |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Хлорид фосфора (III) | 10026-13-8 | -92 | 75 | tg-l | 20 | S | L | L | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | NS |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Оксихлорид фосфора | 10025-87-3 | 1 | 105 | tg-l | 20 | S | L | L | NS | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L |  | NS | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS |  |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | Фталевая кислота | 88-99-3 | 208 |  | Susp. | 20 | S | S | S | L | NS | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | NS | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Пикриновая кислота (субл.) | 88-89-1 | 122 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Сульфат алюминия калия (см 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Бикарбонат калия | 7778-50-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Бихромат калия (см 314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Бисульфат калия | 7646-93-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Борат калия | 12712-38-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Бромат калия | 7758-01-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | L | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | Бромат калия (продолжение) | 7758-01-2 |  |  | До 10 | 20 | S | S | L | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Бромид калия | 7758-02-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Карбонат калия | 584-08-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Хлорат калия | 3811-04-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Хлорид калия | 7447-40-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Хлорит калия | 14314-27-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Хромат калия | 7789-00-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | Купроцианид калия | 13682-73-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Цианистый калий | 151-50-8 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Дихромат калия | 7778-50-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Ферроцианид калия | 13746-66-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Фторид калия | 7789-23-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Гексацианоферрат (II) калия (ферроцианид калия) | 14459-95-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 13943-58-3 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Гексацианоферрат калия (III) (см 315) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319 | Гидрокарбонат калия (см 301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Сульфат калия (см 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Сульфит калия | 7773-03-7 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Гидроксид калия | 26288-25-5 |  |  | до 10 | 20 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 50 | 20 | S | L | L | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | NS | S | L | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L |  | L | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Гипохлорит калия | 7778-66-7 |  |  | Sol. | 20 | L | L | NS | S | L | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  |  | S | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  |  | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Йодид калия | 7681-11-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | Нитрат калия | 7757-79-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S |  |  |  |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Ортофосфат калия | 7778-77-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Перборат калия | 13769-41-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Перхлорат калия | 7778-74-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Перманганат калия | 7722-64-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | NS | S | S | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | S | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L |  | L | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | Перманганат калия (продолжение) | 7722-64-7 |  |  | 20 | 20 | L | L | L | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | L | L | NS | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | S | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Персульфат калия | 7727-21-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Сульфат калия | 7778-80-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Potassium sulphide | 1312-73-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Сульфид калия | 10117-38-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Калий, тиосульфат | 10294-66-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Пропан, газ | 74-98-6 | -190 | -45 | tg-g | 20 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | L | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | -20 | 141 | 50 | 20 | S | S | S | L | NS | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | L | L | L | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Пропиловый спирт | 71-23-8 | -126 | 97 | tg-l | 20 | S | S | S | S | L | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Пиридин | 110-86-1 | -42 | 115 | tg-l | 20 | S | L | L | NS | NS | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Салициловая кислота (субл.) | 69-72-7 | 156 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Селеновая кислота | 7783-08-6 | 25 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Кремниевая кислота | 7699-41-4 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Силиконовое масло |  |  |  | tg-l | 20 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 | Ацетат серебра | 563-63-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Цианид серебра | 506-64-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Нитрат серебра | 7761-88-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | L | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | NS | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | NS | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S |  |  | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Ацетат натрия | 127-09-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 6131-90-4 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Сульфат натрия (см 352) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Антимонит натрия | 15432-85-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Арсенит натрия | 7784-46-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | Бензоат натрия | 532-32-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Бикарбонат натрия | 144-55-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Бисульфат натрия | 7681-38-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10034-88-5 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Бромид натрия | 7647-15-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354 | Карбонат натрия | 497-19-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 5968-11-6 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  | 6132-02-1 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  | 24551-51-7 |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 50 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Хлорат натрия | 7775-09-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Хлорид натрия | 7647-14-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Хлорит натрия | 7758-19-2 |  |  | 2 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L |  | S | S |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | S | S | L | L | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L |  | L |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | Хромат натрия | 7775-11-3 |  |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  | 10034-82-9 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Цианид натрия | 143-33-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Дихромат натрия | 10588-01-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  | 7789-12-0 |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Ферроцианид натрия | 14217-21-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Ферроцианид натрия | 13601-19-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Фторид натрия | 7681-49-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Гексацианоферрат натрия (II) (см 362) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Гексацианоферрат натрия (III) (см 361) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Гидрокарбонат натрия (см 351) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Сульфат натрия (см 352) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | Сульфит натрия | 7631-90-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Гидроксид натрия | 1310-73-2 |  |  | Dil. Sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | S | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | L |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 до 60 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | L | S | L | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | L | S | L |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Гипохлорит натрия | 7681-52-9 |  |  | 2 % Cl (percentage of free chlorine) | 20 | L | L | NS | S | S |  | NS | NS |
|  |  | 55248-17-4 |  |  |  | 40 | L | L |  | S | S |  |  |  |
|  |  | 64131-03-9 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,5 % Cl (percentage of free chlorine) | 20 | L | L | NS | S | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | L | S | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | Метафосфат натрия | 10124-56-8 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Нитрат натрия | 7631-99-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Нитрит натрия | 7631-99-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Ортофосфат натрия (см 377) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Перборат натрия | 15120-21-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | S | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Фосфат натрия, кислота |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Фосфат натрия, нейтральный | 7601-54-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  | 15819-50-8 |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S | S | S | S |
|  |  | 10101-89-0 |  |  |  | 60 | S | S |  | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  | S |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | Силикат натрия | 1344-09-8 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Сульфат натрия | 7757-82-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 7727-73-3 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,1 | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Сульфид натрия | 1313-82-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  | 1313-83-3 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  | 1313-84-4 |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  | 27610-45-3 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Сульфит натрия | 7757-83-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | Тиосульфат натрия (гипосульфит) | 7772-98-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 10102-17-7 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Соевое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S |  |  | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Стеариновая кислота | 57-11-4 | 68 | 370 | Work. sol. | 20 | S | S | S | L | L | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Стеарин | 555-43-1 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S |  |  | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  |  | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Стирол | 100-42-5 | -31 | 145 | Sat. sol. | 20 | L | L |  | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Сахар, водный раствор. |  |  |  | Sol. | 20 | S | S |  | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Диоксид серы, сухой газ | 7446-09-5 | -73 | -10 | Work. sol. | 20 | S | S |  | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | L | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389 | Диоксид серы, влажный газ | 7446-09-5 | -73 | -10 | Work. sol. | 20 | S | S | S | NS | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | L |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Серный эфир (тиоэфир) |  |  |  | Work. sol. | 20 | L | L |  |  | L | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  |  | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Серная кислота | 7664-93-9 |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | S | S | L | S | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | NS | L | S | NS | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | NS | L | S |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 20 | L | L |  | S | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | L | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  | L | L |  | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | Серная кислота (продолжение) | 7664-93-9 |  |  | 90 | 20 | L | L | L | L | S | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | L | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | L |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95 | 20 | NS | NS | NS | L | S | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | L |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 | 20 | NS | NS | NS | L | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 98 | 20 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | L | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дымящаяся | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  | NS |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Сернистая кислота | 7782-99-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 30 | 20 | S | S | S | S | S | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | Дубильная кислота | 1401-55-4 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | L | L |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Винная кислота (разл.) | 133-37-9 | 170 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | L |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 395 | T этрагидрофуран | 109-99-9 |  | 66 | tg-l | 20 | L | NS | L | NS | NS | NS | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | L |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  | NS |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Тетралин | 119-64-2 | -35 | 207 | tg-l | 20 | S | NS |  |  |  | NS | NS | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS |  |  |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Хлорид тионила | 7719-09-7 | -105 | 79 | tg-l | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS |  |  | NS |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Тиофен | 110-02-1 | -38 | 84 | tg-l | 20 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L |  | NS | NS |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | Хлорид олова (II) | 10025-69-1 | 247 | 652 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Хлорид олова (IV) | 7646-78-8 | -33 | 113 | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Толуол | 108-88-3 | -95 | 111 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Трибутилфосфат | 126-73-8 | -79 | 293 | Sat. sol. | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | NS | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L |  | NS | NS |  | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | NS |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Трихлоруксусная кислота | 76-03-9 | 58 | 197 | До 50 | 20 | S | S |  | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Трихлорбензол | 87-61-6 | 53 | 219 | Work. sol. | 20 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  | 120-82-1 |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  | 108-70-3 |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  | 12002-48-1 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | -85 | 87 | tg-l | 20 | NS | L | NS | NS | NS | NS | L | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | L | NS | NS | NS | NS | L | NS |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | L | NS | NS | NS | NS | NS |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  | NS |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | Т риэтаноламин | 102-71-6 | 18 | 190 | Sol. | 20 | S | S | S | NS | NS | L | S | S |
|  |  |  |  | (5 мм) |  | 40 | S | S |  |  |  | L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | L | L | L | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | NS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Триэтиленгликоль | 112-27-6 | -7 | 280 | Sol. | 20 | S | S | S | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | Триметилол-пропан | 77-99-6 | 58 |  | До 10 | 20 | S | S | S | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | L |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Тринатрийфосфат (см 377) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Скипидар |  |  |  | tg-l | 20 | L | L | NS | L | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | NS | L | NS | NS | L | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | L | NS | NS | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | NS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Мочевина | 57-13-6 | 133 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | NS | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | NS | L | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | NS |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | NS | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | NS |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | Мочевая кислота (разл. при > 400°C) | 69-93-2 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Урина |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Растительные масла |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | L | S | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | L | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Уксус |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | L | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | L | L |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | L |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Винилацетат (мономер) | 108-05-4 | -93 | 73 | tg-l | 20 | S | S |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L |  | NS | NS | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L |  | NS | NS |  | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Вода | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Вода, солоноватая | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Вода, дистиллированная | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | Вода, пресная | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Вода, минеральная | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Вода, питьевая | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Вода, морская | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Виски |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | Вино |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Вина и спиртные напитки |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | L | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Ксилол | 95-47-6 | -53 до 13 | 138 до 144 | tg-l | 20 | L | L | NS | NS | NS | NS | L | S |
|  |  | 108-38-3 |  |  |  | 40 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | L |
|  |  | 106-42-3 |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | NS | NS |  | NS | L |
|  |  | 1330-20-7 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | Дрожжи |  |  |  | Susp. | 20 | S | S |  | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | L | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | L |  |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Карбонат цинка | 3486-35-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Хлорид цинка | 7646-85-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 58 | 20 | S | S | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Хромат цинка | 13530-65-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | S | S | NS | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Цианид цинка | 557-21-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Нитрат цинка | 7779-88-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | L | L | S | S | L | S |  |
|  |  | 19154-63-3 |  |  |  | 40 | L | L | L | S | S | L | S |  |
|  |  | 10196-18-6 |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | L |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Оксид цинка | 1314-13-2 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PE | PP | PB | PVC-U | PVC-C | ABS | PE-X | PA-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | Стеарат цинка | 557-05-1 | 125 |  | Susp. | 20 | S | S |  | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S |  | L | L | L | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S |  |  | L |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Сульфат цинка | 7733-02-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7446-19-7 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 13986-24-8 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  | S |  |
|  |  | 7446-20-0 |  |  |  | 80 |  | S |  |  | S |  | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 — Данные классификации химической стойкости термопластичных материалов с более высоким термическим рейтингом

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетальдегид | 75-07-0 | -123 | 21 | 40 | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 2 | Ацетамид | 60-35-5 | 82 | 221 | 5 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Уксусная кислота | 64-19-7 | 17 | 118 | До 10 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 до 40 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Уксусная кислота (продолжение) | 64-19-7 | 17 | 118 | 95 | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  | Уксусная кислота ледяная |  |  |  | > 96 | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | L | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 4 | Уксусный ангидрид | 108-24-7 | -73 | 140 | tg-l | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 5 | Ацетон | 67-64-1 | -95 | 56 | До 10 | 20 | S | NS | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ацетон (продолжение) | 67-64-1 | -95 | 56 | tg-l | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 6 | Ацетофенон | 98-86-2 | 20 | 202 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 7 | Ацетилхлорид | 75-36-5 | -112 | 51 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 8 | Ацетилен, газ | 74-86-2 | -84 |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 9 | Акрилонитрил | 107-13-1 | -82 | 77 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Адипиновая кислота | 124-04-9 | 151 | 265 | Sat. sol. (1,4%) | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  | (100 мм) |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 11 | Воздух | 132259-10-0 | -213 | 193 | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | ZVG nr. 80000 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 12 | Аллиловый спирт | 107-18-6 | -129 | 97 | tg-l | 20 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 13 | Хлористый аллил | 107-05-1 | -136 | 45 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Миндальное масло |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 15 | Квасцы (см 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Хлорид алюминия | 7446-70-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 17 | Фторид алюминия | 7784-18-1 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 18 | Гидроксид алюминия | 21645-51-2 |  |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Нитрат алюминия | 13473-90-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 20 | Оксид хлорида алюминия | 13596-11-7 |  |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 21 | Сульфат калия алюминия | 10043-67-1 | 92,5 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 22 | Сульфат алюминия | 10043-01-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Аммиак, водный | 1336-21-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 24 | Аммиак, сухой газ | 7664-41-7 | -78 | -34 | tg-g | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 25 | Аммиак, влажный газ | 7664-41-7 | -78 | -34 | tg-g | 20 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 26 | Ацетат аммония | 631-61-8 | 114 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Бифторид аммония | 1341-49-7 | 125 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 28 | Карбонат аммония | 506-87-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 29 | Хлорид аммония | 12125-02-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 30 | Фторид аммония | 12125-01-8 |  |  | До 20 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Фторид аммония (продолжение) | 12125-01-8 |  |  | 25 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 31 | Гидрокарбонат аммония | 1066-33-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 32 | Метафосфат аммония | 13446-46-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Молибдат аммония | 13106-76-8 |  |  |  | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 34 | Аммиачная селитра | 6484-52-2 | 170 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 35 | Персульфат аммония | 7727-54-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 36 | Фосфат аммония | 7722-76-1 | 190 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Сульфат аммония | 7783-20-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 38 | Сульфид аммония | 12135-76-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 39 | Тиоцианат аммония | 1762-95-4 | 149 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 40 | Амилацетат | 628-63-7 | -71 | 149 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Амиловый спирт | 71-41-0 | -78 | 138 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 42 | Амилхлорид | 543-59-9 | -99 | 108 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 43 | Анилин | 62-53-3 | -6 | 184 | Sat. sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Гидрохлорид анилина | 142-04-1 | 198 | 245 | Sat. sol. | 20 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 45 | Анизол | 100-66-3 | -37 | 154 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Сульфокислота антрахинона |  | 214 |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 47 | Хлорид сурьмы (III) | 10025-91-9 | 73 | 223 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Яблочный сок |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 49 | Акварегия | 8007-56-5 |  |  | HCl:HNO3 = 3:1 | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 50 | Мышьяковая кислота | 7778-39-4 | 35 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 51 | Триоксид мышьяка | 1327-53-3 | 275 | 460 | Sol. | 20 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Бромид бария | 10553-31-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 53 | Карбонат бария | 513-77-9 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 54 | Хлорид бария | 10361-37-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 55 | Гидроксид бария | 17194-00-2 | 78 |  | Sat. sol. | 20 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 56 | Сульфат бария | 7727-43-7 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Сульфид бария | 21109-95-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 58 | Пиво |  |  |  | Work. Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 59 | Бензальдегид | 100-52-7 | -26 | 178 | 0,1 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 60 | Бензол | 71-43-2 | 6 | 80 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Бензойная кислота | 65-85-0 | 122 | 250 | Sat. sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 62 | Бензоилхлорид | 98-88-4 | -1 | 197 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 63 | Бензиловый спирт | 100-51-6 | -15 | 205 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 64 | Бензилхлорид | 100-44-7 | -39 | 179 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Карбонат висмута | 18400-34-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 66 | Боракс | 1330-43-4 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 1303-96-4 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 67 | Борная кислота | 10043-35-3 | 168 |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 68 | Трифторид бора | 7637-07-2 | -129 | -101 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 13319-75-0 |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Бромная кислота (разл. при 100°C) | 7789-31-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 10035-10-6 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 70 | Бром, газ | 7726-95-6 | -7 | 58 | tg-g | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 71 | Бром, жидкий | 7726-95-6 | -7 | 58 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
| 72 | Бромная вода | 7726-95-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 73 | Бромэтан | 74-96-4 | -119 | 38 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Бутадиен, газ | 106-99-0 | -109 | -5 | tg-g | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  | 590-19-2 |  | (713 мм) |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 75 | Бутан, газ | 106-97-8 | -138 | -0,5 | tg-g | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 76 | Бутандиол | 107-88-0 | -50 | 207 | 10 | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 77 | н-Бутанол | 71-36-3 | -89 | 118 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Бутилацетат | 123-86-4 | -77 | 126 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | NS | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | NS | NS | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 79 | Бутилгликоль | 111-76-2 | -75 | 171 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 80 | Бутилфенол | 89-72-5 | 98 | 237 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 88-18-6 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 98-54-4 |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 585-34-2 |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 81 | Бутилфталат | 84-74-2 | -35 | 340 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 82 | Мускусная кислота | 107-92-6 | -5 | 164 | 20 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Мускусная кислота (продолжение) | 107-92-6 | -5 | 164 | tg-l | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 83 | Бутирилхлорид | 141-75-3 | -89 | 100 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 84 | Бисульфит кальция | 13780-03-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 85 | Бромид кальция | 7789-41-5 | 730 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 71626-99-8 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 86 | Карбонат кальция | 471-34-1 |  |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Хлорат кальция | 10137-74-3 | 100 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 88 | Хлорид кальция | 10043-52-4 | 772 | 1670 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 10035-04-8 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 25094-02-4 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S |
|  |  | 7774-34-7 |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 89 | Гидроксид кальция | 1305-62-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 90 | Гипохлорит кальция | 7778-54-3 |  |  | 10 | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 91 | Нитрат кальция | 10124-37-5 | 45 |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 13477-34-4 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Сульфат кальция | 7778-18-9 | 1450 |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10034-76-1 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10101-41-4 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 13397-24-5 |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 93 | Сульфид кальция | 20548-54-3 | 2400 |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 94 | Сероводород кальция | 9046-53-1 |  |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 95 | Камфорное масло |  |  | 175 до 200 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Водный раствор диоксида углерода | 124-38-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 97 | Углекислый газ, сухой газ | 124-38-9 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 98 | Углекислый газ, влажный газ | 124-38-9 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 99 | Дисульфид углерода | 75-15-0 | -112 | 46 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Окись углерода, газ | 630-08-0 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 101 | Четыреххлористый углерод | 56-23-5 | -23 | 77 | tg-l | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 102 | Касторовое масло |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 103 | Хлор, водный (см 105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Хлор, сухой газ | 7782-50-5 |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | Хлорированная вода |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 106 | Хлор, влажный газ | 7782-50-5 |  |  | tg-g | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 107 | Хлоруксусная кислота | 79-11-8 | 61 | 188 | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | Хлоруксусная кислота (продолжение) | 79-11-8 | 61 | 188 | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 108 | Хлорбензол | 108-90-7 | -45 | 132 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 109 | Хлорбромметан | 74-97-5 | -86 | 68 | tg-l | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Хлорэтанол | 107-07-3 | -89 | 129 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Хлороформ | 67-66-3 | -64 | 62 | tg-l | 20 | S | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | L | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 112 | Хлорметан, газ | 74-87-3 | -97 | -24 | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 113 | Хлорпропаны | 75-29-6 | -123 | 36 | tg-l | 20 | S |  | L | S | S |  |
|  |  | 540-54-5 |  |  | tg-g | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  | 26446-76-4 |  |  |  | 60 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 114 | Хлорсульфоновая кислота | 7790-94-5 | 68 | 147 | 50 | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  | (vacuu m) |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Хромовые квасцы (сульфат хромовокислого калия) | 10141-00-1 |  |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 116 | Хромовая кислота | 7738-94-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Хромовая кислота (продолжение) | 7738-94-5 |  |  | 20 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Лимонная кислота | 77-92-9 | 153 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 118 | Кокосовое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 119 | Масло печени трески |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 120 | Хлорид меди (II) | 7447-39-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Цианид меди (II) | 544-92-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 122 | Фторид меди (II) | 7789-19-7 |  |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Нитрат меди (II) | 3251-23-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 124 | Сульфат меди (II) | 7758-98-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 125 | Кукурузное масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Хлопковое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 127 | Крезолы | 106-44-5 | 11 до 34 | 191 до 203 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  | 108-39-4 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 95-48-7 |  |  |  | 50 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 128 | Крезиловая кислота |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 129 | Кротональдегид | 123-73-9 | -74 | 104 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 15798-64-8 |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  | 4170-30-3 |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Кротональдегид (продолжение) | 123-73-9 | -74 | 104 | tg-l | 20 | S |  | L | S | S |  |
|  |  | 15798-64-8 |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  | 4170-30-3 |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 130 | Сырая нефть (не содержащая ароматических веществ) |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 131 | Циклогексан | 110-82-7 | 6 | 81 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 132 | Циклогексанол | 108-93-0 | 24 | 161 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | S | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Циклогексанон | 108-94-1 | -26 | 156 | tg-l | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 134 | Циклогексиламин | 108-91-8 |  | 135 | tg-l | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 135 | Декалин | 91-17-8 | -51 до - 36 | 185 до 193 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 493-01-6 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 493-02-7 |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 136 | Декстрин | 9004-53-9 |  |  | Dil sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Декстрин (продолжение) | 9004-53-9 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 137 | Декстроза (разл. при 200°C) | 50-90-7 | 146 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 138 | Диацетоновый спирт | 123-42-2 | -47 | 166 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 139 | Диазоний хлорид (бензол диазоний хлорид) | 100-34-5 |  |  | Work. sol. | 20 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Дихлоруксусная кислота | 79-43-6 | 11 | 194 | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 141 | Дихлорбензол | 95-50-1 | -24 до 53 | 173 до 179 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  | 106-46-7 |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  | 541-73-1 |  |  |  | 60 | S |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 142 | Дихлорэтилен | 75-35-4 | -81 | 34 до 60 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 540-59-0 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 156-59-2 |  |  |  | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  | 156-60-5 |  |  | tg-g | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 143 | Дихлорметан (см 259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Дизельное топливо |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 145 | Диэтаноламин | 111-42-2 | 28 | 268 | tg-l | 20 | NS |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 146 | Диэтиламин | 109-89-7 | -50 | 56 | tg-l | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 147 | Диэтиловый эфир | 60-29-7 | -116 | 35 | tg-l | 20 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 148 | Диэтиленгликоль | 111-46-6 | -10 | 198 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | Дигликолевая кислота | 110-99-6 | 148 |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 150 | Диизооктилфталат | 27554-26-3 |  |  | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Диметиламин | 124-40-3 |  |  | 30 | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 152 | Диметиламин, газ | 124-40-3 | -96 | 7 | tg-g | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 153 | Диметилформамид | 68-12-2 | -61 | 153 | tg-l | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 154 | Диоктилфталат | 117-81-7 |  | 255 до 265 | tg-l | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  | 117-84-0 |  | (20 мм) |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Диоксан | 123-91-1 | 12 | 100 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 156 | Дифениламин | 122-39-4 | 54 | 310 | Work. sol. | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 157 | Этанол | 64-17-5 | -114 | 78 | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 95 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Этанол (продолжение) | 64-17-5 | -114 | 78 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 158 | Этаноламин | 141-43-5 | -84 | 171 | tg-l | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 159 | Этилацетат | 141-78-6 | -83 | 77 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 160 | Этилакрилат | 140-88-5 |  | 99 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | Этилхлорид, газ | 75-00-3 | -139 | 12 | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 162 | Бромистый этилен | 106-93-4 | 10 | 132 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 163 | Этиленхлоргидрин | 107-07-3 |  | 129 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 164 | 1,1 Дихлорид этилена | 75-34-3 | -35 | 57 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 1,2 Дихлорид этилена | 107-06-2 | -35 | 83 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 166 | Этиленгликоль | 107-21-1 | -11 | 198 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 167 | Этиловый эфир | 60-29-7 | -113 | 35 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 168 | Этилгликоль | 110-80-5 | -90 | 135 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | Оксид этилена | 75-21-8 | -113 | 10 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 170 | Хлорид железа | 7705-08-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 171 | Нитрат железа | 10421-48-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 172 | Сульфат железа | 10028-22-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Хлорид железа | 7758-94-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 174 | Сульфат железа | 7720-78-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 175 | Фторопластовая кислота (разл. при 130°C) | 16872-11-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 176 | Фтор-газ, сухой | 7782-41-4 |  |  | tg-g | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 177 | Фтор-газ, влажный | 7782-41-4 |  |  | tg-g | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | Фторкремниевая кислота | 16961-83-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | Фторкремниевая кислота (продолжение) | 16961-83-4 |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 179 | Формальдегид | 50-00-0 | -92 | -19 | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 до 40 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | S | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | Муравьиная кислота | 64-18-6 | 8 | 101 | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 85 до tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | Фреон 12 | 75-71-8 |  | -30 | Work. sol. | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 182 | Фреон 22 | 75-45-6 | -157 | -41 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 183 | Фруктоза | 57-48-7 | 102 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 184 | Фруктовый сок |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 185 | Фурфуриловый спирт | 98-00-0 | -29 | 170 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | Газовые, промышленные |  |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 187 | Газ, природный, сухой |  |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 188 | Газ, природный, влажный |  |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 189 | Бензин (топливо) (не содержащий ароматических соединений) |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | Желатин |  |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 191 | Имбирный эль |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 192 | Глюкоза (разл. при > 200°C) | 50-99-7 | 146 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 193 | Глицерин | 56-81-5 | 20 | 290 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | Гликолевая кислота | 79-14-1 | 80 |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 65 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 195 | Грейпфрутовый сок |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | Гептан | 142-82-5 | -90 | 98 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 197 | Гексадеканол | 36653-82-4 | 50 | 340 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 198 | Гексан | 110-54-3 | -94 | 69 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 199 | 1-Гексанол | 111-27-3 | -52 | 158 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | Мед |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 201 | Хрен |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 202 | Гидробромовая кислота | 10035-10-6 | -87 | -67 | До 20 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | До 50 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Гидробромовая кислота (продолжение) | 10035-10-6 | -87 | -67 | 66 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 203 | Соляная кислота | 7647-01-0 | -112 | -85 | До 10 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 до 20 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Соляная кислота (продолжение) | 7647-01-0 | -112 | -85 | До 25 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 36 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Соляная кислота (продолжение) | 7647-01-0 | -112 | -85 | 37,5 | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 204 | Соляная кислота, сухой газ | 7647-01-0 |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 205 | Соляная кислота, влажный газ | 7647-01-0 |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 206 | Синильная кислота | 74-90-8 | -15 | 25 | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | Синильная кислота (продолжение) | 74-90-8 | -15 | 25 | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 207 | Фтористоводородная кислота | 7664-39-3 | -85 | 20 | До 10 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | Фтористоводородная кислота (продолжение) | 7664-39-3 | -85 | 20 | 48 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | S | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | Фтористоводородная кислота, газ | 7664-39-3 |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 209 | Водород | 1333-74-0 |  |  | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 210 | Перекись водорода | 7722-84-1 | 1 | 158 | До 10 | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Перекись водорода (продолжение) | 7722-84-1 | 1 | 158 | 50 | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 211 | Фосфид водорода (см 294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Сероводород, водный | 7783-06-4 |  |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | Сероводород, водный (продолжение) | 7783-06-4 |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 213 | Сероводород, сухой газ | 7783-06-4 |  | -61 | tg-g | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 214 | Гидрохинон | 123-31-9 | 170 | 286 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  | (730 мм) |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 215 | Гипохлористая кислота | 7790-92-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Гипохлорная кислота (продолжение) | 7790-92-3 |  |  | 70 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 216 | Йод (в йодистом калии) |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 217 | Йод, в спирте | 7553-56-2 | 114 | 183 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 218 | Изобутиловый спирт | 78-83-1 | -108 | 108 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Изобутиронитрил | 78-82-0 |  | 107 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 220 | Изооктан | 26635-64-3 |  | 99 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 221 | Изопропилацетат | 108-21-4 | -73 | 90 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 222 | Изопропиловый спирт | 67-63-0 | -90 | 82 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | Изопропиловый эфир | 108-20-3 | -60 | 68 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 224 | Керосин | 8008-20-6 |  | 150 до 250 | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 225 | Молочная кислота | 50-21-5 | 18 | 119 | 10 | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  | (12 мм) |  | 40 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Молочная кислота (продолжение) | 50-21-5 | 18 | 119 | 90 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  | (12 мм) |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 226 | Ланолин | 8006-54-0 |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 227 | Лаурилхлорид | 112-52-7 | -25 | 243 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | Ацетат свинца | 6080-56-4 | 75 |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 229 | Тетраэтил свинца (разл. при 200°C) | 78-00-2 |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 230 | Льняное масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 231 | Карбонат магния | 546-93-0 |  |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 5145-48-2 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 14457-83-1 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 61042-72-6 |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Хлорид магния | 7786-30-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7791-18-6 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 233 | Гидроксид магния | 1309-42-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 234 | Нитрат магния | 13446-18-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | Сульфат магния | 14168-73-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 15320-30-6 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 15244-29-8 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 17830-17-0 |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 17830-18-1 |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  | 10034-99-8 |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 236 | Малеиновая кислота (разл. при 160°C) | 110-16-7 | 131 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 237 | Яблочная кислота (субл.) | 110-16-7 | 136 |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Яблочная кислота (субл.) (продолжение) | 110-16-7 | 136 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 238 | Маргарин |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 239 | Майонез |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 240 | Хлорид ртути | 7487-94-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Цианид ртути | 592-04-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 242 | Нитрат ртути | 14836-60-3 |  |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 243 | Ртуть | 7439-97-6 |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 244 | Хлорид ртути (II) (см 240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Цианид ртути (II) (см 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | Оксид мезитила | 141-79-7 | -59 | 131 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 247 | Метан | 74-82-8 | -182 | -161 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 248 | Метилацетат | 79-20-9 | -98 | 57 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 249 | Метиловый спирт | 67-56-1 | -97 | 65 | 5 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | Бромистый метил | 74-83-9 | -94 | 4 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 251 | Метилбутилкетон | 591-78-6 | -57 | 127 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 252 | Метилциклогексаноны | 583-60-8 |  | 162 до 169 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  | 589-92-4 |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  | 591-24-2 |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 253 | Метилэтилкетон | 78-93-3 | -86 | 80 | tg-l | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | NS | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 254 | Метилгликоль | 109-86-4 | -85 | 124 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | Метилметакрилат | 80-62-6 |  | 100 | tg-l | 20 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 256 | Метилсульфат | 77-78-1 | -32 | 188 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 257 | Метилсульфокислота (разл.) | 75-75-2 | -30 |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 258 | Метиламин | 74-89-5 | -93 | 6 | До 32 | 20 | NS |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | Хлористый метилен | 75-09-2 | -97 | 40 | tg-l | 20 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 260 | Молоко |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 261 | Минеральные масла (не содержащие ароматических веществ) |  |  |  | Work. sol. | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 262 | Патока |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 263 | Горчица, водный раствор |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | Нафта |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 265 | Нафталин | 91-20-3 | 80 | 218 | Work. sol. | 20 | S | NS | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 266 | Ацетат никеля | 373-02-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 6018-89-9 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 14998-37-9 |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 267 | Хлорид никеля | 7718-54-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7791-20-0 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 268 | Нитрат никеля | 13138-45-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 13478-00-7 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | Сульфат никеля | 7786-81-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  | 10101-97-0 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 10101-98-1 |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 270 | Никотиновая кислота | 59-67-6 | 236 |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 271 | Азотная кислота | 7697-37-2 |  |  | 5 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | Азотная кислота (продолжение) | 7697-37-2 |  |  | 25 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 45 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | Азотная кислота (продолжение) | 7697-37-2 |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 85 | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 272 | Азотная кислота, дымящаяся (с диоксидом азота) |  |  |  |  | 20 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | Нитробензол | 98-95-3 | 6 | 210 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 274 | Нитрометан | 75-52-5 | -29 | 101 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S | NS |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 275 | Олеиновая кислота | 112-80-1 | 16 | 286 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  | (100m m) |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 276 | Олеум |  |  |  |  | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Оливковое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | Ортофосфорная кислота (см 295) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Щавелевая кислота (субл.) | 6153-56-6 | 102 |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 144-62-7 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 280 | Кислород, газ | 7782-44-7 |  |  | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | Озон, газ | 10028-15-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 282 | Парафин |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 283 | Парафиновое масло (F65) | 8012-95-1 |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Арахисовое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 285 | Пентан | 109-66-0 | -131 | 36 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 286 | Масло мяты перечной |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 287 | Перхлорэтилен | 127-18-4 | -22 | 121 | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | Перхлорная кислота | 7601-90-3 | -112 | 39 | 10 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  | (56 мм) |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | (2N) 20 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 289 | Бензин (алифатический углеводород / бензол) |  |  |  | 80/20 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | s | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | Нефтяной эфир (лигроин) | 8032-32-4 |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 291 | Фенол | 108-95-2 | 41 | 182 | Sol. | 20 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | Фенол (продолжение) | 108-95-2 | 41 | 182 | 90 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 292 | Фенилгидразин (разл.) | 100-63-0 | 20 | 243 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | Фенилгидразина гидрохлорид (субл.) | 59-88-1 | 240 |  | Dil. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 27140-08-5 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 97 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 294 | Фосфин | 7803-51-2 | -134 | -88 | tg-g | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 295 | Фосфорная кислота | 7664-38-2 | 42 |  | До 50 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | Фосфорная кислота (продолжение) | 7664-38-2 | 42 |  | 50 до 75 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 75 до 85 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 98 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 296 | Хлорид фосфора (III) | 10026-13-8 | -92 | 75 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | Оксихлорид фосфора | 10025-87-3 | 1 | 105 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | L | L |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Фталевая кислота | 88-99-3 | 208 |  | Susp. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 299 | Пикриновая кислота (субл.) | 88-89-1 | 122 |  | Sat. sol. | 20 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 300 | Сульфат алюминия калия (см 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Бикарбонат калия | 7778-50-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 302 | Бихромат калия (см 314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Бисульфат калия | 7646-93-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 304 | Борат калия | 12712-38-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 305 | Бромат калия | 7758-01-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | Бромат калия (продолжение) | 7758-01-2 |  |  | До 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 306 | Бромид калия | 7758-02-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 307 | Карбонат калия | 584-08-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 308 | Хлорат калия | 3811-04-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | Хлорид калия | 7447-40-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 310 | Хлорит калия | 14314-27-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 311 | Хромат калия | 7789-00-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | Купроцианид калия | 13682-73-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 313 | Цианистый калий | 151-50-8 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 314 | Дихромат калия | 7778-50-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | Ферроцианид калия | 13746-66-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 316 | Фторид калия | 7789-23-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 317 | Гексацианоферрат (II) калия (ферроцианид калия) | 14459-95-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 13943-58-3 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 318 | Гексацианоферрат калия (III) (см 315) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Гидрокарбонат калия (см 301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Сульфат калия (см 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Сульфит калия | 7773-03-7 |  |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 322 | Гидроксид калия | 26288-25-5 |  |  | до 10 | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | Гидроксид калия (продолжение) | 26288-25-5 |  |  | До 50 | 20 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 323 | Гипохлорит калия | 7778-66-7 |  |  | Sol. | 20 | L | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 324 | Йодид калия | 7681-11-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 325 | Нитрат калия | 7757-79-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | Нитрат калия (продолжение) | 7757-79-1 |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 326 | Ортофосфат калия | 7778-77-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 327 | Перборат калия | 13769-41-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 328 | Перхлорат калия | 7778-74-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | Перхлорат калия (продолжение) | 7778-74-7 |  |  | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 329 | Перманганат калия | 7722-64-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | Перманганат калия (продолжение) | 7722-64-7 |  |  | (2N) 30 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 330 | Персульфат калия | 7727-21-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 331 | Сульфат калия | 7778-80-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 332 | Сульфид калия | 1312-73-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | Сульфит калия | 10117-38-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 334 | Калий, тиосульфат | 10294-66-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 335 | Пропан, газ | 74-98-6 | -190 | -45 | tg-g | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 336 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | -20 | 141 | 50 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | Пропионовая кислота (продолжение) | 79-09-4 | -20 | 141 | tg-l | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 337 | Пропиловый спирт | 71-23-8 | -126 | 97 | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 338 | Пиридин | 110-86-1 | -42 | 115 | tg-l | 20 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 339 | Салициловая кислота (субл.) | 69-72-7 | 156 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | Селеновая кислота | 7783-08-6 | 25 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 341 | Кремниевая кислота | 7699-41-4 |  |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 342 | Силиконовое масло |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 343 | Ацетат серебра | 563-63-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | Цианид серебра | 506-64-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 345 | Нитрат серебра | 7761-88-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 346 | Ацетат натрия | 127-09-3 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 6131-90-4 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 347 | Сульфат натрия (см 352) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | Антимонит натрия | 15432-85-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 349 | Арсенит натрия | 7784-46-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 350 | Бензоат натрия | 532-32-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | Бензоат натрия (продолжение) | 532-32-1 |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 351 | Бикарбонат натрия | 144-55-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 352 | Бисульфат натрия | 7681-38-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10034-88-5 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | Бромид натрия | 7647-15-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 354 | Карбонат натрия | 497-19-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  | 5968-11-6 |  |  |  | 40 | S | L | S | S | S |  |
|  |  | 6132-02-1 |  |  |  | 60 | S | L | S | S | S |  |
|  |  | 24551-51-7 |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354 | Карбонат натрия (продолжение) | 497-19-8 |  |  | До 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 5968-11-6 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 6132-02-1 |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 24551-51-7 |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 355 | Хлорат натрия | 7775-09-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 356 | Хлорид натрия | 7647-14-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 | Хлорит натрия | 7758-19-2 |  |  | 2 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 358 | Хромат натрия | 7775-11-3 |  |  | Dil. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10034-82-9 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 359 | Цианид натрия | 143-33-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | Дихромат натрия | 10588-01-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7789-12-0 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 361 | Ферроцианид натрия | 14217-21-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 362 | Ферроцианид натрия | 13601-19-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 363 | Фторид натрия | 7681-49-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 364 | Гексацианоферрат натрия (II) (см 362) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Гексацианоферрат натрия (III) (см 361) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 | Гидрокарбонат натрия (см 351) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Сульфат натрия (см 352) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Сульфит натрия | 7631-90-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 369 | Гидроксид натрия | 1310-73-2 |  |  | Dil. Sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | Гидроксид натрия (продолжение) | 1310-73-2 |  |  | 1 | 20 | NS |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 20 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 до 60 | 20 | NS | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 370 | Гипохлорит натрия | 7681-52-9 |  |  | 2 % Cl (percentage of free chlorine) | 20 | L |  | S | S | S | S |
|  |  | 55248-17-4 |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S | S |
|  |  | 64131-03-9 |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | Гипохлорит натрия (продолжение) | 7681-52-9 |  |  | 12,5% Cl (percentage of free chlorine) | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  | 55248-17-4 |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  | 64131-03-9 |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 371 | Метафосфат натрия | 10124-56-8 |  |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 372 | Нитрат натрия | 7631-99-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 373 | Нитрит натрия | 7631-99-4 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 374 | Ортофосфат натрия (см 377) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | Перборат натрия | 15120-21-5 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | S | S | S |  |
| 376 | Фосфат натрия, кислота |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 377 | Фосфат натрия, нейтральный | 7601-54-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 15819-50-8 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10101-89-0 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 378 | Силикат натрия | 1344-09-8 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | Силикат натрия (продолжение) | 1344-09-8 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 379 | Сульфат натрия | 7757-82-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7727-73-3 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 0,1 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 380 | Сульфид натрия | 1313-82-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 1313-83-3 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 1313-84-4 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 27610-45-3 |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | Сульфит натрия | 7757-83-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 382 | Тиосульфат натрия (гипосульфит) | 7772-98-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 10102-17-7 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 | Соевое масло |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 384 | Стеариновая кислота | 57-11-4 | 68 | 370 | Work. sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 385 | Стеарин | 555-43-1 |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Стирол | 100-42-5 | -31 | 145 | Sat. sol. | 20 | L | NS | L | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | Сахар, водный раствор. |  |  |  | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 388 | Диоксид серы, сухой газ | 7446-09-5 | -73 | -10 | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Диоксид серы, влажный газ | 7446-09-5 | -73 | -10 | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Серный эфир (тиоэфир) |  |  |  | Work. sol. | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | Серная кислота | 7664-93-9 |  |  | 10 | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | Серная кислота (продолжение) | 7664-93-9 |  |  | 70 | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 95 | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | Серная кислота (продолжение) | 7664-93-9 |  |  | 96 | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 98 | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Дымящаяся | 20 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 392 | Сернистая кислота | 7782-99-2 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | Сернистая кислота (продолжение) | 7782-99-2 |  |  | До 30 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 393 | Дубильная кислота | 1401-55-4 |  |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 394 | Винная кислота (разл.) | 133-37-9 | 170 |  | Sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | Винная кислота (разл.) (продолжение) | 133-37-9 | 170 |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 395 | T этрагидрофуран | 109-99-9 |  | 66 | tg-l | 20 | NS | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 396 | Тетралин | 119-64-2 | -35 | 207 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 397 | Хлорид тионила | 7719-09-7 | -105 | 79 | tg-l | 20 | NS | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 | Тиофен | 110-02-1 | -38 | 84 | tg-l | 20 | L | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 399 | Хлорид олова (II) | 10025-69-1 | 247 | 652 | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 400 | Хлорид олова (IV) | 7646-78-8 | -33 | 113 | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 401 | Толуол | 108-88-3 | -95 | 111 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 120 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402 | T-трибутилфосфат | 126-73-8 | -79 | 293 | Sat. sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 403 | Трихлоруксусная кислота | 76-03-9 | 58 | 197 | До 50 | 20 | S | L | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 404 | T рихлорбензол | 87-61-6 | 53 | 219 | Work. sol. | 20 | S |  | L | S | S | L |
|  |  | 120-82-1 |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S | L |
|  |  | 108-70-3 |  |  |  | 60 | S |  |  | S | S | L |
|  |  | 12002-48-1 |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 405 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | -85 | 87 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | Т риэтаноламин | 102-71-6 | 18 | 190 | Sol. | 20 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  | (5 мм) |  | 40 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-l | 20 | L | NS | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 407 | Триэтиленгликоль | 112-27-6 | -7 | 280 | Sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 408 | Триметилол-пропан | 77-99-6 | 58 |  | До 10 | 20 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 409 | Тринатрийфосфат (см 377) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | Скипидар |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 411 | Мочевина | 57-13-6 | 133 |  | Sol. | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | Мочевая кислота (разл. при > 400°C) | 69-93-2 |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 413 | Урина |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 414 | Растительные масла |  |  |  | tg-l | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 415 | Уксус |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 416 | Винилацетат (мономер) | 108-05-4 | -93 | 73 | tg-l | 20 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | NS |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | NS |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 80 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | NS |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | Вода | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Вода, солоноватая | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Вода, дистиллированная | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S | NS |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Вода, пресная | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | Вода, минеральная | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Вода, питьевая | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Вода, морская | 7732-18-5 |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Виски |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | Вино |  |  |  | Work. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 426 | Вина и спиртные напитки |  |  |  | Work. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 427 | Ксилол | 95-47-6 | -53 до 13 | 138 до 144 | tg-l | 20 | S | NS | S | S | S |  |
|  |  | 108-38-3 |  |  |  | 40 | S |  | L | S | S |  |
|  |  | 106-42-3 |  |  |  | 60 | L |  | L | S | S |  |
|  |  | 1330-20-7 |  |  |  | 80 | L |  | L | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | NS | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | tg-g | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 428 | Дрожжи |  |  |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 | Карбонат цинка | 3486-35-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | L |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 430 | Хлорид цинка | 7646-85-7 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  | 58 | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 431 | Хромат цинка | 13530-65-9 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Продолжение таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 432 | Цианид цинка | 557-21-1 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 433 | Нитрат цинка | 7779-88-6 |  |  | Sat. sol. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 19154-63-3 |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  | 10196-18-6 |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 434 | Оксид цинка | 1314-13-2 |  |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |
| 435 | Стеарат цинка | 557-05-1 | 125 |  | Susp. | 20 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | L |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Окончание таблицы 2

| No. | Химикат | CAS Nr. | m.p.°C | b.p.°C | Концентрация % | T °C | PVDF | PSU | ECTFE | PFA | PTFE | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | Сульфат цинка | 7733-02-0 |  |  | Sat. sol. | 20 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7446-19-7 |  |  |  | 40 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 13986-24-8 |  |  |  | 60 | S | S | S | S | S |  |
|  |  | 7446-20-0 |  |  |  | 80 | S | S | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | S |  | S | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | S | S |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | S | S |  |

Библиография

- ИСО 175	Пластмассы. Методы определения влияния погружения в жидкие химикаты

(ISO 175) 	Plastics. Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals

- ИСО 4433-1	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 1. Метод испытания погружением

(ISO 4433-1) 	Thermoplastics pipes. Resistance to liquid chemicals. Classification. Part 1: Immersion test method

- ИСО 4433-2	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 2. Полиолефиновые трубы

(ISO 4433-2) 	Thermoplastics pipes. Resistance to liquid chemicals. Classification. Part 2: Polyolefin pipes

- ИСО 4433-3	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть. 3. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), поливинилхлорида с повышенной ударной стойкостью (PVC-HI) и хлорированного поливинилхлорида (PVC-C)

(ISO 4433-3) 	Thermoplastics pipes. Resistance to liquid chemicals. Classification. Part 3: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes

- ИСО 4433-4	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 4. Трубы из поливинилиденфторида (PVDF)

(ISO 4433-4) 	Thermoplastics pipes. Resistance to liquid chemicals. Classification. Part 4: Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) pipes

- ИСО 22088-1	Пластмассы. Определение сопротивления растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC). Часть 1. Общее руководство

(ISO 22088-1) 	Plastics. Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC). Part 1: General guidance

- ИСО 22088-2	Пластмассы. Определение сопротивления растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC). Часть 2. Метод применения постоянной растягивающей нагрузки

(ISO 22088-2) 	Plastics. Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC). Part 2: Constant tensile load method

- ИСО 22088-3	Пластмассы. Определение сопротивления растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC). Часть 3. Метод изогнутой полоски

(ISO 22088-3) 	Plastics. Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC). Part 3: Bent strip method

- ИСО 22088-4	Пластмассы. Определение сопротивления растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC). Часть 4. Метод вдавливания шарика или штифта

(ISO 22088-4) 	Plastics. Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC). Part 4: Ball or pin impression method

- ИСО 22088-5	Пластмассы. Определение сопротивления растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC). Часть 5. Метод постоянной деформации растяжения

(ISO 22088-5) 	Plastics. Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC). Part 5: Constant tensile deformation method

- ИСО 22088-6	Пластмассы. Определение сопротивления растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC). Часть 6. Метод медленного увеличения деформации

(ISO 22088-6) 	Plastics. Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC). Part 6: Slow strain rate method

- TR-19/2007, Chemical Resistance of Thermoplastics Piping Materials (Plastics Pipe Institute – Irving – TX) (Химическая стойкость термопластичных трубных материалов (Институт пластиковых труб – Ирвинг – Техас))

- ИСО 16486-1	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Системы трубопроводов из непластифицированного полиамида с плавкими и механическими соединениями. Часть 1. Общие положения

(ISO 16486-1) 	Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. Part 1: General

| УДК | МКС 23.040.20 23.040.45 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубы и фитинги пластмассовые, сводная таблица, классификация, химическая стойкость |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Старший специалист Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	О.А. Гросман