| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 10675-1– 20ХХ |

Неразрушающий контроль сварных соединений

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Уровни приемки

Ч а с т ь 1

Сталь, никель, титан и их сплавы

(ISO 10675-1:2021,

Non-destructive testing of welds. Acceptance levels for radiographic testing. Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys,

IDT)

Проект, окончательная редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Научно-учебный центр «Контроль и диагностика» («НУЦ «Контроль и диагностика») и Акционерным обществом «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (АО «РусНИТИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____________ от «___» ____________20__ г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10675-1:2021 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Уровни приемки для радиографического контроля. Часть 1. Сталь, никель, титан и их сплавы» («Non-destructive testing of welds. Acceptance levels for radiographic testing. Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим Комитетом по стандартизации ISO/TC 44 «Сварка и смежные процессы», подкомитетом SC5 «Диагностика и контроль сварных швов» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………………….

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………….

3 Термины и определения…………………………………………………………………………

4 Обозначения и сокращения…………………………………………………………………….

5 Радиографический контроль ……………………………………………………………………

6 Общие положения…………………………………………………………………………………

7 Уровни приемки…………………………………………………………………………………….

Приложение А (рекомендуемое) Руководство по ограничениям при радиографическом контроле…………………………………………………………………………..

Приложение B (рекомендуемое) Примеры для определения процента (%) площади дефектов………………………………………………………………………...

Приложение С (рекомендуемое) Расчет суммы допустимых площадей…………………

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам………………………….

Библиография………………………………………………………………………………………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Неразрушающий контроль сварных соединений

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Уровни приемки

Ч а с т ь 1

Сталь, никель, титан и их сплавы

Non-destructive testing of welds. Acceptance levels for radiographic testing. Part 1. Steel, nickel, titanium and their alloys

Дата введения – 202  –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает уровни приемки для изображений дефектов стыковых сварных швов стали, никеля, титана и их сплавов, обнаруженных радиографическим контролем. По согласованию уровни приемки могут применяться к другим типам сварных швов (например, угловым швам и т.д.) или материалам.

Уровни приемки могут быть указаны в стандартах на сварку, нормах и правилах, технических условиях, спецификациях. В настоящем стандарте предполагается, что радиографический контроль проводился в соответствии с требованиями ISO 17636-1 для RT-F (F – пленка) или ISO 17636-2 для RT-S (S – радиоскопия) и RT-D (D – цифровые детекторы).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 5817, Welding – Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) – Quality levels for imperfections (Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества)

ISO 6520-1, Welding and allied processes – Classification of geometric imperfections in metallic materials – Part 1: Fusion welding (Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением)

ISO 17636-1, Non-destructive testing of welds – Radiographic testing – Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гамма-контроля с применением пленки)

ISO 17636-2, Non-destructive testing of welds – Radiographic testing – Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гамма-контроля с применением цифровых детекторов)

ISO 17637, Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion-welded joints (Неразрушающий контроль сварных соединений. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 5817.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных, используемые в целях стандартизации, по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу: https://www.iso.org/obp;

- Электропедия IEC: доступна по адресу: http://www.electropedia.org.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены обозначения, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Обозначения

| Обозначение или сокращение | Определение |
| --- | --- |
| b | Ширина превышения проплава сварного шва, мм |
| D | Расстояние между изображениями дефектов |
| d | Диаметр поры, мм |
| dA | Диаметр области, окружающей группу газовых полостей (например, скопление пор), мм |
| h | Ширина изображения дефекта, ширина или высота поверхностного дефекта или дефекта на поперечном сечении шва, мм |
| l | Длина изображения дефекта, мм (см. также рисунки С.3 и С.4 для линейной пористости) |
| L | Любые 100 мм контролируемой длины, мм (эквивалентно lp в ISO 5817) |
| s | Номинальная толщина стыкового сварного шва, мм (см. также документ ISO [1]) |
| t | Толщина материала, мм |
| wp | Ширина сварного шва, мм |
| Σl | Суммарная длина дефектов в пределах контролируемого участка L (изображения дефектов не должны быть разделены на различные участки L) |

5 Радиографический контроль

В зависимости от уровня качества сварного шва для RT-F используют способы радиографического контроля класса качества изображений А или В в соответствии с ISO 17636-1, как показано в таблице 2, а для RT-S или RT-D – способы радиографического контроля класса качества изображений А или В в соответствии с ISO 17636-2, как показано в таблице 3.

Т а б л и ц а 2 – Радиографический контроль с использованием пленки (RT-F)

| Уровень качества в соответствии с ISO 5817 | Способ контроля и класс качества изображений в соответствии с ISO 17636-1 для RT-F | Уровень приемки в соответствии с настоящим стандартом |
| --- | --- | --- |
| B | B | 1 |
| C | Ba | 2 |
| D | A | 3 |
| а При этом минимальное количество экспозиций для контроля кольцевого сварного шва может соответствовать требованиям класса качества изображений А по ISO 17636-1. |  |  |

Т а б л и ц а 3 – Радиографический контроль с использованием радиоскопии (RT-S) и цифровых детекторов (RT-D)

| Уровень качества в соответствии с ISO 5817 | Способ контроля и класс качества изображений в соответствии с ISO 17636-2 для RT-S и RT-D | Уровень приемки в соответствии с настоящим стандартом |
| --- | --- | --- |
| B | B | 1 |
| C | Ba | 2 |
| D | A | 3 |
| а При этом минимальное количество экспозиций для контроля кольцевого сварного шва может соответствовать требованиям класса качества изображений А по ISO 17636-2. |  |  |

6 Общие положения

Доступные участки сварных соединений должны быть проконтролированы визуально в соответствии с требованиями ISO 17637 перед проведением радиографического контроля. Документ ISO [2] устанавливает связь уровней качества сварных швов, полученных сваркой плавлением в металлических материалах. Для оценки дефектов сварных швов могут быть использованы эталонные рентгенограммы по документу [3] в соответствии с ISO 5817, с примерами дефектов сварных швов и их оценкой.

Уровни приемки, указанные в настоящем стандарте, применимы для оценки дефектов, которые невозможно обнаружить и оценить с помощью визуального контроля (см. таблицу 4). Поверхностные дефекты (см. таблицу 5; такие как подрезы и превышение проплава, повреждение поверхности, брызги металла и т.д.), которые не могут быть оценены с помощью визуального контроля из-за геометрии объекта, должны быть подвергнуты проверке другим специальным методом контроля для оценки размеров дефектов, если проверяющий считает, что уровни качества по ISO 5817 не выполнены.

Если при радиографическом контроле требуется оценка размеров подреза и/или превышения проплава, следует использовать специальные процедуры, использующие пробные экспозиции, для приблизительной оценки размеров дефектов в соответствии с требованиями ISO 5817. Это должно быть указано в принятой спецификации/процедуре.

При оценке соответствия сварного шва требованиям, установленным для уровня качества сварного шва, размеры дефектов, допускаемые настоящим стандартом, сравнивают с размерами изображений дефектов, выявляемых на радиографическом изображении сварного шва.

7 Уровни приемки

Уровни приемки для изображений дефектов приведены в таблицах 4 и 5. Виды дефектов взяты из ISO 5817 и указаны в ISO 6520-1 (см. приложение А).

Любые два соседних дефекта, разделенные расстоянием, меньшим, чем наибольший размер меньшего дефекта, следует рассматривать как один дефект (см. приложение С).

В приложении В приведена визуальная оценка пористости.

Изображения дефектов не должны быть разделены на различные участки L.

Т а б л и ц а 4 – Уровни приемки для изображений внутренних дефектов стыковых сварных швов

| № | Вид внутреннего дефекта по ISO 6520-1 | Уровень приемки 3a | Уровень приемки 2a | Уровень приемки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трещины (100) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| 2a | Равномерная пористость и газовые поры (2012, 2011) Однослойный шов | A ≤ 2,5 % d ≤ 0,4s, макс. 5 мм L = 100 мм | A ≤ 1,5 % d ≤ 0,3s, макс. 4 мм L = 100 мм | A ≤ 1 % d ≤ 0,2s, макс. 3 мм L = 100 мм |
| 2b | Равномерная пористость и газовые поры (2012, 2011) Многослойный шов | A ≤ 5 % d ≤ 0,4s, макс. 5 мм L = 100 мм | A ≤ 3 % d ≤ 0,3s, макс. 4 мм L = 100 мм | A ≤ 2 % d ≤ 0,2s, макс. 3 мм L = 100 мм |
| 3b | Скопление пор (2013) | dA ≤ wp, макс. 25 мм d ≤ 0,4s, макс. 5 мм | dA ≤ wp, макс. 20 мм d ≤ 0,3s, макс. 4 мм | dA ≤ wp/2, макс. 15 мм d ≤ 0,2s, макс. 3 мм |
| 4с | Линейная пористость (2014) | l ≤ s, макс. 75 мм d ≤ 0,4s, макс. 4 мм L = 100 мм | l ≤ s, макс. 50 мм d ≤ 0,3s, макс. 3 мм L = 100 мм | l ≤ s, макс. 25 мм d ≤ 0,2s, макс. 2 мм L = 100 мм |
| 5d | Вытянутые полости (2015) и свищи (2016) | h < 0,4s, макс. 4 мм Σl ≤ s, макс. 75 мм L = 100 мм | h < 0,3s, макс. 3 мм Σl ≤ s, макс. 50 мм L = 100 мм | h < 0,2s, макс. 2 мм Σl ≤ s, макс. 25 мм L = 100 мм |
| 6e | Усадочная раковина (202) (кроме кратерных усадочных раковин) | h < 0,4s, макс. 4 мм l ≤ 25 мм | Не допускается | Не допускается |

Окончание таблицы 4

| № | Вид внутреннего дефекта по ISO 6520-1 | Уровень приемки 3a | Уровень приемки 2a | Уровень приемки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Кратерная усадочная раковина (2024) | h ≤ 0,2t, макс. 2 мм l ≤ 0,2t, макс. 2 мм | Не допускается | Не допускается |
| 8d | Шлаковые включения (301), флюсовые включения (302) и оксидные включения (303) | h < 0,4s, макс. 4 мм Σl ≤ s, макс. 75 мм L = 100 мм | h < 0,3s, макс. 3 мм Σl ≤ s, макс. 50 мм L = 100 мм | h < 0,2s, макс. 2 мм Σl ≤ s, макс. 25 мм L = 100 мм |
| 9 | Металлические включения (304) (кроме медных) | l ≤ 0,4s, макс. 4 мм | l ≤ 0,3s, макс. 3 мм | l ≤ 0,2s, макс. 2 мм |
| 10 | Медные включения (3042) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| 11e | Несплавление (401) | Не выходящее на поверхность l ≤ 0,4s, макс. 4 мм Только прерывистое и не выходящее на поверхность при Σl ≤ 25 мм, L = 100 мм | Не допускается | Не допускается |
| 12e | Непровар (402) | Σl ≤ 25 мм, L = 100 мм | Не допускается | Не допускается |
| a Уровни приемки 3 и 2 могут быть указаны с суффиксом X, который означает, что все изображения дефектов свыше 25 мм являются неприемлемыми. b См. рисунки C.1 и C.2. c См. рисунки C.3 и C.4. d См. рисунки C.5 и C.6. e Если длина сварного шва менее 100 мм, максимальная длина изображения дефекта не должна превышать 25 % длины этого сварного шва. |  |  |  |  |

Т а б л и ц а 5 – Уровни приемки для изображений поверхностных дефектов

| № | Вид поверхностного дефекта по ISO 6520-1 | Уровень приемки 3a | Уровень приемки 2a | Уровень приемки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Кратерные трещины (104) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| 14a | Подрез, непрерывный и прерывистый (5011, 5012) t > 3 мм | Требуется плавный переход h ≤ 0,2t, макс. 1 мм | Требуется плавный переход h ≤ 0,1t, макс. 0,5 мм | Требуется плавный переход h ≤ 0,05t, макс. 0,5 мм |
| 14bb | Подрез, непрерывный и прерывистый (5011, 5012) 0,5 мм ≤ t ≤ 3 мм | Требуется плавный переход l ≤ 25 мм, h ≤ 0,2t | Требуется плавный переход l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t | Требуется плавный переход Не допускается |
| 15ab | Подрез корня шва (5013) t > 3 мм | Требуется плавный переход l ≤ 25 мм, h ≤ 0,2t, макс. 2 мм | Требуется плавный переход l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t, макс. 1 мм | Требуется плавный переход l ≤ 25 мм, h ≤ 0,05t, макс. 0,5 мм |
| 15bb | Подрез корня шва (5013) 0,5 мм ≤ t ≤ 3 мм | Требуется плавный переход h ≤ 0,2 мм + 0,1t | Требуется плавный переход l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t | Требуется плавный переход Не допускается |
| 16a | Превышение проплава (504) 0,5 мм ≤ t ≤ 3 мм | h ≤ 1 мм + 0,6b | h ≤ 1 мм + 0,3b | h ≤ 1 мм + 0,1b |
| 16b | Превышение проплава (504) t > 3 мм | h ≤ 1 мм + 1,0b, макс. 5 мм | h ≤ 1 мм + 0,6b, макс. 4 мм | h ≤ 1 мм + 0,2b, макс. 3 мм |
| 17 | Ожог дугой (601) | Допускается, если не влияет на свойства основного металла | Не допускается | Не допускается |

Окончание таблицы 5

| № | Вид поверхностного дефекта по ISO 6520-1 | Уровень приемки 3a | Уровень приемки 2a | Уровень приемки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Брызги металла (602) | Приемка зависит от применения, материала, защиты от коррозии |  |  |
| 19ab | Вогнутость корня шва (515) 0,5 мм ≤ s ≤ 3 мм | h ≤ 0,2 мм + 0,1t | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t | Не допускается |
| 19bb | Вогнутость корня шва (515) s > 3 мм | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,2t, макс. 2 мм | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t, макс. 1 мм | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,05t, макс. 0,5 мм |
| 20 | Плохое повторное возбуждение дуги (517) s ≥ 0,5 мм | Допускается, Предел зависит от типа дефекта (см. ISO 5817) | Не допускается | Не допускается |
| 21ab | Протек (509) Не заполненная разделка кромок (511) 0,5 мм ≤ s ≤ 3 мм | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,25t | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t | Не допускается |
| 21bb | Протек (509) Не заполненная разделка кромок (511) s > 3 мм | L ≤ 25 мм, h ≤ 0,25t, макс. 2 мм | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,1t, макс. 1 мм | l ≤ 25 мм, h ≤ 0,05t, макс. 0,5 мм |
| 22a | Линейное смещение (507) 0,5 мм ≤ s ≤ 3 мм | h ≤ 0,2 мм + 0,25t | h ≤ 0,2 мм + 0,15t | h ≤ 0,2 мм + 0,1t |
| 22b | Линейное смещение, продольные швы (507) s > 3 мм | h ≤ 0,25t, макс. 5 мм | h ≤ 0,15t, макс. 4 мм | h ≤ 0,1t, макс. 3 мм |
| 22c | Линейное смещение, кольцевые швы (507) s ≥ 0,5 мм | h ≤ 0,5 t, макс. 4 мм | h ≤ 0,5 t, макс. 3 мм | h ≤ 0,5 t, макс. 2 мм |
| П р и м е ч а н и е – Уровни приемки указаны для визуального контроля. Эти дефекты обычно оценивают визуально. a Уровни приемки 3 и 2 могут быть указаны с суффиксом X, который означает, что все изображения дефектов более 25 мм являются неприемлемыми. b Если длина сварного шва менее 100 мм, максимальная длина изображения дефекта не должна превышать 25 % длины этого сварного шва. |  |  |  |  |

Приложение А

(рекомендуемое)

Руководство по ограничениям при радиографическом контроле

A.1 Общие положения

Номера в скобках соответствуют обозначениям, используемым по ISO 6520-1.

А.2 Объемные дефекты в стыковых сварных швах

Объемные дефекты в стыковых сварных швах:

- пористость и газовые поры (2011, 2012, 2013, 2014 и 2017);

- свищи и вытянутые полости (2016 и 2015);

- усадочная раковина, кратерная усадочная раковина (202, 2024);

- твердые включения (300);

- медные включения (3042).

Указанные дефекты, приведенные в таблицах 4 и 5, легко обнаруживают с помощью радиографического контроля класса качества изображений A или В по ISO 17636-1 для RT-F, как показано в таблице 2, или по ISO 17636-2 для RT-S или RT-D, как показано в таблице 3.

А.3 Трещины в стыковых сварных швах

Трещины в стыковых сварных швах:

- кратерные трещины (104);

- трещины (100).

Выявляемость трещин при радиографическом контроле зависит от глубины трещины, ее разветвленности (наличия ответвляющихся частей), ширины раскрытия, направления рентгеновского пучка относительно ориентации трещины и параметров радиографического контроля.

Поэтому надежное выявление всех трещин ограничено. Применение радиографического контроля класса качества изображений В или выше, как указано в ISO 17636-1 или ISO 17636-2, обеспечивает лучшую выявляемость трещин, чем применение радиографического контроля класса качества изображений А.

А.4 Плоскостные дефекты в стыковых сварных швах

Плоскостные дефекты в стыковых сварных швах;

- несплавление (401);

- непровар (402).

Выявление несплавлений и непроваров зависит от характеристик дефектов и параметров радиографического контроля.

Несплавление по разделке кромки с большой вероятностью не будет выявлено (кроме случаев, когда это связано с другими дефектами, такими, как шлаковые включения), если только не будет проведен контроль с направлением излучения вдоль разделки кромки.

Приложение B

(рекомендуемое)

Примеры для определения процента (%) площади дефектов

На рисунках В.1 – В.9 представлены разные области, занимаемые дефектами, в процентах, на участке 60 x 20 мм. Это может упростить оценку дефектов на радиографических снимках.

Рисунок B.1 – A = 1 %, d = 1 мм, 15 пор

Рисунок B.2 – A = 1,5 %, d = 1 мм, 23 поры

Рисунок B.3 – A = 2 %, d = 1 мм, 30 пор

Рисунок B.4 – A = 2,5 %, d = 1 мм, 38 пор

Рисунок B.5 – A = 3 %, d = 1 мм, 45 пор

Рисунок B.6 – A = 4 %, d = 1 мм, 61 пора

Рисунок B.7 – A = 5 %, d = 1 мм, 76 пор

Рисунок B.8 – A = 8 %, d = 1 мм, 122 поры

Рисунок B.9 – A = 16 %, d = 1 мм, 244 поры

П р и м е ч а н и е – Рисунки В.1 – В.9 соответствуют рисункам А.1 – А.9 в ISO 5817:2014. Рисунки были сгенерированы с помощью генератора случайных чисел для определения положения пор, и иногда поры перекрываются, что при подсчете приводит к меньшему количеству пор, чем ожидалось.

Приложение С

(рекомендуемое)

Расчет суммы допустимых площадей

C.1 Скопление пор

Общая площадь газовых пор внутри скопления пор представлена окружностью диаметром dAC, окружающим все газовые поры.

Требованиям к одной отдельной поре должны отвечать все поры в пределах круга. Контролируемый участок с порами должен быть локальным. Необходимо учитывать то, что локальный участок с порами может иметь другие дефекты.

Если D меньше dA1 или dA2, в зависимости от того, что меньше, то общая площадь газовых пор представлена окружностью диаметром dAc, где dAc = dA1 + dA2 + D.

Повторяющееся скопление пор не допускается. Величина dA соответствует dA1, dA2 или dAc, в зависимости от того, что выявлено.

A1  область скопления пор изображения дефекта 1; A2  область скопления пор изображения дефекта 2; dA1  диаметр A1; dA2  диаметр A2; D  расстояние между изображениями дефектов;

wp  ширина сварного шва; L  любой участок сварного шва длиной 100 мм

Рисунок C.1 – Скопление пор, D ≥ dA2

A1  область скопления пор изображения дефекта 1; A2  область скопления пор изображения дефекта 2; dA1  диаметр A1; dA2  диаметр A2; dAС  диаметр окружности, окружающей все газовые поры; D  расстояние между изображениями дефектов; wp  ширина сварного шва; L  любой участок сварного шва длиной 100 мм

Рисунок C.2 – Скопление пор, D < dA2

C.2 Линейная пористость и газовые полости (поры)

Должна быть рассчитана сумма площадей дефектов, относящихся к площади данного участка, L x wp (рисунок C.3).

Если D меньше меньшего диаметра одной из соседних пор, то за сумму площади дефекта следует принимать полную площадь двух соединенных пор (рисунок С.4).

d1  диаметр поры изображения дефекта 1; d2  диаметр поры изображения дефекта 2;

D  расстояние между изображениями дефектов; l  длина участка изображений дефектов; L  любой участок сварного шва длиной 100 мм; wp  ширина сварного шва

Рисунок C.3 – Линейная пористость и газовые полости (поры), D ≥ d2

d1  диаметр поры изображения дефекта 1; d2  диаметр поры изображения дефекта 2; D  расстояние между изображениями дефектов; l  длина участка изображений дефектов; L  любой участок сварного шва длиной 100 мм; wp  ширина сварного шва

Рисунок C.4 – Линейная пористость и газовые полости (поры), D < d2

C.3 Вытянутые полости и свищи

Сумма длин изображений дефектов полостей ∑l определяется для каждой контролируемой длины L (рисунок С.5).

Если D меньше наиболее короткой длины одного из соседних дефектов, то в сумму длин дефектов необходимо включить расстояние между этими дефектами (рисунок C.6).

l1  длина изображения дефекта полости 1; l2  длина изображения дефекта полости 2; l3  длина изображения дефекта полости 3; h1  высота изображения дефекта полости 1; h2  высота изображения дефекта полости 2; h3  высота изображения дефекта полости 3; D  расстояние между изображениями дефектов; L  любой участок сварного шва длиной 100 мм; wp  ширина сварного шва

Рисунок C.5 – Вытянутые полости и свищи, D > l3

l1  длина изображения дефекта полости 1; l2  длина изображения дефекта полости 2; l3  длина изображения дефекта полости 3; h1  высота изображения дефекта полости 1; h2  высота изображения дефекта полости 2; h3  высота изображения дефекта полости 3; D  расстояние между изображениями дефектов; L  любой участок сварного шва длиной 100 мм; wp  ширина сварного шва

Рисунок C.6 – Удлиненные полости и свищи, D < l3

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 5817 | – | * |
| ISO 6520-1 | – | * |
| ISO 17636-1 | IDT | ГОСТ ISO 17636-12017 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки» |
| ISO 17636-2 | IDT | ГОСТ ISO 17636-22017 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов» |
| ISO 17637 | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 2553 | Welding and allied processes – Symbolic representation on drawings – Welded joints (Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 17635 | Non-destructive testing of welds – General rules for metallic materials (Неразрушающий контроль сварных швов. Общие правила для металлических материалов) |
| [3] | IIW | Reference radiographs for assessment of weld imperfections according to ISO 5817 [English/French/German]. DVS, Düsseldorf |

УДК 621.774.08:620.179:006.354                                                                     МКС 25.160.40

Ключевые слова: стыковой сварной шов, неразрушающий контроль, радиографический контроль, уровни приемки

Организация разработчика:

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования «Научно-учебный центр «Контроль и диагностика»

(«НУЦ «Контроль и диагностика»)