| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3856-7 (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы лакокрасочные. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ. Часть 7. Определение содержания «растворенной» ртути в пигментной части краски и в жидкой части водоразбавляемых красок. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (ISO 3856-7:1984, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                               ISO 3856/7-1984 Paints and varnishes – Determination of soluble metal content –             Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of the paint and of the liquid portion of water- dilutable paints – Flameless atomic absorption spectrometric method («Краски и лаки.  Метод определения содержания металлов. Часть 7. Определение содержания «растворенной» ртути в пигментной части краски и в жидкой части водоразбавляемых красок. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии»).

Международный стандарт ISO 3856/7 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 35 «Краски и лаки».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ. Часть 7. Определение содержания «растворенной» ртути в пигментной части краски и в жидкой части водоразбавляемых красок. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии Paints and varnishes – Determination of soluble metal content – Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of the paint and of the liquid portion of water- dilutable paints – Flameless atomic absorption spectrometric method

# Дата введения

1 Область применения

Настоящая часть стандарта ISO 3856 устанавливает метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии для определения содержания ртути в испытуемых растворах, полученных в соответствии с ISO 6713 или другими, пригодными для этой цели, стандартами.

Данный метод распространяется на лакокрасочные материалы с содержанием «растворенной» ртути от 0,005 до 0,05% (по массе); часть данного метода, предназначенная для анализа жидкой части краски, относится только к водоразбавляемым краскам.

Предупреждение  — Испытания, приведенные в настоящей части стандарта ISO 3856, должны проводиться квалифицированными химиками или другим персоналом, прошедшим специальное обучение и (или) тестирование. Материалы и методы, применяемые в данном стандарте, могут оказывать вредное влияние на здоровье в случае несоблюдения соответствующих мер предосторожности. В тексте стандарта (пп.4.6 и 4.7) обращено внимание на ряд специфических видов опасности. Настоящая часть стандарта ISO 3856 относится только к технической стороне метода и не освобождает потребителя от выполнения необходимых требований безопасности и промышленной санитарии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

ISO 385/1 Laboratory glassware – Burettes – Part 1: General requirements     (Посуда лабораторная. Бюретки. Часть 1. Общие требования).

ISO 648 Laboratory glassware — Single-volume pipettes  (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой).

ISO 1042 Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой).

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Спецификация и методы испытаний).

Проект, первая редакция

ISO 6713 Paints and varnishes – Preparation of acid extracts from paints in liquid or powder form (Краски и лаки. Приготовление кислотных экстрактов из жидких и порошковых красок).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Проводят окисление ртутных соединений, содержащихся в испытуемом растворе, полученном из пигментной части краски, или сжигание остатка после выпаривания испытуемого раствора, полученного из жидкой части водоразбавляемых красок, в закрытой системе c кислородом.

Восстанавливают ртутные соединения (II), содержащиеся в полученных растворах, до простейшей ртути. Всасывают ртуть в поток газа при температуре окружающей среды и определяют ее содержание в виде моноатомного пара методом холодной паровой (беспламенной) атомно-абсорбционной спектрометрии при длине волны 253,7 нм.

4	 Реактивы и материалы

Во время испытаний используют только реактивы известной аналитической квалификации и воду с чистотой не ниже 3 уровня по ISO 3696.

4.1 Кислород в стальном баллоне, технический.

4.2 Дигидрат хлорида олова (II), раствор, 100 г/л.

Растворяют 25 г дигидрата хлорида олова (II) (SnCI2.2H2О) в 50 мл 35%-ной (по массе) соляной кислоты (ϱ≈ 1,18 г/мл) и разбавляют водой до 250 мл. Добавляют несколько гранул металлического олова и нагревают до полного исчезновения осадка. Следят за тем, чтобы несколько гранул очищенного олова осталось для стабилизации раствора; перед использованием раствор следует проверить на отсутствие осадка.

4.3 Кислота серная, 5%-ная (по массе).

4.4 Кислота азотная, 65%-ная (по массе) (ρ ≈ 1,40 г/мл).

4.5 Калия перманганат, раствор, 60 г/мл.

Растворяют 60 г перманганата калия (KMnО4) в воде и разбавляют до 1 л.

4.6 Гидроксиламмоний хлорид, 20%-ный раствор (по массе).

Предупреждение - Гидроксиламмоний хлорид токсичен, вызывает коррозию и раздражает слизистую оболочку глаз. Избегать попадания в глаза и на кожу. Растворяют 20 г гидроксиламмоний хлорида (NH3OHCI) в 75 мл воды и разбавляют до 100 мл.

4.7 Ртуть, основной стандартный раствор, содержащий 100 мг Hg в 1 л.

Предупреждение - Ртуть, особенно в парообразной форме, и ее растворы токсичны. Избегать вдыхания паров ртути. Избегать попадания паров ртути или ее растворов в глаза и на кожу. Выполнять все испытания в хорошо вентилируемом шкафу.

Раствор готовят одним из способов:

a) содержимое ампулы со стандартным раствором, содержащим точно 0,1 г Hg, переливают в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки 5%-ным (по массе) раствором серной кислоты (4.3) и тщательно перемешивают;

b) 0,1354 г хлорида ртути (II) взвешивают с погрешностью не более 1 мг, растворяют в серной кислоте (4.3) в мерной колбе с одной меткой вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки той же серной кислотой и тщательно перемешивают.

1 мл этого стандартного основного раствора содержит 0,1 мг Hg.

4.8 Ртуть, стандартный раствор, содержащий 1 мг Hg в 1 л.

Раствор готовят в день применения.

10 мл стандартного основного раствора ртути (4.7) пипеткой вносят в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки серной кислотой (4.3) и тщательно перемешивают.

1 мл этого стандартного раствора содержит 1 мкг Hg.

5 Приборы и оборудование

Обычное лабораторное оборудование, а также

5.1 Спектрометр атомно-абсорбционный, работающий при длине волны 253,7 нм, с измерительной кюветой по п.5.2.

Примечание – Если применяются промышленные ртутные анализаторы, работающие по принципу ААС с использованием холодного пара (см. примечание к п. 6.1.2.1), то необходимо внести соответствующее изменение в методику, приведенную в пп.6.1.2 и 6.3.2, о чем следует сделать запись в протоколе испытания.

5.2 Кювета измерительная с окошками (например, кварцевыми), прозрачными для ультрафиолетовых лучей (в диапазоне 253,7 нм) с длиной оптического пути, соответствующей используемому спектрометру, но не менее 100 мм.

5.3 Лампа ртутная с полым катодом или ртутная разрядная.

5.4 Потенциометр самопишущий.

Примечание – Допускается использовать другие приборы для измерений пиков, например электронный интегратор.

5.5 Колба для сжигания или воронка делительная вместимостью 500 мл со стеклянным шлифом.

5.6 Держатель образца (в виде корзинки из платиновой проволоки) с приспособлением для зажигания образца, для введения в колбу для сжигания (5.5) (см.рисунок 1).

5.7 Генератор искры.

Примечание – Допускается использовать высокочастотный вакуумный тестер.

5.8 Расходомер с игольчатым клапаном из нержавеющей стали, с пределами измерения скорости потока от 0,4 до 3 л/мин.

5.9 Насос диафрагменного типа, обеспечивающий скорость подачи воздуха от 0,4 до 3 л/мин, или баллон со сжатым воздухом или азотом, снабженный соответствующим клапаном, регулирующим давление.

5.10 Реактор с трубкой для проведения испытания вместимостью 25 мл, со стеклянными шлифами для подсоединения взаимозаменяемой головки и четырехходового запорного крана (см. рисунок 2).

5.11 Оборудование для предотвращения конденсации водяного пара в кювете. Для этой цели может быть использована любая соответствующая система (например, инфракрасная лампа, черный электронагревательный элемент или стержневой нагреватель).

5.12 Трубки соединительные, гибкие, кислотостойкие (например, из силиконового каучука) для присоединения аппарата (см. рисунок 2).

5.13 Капсулы из затвердевшего желатина фармацевтического класса.

5.14 Испаритель роторный, охлаждаемый водой, работающий в вакууме со скоростью вращения 150 об/мин.

5.15 Баня водяная, обеспечивающая температуру (45 ± 5) °С.

5.16 Бюретки вместимостью 10 и 25 мл по ISO 385/1.

5.17 Колбы мерные с одной меткой вместимостью 25; 100 и 500 мл по                   ISO 1042.

5.18 Пипетки вместимостью 1,5 и 25 мл по ISO 648.

5.19 Весы с погрешностью взвешивания не более 0,1 мг.

6	 Проведение испытания

6.1 Построение калибровочного графика

6.1.1 Приготовление стандартных калибровочных растворов

Растворы готовят в день применения.

Из бюретки (5.16) вместимостью 10 мл вводят в каждую из шести мерных колб с одной меткой вместимостью 25 мл (5.17) соответствующие объемы стандартных растворов ртути (4.8), приведенные в таблице, разбавляют до метки серной кислотой (4.3) и тщательно перемешивают.

| Номер стандартного раствора | Объем стандартного раствора ртути (4.8) | Концентрация Hg в стандартном калибровочном растворе |
| --- | --- | --- |
|  | мл | мкг/мл |
| 0* | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0,04 |
| 2 | 2 | 0,08 |
| 3 | 3 | 0,12 |
| 4 | 4 | 0,16 |
| 5 | 5 | 0,20 |
| * Контрольный раствор. |  |  |

6.1.2 Спектрометрические измерения

6.1.2.1 Устанавливают кювету (5.2) и лампу с ртутным полым катодом (5.3) в спектрометре (5.1) и оптимизируют условия для определения ртути. Настраивают прибор в соответствии с инструкцией изготовителя, и настраивают монохроматор в области длины волны 253,7 нм для получения максимального поглощения. Подсоединяют расходомер (5.8), насос (5.9), реактор (5.10) и кювету (5.2) при помощи гибких трубок минимальной длины (5.12), как показано на рисунке 2.

Примечание – Допускается применение измерительной системы замкнутого цикла с рециркуляцией ртути насосом. Особенно эффективным это будет в случае, когда выпускание паров ртути задерживается интерферирующими веществами, например ионами бромида.

6.1.2.2 Включают насос и передвигают запорный кран в положение "байпас". Регулируют игольчатый клапан или открывают регулятор газа, обеспечивающий необходимую скорость подачи воздуха (например, 1 л/мин). Включают самопишущий потенциометр (5.4) и устанавливают его на соответствующий предел. Устанавливают «0» самописца в соответствующее положение на диаграммной карте и проверяют перемещение линии фона и величину помех (п. 6.1.2.4).

6.1.2.3 Отсоединяют реактор и пипеткой (5.18) вносят в него 5 мл стандартного калибровочного раствора № 5. Добавляют пипеткой (5.18) 1 мл раствора хлорида олова (II) (4.2), тщательно перемешивают и снова подсоединяют реактор. Поворачивают четырехходовой запорный кран в обратное положение, чтобы поток воздуха прогонял свободные пары ртути через измерительную кювету.

6.1.2.4 На диаграммной ленте самописец будет выписывать пик; с помощью потенциометра и регуляторов плавности линии устанавливают высоту пика около 1/2 полной шкалы. Следят за тем, чтобы был получен острый пик. При необходимости испытание повторяют.

Поворачивают запорный кран в положение «байпас» и повторяют испытание, используя порции по 5 мл аликвотного количества оставшихся стандартных калибровочных растворов.

Примечание – Необходимо повторить первоначальное испытание несколько раз, используя стандартный раствор №5, для того, чтобы установить оптимальные характеристики системы.

6.1.3 Калибровочный график

Строят график, откладывая на оси абсцисс массу Hg (мкг), содержащуюся в 1 мл стандартных калибровочных растворов, а на оси ординат - соответствующие значения высоты пиков, или, точнее, площади пиков (например, произведение высоты пика и его ширины на половину высоты) за вычетом данных контрольного опыта.

Кривая должна отклоняться от прямой линии очень незначительно.

Примечание – Загрязнение любой части прибора ароматическими растворителями может привести к искажению результатов измерений из-за поглощения в области 254 нм.

6.2 Испытуемые растворы

6.2.1 Пигментная часть жидкой краски и порошковая краска

6.2.1.1 Используют растворы, полученные по 8.2 ISO 6713.

Следующие процессы окисления выполняют два раза. Пипеткой вносят по 5 мл аликвотного количества каждого из испытуемых растворов в каждую из мерных колб с одной меткой вместимостью 100 мл (5.17).

Добавляют в каждую колбу 50 мл серной кислоты (4.3), затем 10 мл раствора перманганата калия (4.5). Оставляют минимум на 2 ч или, предпочтительно, на ночь для определения ртути, присутствующей в виде Hg (II). После этого добавляют 2 мл раствора гидроксиламмонийхлорида (4.6) и тщательно перемешивают до получения прозрачного, почти бесцветного раствора. Разбавляют до метки серной кислотой (4.3) и тщательно перемешивают.

Оставляют эти растворы для определения содержания ртути в пигментной части краски.

6.2.1.2 Выполняют операции по п. 6.2.1.1 два раза с 5 мл аликвотных количеств, взятых из контрольного раствора, полученного по п. 8.4 ISO 6713.

Оставляют эти растворы в качестве контрольных при определении ртути в пигментной части краски.

6.2.2 Жидкая часть испытуемой краски

Примечание – Указанная ниже методика предназначена только для жидкой пробы, полученной из водоразбавляемой краски.

6.2.2.1 Соединяют жидкие пробы, полученные по методу B п. 6.4.2 ISO 6713, с предпочтительным использованием ацетона для всех экстракций. Доводят ацетоном до общего объема 500 мл в мерной колбе с одной меткой и тщательно перемешивают.

Примечание – Для красок с высоким содержанием пигмента нет необходимости экстрагировать такое большое количество краски, и в этих случаях общий объем жидкости будет значительно меньше 500 мл. Если это так, то можно взять меньший объем, но при этом необходимо установить соответствующее аликвотное количество образца, необходимого для испытания и расчета (п. 7.1.2).

6.2.2.2 Пипеткой вносят 25 мл объединенной жидкости (п. 6.2.2.1) в предварительно взвешенную колбу вместимостью 100 мл с круглым горлом и стеклянной притертой пробкой, которую можно подсоединить к роторному испарителю (п. 5.14). Помещают колбу на роторный испаритель и устанавливают скорость вращения около 150 об/мин. Для усиления скорости испарения под колбу устанавливают водяную баню (5.15), обеспечивающую температуру (45±5) °С, до полного удаления летучих растворителей. Удаляют колбу из испарителя, высушивают снаружи чистой папиросной бумагой и снова взвешивают для определения массы нелетучего остатка.

Примечание – Может возникнуть необходимость в подсоединении вакуума к роторному испарителю для облегчения удаления высококипящих растворителей.

6.2.2.3 Операцию выполняют два раза.

Помещают испытуемую часть остатка, приблизительно 20 мг (п. 6.2.2.2) в предварительно взвешенную капсулу из отвержденного желатина (п. 5.13), сразу закрывают ее и взвешивают с погрешностью не более 0,1 мг.

Помещают взвешенную капсулу в держатель образца (5.6) (см. рисунок 1). Заполняют колбу для сжигания (5.5) кислородом (4.1) при атмосферном давлении, быстро вводят из бюретки (5.16) вместимостью 10 мл 3 мл азотной кислоты (4.4) и помещают в нее держатель образца, плотно подгоняя пришлифованное соединение, чтобы не выходил газ. Подсоединяют генератор искры (п. 5.7) электрическими проводами к держателю испытуемого образца (рисунок 3), помещают аппарат за защитный экран и подключают высокое напряжение для получения искры и поджигания образца.

После полного сжигания колбу с содержимым встряхивают и оставляют на 30 мин, изредка встряхивая. Вынимают держатель образца и добавляют в колбу 22 мл воды из бюретки вместимостью 25 мл (5.16). Возвращают держатель образца в колбу и тщательно ее встряхивают.

Переливают содержимое колбы для сжигания в плотно закрытую стеклянную емкость вместимостью приблизительно 25 мл.

6.2.2.4 Пипеткой вносят по 5 мл аликвотного количества раствора, полученного по п.6.2.2.3, в каждую мерную колбу вместимостью 100 мл (5.17), разбавляют до метки серной кислотой (4.3) и тщательно перемешивают.

Оставляют эти растворы для определения содержания ртути в жидкой части краски.

Примечание – Так как сжигание испытуемой части было проведено ранее, на этой стадии не проводят окисления перманганатом калия.

6.2.2.5 Испаряют на роторном испарителе 25 мл ацетона, используемого для получения объединенной жидкой пробы по п. 6.2.2.1. Оставляют в качестве контрольного раствора для жидкой части краски.

Примечание – Дважды перегнанный растворитель должен быть хорошего качества и не содержать ртуть; при этом процедуру, изложенную в п. 6.2.2.4, можно не проводить. Если при использовании роторного испарителя образуется осадок, то возникает необходимость подготовить контрольный раствор по пп. 6.2.2.1, 6.2.2.3 и 6.2.2.4.

6.2.3 Другие испытуемые растворы

Используют испытуемые растворы, полученные другими установленными или согласованными методами. Выполняют процедуру по п. 6.2.1.1, включая процесс окисления, если необходимо восстановить ртуть в Hg (II).

Подготавливают контрольные растворы, используя идентичный метод, но без испытуемого раствора.

6.3 Определение

6.3.1 Определение проводят для каждого испытуемого раствора (пп. 6.2.1.1, 6.2.2.4 или 6.2.3).

6.3.2 Пипеткой вносят в реактор (п. 5.10) такой объем раствора (п. 6.3.1), чтобы значение пика было расположено на оси ординат калибровочного графика. Добавляют пипеткой (5.18) 1 мл раствора хлорида олова (II) (4.2), тщательно перемешивают и снова подсоединяют реактор. Переводят в обратное положение четырехходовой запорный кран, чтобы поток воздуха прогонял свободные пары ртути через кювету.

Записывают показания пика (т.е. или высоту пика, или его площадь, см. п. 6.1.3) и вычитают из его показаний значение контрольного опыта. Концентрацию ртути определяют по калибровочному графику.

Если пик у испытуемого раствора выше, чем у калибровочного раствора с максимальной концентрацией ртути (калибровочный раствор № 5), то перед повторным определением разбавляют испытуемый раствор соответственно (коэффициент разбавления F) известным объемом серной кислоты (4.3).

6.3.3 Параллельно с определением выполняют контрольный опыт, используя тот же метод и растворы, полученные по пп. 6.2.1.2, 6.2.2.5 и 6.2.5, соответственно.

6.3.4 Рассчитывают среднее арифметическое значение измерений, проведенных дважды. Если показания отличаются более чем на 20% от среднего значения, определения повторяют.

7 Выражение результатов

7.1 Расчеты

7.1.1 Пигментная часть жидкой краски

Массу «растворенной» ртути в экстракте соляной кислоты, полученном по п. 8.2.3 ISO 6713, вычисляют по формуле

где a0 - концентрация ртути в контрольном испытуемом растворе, полученном по п. 8.4 ISO 6713, мкг/мл;

a1 - концентрация ртути в испытуемом растворе, полученная по калибровочному графику, мкг/мл;

F1 - коэффициент разбавления по п. 6.3.2;

m0 - масса «растворенной» ртути в экстракте соляной кислоты, г;

V1 - объем соляной кислоты и этанола, используемый для экстрагирования, поп. 8.2.3 ISO 6713 (допустимо 77 мл), мл;

V3 - объем обработанного испытуемого раствора, внесенного пипеткой в реактор, по п. 6.3.2, мл.

Содержание «растворенной» ртути в пигментной части жидкой краски вычисляют по формуле

где cHg1 - «растворенное» содержание ртути в пигментной части жидкой краски, выраженное в процентах по массе краски;

m1 - масса испытуемой пробы для приготовления раствора по п.8.2.3 ISO 6713.

P - содержание пигмента в жидкой части краски, полученное в соответствии с разделом 6 ISO 6713, % (по массе).

7.1.2 Жидкая часть краски

Массу ртути в жидкой части краски (п. 6.2.2), полученной по п.6.4.2 (методB), вычисляют по формуле

где b0 - концентрация ртути в контрольном растворе (п. 6.3.4), мкг/мл;

b1 - концентрация ртути в испытуемом растворе, полученная по калибровочному графику, мкг/мл;

F2 - коэффициент разбавления по п. 6.3.2;

m2 - масса ртути в жидкой части краски, г;

m3 - общая масса нелетучего остатка, полученного по п. 6.2.2.2, г;

m4 - масса нелетучего остатка в испытуемой пробе, по п. 6.2.2.3, г;

Vобщ - общий объем жидкой части, полученный по п. 6.2.2.1, мл;

V2 - объем раствора, полученного после сжигания (п. 6.2.2.3), мл.

Содержание ртути в жидкой части краски вычисляют по формуле

где cHg2 - содержание ртути в жидкой части краски, выраженное в процентах от массы краски;

m5 - общая масса краски, составляющая «комплект», как определено в п. 6.4 ISO 6713.

7.1.3 Жидкая краска

Содержание общей «растворенной» ртути в жидкой части краски рассчитывают как сумму результатов, полученных по п. 7.1.1 и 7.1.2:

где cHg3 общее содержание «растворенной» ртути в краске, выраженное в процентах по массе.

7.1.4 Порошковая краска

Содержание общей «растворенной» ртути в порошковой краске определяют соответствующей модификацией расчетов, приведенных в п. 7.1.1.

7.1.5 Другие испытуемые растворы

Если испытуемые растворы приготовлены методами, отличающимися от приведенных в п.6.2.3 ISO 6713, то необходимо соответствующим образом модифицировать формулы расчета содержания ртути, приведенные в пп. 7.1.1 и 7.1.2.

7.2 Точность

Данные отсутствуют.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

a) тип и наименование испытуемого продукта;

b) ссылку на настоящий международный стандарт (ISO 3856/7);

c) метод отделения твердой фракции из испытуемого продукта в соответствии с ISO 6713 (метод A, B или C), где необходимо);

d) тип растворителя или смесь растворителей, используемых для экстрагирования, где необходимо);

e) результаты испытаний, выраженные в процентах (по массе), т.е.

— содержание «растворенной» ртути в жидкой части краски, в пигментной части краски и содержание общей «растворенной» ртути в краске,

или

— содержание общей «растворенной» ртути в порошковой краске;

f) любое отклонение от указанного метода;

g) дату испытания.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 1 — Приспособление для сжигания

Рисунок 2 — Устройство для определения ртути методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

Рисунок 3 — Общий вид аппарата для сжигания

Приложение А

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица А.1 – Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 385/1 Laboratory glassware – Burettes – Part 1: General requirements1) (Посуда лабораторная. Бюретки. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования |
| ISO 648 Laboratory glassware – One-mark pipettes (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой). | IDT | ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой |
| ISO 1042 Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой). | - | - |
| ISO 3696 Water for laboratory use2) – Specifications (Вода для лабораторного анализа. Технические условия). | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля |
| ISO 6713 Paints and varnishes – Preparation of acid extracts from paints in liquid or powder form (Краски и лаки. Приготовление кислотных экстрактов из жидких и порошковых красок) | IDT | ГОСТ ISO 6713* «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Приготовление кислых экстрактов из лакокрасочных материалов в жидкой или порошковой формах» |
| * на стадии разработки |  |  |

_______________________________________________________________________

УДК 691.57/.58:006.82                                                                                     МКС 87.040

Ключевые слова: материалы лакокрасочные, содержание металлов, ртуть, испытание, жидкая краска, порошкообразная краска, контрольный раствор

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

УДК 691.57/.58:006.82                                                                                     МКС 87.040

Ключевые слова: материалы лакокрасочные, содержание металлов, ртуть, испытание, жидкая краска, порошкообразная краска, контрольный раствор

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации					          А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника                                                   Е. Кулешова

Центра стандартизации

Ведущий специалист

ЗКФ РГП «КазИнСт»						А. Бисенов

)Не требуется для порошковых красок (см. раздел 7 ISO 6713).