ОКС 21.220.30
Изменение № 2 ГОСТ 191-82 Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия. Первая редакция.

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ________ от ___________________)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________________
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«Детали цепей должны изготавливаться из стали с временным сопротивлением не менее: пластины - 700 МПа, валики - 600 МПа. Нормы по временному сопротивлению установлены для готовых деталей цепей».

Раздел 3. Пункт 3.1 часть текста исключить:
Исключить: "Порядок предъявления и испытания цепей Госприемкой должен соответствовать НТД".

Раздел 5. Пункт 5.1 дополнить:
Способ нанесения маркировки, размер и тип шрифта должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами изготовителя.

Раздел 5. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
Цепи перед упаковкой должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014 для группы изделий 1-2. По требованию потребителя цепи могут транспортироваться в упаковке. Вид и состав упаковки должен быть оговорен при заказе. Если при заказе вид упаковки не установлен – цепи транспортируют на деревянных поддонах.

Раздел 5. Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«Цепи допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта при условии предохранения их от коррозии, абразивного загрязнения и механических повреждений».
«При транспортировании и хранении должна обеспечиваться:
- в части воздействия климатических факторов - группа 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69;
- в части воздействия механических факторов - средняя (с) по ГОСТ 23170-78.

Раздел 5. Пункт 5.4 исключить.

Раздел 6. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«Изготовитель гарантирует соответствие цепей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации. Срок предъявления претензий 12 месяцев с даты приемки».
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