| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 3123 – (проект, RU, доработанная окончательная редакция) |

ПРОИЗВОДСТВО КОЖЕВЕННОЕ

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2  ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от………………  № ……….)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 3123—78

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………..

1   Область применения…………………………………………………………………

2   Термины и определения………………………………………………………………

Общие понятия..........................………………………………………………………

Топографические участки шкуры [кожи]……………………………………………

Виды кожевенного сырья....................................................……………………….

Пороки шкуры и кожи..................................................................………………….

Вещества и материалы, применяемые в кожевенном производстве……….

Процессы кожевенного производства….………. ………………………………….

Готовая кожа......................................................................…………………………

Показатели качества............................................................................................

Алфавитный указатель............................................................................................

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено, и в графе «Определение» поставлен прочерк.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

В настоящем стандарте учтены термины с соответствующими определениями из межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 15115 – 202-  «Кожа. Словарь».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОИЗВОДСТВО КОЖЕВЕННОЕ

Термины и определения

Leather production. Terms and definitions

Дата введения – 202 –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, применяемые в кожевенном производстве.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области кожевенного производства, входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ ISO 15115 – 202_   Кожа. Словарь

3 Термины и определения

Общие понятия

1 шкура: Наружный покров, снятый с туши животного.

2 снятие шкуры (Ндп. съемка шкуры): Отделение шкуры от туши животного.

Примечание – Снятие шкуры с туши животного может производиться пластом, боковым разрезом и "чулком".

3 кожевенное сырье: Шкуры животных, пригодные для производства кожи.

4 мездровая сторона (Ндп. мездра): Поверхность шкуры со стороны подкожной жировой клетчатки.

5 мездра: Подкожная жировая клетчатка, мясо, сало, куски сухожилий, удаляемые со шкуры в подготовительных операциях.

6 кожа:	Материал из шкур животных с исходной волокнистой структурой, дубленый, с волосяным покровом или без него, разделенный на слои или сегментированный до и после дубления, поверхностное покрытие (слой) которого (при наличии), каким бы образом он ни был нанесен, имеет толщину, не превышающую 0,15 мм.

Примечания

1 Если дубленая шкура расщеплена механически и/или химически на волокнистые частицы, мелкие кусочки или порошки, а затем, с добавлением или без добавления связующего вещества, изготавливается в виде листов или других форм, то такие листы или формы не являются кожей.

2 Если лицевой слой был полностью удален, термин "кожа" не должен использоваться без дальнейших оговорок, например, кожа из спилка, велюр.

3 Материал должен быть животного происхождения.

7

лицевой слой (Ндп. лицо): Внешняя сторона кожи после удаления волоса или шерсти и эпидермиса, характеризующаяся фолликулами от волос или шерсти, фолликулами от перьев или чешуи, специфичными для каждого вида животных. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.46]

8 лицевая поверхность (Ндп. лицо): -

9 бахтарма: Поверхность выдубленной кожи противоположная лицевой поверхности кожи.

10 мерея: Естественный рисунок лицевой поверхности кожи.

11

вет-блю: Кожа во влажном состоянии после хромового дубления. Примечание – Вет-блю является промежуточной стадией производства. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.101]

12

вет-вайт: Кожа во влажном состоянии после дубления веществами, например, солями циркония, солями алюминия, модифицированными альдегидами, глутаральдегидами и синтанами, придающими ей беловатый цвет. Примечание – Вет-вайт является промежуточной стадией производства. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.103]

13 голье:	Шкура, подготовленная для дубления путем удаления волоса или шерсти, эпидермиса и мездры.

Примечание – Термин "голье" может также использоваться для обозначения шкуры животного, на которой еще сохранился мех или волос, если вырабатывают кожу с сохранением волосяного покрова.

14 выход голья: Отношение массы голья к массе исходного парного сырья, выраженное в процентах.

15

кожевое вещество: Количество коллагенового вещества в 100 г сухой кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.50]

16 спилок (Ндп. шпальт): Часть шкуры (кожи), полученная после горизонтального распиливания.

16.1 лицевой спилок:	Верхний слой шкуры с лицевой поверхностью, отделенный от шкуры путем горизонтального распила на машине.

16.2 бахтaрмяный спилок: Нижний слой шкуры, отделенный от шкуры путем горизонтального распила на машине.

16.3 средний спилок:	Средний слой тяжелой шкуры, отделенный от шкуры путем горизонтального распила на машине.

17 усол: Показатель, характеризующий потерю влаги и, следовательно, массы парной шкуры в результате мокросоленого консервирования.

18 процент усола: Отношение усола к исходной массе шкуры в парном виде, выраженное в процентах.

Топографические участки шкуры [кожи]

19 конфигурация шкуры [кожи]: Контур, получаемый в результате разрезания шкуры (кожи).

20 топографические участки шкуры [кожи]:	Участки шкуры (кожи), соответствующие определенным частям тела животного и отличающиеся неоднородным строением, химическим составом и физико-механическими свойствами.

21 хребтовая линия шкуры [кожи]: Условная прямая линия, проходящая по линии позвоночника от головы до корня хвоста.

22 белая линия шкуры:	Анатомическая граница сращения брюшных мышц у животных, по которой производят разрез шкуры при ее снятии пластом.

23 полукожа: Половина целой кожи, полученная разрезом ее по хребтовой линии.

24 чепрак:	Средняя часть шкуры (кожи), ограниченная прямыми линиями, соединяющими впадины передних и задних лап и линией, соединяющей передние пашины (рисунок 1).

Рисунок 1

25 получепрак: Половина чепрака, разрезанная вдоль хребтовой линии кожи.

26 огузок: Участок шкуры (кожи), расположенный ниже линии, соединяющей впадины задних лап (линия БС, рисунок 1) и входящий при чепраковании в чепрак.

27 крупон: Чепрак, выкроенный в виде прямоугольника со сторонами БМНС (рисунок 1) с отделенным огузком.

28 полы: Крайние боковые участки шкуры (кожи), ограниченные от остальных частей линиями, соединяющими впадины передних и задних лап (линия АБ и СД, ЖМБ и ЗНС, рисунок 1).

29 припольный участок: Участок чепрака, расположенный близко к полам.

30 рыбка (Ндп. свиной крупон): Часть шкуры (кожи) после отделения пол, а иногда и головной части.

31 головная часть (Ндп. челка, голова): Участок шкуры, снятый с головы животного, без ушей и губ.

32 лобаш: Участок шкуры, снятый со лба животного.

33 щеки: Боковые участки головной части шкуры.

34 вороток (Ндп. шея): Участок шкуры, расположенный между головной частью и чепраком (линии ЖМНЗ и АМНД  рисунок 1).

35 сходы: Откроенные от шкуры (кожи) две полы и вороток.

36 лапы: Участки шкуры, снятые с ног животного.

37 пашины: Участки шкуры, прилегающие к лапам со стороны белой линии.

38 хвост: Участок шкуры, снятый с хвоста животного.

39 передина (Ндп. перед): Передняя часть конской шкуры, от которой отделен хаз (линия аб, рисунок 2).

Рисунок 2

40 полупередина: Половина передины, разрезанной по хребтовой линии шкуры (кожи).

41 хаз: Задняя часть конской шкуры вместе с лапами (линия аб, рисунок 2),  от которой отделена передина.

42 шпигель: Два овальных участка по обе стороны хаза, симметрично расположенные по отношению к хребтовой линии.

43 грива: Жесткий участок шеи конской шкуры, образованный длинными, густо и глубоко сидящими остевыми волосами.

Виды кожевенного сырья

44 мелкое кожевенное сырье: Шкуры телят, жеребят, верблюжат, массой не превышающей 10 кг в парном виде, а также шкуры коз и овец, независимо от их массы.

45 крупное кожевенное сырье: Шкуры животных, кроме свиных, массой свыше 10 кг, в парном виде, а также шкуры ослов и мулов, независимо от их массы.

46 свиное кожевенное сырье: Шкуры свиней.

47 склизок: Шкура неродившегося или мертворожденного теленка или жеребенка, независимо от массы.

48 опоек (Ндп. водохлеб, травник, молочник): Шкура теленка, не освоившего растительную пищу, с первичным неслинявшим волосяным покровом, независимо от массы.

49 выросток: Шкура теленка, освоившего растительную пищу, меняющего первичный волосяной покров в процессе линьки, имеющая массу в парном виде до 10 кг включительно.

50 жеребок (Ндп. жеребок-сосун, жеребок-уросток): Шкура жеребенка, имеющая массу в парном виде до 5 кг включительно.

51 выметка: Шкура молодняка лошадей, имеющая массу в парном виде от 5 до 10 кг включительно.

52 козлина: Шкура коз.

53 овчина (Ндп. баранья шкура, временная овчина, сезонная овчина, овчина молодняка, овчина старица, овчина стуловая): Шкура овец.

54 шкура верблюжат: Шкура верблюжонка, имеющая массу в парном виде до 10 кг включительно.

55 шкура молодняка оленей (Ндп. пыжик, неблюй, телятка):   -

56 полукожник: Шкура телки или бычка, масса которых в парном виде от  10 до 13 кг включительно.

57 бычок: Шкура бычка и бычка-кастрата, масса которых в парном виде от 13 до 17 кг включительно.

58 яловка: Шкура коров, нетелей и телок, масса которой в парном виде свыше 13 кг.

59 бычина: Шкура быка, кастрированного в раннем возрасте, масса которой в парном виде свыше 17 кг.

60 бугай (Ндп. шкура бугая): Шкура быка с наличием грубых утолщенных складок на воротке, масса которой в парном виде свыше 17 кг.

61 шкура буйвола:	-

62 шкура яка:	-

63 конская шкура (Ндп. конина): Шкура взрослых лошадей, масса которой в парном виде свыше 10 кг.

64   шкура ослов (мулов):   -

65   шкура взрослого оленя:	-

66   шкура взрослого лося:	-

67   шкура тюленя (Ндп. белек, серка, утельга, сиварь):    -

Примечание –  К шкурам тюленя относится шкура нерпы.

68    шкура моржа: -

69 боенское сырье: Шкуры животных, забитых на бойнях или мясокомбинатах, со своевременной последующей обработкой.

70   рассевое сырье: Шкуры животных индивидуального подворного убоя.

71 утяжелители: Остатки рогов, репицы, копыт, черепных костей, губ, вымени, прирезей мяса и сала, навала и грязи на шкуре.

72 парная шкура: Шкура, снятая с убитого животного, в неконсервированном виде.

73 масса парной шкуры: Масса остывшей и обтекшей шкуры, освобожденной от утяжелителей.

Пороки шкуры и кожи

74 порок: Повреждение шкуры [кожи], снижающее ее качество или степень ее использования.

Примечание – Порок может быть прижизненным, посмертным и производственным.

75 безличина: Порок в виде отсутствия лицевого слоя на отдельных участках шкуры при бактериальном поражении и механическом повреждении.

Примечание – На коже проявляется в виде матовых пятен или отсутствия лицевого слоя в поврежденных местах.

76 болячка:	Порок в виде незажившего или зарубцевавшегося места на шкуре из-за болезни или ранения животного.

Примечание – На коже проявляется в виде отверстия с неправильными краями или рубца.

77  выхват:	Порок в виде утонения  со стороны бахтармы при неправильном снятии, мездрении, двоении  и строгании.

Примечание – Проявляется в виде матовых участков с лицевой стороны над выхватом.

78  кнутовина: Порок в виде кровоподтеков.

Примечание – На лицевой поверхности кожи проявляется в виде темной полосы.

79 кожеедина (Ндп. червоточина, шашель): Порок в виде дыр или глубоких каналов на участках сухой шкуры с мездровой стороны от поражения личинками жука-кожееда.

Примечание – На коже проявляется в виде дыр и глубоких каналов с бахтармы.

80 молочные линии (Ндп. молочные полосы): Порок в виде неглубоких складок и линий на лицевой поверхности шкуры.

Примечание – На лицевой поверхности кожи проявляется в виде линий различной степени интенсивности.

81 ломина:	Порок в виде надломов на волосяной поверхности мороженой или сухой шкуры при небрежном с ней обращении.

Примечание – На коже проявляется в виде трещин, проникающих на различную глубину.

82 молеедина: Порок в виде дыр и углублений на участке шкуры пресносухого консервирования от поражения личинками моли.

Примечание – На коже проявляется в виде извилистых каналов, дыр с неровными краями.

83 роговина: Порок в виде надрыва или глубокой царапины удлиненной формы на лицевой поверхности шкуры.

Примечание – На коже проявляется в виде открытого или зарубцевавшегося шрама.

84 парша:	Порок в виде участка шкуры, лишенного волоса и покрытого струпьями.

Примечания –  На коже проявляется в виде матовой поверхности или безличины.

85 ржавые пятна:	 Порок в виде сквозных или глубоких пятен, проникающих внутрь шкуры от соприкосновения с железными предметами.

Примечание – На лицевой поверхности кожи проявляется в виде расплывчатых пятен.

86 свищ (Ндп. свищеватость): Порок в виде углублений, отверстий в шкуре преимущественно в чепрачной части крупного рогатого скота, оленей и коз в результате повреждения личинками овода.

Примечание – На коже проявляется в виде отверстий или углублений со стороны лицевой поверхности и бахтармы.

87 седловина: Порок в виде повреждений конской шкуры седлом или седелкой.

Примечание – На лицевой поверхности кожи проявляется в виде резко очерченного участка, отличающегося грубой и рыхлой тканью.

88 прелина: Порок, возникающий при глубоком бактериальном поражении шкуры в результате плохого или несвоевременного ее консервирования и хранения.

Примечание – На коже проявляется в виде дыр или безличин.

89 укусы насекомых:	-

Примечание – На коже проявляется в виде сквозных отверстий и углублений.

90 комовая шкура:	Шкура, замороженная или высушенная в нерасправленном виде.

Примечание – На коже проявляется в виде ломин, безличин и прелин.

91 палая шкура:	 Шкура, снятая с павшего животного с багрово-красным цветом мездровой стороны.

Примечание – На коже проявляется в виде жилистости.

92 тощесть (Ндп. шалага): Порок в виде рыхлости и тонкости шкуры в результате истощения животного.

Примечание –  На коже проявляется в виде дряблости.

93 бактериальное сырье:	Сырье с пороками в виде покраснения и ослизлости с гнилостным запахом, теклостью волоса и изменением окраски с мездровой стороны шкуры.

Примечание – На коже проявляется в виде пустот, рыхлости, безличин.

94 тавро:	Порок в виде выжженного на шкуре животного клейма.

Примечание – На коже проявляется в виде участков с поврежденной лицевой поверхностью, отличающихся хрупкостью, ломкостью и более темным цветом.

95 ярмо:	Порок в виде потертостей на воротковой части шкуры крупного рогатого скота.

Примечание – На коже проявляется в виде участков, отличающихся цветом, грубой и рыхлой тканью.

96 ороговение (Ндп. запек, желатинизация): Порок шкуры или отдельных ее участков, образовавшийся в результате сушки прямыми солнечными лучами или сушки, близкой к источникам обогрева.

Примечание – На коже ороговевшие места не поддаются обработке.

97 теклость волоса: Порок, характеризующийся легким отделением волоса при бактериальном поражении.

Примечание – На коже проявляются признаки, характерные для бактериального сырья.

98 оспины: Порок в виде беловатых, темно-коричневых пятен или отверстий на шкурах овец и коз.

Примечание – На лицевом слое кожи проявляется в виде мелких отверстий, сыпи или бесформенной мереи.

99 борушистость:	Порок в виде утолщенных грубых складок на воротке и приворотковой части чепрака шкуры крупного рогатого скота.

Примечание – На коже проявляется в виде грубых складок, не поддающихся разглаживанию.

100 воротистость : Порок в виде складок и морщин на воротке шкуры (кожи) крупного рогатого скота.

Примечание – На коже проявляется в виде рельефно выраженных, резких, глубоких и плохо разглаженных складок или морщин.

101 жилистость: Порок в виде ветвеобразного рисунка от следов кровеносных сосудов на бахтарме шкуры или лицевой поверхности кожи.

102 лизуха: Порок в виде мелких параллельных царапин на отдельных, лишенных шерсти участках шкуры или лицевой поверхности кожи.

103 зачес (Ндп. чесотка): Порок в виде глубоких царапин и безличин на шкуре или лицевой поверхности кожи.

104 маклак: Порок в виде мешкообразных выпуклостей, не поддающихся разглаживанию, на шкуре (коже) в местах сочленения бедренных костей и таза у старых истощенных животных.

105 подрезь: Порок в виде несквозного пореза шкуры (кожи) с мездровой стороны.

106 прорезь: Порок в виде сквозного пореза шкуры (кожи) при небрежном снятии или неправильной обработке.

107 моржевистость (Ндп. моржевина, короста): Порок в виде наслоения эпидермиса, приводящий к образованию неразглаживаемых складок на лицевом слое свиной шкуры (кожи).

108 накостыши: Порок в виде мелких отверстий на шкуре (коже) овец и коз от проколов колючими растениями.

109  быглость:	Порок в виде белых пятен на мездровой стороне мороженой шкуры или отдельных ее участках.

110 неотделанная бахтарма: Порок кожи в виде неполного удаления подкожной клетчатки.

111  загрязненная бахтарма:	Порок в виде окрашивания или загрязнения бахтармяной стороны кожи.

112 бронзистость (Ндп. бронзирование): Порок в виде металлического блеска на окрашенной поверхности кожи.

113   волнистость лакового покрытия кожи: Порок в виде волнообразных неровностей на лаковой пленке вследствие некачественно проведенного обезжиривания поверхности кожи.

114  неровный ворс кожи: Порок в виде неравномерной высоты ворса по площади кожи из-за неправильного шлифования.

115 закал: Порок в виде непрожированных и непромятых участков на сыромяти.

116 замины: Порок в виде складок на участках кожи, образующихся в процессе прессования и лощения.

117 рыхлость (Ндп. тряпичная кожа, пухлая кожа): Порок в виде пониженной плотности, отдушистости и дряблости.

118 изменяемость цвета при растягивании кожи: Порок в виде несоответствия цвета грунта цвету покрывной пленки, проявляющийся при растягивании кожи с естественной лицевой поверхностью барабанного крашения с последующим покрытием.

Примечание – Не относится к кожам со специальными видами отделки.

119 ломкость: Порок в виде трещин на лицевой поверхности кожи, проявляющийся при испытании при ее сгибании.

Примечания

1 Ломкость кожи может быть местная или общая.

2 Не относится к кожам со специальными видами отделки.

120 хрупкость: Порок кож для низа обуви в виде ломин глубиной более 1/3 толщины кожи.

121 жировые налеты: Неустранимый порок в виде пятен, проявляющихся на коже при неправильном хранении и транспортировании.

122

налет: Белые поверхностные отложения, выделившиеся из кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.92]

123 намины: Порок в виде устойчивых складок или морщин на коже, придающий ей мятый вид.

Примечание – Не относится к кожам со специальными видами отделки.

124 лестницы на коже (Ндп. порубы): Порок в виде параллельно расположенных углублений на бахтарме кожи в результате плохой настройки строгальной машины или неправильного выполнения операции.

125 наплывы на лаковой коже (Ндп. затеки): Порок в виде неровностей на лицевой поверхности лаковой кожи.

126 неравномерное тиснение: Порок в виде неоднородного, нанесенного с пропусками или внахлестку рисунка на лицевой поверхности кожи.

127 шероховатость лицевой поверхности кожи: Порок, характери-зующийся мелкой сеткой  трещин, обнаруживаемых при проведении ладонью по лицевой поверхности кожи.

128 непродуб: Порок в виде светлых непрокрашенных полосок в среднем слое толстых и плотных участков кожи.

129 осыпание покрывной пленки: Порок в виде растрескивания и отставания покрывной пленки, обнаруживаемый при трехкратном прокатывании  кожи рукой, сложенной вдвое лицевой поверхностью внутрь.

Примечание – Не относится к кожам со специальными видами отделки.

130 неровная окраска:	Порок в виде окраски, различной по оттенку на отдельных участках кожи.

Примечание – Не относится к кожам со специальными видами отделки.

131

отдушистость лицевого слоя: Нарушение связи лицевого слоя с дермой, что приводит к образованию выраженных морщин при сгибании кожи лицевым слоем внутрь. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.55]

132 перепил: Порок в виде утонения кожи при двоении, не позволяющий выпускать кожу необходимой толщины.

133 подсед: Порок в виде коротких волосков на лицевой поверхности кожи, оставшихся неудаленными при обезволашивании и чистке лицевой поверхности шкуры  [голья].

134 подтек: Порок в виде полос на лицевой поверхности кожи, образующихся стекающими и засохшими растворами грунтов или покрывной краски.

135 садка: Порок в виде трещин на коже с естественной лицевой поверхностью, проявляющийся при ее испытании.

Примечание – Различают садку местную и общую.

136 серость окраски (Ндп. седина): Порок в виде седого оттенка на лицевой поверхности кож черного цвета.

137 неровное строгание: Порок в виде неравномерного перепада толщины по площади кожи.

138 жесткость: Порок в виде гремучести при прощупывании кожи по всей площади.

Примечание – Жесткость может быть местная, обнаруживаемая в отдельных участках кожи, и общая, обнаруживаемая на чепраке и воротке.

139 царапина:	-

140 заполистость: Порок, характеризующийся тонкостью, рыхлостью и увеличенной шириной пол по сравнению с полами нормальной кожи.

141 разномереистость шевро: Порок в виде различной естественной мереи на хребте и на чепраке кожи.

142 провал аппретуры: Порок, характеризующийся недостаточной укрытостью поверхности кожи краской, шершавостью и матовостью лицевой поверхности кожи.

143 разноцветность кожи и покрывной пленки: Порок, характеризующийся несовпадением цвета покрывной пленки  цвету основной окраски кожи с естественной лицевой поверхностью барабанного крашения.

Примечание – Кроме двухцветных и многоцветных кож.

144 плохая разделка краев, лап кожи: Порок в виде неразглаженных складок и морщин на краях и лапах кожи.

145 плохая обрезка кожи: Порок, характеризующийся наличием участков обрыва и остатков подкожной клетчатки на краях.

146 стяжка: Порок, в виде волнистых складок на лицевой поверхности кожи или морщин в виде сетки, маскирующих естественную мерею.

147 сыпь на лаковых кожах: Порок в виде мелких бугорков на лаковой пленке кожи.

148 отмин кожи: Порок в виде мелких морщин, образующихся при сгибании кожи лицевой поверхностью внутрь и исчезающих после распрямления кожи.

149 нестойкость к утюжке:	Порок, характеризующийся появлением пятен на отделанной стороне кожи при утюжке при температуре 80 °С.

150

известковое пятно: Образовавшиеся пятна нерастворимого карбоната кальция в результате реакции атмосферного углекислого газа с известью, присутствующей в голье, когда они подвергаются воздействию атмосферы. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.53]

151 солевое пятно: Пятно, вызванное галофильными бактериями, присутствующими в мокросоленых шкурах, а также солевыми загрязнениями.

Примечание – На коже проявляется в виде шероховатых бурых мелких безличин.

152

солевые вмятины: Повреждение лицевого слоя солями. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.75]

Вещества и материалы, применяемые в кожевенном производстве

153 обострители: Материалы, применяемые для  ослабления волоса, ускорения отмоки и золения шкуры и голья.

154 материалы для обезволашивания шкуры: Материалы, воздействующие на белки волосяных сумок и эпидермиса для ослабления их связи с дермой.

155 материалы для обеззоливания голья: Материалы, применяемые для нейтрализации голья после золения и удаления из него извести.

156 мягчитель (голья): Материал, содержащий ферменты, применяемый при обработке голья для избирательного удаления нежелательных компонентов.

156.1 концентрированный мягчитель голья (Ндп. концентрат, оропон): Мягчитель голья, состоящий из высушенной и измельченной поджелудочной железы и наполнителей.

156.2

кислотный мягчитель: Мягчитель, обладающий оптимальной активностью в диапазоне рН от 3 до 5. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.6.1]

156.3

щелочной мягчитель: Мягчитель, обладающий оптимальной активностью в диапазоне pH от 8,0 до 8,5. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.6.2]

157 пикель: Раствор  кислот с нейтральными солями.

158 дубящие вещества: Минеральные или органические вещества, способные при взаимодействии с белковыми веществами превращать голье в кожу.

159 дубящие соединения циркония: Двойные соединения сернокислого циркония и натрия, содержащие двуокись циркония от 27 до 30% и выше при основности от 36 до 42%.

160 дубящие соединения титана: Двойная сернокислая соль титанила и аммония в моногидратной форме, содержащая в техническом продукте не менее 19% двуокиси титана при основности от 42 до 47%.

161 дубящие соединения алюминия: Сернокислый алюминий, алюмокалиевые или алюмоаммиачные квасцы с добавлением соды и стабилизирующих веществ.

162

маскирующий агент: Слабые кислоты и их соли, добавляемые во время минерального дубления для предотвращения осаждения дубильных солей. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.56]

163 танниды: Дубящие вещества растительного происхождения, содержащиеся в коре, древесине, корнях и листьях деревьев.

164 нетанниды: Составная часть растительных и синтетических дубителей, не способная превращать голье в кожу.

165

гольевой порошок: Порошок из хорошо промытого, высушенного обеззоленного голья, измельченного с помощью мельницы. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.49]

166 дубитель: Материал, содержащий дубящие вещества.

167 смесь дубителей (Ндп. букет дубителей): Смесь растительных дубильных экстрактов, синтетических, минеральных дубителей, применяемая для дубления.

168 сухой хромовый дубитель: Дубитель, представляющий собой сернокислую соль трехвалентного хрома различной основности.

169 жидкий хромовый дубитель (Ндп. хромовый экстракт): Дубитель, представляющий собой концентрированный раствор основных соединений трехвалентного хрома.

170 синтетический дубитель: Дубитель, полученный путем синтеза из ароматических веществ, способный превращать голье в кожу и обладающий специфическим воздействием на дерму.

171 синтетический дубитель-заменитель: Дубитель, обладающий способностью заменять растительные дубители в процессе дубления всех видов кожи.

172 специализированный синтетический дубитель: Дубитель, обладающий способностью сообщать коже наполнение, эластичность, цвет, гидрофобность.

173 дубящие смолы: Водорастворимые азотосодержащие полимеры, используемые для предварительной обработки голья перед дублением совместно с другими дубящими веществами в процессе дубления и наполнения кож.

174 фиксаторы: Вещества, повышающие прочность связывания растительных и анионактивных синтетических дубящих соединений, кислотных и прямых красителей, а также сульфированных жиров с кожей.

175 материалы для нейтрализации кожи:	  Материалы, понижающие кис-лотность кожи после дубления.

176 отбеливающие материалы для кожи: Материалы, применяемые для осветления натурального тона кожи.

177 выравниватели при крашении кожи:	Материалы, применяемые при крашении для равномерного распределения красителя, получения одинакового оттенка на всей поверхности окрашенной кожи и способствующие более глубокому проникновению красителя в дерму.

178 наполнители для кожи: Материалы, применяемые для наполнения кож для повышения их устойчивости к внешним воздействиям, выравнивания плотности и толщины по топографическим участкам, повышения прочности, пластичности, водостойкости.

179 кожевенная эмульсия: Густая жидкость или студнеобразная масса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, являющаяся смесью очищенного минерального масла и водного раствора натриевых солей нафтеновых и сульфонафтеновых кислот.

180 жировая эмульсия для кожи:	Диспергированная в воде смесь жирующих веществ и эмульгаторов в соотношениях, обеспечивающих определенную устойчивость эмульсии для жирования кожи.

181

жирующее средство: Состав на базе натурального или синтетического жира, который может представлять собой эмульсию, раствор или дисперсию, используемую для смазки волокон кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.37]

182

пленкообразователь: Пленкообразующий материал, обычно полимерный, используемый для сцепления частиц пигмента и добавок для нанесения покрытия на поверхность кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.10]

183

аппретура: Покрытие на поверхности кожи [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.39]

Процессы кожевенного производства

184 консервирование: Обработка для временного сохранения сырых шкур.

185 мокросоленое консервирование: Консервирование шкуры путем обработки поваренной солью или консервирующей смесью. При этом влажность шкуры  должна быть выше 40 %.

186 сухосоленое консервирование: Консервирование шкур  путем сушки после предварительного мокросоленого консервирования.

187 пресно-сухое консервирование: Консервирование парной шкуры путем сушки на воздухе в тени в развешенном и расправленном состоянии или в специальных сушильных камерах при температуре не выше 30 °С.

188 замораживание:	Консервирование парной шкуры при температуре ниже 0 °С.

189 засолка врастил:	Консервирование шкуры сухой поваренной солью в разостланном на стеллаже виде мездровой стороной вверх.

190 тузлукование: Консервирование шкуры в насыщенном растворе поваренной соли.

191 подсолка: Дополнительное консервирование недостаточно консервированной шкуры солью или консервирующей смесью.

192  промывка: Обработка шкуры (кожи) водой для удаления веществ, не участвующих в образовании кожи.

193 отмока: Обводнение шкуры с целью приведения ее в состояние, максимально приближающееся к парному как по содержанию влаги, так и по характеру микроструктуры.

194   обрядка: Удаление со шкуры утяжелителей.

195 переборка: Выгрузка из чана и обратная загрузка в чан партии шкур для обеспечения равномерной обработки шкур рабочими жидкостями.

196 разбивка (Ндп. валка, валяние): Обработка шкуры в барабанах при отмоке на малых жидкостных коэффициентах для механического разделения структурных элементов дермы и ускорения отмоки.

197 мездрение отмоченной шкуры (Ндп. размездривание шкуры): Удаление со шкуры прирезей мяса и сала и части подкожной жировой клетчатки на мездрильных машинах.

198 подстрожка: Выравнивание толщины шкуры в головной части и воротке на строгальной машине.

199 обезжиривание:	Удаление избыточного количества природного жира из шкуры (кожи) путем эмульгирования и/или использования растворяющего средства.

200 обезволашивание: Отделение волосяного покрова и эпидермиса от дермы химическим или ферментативным способами.

Примечание – Обезволашивание может быть без сохранения и с сохранением шерсти.

201 намазь (Ндп. намазка): Нанесение на шкуру намазной смеси из сульфидных или ферментных препаратов при обезволашивании.

202 золение (Ндп. золка): Обработка шкуры (голья) суспензией извести с добавлением сернистого натрия и иногда других материалов для ослабления связи волоса с дермой, удаления межволоконных белковых веществ, разделения коллагеновых пучков и составляющих их волокон на более мелкие структурные элементы, частичного омыления жировых веществ шкуры.

203 сгонка волоса (Ндп. сбивка волоса, дернение): Операция удаления волоса и эпидермиса со шкуры после предварительного ослабления связи их с дермой.

204 мездрение голья: Удаление с голья подкожной жировой клетчатки.

205 кантовка шкуры: Удаление вручную с краев шкуры подкожной жировой клетчатки, не снятой при машинном мездрении.

206 чистка  голья (Ндп. косовка голья, фасонирование голья): Удаление грязи, гнейста, подседа со шкур  после обезволашивания путем соскабливания или химической обработки.

207 двоение [Ндп. распиловка, шпальтование]: Выравнивание голья (кожи) по толщине и разделение на несколько слоев.

208 обеззоливание: Удаление или нейтрализация извести и сернистого натрия, присутствующих в голье после золения .

209 мягчение: Удаление нежелательных межфибриллярных белков путем обработки шкур мягчителями для получения мягкой и пластичной кожи с гладким лицевым слоем.

210 пикелевание: Обработка голья перед дублением раствором, содержащим кислоту и соль, для снижения рН.

211 дубление: Обработка голья экстрактами натуральных продуктов (коры, листьев, семян и др.) или химическими веществами (хромом, алюминием, органическими соединениями и др.) для стабилизации при нагревании, ферментативном и термомеханическом воздействии и придания ему свойств готовой  кожи.

211.1 хромовое дубление: Дубление голья водными растворами основных солей трехвалентного хрома.

Примечание – По способу выполнения дубление может быть однофазным, двухфазным, "двухванным", "оригинал" и т.д.

211.2  алюминиевое дубление: Дубление голья водными растворами основных солей алюминия.

211.3  альдегидное дубление:	Дубление голья водными растворами альдегидов.

211.4 кремнекислое дубление: Дубление голья водными растворами кремниевой кислоты.

211.5  титановое дубление: Дубление голья водными растворами дубящих соединений титана.

211.6 циркониевое дубление:	Дубление голья водными растворами дубящих соединений циркония.

211.7  железное дубление: Дубление голья водными растворами основных солей трехвалентного железа.

211.8 жировое дубление (Ндп. замшевание голья): Дубление голья жирами.

211.9  лайковое дубление: Дубление голья смесью алюминиевых квасцов, поваренной соли, яичного желтка и муки.

211.10 растительное (таннидное) дубление (Ндп. красное дубление): Дубление голья растворами растительных дубильных веществ.

211.11  комбинированное дубление:	Дубление голья несколькими различными дубящими веществами одновременно или в определенной последовательности.

211.12 дубление синтетическими дубителями: Дубление голья растворами синтетических дубящих веществ.

212

повышение основности: Обработка раствором слабой щелочи для завершения процесса дубления. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.5]

213

отбеливание: Осветление цвета путем соответствующей химической обработкой. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.11]

214

отбеливание кожи растительного дубления: Удаление окисленных дубильных веществ и нерастворимых соединений из поверхностных слоев кожи для предотвращения растрескивания лицевого слоя и осветления цвета. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.12]

215

строгание (Ндп. строжка): Механическая операция, выполняемая для придания коже равномерной толщины. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.83]

216

нейтрализация: Повышение рН кожи минерального дубления до нейтрального значения из кислой зоны путем обработки раствором соли слабой щелочи или буферной смесью. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.62]

217 барабанное крашение: Крашение кожи раствором красителя при вращении в барабане.

218

жирование (Ндп. жировка): Применение жирующих средств для смазывания и смягчения кож. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.38]

219 наполнение кожи полимерами: Обработка кожи обычно в процессе жирования водными дисперсиями полимеров анионного или катионного характера.

220 разводка: Разглаживание на разводных машинах складок, морщин для уменьшения тягучести и увеличения площади кожи.

221 подвяливание (Ндп. подвялка): Частичное удаление влаги из влажной кожи испарением.

222 грунтование: Нанесение на поверхность кожи тонкого слоя пропитывающего грунта, содержащего полимерные материалы.

223 гидрофобизация: Обработка кожи гидрофобизирующими веществами для придания ей водоотталкивающих свойств.

224 сушка: Удаление влаги из кожи испарением до заданной нормы.

Примечание –  Сушка кожи может производиться на гладких поверхностях под вакуумом,  на шестах в свободном состоянии и на рамах в фиксированном состоянии

225 увлажнение (Ндп. отволожка): Равномерное повышение влажности кожи по всей структуре до определенной величины, необходимой для выполнения последующих механических операций отделки кожи.

226 тяжка (Ндп. мягчение, рековка): Механическое разделение структурных элементов кожи деформацией, растяжением и изгибом для придания коже мягкости, эластичности и тягучести.

227

шлифование (Ндп. шлифовка, пушение): Абразивная механическая обработка лицевого слоя или бахтармяной поверхности кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.16]

Примечание – Обработку лицевой поверхности кожи абразивными материалами с частичным сохранением мереи считают подшлифовыванием.

228 облагораживание лицевой поверхности кожи: Удаление части лицевого слоя кожи с пороками механическим путем с последующим нанесением искусственного покрытия.

229 кожа с искусственной лицевой поверхностью:	 Кожа, у которой лицевой слой был частично или полностью удален шлифованием или другой механической обработкой и улучшен отделкой.

230 покрывное крашение: Нанесение на лицевую поверхность кожи покрывной краски по всей поверхности кожи.

231 лакирование: Нанесение на лицевую поверхность кожи лакового покрытия, придающего поверхности зеркальный блеск.

232 прессование (Ндп. сатинирование кожи): Уплотнение кожи под прессом горячей плитой или валом для улучшения внешнего вида кожи.

233 нарезка лицевой поверхности кожи: Прессование кожи плитами с глубоким рельефным рисунком.

234 тиснение лицевой поверхности кожи: Прессование кожи специальными плитами с  рисунком.

235 прокатка (Ндп. катка, вальцовка): Уплотнение кожи на роликовых катках для повышения ее водостойкости, повышения прочности держания винта и улучшения внешнего вида.

236

лощение (Ндп. глянцовка): Операция получения яркой, блестящей или стеклоподобной аппретуры лицевого слоя поверхности кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.45]

237 плюшевание (полирование) (Ндп. плюшовка): Обработка ворсовой или лицевой поверхности кожи на плюшевальном круге для придания ей бархатистости и блеска.

238 аппретирование (Ндп. нанесение глянца на кожу): Нанесение на поверхность кожи тонкой  пленки, придающей коже улучшенный внешний вид.

239 закрепление покрытия на коже: Обработка покрывной пленки на лицевой поверхности кожи закрепляющими материалами для повышения водостойкости, термостойкости и улучшения внешнего вида.

240 анилиновая отделка: Отделка кожи с естественным лицевым слоем окрашиванием в ванне или барабане органическими красителями с последующим покрытием прозрачной бесцветной (или окрашенной) аппретурой, через которую естественный лицевой слой хорошо виден.

241 полуанилиновая отделка: Отделка кожи с естественным лицевым слоем или с легким шлифованием, сочетающей в себе два вида отделки аналиновую и обычную пигментную.

242 отделка кожи "Антик": Отделка кожи, предусматривающая двухцветный эффект на готовых изделиях в результате располировки верхнего контрастного слоя окраски.

243 отделка кожи "Флорантик": Отделка кожи с неравномерной окраской, контрастный слой которой нанесен в виде ярких световых пятен.

244

отделка: Химические и/или механические операции, выполняемые на коже краст для придания ей желаемых свойств для предполагаемого конечного использования кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.40]

245

отжим: Уменьшение содержания влаги в голье или кожах путем сжатия между валиками в машине. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.77]

246

сухая обработка в барабане: Сухая валка (мятье) кожи с добавками или без них во вращающемся барабане для смягчения структуры и улучшения ворса. Примечание – Также упоминается как сухая разбивка (отжатой кожи) в барабане. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.33]

Готовая кожа

247 кожа с естественной подшлифованной лицевой поверхностью: Кожа, подвергающаяся обработке абразивными материалами, с естественной лицевой поверхности которой частично удалена мерея.

248 кожа со шлифованной лицевой поверхностью: Кожа, подвергающаяся обработке абразивными материалами, лицевая поверхность которой полностью удалена.

249 кожа для низа обуви винтового, гвоздевого методов крепления: Кожа комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота и конских хазов.

250 кожа для низа обуви ниточных и клеевых методов крепления (Ндп. полувал, подошва Аго): Кожа комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, свиных, верблюжьих и конских хазов.

251 кожа для рантов: Кожа комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота и свиных шкур без пол.

252 обувная юфть (Ндп. обувная юфтевая кожа, яловочная юфть, яловая юфть): Кожа для верха обуви комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских передин и свиных шкур с повышенным содержанием жирующих веществ.

253 термоустойчивая юфть (Ндп. термоустойчивая юфтевая кожа): Кожа хромового дубления для верха обуви, выработанная из шкур крупного рогатого скота, пропитанная водными дисперсиями полимеров, жирующими веществами, отличающаяся термостойкостью и пониженной водопроницаемостью.

254 булгара: Кожа, выработанная из шкур крупного рогатого скота или конских передин таннидного или комбинированного дубления, окрашенная в красный или черный цвет, используемая для изготовления национальной обуви.

255 мостовье: Кожа, выдубленная таннидами, слегка прожированная, выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских передин, используемая для изготовления вытяжки сапога.

256 кожа хромового дубления (Ндп. хром): Кожа, полученная путем обработки исключительно солями хрома, либо солями хрома вместе с небольшим количеством какого-либо другого дубящего средства, используемого только для содействия процессу хромового дубления, но не в достаточном количестве, чтобы изменить существенно характер хромового дубления кожи.

257

растительно-хромовая кожа: Кожа, предварительно дубленая расти-тельным таннидом, а затем додубленная солями хрома. [ГОСТ ISO 15115 – 202- ,пункт 3.80]

258

опоек хромового дубления: Телячья кожа полного хромового дубления, черная или цветная, гладкая или тисненая, с белковой аппретурой. [ГОСТ ISO 15115 – 202- ,пункт 3.14]

259 выросток хромового дубления:  -

260 полукожник хромового дубления:  -

261 яловка легкая хромового дубления:	-

262 бычок хромового дубления:  -

263 кожа хромового дубления для верха обуви из сырья повышенных и тяжелых развесов: Кожа для верха обуви, выработанная из шкур яловки средней и тяжелой, бычины легкой и тяжелой и бугая.

264 свиная кожа хромового дубления (Ндп. свиной хром):  	-

265 шевро: Кожа хромового дубления для верха обуви, выработанная из козлины площадью не более 60 дм2.

266 козлина хромового дубления: 	Кожа для верха обуви, выработанная из козлины площадью более 60 дм2.

267 шеврет: Кожа хромового дубления для верха обуви и галантерейных изделий, выработанная из овчины.

268 жеребок хромового дубления:	-

269 выметка хромового дубления:	-

270 верблюжонок хромового дубления:	-

271 конская передина хромового дубления (Ндп. конский хром):	-

272 кожа собаки (Ндп. догшевро):	-

273

лаковая кожа: Кожа, обычно с зеркальным эффектом, полученная нанесением слоя пигментированных или непигментированных лаков или синтетических смол, толщина которого не превышает одной трети общей толщины изделия. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.66]

274

велюр (Ндп. хромовая замша): Кожа или кожа из спилка, поверхность которой была механически обработана для получения бархатистого ворса. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.95]

275

нубук: Кожа, подшлифованная (шлифованная) для придания бархатистого эффекта с сохранением природного рисунка лицевого слоя [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.63]

276 подкладочная кожа: Кожа минерального или комбинированного дубления, используемая для подкладки обуви.

277 галантерейная кожа: Кожа таннидного, минерального или комбинированного дубления, используемая для галантерейных изделий.

278 кожа для перчаток и рукавиц: Кожа хромового дубления, выработанная из мелких шкур различных животных, пол свиных шкур и крупного рогатого скота.

279 сафьян: Кожа таннидного дубления, выработанная из овчины или козлины, слабо прожированная и окрашенная в яркие цвета, используемая для верха национальной обуви.

280

замша: Кожа, изготовленная из бахтармяного спилка овчины или шкуры ягненка, либо из овчины или шкуры ягненка, с которой лицевой слой был удален путем шлифования, дубленая способами, включающими окисление жиров морских животных в коже, с использованием исключительно таких жиров (полножировая замша) или альдегидного предварительного дубления с последующим додубливанием такими жирами (комбинированная замша). [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.19]

Примечание –  Замшу изготавливают также из шкур северных оленей, козлины, оленя, антилопы, серны

281 лайка: Кожа алюминиевого дубления, выработанная из овчины, козлины, шкур собак.

282 кожа из спилка (Ндп. кожевенный спилок): Кожа, изготовленная из бахтармяного или среднего спилка.

283

кожа с покрытием и кожа из спилка с покрытием: Кожа и кожа из спилка, у которых поверхностное покрытие, нанесенное на внешнюю сторону, не превышает одной трети общей толщины материала, но составляет более 0,15 мм. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.22]

284 шорно-седельная кожа (Ндп. шорно-седельный полувал): Кожа комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных шкур, предназначенная для изготовления шорно-седельных изделий, людского и конского снаряжения, а также для ремешков и других мелких изделий.

285 бесхромовая кожа: Кожа, выработанная из шкуры с использованием дубящего средства, не содержащего солей хрома, где общее содержание хрома в дубленой коже менее или равно 0,2% (масса хрома/общий сухой вес  кожи).

286 сыромять: Недубленая кожа, выработанная из шкур крупного рогатого скота, свиных шкур, шкур верблюдов и лосей солеванием, с последующим обильным жированием и разбивкой, предназначенная для изготовления шорно-седельных и технических изделий.

287 пергамент: Высушенный, полупрозрачный или непрозрачный материал из недубленых шкур.

288 техническая кожа: Кожа растительного, хромового и комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, предназначенная для производства приводных ремней, кожаных деталей к машинам и разнообразных технических изделий для различных отраслей промышленности.

289 фотокожа: Кожа хромового дубления с естественной лицевой поверхностью, предназначенная для оклейки мехов камер фотоаппаратов и других приборов, выработанная из лицевого спилка овчины.

290 кожа для протезов: Кожа хромового дубления для протезов, бандажей и других изделий.

291

полуанилиновая кожа: Кожа с аппретурой, содержащей небольшое количество пигмента, так что природный лицевой слой хорошо виден. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.79]

292

кожа пулл-ап: Кожа, которая по своему типу отделки при растяжении становится светлее. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.71]

293 кожа органического дубления: Кожа, выработанная из шкуры с использованием натуральных или синтетических органических дубителей, где общее содержание дубильных металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) меньше или равно 0,3 % (масса всех металлов/общий сухой вес кожи).

294 кожа растительного дубления: Кожа, выработанная из шкуры с использованием растительных дубителей, где общее содержание дубильных металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) меньше или равно 0,3% (масса всех металлов/общий сухой вес кожи).

295

кожа с декоративной стяжкой лицевого слоя: Кожа, специально выделанная таким образом, чтобы сморщить лицевой слой и получить лицевую поверхность с заметными, но неравномерными складками и впадинами. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.86]

296

ламинированная кожа: Кожа, на которую нанесен слой полимерной пленки, не превышающий одну треть от общей толщины, методом переноса покрытия. Примечание – Другими методами нанесения полимерной пленки являются горячее прессование, тиснение и глажение. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.51]

297

лицевая кожа: Кожа с полностью сохраненным лицевым слоем, у которой ни одна часть поверхности не удалена какой-либо корректирующей механической обработкой. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.43]

298

наппа: Мягкая лицевая кожа, окрашенная насквозь и с легкой отделкой. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.59]

299 кожа краст: Кожа дубленая, неокрашенная или окрашенная, жированная и высушенная перед отделкой.

300

пигментированная кожа: Кожа, у которой природная текстура лицевого слоя или поверхность полностью укрыта аппретурой, содержащей пигменты. Примечание – Также существует термин пигментированная кожа из спилка. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.69]

Показатели качества

301 доброкачественность дубителей: Показатель качества, характеризующийся отношением дубящих веществ в растительных дубителях ко всем водорастворимым веществам.

302 адстригентность: Показатель качества, характеризующийся способностью органических дубителей необратимо связываться с гольевым порошком.

303 формирующая способность дубителя: Показатель качества, характеризующийся способностью дубителя формировать объем кожи.

304 степень прокраса: Показатель качества, характеризующийся отношением окрашенной дубителем толщины голья ко всей его толщине.

305 продуб: Показатель качества, характеризующийся пробой на полное окрашивание дубителем поперечного разреза кожи.

306 основность минеральных дубителей: Показатель качества, характеризующийся заданным соотношением гидроксильных групп в комплексе минеральных дубителей.

307 продубленность хромовой кожи (Ндп. «проба на "кип"» ): Показатель качества, характеризующийся степенью усадки образца хромовой кожи при кипячении.

308 содержание окиси хрома: Показатель качества, характеризующийся содержанием дубящих соединений хрома в выдубленной коже.

309 кислотность кожи: Показатель качества, характеризующийся содержанием свободных кислот в коже, количественно выраженный значением рН хлоркалиевой  или водной вытяжки.

310 основность на волокне: Показатель качества, характеризующийся отношением хрома, связанного с гидроксильными группами, к общему количеству хрома в коже, выраженный в процентах.

311 гигротермическая устойчивость: Показатель качества, характеризующийся способностью влажной кожи сохранять прочность при повышенной температуре.

312 водопоглощение: Показатель качества, характеризующийся количеством влаги, содержащейся в коже после выдерживания в воде в течение заданного времени, выраженный в процентах от ее начальной массы.

313 водопромокаемость  в статических условиях: Показатель качества, характеризующийся временем промокания неподвижно закрепленного образца воздушно-сухой кожи, определяемым по изменению электропроводности кожи.

314 водопромокаемость  в динамических условиях: Показатель качества, характеризующийся временем промокания при многократном изгибе образца воздушно-сухой кожи, определяемым по изменению электропроводности кожи.

Примечание – Также используется показатель качества «время проникания воды.

315 водопроницаемость  в динамических условиях: Показатель качества, характеризующийся количеством воды, пропускаемым промокшим образцом кожи при многократном изгибе.

316 водопроницаемость  в статических условиях: Показатель качества, характеризующийся количеством воды, пропускаемым неподвижно закрепленным промокшим образцом кожи при создании разности давления по обе стороны испытуемого образца.

317 воздухопроницаемость: Показатель качества, харак-теризующийся способностью кожи пропускать воздух при создании разности давления по обе стороны испытуемого образца.

318 паропроницаемость: Показатель качества, характеризующийся способностью кожи пропускать пары воды при создании разницы в упругости паров по обе стороны испытуемого образца.

319 пароемкость: Показатель качества, характеризующийся способностью воздушно-сухой кожи поглощать пары воды, определяемые по увеличению массы испытуемого образца.

320 гигроскопичность: Показатель качества, характеризующийся способностью кожи поглощать пары воды из окружающего воздуха.

321 влагоотдача: Показатель качества, характеризующийся способностью увлажненной кожи отдавать влагу при высушивании ее на воздухе при нормальных условиях.

322 кажущаяся плотность кожи: Показатель качества, характеризующийся отношением массы кожи к ее полному объему, включая объем пор.

323 истинная плотность: Показатель качества, характеризующийся отношением массы кожи к объему ее плотного вещества без пор.

324 пористость: Показатель качества, характеризующийся отношением объема пор в коже к общему объему кожи.

325

предел прочности при растяжении: Усилие на единицу исходной площади поперечного сечения, приложенное в момент разрыва испытуемой пробы. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.99]

326 напряжение при появлении трещин лицевого слоя: Показатель качества, характеризующийся нагрузкой в момент образования трещин на лицевой поверхности кожи при ее растяжении

327 относительное удлинение при заданном напряжении кожи: Показатель качества, характеризующийся отношением удлинения при заданном напряжении в миллиметрах к первоначальной рабочей длине образца в миллиметрах, выраженный в процентах.

328 устойчивость покрытия кожи к трению: Показатель качества, характеризующийся устойчивостью покрытия кожи к истиранию.

329 устойчивость кожи к многократному изгибу: Показатель качества, характеризующийся устойчивостью к многократному изгибу кожи и отделки, нанесенной на кожу.

Примечание – Для данного показателя также может быть использовано наименование «устойчивость покрытия кожи к многократному изгибу».

330 термостойкость покрытия кожи: Показатель качества, характеризующийся устойчивостью покрытия кожи к деформации при действии высоких температур.

331  гольевое вещество: Белковое вещество кожи.

Примечание – Основу белкового вещества составляет коллаген.

332 число продуба (Ндп. коэффициент дубности): Показатель качества, характеризующий количество дубящих веществ, связанных с 100 г гольевого вещества, выраженный в процентах.

333 водовымываемые вещества (Ндп. вымываемые водой): Вещества, извлекаемые водой, характеризующие связывание дубящих веществ и степень наполнения кожи водорастворимыми веществами.

334 несвязанные жировые вещества: Жиры и жироподобные вещества, экстрагируемые из кожи органическими растворителями.

335 связанный жир: Жиры и жироподобные вещества, непосредственно не извлекающиеся из кожи органическими растворителями.

336 остаточные несвязанные жировые вещества в юфти: Жировые вещества в юфти после обработки ее "пылью", определяемые экстрагированием органическими растворителями.

337 органические связанные дубящие вещества: Дубящие вещества, определяемые по разности между кожевым и гольевым веществом.

338 морозостойкость покрытия кожи: Показатель качества, характеризующийся устойчивостью покрытия кожи к действию низких температур.

339 светостойкость покрытия кожи: Показатель качества, характеризующийся отсутствием изменения цвета покрытия при интенсивном воздействии света.

340 температура сваривания: Температура, при которой кожа, погруженная в ванну с водой, начинает подвергаться усадке при равномерном нагревании.

341

сопротивление истиранию: Способность кожи противостоять износу поверхности от трения, натирания и других фрикционных воздействий. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.1]

342 маркость (устойчивость окраски к трению): Перенос красителя с кожи на ткань при сухом или мокром трении.

343

прочность на изгиб: Способность отделанной кожи выдерживать нагрузку, возникающую при многократном изгибе. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.41]

344

прочность на раздир: Усилие, необходимое для раздира кожи. Примечание – Испытание проводят на материале одинаковой толщины, который частично разрезают для создания места начала раздира. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.98]

345

прочность на прорыв при продавливании: Усилие, необходимое для полного прорыва всей толщины испытуемой пробы кожи. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.18]

346

устойчивость к конденсатообразованию: Устойчивость к выделению полулетучих и малолетучих веществ, присутствующих в коже, при высокой температуре окружающей среды. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.42]

347

устойчивость к холодному растрескиванию: Устойчивость аппретуры к растрескиванию и отслаиванию при складывании/изгибе при температуре не выше минус 5 °C. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.23]

348

степень дубления: Количество связанного органического вещества в 100 г гольевого вещества. Примечание – Применяется для кож, не содержащих минеральных веществ. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.28]

349

T/NT соотношение: Отношение таннидов к нетаннидам в материале для растительного дубления. [ГОСТ ISO 15115 – 202- , пункт 3.96]

Алфавитный указатель

| адстригентность | 302 |
| --- | --- |
| аппретура | 183 |
| аппретирование | 238 |
| алюминиевое дубление | 211.2 |
| альдегидное дубление | 211.3 |
| анилиновая отделка | 240 |
| бактериальное сырье | 93 |
| барабанное крашение | 217 |
| бахтарма | 9 |
| бахтaрмяный спилок | 16.2 |
| безличина | 75 |
| белая линия шкуры | 22 |
| бесхромовая кожа | 285 |
| боенское сырье | 69 |
| болячка | 76 |
| борушистость | 99 |
| бронзистость | 112 |
| бугай | 60 |
| булгара | 254 |
| быглость | 109 |
| бычина | 59 |
| бычок | 57 |
| бычок хромового дубления | 262 |
| велюр | 274 |
| верблюжонок хромового дубления | 270 |
| вет-блю | 11 |
| вет-вайт | 12 |
| влагоотдача | 321 |
| водовымываемые вещества | 333 |
| водопоглощение | 312 |
| водопромокаемость в динамических условиях | 314 |
| водопроницаемость в динамических условиях | 315 |
| водопромокаемость в статических условиях | 313 |
| водопроницаемость в статических условиях | 316 |
| воздухопроницаемость | 317 |
| волнистость лакового покрытия кожи | 113 |
| воротистость | 100 |
| вороток | 34 |
| выметка | 51 |
| выметка хромового дубления | 269 |
| выравниватели при крашении кожи | 177 |
| выросток | 49 |
| выросток хромового дубления | 259 |
| выхват | 77 |
| выход голья | 14 |
| галантерейная кожа | 277 |
| гигроскопичность | 320 |
| гигротермическая устойчивость | 311 |
| гидрофобизация | 223 |
| головная часть | 31 |
| голье | 13 |
| гольевой порошок | 165 |
| гольевое вещество | 331 |
| грива | 43 |
| грунтование | 222 |
| двоение | 207 |
| доброкачественность дубителей | 301 |
| дубитель | 166 |
| дубление | 211 |
| дубление синтетическими дубителями | 211.12 |
| дубящие вещества | 158 |
| дубящие соединения алюминия | 161 |
| дубящие соединения титана | 160 |
| дубящие соединения циркония | 159 |
| дубящие смолы | 173 |
| железное дубление | 211.7 |
| жеребок | 50 |
| жеребок хромового дубления | 268 |
| жесткость | 138 |
| жидкий хромовый дубитель | 169 |
| жилистость | 101 |
| жирование | 218 |
| жировая эмульсия для кожи | 180 |
| жировое дубление | 211.8 |
| жировые налеты | 121 |
| жирующее средство | 181 |
| загрязненная бахтарма | 111 |
| закал | 115 |
| закрепление покрытия на коже | 239 |
| замины | 116 |
| замораживание | 188 |
| замша | 280 |
| заполистость | 140 |
| засолка врастил | 189 |
| зачес | 103 |
| золение | 202 |
| известковое пятно | 150 |
| изменяемость цвета при растягивании кожи | 118 |
| истинная плотность | 323 |
| кажущаяся плотность кожи | 322 |
| кантовка шкуры | 205 |
| кислотность кожи | 309 |
| кислотный мягчитель | 156.2 |
| кнутовина | 78 |
| кожа | 6 |
| кожа для низа обуви винтового, гвоздевого методов крепления | 249 |
| кожа для низа обуви ниточных и клеевых методов крепления | 250 |
| кожа для перчаток и рукавиц | 278 |
| кожа для протезов | 290 |
| кожа для рантов | 251 |
| кожа из спилка | 282 |
| кожа краст | 299 |
| кожа органического дубления | 293 |
| кожа пулл-ап | 292 |
| кожа растительного дубления | 294 |
| кожа с декоративной стяжкой лицевого слоя | 295 |
| кожа с естественной подшлифованной лицевой поверхностью | 247 |
| кожа с искусственной лицевой поверхностью | 229 |
| кожа с покрытием и кожа из спилка с покрытием | 283 |
| кожа со шлифованной лицевой поверхностью | 248 |
| кожа собаки | 272 |
| кожа хромового дубления | 256 |
| кожа хромового дубления для верха обуви из сырья повышенных и тяжелых развесов | 263 |
| кожевенная эмульсия | 179 |
| кожевенное сырье | 3 |
| кожевое вещество | 15 |
| кожеедина | 79 |
| козлина | 52 |
| козлина хромового дубления | 266 |
| комбинированное дубление | 211.11 |
| комовая шкура | 90 |
| консервирование | 184 |
| конская шкура | 63 |
| конская передина хромового дубления | 271 |
| конфигурация шкуры [кожи] | 19 |
| концентрированный мягчитель голья | 156.1 |
| кремнекислое дубление | 211.4 |
| крупное кожевенное сырье | 45 |
| крупон | 27 |
| лайка | 281 |
| лайковое дубление | 211.9 |
| лакирование | 231 |
| лаковая кожа | 273 |
| ламинированная кожа | 296 |
| лапы | 36 |
| лестницы на коже | 124 |
| лизуха | 102 |
| лицевая кожа | 297 |
| лицевая поверхность | 8 |
| лицевой слой | 7 |
| лицевой спилок | 16.1 |
| лобаш | 32 |
| ломина | 81 |
| ломкость | 119 |
| лощение | 236 |
| маклак | 104 |
| маркость (устойчивость окраски к трению) | 342 |
| маскирующий агент | 162 |
| масса парной шкуры | 73 |
| материалы для нейтрализации кожи | 175 |
| материалы для обезволашивания шкуры | 154 |
| материалы для обеззоливания голья | 155 |
| мездра | 5 |
| мездрение голья | 204 |
| мездрение отмоченной шкуры | 197 |
| мездровая сторона | 4 |
| мелкое кожевенное сырье | 44 |
| мерея | 10 |
| мокросоленое консервирование | 185 |
| мостовье | 255 |
| молеедина | 82 |
| молочные линии | 80 |
| моржевистость | 107 |
| морозостойкость покрытия кожи | 338 |
| мягчение | 209 |
| мягчитель (голья) | 156 |
| накостыши | 108 |
| налет | 122 |
| намазь | 201 |
| намины | 123 |
| наплывы на лаковой коже | 125 |
| наполнение кожи полимерами | 219 |
| наполнители для кожи | 178 |
| наппа | 298 |
| нарезка лицевой поверхности кожи | 233 |
| напряжение при появлении трещин лицевого слоя | 326 |
| нейтрализация | 216 |
| неотделанная бахтарма | 110 |
| непродуб | 128 |
| неравномерное тиснение | 126 |
| неровная окраска | 130 |
| неровное строгание | 137 |
| неровный ворс кожи | 114 |
| несвязанные жировые вещества | 334 |
| нестойкость к утюжке | 149 |
| нетанниды | 164 |
| нубук | 275 |
| обезволашивание | 200 |
| обезжиривание | 199 |
| обеззоливание | 208 |
| облагораживание лицевой поверхности кожи | 228 |
| обострители | 153 |
| обрядка | 194 |
| обувная юфть | 252 |
| овчина | 53 |
| огузок | 26 |
| опоек | 48 |
| опоек хромового дубления | 258 |
| органические связанные дубящие вещества | 337 |
| ороговение | 96 |
| основность минеральных дубителей | 306 |
| основность на волокне | 310 |
| оспины | 98 |
| остаточные несвязанные жировые вещества в юфти | 336 |
| осыпание покрывной пленки | 129 |
| отбеливание | 213 |
| отбеливание кожи растительного дубления | 214 |
| отбеливающие материалы для кожи | 176 |
| отделка | 244 |
| отделка кожи "Антик" | 242 |
| отделка кожи "Флорантик" | 243 |
| отдушистость лицевого слоя | 131 |
| отжим | 245 |
| отмин кожи | 148 |
| отмока | 193 |
| относительное удлинение при заданном напряжении кожи | 327 |
| палая шкура | 91 |
| парная шкура | 72 |
| пароемкость | 319 |
| паропроницаемость | 318 |
| парша | 84 |
| пашины | 37 |
| пергамент | 287 |
| переборка | 195 |
| передина | 39 |
| перепил | 132 |
| пигментированная кожа | 300 |
| пикелевание | 210 |
| пикель | 157 |
| пленкообразователь | 182 |
| плохая обрезка кожи | 145 |
| плохая разделка краев, лап кожи | 144 |
| плюшевание (полирование) | 237 |
| повышение основности | 212 |
| подвяливание | 221 |
| подкладочная кожа | 276 |
| подрезь | 105 |
| подсед | 133 |
| подсолка | 191 |
| подстрожка | 198 |
| подтек | 134 |
| покрывное крашение | 230 |
| полуанилиновая кожа | 291 |
| полуанилиновая отделка | 241 |
| полукожа | 23 |
| полукожник | 56 |
| полукожник хромового дубления | 260 |
| полупередина | 40 |
| получепрак | 25 |
| полы | 28 |
| пористость | 324 |
| порок | 74 |
| предел прочности при растяжении | 325 |
| прелина | 88 |
| пресно-сухое консервирование | 187 |
| прессование | 232 |
| припольный участок | 29 |
| провал аппретуры | 142 |
| продуб | 305 |
| продубленность хромовой кожи | 307 |
| прокатка | 235 |
| промывка | 192 |
| прорезь | 106 |
| процент усола | 18 |
| прочность на изгиб | 343 |
| прочность на прорыв при продавливании | 345 |
| прочность на раздир | 344 |
| разбивка | 196 |
| разводка | 220 |
| разномереистость шевро | 141 |
| разноцветность кожи и покрывной пленки | 143 |
| рассевое сырье | 70 |
| растительное (таннидное) дубление | 211.10 |
| растительно-хромовая кожа | 257 |
| ржавые пятна | 85 |
| роговина | 83 |
| рыбка | 30 |
| рыхлость | 117 |
| садка | 135 |
| сафьян | 279 |
| светостойкость покрытия кожи | 339 |
| свиная кожа хромового дубления | 264 |
| свиное кожевенное сырье | 46 |
| свищ | 86 |
| связанный жир | 335 |
| сгонка волоса | 203 |
| седловина | 87 |
| серость окраски | 136 |
| синтетический дубитель | 170 |
| синтетический дубитель-заменитель | 171 |
| склизок | 47 |
| снятие шкуры | 2 |
| содержание окиси хрома | 308 |
| солевое пятно | 151 |
| солевые вмятины | 152 |
| сопротивление истиранию | 341 |
| специализированный синтетический дубитель | 172 |
| спилок | 16 |
| смесь дубителей | 167 |
| средний спилок | 16.3 |
| степень дубления | 348 |
| степень прокраса | 304 |
| строгание | 215 |
| стяжка | 146 |
| сушка | 224 |
| сухая обработка в барабане | 246 |
| сухой хромовый дубитель | 168 |
| сухосоленое консервирование | 186 |
| сходы | 35 |
| сыпь на лаковых кожах | 147 |
| сыромять | 286 |
| тавро | 94 |
| танниды | 163 |
| температура сваривания | 340 |
| термостойкость покрытия кожи | 330 |
| термоустойчивая юфть | 253 |
| техническая кожа | 288 |
| теклость волоса | 97 |
| тиснение лицевой поверхности кожи | 234 |
| титановое дубление | 211.5 |
| топографические участки шкуры [кожи] | 20 |
| тощесть | 92 |
| тузлукование | 190 |
| тяжка | 226 |
| T/NT соотношение | 349 |
| увлажнение | 225 |
| укусы насекомых | 89 |
| усол | 17 |
| устойчивость к конденсатообразованию | 346 |
| устойчивость к холодному растрескиванию | 347 |
| устойчивость покрытия кожи к трению | 328 |
| устойчивость кожи к многократному изгибу | 329 |
| утяжелители | 71 |
| фиксаторы | 174 |
| формирующая способность дубителя | 303 |
| фотокожа | 289 |
| хаз | 41 |
| хвост | 38 |
| хребтовая линия шкуры [кожи] | 21 |
| хромовое дубление | 211.1 |
| хрупкость | 120 |
| царапина | 139 |
| циркониевое дубление | 211.6 |
| чепрак | 24 |
| число продуба | 332 |
| чистка голья | 206 |
| шеврет | 267 |
| шевро | 265 |
| шероховатость лицевой поверхности кожи | 127 |
| шкура | 1 |
| шкура буйвола | 61 |
| шкура верблюжат | 54 |
| шкура взрослого лося | 66 |
| шкура взрослого оленя | 65 |
| шкура молодняка оленей | 55 |
| шкура моржа | 68 |
| шкура ослов (мулов) | 64 |
| шкура тюленя | 67 |
| шкура яка | 62 |
| шлифование | 227 |
| шорно-седельная кожа | 284 |
| шпигель | 42 |
| щеки | 33 |
| щелочной мягчитель | 156.3 |
| яловка | 58 |
| яловка легкая хромового дубления | 261 |
| ярмо | 95 |

| УДК 675.345:006.354 | МКС 59.140.01 01.040.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, шкуры, сырье, производство кожевенное, термины, определения |  |  |  |
| Акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |  |  |
| Руководитель разработки |  |  |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе, к.т.н. |  |  | Т. П. Назарова |  |
| Исполнители: |  |  |  |  |
| Заведующая отделом технологии производства кожи и меха Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха Эксперт по стандартизации |  |  | Н.В. Кленовская Л.Н. Углова Т.Е. Сырых |  |