| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 30535—202_ (Проект RU, первая редакция) |

Клеи Полимерные

Номенклатура показателей

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей клеев и герметиков (АПКГ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ г. №_____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 взамен гост 30535-97

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КЛЕИ ПОЛИМЕРНЫЕ Номенклатура показателей Polymeric adhesives. Nomenclature of indices

Дата введения – 202_–__ –__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей полимерных клеев синтетического происхождения (далее – клеи) для различных областей применения.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативных и технических документов, устанавливающих нормируемые показатели конкретных видов клеев, технологической документации на их применение.

Настоящий стандарт не распространяется на полимерные клеи природного происхождения, клеевые сухие строительные смеси.

Алфавитный перечень номенклатурных показателей клеев в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.049 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 9.708 Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов

ГОСТ 9.902 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 270 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

ГОСТ 2199 Клей резиновый. Технические условия

ГОСТ 4647 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

ГОСТ 4650 Пластмассы. Методы определения водопоглощения

ГОСТ 4651 Пластмассы. Метод испытания на сжатие

ГОСТ 6433.2 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении

ГОСТ 6433.3 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении

ГОСТ 6433.4 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте 50 Гц

ГОСТ 6806 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 9550 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 9627.1 Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

ГОСТ 10315 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения влагостойкости и водостойкости

ГОСТ 11262 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11645 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 11736 Пластмассы. Метод определения содержания воды

ГОСТ 12020 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред

ГОСТ 14236 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение.

ГОСТ 14759 Клеи. Метод определения прочности при сдвиге

ГОСТ 14760 Клеи. Метод определения прочности при отрыве

ГОСТ 14887 Клеи оптические. Типы

ГОСТ 15088 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

ГОСТ 15139 Пластмассы. Метод определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 15173 Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения

ГОСТ 15867 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов

ГОСТ 17537 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 18197 Пластмассы. Метод определения ползучести при растяжении

ГОСТ 18616 Пластмассы. Метод определения усадки

ГОСТ 18992 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 19109 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду

ГОСТ 20214 Пластмассы электропроводящие. Метод определения удельного объемного электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 21513 Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой

ГОСТ 21793 Пластмассы. Метод определения кислородного индекса

ГОСТ 22372 Материалы диэлектрические. Методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 100 до 5·106 Гц

ГОСТ 21341 Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу

ГОСТ 23630.2 Пластмассы. Метод определения теплопроводности

ГОСТ 24621 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)

ГОСТ 25271 Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по  Брукфильду

ГОСТ 25717 Клеи. Методы определения модуля сдвига клея в клеевом соединении

ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.

ГОСТ 28157 Пластмассы. Методы определения стойкости к горению

ГОСТ 28780 Клеи полимерные. Термины и определения

ГОСТ 28869 Материалы оптические. Методы измерений показателя преломления

ГОСТ 28966.1 Клеи полимерные. Метод определения прочности при расслаивании

ГОСТ 28966.2 Клеи полимерные. Метод определения прочности при отслаивании

ГОСТ 31939 Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 32054 Битумы нефтяные. Определение температуры размягчения по кольцу и шару

ГОСТ 32618.2 Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования

ГОСТ 33120 Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений

ГОСТ 33121 Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям

ГОСТ 33122 Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 33776 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение pH, кислотности и щелочности

ГОСТ 33362 Пластмассы. Методы испытаний на стойкость к воздействию влажного тепла, водяной пыли и соляного тумана

ГОСТ 34206 Пластмассы. Метод определения усадки термореактивных материалов

ГОСТ 34250 Пластмассы. Метод определения прочности при ударном растяжении

ГОСТ 35314 Клеи термопластичные для деревянных изделий. Установление типов водостойкости по прочности клеевого соединения

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Номенклатура показателей

Номенклатура показателей клеев и методы их определения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Номенклатура показателей клеев и методы их определения

| Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения | Метод определения или характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Показатели клея |  |  |  |
| 1.1 Внешний вид и цвет | – | – | Визуально |
| 1.2 Плотность | ρ | г/см3 | По ГОСТ 15139 |
| 1.3 Массовая доля нелетучих и летучих веществ | – | % | По ГОСТ 17537 ГОСТ 31939 |
| 1.4 Массовая доля воды | – | % | По ГОСТ 11736 |
| 1.5 Массовая доля функциональных групп и остатков, непрореагировавших мономеров | – | % | Отношение массы функциональных групп (эпоксидных и др.) и остатков непрореагировавших мономеров (фенола и др.), содержащихся в клее, к общей массе клея |
| 1.6 Водородный показатель | рН | – | ГОСТ 33776 |
| 1.7 Показатель вязкости: |  |  |  |
| - условной по вискозиметру ВЗ-246 | – | с | По ГОСТ 8420 |
| - условной по стандартной кружке ВМС | – | с | По ГОСТ 18992 |
| - условной по шариковому вискозиметру | – | с | По ГОСТ 2199 |
| - кажущейся по вискозиметру Брукфильда | – | Па·с | По ГОСТ 25271 |
| - динамической по ротационному вискозиметру Реотест | ŋ | Па·с | По ГОСТ 18992 |
| 1.8 Показатель текучести расплава | ПТР | г/10 мин | По ГОСТ 11645 |
| 1.9 Толщина клеевого слоя | – | мкм | ГОСТ 35314 |
| 1.10 Жизнеспособность клея | – | ч | Период времени от момента приготовления клея до момента, когда клей становится непригодным к употреблению |
| 1.11 Время образования поверхностной пленки | - | мин | Время, по истечении которого на поверхности клея образуется плёнка |
| 1.12 Время открытой выдержки | – | мин | ГОСТ 28780 |
| 1.13 Режим отверждения: |  |  | Совокупность необходимых и достаточных условий воздействия на клеевой слой |
| - температура | – | °С |  |
| - время | – | Ч |  |
| - давление | – | МПа |  |
| - ультрафиолетовое излучение | - | нм | длины волны зависит от фотоинициатора, используемого в рецептуре клея |
| - кислород | – | – | доступ или отсутствие кислорода зависит от рекомендаций производителя клея |
| - вода | – | л | количество зависит от рекомендаций производителя клея |
| - отвердитель | – | кг | количество зависит от рекомендаций производителя клея |
| 1.14 Сохранение свойств в процессе эксплуатации | – | % | Относительное изменение показателя свойства за заданный срок эксплуатации |
| 1.15 Морозостойкость | – | °С | Устойчивость к термоциклам. Сохраняет адгезию при многократных переходах через 0 ∘ C |
| 2. Показатели применения клея |  |  |  |
| 2.1 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | – | мг/м3 | По ГОСТ 12.1.005 |
| 2.2 Класс опасности | – | – | По ГОСТ 12.1.007 |
| 2.3 Горючесть | τ горения τ тления | с с | По ГОСТ 12.1.044 , ГОСТ 28157 |
| 2.4 Температура вспышки |  | °С | По ГОСТ 12.1.044 |
| 2.5 Температура воспламенения |  | °С | По ГОСТ 12.1.044 |
| 2.6 Температура самовоспламенения |  | °С | По ГОСТ 12.1.044 |
| 2.7 Самозатухаемость | – | – | Способность клея к затуханию в течение 30 с после устранения воздействия пламени |
| 2.8 Кислородный индекс | КИ | % | По ГОСТ 21793 |
| 2.9 Температура применения | – | – | Диапазон температур нанесения клея, при котором клей сохраняет эксплуатационные характеристики |
| 3 Показатели отвержденного клея |  |  |  |
| 3.1 Модуль сдвига | G | МПа | По ГОСТ 25717 |
| 3.2 Твердость | H | МПа | По ГОСТ 24621, ГОСТ 9627.1 |
| 3.3 Ударная вязкость |  | кДж/м2 | По ГОСТ 4647, ГОСТ 19109 |
| 3.4 Усадка | – | % | По ГОСТ 18616 ГОСТ 34206 |
| 3.5 Водопоглощение | – | % | По ГОСТ 21513, ГОСТ 4650 |
| 3.6 Относительное удлинение клеевой пленки | – | % | По ГОСТ 270, ГОСТ 11262, ГОСТ 14236 |
| 3.7 Паропроницаемость | – | м²·ч·Па/мг | По ГОСТ 25898 |
| 3.8 Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе | – | МПа | ГОСТ 9550-81 |
| 3.9 Температура размягчения по кольцу и шару | – | °С | ГОСТ 32054 |
| 3.10 Удельное объемное электрическое сопротивление | ρv | Ом·см | По ГОСТ 6433.2, ГОСТ 20214 |
| 3.11 Электрическая прочность | Епр | кВ/мм | По ГОСТ 6433.3 |
| 3.12 Тангенс угла диэлектрических потерь | tgδ | – | По ГОСТ 6433.4, ГОСТ 22372 |
| 3.13 Диэлектрическая проницаемость | ε | – | По ГОСТ 6433.4 |
| 3.14 Теплопроводность |  | Вт/(м·К) | По ГОСТ 23630.2 |
| 3.15 Коэффициент линейного теплового расширения | – | 1/град | По ГОСТ 15173, ГОСТ 32618.2 |
| 3.16 Показатель преломления | – | п(Х) | По ГОСТ 28869 |
| 3.17 Спектральный коэффициент светопропускания | – | % | По ГОСТ 14887 |
| 3.18 Теплостойкость по Мартенсу | – | °С | ГОСТ 21341 |
| 3.19 Температура эксплуатации | – | °С | Минимальный и максимальный интервал температуры, при которой в условиях действия постоянной нагрузки сохраняется эксплуатационная пригодность клеевого соединения |
| 3.20 Эластичность клеевой пленки при изгибе | – | мм | По ГОСТ 6806 |
| 3.21 Коррозионная агрессивность | – | – | По ГОСТ 9.902 |
| 3.22 Водостойкость | – | % | По ГОСТ 10315, ГОСТ 33122 |
| 3.23 Стойкость к различным агрессивным средам | – | % | По ГОСТ 12020 |
| 3.24 Атмосферостойкость | – | % | По ГОСТ 9.708 |
| 3.25 Грибоустойчивость | – | балл | По ГОСТ 9.049 |
| 3.26 Температура размягчения для термопластов по Вика | VST | °С | ГОСТ 15088 |
| 3.27 Температура стеклования | Tg | °С | ГОСТ 32618.2 |
| 3.28 Стойкость к ползучести | εt | % | ГОСТ 18197 |
| 3.29 Стойкость к влажному теплу, водяной пыли, солевому туману |  | % | ГОСТ 33362 |
| 3.30 Интервал рабочих температур | ∆T | °С | Разность минимальной и максимальной температур, которые могут длительно воздействовать на материал, не вызывая при этом заметного ухудшения его свойств или эксплуатационных характеристик |
| 3.31 Дымообразующая способность. | – | – | ГОСТ 12.1.044 |
| 3.32 Токсичность продуктов горения | – | HCL50, г/м3, при времени экспозиции, мин | ГОСТ 12.1.044 |
| 3.33 Срок службы клеевого соединения | – | лет | Продолжительность эксплуатации клеевого соединения в условиях, установленных технической документацией, до нарушения эксплуатационной пригодности |
| 4 Прочностные показатели отвержденного клея |  |  |  |
| 4.1 Прочность при расслаивании | Прас | кН/м | По ГОСТ 28966.1 |
| 4.2 Прочность при отслаивании | Потсл | кН/м | По ГОСТ 28966.2 |
| 4.3 Прочность при сдвиге |  | МПа | По ГОСТ 14759 |
| 4.4 Прочность при отрыве | σотр | МПа | По ГОСТ 14760 |
| 4.5 Прочность при неравномерном отрыве при изгибе | Пн.отр | МПа | Предельное погонное отрывающее усилие, действующее на клеевое соединение, определяемое как отношение разрушающей силы, приложенной перпендикулярно к плоскости склеенных внахлестку стандартных плоских образцов, к площади клеевого шва |
| 4.6 Прочность при скалывании | – | МПа | По ГОСТ 33120 ГОСТ 33121 ГОСТ 33122 |
| 4.7 Прочность при раскалывании | – | МПа | По ГОСТ 33121 ГОСТ 33122 |
| 4.8 Прочность при неравномерном отрыве (для облицованных деталей и изделий из древесины и древесных материалов) |  | кН/м | По ГОСТ 15867 |
| 4.9 Прочность клеевого соединения при воздействии влажности и температуры | D | Н/мм2 | По ГОСТ 35314 |
| 4.10 Прочность отвержденного клея при сжатии | – | МПа | По ГОСТ 4651 |
| 4.11 Прочность при ударном растяжении | – | кДж/м2 | По ГОСТ 34250 |

4 Классификация

Клеи подразделяются на следующие группы.

1) Дисперсионные. Эта группа включает клеи на полимерной и со-полимерной основе акриловой, винилацетата, этиленвинилацетатной, полиуретановой, других дисперсий.

2) Расплавы. Эта группа включает термопластичные клеи на основе сополимеров этилена с винилацетатом (ЭВА), стирольных термоэластопластов, полиамидов, полиэфиров (на основе простых и сложных полиэфиров), полиолефинов (АПАО),  полиуретанов, других термопластичных полимеров.

3) Растворные. Эта группа включает клеи на органических растворителях силиконовой, полиуретановой, акриловой и другой основе, натурального и синтетического каучука, термоэластопластов.

4) Реактивные. Эта группа включает клеи на основе мономеров, олигомеров, отверждаемых поликонденсацией (эпоксидные, фенолоформальдегидные, полиуретановые, полиамидные, на основе элементоорганических соединений) и отверждаемых по реакции полимеризации (анаэробные, цианакрилатные, акрилатные).

5) Герметизирующие. Эта группа включает в себя клеи на различной основе, обеспечивающие соединение различных материалов, а после затвердевания (высыхания) образуют водонепроницаемый и воздухонепроницаемый барьер, защищающий швы и стыки.

5 Применение номенклатурных показателей

5.1 Применяемость номенклатурных показателей клеев в соответствии с приведенной в разделе 4 классификацией приведена в таблице 2. Номенклатурные показатели клеев не приведенные в таблице 2, дополнительно определяется производителем или потребителем на основе технической документации на продукцию.

Таблица 2 Применение номенклатурных показателей клеев

| ПП Номенклатуры показателей | Дисперсионные | Расплавы | Растворные | Реактивные | Герметизирующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + | + | + |
| 1.3 | + | - | + | + | + |
| 1.4 | + | - | ± | - | ± |
| 1.5 | + | + | + | + | ± |
| 1.6 | + | - | ± | - | ± |
| 1.7 | + | + | + | + | + |
| 1.8 | - | + | - | - | - |
| 1.9 | + | + | + | + | + |
| 1.10 | + | + | + | + | + |
| 1.11 | - | + | + | + | + |
| 1.12 | + | + | + | + | + |
| 1.13 | + | - | + | + | + |
| 1.14 | + | + | + | + | + |
| 1.15 | + | + | + | + | + |
| 3.1 | + | + | - | + | - |
| 3.2 | + | + | + | + | ± |
| 3.3 | + | + | + | + | + |
| 3.4 | + | - | ± | ± | ± |
| 3.5 | + | + | - | + | + |
| 3.6 | + | + | + | + | + |
| 3.7 | ± | - | - | ± | + |
| 3.8 | + | + | + | + | + |
| 3.9 | - | + | - | - | - |
| 3.10 | + | + | + | ± | + |
| 3.11 | + | + | ± | ± | ± |
| 3.12 | - | + | + | ± | - |
| 3.13 | - | + | ± | ± | ± |
| 3.14 | - | + | - | ± | + |
| 3.15 | ± | + | - | ± | - |
| 3.16 | - | - | - | ± | - |
| 3.17 | - | - | - | ± | - |
| 3.18 | + | + | - | + | + |
| 3.19 | + | + | + | ± | + |
| 3.20 | + | ± | ± | ± | ± |
| 3.21 | + | + | ± | ± | ± |
| 3.22 | ± | + | + | + | + |
| 3.23 | + | + | - | + | + |
| 3.24 | - | + | - | + | + |
| 3.25 | ± | + | - | + | + |
| 3.26 | ± | - | ± | ± | - |
| 3.27 | - | - | - | ± | - |
| 3.28 | + | - | - | + | + |
| 3.29 | ± | - | - | + | + |
| 3.30 | + | + | + | + | + |
| 3.31 | + | + | + | + | + |
| 3.32 | + | + | + | + | + |
| 3.33 | + | + | + | + | + |
| 4.1 | + | + | ± | + | - |
| 4.2 | + | + | ± | + | - |
| 4.3 | + | + | + | + | - |
| 4.4 | + | + | + | + | + |
| 4.5 | + | + | + | + | - |
| 4.6 | + | + | + | + | - |
| 4.7 | + | + | + | + | - |
| 4.8 | - | + | + | + | - |
| 4.9 | + | - | - | + | - |
| 4.10 | + | + | + | + | + |
| 4.11 | - | - | + | + | - |
| Примечание - Знак "+" означает, что показатель является характерным для данной классификационной группы, знак "±" - означает , что в зависимости от химической основы, способу отверждения и/или применению показатель может быть характерным, или отсутствовать, знак "-" означает, что показатель не является характерным для данной классификационной группы. |  |  |  |  |  |

Приложение А

(справочное)

Алфавитный перечень показателей клеев

| Наименование показателя | Номер показателя |
| --- | --- |
| Атмосферостойкость | 3.24 |
| Внешний вид и цвет | 1.1 |
| Водопоглощение | 3.5 |
| Водородный показатель | 1.6 |
| Водостойкость | 3.22 |
| Время образования поверхностной пленки | 1.11 |
| Время открытой выдержки | 1.12 |
| Горючесть | 2.2 |
| Грибоустойчивость | 3.25 |
| Диэлектрическая проницаемость | 3.13 |
| Дымообразующая способность. | 3.31 |
| Жизнеспособность клея | 1.10 |
| Интервал рабочих температур | 3.30 |
| Кислородный индекс | 2.8 |
| Класс опасности | 2.2 |
| Коррозионная агрессивность | 3.21 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 3.15 |
| Массовая доля воды | 1.4 |
| Массовая доля нелетучих и летучих веществ | 1.3 |
| Массовая доля функциональных групп и остатков, непрореагировавших мономеров | 1.5 |
| Модуль сдвига | 3.1 |
| Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе | 3.8 |
| Морозостойкость | 1.15 |
| Относительное удлинение клеевой пленки | 3.6 |
| Паропроницаемость | 3.7 |
| Плотность | 1.2 |
| Показатель вязкости | 1.7 |
| Показатель преломления | 3.16 |
| Показатель текучести расплава | 1.8 |
| Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2.1 |
| Прочность клеевого соединения при воздействии влажности и темп | 4.9 |
| Прочность отвержденного клея при сжатии | 4.10 |
| Прочность при неравномерном отрыве (для облицованных деталей и | 4.8 |
| Прочность при неравномерном отрыве при изгибе | 4.5 |
| Прочность при отрыве | 4.4 |
| Прочность при отслаивании | 4.2 |
| Прочность при раскалывании | 4.7 |
| Прочность при расслаивании | 4.1 |
| Прочность при сдвиге | 4.3 |
| Прочность при скалывании | 4.6 |
| Прочность при ударном растяжении | 4.11 |
| Режим отверждения: | 1.13 |
| Самозатухаемость | 2.7 |
| Сохранение свойств в процессе эксплуатации | 1.14 |
| Спектральный коэффициент светопропускания | 3.17 |
| Срок службы клеевого соединения | 3.33 |
| Стойкость к влажному теплу, водяной пыли, солевому туману | 3.29 |
| Стойкость к ползучести | 3.28 |
| Стойкость к различным агрессивным средам | 3.23 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 3.12 |
| Твердость | 3.2 |
| Температура воспламенения | 2.5 |
| Температура вспышки | 2.4 |
| Температура применения | 2.9 |
| Температура размягчения для термопластов по Вика | 3.26 |
| Температура размягчения по кольцу и шару | 3.9 |
| Температура самовоспламенения | 2.6 |
| Температура стеклования | 3.27 |
| Температура эксплуатации | 3.19 |
| Теплопроводность | 3.14 |
| Теплостойкость по Мартенсу | 3.18 |
| Токсичность продуктов горения | 3.32 |
| Толщина клеевого слоя | 1.9 |
| Ударная вязкость | 3.3 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 3.10 |
| Усадка | 3.4 |
| Эластичность клеевой пленки при изгибе | 3.20 |
| Электрическая прочность | 3.11 |

| УДК 001.4:665.939.5:006.354 | МКС 83.180 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: полимерный клей, номенклатура показателей, классификация клеев, безопасность применения клея, отвержденный клей. |  |