| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (ЕАСС) |  |  |
| EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ |  | ГОСТ |
|  |  | 30643— |

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Метод определения санитарно-химических характеристик

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей современной минеральной изоляции «Росизол»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                        №                            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 30643―98

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Введение

Настоящий стандарт устанавливает метод определения поступления вредных летучих веществ из состава строительной продукции (конструкции, системы, изделия) в воздух помещений жилых, производственных и общественных зданий.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Метод определения санитарно-химических характеристик Building structures with thermal insulation. A method of determining sanitary and chemical characteristics

Дата введения ‒

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ограждающие конструкции зданий и сооружений, а также на строительные системы, конструкции и изделия заводской и полузаводской готовности (в т.ч. используемые внутри помещений) на всех этапах их жизненного цикла, применяемые при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте с тепло- и звукоизоляционным слоем из изделий и материалов из расплава минерального сырья на полимерном связующем.

Стандарт устанавливает порядок испытания поименованных конструкций, систем и изделий (далее ― изделий), обладающих потенциальным риском выделения вредных летучих веществ (далее ― ВЛВ) во внутреннюю среду помещений жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 745 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

ГОСТ 2156 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7995 Краны соединительные стеклянные. Технические условия

ГОСТ 23932 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 31430 (EN 13820:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 испытательная камера: Устройство для определения концентрации формальдегида, фенола, аммиака и других летучих химических (органических) веществ в условиях испытания, моделирующих условия эксплуатации испытуемого изделия.

3.2 рабочий объем камеры: Центральная часть устройства, непосредственно содержащая испытуемый образец, или общий объем воздуха незагруженной камеры, включая области циркуляционной вентиляции (м3).

3.3 испытательный стенд: Испытательное оборудование, включающее испытательную камеру, системы стягивающих устройств и системы контроля и поддержания заданного температурного режима и отбора проб воздуха, содержащего ВЛВ.

3.4 условия испытания: Обязательно поддерживаемые и контролируемые параметры, при которых проводят испытания, включающие:

- температуру воздуха в рабочем объеме испытательной камеры;

- относительную влажность воздуха в рабочем объеме;

- насыщенность рабочего объема испытуемым изделием, деталями или материалом;

- скорость воздухообмена и скорость движения воздуха внутри рабочего объема.

3.5 насыщенность: Отношение суммарной площади поверхности образца(ов) изделия, выделяющего формальдегид, фенол, аммиак и другие ВЛВ, к рабочему объему камеры, в котором он расположен (м2/м3).

Примечание ― Площадь рельефной поверхности рассчитывают без учета рельефа.

3.6 скорость воздухообмена: Отношение объема воздуха к рабочему объему камеры, через который он проходит за один час (1/ч).

3.7 скорость воздуха: Скорость движения воздуха над внешней поверхностью образца в испытательной камере (м/с).

3.8 стационарная концентрация: Постоянная концентрация определяемого вещества в воздухе камеры при условно постоянном выделении вещества из испытуемого образца (мг/м3).

Примечание ― На практике истинная стационарная концентрация не может быть достигнута, поскольку вещества выделяются необратимо, а в настоящем стандарте используют понятие стационарной концентрации только для целей проведения испытаний.

3.9 величина выделения: Стационарная концентрация определяемого вещества в камере или ее временная величина, полученная при постоянной температуре, относительной влажности воздуха, величине насыщенности и скорости воздухообмена после определенного периода проведения испытаний (мг/м3).

4 Средства испытаний и вспомогательные устройства

## Камера испытательная герметичная с объемом рабочего пространства от 0,5 до 1,0 м3, облицованная внутри материалом с низкой сорбционной способностью (нержавеющая сталь, стекло, эмаль), для образцов изделий.

## Стенд испытательный с испытательной камерой с объемом рабочего пространства не менее 0,5 м3 для конструкций (приложение А). Допускается использование другого испытательного оборудования при условии соблюдения требований настоящего стандарта.

## Термостат воздушный для поддержания требуемого температурного режима испытаний: (23,0±0,5) °С или (40,0±0,5) °С.

## Устройство аспирационное с расходомером (электроаспиратор) типа ЭА-1 для определения объема прокачиваемого воздуха.

## Сосуды поглотительные Рихтера, поглотительные приборы с пористой пластинкой или иной конструкции. Конструкция приборов и объем жидкости в них должны обеспечивать аспирацию воздуха с заданной скоростью отбора пробы в диапазоне от 0,5 дм3/мин до 3 дм3/мин без визуально отмечаемых пропусков вещества. Общее количество жидкости в обоих поглотительных приборах должно быть не более 20 см3.

## Хроматографы, спектрометры, спектрофотометры, электрофотоколориметры для определения содержания ВЛВ в отобранной пробе воздуха (выбирают в зависимости от вида определяемого токсичного вещества). Используемые приборы должны обеспечивать следующие пределы определения:

а) верхние пределы:

- формальдегида ― 3.0 мг/м3;

- фенола ― 4.0 мг/м3;

- аммиака ― 6.0 мг/м3.

б) нижние пределы:

- формальдегида ― 0.003 мг/м3;

- фенола ― 0.003 мг/м3;

- аммиака ― 0.04 мг/м3.

Примечание ― Использование аналитических методов допускается только при статистически определенной несущественности разностей парных наблюдений при выбранном уровне значимости  = 0,05.

Весы аналитические по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,0005 г.

Весы лабораторные с погрешностью взвешивания ±0,02 г.

Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева не менее (115±5) °С.

Барометр-анероид по действующему нормативному документу.

Линейка металлическая по ГОСТ 427.

Секундомер с ценой деления секундной шкалы 0,2 с.

Трубки из молибденового стекла по ГОСТ 23932.

Краны соединительные стеклянные по ГОСТ 7995.

Фольга алюминиевая по ГОСТ 745.

Клей силикатный.

Психрометр или другой прибор для контроля за температурой и влажностью воздуха в помещении.

Натрий двууглекислый по ГОСТ 2156.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Поглотительные растворы, приборы, приспособления, инструменты, посуда, химические реактивы для проведения анализа проб воздуха должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующей методике, утвержденной органами санитарно-эпидемиологического надзора и выбранной в каждом конкретном случае для проведения химического анализа.

## 5 Подготовка к испытаниям

5.1 Испытания проводят в помещении с относительной влажностью воздуха (50±3) % и температурой воздуха (23±0.5) °С.

5.2 Перед началом каждого испытания определяют фоновую составляющую токсичного вещества в воздухе помещения, где расположена испытательная камера (для изделий) или испытательный стенд (для конструкций).

5.3 Перед каждым испытанием внутреннюю поверхность испытательных камер и внутреннюю поверхность аспирационного устройства тщательно моют однопроцентным водным раствором двууглекислого натрия, ополаскивают дистиллированной водой и высушивают.

5.4 Отбор изделий со склада готовой продукции изготовителя, со строительного объекта или из транспортного средства

5.4.1 Отбор проб изделий проводят не ранее чем через 7 дней после их изготовления.

5.4.2. От партии изделий со строительного объекта или из транспортного средства, транспортирующего изделия на место строительства, отбирают случайным образом пять представительных изделий. Из середины каждого изделия вырезают по одному образцу размером [(500×500)±5] мм.

5.4.3 Каждый образец упаковывают в герметичный полиэтиленовый пакет и направляют в специализированную организацию для проведения испытаний.

Примечание ― Из изделий, имеющих декоративное или защитное покрытие, образцы вырезают без нарушения покрытия.

5.4.4 Образцы изделий, представляемые на испытание, должны иметь паспорт, в котором указывают полную характеристику изделия (приложение Б).

5.4.5 Изделия испытывают не ранее чем через два месяца с момента изготовления.

5.5 Подготовка образцов изделий

5.5.1 В каждом образце, вырезанном по 5.4.2, определяют содержание связующего по ГОСТ 31430 без учета декоративного или защитного слоя.

Содержание связующего должно соответствовать требованиям нормативного документа на изделие.

5.5.2 Из середины каждого образца размером [(500×500)±5] мм вырезают по одному образцу размером, обеспечивающим насыщенность:

- для производственных зданий ― 0,4 м2/м3;

- для жилых и общественных зданий ― 0,20±0,02 м2/м3;

- для детских и медицинских учреждений (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных) ― 0,3 м2/м3.

Фактические значения насыщенности при проведении испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.5.3 Образцы с тыльной стороны и торцов с помощью силикатного клея обклеивают алюминиевой фольгой, которую предварительно обезжиривают и сушат при температуре (180‒200) °С в течение 1 ч.

5.5.4 Подготовленные к испытанию образцы в неупакованном виде выдерживают на стеллаже в течение суток в помещении при температуре (23±2) °С и относительной влажности воздуха (50,0±0,5) %.

5.5.5 Установку для проведения испытаний теплоизоляционных изделий собирают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.

1 ― воздушный термостат; 2 ― образец теплоизоляционного изделия; 3 ― герметичная испытательная камера; 4, 5 ― вакуумные краны; 6 ― поглотительные сосуды; 7 ― поглотительная жидкость; 8 ― аспиратор

Рисунок 1 ― Схема установки для моделирования условий эксплуатации и отбора проб воздуха из объема испытательной камеры

5.6 Подготовка модели конструкции

5.6.1 В случае, если требуется определение санитарно-химической характеристики системы или конструкции, имеющей неоднородную структуру, которая не позволяет вырезать однородный представительный образец, модель конструкции для испытаний изготавливают на основании проекта технического решения или принципиальной схемы (при отсутствии проекта) в соответствии с требованиями приложения А. Модель должна соответствовать размеру проема испытательной камеры, обеспечивать требуемую насыщенность (5.5.2) и повторять ту часть реальной или проектируемой конструкции, которая обращена внутрь помещения.

5.6.2 Модель конструкции выдерживают до начала испытаний в проветриваемом помещении при температуре испытания (23±2) °С и относительной влажности воздуха (50,0±0,5) %.

5.6.3 Модель конструкции устанавливают на испытательном стенде за сутки до начала испытаний.

5.6.4 Подготовка стенда для испытания модели конструкции включает:

- герметизацию объема испытательной камеры и ее проверку с помощью У-образного манометра, подсоединяемого к входному патрубку, и электроаспиратора, подключенного к патрубку отбора проб. При выключении электроаспиратора манометр должен фиксировать устойчивое разрежение в камере;

- проверку (после герметизации объема испытательной камеры) работоспособности системы вентиляции, контроля температуры и нагревательных систем.

6 Проведение испытаний

6.1 Проведение испытания образцов изделий

6.1.1 Перед испытанием поверхности образцов изделий тщательно очищают обдувом и/или сухой щеткой (бязью) и проводят кондиционирование в течение 7‒15 сут при комнатных (лабораторных) условиях.

6.1.2 Кондиционированный образец изделия 2 (рисунок 1) помещают в испытательную камеру 3, которую устанавливают в свою очередь в воздушный термостат 1.

При наличии термостатированной испытательной камеры необходимость использования термостата отпадает.

6.1.3 Испытательную камеру с помещенным в нее образцом выдерживают в термостате в течение суток при температуре (23±2) °С или (40±2) °С в зависимости от температурного режима эксплуатации конструкции.

Фактические значения температуры выдержки испытательной камеры и при проведении испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний.

6.1.4 По истечении суток испытательную камеру охлаждают до комнатной температуры, открывают краны 4 и 5 и из объема камеры через поглотительные сосуды 6 с поглотительной жидкостью 7 с помощью аспиратора 8 протягивают расчетный объем воздуха, приведенный в соответствующей методике.

6.1.5 Во время протягивания воздуха через поглотительные сосуды измеряют температуру и влажность воздуха в помещении, а также давление атмосферного воздуха.

6.1.6 Концентрацию определяемого токсичного вещества в воздухе испытательной камеры определяют по методикам, в соответствии с [1-4].

6.1.7 Пробы воздуха анализируют в день их отбора.

6.2 Проведение испытания модели конструкции

6.2.1 Испытание модели конструкции проводят два раза: первое испытание ― не ранее двух месяцев с момента изготовления модели конструкции, повторное ― через три месяца с момента изготовления модели конструкции.

Повторное испытание модели конструкции следует проводить, если при первом испытании был получен отрицательный результат.

6.2.2 Первый отбор проб газовоздушной смеси из испытательной камеры проводят через сутки с момента стабилизации параметров воздуха в камере. В дальнейшем отборы проб повторяют через каждые 24 ч до момента установления постоянной концентрации определяемых токсичных веществ в воздухе камеры.

6.2.3 При отборе проб газовоздушной смеси из испытательной камеры измеряют температуру и влажность воздуха в помещении, а также давление атмосферного воздуха.

6.2.4 Испытания при температуре плюс 40 °С проводят аналогично испытаниям при нормальной температуре (23 °С), при этом температуру воздуха внутри камеры и среднюю температуру образца повышают до указанной величины при помощи нагревателей 9 и 15 (рисунок A.1).

6.2.5 После достижения температуры плюс 40°С модель конструкции выдерживают на стенде в течение суток.

6.2.6 Отбор проб газовоздушной смеси из испытательной камеры необходимо проводить после отключения всех нагревателей и понижения температуры воздуха в камере до плюс 23 °С.

6.2.7 Концентрацию ВЛВ в пробе газовоздушной смеси определяют по методикам, в соответствии с [1-4].

6.2.8 По окончании испытания модель снимают со стенда и вновь помещают в проветриваемое помещение.

## 7 Обработка и оформление результатов испытаний

7.1 За результат определения содержания ВЛВ в воздухе испытательной камеры принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений.

7.2 Фактическое значение концентрации ВЛВ, выделяемого в воздух испытательной камеры образцом изделия или моделью конструкции, определяют, как разность между концентрацией, определенной в процессе испытаний, и фоновой составляющей.

7.3 Вычисление стационарной концентрации вещества проводят исходя из результатов последних четырех измерений и определяют ее как среднюю арифметическую величину последних четырех значений концентрации вещества, если выполнено хотя бы одно из двух условий:

- ни одно единичное значение концентрации не отклоняется от среднего арифметического значения более чем на 5 %;

- ни одно единичное значение концентрации не отклоняется от среднего арифметического значения более чем на 0,003 мг/м3 при определении выделения формальдегида и фенола и 0,04 мг/м3 при определении выделения аммиака.

Если в течение 28 дней испытания стационарная концентрация вещества не будет получена, то вычисляют среднее арифметическое значение последних четырех результатов определения концентрации в качестве временной величины, что должно быть указано в протоколе испытаний.

7.4 В качестве значения выделения определяемого вещества из испытуемого образца(ов) принимают значение стационарной концентрации или ее временной величины.

7.5 Результаты измерений оформляют в виде протокола испытаний или записи в лабораторном журнале (на бумажном носителе или в электронном виде) (рекомендуемая форма записи приведена в приложении В), который должен содержать следующие сведения:

- наименование определяемого вещества;

- тип камеры, ее рабочий объем;

- заданные и фактические параметры проведения испытаний: температура, влажность воздуха, насыщенность и скорость воздухообмена;

- наименование изготовителя образцов, заказчика испытаний;

- наименование и обозначение изделия(ий) по функциональному и эксплуатационному назначению или наименование материала по НТД;

- наименование и обозначение НТД;

- место и продолжительность эксплуатации образца(ов) (при необходимости);

- дату изготовления образца(ов);

- дату и условия отбора изделий;

- размеры (габариты) и количество образцов;

- условия хранения (кондиционирования) до начала испытаний;

- дату и время начала и окончания испытания;

- тип, номер и т.д. спектрофотометра или другого аналитического прибора и калибровочные коэффициенты (если используются);

- значение фоновой концентрации определяемого вещества, мг/м3;

- продолжительность от начала испытаний и условия отбора проб воздуха (температура, объем, атмосферное давление и пр.);

- результаты измерений (показания прибора);

- номер протокола испытания и идентификационные данные образцов (номер партии и пр.).

7.6 Протокол испытаний должен содержать сведения, указанные в 7.5, за исключением размеров (габаритов) и количества образцов, калибровочных коэффициентов, показаний прибора и условий отбора проб воздуха, которые заменяют результатами расчетов насыщенности и стационарной концентрации или ее временной величины с обязательным указанием общей продолжительности испытания до получения стационарной концентрации или невозможности ее достижения. В протокол дополнительно включают наименование и адрес организации, проводившей испытания, утверждающие подписи, подписи исполнителей и ссылку на настоящий стандарт. При ведении лабораторного журнала допускается одновременное внесение результатов измерений и расчетов в одной записи.

Нарушения упаковки при доставке образцов и (или) наличие дефектов или повреждений должны быть указаны в протоколе испытаний, так как они могут значительно исказить результаты испытаний.

По согласованию с заинтересованной стороной (заказчиком) допускается более краткая или расширенная форма протокола испытаний с приложением копии акта отбора образцов, описанием конструкции мебельной продукции, перечнем применяемых материалов и защитных покрытий и прочее.

Приложение А

(обязательное)

Стенд для санитарно-химических испытаний конструкций

с тепловой изоляцией

Принципиальная схема стенда приведена на рисунке А.1.

Испытательная камера 1 представляет собой емкость объемом не менее 0,5 м3, выполненную из химически нейтрального материала (нержавеющая сталь, сталь с эмалевым покрытием), снабженную тепловой изоляцией 20 и электрическим нагревателем 15, позволяющим поддерживать внутри камеры требуемый температурный режим.

В корпусе камеры предусмотрены места ввода датчиков температуры 5‒7, 18, электропитания нагревателя и штуцеров для отбора проб воздуха 3, 16.

Лицевая сторона камеры имеет открытый проем со специально предусмотренным фланцем 14. По площади проема камера контактирует с моделью исследуемой конструкции. Объем камеры после установки модели герметизируют при помощи фланца 14, резинового уплотнителя 13 и болтовых стяжек 11.

В качестве испытываемой модели приведена конструкция, состоящая из железобетонной плиты 4 толщиной 50 мм и теплоизоляционного слоя из минераловатной плиты 8.

Во избежание контакта торцевой части минераловатной плиты с окружающей средой и создания нежелательного фона в помещении плиту помещают в металлический короб, имеющий по периметру отбортовку (фланец) и герметизирующую его объем резиновую прокладку 12.

Торцы модели конструкции гидро- и теплоизолируют.

Требуемую температуру минераловатной плиты поддерживают за счет источника инфракрасного излучения 9, расположенного за покрывающим коробом модели и обеспечивающего равномерность теплового потока, плавность регулирования его величины и малую тепловую инерцию источника.

В камерах емкостью менее 1 м3 требуемую насыщенность тепловой изоляции создают за счет снижения площади открытой выделяющей поверхности с помощью металлических диафрагм (алюминиевая фольга), приклеиваемых на поверхность модели, обращенную внутрь испытательной камеры (рисунок A.1).

1 ― испытательная камера; 2 ― диафрагма; 3 ― патрубок (штуцер) для отбора проб; 4 ― железобетонная плита; 5‒7, 18 ― датчики температуры; 8 ― теплоизоляционный слой модели; 9 ― источник инфракрасного излучения; 10 ― покрывающий короб; 11 ― болтовые стяжки; 12 ― фланец и резиновая прокладка покрывающего короба; 13 ― резиновый уплотнитель камеры; 14 ― фланец испытательной камеры; 15 ― плоский электронагреватель; 16 ― входной патрубок (штуцер); 17 ― блок регулирования нагрева испытательной камеры; 19 ― корпус испытательной камеры; 20 ― тепловая изоляция камеры
Рисунок А.1 ― Принципиальная схема стенда для санитарно-химических испытаний конструкций с тепловой изоляцией

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма паспорта образца изделия (модели конструкции), представляемого на испытание

| (наименование образца изделия (модели конструкции)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес изготовителя (заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изготовления и/или номер партии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование нормативного документа на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер образца (модели конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия (модель конструкции) изготовлены с применением следующих материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материала | Нормативный документ на материал |  |  |  |  |  |  |  | Содержание материала, % |  |
| Технология изготовления и температура тепловой обработки изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель изготовителя (заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
| Ответственное лицо за связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с испытательной лабораторией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение В

## (рекомендуемое)

## Форма протокола испытания

Протокол N

| (наименование аккредитованной испытательной лаборатории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид испытания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование испытываемых образцов изделий (модели конструкции)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Предприятие-изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Дата изготовления и отбора образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Основание для проведения испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (номер |  |  |  |  |
| и дата письма (договора) заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Характеристика образцов изделий (модели конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Условия проведения испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (температура и относительная |  |  |  |  |  |  |
| влажность воздуха в камере, насыщенность, воздухообмен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемое вещество |  |  | Концентрация данного вещества в воздухе испытательной камеры, мг/м |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, мг/м |
|  |  |  | Первое испытание, °С |  |  |  | Второе испытание, °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 40 |  |  | 23 |  |  | 40 |  |  |
| Заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | Методика определения формальдегида с ацетилацетоновым реактивом: Утв. зам. Гл. гос. санитарного врача СССР 31.05.85 г. N 3900-85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | Методика определения фенола по реакции с паранитроанилином. Колориметрический метод. Руководство по контролю загрязнения атмосферы: Утв. Гл. гос. санитарным врачом СССР и Госкомитетом по гидрометеорологии и контролю природной среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979 |  |  |
| [3] | - Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. - Выпуск XIII. - М.: ЦРИА, Морфлот, 1979 |  |  |
| [4] | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах*. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987 |  |  |

| УДК |  | МКС 91.100.60 |
| --- | --- | --- |

Ключевые слова:

| Разработчик: Ассоциация «Росизол» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор |  | Свиридова Е.В. |