| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN CONCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 15115 – (проект, RU, окончательная редакция) |

КОЖА

Словарь

(ISO 15115:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 	№..........................)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15115:2019 «Кожа. Словарь» (ISO 15115:2019, «Leather – Vocabulary», IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………………... |  |
| Библиография……………………………………………………………………………… |  |
| Алфавитный указатель терминов на русском языке………………………………… |  |
| Алфавитный указатель терминов на английском языке……………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА

Словарь

Leather. Vocabulary

Дата введения −

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, используемые в кожевенной промышленности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте установлены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

–	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/;

–	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 сопротивление истиранию (abrasion resistance) <характеристика>: Способность кожи противостоять износу поверхности от трения, натирания и других фрикционных воздействий.

3.2 анилиновая кожа (aniline leather) <материал>: Кожа без поверхностного покрытия или с непигментированным поверхностным покрытием, естественный лицевой слой (3.46) которой хорошо виден.

Примечание – Толщина непигментированного поверхностного покрытия обычно меньше или равна 0,01 мм.

3.3 баркометр (barkometer) <оборудование>: Тип гидрометра, используемого на кожевенных заводах.

Примечание – Корреляция между удельным весом и показаниями баркометра (Bk) представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Удельный вес, г/см3 | °Bk |
| --- | --- |
| 1,0 | 0 |
| 1,020 | 20 |
| 1,120 | 120 |

3.4 основность хрома (basicity of chromium) <химическая характеристика>: Количество гидроксильных групп, приходящихся на единицу хрома, в процентном соотношении к их количеству в гидроксиде хрома.

3.5 повышение основности (basification) <процесс>: Обработка раствором слабой щелочи для завершения процесса дубления (3.97).

Пример – Обработка минерального дубильного состава с целью образования большого количества металлических соединений и обеспечения возможности комплексообразования реакционноспособных групп шкурок (3.88) с дубильным материалом.

3.6 мягчитель (bate) <материал>: Ферменты, смешанные с инертным носителем, используемые для избирательного удаления нежелательных компонентов из                шкур (3.48) и шкур (3.88).

3.6.1 кислотный мягчитель (acid bate): Мягчитель (3.6), обладающий оптимальной активностью в диапазоне рН от 3 до 5.

3.6.2 щелочной мягчитель (alkaline bate): Мягчитель (3.6), обладающий оптимальной активностью в диапазоне pH от 8,0 до 8,5.

3.7 мягчение (bating) <процесс>: Удаление нежелательных межфибриллярных белков путем обработки шкур (3.48) и шкур (3.88) мягчителями (3.6) для получения мягкой и пластичной кожи с гладким лицевым слоем (3.46).

3.8 шкала Боме (baume) <физическая характеристика>: Измеренная плотность жидкости, которая может быть преобразована в удельный вес.

Примечания

1 Обычно используется для расчета концентрации технологического раствора, например, раствора соли, используя следующие формулы:

– для жидкостей тяжелее воды удельный вес = 145/(145 - n) при 15 °C (60 °F);

– для жидкостей легче воды удельный вес = 140/(130 + n) при 15 °C (60 °F),

где n - показания по шкале Боме, сокращенно обозначаемые как °Be.

2 Один градус Be соответствует показанию 6,9 ° баркометра (3.3), Bk.

3.9 колода (beam) <оборудование>: Выпуклая деревянная плита, наклоненная вниз примерно на уровне пояса, на которую кладут шкуру (3.48) для удаления шерсти, обрезков лишней мездры, неровных краев и чистки голья (3.78) ручным ножом.

3.10 пленкообразователь (binder) <материал>: Пленкообразующий материал, обычно полимерный, используемый для сцепления частиц пигмента и добавок для нанесения покрытия на поверхность кожи.

3.11 отбеливание (bleaching) <процесс>: Осветление цвета путем соответствующей химической обработкой.

3.12 отбеливание кожи растительного дубления (bleaching of vegetable-tanned leather) <процесс>: Удаление окисленных дубильных веществ и нерастворимых соединений из поверхностных слоев кожи для предотвращения растрескивания лицевого слоя (3.46) и осветления цвета.

3.13 испытание на кипячение (boil test) <характеристика>: Испытание куска полностью увлажненной кожи для проверки наличия усадки после помещения в кипящую воду на 2 - 3 мин.

Примечание – Если кожа сохраняет первоначальную площадь, хромовое дубление считается завершенным.

3.14 опоек хромового дубления (box calf leather) <материал>: Телячья кожа полного хромового дубления, черная или цветная, гладкая или тисненая, с белковой аппретурой (3.39).

3.15 отмин кожи (break of leather) <характеристика>: Поверхностные морщины, образующиеся при сгибании кожи лицевым слоем (3.46) внутрь.

Примечание – Для описания этой характеристики обычно используются такие прилагательные, как "плотный", "тонкий", "рыхлый", "грубый", "трубчатый" и "фланкирующий". Как правило, чем мельче морщины или отмин лицевого слоя, тем выше качество кожи.

3.16 шлифование (buffing) <процесс>: Абразивная механическая обработка лицевого слоя (3.46) или бахтармяной поверхности кожи.

Примечание – См. также подшлифовывание (3.90).

3.17 полируемая кожа (burnishable leather) <материал>: Кожа, которая при трении или полировке приобретает блестящий потемневший внешний вид.

3.18 прочность на прорыв при продавливании (burst strength) <характеристика>: Усилие, необходимое для полного прорыва всей толщины испытуемой пробы кожи.

[ИСТОЧНИК: ISO 3379:2015]

3.19 замша (chamois) <материал>: Кожа, изготовленная из бахтармяного спилка (3.93.2) овчины или шкуры (3.88) ягненка, либо из овчины или шкуры (3.88) ягненка, с которой лицевой слой (3.46) был удален путем шлифования, дубленая способами, включающими окисление жиров морских животных в коже, с использованием исключительно таких жиров (полножировая замша) или альдегидного предварительного дубления с последующим додубливанием такими жирами (комбинированная замша).

Примечания

1 Также кожа из шкуры горной антилопы или серны, но такая кожа встречается редко.

2 В немецком языке этот термин также используется для обозначения замши для одежды из оленьей шкуры.

3 Замшу также делают из козьих шкур.

3.20 бесхромовая кожа (chrome-free leather) <материал>: Шкура (3.48) или    шкура (3.88), превращенная в кожу с помощью дубящего средства, не содержащего солей хрома, где общее содержание хрома в дубленой коже менее или равно 0,1% (масса хрома/общий сухой вес кожи).

3.21 кожа хромового дубления (chrome-tanned leather) <материал>: Шкура (3.48) или шкура (3.88), превращенная в кожу либо путем обработки исключительно солями хрома, либо солями хрома вместе с небольшим количеством какого-либо другого дубящего средства, используемого только для содействия процессу хромового дубления, но не в достаточном количестве, чтобы изменить существенно характер хромового дубления кожи.

3.22 кожа с покрытием и кожа из спилка с покрытием (coated and coated split leather) <материал>: Кожа и кожа из спилка (3.93), у которых поверхностное покрытие, нанесенное на внешнюю сторону, не превышает одной трети общей толщины материала, но составляет более 0,15 мм.

3.23 устойчивость к холодному растрескиванию (cold crack resistance) <характеристика>: Устойчивость аппретуры (3.39) к растрескиванию и отслаиванию при складывании/изгибе при температуре не выше минус 5 °C.

3.24 кожа с корректированным лицевым слоем (corrected grain leather) <материал>: Кожа, у которой лицевой слой (3.46) был частично удален шлифованием (3.16) или другой подобной механической обработкой, и улучшен отделкой (3.40).

Примечание – Природную мерею на коже обычно можно идентифицировать, за исключением сильно корректированных лицевых слоев.

3.25 маркость (crocking) <характеристика>: Перенос красителя с кожи на ткань при сухом или мокром трении.

3.26 консервирование (curing) <процесс>: Временное сохранение сырых шкур (3.72) или шкур (3.88).

3.27 обезжиривание (degreasing) <процесс>: Удаление природного жира из         шкуры (3.48) или из шкуры (3.88) путем эмульгирования в водной среде и/или использования растворяющего средства.

3.28 степень дубления (degree of tannage) <химическая характеристика>: Количество связанного органического вещества в 100 г гольевого вещества.

Примечание – Применяется для кож, не содержащих минеральных веществ.

3.29 обеззоливание (deliming) <процесс>: Удаление щелочности из золеного голья (3.67).

3.30 дабл фейс (double face) <материал>: Двухсторонняя кожа, изготовленная из шкур (3.88) ягнят или овец или других животных с шерстью, выделанная, дубленая, мягченая и окрашенная для придания желаемых свойств.

3.31 стяжка лицевого слоя (drawn grain) <физические характеристики>: Нежелательный деформированный внешний вид лицевого слоя (3.46).

3.32 барабан (drum) <оборудование>: Цилиндрический сосуд с перегородками внутри и способный вращаться вокруг собственной оси, используемый для механического перемешивания при обработке кожи.

3.33 сухая обработка в барабане (dry drumming) <процесс>: Сухая валка (мятье) кожи с добавками или без них во вращающемся барабане (3.32) для смягчения структуры и улучшения ворса (3.58).

Примечание – Также упоминается как сухая разбивка (отжатой кожи) в барабане.

3.34 сухосоленое консервирование (dry salting) <процесс>: Консервирование (3.26), при котором шкуры (3.48) и шкуры (3.88) обрабатывают поваренной солью и сушат.

3.35 окрашенная кожа краст (dyed crust leather) <материал>: Кожа дубленая, окрашенная, жированная и высушенная, перед отделкой (3.40).

3.36 E.I. кожа; восточно-индийская кожа (E.I. leather; East India leather) <материал>: Кожа растительного дубления (3.100) с характерным светло-бежевым или бледным золотисто-желтым цветом, изготовленная по технологии, характерной для данной географической местности.

Примечание – Зарегистрированное индийское географическое указание под 
номером 95.

3.37 жирующее средство (fatliquor) <материал>: Состав на базе натурального или синтетического жира, который может представлять собой эмульсию, раствор или дисперсию, используемую для смазки волокон кожи.

3.38 жирование (fatliquoring) <процесс>: Применение жирующих средств (3.37) для смазывания и смягчения кож.

3.39 аппретура  (finish) <материал>: Покрытие на поверхности кожи.

3.40 отделка (finishing) <процесс>: Химические и/или механические операции, выполняемые на коже краст для придания ей желаемых свойств для предполагаемого

конечного использования кожи.

3.41 прочность на изгиб (flexural endurance) <характеристика>: Способность отделанной кожи выдерживать нагрузку, возникающую при многократном изгибе.

3.42 устойчивость к конденсатообразованию (fog resistance) <характеристика>: Устойчивость к выделению полулетучих и малолетучих веществ, присутствующих в коже, при высокой температуре окружающей среды.

3.43 лицевая кожа (full grain leather) <материал>: Кожа с полностью сохраненным лицевым слоем (3.46), у которой ни одна часть поверхности не удалена какой-либо корректирующей механической обработкой.

3.44 выделка меха (fur dressing) <процесс>: Отделка (3.40) меха кожи.

Примечание – При выделке меха́ стригут (или подравнивают), отбеливают (опционально), красят, расчесывают и в конце подвергают плюшеванию.

3.45 лощение (glazing) <процесс>: Операция получения яркой, блестящей или стеклоподобной аппретуры (3.39) лицевого слоя (3.46) поверхности кожи.

3.46 лицевой слой (grain) <материал>: Внешняя сторона кожи после удаления волоса или шерсти и эпидермиса, характеризующаяся фолликулами от волос или шерсти, фолликулами от перьев или чешуи, специфичными для каждого вида животных.

3.47 устойчивость лицевого слоя к растрескиванию (grain crack resistance) <характеристика>: Сопротивление лицевого слоя (3.46) поверхности кожи к разрыву при воздействии механического напряжения.

3.48 шкура крупных видов животных (hide) <материал>: Сырая шкура (3.88) зрелого или взрослого животного крупного вида.

ПРИМЕР –  Крупный рогатый скот и буйволы.

3.49 гольевой порошок (hide powder) <материал>: Порошок из хорошо промытого, высушенного, обеззоленного голья (3.67), измельченного с помощью мельницы.

3.50 кожевое вещество (hide substance) <материал>: Количество коллагенового вещества в 100 г сухой кожи.

3.51 ламинированная кожа (laminated leather) <материал>: Кожа, на которую нанесен слой полимерной пленки, не превышающий одну треть от общей толщины, методом переноса покрытия.

Примечание – Другими методами нанесения полимерной пленки являются горячее прессование, тиснение и глажение.

3.52 кожа (leather) <материал>: Шкура (3.48) или шкура (3.88) с ее первоначальной волокнистой структурой, более или менее неповрежденной, дубленая для защиты от гниения, где волос или шерсть могут быть удалены или нет, независимо от того, была ли шкура (3.48) или шкура (3.88) разделена на слои или сегментирована до или после дубления (3.97) и где любое поверхностное покрытие или поверхностный слой, каким бы образом он ни был нанесен, не толще 0,15 мм.

Примечания

1 Если дубленая шкура (3.48) или шкура (3.88)  расщеплена механически и/или химически на волокнистые частицы, мелкие кусочки или порошки, а затем, с добавлением или без добавления связующего вещества, изготавливается в виде листов или других форм, то такие листы или формы не являются кожей.

2 Если лицевой слой был полностью удален, термин "кожа" не должен использоваться

без дальнейших оговорок, например, кожа из спилка (3.93), велюр.

3 Материал должен быть животного происхождения.

3.53 известковое пятно (lime blast) <материал>: Образовавшиеся пятна нерастворимого карбоната кальция в результате реакции атмосферного углекислого газа с известью, присутствующей в голье (3.67), когда они подвергаются воздействию атмосферы.

3.54 золение (liming) <процесс>: Обработка сырых шкур (3.72) и шкур (3.88) известковым раствором с целью набухания и/или обезволашивания.

3.55 отдушистость лицевого слоя (loose grain) <физическая характеристика>: Нарушение связи лицевого слоя (3.46) с дермой, что приводит к образованию выраженных морщин при сгибании кожи лицевым слоем внутрь.

3.56 маскирующий агент (masking agent) <материал>: Слабые кислоты и их соли, добавляемые во время минерального дубления (3.97) для предотвращения осаждения дубильных солей.

3.57 кожа без металла (metal-free leather) <материал>: Шкура (3.48) или           шкура (3.88)  переработанная в кожу, где общее содержание всех дубящих металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) в коже меньше или равно 0,1 % (масса всех металлов/общий сухой вес кожи).

3.58   ворс (nap) <материал>: Вертикальные и тонкие волокна коротко обрезанные для получения бархатистого двухтонового эффекта при разглаживании в две стороны рукой.

3.59 наппа (nappa) <материал>: Мягкая лицевая кожа (3.43), окрашенная насквозь и с легкой отделкой.

3.60 наппалан (nappalan) <материал>: Овчина меховая, отделанная покрытием с бахтармяной стороны.

3.61 отделка наппалан (nappalan finish) <физическая характеристика>: Отделка (3.40) мездровой стороны шкуры (3.48) или шкуры (3.88).

3.62 нейтрализация (neutralization) <процесс>: Повышение рН кожи минерального дубления до нейтрального значения из кислой зоны путем обработки раствором соли слабой щелочи или буферной смесью.

3.63 нубук (nubuck) <материал>: Кожа, подшлифованная (шлифованная) для придания бархатистого эффекта с сохранением природного рисунка лицевого слоя (3.46).

3.64 кожа органического дубления (organic-tanned leather) <материал>: Шкура (3.48) или шкура (3.88), превращенная в кожу с помощью натуральных или синтетических органических дубителей, где общее содержание дубильных металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) меньше или равно 0,3 % (масса всех металлов/общий сухой вес кожи).

3.65 пергамент (parchment) <материал>: Высушенный, полупрозрачный или непрозрачный материал из недубленой шкуры (3.48) или шкуры (3.88).

3.66 лаковая кожа (patent leather) <материал>: Кожа, обычно с зеркальным эффектом, полученная нанесением слоя пигментированных или непигментированных лаков или синтетических смол, толщина которого не превышает одной трети общей толщины изделия.

Примечания

1 Также существует термин лаковая кожа из спилка (3.93).

2 Лаки и лакокрасочные материалы обычно изготавливаются на основе льняного масла, нитроцеллюлозы, полиуретана и/или других синтетических материалов.

3.67 голье (pelt) <материал>: Шкура (3.48) или шкура (3.88), подготовленная для дубления (3.97) путем удаления волоса или шерсти, эпидермиса и мездры.

Примечание – Термин "голье" может также использоваться для обозначения шкуры животного, на которой еще сохранился мех или волос.

3.68 пикелевание (pickling) <процесс>: Обработка голья (3.67), шкур (3.48) или шкур (3.88)  кислотой и солью для снижения pH.

3.69 пигментированная кожа (pigmented leather) <материал>: Кожа, у которой природная текстура лицевого слоя (3.46) или поверхность полностью укрыта аппретурой (3.39), содержащей пигменты.

Примечание – Также существует термин пигментированная кожа из спилка (3.93).

3.70 плюшевание (plush wheeling) <процесс>: Ручная полировка с помощью вращающегося круга с шлифовальным камнем/плюшевой тканью.

# 3.71 кожа пулл-ап (pull-up leather) <материал>: Кожа, которая по своему типу отделки при растяжении становится светлее.

3.72 сырая шкура (raw hide) <материал>: Шкура  (3.48), которая была обработана только для ее сохранения.

3.73 устойчивость к трению (rub fastness) <характеристика>: Устойчивость к истиранию с использованием сухой или влажной войлочной прокладки.

3.74 растяжка (run) <физическая характеристика>: Эластичное растяжение кожи в одном направлении.

3.75 солевые вмятины (salt pitting) <физическая характеристика>: Повреждение лицевого слоя (3.46) солями.

3.76 солевое пятно (salt stain) <физическая характеристика>: Пятно, вызванное галофильными бактериями, присутствующими в мокросоленых шкурах (3.48) и        шкурах (3.88), а также солевыми загрязнениями.

3.77 отжим (sammying) <процесс>: Уменьшение содержания влаги в голье (3.67) или кожах путем сжатия между валиками в машине.

3.78 чистка голья (scudding) <процесс>: Удаление грязи, гнейста, подседа со шкуры (3.48) и шкуры (3.88) после обезволашивания путем соскабливания или химической обработки.

3.79 полуанилиновая кожа (semi-aniline leather) <материал>: Кожа с аппретурой (3.39), содержащей небольшое количество пигмента, так что природный лицевой слой (3.46) хорошо виден.

3.80 растительно-хромовая кожа (semi-chrome leather) <материал>: Кожа, предварительно дубленая растительным таннидом, а затем додубленая солями хрома.

3.81 разводка (setting) <процесс>: Уменьшение складок/ морщин и выравнивание лицевого слоя (3.46) путем сдавливания между двумя валиками.

3.82 обострители (sharpening agents) <материал>: Восстановитель, добавление которого ускоряет ослабления волоса.

3.83 строгание (shaving) <процесс>: Механическая операция, выполняемая для придания коже равномерной толщины.

3.84 стриженый мех (shearling) <материал>: Дубленная и выделанная шкура (3.88) овцы, сохранившая первоначальную шерсть, которая была подстрижена до приблизительно равной длины.

3.85 температура сваривания (shrinkage temperature) <характеристика>: Температура, при которой недубленная шкура (3.88) или кожа, погруженные в ванну с водой, начинают подвергаться усадке при равномерном нагревании.

3.86 кожа с декоративной стяжкой лицевого слоя (shrunken grain leather) <материал>: Кожа, специально выделанная таким образом, чтобы сморщить лицевой слой (3.46) и получить лицевую поверхность с заметными, но неравномерными складками и впадинами.

3.87 полукожа (side) <материал>: Половина целой шкуры (3.48), полученная путем деления ее по линии хребта.

3.88 шкура мелких видов животных (skin) <материал>: Наружный покров мелких видов животных, например, овец, коз или неполовозрелых животных более крупных видов, например, телят.

3.89 тонкая кожа (skiver) <материал>: Дубленная внешняя часть кожи или лицевой спилок (3.93.1), обычно овчин или шкурок ягнят, но иногда применяется к козьей или телячьей шкуре.

3.90 подшлифовывание (snuffing) <процесс>: Легкое шлифование (3.16) лицевого слоя (3.46) поверхности кожи, обычно с помощью машины с цилиндром, покрытым абразивом.

3.91 отмока (soaking) <процесс>: Обводнение сырых шкур (3.72) и шкур (3.88) до их первоначальной влажности и промывка от соли, грязи, навоза и прилипшей крови.

3.92 налет (spew, spue) <материал>: Белые поверхностные отложения, выделившиеся из кожи.

3.93 кожа из спилка (split leather) <материал>: Слой шкуры (3.48) или                шкуры (3.88), изготовленный из нижнего бахтармяного (3.93.2) или среднего спилка (3.93.3), без лицевого слоя (3.46), дубленый для защиты от гниения.

Примечания

1 Спилок - это слой шкуры, полученный путем ее горизонтального распила для получения по меньшей мере двух отдельных слоев; верхний слой называется лицевым спилком (3.93.1), а нижний - бахтармяным; может быть получен средний спилок из тяжелых шкур

2 Если описание включает название животного, из которого выделана кожа, или часть животного, из которого выделана кожа, то термин "спилок" используется как существительное, например, свиной спилок.

3.93.1 лицевой спилок (grain split) <материал>: Верхний слой шкуры (3.48) или шкуры (3.88) с лицевой поверхностью, отделенный от шкуры путем горизонтального распила на машине.

3.93.2 бахтaрмяный спилок (flesh split) <материал>: Внутренний или нижний слой шкуры (3.48) или шкуры (3.88), отделенный от шкуры путем горизонтального распила на машине.

3.93.3 средний спилок (middle split) <материал>: Средний слой тяжелой шкуры (3.48) или шкуры (3.88), отделенный от шкур путем горизонтального распила на машине.

3.94 толщина (substance) <физическая характеристика>: Толщина кожи.

3.95 велюр (suede, velour) <материал>: Кожа или кожа из спилка (3.93), поверхность которой была механически обработана для получения бархатистого ворса (3.58).

3.96 T/NT соотношение (T/NT ratio) <химическая характеристика>: Отношение таннидов к нетаннидам в материале для растительного дубления (3.97).

3.97 дубление (tanning) <процесс>: Обработка шкуры  (3.48) или шкуры  (3.88) экстрактами натуральных продуктов (например, коры, листьев, семян) или химическими веществами (например, хромом, алюминием, органическими соединениями) для стабилизации при нагревании, ферментативном и термомеханическом воздействии.

3.98 прочность на раздир (tear strength) <характеристика>: Усилие, необходимое для раздира кожи.

Примечание – Испытание проводят на материале одинаковой толщины, который частично разрезают для создания места начала раздира.

3.99 предел прочности при растяжении (tensile strength) <характеристика>: Усилие на единицу исходной площади поперечного сечения, приложенное в момент разрыва испытуемой пробы.

3.100 кожа растительного дубления (vegetable-tanned leather) <материал>: Шкура (3.48) или шкура (3.88), переработанная в кожу с помощью растительных дубителей, где общее содержание дубильных металлов (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) меньше или равно 0,3% (масса всех металлов/общий сухой вес кожи).

3.101 вет-блю (wet-blue) <материал>: Кожа во влажном состоянии после хромового дубления.

Примечание – Вет-блю является промежуточной стадией производства.

3.102 мокросоленое консервирование (wet salting) <процесс>: Консервирование (3.26) шкур (3.48) или шкур (3.88) путем обработки солью, дальнейшего дренирования/стекания влаги, чтобы продукт оставался влажным.

3.103 вет-вайт (wet-white) <материал>: Кожа во влажном состоянии после дубления веществами, например, солями циркония, солями алюминия, модифицированными альдегидами, глутаральдегидами и синтанами, придающими ей беловатый цвет.

Примечание – Вет-вайт является промежуточной стадией производства.

Библиография

| [1] | EN 15987:2015 | Кожа. Терминология. Основные определения для торговли кожей (Leather - Terminology – Key definitions for theleather trade) |
| --- | --- | --- |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Материалы анилиновая кожа аппретура бахтaрмяный спилок бесхромовая кожа велюр вет-блю вет-вайт ворс голье гольевой порошок дабл фейс E.I. кожа; восточно-индийская кожа жирующее средство замша известковое пятно кислотный мягчитель кожа кожа без металла кожа из спилка кожа органического дубления кожа пулл-ап кожа растительного дубления кожа с декоративной стяжкой лицевого слоя кожа с корректированным лицевым слоем кожа с покрытием и кожа из спилка с покрытием кожа хромового дубления кожевое вещество лаковая кожа ламинированная кожа лицевая кожа лицевой слой лицевой спилок маскирующий агент мягчитель налет наппа наппалан нубук обострители окрашенная кожа краст опоек хромового дубления пергамент пигментированная кожа пленкообразователь полируемая кожа полуанилиновая кожа полукожа растительно-хромовая кожа средний спилок стриженый мех сырая шкура тонкая кожа шкура крупных видов животных шкура мелких видов животных щелочной мягчитель Характеристики испытание на кипячение маркость отмин кожи предел прочности при растяжении прочность на изгиб прочность на раздир прочность на прорыв при продавливании кожи сопротивление истиранию температура сваривания устойчивость к конденсатообразованию устойчивость к трению устойчивость к холодному растрескиванию устойчивость лицевого слоя к растрескиванию Процессы выделка меха дубление жирование золение консервирование лощение мокросоленое консервирование мягчение нейтрализация обезжиривание обеззоливание отбеливание отбеливание кожи растительного дубления отделка отжим отмока пикелевание плюшевание повышение основности подшлифовывание разводка строгание сухая обработка в барабане сухосоленое консервирование чистка голья шлифование Оборудование барабан баркометр колода Химические характеристики основность хрома степень дубления T/NT соотношение Физические характеристики отделка наппалан отдушистость лицевого слоя растяжка солевое пятно солевые вмятины стяжка лицевого слоя толщина шкала Боме | 3.2 3.39 3.93.2 3.20 3.95 3.101 3.103 3.58 3.67 3.49 3.30 3.36 3.37 3.19 3.53 3.6.1 3.52 3.57 3.93 3.64 3.71 3.100 3.86 3.24 3.22 3.21 3.50 3.66 3.51 3.43 3.46 3.93.1 3.56 3.6 3.92 3.59 3.60 3.63 3.82 3.35 3.14 3.65 3.69 3.10 3.17 3.79 3.87 3.80 3.93.3 3.84 3.72 3.89 3.48 3.88 3.6.2 3.13 3.25 3.15 3.99 3.41 3.98 3.18 3.1 3.85 3.42 3.73 3.23 3.47 3.44 3.97 3.38 3.54 3.26 3.45 3.102 3.7 3.62 3.27 3.29 3.11 3.12 3.40 3.77 3.91 3.68 3.70 3.5 3.90 3.81 3.83 3.33 3.34 3.78 3.16 3.32 3.3 3.9 3.4 3.28 3.96 3.61 3.55 3.74 3.76 3.75 3.31 3.94 3.8 |
| --- | --- |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Material aniline leather bate acid bate alkaline bate binder box calf leather burnishable leather chamois chrome-free leather chrome-tanned leather coated and coated split leather corrected grain leather double face dyed crust leather E. I. leather fatliquor finish flesh split full grain leather grain grain split hide hide powder hide substance laminated leather leather lime blast masking agent metal-free leather middle split nap nappa nappalan nubuck organic-tanned leather parchment patent and patent split leather pelt pigmented and pigmented split leather pull-up leather raw hide semi-aniline leather semi-chrome leather sharpening agents shearling shrunken grain leather side skin skiver spew split leather suede vegetable-tanned leather wet-blue wet-white Performance abrasion resistance boil test break of leathers burst strength cold crack resistance crocking flexural endurance fog resistance grain crack resistance rub fastness shrinkage temperature tear strength tensile strength Process basification bating bleaching bleaching (of vegetable-tanned leather) buffing curing degreasing deliming dry drumming dry salting fatliquoring finishing fur dressing glazing liming neutralization pickling plush wheeling sammying scudding setting shaving snuffing soaking tanning wet salting Equipment barkometer beam drum Chemical characteristics basicity of chromium degree of tannage T/NT ratio Physical characteristics baume drawn grain loose grain nappalan finish run salt pitting salt stain substance | 3.2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.10 3.14 3.17 3.19 3.20 3.21 3.22 3.24 3.30 3.35 3.36 3.37 3.39 3.93.2 3.43 3.46 3.93.1 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.56 3.57 3.93.3 3.58 3.59 3.60 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.69 3.71 3.72 3.79 3.80 3.82 3.84 3.86 3.87 3.88 3.89 3.92 3.93 3.95 3.100 3.101 3.103 3.1 3.13 3.15 3.18 3.23 3.25 3.41 3.42 3.47 3.73 3.85 3.98 3.99 3.5 3.7 3.11 3.12 3.16 3.26 3.27 3.29 3.33 3.34 3.38 3.40 3.44 3.45 3.54 3.62 3.68 3.70 3.77 3.78 3.81 3.83 3.90 3.91 3.97 3.102 3.3 3.9 3.32 3.4 3.28 3.96 3.8 3.31 3.55 3.61 3.74 3.75 3.76 3.94 |
| --- | --- |

| УДК 675.345:006.354 | МКС 01.040.59; 59.140.01 IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, термины, определения |  |

| Акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе, к.т.н. |  | Т. П. Назарова |
| Исполнители: |  |  |
| Заведующая отделом технологии производства кожи и меха, к.т.н. |  | Н.В. Кленовская |
| Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха |  | Л.Н.Углова |