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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
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4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12131:2018 «Перо и пух. Методы испытаний. Определение количественного состава пера и пуха (ручной метод)» (EN 12131:2018, Feather and down — Test methods — Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method), IDT).
Европейский стандарт разработан Техническим комитетом TC 443, «Перо и пух» Европейского комитета по стандартизации CEN.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЕРО И ПУХ
Методы испытаний
Определение количественного состава пера и пуха (ручной метод)
Feather and down. Test methods. Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)

Дата введения
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения количественного состава пера и/или пуха, используемых в качестве наполнителя в готовых изделиях, для маркировки или проверки указанных на этикетке наименований.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:
EN 1883, Feather and down - Sampling in view oftests (Перо и пух. Отбор образцов с учетом испытаний)
EN 1885, Feather and down - Terms and definitions (Перо и пух. Термины и определения)
EN ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing               (ISO 139) (Материалы и изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытания)]

ГОСТ ISO 24266—2023
ГОСТ EN 12131 (проект, RU, первая редакция)
ГОСТ EN 12131 (проект, RU, первая редакция)


Издание официальное                                                                                                                                      

1
10
9
3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:
- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/
- ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp

4 Сущность метода
Известное количество наполнителя, отобранное в соответствии с EN 1883, вручную разделяют на элементы. Элементы собирают в отдельные контейнеры, которые соответствующим образом маркируют. Содержимое каждого контейнера взвешивают для определения массы соответствующего элемента и, следовательно, для расчета относительных процентных соотношений.

5 Аппаратура
5.1 Коробка для ручного разделения, обычно состоящая из следующих частей:
- черное гладкое основание длиной около 450 мм и шириной около 300 мм, имеющее подходящее крепление или углубление для вставки контейнеров;
- передняя часть высотой около 150 мм, открытая или снабженная двумя отверстиями, достаточно широкими для того, чтобы руки оператора могли войти в ящик;
- задняя часть высотой около 300 мм;
- две боковые части сопоставимые по размерам с передней и задней частями;
- крышка, предотвращающая сквозняки во время проведения испытания, изготовленная из стекла или другого прозрачного материала, позволяющего разделять элементы;
- лампа для освещения ящика.
5.2 Контейнеры для взвешивания с крышкой, изготовленные из алюминия или другого легкого антистатического материала, предназначенные для хранения и взвешивания различных элементов наполнения, вместимостью до 300 мл.
5.3 Пинцет, предназначенный для захвата отдельных элементов.
5.4 Аналитические весы с точностью 0,1 мг.
5.5 Контейнер для смешивания с размерами основания (300 × 300) мм и высотой 150 мм.
6 Отбор образцов, кондиционирование и подготовка испытуемых проб
6.1 Отбор образцов проводят в соответствии с EN 1883.
6.2 Подготовку образцов проводят в соответствии с EN ISO 139.
6.3 Из кондиционированного общего лабораторного образца отбирают образец массой не менее 30 г. Помещают образец в контейнер для смешивания (5.5) и тщательно перемешивают вручную до достижения максимально однородной массы. Из разных мест этого образца отбирают не менее трех испытуемых проб, массой примерно 5 г каждая, взвешенных с точностью до 1 мг, массой примерно 5 г для наполнителей с ожидаемым содержанием пуха менее 60 % и массой примерно 3 г для наполнителей с ожидаемым содержанием пуха 60 % и более.
Каждую испытуемую пробу помещают в отдельный контейнер.
Примечание — Для получения окончательного результата необходимо иметь подтвержденный анализ не менее двух испытуемых проб, в то время как иногда могут использоваться запасные или дополнительные испытуемые пробы. Поэтому рекомендуется подготовить запасные три испытуемые пробы.

7 Процедура
7.1 Общие положения
Процедура разделения должна проводиться в кондиционированном помещении в соответствии с EN ISO 139.
7.2 Первое разделение
7.2.1 Обозначают контейнеры для взвешивания (5.2) А, В, С, D, E и Q; взвешивают их вместе с крышкой с точностью до 0,1 мг.
Помещают одну из взвешенных испытуемых проб (6.3) в коробку для разделения (5.1).
С помощью пинцета сначала удаляют все перья из оперения; аккуратно проводят щеткой по перьям между большим и указательным пальцами одной руки, чтобы удалить пуховое волокно или остатки, попавшие в них.
Определяют отдельные элементы, отделенные от испытуемой пробы, и помещают их в соответствующие контейнеры для взвешивания, как указано в  таблице 1.



Таблица 1 – Первое разделение элементов и обозначение соответствующих контейнеров
	Наименование контейнеров
	Элементы

	А
	целое и переломленное перо водоплавающей птицы

	В
	целое и переломленное перо сухопутной птицы

	С1
	ломаное перо водоплавающей птицы

	С2
	ломаное перо сухопутной птицы

	D
	пух, пуховые перья, недозрелый пух, пуховые волокна, перьеые волокна

	E
	крупные перья

	Q
	остатки



Взвешивают содержимое контейнеров для взвешивания, указав массу в г с точностью до 0,1 мг.
7.2.2 Рассчитывают процент потери массы (mV1) во время первого разделения по следующей формуле:
                                               ,                                           (1)
где mV1 – потеря массы после первого разделения в процентах (%);
mEw1 – масса испытуемой пробы, проанализированной при первом разделении (взвешенная порция);
mRw1 – массы содержимого контейнеров A+B+C1+C2+D+E+Q после повторного взвешивания после анализа (контрольное взвешивание).
Если расчет показывает потерю массы более чем на 2 % или увеличение массы более чем на 0,5 %, необходимо проанализировать еще одну испытуемую пробу.
Для подтверждения первого разделения и продолжения процесса, как минимум две испытуемые пробы должны соответствовать указанным выше критериям потери и увеличения массы.
Расчет результатов приведен в разделе 8.
7.3 Второе разделение
7.3.1 Помещают содержимое контейнера для взвешивания D в чистую коробку для смешивания (5.5); тщательно перемешают содержимое вручную, чтобы оно стало максимально однородным. Отбирают три испытуемых пробы, каждый массой не менее 0,1 г.
7.3.2 Маркируют контейнеры для взвешивания (5.2) обозначениями F, G, H, l, K и L; взвешивают их с крышкой с точностью до 0,1 мг.
Во время второго разделения субиспытуемой пробы пух, пуховое перо и недозрелый пух отделяют от не вплетенных пуховых волокон и вплетенных перьевых волокон.
Сначала извлекают пух, пуховое перо и недозрелый пух пинцетом и слегка встряхивают его пять раз из верхнего положения в нижнее и обратно короткими и быстрыми движениями запястья.
[image: ]
Рисунок 1 — Встряхивание пуха, пухового пера и недозрелого пуха пять раз
С помощью пинцета аккуратно отделяют вплетенные перьевые волокна от пуха, пухового пера и недозрелого пуха.
Если при отделении перьевого волокна выдергивается пуховое волокно, его следует поместить в контейнер F, содержащий пух и пуховые перья. Остальные элементы, после идентификации, как указано в таблице 2, помещают в соответствующие контейнеры для взвешивания.
Если при втором разделении обнаруживают целые и переломленные перья водоплавающих птиц, их помещают их в контейнер L.
Взвешивают содержимое контейнеров для взвешивания, указав массу в г с точностью до 0,1 мг.



Таблица 2 – Второе разделение элементов и обозначение соответствующих контейнеров
	Наименование контейнеров
	Элементы

	F
	пух, пуховые перья и недозрелый пух

	G
	пуховые волокна

	H
	перьевые волокна водоплавающих птиц

	I
	перьевые волокна сухопутных птиц

	K
	остатки

	L
	перья



7.3.3 Рассчитывают процент потери массы во время второго разделения, используя следующую формулу:
                                               ,                                           (2)
где mV2 – потеря массы после второго разделения в процентах (%);
mEw2 – масса испытуемой пробы, проанализированной при втором разделении (взвешенная порция);
mRw2 – массы содержимого контейнеров F+G+H+I+K после повторного взвешивания после анализа (контрольное взвешивание).
Если расчет показывает потерю массы более чем на 2 % или увеличение массы более чем на 0,5 %, следует проанализировать еще одну испытуемую пробу.
Для подтверждения первого разделения и продолжения процесса, как минимум две испытуемые пробы должны соответствовать указанным выше критериям потери и увеличения массы.
7.4 Измельченные перья
Измельченные перья состоят из измельченных и/или скрученных перьев (см. EN 1885). Скрученные или измельченные перья имеют множественные трещины по всей длине ствола. Измельченные перья можно определить визуально при осмотре ломаных и поврежденных перьев водоплавающих и сухопутных птиц.

8 Расчет и представление результатов
Рассчитывают общий процент каждого компонента после двух разделений относительно общего количества проанализированного вещества следующим образом.
8.1.1 Целые и переломленные перья водоплавающих птиц:
                                                                              (3)
8.1.2 Целые и переломленные перья сухопутных птиц:
                                                                                                                (4)
8.1.3 Ломаные и поврежденные перья водоплавающих птиц:
                                                                                                                (5)
8.1.4 Ломаные и поврежденные перья водоплавающих птиц:
                                                                                                                (6)
8.1.5 Крупное перо:
                                                                                                                (7)
8.1.6 Пух, пуховые перья и недозрелый пух:
                                                                                             (8)
где N – результат расчета содержания пуха, пуховых перьев и недозрелого пуха.
8.1.7 Пуховые волокна:
                                                                                                      (9)
8.1.8 Перьевые волокна водоплавающих птиц:
                                                                                                    (10)
8.1.9 Перьевые волокна сухопутных птиц:
                                                                                                    (11)
8.1.10 Измельченные перья
8.1.10.1 Ломанные и поврежденные перья водоплавающих птиц и перьевые волокна водоплавающих птиц в виде измельченных перьев
                                                                                       (12)
Если ломаные и поврежденные перья водоплавающих птиц и перьевые волокна водоплавающих птиц считают измельченными перьями, то их следует указывать как ноль.
8.1.10.2 Перьевые волокна водоплавающих птиц в виде измельченных перьев
Если перьевые волокна водоплавающих птиц считают измельченными перьями, то их следует указывать как ноль.
Если большая часть наполнителя (>50 %) состоит из перьевых волокон, то перьевые волокна также могут быть классифицированы как измельченные перья, даже если нет признаков измельченных или скрученных перьев.
                                                                                                   (13)

8.1.11 Остатки
                                      ,                                        (14)
где mRw1 – массы содержимого контейнеров (A+B+C1+C2+D+E+Q), полученные при первом резделении;
mRw2 – массы содержимого контейнеров (F+G+H+I+K) полученные при втором резделении.
                                                                                                                (15)
Расчет относительного отклонения (разницы между средним и измеренным значением относительно среднего значения), т.е. содержания пуха, проводят следующим образом.
                                           (%),                                      (16)
где  – среднее значение анализируемого пуха, полученное из первой и второй испытуемых проб;
 – измеренное значение пуха в первой испытуемой пробе;
 – измеренное значение пуха во второй испытуемой пробе.
Третья испытуемая проба должна быть проанализирована на наличие существенного компонента, который равен или более 50 % от общего количества, при этом относительное отклонение от среднего значения составляет более 7 %. Третья испытуемая проба должна быть проанализирована на наличие существенного компонента, который составляет менее 50 % от общего количества, при этом относительное отклонение от среднего значения составляет более 10 %.   
В этом случае все три результата должны быть учтены в дальнейших расчетах.
8.2 Представление результатов
Результат выражают как среднее значение результатов измерений двух испытуемых проб и субиспытуемой пробы с точностью не менее одного десятичного знака.
8.3 Отклонение результатов испытания
Допустимое отклонение результатов испытания для трех компонентов: пуха, пера и суммы других элементов, составляет 3 %. Его рассчитывают как отклонение результата от среднего значения, которое было получено по результатам как минимум трех испытаний идентичных образцов, полученных путем анализа в соответствии с настоящим стандартом.
Отклонение результатов испытаний не зависит от минимальных требований в соответствии с EN 12934, его используют, чтобы проверить достоверность результатов испытания.

9 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) наименование и адрес испытательной лаборатории;
c) дату;
d) символы, маркировки и другие обозначения, используемые для идентификации испытуемого материала;
e) среднее значение результатов для каждого компонента, выраженное в процентах;
f) любое отклонение от настоящего стандарта и любое событие, которое может повлиять на результат. 
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Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов  межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного европейского стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	EN 1883
	IDT
	ГОСТ EN 1883—202Х «Перо и пух. Отбор образцов с учетом испытаний»

	EN 1885
	IDT
	ГОСТ EN 1885—202Х «Перо и пух. Термины и определения»

	EN ISO 139
	IDT
	ГОСТ ISO 139—2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний»

	П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
      - IDT – идентичные стандарты.
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