| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 1883-202Х (проект, RU, первая редакция) |

ПЕРО И ПУХ

Отбор образцов с учетом испытаний

(EN 1883:2018, Feather and down — Sampling in view of tests, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1883:2018 «Перо и пух. Отбор образцов с учетом испытаний» (EN 1883:2018, Feather and down — Sampling in view of tests, IDT).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом TC 443 «Перо и пух» Европейского комитета по стандартизации CEN.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным  органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………………… |  |
| 4 Сущность метода………………………………………………………………………… |  |
| 5 Аппаратура ……………………………………………………………………………….. |  |
| 6 Процедура…….…..……………………..………………………………………………. |  |
| 6.1 Общие положения…………………………………………………………………. |  |
| 6.2 Перьевой материал………..…………………………………………………….. |  |
| 7 Протокол испытаний ………………………………………………………………. |  |
| Приложение А (обязательное) Таблицы отбора образцов |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам .................................................................…..…............... |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЕРО И ПУХ

Отбор образцов с учетом испытаний

Feather and down. Sampling in view of tests

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод получения репрезентативного лабораторного объединенного образца из партии пера и пуха, а также пера и пуха в готовом изделии или готовом наполнителе.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Материалы и изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытания).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины с соответствующими определениями.

3.1 партия (lot): Вся тара с перьевым материалом или с готовой продукцией одного определенного типа и качества, доставленная одному потребителю в рамках одной поставки

3.2 тара (container): Упаковочные единицы в составе поставки (картонная коробка, ящик, тюк и т.д.), идентификация которых явно указана в сопроводительной документации

Примечание — Тара может содержать или не содержать упаковки.

3.3 упаковка (package): Элементарная упаковочная единица каждой тары поставки, которую можно распаковать.

3.4 образец упаковки (package sample): Элементарная единица, выбранная случайным образом из числа единиц партии, считающаяся репрезентативной для нее, и из которой отбирают отдельные образцы

3.5 отдельный образец (individual sample): Готовый наполнитель или часть материала, отобранные для подготовки лабораторного объединенного образца

3.6 лабораторный объединенный образец (laboratory bulk sample): Изготовленное изделие или часть партии материала, отобранные для того, чтобы быть репрезентативными для целого, и предоставленные в лабораторию

Примечание — Размер и характер лабораторного объединенного образца для объективного отображения разнообразия исходного источника и для облегчения работы с ним в лаборатории.

3.7 испытуемая проба (test specimen): Изготовленное изделие или часть материала, необходимые для получения отдельного результата  испытания, отобранные из лабораторного объединенного образца

3.8 отобранный методом случайной выборки (selected at random): Взятый таким образом, чтобы каждая часть целого имела равные шансы быть отобранной

4 Сущность метода

Отдельные образцы отбирают методом случайной выборки из упаковок, эти упаковки выбирают методом случайной выборки из партии. Отдельные образцы образуют объединенный лабораторный образец для получения испытуемых проб, необходимых для проведения различных испытаний.

# 5 Аппаратура

# 5.1 Контейнер (емкость) подходящих размеров для смешивания лабораторного объединенного образца.

# 5.2 Квадратная коробка размером примерно 50 х 50 см и высотой 15 см.

# 5.3 Деревянный крест для диагонального разделения квадратной коробки.

# 6 Процедура

6.1 Общие положения

Данный репрезентативный лабораторный объединенный образец подготовливают в соответствии с EN ISO 139. Температуру и относительную влажность также измеряют в соответствии с EN ISO 139. Испытуемая проба для анализа (за исключением определения содержания влаги) должна быть взята из кондиционированного лабораторного образца.

6.2 Перьевой материал

6.2.1 Если необходимо испытать только одну упаковку (пакет, тюк или изделие), отбирают три отельных образца с использованием перчаток в трех разных местах содержимого, а именно в верхней, средней и нижней частях. Количество отбираемых отдельных образцов должно соответствовать Приложению А.

6.2.2 В случае нескольких упаковок из одной партии, образец упаковки будет выбран методом случайной выборки из разных упаковок партии и в разных местах. Количество образцов упаковки определяют в соответствии с Приложением А, а также количеством материала, которое необходимо извлечь из каждой упаковки.

Отдельные образцы вместе образуют лабораторный объединенный образец.

Отобранные упаковки должны быть целыми и в хорошем внешнем состоянии.

6.2.3 Лабораторный объединенный образец помещают в подходящий контейнер (5.1) и тщательно перемешивают.

6.2.4 Если объем лабораторного объединенного образца превышает количество, необходимое для проведения всех требуемых анализов, смесь (6.2.3) переносят в квадратную коробку (5.2) и равномерно распределяют. Содержимое квадратной коробки делят с помощью крестовины. Содержимое двух противоположных треугольников собирают вручную, снова равномерно распределяют и повторяют процедуру до тех пор, пока не останется количество лабораторного объединенного образца, необходимое для предполагаемого определения.

Если образцы отбирают из готовой продукции (например, постельных принадлежностей, спальных мешков и швейных изделий), эти изделия вскрывают по швам и тщательно высыпают содержимое вручную, не повреждая наполнитель.

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) дату и место отбора образцов;

c) идентификацию испытуемого образца;

d) наименование и адрес покупателя;

e) наименование и адрес продавца;

f) ссылку на партию;

g) условия поставки;

h) размер партии;

i) количество отобранных единиц;

j) ссылку на пункт, по которому выполнялся отбор отдельных образцов;

k) массу каждого отдельного образца;

l) общую массу лабораторного образца;

m) любые отклонения от стандартной процедуры и любые другие обстоятельства, которые могли повлиять на результат.

Приложение А

(обязательное)

Таблицы отбора образцов

Таблица А.1 – Упаковка(и), содержащая(ие) более 500 г

| Размер партии | Количество образцов упаковки | Масса каждого из 3 отдельных образцов, которые необходимо отобрать из каждого образца упаковки, г | Общая масса, подлежащая отбору из партии, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 135 | 405 |
| От 2 до 15 | 2 | 70 | 420 |
| От 16 до 25 | 3 | 45 | 405 |
| От 26 до 50 | 4 | 35 | 420 |
| От 51 до 90 | 5 | 30 | 450 |
| От 91 до 150 | 7 | 20 | 420 |
| От 151 до 280 | 10 | 20 | 600 |
| От 281 до 500 | 15 | 15 | 675 |
| От 501 до 1200 | 20 | 15 | 900 |
| Более 1200 | 25 | 15 | 1125 |

Таблица А.2 – Упаковка(и), содержащая(ие) менее 500 г, и готовые изделия (первые два столбца)

| Размер партии | Количество образцов упаковки | Масса каждого из 3 отдельных образцов, которые необходимо отобрать из каждого образца упаковки, г | Общая масса, подлежащая отбору из партии, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 40 | 120 |
| От 2 до 90 | 2 | 20 | 120 |
| От 91 до 150 | 3 | 14 | 126 |
| От 151 до 280 | 4 | 10 | 120 |
| От 281 до 500 | 6 | 7 | 126 |
| От 501 до 1200 | 7 | 6 | 126 |
| Более 1200 | 9 | 5 | 135 |

А.1 Масса каждого из трех отдельных образцов, отбираемых из каждого образца упаковки, и общая масса, отбираемая из партии, указанные в таблицах A.1 и A.2, должны соблюдаться, если для проведения анализов требуется общая масса испытуемых проб, равная или меньшая, чем указано в таблицах A.1 и A.2.

А.2 Если общая испытуемых проб, необходимых для проведения всех требуемых анализов, превышает общую массу, которую необходимо отобрать из партии, как указано в таблицах A.1 и A.2, из каждого образца упаковки всегда следует отбирать три отдельных образца, но в большем количестве: масса каждого из трех отдельных образцов должна быть такой, чтобы общая масса лабораторного объединенного образца была достаточной для проведения всех необходимых определений.

А.3 Что касается таблицы А.2, то в случае партии, состоящей только из упаковки, содержащей менее 300 г, лабораторный объединенный образец представляет собой весь наполнитель, и, следовательно, три отдельные образца не отбирают.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение соответствующего международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139 | IDT | ГОСТ ISO 139—2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний» |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт |  |  |

| УДК 637.631 | МКС 59.040 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: перо, пух, отбор образцов, партия, тара, упаковка, образец упаковки, отдельный образец, лабораторный объединенный образец, испытуемая проба, отобранный методом случайной выборки |  |  |

| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Генеральный директор |  | Д.В. Гузов |
| Исполнители: |  |  |
| Заместитель начальника отдела стандартизации |  | Н.В. Бадьина |