| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 26644 — 202_ (Проект RU, окончательная редакция) |

ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ШЛАКОВ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ БЕТОНА

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 26644-85

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ШЛАКОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ БЕТОНА Технические условия Slag crushed stone and slag sand fly-ash for concrete. Specifications

# Дата введения — 202   —    —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на щебень и песок из шлаков (далее – щебень и песок), а также рядовой несортированный шлак, образующиеся при сжигании углей на тепловых электростанциях в топках котлов с жидким и твердым шлакоудалением, применяемые в строительстве для производства:

тяжелых бетонов по ГОСТ 26633, легких по ГОСТ 25820 и силикатных по ГОСТ 25214, используемых для устройства сборных и монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций зданий и сооружений (щебень и песок), за исключением бетонов гидротехнических сооружений, конструкций мостов, тоннелей, эстакад, труб, шпал, опор линий электропередач, а также изделий и конструкций из специальных видов бетона по ГОСТ 25192 и автомобильных дорог;

строительных растворов по ГОСТ 28013 и силикатных изделий по ГОСТ 379 (песок);

строительных работ, за исключением бетонов, строительных растворов и сухих строительных смесей (рядовой несортированный шлак).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8269.0–2025 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8269.1 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

ГОСТ 8735 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 25592-2019 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 32703 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

ГОСТ 32721 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности

ГОСТ 32727 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности

ГОСТ 32728 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб

ГОСТ 33029 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава

ГОСТ 33047 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности

ГОСТ 33048 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб

ГОСТ 33050 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия)

ГОСТ 33053 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий пород. Определение содержания зерен пластинчатой (нещадной) и игловатой формы

ГОСТ 33056 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов

ГОСТ 33057 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения

ГОСТ 33242 Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси. Метрологические и технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 шлаковый песок (песок): Сыпучий материал с зернами крупностью до 5 (4) мм, в зависимости от формы ячеек контрольных сит, полученный при дроблении отходов производства тепловых электростанций.

3.2 шлаковый щебень (щебень): Сыпучий материал с зернами крупностью более 5 (4) мм, в зависимости от формы ячеек контрольных сит, полученный при дроблении отходов производства тепловых электростанций.

3.3 рядовой несортированный шлак (шлак): Сыпучий материал с зернами крупностью до 20 (22,4) мм, в зависимости от формы ячеек контрольных сит, не разделенный на фракции, полученный при дроблении отходов производства тепловых электростанций.

4 Технические требования

4.1 Щебень, песок и шлак должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту предприятия-изготовителя.

4.2 Щебень, песок и шлак в зависимости	от вида сжигаемых углей разделяют на изготовленные из:

- каменноугольных шлаков;

- буроугольных шлаков.

4.3 Щебень, песок и шлак, в зависимости	 от средней плотности зерен исходного шлака, подразделяют на:

- пористые — со средней плотностью зерен до 2,0 г/см3;

- плотные — со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3.

Примечание — Пористый щебень и песок изготавливаются из шлака, образующегося в топках котлоагрегатов с твердым шлакоудалением, а плотные – из шлака, образующегося в топках котлоагрегатов с жидким шлакоудалением.

4.4 Щебень, песок и шлак характеризуют следующие показатели:

- зерновой состав;

- модуль крупности (для песка);

- насыпная плотность;

- средняя плотность (для щебня);

- химические показатели (для песка и щебня);

- устойчивость структуры (для щебня);

- морозостойкость (для щебня);

- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (для щебня);

- истинная плотность (для песка и щебня);

- дробимость (для щебня).

4.5 По зерновому составу щебень, песок и шлак разделяют на:

а) при просеивании на контрольных ситах с круглой формой ячеек:

- щебень фракций: от 5 до 10, св. 10 до 15, св. 10 до 20, св. 15 до 20 мм и св. 20 до 40 мм, а также смеси фракций от 5 до 20 мм;

- песок класса I и II с зернами крупностью до 5 мм;

- рядовой несортированный шлак (шлак) с зернами крупностью до 20 мм;

б) при просеивании на контрольных ситах с квадратной формой ячеек:

- щебень узких фракций: от 4 до 5,6 мм; св. 5,6 до 8 мм; св. 8 до 11,2 мм и св. 11,2 до 16 мм;

- щебень широких фракций: от 4 до 8 мм и от 8 до 16 мм.

- щебень смеси фракций: от 4 до 16 мм включительно и от 4 до 22,4 мм включительно.

- песок класса I и II с зернами крупностью до 4 мм;

- рядовой несортированный шлак (шлак) с зернами крупностью до 22,4 мм.

4.5.1 Требования к зерновому составу щебня, при просеивании на контрольных ситах с круглой формой ячеек, по ГОСТ 8267.

4.5.2 Требования к зерновому составу щебня широких, узких и смеси фракций, при просеивании на контрольных ситах с квадратной формой ячеек, приведены в таблице 1.

| Таблица 1 – Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня на контрольных ситах с квадратной формой ячеек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток на сите, % по массе | Размер отверстия контрольного сита, мм |  |  |  |  |
|  | 2D | 1,4D | D | d | d/2 |
| Полный остаток на сите, % по объему | Не допускается | До 2 | До 15 | От 85 до 100 | От 95 до 100 |
| Примечания 1. D, d – наибольший и наименьший размер стороны квадратных ячеек контрольных сит (по [1]), соответствующие наименьшим и наибольшим номинальным размерам зерен мм. 2. Для щебня в виде смеси фракций дополнительно контролируется проход через промежуточное сито, с размером ячеек D/2, полный остаток на котором должен находиться в пределах от 20 % до 70 %. |  |  |  |  |  |

4.5.4 Требования к зерновому составу и модулю крупности песка, при просеивании на контрольных ситах с круглой формой ячеек, по ГОСТ 8736.

4.5.5 Требования к зерновому составу и модулю крупности песка, при просеивании на контрольных ситах с квадратной формой ячеек, по ГОСТ 32824.

4.5.6 Требования к зерновому составу шлака, приведены в таблице 2.

| Таблица 2 – Зерновой состав шлака |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя, % по массе, не более |
| При рассеве щебня на контрольных ситах с круглой формой ячеек |  |
| Полный остаток на сите 2D | 10 |
| Содержание зерен размером менее 0,315 мм | 10 |
| При рассеве щебня на контрольных ситах с квадратной формой ячеек (см. [1]) |  |
| Полный остаток на сите 45 | 8 |
| Содержание зерен размером менее 0,355 мм | 12 |
| Примечания: - D – см. таблицу 1. - По согласованию с потребителем допускается отклонение полного остатка от вышеуказанных значений на ±5 %. |  |

4.6 Насыпная плотность плотного щебня и песка, применяемого для тяжелого бетона, должна быть не менее 1000 и 1100 кг/м3 соответственно.  Насыпная плотность пористого щебня и песка должна соответствовать ГОСТ 25592-2019 (пункт 4.4.2). Насыпная плотность шлака декларируется предприятием-изготовителем.

4.7 Средняя плотность зерен щебня при его применении в тяжелых бетонах должна быть в пределах от 2000 до 3100 кг/м3 включительно.

4.8 Требования к содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы по ГОСТ 8267 или ГОСТ 32703. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне, применяемом для тяжелого бетона, должно соответствовать ГОСТ 26633.

4.9 Химические показатели

4.9.1 Значения потери массы при прокаливании щебня и песка, предназначенных для применения в бетоне, не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Значения потери массы при прокаливании щебня и песка

В процентах по массе

| Назначение бетона | Потеря массы при прокаливании щебня и песка |  |
| --- | --- | --- |
|  | каменноугольного | буроугольного |
| Для железобетонных изделий и конструкций | 5 | 3 |
| Для бетонных изделий и конструкций | 7 | 3 |

4.9.2 Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы (VI) (SO3) в щебне и песке не должно превышать 3 % по массе.

4.9.3 Содержание в щебне и песке свободного оксида кальция (CaO) не должно превышать 1 %.

4.9.4 Содержание оксида магния (MgO) в щебне и песке, предназначенных для изготовления бетона, не должно превышать 4 % по массе.

4.10 Щебень должен обладать устойчивой структурой. Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого распадов соответственно не должна превышать 8 и 5 %.

4.11 Морозостойкость щебня должна характеризоваться потерей массы не более 8 % при 15 циклах попеременного замораживания и оттаивания для пористого щебня и при 100 циклах – для плотного щебня.

4.12 Щебень, песок и шлак не должны содержать посторонних засоряющих примесей (растительные остатки, грунт, кирпич, мусор и т.п.).

4.13 Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф для щебня, песка и шлака в зависимости от их области применения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30108.

4.14 Требование к влажности щебня и песка устанавливают по соглашению сторон между потребителем и предприятием-изготовителем.

4.15 Щебень и песок, предназначенные для применения в бетоне, должны быть обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.

4.16 Дробимость щебня характеризуют маркой по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре. Марка по дробимости декларируется предприятием-изготовителем.

4.17 Истинная плотность песка и щебня декларируется предприятием-изготовителем.

5 Правила приемки

5.1 Щебень, песок и шлак должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.2 Приемку щебня, песка и шлака производят партиями.

5.2.1 При отгрузке железнодорожным или водным транспортом партией считают количество материала одного вида, одновременно отгружаемого одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одном судне, но не превышающее 500 т.

5.2.2 При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество материала одного вида, отгружаемого одному потребителю в течение суток.

5.3 Количество поставляемого материала определяют по массе в пересчете на сухое вещество с учетом фактической влажности по месту разгрузки. Массу материала, отгружаемого в вагонах или автомобилях, определяют взвешиванием на весах по ГОСТ 33242. Массу материала, отгружаемого на судах, определяют по осадке судна.

5.4 Предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные и периодические испытания материала.

5.5 Приемо-сдаточным испытаниям подлежит каждая партия материала. При приемо-сдаточных испытаниях определяют:

- насыпную плотность;

- зерновой состав;

- модуль крупности (для песка);

- потерю массы при прокаливании (для щебня);

- влажность;

- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (для щебня);

- марку по дробимости (для щебня);

- среднюю плотность зерен щебня;

- истинную плотность;

- наличие посторонних засоряющих примесей.

5.6 При периодических испытаниях определяют:

а) не реже двух раз в год:

1) устойчивость структуры;

2) содержание сернистых и сернокислых соединений;

3) содержание свободного оксида кальция;

б) не реже одного раза в год:

1) морозостойкость;

2) удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

3) стойкость к химическому воздействию щелочей цемента.

Результаты периодических испытаний распространяются на все поставляемые партии материала до проведения следующих периодических испытаний.

Показатели, указанные в 5.5-5.6, определяют также перед началом выпуска продукции и в дальнейшем при изменении технологии производства (вида используемого топлива) и при обследовании отвалов гидрозолоудаления.

5.7 Отбор и подготовку проб щебня и шлака проводят по ГОСТ 9758 или ГОСТ 33048; песка по ГОСТ 8735 или ГОСТ 32728, в зависимости от классификации по форме ячеек контрольных сит.

5.8 При проведении потребителем испытаний материала в рамках входного контроля, применяются и соблюдаются требования настоящего стандарта.

5.8.1 Для проверки материала, поступающего железнодорожным транспортом, отбирают пробы: при размере партии до пяти вагонов – из каждого вагона, при большем размере – из любых пяти вагонов. Из каждого вагона отбирают не менее пяти точечных проб массой не менее 2 кг каждая. Объединенную пробу по каждому вагону получают смешиванием точечных проб.

5.8.2 Для проверки материала, поступающего автотранспортом, отбирают пробы: при объеме партии до 10 автомобилей – из каждого автомобиля, при большем объеме партии – из любых 10 автомобилей. Точечные пробы массой не менее 2 кг отбирают из 5 разных мест автомобиля. Испытаниям подлежат объединенные пробы, получаемые смешиванием точечных проб.

5.8.3 Оценку качества щебня, песка и шлака производят по средним арифметическим значениям результатов испытаний всех объединенных проб, отобранных от партии.

5.9 Каждую партию щебня, песка и шлака сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и вид продукции, номер партии и дату отгрузки;

- количество материала;

- вид материала по 4.2, 4.3 и 4.5;

- результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний;

- обозначение настоящего стандарта.

6 Методы испытаний

6.1 Зерновой состав щебня, песка и шлака, предназначенного для определения показателей с применением сит с круглой формой ячеек, определяют по ГОСТ 9758 (для щебня и шлака) и ГОСТ 8735 (для песка), с квадратной формой ячеек определяют при контроле щебня и шлака по ГОСТ 33029, песка - по ГОСТ 32727.

6.2 Влажность щебня и шлака определяют по ГОСТ 9758, песка – по ГОСТ 8735.

6.3 Насыпную плотность щебня, песка и шлака, предназначенного для определения показателей с применением сит с круглой формой ячеек, определяют по ГОСТ 9758, с квадратной формой ячеек определяют при контроле щебня и шлака по ГОСТ 33047, песка - по ГОСТ 32721.

6.4 Потерю массы при прокаливании и химические показатели определяют по ГОСТ 8269.1.

6.5 Устойчивость структуры, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы щебня, предназначенного для определения показателей с применением сит с круглой формой ячеек, определяют по ГОСТ 8269.0, с квадратной формой ячеек определяют по ГОСТ 33056 и ГОСТ 33053.

6.6 Среднюю плотность зерен щебня, предназначенного для определения показателей с применением сит с круглой формой ячеек, определяют по ГОСТ 9758, с квадратной формой ячеек определяют по ГОСТ 33057.

6.7 Истинную плотность песка и щебня, предназначенного для определения показателей с применением сит с круглой формой ячеек, определяют по ГОСТ 9758, с квадратной формой ячеек определяют по ГОСТ 33057.

6.8 Марку по дробимости определяют по ГОСТ 8269.0.

6.9 Морозостойкость определяют по ГОСТ 9758.

6.10 Наличие посторонних засоряющих примесей определяют визуально на объединенных пробах.

6.11 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.

6.12 При определении технических требований щебня, песка и шлака по 6.8-6.9, классифицируемого на контрольных ситах с квадратной формой ячеек, применяют сита по [1], размеры которых должны соответствовать ближайшему размеру из стандартного набор сит по 4.1.6 ГОСТ 8269.0–2025 для щебня и шлака, по ГОСТ 8375 для песка.

6.13 Стойкость щебня и песка к химическому воздействию щелочей цемента, предназначенного для определения показателей с применением сит с круглой формой ячеек, определяют по ГОСТ 8269.0, с квадратной формой ячеек определяют по ГОСТ 33050.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Щебень, песок и шлак транспортируют с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте конкретного вида.

7.2 Щебень, песок и шлак транспортируют и хранят раздельно по единым техническим требованиям.

7.3 Щебень, песок и шлак хранят раздельно в открытых и/или закрытых складах, предохраняя их от загрязнения и смешивания с другими материалами. Склады должны быть оборудованы необходимыми устройствами для перемещения материала, обеспечивающими сохранность их качественных показателей, и должны иметь искусственное основание.

8 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щебня, песка и шлака требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим стандартом.

Библиография

| [1] | ISO 3310-1:2016 | Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 1. Сита из проволочной ткани) |
| --- | --- | --- |

| УДК 691.2:006.354 |  | МКС 91.100.15 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: щебень, песок, шлаки тепловых электростанций, технические требования, методы испытаний. |  |  |

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                                       Е.В. Костылева

Начальник отдела стандартизации

в области обрабатывающей промышленности                                    А.Н. Захарова