| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 24232- (проект, RU, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ (АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ)

Технические требования и методы испытаний

(ISO 24232:2024,
Protective clothing — Protection against rain, 
IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации ****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Производственно-внедренческим обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Техноавиа» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 24232:2024 «Специальная одежда. Защита от дождя» (ISO 24232:2024 Protective clothing — Protection against rain, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом TC 94 «Средства индивидуальной защиты. Защитная одежда и оборудование», подкомитетом SC 13 «Защитная одежда» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ с отменой ГОСТ EN 343-2021.

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

© ISO, 2024 – Все права сохраняются

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение……………………………………………………………………………….……. |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения……………………………………………………………….……. |  |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………….……. |  |
| 3 Термины и определения…………………………………………………..……….……. |  |
| 4 Эксплуатационные характеристики и требования…………………………………. |  |
| 4.1 Общие требования и требования безопасности………………………….. |  |
| 4.1.1 Общие требования……………………………………………………. |  |
| 4.1.2 Требования безопасности……………………………………………. |  |
| 4.2 Водоупорность Wр …………………………………………………………….. |  |
| 4.3 Сопротивление проникновению пара Ret ………………………………….. |  |
| 4.4 Разрывная нагрузка тканого материала верха……………………………. |  |
| 4.5 Сопротивление раздиру тканого материала верха………………………. |  |
| 4.6 Прочность при продавливании трикотажного материала верха……….. |  |
| 4.7 Изменение размеров специальной одежды……………………………….. |  |
| 4.8 Разрывная нагрузка шва материала верха………………………………... |  |
| 4.9 Водонепроницаемость готовой одежды (опционально)…………………. |  |
| 5 Методы испытаний…………………………………….……………………...………….. |  |
| 5.1 Принципы отбора образцов…………………………………………………... |  |
| 5.2 Испытания по общим требованиям и требованиям безопасности…….. |  |
| 5.2.1 Испытания по общим требованиям…………………………………. |  |
| 5.2.2 Безопасность…………………………………………………………… |  |
| 5.3 Предварительная обработка…………………………………………………. |  |
| 5.3.1 Общие положения……………………………………………………… |  |
| 5.3.2 Предварительная обработка чисткой………………………………. |  |
| 5.3.3 Предварительная обработка истиранием…………………………. |  |
| 5.3.4 Предварительная обработка многократным изгибом……………. |  |
| 5.3.5 Предварительная обработка топливом и маслом………………… |  |
| 5.4 Водоупорность Wр ……………………………………………………………... 5.5 Сопротивление проникновению пара Ret ………………………………….. |  |
| 5.6 Разрывная нагрузка……………………………………………………………. |  |
| 5.7 Сопротивление раздиру……………………………………………………… |  |
| 5.8 Прочность при продавливании……………………………………………….. |  |
| 5.9 Изменение размеров после чистки………………………………………….. |  |
| 5.10 Испытание разрывной нагрузки шва………………………………………. |  |
| 5.11 Испытание водонепроницаемости готовой одежды (опционально)……………………………………………………………………… |  |
| 6 Обозначение размеров……………………..…………………………………………. |  |
| 7 Маркировка и символы по уходу…….…………………………………………..……. |  |
| 8 Информация, предоставляемая изготовителем................................................. |  |
| Приложение A (справочное) Рекомендации по времени носки………………….. |  |
| Приложение B (справочное) Испытательное оборудование для одностороннего воздействия топлива и масла………………………………………. |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…………….………………….. |  |
| Библиография………………………………………………………………………………. |  |

Введение

В настоящем стандарте оцениваемые свойства материалов и швов предметов специальной одежды и их последующая классификация предназначены для обеспечения надлежащего уровня защиты. Водоупорность и сопротивление проникновению пара являются основными свойствами, которые испытывают и указывают в маркировке.

Водоупорность является наиболее важным свойством, и ее измеряют на материале верхнего слоя предмета одежды. Испытания проводят на предварительно обработанных образцах материала и на деталях со швами. Описан метод опционального испытания готового предмета одежды после чистки (испытание в дождевой башне).

Некоторые водонепроницаемые материалы не пропускают водяной пар. Однако другие водонепроницаемые материалы) на рынке имеют свойство паропроницаемости. Это свойство, выраженное низким сопротивлением проникновению пара, усиливает испарение пота и значительно способствует охлаждению тела. Это важно, поскольку приводит к увеличению комфорта и снижению физиологической нагрузки и продлевает время носки в определенных климатических условиях (см. приложение A).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ (АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ)
Технические требования и методы испытаний

Occupational safety standards system. Protective clothing for protection against water (atmospheric precipitation). Technical requirements and test methods

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний эксплуатационных характеристик материалов и готовых предметов специальной одежды для защиты от воздействия атмосферных осадков (например, дождя, снега), тумана и росы. Настоящий стандарт не распространяется на предметы специальной одежды для защиты от других воздействий, кроме атмосферных осадков (например, брызги воды, волны).

Настоящий стандарт не устанавливает технические требования и защитные свойства обуви, перчаток и отдельных головных уборов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

ISO 811:2018, Textiles – Determination of resistance to water penetration — Hydrostatic pressure test (Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением)

ISO 1421:2016, Rubber- or plastics-coated fabrics – Determination of tensile strength and elongation at break (Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения при разрыве)

ISO 1817:2024, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of the effect of liquids (Резина и термопласты. Определение стойкости к воздействию жидкостей)

ISO 4674-1:2016, Rubber- or plastics-coated fabrics – Determination of tear resistance – Part 1: Constant rate of tear methods (Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью)

ISO 7854:1995, Rubber- or plastics-coated fabrics – Determination of resistance to damage by flexing (Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Определение устойчивости к повреждению при изгибе)

ISO 11092:2014, Textiles – Physiological effects – Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test) (Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием потеющей защищенной термопластины))

ISO 12947-1:1998, Textiles – Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 1: Martindale abrasion testing apparatus (Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию тканей методом Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания стойкости к истиранию по Мартиндейлу)

ISO 12947-2:2016, Textiles – Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 2: Determination of specimen breakdown (Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения)

ISO 13688:2013, Protective clothing – General requirements (Защитная одежда. Общие требования

ISO 13688:2013/Amd.1:2021, Protective clothing – General requirements — Amendment 1 (Защитная одежда. Общие требования. Изменение 1)

ISO 13934-1:2013, Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (Материалы и изделия текстильные. Свойства тканей при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полосы)

ISO 13935-2:2014, Textiles – Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles – Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на тканях и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата)

ISO 13938-1:2019, Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности и растяжения при продавливании)

ISO 13938-2:2019, Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension (Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании)

ISO 23388:2018), Protective gloves against mechanical risks (Перчатки для защиты от механических рисков)

ISO 24231:2024, Protective clothing — Protection against rain — Test method for ready-made garments against high energy droplets from above (Специальная одежда. Защита от дождя. Метод испытания готовой одежды от воздействия сверху каплями с высокой энергией)

EN 530:2010, Abrasion resistance of protective clothing material – Test methods (Устойчивость к истиранию материалов для защитной одежды. Методы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/

3.1

сопротивление проникновению пара Ret (water vapour resistance): Разница давления водяного пара между двумя сторонами материала, деленная на суммарный тепловой поток испарений на единицу площади в направлении градиента. Примечание 1 – Количественная характеристика текстильных материалов или пакетов материалов, которая определяет «скрытый» тепловой поток испарений, проходящий через заданную площадь при постоянном градиенте давления водяного пара. Тепловой поток испарений может состоять из диффузионного и конвективного компонентов. Примечание 2 – Сопротивление проникновению пара выражают в квадратных метрах паскаль на ватт. [ISO 11092:2014 (пункт 2.2)]

3.2

водоупорность Wp (water penetration resistance): Свойство материала выдерживать гидростатическое давление, основанное на сопротивлении проникновению воды через материал. [ISO 11610:2023 (подпункт 4.6.9)]

3.3 материал верха (outer shell material): Материал внешнего слоя, применяемый при изготовлении предмета одежды.

Примечание – Данное определение основано на определении материала верха из ISO 11610:2023 (подпункт 4.3.27).

3.4 водонепроницаемая подстежка (waterproof liner): Подстежка, обладающая свойством водонепроницаемости.

3.5 водонепроницаемая теплозащитная подстежка (waterproof thermal liner): Теплозащитная подстежка, обладающая свойством водонепроницаемости.

3.6

подкладка, внутренняя подкладка (lining, innermost lining): Внутренний слой текстильного или другого материала, вставленный в одежду, расположенный ближе всего к телу пользователя. Примечание 1 – Если подкладка является частью стеганого пакета материалов, стеганый пакет материалов рассматривают как внутреннюю подкладку. Примечание 2 – В настоящем стандарте подкладка не обладает свойством водонепроницаемости. [ISO 11610:2023 (подпункт 4.3.7), изменен – добавлено Примечание 2]

4 Эксплуатационные характеристики и требования

4.1 Общие требования и требования безопасности

4.1.1 Общие требования

Все отдельные результаты испытуемых проб должны соответствовать эксплуатационным требованиям. Если материал демонстрирует различное поведение для свойства в продольном и поперечном направлениях материала, результирующее значение свойства должно быть значением, полученным в направлении с наименьшим значением свойства. В случае, если только одна испытуемая проба не соответствует требованиям, должен быть испытан другой набор испытуемых проб, и все отдельные результаты данного второго набора испытуемых проб должны соответствовать требованиям. В противном случае образец считают не соответствующим требованиям.

При испытании в соответствии с 5.2.1 должны быть соблюдены требования         ISO 13688:2013 (подпункты 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1) и следующие требования:

- все карманы должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать попадания воды внутрь предмета одежды;

- фурнитура, такая как застежки-молнии, застежки, кнопки и т.д., не должна самопроизвольно открываться.

Если заявлено, что специальная одежда обладает другими защитными свойствами, данная одежда также должна соответствовать применимым требованиям соответствующих стандартов на продукцию.

Применимость отдельных испытаний материала для каждого элемента указана в таблице 1.

Капюшоны не являются обязательной частью специальной одежды для защиты от дождя. Если капюшон является частью предмета специальной одежды для защиты от дождя, и заявлено, что этот предмет одежды соответствует опциональному требованию, указанному в таблице 4, необходимо испытать и указать в протоколе испытаний длину намокания на краях капюшона.

Примечание – Специальная одежда для защиты от дождя, как правило, представляет собой предмет одежды, изготовленный из пакета материалов, а именно из материала верха и дополнительных слоев под ним. Было доказано, что слои, расположенные под материалом верха предмета одежды, могут поддерживать общую способность пропускать пары влаги и комфорт, если они обладают способностью к влагорегулированию.

Таблица 1 – Применимость испытаний на определение эксплуатационных характеристик для элементов

| Свойство | Ссылочный пункт | Материал верха | Водонепроницаемая подстежка или водонепроницаемая теплозащитная подстежка | Подкладка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоупорностьа (до и/или после предварительной обработки) | 4.2 | Х | Х | —d |
| Сопротивление проникновению параb | 4.3 | Х | Х | Х |
| Разрывная нагрузка | 4.4 | Х (тканые) | — | — |
| Сопротивление раздиру | 4.5 | Х (тканые) | — | — |
| Прочность при продавливании | 4.6 | Х (трикотажные) | — | — |

Окончание таблицы 1

| Изменение размеровс | 4.7 | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрывная нагрузка шва | 4.8 | Х | — | — |
| a Материал верха или подстежки с любыми нанесенными водонепроницаемыми слоями должны быть испытаны вместе. b Все слои должны быть испытаны вместе c Материалы должны быть испытаны по отдельности d Символ «—» означает отсутствие требования |  |  |  |  |

4.1.2 Требования безопасности

При проведении испытаний в соответствии с 5.2.2 должны выполняться требования безопасности, указанные в ISO 13688:2013 (пункт 4.2) с учетом ISO 13688:2013/Amd.1:2021.

4.2 Водоупорность Wр

При испытании в соответствии с 5.4 водоупорность WP должна соответствовать таблице 2.

Для каждого класса должны соблюдаться все требования, приведенные в таблице 2.

Если по результатам разных испытаний испытуемая проба предмета одежды соответствует разным классам в соответствии с классификацией, то предмету одежды присваивают класс по наименьшему значению водоупорности из всех испытуемых проб, класс указывают в маркировке в соответствии с разделом 7.

Таблица 2 – Классификация водоупорности

| Водоупорность Wр | Класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Испытуемая проба - материал до предварительной обработки; | Wр  8000а Па | – b | – | – |
| - материал после каждой предварительной обработки (см. 5.3.2 – 5.3.5) | – | Wр  8000 Па | Wр  13000 Па | Wр  20000 Па |
| - швы до предварительной обработки | Wр  8000 Па | Wр  8000 Па | Wр  13000 Па | – |
| - швы после предварительной обработки чисткой (см. 5.3.2) | – | – | – | Wр  20000 Па |
| а 1000 Па равно приблизительно 102 (мм Н2О) b символ «—» означает: испытание не требуется |  |  |  |  |

4.3 Сопротивление проникновению пара Ret

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Все классы могут привести к ограничению времени носки, см. Приложение А

При испытании в соответствии с 5.5 сопротивление проникновению пара Ret пакета материалов предмета одежды должно соответствовать таблице 3.

Таблица 3 – Классификация сопротивления проникновению пара

| Сопротивление проникновению пара Ret | Класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| м2Па/Вт | Ret  40 | 25  Ret  40 | 15  Ret  25 | Ret  15 |

4.4 Разрывная нагрузка тканого материала верха

При испытании в соответствии с 5.6 разрывная нагрузка материала верха должна быть не менее 450 Н в продольном и поперечном направлениях. К материалам с относительным удлинением при разрыве более 50% это требование не применяют.

4.5 Сопротивление раздиру тканого материала верха

При испытании в соответствии с 5.7 сопротивление раздиру материала верха должно быть не менее 20 Н в продольном и поперечном направлениях.

4.6 Прочность при продавливании трикотажного материала верха

При испытании в соответствии с 5.8 прочность при продавливании трикотажного материала верха должна иметь значение не менее 100 кПа для испытуемой пробы площадью 50 см2 или не менее 200 кПа для испытуемой пробы площадью 7,3 см2.

4.7 Изменение размеров материалов

При испытании в соответствии с 5.9 и в соответствии с таблицей 1 изменение размеров в продольном и поперечном направлениях для тканых материалов не должно превышать ± 3 %, для трикотажных материалов – ± 5 % после пяти циклов стирки или сухой чистки в соответствии с 5.3.2.

4.8 Разрывная нагрузка шва материала верха

При испытании в соответствии с 5.10 разрывная нагрузка шва материала верха должна составлять не менее 200 Н. К материалам с относительным удлинением при разрыве более 50% это требование не применяют.

4.9 Водонепроницаемость готовой одежды (опционально)

При испытании в соответствии с 5.11 должны быть соблюдены следующие требования к предметам одежды:

Таблица 4 – Требования к испытанию водонепроницаемости готового предмета специальной одежды

| Длина намоканияа на рукавах и нижних краях | Не более 5 см |
| --- | --- |
| Длина намоканияа низа брюк | Не более 10 см |
| Длина намоканияа краев капюшона | Не более 4 см |
| Площадь намокания трикотажаа на манекене | 0 см2 |
| а Измерение длины намокания начинается с последней от края строчки шва |  |

5 Методы испытаний

5.1 Принципы отбора образцов

Испытуемые пробы должны быть отобраны из предмета одежды или, если это невозможно, из материала, используемого в готовом предмете одежды. Размер и форма испытуемых проб должны соответствовать требованиям для каждой процедуры испытания.

5.2 Испытания по общим требованиям и требованиям безопасности

5.2.1 Испытания по общим требованиям

Испытания по общим требованиям должны проводиться в соответствии с ISO 13688:2013 (Приложение С).

5.2.2 Безопасность

Показатели безопасности предмета специальной одежды должны быть определены в соответствии с ISO 13688:2013 (пункт 4.2) с учетом ISO 13688:2013/Amd.1:2021.

5.3 Предварительная обработка

5.3.1 Общие положения

Испытуемые пробы с требованиями по предварительной обработке в соответствии с таблицей 2 должны быть предварительно обработаны в соответствии с 5.3.2-5.3.5.

5.3.2 Предварительная обработка чисткой

Четыре испытуемые пробы материала и четыре испытуемые пробы со швами, расположенными по центру испытуемой пробы, должны быть подвергнуты чистке (см. сноску а к таблице 1).

Чистку испытуемых проб из материалов предметов специальной одежды проводят в соответствии с инструкциями изготовителя по чистке предметов одежды на основе использования стандартных процессов.

Если количество циклов чистки не указано, испытания должны проводить следующим образом: в случае процедуры ухода – после пяти циклов ухода (один цикл ухода состоит из одной стирки и одной сушки), или в случае сухой чистки – после пяти циклов сухой чистки.

Если в инструкциях изготовителя указано, что допускаются оба метода чистки, испытуемая проба должна подвергаться только процедуре ухода.

Примечание – В инструкциях изготовителя обычно приводят маркировку в соответствии с ISO 30023 и указывают один или несколько различных методов или процессов в соответствии с ISO 6330, ISO 15797, ISO 3175-2 или эквивалентные стандартные процессы чистки.

5.3.3 Предварительная обработка истиранием

Четыре испытуемые пробы должны быть подвергнуты предварительной обработке истиранием. Предварительную обработку должны проводить на лицевой стороне материала верха, но со всеми материалами комплекта одежды, в сочетании с любым нанесенным водонепроницаемым слоем.

Предварительную обработку, за исключением материала верха с покрытием на внешней стороне, проводят в соответствии с EN 530:2010 (метод 2) со следующими характеристиками:

- абразив в соответствии с ISO 23388:2018 (Приложение А);

- давление на испытуемую пробу: (9,0 ± 0,2) кПа;

- количество циклов: 1 000; удаление остатков после 500 циклов;

- абразив следует заменять после каждой предварительной обработки.

Для материала верха с покрытием на внешней стороне предварительную обработку должны проводить в соответствии с ISO 12947-1:1998 и ISO 12947-2:2016 со следующими характеристиками и модификациями:

- абразив: стандартная шерстяная ткань в соответствии с ISO 12947-1:1998;

- абразив устанавливают в верхнем держателе испытуемой пробы; испытуемую пробу устанавливают в нижнем (большем) держателе испытуемой пробы;

- давление на испытуемую пробу: (9,0 ± 0,2) кПа;

- количество циклов: 25 000; удаление остатков после 10 000 циклов;

- абразив следует заменять после каждой предварительной обработки.

5.3.4 Предварительная обработка многократным изгибом

Предварительную обработку проводят в соответствии с ISO 7854:1995 (метод C) со следующими отступлениями:

- в продольном направлении испытывают две испытуемые пробы;

- в поперечном направлении испытывают две испытуемые пробы;

- количество циклов должно быть 9 000.

5.3.5 Предварительная обработка топливом и маслом

Две испытуемые пробы должны быть подвергнуты предварительной обработке топливом и две испытуемые пробы должны быть подвергнуты предварительной обработке маслом в соответствии с ISO 1817:2024. Испытуемые пробы, состоящие из материала верха в сочетании с любым нанесенным водонепроницаемым слоем, должны быть размещены в модифицированной аппаратуре в соответствии с ISO 1817:2024 (см. рисунок B.1) таким образом, чтобы испытываемая поверхность была обращена вверх и находилась в непосредственном контакте с испытательным веществом.

Испытательные сосуды должны быть изготовлены из материалов, стойких к воздействию испытательного вещества.

Они должны быть герметичны в закрытом состоянии, чтобы предотвратить диффузию в окружающую среду.

Испытательные вещества:

а) Жидкость А: изооктан (2,2,4-триметилпентан), объемная доля 100 %; в соответствии с ISO 1817:2024;

b) Жидкость F: масло для испытания: нормальные парафины (C12 – C18), 80% по объему и 1-метилнафталин, 20% по объему в соответствии с ISO 1817:2024:

- количество испытательных веществ: (50 ± 5) см3 (мл);

- температура испытания: (20 ± 2) °С;

- продолжительность воздействия: 60 мин.

После извлечения испытуемых проб из испытательного оборудования любое оставшееся на них испытательное вещество необходимо тщательно удалить с помощью абсорбирующей фильтровальной бумаги.

Испытание на водоупорность должно проводиться сразу после удаления любого испытательного вещества и должно быть начато в течение 10 минут.

5.4 Водоупорность Wр

Испытания должны быть проведены на четырех испытуемых пробах материала и четырех испытуемых пробах со швами, расположенными по центру, в соответствии с ISO 811:2018 (раздел 9) при увеличении давления воды (980 ± 50) Па/мин. Записывают наименьшее отдельное значение в Па при появлении первой капли воды на испытуемой пробе.

Если из-за природы испытываемого материала первая капля не видна, используют абсорбирующую фильтровальную бумагу, аккуратно прикладывают ее к испытываемой поверхности, чтобы подтвердить, что вода впитывается в фильтровальную бумагу.

5.5 Сопротивление проникновению пара Ret

Испытания должны быть проведены в соответствии с ISO 11092:2014 на трех испытуемых пробах.

5.6 Разрывная нагрузка

Испытания (например, тканых материалов с покрытием) должны быть проведены в соответствии с ISO 1421:2016 (метод 1). Испытанию подлежат два набора испытуемых проб, один набор в продольном направлении, а другой — в поперечном направлении. Каждый набор должен состоять из пяти испытуемых проб. В случае возникновения трудностей, таких как отделение нитей от края, испытание должно быть проведено в соответствии с методом, приведенным в ISO 13934-1:2013.

5.7 Сопротивление раздиру

Испытания должны быть проведены в соответствии с ISO 4674-1:2016 (метод А). Испытанию подлежат два набора испытуемых проб: один набор в продольном направлении, а другой — в поперечном направлении. Каждый набор должен состоять из пяти испытуемых проб. Скорость перемещения зажима (100 ± 10) мм/мин.

5.8 Прочность при продавливании

Испытания должны быть проведены в соответствии с ISO 13938-1:2019 или ISO 13938-2:2019. При испытании в соответствии с ISO 13938-1:2019 или ISO 13938-2:2019 необходимо отобрать пять испытуемых проб. Результат должен быть записан в соответствии с требованиями стандарта на метод испытания.

5.9 Изменение размеров после чистки

Испытывают одну испытуемую пробу в соответствии с процедурами испытаний на изменение размеров по ISO 13688:2013 (пункт 5.3) с учетом ISO 13688:2013/Amd.1:2021.

5.10 Испытание разрывной нагрузки шва

Испытания должны быть проведены в соответствии с ISO 13935-2:2014 на трех испытуемых пробах прямых швов, взятых из предмета специальной одежды. Результат должен быть записан, как указано в стандарте на метод испытания.

5.11 Испытание водонепроницаемости готовой одежды (опционально)

Испытания готового предмета специальной одежды должны быть проведены в соответствии с ISO 24231:2024. Один испытуемый образец предварительно обрабатывают, как описано в 5.3.2, в течение максимального количества циклов чистки, указанного изготовителем.

Если испытывают только отдельные предметы одежды, такие как брюки или куртка, или если куртка не имеет капюшона, оставшиеся непокрытые части манекена должны быть покрыты с помощью водонепроницаемых материалов.

Эффект намокания возникает, когда нижние края предмета одежды впитывают воду и перемещают ее к внутренней части предмета одежды из-за эффекта капиллярности.

Эффект намокания не обязательно приводит к появлению мокрых пятен на трикотаже при стандартной процедуре испытания, но при носке будет вызывать ощущение влажности у пользователя.

6 Обозначение размеров

Обозначение размеров должно соответствовать ISO 13688:2013 (раздел 6) с учетом ISO 13688:2013/Amd.1:2021.

7 Маркировка и символы по уходу

Маркировка и символы по уходу должны соответствовать ISO 13688:2013 (раздел 7) с учетом ISO 13688:2013/Amd.1:2021.

Пиктограмма, обозначающая защиту от дождя с указанием соответствующих эксплуатационных уровней, представлена на рисунке 1:

|  | ISO 24232 Y класс водоупорности Y класс сопротивления проникновению пара R испытание готовой одежды в дождевой башне, опционально |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Пиктограмма для водоупорности, сопротивления проникновению пара и опционального показателя готовой одежды

(ISO 7000 – 2413, Защита от дождя или снега)

Примечание – R заменяют на Х, если готовая одежда не была испытана.

8 Информация, предоставляемая изготовителем

Предмет специальной одежды должен поставляться вместе с информацией в соответствии с ISO 13688:2013 (раздел 8), а также должна быть предоставлена следующая дополнительная информация:

- обозначение изделия;

- руководство по надеванию и снятию, если необходимо;

- использование и хранение капюшонов, если применимо;

- выполняются ли требования 4.9 для готовой одежды, если применимо;

- основная информация о предполагаемой эти применения и указание источника, где подробная информация размещена;

- если в символах по уходу не указано количество циклов чистки, необходимо предоставить информацию о том, что требования согласно 4.2 и 4.9 (если применимо) были выполнены после 5 циклов чистки;

- предупреждения о том, что срок эксплуатации предмета одежды зависит не только от чистки, но и от условий эксплуатации, ухода, хранения и т.д.;

- если класс сопротивления проникновению пара равен 1, то необходимо указать следующее предупреждение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Ограничение времени носки в соответствии со следующей таблицей:

| Температура в рабочей зоне | 25ºС | 20ºС | 15ºС | 10ºС | 5ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время носки (мин) | 60 | 75 | 100 | 240 | – |

Примечание – У предметов специальной одежды 1 класса значение Ret может быть намного выше 40 м2·Па/Вт, это означает, что эти материалы предмета специальной одежды почти не пропускают пар. Поэтому предупреждение считается необходимым.

Данная таблица действительна для обычного человека1) при двигательной активности М = 150 Вт/м2 в условиях относительной влажности 50 % и скорости ветра va = 0,5 м/с.

Приложение A

(справочное)

Рекомендации по времени носки

В таблице A.1 представлены рекомендации, демонстрирующие влияние сопротивления проникновению пара на рекомендуемое время непрерывной носки одежды при различных температурах окружающей среды.

Таблица A.1 – Рекомендуемое максимальное время непрерывной носки (мин) для полного костюма, состоящего из куртки и брюк без дополнительной подкладки для теплоизоляции

| Температура в рабочей зоне ºС | Класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ret40 м2Пa/Вт | 25Ret40 м2Пa/Вт | 15Ret25 м2Пa/Вт | Ret15 м2Пa/Вт |
| 25 | 60 | 105 | 180 | -а |
| 20 | 75 | 250 | - | - |
| 15 | 100 | - | - | - |
| 10 | 240 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| a «-» означает: нет ограничений по времени носки |  |  |  |  |

Таблица A.1 действительна для обычного человека при двигательной активности М = 150 Вт/м2 в условиях относительной влажности 50 % и скорости ветра va = 0,5 м/с.

При наличии эффективных вентиляционных отверстий и/или перерывов время носки может быть увеличено.

Приложение В

(справочное)

Испытательное оборудование для одностороннего воздействия топлива и масла

Размеры в миллиметрах

1 – резьбовая пробка, 2 – цилиндр с внутренним диаметром 113 мм для испытательного вещества,

3 – испытуемая проба, 4 – опорная плита, 5 – барашковая гайка, 6 – болт

Рисунок В.1 – Пример испытательного оборудования для одностороннего воздействия (модифицированная аппаратура в соответствии с ISO 1817:2024)

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного или европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 811:2018 | IDT | ГОСТ ISO 811–2021 «Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением» |
| ISO 1421:2016 | IDT | ГОСТ ISO 1421–2021 «Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве» |
| ISO 1817:2024 | — | * |
| ISO 4674-1:2016 | IDT | ГОСТ ISO 4674-1–2021 «Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью» |
| ISO 7854:1995 | IDT | ГОСТ ISO 7854–2019 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления разрушению при изгибе» |
| ISO 11092:2014 | IDT | ГОСТ ISO 11092–2021 «Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)» |
| ISO 12947-1:1998 | IDT | ГОСТ ISO 12947-1–2015 «Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 1. Прибор Мартиндейла для испытания на стойкость к истиранию» |
| ISO 12947-2:2016 | IDT | ГОСТ ISO 12947-2–2021 «Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения» |
| ISO 13688:2013 ISO 13688:2013/Amd.1:2021 | IDT | ГОСТ ISO 13688–2022 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования» |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного или европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 13934-1:2013 | IDT | ГОСТ ISO 13934-1–2021 «Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски» |
| ISO 13935-2:2014 | IDT | ГОСТ ISO 13935-2–2021 «Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата» |
| ISO 13938-1:2019 | IDT | ГОСТ ISO 13938-1–2021 «Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности и растяжения при продавливании» |
| ISO 13938-2:2019 | IDT | ГОСТ ISO 13938-2–2021 «Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании» |
| ISO 23388:2018 | IDT | ГОСТ EN 388–2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний» |
| ISO 24231:2024 | IDT | ГОСТ ISO 24231–202Х «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от дождя. Метод определения водонепроницаемости в дождевой башне» |
| EN 530:2010 | NEQ | ГОСТ 12.4.319–2022 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для специальной одежды. Процедура предварительной обработки истиранием» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов. Примечание 1 – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - NEQ – неэквивалентный стандарт. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 3175-2 | Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (Материалы и изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая чистка текстильных материалов и предметов одежды. Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке и отделке с использованием тетрахлорэтилена)1) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 5085-1 | Textiles - Determination of thermal resistance – Part 1: low thermal resistance (Материалы и изделия текстильные. Определение теплового сопротивления. Часть 1. Низкое тепловое сопротивление)1) |
| [3] | ISO 6330 | Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing (Материалы текстильные. Процедуры домашней стирки и сушки, применяемые для испытаний текстильных материалов и изделий)1) |
| [4] | ISO 7000 | Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols |
| [5] | ISO 11610:2023 | Protective clothing — Vocabulary |
| [6] | ISO 15797 | Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear (Материалы и изделия текстильные. Процедуры промышленной стирки и заключительной отделки для испытаний одежды для работников)1) |
| [7] | ISO 30023 | Textiles – Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (Материалы и изделия текстильные. Маркировка одежды для работников символами по промышленному уходу)1) |
| [8] | EN 342 | Protective clothing – Ensembles and garments for protection against cold (Специальная одежда. Комплекты и предметы одежды для защиты от холода)1) |
| [9] | EN 14058 | Protective clothing – Garments for protection against cool environments (Защитная одежда. Одежда для защиты от прохладной среды)1) |

| УДК 614.895:006.354 | МКС 13.340.10 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: специальная одежда, защита от воздействия атмосферных осадков (дождя, снега), тумана и росы, сопротивление проникновению пара, водоупорность, материал верха, водонепроницаемая прокладка |  |  |

| Генеральный директор ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» |  |  |  | А.С. Попов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель направления стандартизации и испытаний, к.т.н. |  |  |  | Н.В. Колесников |
| Старший инженер отдела стандартизации |  |  | М.А. Перова |  |

) В контексте настоящего стандарта под водонепроницаемым материалом (слоем) подразумевается материал (слой), соответствующий требованиям таблицы 2 настоящего стандарта.

) ISO 23388:2018 идентичен EN 388:2016

1) В контексте настоящего стандарта под «обычным человеком» подразумевается практически здоровый человек, имеющий нормальный обмен веществ (т. е., например, не профессиональный спортсмен).

1) Официальный перевод данного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.