Изменение № 1 к ГОСТ 22897-2023
(проект, первая редакция)
ОКС 23.040.15
Изменение № 1 ГОСТ 22897–2023 Трубы бесшовные холоднодеформированные из титана и сплавов на основе титана. Технические условия 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-фикации (протокол №            от                         )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_____________
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации 
Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «Трубы всех групп поставок изготавливают с травленой наружной и внутренней поверхностями. 
По требованию заказчика трубы группы поставки Б изготавливают со шлифованной наружной и травленой внутренней поверхностями.
Если термическую обработку проводят в вакууме или защитной атмосфере, травление не является обязательным.» 
[bookmark: _Hlk222397896]Пункт 9.1. После перечислений добавить абзац: «В качестве альтернативного способа допускается производить маркировку лазерным маркиратором для групп поставки А и Б.»
Пункт 9.2. Первое перечисление. Дополнить словами «или лазерным маркиратором» после слова «электрокарандашом».
Библиографические данные. Заменить «МКС 23.040.10» на «МКС 23.040.15».
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