МКС 23.040.40

Изменение № 3 ГОСТ 17380–2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от              )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KG, KZ, TJ, UZ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004)]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

# Раздел 2. Заменить датированные ссылки на недатированные;

# ГОСТ 2.101 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий» дополнить сноской 1) в редакции:

# «1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.101-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий»;

# заменить ссылки:

# ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды» на ГОСТ 356 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды»;

# ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) на ГОСТ 1497;

# ГОСТ 1577-93 «Прокат листовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия» на ГОСТ 1577 «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия»;

# ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» на ГОСТ 8731 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия».

# Пункт 3.2. Десятое обозначение изложить в новой редакции:

# «ТВ – толщина стенки деталей в неторцевых сечениях принимается равной номинальной толщине стенки исходной заготовки: трубы, листа. С учетом утонений толщина номинальной стенки может быть уточнена изготовителем».

# Пункт 4.2. Таблица 2а. Для марки стали 13ХФА в столбце «Углерод» заменить значение «0,11-0,13» на «0,11-0,17»;

# таблица 2б. Для марки стали 13ХФА в столбце «Углерод» заменить значение «-0,01» на «±0,01».

# Пункт 5.1.3. Таблица 5. Примечание 1 дополнить предложением:

# «По согласованию с заказчиком допускается отношение Тв/Т больше 1,5».

УДК 622.24.053:006.354 МКС 23.040.40

Ключевые слова: детали трубопроводов, неторцевое сечение; исходная заготовка; толщина стенки; углерод;

Руководитель организации-разработчика

Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (АО РусНИТИ)»

Генеральный директор							 И.Ю. Пышминцев

должность                                           личная подпись			   инициалы, фамилия

Руководитель         Зав. лабораторией

разработки	     технического регулирования	  ___________            Н.А. Шугарова

должность		              личная подпись            инициалы, фамилия