| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 20752—202_ (проект RU, первая редакция) |

Пробки корковые

Определение выделяемого 2,4,6 трихлоранизола (ТХА)

(ISO 20752:2023, Cork stoppers. Determination of releasable 2,4,6-trichloroanisol (TCA), IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2028

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от   27 сентября 2013 г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 20752:2023 «Пробки корковые. Определение выделяемого 2, 4, 6-трихлоранизола (TCA)» («Cork stoppers. Determination of releasable 2,4,6-trichloroanisol (TCA)», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 87 «Пробка» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы данного стандарта могут быть предметом патентных прав. Международная организация по стандартизации (ISO) не несет ответственность за идентификацию таких прав частично или полностью

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств 1

Содержание

1 Область применения..........................................................................................................

2 Нормативные ссылки.........................................................................................................

3 Термины и определения....................................................................................................

4 Обозначения и сокращения...............................................................................................

5 Сущность метода…………………………………………………………………………………

6 Условия испытания……………………………………………………………………………….

7 Реактивы…………………………………………………………………………………………...

8 Оборудование.....................................................................................................................

9 Отбор образцов для испытания........................................................................................

10 Проведение испытания....................................................................................................

11 Обработка результатов………………………………………………………………………..

12 Протокол испытания.........................................................................................................

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам…………………………..

Библиография.......................................................................................................................

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Пробки корковые Определение выделяемого 2,4,6 трихлоранизола (ТХА) Cork stoppers. Determination of releasable 2,4,6-trichloroanisol (TCA)

Дата введения — 202    4—0   7—0  1

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения выделяемого 2,4,6 трихлоранизола (ТХА) из всех типов корковых пробок и их составляющих.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения к нему)]:

ISO 633, Cork — Vocabulary (Корковая пробка. Словарь терминов)

ISO 17727, Cork — Cork stoppers for still wine — Sampling plan for the quality control of cork stoppers (Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. План выборочного контроля качества корковых пробок)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных, используемые в целях стандартизации, по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- Электропедия МЭК: доступна по адресу https://www.electropedia.org/.

3.1 имитатор (simulator): Раствор, предназначенный для имитации вина.

3.2 внутренний стандарт (internal standard): Соединение известной концентрации, добавляемое к образцу для облегчения качественной идентификации и/или количественного определения компонентов образца.

4 Обозначения и сокращения

- ПДМС – полидиметилсилоксан;

- ГХ-ДЭЗ – газовая хроматография/детектор электронного захвата;

- ГХ-МС – газовая хроматография/масс-спектрометрия;

- ТФМЭ – твердофазная микроэкстракция;

- ТХА – 2,4,6-трихлоранизол.

5 Сущность метода

Определение выделяемого ТХА из корковых пробок, предварительно подвергнутых мацерации (вымачиванию) в имитаторе вина, с использованием твердофазной микроэкстракции с последующим обнаружением и количественным определением этого соединения методом ГХ-МС или ГХ-ДЭЗ.

6 Условия испытания

Испытание проводят в условиях, не содержащих посторонних запахов, при температуре окружающей среды (21 ± 4) ºC.

7 Реактивы

Используют реактивы только признанного аналитического качества.

7.1 Водно-спиртовой раствор, 12 % (по объему) (имитатора вина), предварительно проанализированный.

7.2 Этанол, чистота которого не менее 95 % (по объему).

7.3 Чистая деионизованная вода, фильтрованная вода III типа или более высокого качества.

7.4 Хлорид натрия (NaCl) высокой чистоты.

7.5 Внутренний стандарт для ГХ-МС анализа, 2,4,6-трихлоранизол (TХA)-d5 чистотой 98 % (по объему) или 2,3,6-трихлоранизол чистотой 99 % (по объему).

7.6 Внутренний стандарт для метода ГХ-ДЭЗ анализа, 2,6-диброманизол чистотой 99 % (по объему) или 2,3,6-трихлоранизол чистотой 99 % (по объему).

8 Оборудование

Используют обычное лабораторное оборудование, в том числе следующее:

8.1 Весы, с дискретностью не менее 0,1 мг.

8.2 Стеклянные колбы для мацерации с пробкой из стекла, металла или любого другого материала, не поглощающего ТХА, вместимостью, соответствующей размеру образца.

8.3 Стеклянные колбы (флаконы), вместимостью не менее 10 мл (раствор должен занимать не менее 50 % вместимости флакона) с перегородкой и подходящей пробкой, пригодной для ТФМЭ.

8.4 Волокно ТФМЭ.

Пример – 100 мкм ПДМС.

8.5 Источник нагревания для флакона (8.3), отрегулированный на температуру в диапазоне от 30 °C до 50 °C.

8.6 Автоматическая система перемешивания для ТФМЭ.

8.7 Подходящий газ для газовой хроматографии.

8.8 Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (МС), или детектором электронного захвата (ДЭЗ).

8.9 Капиллярная колонка из плавленого кварца с низкой полярностью.

Пример – Длина 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки 0,25 мкм; стационарная фаза: сополимер из 5 % дифенила и 95 % диметилполисилоксана.

9 Отбор образцов для испытания

Размер выборки, подлежащей испытанию, в соответствии ISO 17727 или соглашению между заказчиком и поставщиком.

10 Проведение испытания

10.1 Градуировка

Набор градуировочных растворов ТХА получают добавлением известных концентраций аналита в имитатор вина. Можно использовать стандартные растворы концентрацией от 0,5 нг/л до 50 нг/л.

Полученную градуировочную кривую следует оценивать регулярно, а также в случае, когда фиксируется значительное изменение результатов ГХ-МС или ГХ-ДЭЗ.

10.2 Подготовка образцов

Образцы мацерируют в течение (24 ± 2) ч при комнатной температуре (в соответствии с разделом 6), используя достаточное количество имитатора вина, чтобы вся контактную поверхность образца была полностью погружена в него, а затем анализируют мацерат (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Размер выборки. Примеры для каждого типа образца

| Тип образца | Количество | Объем колбы |
| --- | --- | --- |
| Полностью вставляемые натуральные, кольматированные, агломерированные, микроагломерированные корковые пробки и корпуса пробок | 20 (45 × 24) корковые пробки/корпуса | 1 000 мл |
|  | 50 (45 × 24) корковые пробки/корпуса | 2 000 мл |
| Гранулированная пробка | 40 г | 2 000 мл |
| Т-образные пробки с корпусами из натуральной пробковой коры, и агломерированной пробки a | 20 (27 × 20) корпуса пробки | 500 мл |
|  | 60 (27 × 20) корпуса пробки | 1 000 мл |
| Корковые диски | 20 корковых дисков | 500 мл |
| a Для Т-образных пробок перед мацерацией срезают фланец. В то же время рекомендуется проводить испытание до капсулирования. |  |  |

Для частично вставляемых корковых пробок для игристых вин погружают пробки на глубину 22 мм в имитатор вина (что соответствует высоте двух дисков диаметром 6 мм + 1 см агломерированного корпуса пробки), не разрезая пробки.

Количество используемых пробок/дисков должно обеспечивать правильное соотношение между калибром/открытой поверхностью. Во всех остальных случаях необходимо удостовериться в правильном соотношении калибра и открытой поверхности.

10.3 Твердофазная микроэкстракция (ТФМЭ)

10.3.1 Анализируемая проба

Для повышения эффективности экстракции и последующей чувствительности метода для насыщения раствора следует добавить приблизительно 3 г хлорида натрия (7.4). После чего сразу добавляют 50 мкл раствора внутреннего стандарта с концентрацией 2,0 мкг/л (см. 3.2), затем стеклянную колбу (флакон) (8.3) закрывают перфорированной металлической пробкой, снабженной вкладышем, покрытым силиконом/политетрафторэтиленом.

Объем исследуемого раствора должен составлять не более 50% от объема флакона (8.3).

Пример 1 – Для флакона (8.3) вместимостью 20 мл отбирают 10 мл, таким образом, чтобы волокна не соприкасалось с жидкостью.

Добавляют раствор внутреннего стандарта, 12 % по объему смеси этанол/вода, к анализируемой пробе в флаконе (8.3), таким образом, чтобы содержание этанола и общий объем жидкости значительно не изменились.

Пример 2 – 100 мкл раствора внутреннего стандарта на 10 мл общего объема жидкости.

Концентрация раствора внутреннего стандарта должна находится в середине диапазона градуировочной кривой максимально близко к технической документации.

10.3.2 Адсорбция

Регулируют время и температуру в свободном пространстве в соответствии с используемым волокном.

Пример – Волокно ПДМС 100 мкм, 15 мин в свободном пространстве над жидкостью, перемешивание при температуре 35 °C ± 2 °C.

10.4 Газовая хроматография (ГХ)

10.4.1 Десорбция

Ввод пробы без деления потока, от 1 мин до 2 мин при температуре 250 °C. Между двумя экстракциями волокно необходимо кондиционировать/очищать.

10.4.2 Хроматографический анализ

Степень разрешения и время, необходимое для хроматографического разделения, должны быть оптимизированы с помощью температурной программы.

Таблица 2 – Пример температурной программы

| Температура | Время | Приращение |
| --- | --- | --- |
| 50 °C | 2 мин | — |
| От 50 °C до 150 °C | — | 9 °C/мин |
| 150 °C | 0,5 мин | — |
| От 150 °C до 260 °C | — | 20 °C/мин |
| 260 °C | 5 мин | — |

10.5 Детектирование

10.5.1 Детектирование с помощью МС

Детектирование в режиме мониторинга выбранных ионов (SIM) или в режиме МС/МС с обнаружением трех ионов и количественным определением наиболее распространенного иона.

Ниже приведены ионы:

Таблица 3 – Ионы для МС

| Соединение | Ион-квантификатор (отношения массы иона к его заряду) | Ион‑квалификатор (отношения массы иона к его заряду) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4,6-TХA d5 | 215 | 199 | 215 | 217 |
| 2,4,6-TХA | 195 | 195 | 210 | 212 |
| 2,3,6-TХA | 212 | 195 | 210 | 212 |

Таблица 4 – Ионы для МС/МС

| Соединение | Ион-прекурсор (предшественник) (отношения массы иона к его заряду) | Ион-продукт (дочерний ион) (отношения массы иона к его заряду) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,4,6-TХA d5 | 217 | 199 | 171 |
| 2,4,6-TХA | 212 | 197 | 169 |

10.5.2 Определение с помощью детектора электронного захвата (ДЭЗ)

Идентифицируют пики, соответствующие анализирующему веществу и внутреннему стандарту путем сравнения по хроматограмме времени удержания в образце со временем удержания в пике стандарта.

10.6 Холостой опыт

Проводят параллельное испытание, не используя образцы, указанные в 10.2.

11 Обработка результатов

Результаты выражают в нанограммах на литр и округляют с точностью до 0,5. В случае, когда выявлена погрешность измерения, результаты округляют с точностью до 0,1 нг/л.

12 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

a) количество и тип образцов, а также вместимость используемой для мацерации колбы;

b) ссылку на настоящий стандарт;

c) данные, необходимые для полной идентификации испытуемого образца;

d) использованный внутренний стандарт;

e) концентрацию выделяемого 2,4,6-TХA, в нанограммах на литр;

f) погрешность измерения, если полученные результаты округляют с точностью до 0,1 нг/л;

g) предел обнаружения и предел количественного определения;

h) любые отклонения, которые могли повлиять на результаты, отмеченные в ходе испытания;

i) все необязательные операции или операции, не установленные в настоящем стандарте.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 633 | IDT | ГОСТ ISO 663―2021 «Кора пробковая. Термины и определения» |
| ISO 17727 | IDT | ГОСТ ISO 17727–2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. План выборочного контроля качества корковых пробок» |
| Примечание ― В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT ― идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

[1] ISO 2718, Standard layout for a method of chemical analysis by gas chromatography

[2] ISO/IEC 17043, Conformity assessment — General requirements for proficiency testing providers

[3] NF V 03-110, Mai 2010, Analyse des produits agricoles et alimentaires – Procédure de validation intralaboratoire d’une méthode alternative par rapport à une méthode de référence – Cas de méthodes d’analyse quantitatives

[4] G-CSQ-02, Guia para los laboratorios que realizan validaciones de métodos de análisis químicos

[5] Relacre Guia, 13, Fevereiro 2000, Validação de métodos internos de ensaio em análise química

[6] IUPAC Compendium of Chemical Terminology. second edition, 1997

УДК 683.531.13:006.354 МКС 79.100 IDT Ключевые слова: корковые пробки, метод определения, 2,4,6 трихлоранизол (ТХА)

Руководитель разработки стандарта:

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                                               Е.В. Костылева

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела стандартизации

в области обрабатывающей промышленности                                              А.А. Евстратова