| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 13845— 202 (Проект RU, первая редакция) |

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС

Раструбные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом для напорных труб из термопластов

Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении и угловом смещении

(ISO 13845:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13845:2015 «Трубопроводы из пластмасс. Раструбные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом для напорных труб из термопластов. Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении и угловом смещении» («Plastic piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermoplastic pressure pipes — Test method for leak tightness under internal pressure and with angular deflection», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред», подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС Раструбные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом для напорных труб из термопластов Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении и угловом смещении Plastic piping systems. Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermoplastic pressure pipes. Test method for leak tightness under internal pressure and with angular deflection

Дата введения —

Предупреждение! Лица, использующие настоящий стандарт, должны быть знакомы с обычной лабораторной практикой. Настоящий стандарт может включать использование опасных материалов, операций и оборудования. Настоящий стандарт не ставит целью решение всех связанных с его использованием проблем безопасности, если такие имеют место. Пользователь настоящего стандарта обязан предусмотреть соответствующие меры безопасности и защиты здоровья и определить возможность использования регулирующих ограничений до его применения.

1 Область применения

Настоящий межгосударственный стандарт устанавливает метод испытания на герметичность под внутренним давлением с угловым смещением узлов соединений между изготовленными из пластмассы или металла раструбами с эластомерным уплотнительным кольцом и пластмассовой напорной трубой.

2 Принцип

Образец для испытания, состоящеий из смонтированной в раструб пластмассовой трубы, подвергают воздействию заданного режима внутреннего давления в указанном температурном диапазоне в течение заданной продолжительности испытания, одновременно трубу подвергают угловому смещению в раструбе. Испытываемый образец контролируют на наличие признаков протечки при действии внутреннего давления.

3 Параметры испытаний и требования

Параметры испытаний должны быть установлены стандартом на изделие, содержащем ссылку на настоящий стандарт. Если один или несколько параметров испытания не установлены стандартом на изделие, то следует применять параметры, приведенные в приложении А.

В стандарте, имеющем ссылку на настоящий стандарт, должны быть указаны следующие параметры:

a) среда испытания;

b) испытательное давление (бар или МПа);

c) продолжительность испытания (ч);

d) температура испытания (°С);

e) угол смещения α (°);

f) свободная длина (мм).

4 Оборудование

4.1 Каркас, состоящий, по крайней мере, из двух крепежных устройств, одно из которых должно быть подвижным для того, чтобы испытываемое соединение могло подвергаться угловому смещению. Типовая конструкция испытательного стенда приведена на рисунке 1.

4.2 Устройство контроля давления, подключенное к образцу для испытания и способное подавать и поддерживать переменное внутреннее гидростатическое давление, как минимум, в два раза превышающее номинальное давление пластмассовой трубы и узла соединения.

4.3 Устройство измерения давления, способное контролировать соответствие заданным значениям постоянного давления (см. 6.6 и рисунок А.1).

1 — исходная точка для измерения и регулировки угла смещения, α; L — свободная длина трубы между горловиной раструба и торцевым уплотнением; dn — номинальный наружный диаметр трубы

Рисунок 1 — Типовая конструкция стенда для испытания

5 Подготовка образцов для испытаний

Образец для испытания представляет собой узел соединения в сборе пластмассового участка трубы, установленного в раструбе подвергаемого испытаниям.

Испытания труб и фитингов проводят не ранее, чем через 24 ч после их изготовления. При необходимости срок до начала проведения испытаний может быть сокращен по решению изготовителя. В случае разногласий время выдержки должно составлять 24 часа.

Монтаж узла соединения выполняют в соответствии с инструкциями изготовителя раструба.

Для испытания используют трубу с таким же номинальным давлением (PN) или той же серии S, что и испытываемый раструб.

Средний наружный диаметр dem трубы предпочтительно должен соответствовать минимальному указанному значению, а размеры раструба (средний внутренний диаметр, dim, и диаметр канавки для размещения уплотнительного кольца) — максимальным значениям, указанным изготовителем, для того чтобы размеры были как можно ближе к предельным допустимым значениям их соответствующих допусков.

6 Метод испытания

6.1 Прикрепляют раструб, избегая его деформации, к жесткому каркасу и выравнивают участок трубы вдоль оси раструба.

6.2 Наклоняя трубу в устройстве для испытания, определяют свободный угол смещения αfree, который соединение может выдержать без приложения сил.

Если свободный угол смещения больше или равен требуемому значению, жестко закрепляют трубу, чтобы удерживать отклоненную трубу в этом положении до конца испытания.

Если свободный угол смещения менее требуемого, выполняют испытание на требуемом смещении, измеренном в начальной точке (см. рисунок 1), принудительно установив трубу в это положение.

6.3 Заполняют образец испытательной средой при указанной температуре. Если в качестве испытательной среды используется вода, необходимо убедиться, что весь воздух удален из образца для испытания на время испытания.

6.4 Подготавливают образец в соответствии с режимами кондиционирования.

Минимальное время кондиционирования приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Режимы кондиционирования

| Номинальная толщина стенки трубы, мм | Минимальное время кондиционирования, мин |
| --- | --- |
| е ≤ 10 | 20 |
| 10 < е ≤ 20 | 60 |
| 20 < е | 120 |

6.5 При проведении испытаний по 6.6 необходимо:

a) поддерживать заданную температуру в пределах ±2°С;

b) осматривать соединение в течение всего испытания и регистрировать любые признаки протечки.

Примечание — Если в качестве испытательной среды используется воздух, протечку можно обнаружить с помощью жидкости для обнаружения протечек.

6.6 Применяют заданный режим испытаний таким образом, чтобы указанные значения давлений поддерживались в допустимых пределах отклонения.

7 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт и соответствующий стандарт на изделие;

b) номинальное давление или S-серии элементов системы [например, фитинг(и), труба(ы)], составляющие испытанное (ые) соединение(ия));

c) всю подробную информацию, необходимую для идентификации образцов для испытаний, включая номинальный размер труб и фитингов, используемых при производстве образцов для испытания, тип материала и код изготовителя;

d) угол смещения, α, используемый для испытания;

e) температуру испытания;

f) продолжительность испытания;

g) процедуру испытания;

h) максимальное испытательное давление;

i) наличие или отсутствие каких-либо признаков протечки, и давление, при котором это произошло;

j) информацию о герметичности соединения, включая давление, при котором произошла протечка (при наличии);

k) наблюдения, сделанные во время испытания или после проведения испытания, которые могли повлиять на результат испытания, не указанные в настоящем стандарте;

l) дату проведения испытания.

Приложение А

(обязательное)

Параметры испытаний

Параметры испытаний, приведенные в таблице А.1, применяют при необходимости.

Таблица А.1 — Параметры испытаний

| Среда испытания | Продолжительность испытания | Температура испытания | Угол смещения | Испытательное давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух | (См. рисунок А.1) | (20 ± 5)°С | 2° | (См. рисунок А.1) |

Длина участка трубной части должна быть такой, чтобы свободная длина L между краем раструба и торцевым уплотнением была равной пятикратному номинальному наружному диаметру трубы, но не менее 500 мм и не более 1500 мм.

X — время, мин; Y — давление, бар

Рисунок А.1 — Режим испытания под давлением

Примечание — Изменение давления не обязательно должно происходить с линейной скоростью.

Параметр испытательного давления pt рассчитывают путем умножения коэффициента f, указанного на рисунке А.1, на номинальное давление PN по формуле:

pt=f×PN.	(A.1)

| УДК 678.5-462:620.162.4:006.354 | ОКС 23.040.01 23.040.20 91.140.60 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы, пластмассы, раструбные соединения, эластомерное уплотнительное кольцо, напорные трубы, метод испытания, герметичность, отрицательное давление, угловое смещение |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Специалист Управления

Технического регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	В.Д. Антонова