| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 14419-202Х (проект, RU, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод определения маслоотталкивания

(ISO 14419:2025, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Производственно-внедренческим обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Техноавиа» (ПВ ООО «Фирма «Техноавиа») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                           ISO 14419:2025 «Материалы и изделия текстильные. Маслоотталкивание. Испытание на устойчивость углеводородам» (ISO 14419, Textiles — Oil repellency — Hydrocarbon resistance test, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом                           ISO/TC 38 «Текстиль».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями и терминологией, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 14119-2014 с отменой ГОСТ 11209-2014 в части 7.19,    ГОСТ 12.4.280-2014 в части 6.17

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2025 – Все права сохраняются

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………………… |  |
| 4 Сущность метода………………………………………………………………………… |  |
| 5 Меры предосторожности……………………………………………………………….. |  |
| 6 Реагенты и материалы………………………………………………………………….. |  |
| 7 Аппаратура …..……………………..…………………………………………………….. |  |
| 8 Испытуемые пробы….…………………………………………………………………… |  |
| 9 Процедура ……………………….…..……………………………………………………. |  |
| 10 Оценка …………..…………………….………………………………….……………... |  |
| 11 Оценка результатов……………………………………………………...……………. |  |
| 12 Протокол испытаний |  |
| Приложение А (справочное) Сведения о прецизионности и систематической погрешности |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам .................................................................…..…............... |  |
| Библиография………………………………………………………………………………. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод определения маслоотталкивания

Textiles. Method for determining oil repellency

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки устойчивости основы материала к поглощению выбранных серий жидких углеводородов с различным поверхностным натяжением.

Настоящий стандарт содержит рекомендации по устойчивость к образованию масляных пятен. Это обеспечивается приблизительными показателями устойчивости к образованию масляных пятен, т.к. в общем, чем выше балл маслоотталкивания, тем выше устойчивость к образованию пятен при воздействии масляных материалов, особенно жидких масляных веществ. Это особенно актуально при сравнении различных отделок для определенной основы. Настоящий стандарт также может быть использован для определения влияния стирки и/или сухой чистки на характеристики маслоотталкивания основы.

Примечание 1 – Процедуры стирки и сухой чистки описаны в ISO 6330 и ISO 3175 (все части) соответственно.

Настоящий стандарт не предназначен для абсолютной оценки устойчивости основы к образованию пятен при контакте со всеми масляными материалами. Другие факторы, такие как состав и вязкость масляных веществ, конструкция основы, тип волокна, красители и другие отделочные материалы, также влияют на устойчивость к пятнам. Настоящий стандарт не предназначен для оценки устойчивости основы к прониканию химических веществ на масляной основе.

Примечание 2 – Для оценки устойчивости основы к прониканию химических веществ на масляной основе см. ISO 6530.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Материалы и изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытания).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте не применяются термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

—	ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp/

—	IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 балл (grade): Символ, обозначающий любую ступень многоступенчатой стандартной эталонной шкалы для характеристики качества.

Примечание – Балл присваивают испытуемым пробам, демонстрирующим степень качества, сопоставимую с соответствующей ступенью стандартной эталонной шкалы.

3.2 маслоотталкивание (oil repellency): Характеристика текстильного материала, в соответствии с которой он проявляет устойчивость к поглощению масляных жидкостей.

4 Сущность метода

# На поверхность основы наносят капли стандартных испытательных жидкостей, состоящих из выбранной серии углеводородов с различным поверхностным натяжением, после чего наблюдают за поглощением, растеканием и углом смачивания. Балл маслоотталкивания определяют по наивысшему номеру испытательной жидкости, которая не поглощается поверхностью основы.

# 5 Меры предосторожности

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Данные меры предосторожности носят исключительно информационный характер. Данные меры предосторожности являются вспомогательными по отношению к процедурам испытания и не являются исчерпывающими. Пользователь несет ответственность за использование безопасных и надлежащих методов обращения с материалами, описанными в настоящем стандарте. Для получения подробной информации, такой как паспорта безопасности материалов и другие рекомендации изготовителя, следует обращаться к изготовителю.

# 5.1 Необходимо соблюдать правила надлежащей лабораторной практики. При работе с испытательными жидкостями во всех лабораторных помещениях следует надевать защитные очки и непроницаемые перчатки.

# 5.2 Некоторые из углеводородов, указанных в настоящем стандарте, являются легковоспламеняющимися. Их необходимо держать как можно дальше от источников тепла, искр и открытого огня. Необходимо использовать достаточную вентиляцию. Необходимо избегать длительного вдыхания паров или контакта с кожей. Запрещается принимать внутрь.

# 6 Реактивы и материалы

6.1 Все реактивы должны иметь соответствующую аналитическую чистоту. Необходимо убедиться, что стандартные испытательные жидкости используют и хранят при температуре (20 ± 2) °C. Максимальный срок годности всех реактивов и стандартных испытательных жидкостей составляет три года.

6.2 Испытательные жидкости готовят и нумеруют в соответствии с        таблицей 1. Чистота испытательных жидкостей влияет на поверхностное натяжение жидкости. Необходимо использовать испытательные жидкости только аналитической чистоты.

6.3 Белое минеральное масло, регистрационный номер CAS® (CAS RN®) 8042-47-5.

6.4 Белая текстильная промокательная бумага, толщиной приблизительно (0,71 ± 0,10) мм, поверхностной плотностью (370 ± 5) г/м² и впитывающей способностью (220 ± 30) %.

Таблица 1 – Стандартные испытательные жидкости

| # Состав | # Номер масляной испытательной жидкости | # Плотность, кг/дм3 | # Поверхностное натяжение при температуре 25 °С, Н/м |
| --- | --- | --- | --- |
| # Отсутствует (отличается от белого минерального масла) | # 0 |  |  |
| # Белое минеральное масло | # 1 | # 0,84-0,87 | # 0,0315 |
| # 65:35 белое минеральное масло: н-гексадекан по объему | # 2 | # 0,82 | # 0,0296 |
| # н-гексадекан | # 3 | # 0,77 | # 0,0273 |
| # н-тетрадекан | # 4 | # 0,76 | # 0,0264 |
| # н-додекан | # 5 | # 0,75 | # 0,0247 |
| # н-декан | # 6 | # 0,73 | # 0,0235 |
| # н-октан | # 7 | # 0,70 | # 0,0214 |

# 7 Аппаратура

7.1 Флаконы-капельницы, каждый из которых промаркирован соответствующим номером масляной испытательной жидкости, в которые для удобства желательно перенести испытательные жидкости из исходных растворов. Типичная полезная система состоит из флаконов-капельниц объемом 60 мл со вдавленными пипетками и неопреновыми грушами. Перед использованием колбы помещают на несколько часов в гептан, а затем промывают свежим гептаном для удаления растворимых веществ. Было установлено, что испытательные жидкости удобно размещать в последовательном порядке на деревянной подставке на сортировальном столе.

7.2 Лабораторные перчатки общего назначения.

8 Испытуемые пробы

Для проведения испытаний необходимо три испытуемые пробы размером приблизительно 35х35 см. Размер испытуемой пробы выбирают таким образом, чтобы он отражал все физические и цветовые характеристики материала и имел достаточную площадь для проведения испытаний. Испытание проводят по всей ширине испытуемой пробы. Перед испытанием кондиционируют образцы в течение не менее 4 ч при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±4)% в соответствии с требованиями ISO 139.

9 Процедура

9.1 Первую испытуемую пробу в расправленном виде раскладывают на белой текстильной промокательной бумаге (6.4) на гладкой горизонтальной поверхности лицевой стороной вверх. Испытание проводят в стандартных атмосферных условиях в соответствии с ISO 139. Испытание должно быть завершено в течение 30 минут после извлечения испытуемых проб из камеры кондиционирования.

9.1.1 При оценке «рыхлых» или «тонких» основ испытуемую пробу размещают на как минимум двух слоях подложки; в противном случае испытательная жидкость может смачивать нижележащую поверхность, а не саму испытуемую основу, что может привести к некорректным результатам.

9.1.2 Оборудование, рабочие столы и перчатки не должны содержать силикона. Использование продуктов, содержащих силикон, может негативно повлиять на определение балла маслоотталкивания.

9.2 Перед нанесением капель испытательной жидкости, надевают чистые лабораторные перчатки (7.2), приглаживают ворс или начес основы руками в направлении, обеспечивающем наиболее плотный настил на поверхности (направлении, дающем самый низкий начес).

9.3 Начиная с испытательной жидкости с наименьшим номером (масляная испытательная жидкость № 1), аккуратно наносят небольшие капли (диаметром приблизительно 5 мм или объемом 0,05 мл) на испытуемую пробу в пяти местах, представляющих все физические и цветовые характеристики текстильного материала. Исключение может быть сделано для испытуемых проб с известными характеристиками, где допускается начинать с более высокого номера масляной жидкости; в этом случае испытательная жидкость с наименьшим номером должна быть на два меньше известного номера.

Расстояние между каплями должно составлять приблизительно 4,0 см. Наконечник пипетки во время нанесения капель следует держать на высоте приблизительно 0,6 см от поверхности основы, не касаясь ее.

Наблюдают за каплями в течение (30 ± 2) с под углом приблизительно 45°. Оценивают каждую каплю в соответствии с рисунком 1. Сразу же проверяют обратную сторону текстильного материала на предмет намокания.

А – прохождение испытания: четкая, округлая капля; В – пограничное прохождение испытания: круглая капля с частичным потемнением из-за намокания поверхности, возможно, потеря "блеска"; С – не прохождение испытания: растекание, видимое и/или полное смачивание; D – не прохождение испытания: полное смачивание

Рисунок 1 – Пример проставления баллов

[Источник: Американская ассоциация химиков и колористов текстильных материалов (ААТСС)].

9.4 Если не происходит проникания или намокания основы в области соприкосновения "жидкость-основа" и растекания капель вокруг, наносят капли испытательной жидкости следующего более высокого номера на смежный участок основы таким образом, чтобы на него не влияло предыдущее испытание, и снова наблюдают в течение (30±2) с. Оценивают каждую каплю в соответствии с              рисунком 1. Сразу же проверяют обратную сторону текстильного материала на предмет намокания.

9.5 Продолжают данную процедуру до тех пор, пока одна из испытательных жидкостей не покажет явное смачивание или растекание на основе под или вокруг капли в течение (30 ± 2) с.

9.6 Повторите процедуру со второй испытуемой пробой. Может потребоваться третья испытуемая проба (см. раздел 11).

10 Оценка

10.1 Балл маслоотталкивания основы является цифровым значением испытательной жидкости с самым высоким номером, которая не будет смачивать основу в течение (30 ± 2) с. Балл равен нулю (0), если основа не прошла испытание с белой минеральной жидкостью. Намокание основы обычно проявляется потемнением (посерением/затенением) основы в области соприкосновения "жидкость-основа" или растекании и/или исчезновении контактного угла капли. На черных или темных основах намокание можно обнаружить по потере «блеска» внутри капли.

10.2 В зависимости от отделки, типа волокна, конструкции и т. д. могут встречаться различные типы намокания; и определение конечной точки на некоторых основах может быть затруднено. Многие основы демонстрируют полную устойчивость к смачиванию данной испытательной жидкостью [что подтверждается четкостью капли с большим контактным углом (см. рис. 1, пример А)], за которой следует немедленное проникание следующей по номеру испытательной жидкости. В этих случаях конечная точка и балл маслоотталкивания очевидны. Однако некоторые основы демонстрируют прогрессирующее намокание под воздействием нескольких испытательных жидкостей, о чем свидетельствует частичное потемнение основы в области соприкосновения "жидкость-основа" (см. рис. 1, примеры B, C и D). Для таких основ конечной точкой считается та испытательная жидкость, которая демонстрирует полное потемнение области соприкосновения или любой вид растекания в течение (30 ± 2) с.

10.3 Неудовлетворительный результат достигается, если три (или более) из пяти капель, нанесенных из данной испытательной жидкости, показывают полное смачивание (см. рис. 1, пример D) или растекание с исчезновением контактного угла (см. рис. 1, пример C). Удовлетворительный результат достигается, если три (или более) из пяти нанесенных капель имеют прозрачную, округлую форму с высоким контактным углом (см. рис. 1, пример A). Балл выражается номером масляной испытательной жидкости, которая предшествует испытательной жидкости, с которой испытание не прошло. Погранично пройденный результат достигается, если три (или более) из пяти нанесенных капель имеют округлую форму с частичным потемнением испытуемой пробы (см. рис. 1, пример B). Балл выражается с точностью до 0,5, определяемый путем вычитания половины из значения успешно прошедшей испытательной жидкости.

11 Оценка результатов

Балл маслоотталкивания определяют на двух отдельных испытуемых пробах. Если баллы совпадают, указывают значение. Если баллы не совпадают, проводят третье определение. Указывают балл третьего определения, если оно совпадает с любым баллом из первых двух. Если балл третьего определения отличается от значений первых двух, указывают медианное значение. Например, если первые два балла равны 3,0 и 4,0, а третье определение имеет значение 4,5, указывают медианное значение 4,0. Указывают балл маслоотталкивания. Это различие в баллах может указывать на неоднородность текстильного материала или проблемы, связанные с загрязнением.

Информация о систематической погрешности и прецизионности результатов испытания на маслоотталкивание приведена в Приложении А.

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) всю информацию, необходимую для полной идентификации испытуемого образца;

c) количество испытуемых проб;

d) атмосферные условия кондиционирования и проведения испытаний;

e) любые отклонения от указанной процедуры;

f) результаты испытаний;

g) балл маслоотталкивания;

h) дату проведения испытания.

Приложение А

(справочное)

Сведения о прецизионности и систематической погрешности

А.1 Прецизионность

А.1.1 В сентябре 1990 г. и апреле 1991 г. были проведены межлабораторные испытания для установления прецизионности данного метода испытаний. В сентябрьском межлабораторном испытании участвовали по два участника от каждой из девяти лабораторий, оценивавшие по две испытуемые пробы от каждого из четырех текстильных материалов ежедневно в течение трех дней. Баллы в данном испытании были сосредоточены в областях от 1 до 2 и от 4 до 5 по шкале. В апрельском межлабораторном исследовании использовали текстильные материалы с баллами в областях от 2 до 3 и от 5 до 7 по шкале. В этом испытании участвовали по два участника из каждой из семи лабораторий, оценивавшие по две испытуемые пробы от каждого из двух текстильных материалов ежедневно в течение двух дней. (Влияние одного дня не было признано значимым фактором при анализе сентябрьского испытания.) Результаты обоих межлабораторных испытаний были объединены для установления прецизионности и систематической погрешности. Все материалы, необходимые для исследований, были предоставлены каждой лаборатории AATCC, включая стандартные испытательные жидкости. Видеозапись процедуры выставления баллов, подготовленная подкомитетом в Техническом центре AATCC, и визуальные примеры условий «пройдено», «погранично» и «не пройдено» были включены в протокол. Использовались только текстильные материалы из полиэфира/хлопка. Единицей измерения являлось медианное значение баллов двух (или трех) испытуемых проб, оцениваемых ежедневно.

А.1.2 Компоненты дисперсии в виде стандартных отклонений баллов маслоотталкивания были рассчитаны и представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Дисперсия испытания на маслоотталкивание

| # Испытание на маслоотталкивание |  |
| --- | --- |
| # Один оператор | # 0,27 |
| # Между операторами/внутри лабораторий | # 0,30 |
| # Между лабораториями | # 0,39 |

А.1.3 Критические различия: для компонентов дисперсии в A.1.2 два наблюдения следует считать статистически значимо различающимися на 95 % доверительном интервале, если разница равна или превышает критические различия, указанные в таблице A.2.

Таблица А.2 – Критические различия

| # № наблюденияа | # Один оператор | # Внутри лаборатории | # Между лабораториями |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,75 | # 1,12 | # 1,55 |
| # 2 | # 0,53 | # 0,99 | # 1,45 |
| # 3 | # 0,43 | # 0,94 | # 1,42 |
| # Примечание — Критические различия были рассчитаны с использованием t = 1,950 из распределения Стьюдента, которое основано на бесконечном числе степеней свободы. # а Наблюдение — это единица измерения, полученная на основе медианы баллов для 2 (или 3) испытуемых проб. |  |  |  |

А.2 Систематическая погрешность

Истинное значение балла маслоотталкивания может быть определено только в рамках данного метода испытаний. С учетом этого ограничения для данного метода не может быть определена систематическая погрешность.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение соответствующего международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139 | IDT | ГОСТ ISO 139—2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний» |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты |  |  |

# Библиография

|  | ISO 3175 (все части) | Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments (Материалы и изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая чистка текстильных материалов и предметов одежды) |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 6330 | Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing (Материалы и изделия текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытания текстильного изделия) |
|  | ISO 6530 | Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Test method for resistance of materials to penetration by liquids (Защитная одежда. Защита от жидких химических веществ. Метод определения стойкости материалов защитной одежды к прониканию жидкостей) |

| УДК 677.017.89:006.354 | МКС 59.080.01 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: материалы и изделия текстильные, маслоотталкивание, балл, номер масляной испытательной жидкости |  |  |

| Генеральный директор ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» |  |  |  | А.С. Попов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель направления стандартизации и испытаний, к.т.н. |  |  |  | Н.В. Колесников |  |  |
| Старший инженер отдела стандартизации |  |  |  | М.А. Перова |  |  |

Регистрационный номер CAS® (CAS RN®) является товарным знаком Американского химического общества (ACS). Данная информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является подтверждением со стороны ISO качества указанного продукта. Могут быть использованы эквивалентные изделия, если доказано, что они приводят к тем же результатам.

Белая текстильная промокательная бумага — это торговое наименование продукта, поставляемого Американской ассоциацией химиков и колористов текстильных материалов (AATCC), P.O. Box 12215, Research Triangle Park, NC 27709-2215. Данная информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением ISO указанного продукта. Могут быть использованы эквивалентные изделия, если доказано, что они приводят к тем же результатам.