| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202 (Проект, RU, первая редакция) |

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ

Методы определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский cовет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                           г. №                             )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

содержание

1 Область применения ………....................................................…………...............

2 Нормативные ссылки ……………..……………………………..……........................

3 Термины и определения ..…..………………………......………..............................

4 Обозначения и единицы измерения ………………………………….....................

5 Метод определения теплопроводности при эксплуатационных условиях ……

6 Представление результатов ……………….……........……………………………..

Приложение А (обязательное) Методика экспериментального определения

коэффициента теплотехнического качества…..……….………….

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

________________________________________________________________________

Конструкции ограждающие зданий

Методы определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях

Enclosing structures of buildings. Methods for determining heat technical indicators of thermal insulation materials and products under operational conditions

_______________________________________________________________________

Дата введения — 202__—__—__

1 область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий из них при эксплуатационных условиях.

Методы, установленные в настоящем стандарте, распространяются на все строительные материалы и изделия заводского изготовления, которые используются в качестве тепловой изоляции ограждающих конструкций от температурных воздействий внешней среды.

Примечание — Для изделий металлических трехслойных сэндвич-панелей заводского изготовления, а также для теплоизоляционных материалов, входящих в их состав, допускается применять иные методы определения расчетной теплопроводности, установленные в национальных стандартах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 17177 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах,

(Проект, RU, первая редакция)

указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 влажность материала по массе: Отношение массы влаги, кг, содержащейся в парообразной, жидкой и твердой фазах в порах материала, к массе сухого материала, %.

3.2 эксплуатационная влажность: Влажность материала по массе в процессе его эксплуатации в ограждающей конструкции здания.

3.3 расчетная влажность: Эксплуатационная влажность материалов для обобщенных условий эксплуатации конструкции А или Б, принимаемая при определении расчетной теплопроводности.

3.4 теплопроводность в сухом состоянии: Теплопроводность материала или изделия после сушки.

3.5 эксплуатационная теплопроводность: Теплопроводность материала или изделия, определенная в том влажностном состоянии, в котором материал или изделие эксплуатировалось, без предварительной сушки.

3.6 расчетная теплопроводность: Теплопроводность материала или изделия при условиях эксплуатации конструкции А или Б, используемая в теплотехнических расчетах.

3.7 коэффициент теплотехнического качества: Коэффициент численно равный отношению приращения теплопроводности материала на 1 % влажности к теплопроводности в сухом состоянии.

4 обозначения и единицы измерения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и единицы измерения:

λ0 — теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м·оС);

λэ —теплопроводность при эксплуатационных условиях, Вт/(м·оС);

wэ — эксплуатационная влажность, %;

η — коэффициент теплотехнического качества, 1/%;

Δλ — приращение теплопроводности на 1 % влажности, Вт/(м·оС·%).

5 Метод определения теплопроводности при эксплуатационных условиях

5.1 Теплопроводность теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях (при эксплуатационной влажности wэ, %), λэ, Вт/(м·оС), вычисляют по формуле

, 					(1)

где	λ0 – теплопроводность материала в сухом состоянии, Вт/(м·оС), определяемая по методике ГОСТ 7076;

η – коэффициент теплотехнического качества, 1/%, определяемый по 5.4;

wэ – эксплуатационная влажность материала, % по массе.

5.2 Теплопроводность теплоизоляционных материалов и изделий, при условиях эксплуатации конструкции А или Б λА и λБ, Вт/(м·оС), определяют, соответственно, по формулам:

, 					(2)

,					(3)

где wА, wБ — расчетные влажности материалов для условий эксплуатации конструкции А или Б, %, соответственно.

Примечание — Расчетные влажности материалов для условий эксплуатации конструкции А или Б, %, принимаются по нормативными документами, действующими на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, либо определяются по результатам серии натурных исследований.

5.3 В целях декларирования теплопроводности при эксплуатационных условиях для теплоизоляционных материалов теплопроводность в сухом состоянии λ0, Вт/(м·оС), следует принимать равной декларируемой теплопроводности λD.

5.4 Коэффициенты теплотехнического качества η, 1/%, в зависимости от типа теплоизоляционного материала принимаются по таблице 1. Для теплоизоляционных материалов, не приведенных в таблице 1, коэффициенты определяются по методике приложения А.

Таблица 1 — Коэффициенты теплотехнического качества основных типов теплоизоляционных материалов

| Тип теплоизоляционного материала | Коэффициент теплотехнического качества η, 1/% |
| --- | --- |
| Минеральная вата (из каменного или стеклянного волокна) | 0,04 |
| Ячеистый бетон (автоклавного и неавтоклавного твердения) | 0,04 |
| Экструзионный пенополистирол | 0,035 |
| Вспененный синтетический каучук | 0,035 |
| Пенополистирол | 0,03 |
| Пенополиизоцианурат/ пенополиуретан | 0,03 |
| Пенополиэтилен | 0,03 |
| Пеностекло | 0,03 |

- Представление результатов

Описание результатов определения теплопроводности при эксплуатационных условиях должно содержать:

-	наименование, производитель и предъявитель материала или изделия;

-	место и дата отбора образцов, если отбор производился (либо дата доставки образцов), сведения об испытываемых образцах (в том числе количество и размеры), условия проведения испытаний (в том числе условия сушки, давление на образец в процессе испытаний, разность температур лицевых граней, средняя температура в образце), используемое оборудование и измерительные приборы – все эти данные должны быть указаны, если теплопроводность в сухом состоянии (коэффициент теплотехнического качества) определялась экспериментально, а не использовалось декларируемое производителем значение;

- теплопроводность материала в сухом состоянии с указанием средней температуры образца, при которой проводились испытания;

- коэффициент теплотехнического качества, который принимался при расчетах;

- расчетная влажность материала для эксплуатации конструкции А или Б, при которой определялась расчетная теплопроводность;

- расчетная теплопроводность при условиях эксплуатации конструкции А или Б.

Приложение А

(обязательное)

Методика экспериментального определения

коэффициента теплотехнического качества

А.1 Средства испытаний

Для экспериментального определения коэффициента теплотехнического качества применяют:

- прибор для определения теплопроводности по ГОСТ 7076;

- электрошкаф лабораторный сушильный;

- весы.

А.2 Подготовка образцов

Для экспериментального определения коэффициента теплотехнического качества подготавливают образцы в виде квадратных пластин с размерами, которые предусматривает прибор для определения теплопроводности. Образцов должно быть не менее пяти. Образцы перед началом испытаний предварительно не высушивают.

Примечание — При несущественных значениях начальной влажности в образцах (менее 1 % по массе) допускается проведение искусственного увлажнения образцов при условии равномерного распределения влажности в образце (например, помещением образцов в климатическую камеру на 48 ч с поддерживаемой относительной влажностью воздуха выше 90 %).

А.3 Проведение испытаний

Образцы взвешивают с точностью до 0,01 г. Устанавливают начальную массу образцов, m1, г.

Определяют теплопроводность образцов материала по методике ГОСТ 7076 при той влажности образцов, при которой они были доставлены на испытания – эксплуатационную теплопроводность λэ, Вт/(м·оС).

Примечание — Образцы могут быть доставлены на испытания в виде заводских изделий либо же извлечены из ограждающих конструкций в процессе эксплуатации (при этом должны быть соблюдены требования к целостности и размерам образца, установленные для используемого прибора для определения теплопроводности, в том числе при транспортировке в лабораторию).

Образцы высушивают в лабораторном сушильном шкафу до постоянной массы по методике ГОСТ 17177. Температуру сушки устанавливают по нормативному документу на материал. Устанавливают массу образцов в сухом состоянии, m0, г.

Устанавливают эксплуатационную влажность образцов wэ, %, по формуле

.					(А.1)

Определяют теплопроводность образцов материала λ0, Вт/(м·оС), по методике ГОСТ 7076 в сухом состоянии

Для каждого образца рассчитывают приращение теплопроводности на 1% влажности Δλ, Вт/(м·оС·%), по формуле

.						(А.2)

Для каждого образца рассчитывают коэффициент теплотехнического качества η, 1/%, по формуле

.					(А.3)

А.4 Обработка результатов испытаний

Коэффициент теплотехнического качества исследуемого материала η, 1/%, определяют, как среднеарифметическое значение коэффициентов теплотехнического качества, определенных по формуле (А.3) для всех испытанных образцов. Полученный результат округляют до 0,005.

_____________________________________________________________

УДК  699.86:006.354							         МКС 91.120.10

Ключевые слова: теплотехнические показатели, теплоизоляционные материалы, эксплуатационные условия, теплопроводность, коэффициент теплотехнического качества

_____________________________________________________________

Руководитель разработки:

Ведущий научный сотрудник

НИИСФ РААСН, к.т.н.                   					          П.П. Пастушков

_____________

личная подпись