МКС 45.060.01

Изменение № 2 ГОСТ 33788―2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___________от____________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_______________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: __________________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Исключить слова «Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

Раздел 2. Заменить ссылку «ГОСТ 32400» на «ГОСТ 32400—2013»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ 35256—2025 Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия».

Пункт 4.2. Перечисления 1) и 2) после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256».

Пункт 5.3. Первое предложение дополнить словами «и ГОСТ 35256».

Пункт 6.4. Станица 7. В сноске 1) заменить слова «от 21 декабря 2010 г. № 286» на «23 июня 2022 г. № 250».

Пункт 8.4.1. Второй абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «или по ГОСТ 35256».

Пункт 8.4.3. Второе предложение после слов «поверхность адаптера» дополнить словами «или упругий элемент (между рамой и буксой/адаптером)».

Пункт 8.4.5. Первый абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256» (2 раза);

второй абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256» (2 раза), заменить слова «испытать три образца на режиме» на «испытать три первых образца на режиме».

Пункт 8.4.6. Второй и третий абзацы после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256»;

четвертый абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256», после слов «ГОСТ 32400—2013 (подпункт 4.1.1.4)» дополнить словами «или ГОСТ 35256—2025 (подпункт 4.1.2.4)»;

последний абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256» (2 раза).

Пункт 8.4.7 после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256».

Пункт 8.4.8 после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256».

Пункт 8.5.3 после слов «ГОСТ 32400—2013 (подпункт 4.1.1.1)» дополнить словами «или ГОСТ 35256—2025 (подпункт 4.1.2.1)».

Пункт 9.5.2. Первый абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256»;

дополнить абзацем (после первого):

«Если при полных испытаниях на сопротивление усталости боковой рамы и надрессорной балки по ГОСТ 32400 и ГОСТ 35256 первых трех образцов на режиме, принятом для сокращенных испытаний, все образцы достигли базового числа циклов без потери несущей способности, то испытания прекратить, а расчетную величину коэффициента запаса усталостной прочности принять равной не менее 1,81. В этом случае значение контрольного числа циклов нагружения N при проведении сокращенных испытаний вычислять в соответствии с ГОСТ 32400―2013 (подпункт 4.1.1.4) или ГОСТ 35256—2025 (подпункт 4.1.2.4), приняв предел выносливости детали при вероятности неразрушения равной 95 % при базовом числе циклов нагружения N0 и показатель степени кривой усталости в соответствии с таблицей 5а (для деталей, устанавливаемых в тележки с расчетным статическим прогибом рессорного подвешивания вагона с максимальной расчетной массой равным от 48 до 52 мм).

Таблица 5а – Предел выносливости и показатель степени кривой усталости

| Наименование детали | Предел выносливости по амплитуде силы, кН | Показатель степени кривой усталости |
| --- | --- | --- |
| Боковая рама, с максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 230,5 кН (23,5 тс) и назначенным ресурсом 2,6 млн. км | 191,1 | 4,5 |

Окончание таблицы 5а

| Наименование детали | Предел выносливости по амплитуде силы, кН | Показатель степени кривой усталости |
| --- | --- | --- |
| Боковая рама, с максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 230,5 кН (23,5 тс) и назначенным ресурсом 4,0 млн. км | 198,1 | 4,9 |
| Боковая рама, с максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 245,0 кН (25,0 тс) и назначенным ресурсом 4,0 млн. км | 215,8 | 4,8 |
| Надрессорная балка, с максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 230,5 кН (23,5 тс) и назначенным ресурсом 2,6 млн. км | 259,9 | 5,2 |
| Надрессорная балка, с максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 230,5 кН (23,5 тс) и назначенным ресурсом 4,0 млн. км | 267,4 | 5,6 |
| Надрессорная балка, с максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 245,0 кН (25,0 тс) и назначенным ресурсом 4,0 млн. км | 278,9 | 5,8 |

»;

второй абзац после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256» (2 раза);

пояснения к формуле (9.13) после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256»;

последний абзац. Слова «N0 = 107» заменить на «N0».

Пункт 9.5.4 после слов «ГОСТ 32400» дополнить словами «или ГОСТ 35256».

Пункт 9.5.5 после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «или ГОСТ 35256», после слов «ГОСТ 32400—2013 (подпункт 4.1.1.4)» дополнить словами «или ГОСТ 35256—2025 (подпункт 4.1.2.4)».

Пункт 10.3 после слов «по ГОСТ 32400» дополнить словами «и ГОСТ 35256».

УДК 629.14-412:625.2.012.2:006.354        МКС 45.060.01         Д55          ОКП 31 8446

Ключевые слова: вагоны грузовые, вагоны пассажирские, методы испытаний на прочность, динамические качества, при погрузке и разгрузке, на сопротивление усталости, на ресурс при соударении, на прочность при соударении, ходовых прочностных, ходовых динамических, вибрационных, на несущую способность, на прочность крепления подвесного оборудования

| Генеральный директор ООО «ВНИЦТТ» |  | А.М. Орлова |
| --- | --- | --- |
| Директор дирекции проектирования ходовых частей ООО «ВНИЦТТ» |  | В.С. Бабанин |
| Руководитель группы разработки литых деталей и расчетов прочности отдела проектирования ходовых частей ООО «ВНИЦТТ» |  | И.В. Турутин |
| Руководитель отдела стандартизации ООО «ВНИЦТТ» |  | Д.Е. Абрамов |