| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 675 (проект KZ, первая редакция) |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТКАНИ ПОСЛЕ МАШИННОЙ СТИРКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, БЛИЗКОЙ К ТОЧКЕ КИПЕНИЯ |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 675-2014 Textiles — woven fabrics — Determination of dimensional change on commercial laundering near the boiling point («Материалы текстильные — Метод определения изменения размеров ткани после машинной стирки при температуре, близкой к точке кипения»), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/ТК 38 «Текстильные изделия», Подкомитет SC 2 «Очистка, отделка и испытания на водонепроницаемость».

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 675-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные Метод определения изменения размеров ткани после машинной стирки при температуре, близкой к точке кипения Textiles — woven fabrics — Determination of dimensional change on commercial laundering near the boiling point

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения изменения размеров тканей  (усадки или растяжения) после машинной стирки при температуре, близкой к точке кипения.

Данный метод предназначен, главным образом, для испытаний хлопчатобумажных тканей. При испытании других видов тканей, таких как льняные или вискозные, следует обратить внимание на [9 i)]. Метод предназначен только для оценки изменений размеров, которым подвергается тканая ткань, подвергнутая однократной стирке. Если необходимо определить величину последовательного изменения размеров, образец для испытаний стирают несколько раз и результаты записывают так, чтобы четко показать величину изменения размеров после стирки в сравнении с размерами образца до стирки, а также количество проведенных испытаний.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные - Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний).

ISO 3759:2011, Textiles — Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (Текстиль - Подготовка, маркировка и измерение образцов ткани и изделий из тканей при определении изменения размеров).

3 Принцип

Стирка образца в стиральной машине барабанного типа при определенных условиях. Отжим и глажение без предварительной сушки. Измерение расстояний между метками на пробах по основе и по утку до и после стирки.

4 Реагенты

4.1 Моющее средство, мыло.

Концентрированный раствор можно приготовить, растворив 0,5 кг мыла в 4 л горячей воды. При охлаждении этот раствор образует однородную желеобразную массу, пригодную для использования.

Мыло должно соответствовать следующим техническим условиям:

— содержание влаги и летучих веществ при 100°С, максимально 10,0 % (m/m)

— общее содержание свободной щелочи, всего вещества, нерастворимого в спирте, и хлорида натрия, максимально: 4,0 % (m/m);

— содержание свободной щелочи, подсчитанное как NaOH, максимально: 0,2 % (m/m);

— содержание вещества, нерастворимого в воде, максимально: 1,0 % (m/m);

— титр смешанных жирных кислот, приготовленный из мыла, минимально: 39 °C;

— содержание безводного мыла, минимально 85,0%.

4.2 Вода.

Следует использовать мягкую воду с жесткостью не более 50 мг/кг (см. Приложение A).

4.3 Безводный карбонат натрия.

5 Аппаратура

5.1 Стиральный барабан.

Следует применять горизонтальную барабанную машину с вращающейся корзиной и механизмом обратного хода. Корзина должна иметь 40-60 см в диаметре и окружную скорость 50-55 м/мин. В качестве временной меры можно использовать корзины с другим диаметром при условии, что скорость вращения будет установлена таким образом, чтобы получилась такая же окружная скорость.

Предпочтительно, чтобы имелись равномерно расположенные внутри корзины и по всей ее высоте три или четыре ребра (или подъемный механизм шириной около 8 см). Можно использовать корзину и с одним-двумя ребрами, если при этом можно получить равноценные результаты.

Корзина должна вращаться с такой скоростью, чтобы груз поднимался с помощью ребер и падал обратно в корзину (окружная скорость 54 м/мин считается удовлетворительной). Корзина должна сделать 5-10 оборотов, прежде чем изменит направление вращения.

Машина должна иметь обогрев с помощью острого пара, газа или электричества и выходное отверстие, обеспечивающее слив воды менее чем за 2 мин.

Термометр, помещенный в отверстие или другое соответствующее устройство, должен показывать температуру воды во время стирки и полоскания с точностью до 1°С. Наружное водомерное стекло указывает уровень воды в барабане.

Масса загрузки, подлежащей стирке, должна состоять из 8-50 кг высушенной до постоянной массы ткани на 1 м объема корзины, включая объем ребер. Загрузку составляют образцы для испытаний и необходимое количество других подобных тканей. Воды должно быть столько, чтобы покрыть всю загрузку, причем уровень воды должен быть на высоте от 1/7 до 1/3 внутреннего диаметра корзины.

5.2 Отжимная центрифуга.

Для отжима белья следует применять отжимную центрифугу с сетчатой корзиной или другое равноценное приспособление, которое обеспечит сохранение влажности 50-100% (m/m) относительно сухой массы ткани.

Можно использовать и любое другое приспособление, которое даст равноценные результаты без деформации ткани, например, резиновый отжимной каток, между валами которого пропускается образец по диагонали без изменения его размеров.

П р и м е ч а н и е - Для тяжелых тканей с большой плотностью требуется сохранение высокой влажности, чтобы устранить морщины и складки в процессе глажения.

5.3 Гладильное оборудование.

Необходим пресс с плоской подушкой для глажения пробы размером 60 см x 60 см, обеспечивающий минимальное давление 3 кПа. Температура пресса должна быть 150 ± 15°С.

5.4 Оборудование для маркировки.

Требуется оборудование, установленное в разделе 4 стандарта                    ISO 3759:2011.

6 Подготовка образца

Берут образец во всю ширину полотна и не менее 60 см длиной. Каждый образец не отрывают, а отрезают от испытуемого материала таким образом, чтобы его края были параллельны основе и утку. Образцы берут на расстоянии не менее 1 м и предпочтительно 3 м от конца рулона. Маркируют, кондиционируют и измеряют пробы, как установлено в 6.3 - 6.5, ISO 3759:2011, при этом расстояние между смежными метками в каждом направлении должно составлять не менее 500 мм.

Чтобы предотвратить подплетину из-за чрезмерного роспуска, должны быть сделаны односантиметровые прорезы вдоль краев срезов образца для испытаний с интервалами приблизительно 10 см.

7 Процедура

7.1 Стирка и полоскание

7.1.1 Помещают в машину образец или образцы по отдельности с достаточным количеством аналогичного материала, чтобы обеспечить соответствующую массу сухой загрузки (5.1). Включают машину, замечают время и оставляют машину в рабочем режиме на 60 мин. В течение этого времени без задержки проводят нижеследующие операции.

7.1.2 Наполняют машину водой (4.2) с такой температурой, чтобы не более чем через 10 мин раствор мог нагреться до точки кипения. Заполнение до уровня, необходимого для стирки (5.1), должно происходить в течение четырех мин.

7.1.3 Добавляют приблизительно 2 г/л безводного углекислого натрия (4.3). Быстро поднимают температуру до 95°С. Добавляют достаточное количество мыла (4.1) для получения хорошего мыльного раствора. При применении раствора с содержанием мыла более 5 г/л в протоколе испытания следует указать концентрацию используемого раствора и причины его применения [см Пункт 9, h)]. Температура стирки должна быть не ниже 80°С.

7.1.4 По истечении сорока мин с начала испытания быстро сливают мыльный раствор и заполняют машину водой до соответствующего уровня для полоскания. В течение двух мин поднимают температуру до 60°С.

7.1.5 По истечении сорока пяти мин с начала испытания сливают воду, заполняют машину снова и нагревают воду до 60°С, как указано выше.

7.1.6 По истечении пятидесяти пяти мин с начала испытания быстро сливают воду. Оставляют машину в рабочем режиме до завершения полного цикла - 60 мин. При этом ничего не добавляют в барабан. Останавливают машину.

7.2 Извлечение образцов

Вынимают образец из машины. Удаляют избыточную воду (5.2).

7.3 Глажение

Каждый образец гладят прессом (5.3). Перед глажением ткань расправляют, не вытягивая, чтобы устранить складки. Эту операцию продолжают до тех пор, пока из ткани не будет извлечено достаточное количество влаги, чтобы обеспечить кондиционирование с сухой стороны.

7.4 Оценка

Выглаженную пробу охлаждают и кондиционируют в стандартных атмосферных условиях для испытаний, установленных в ISO 139, и повторяют процедуру, установленную в 6.5, ISO 3759:2011. Проводят все измерения с точностью до 1 мм.

8 Расчет и представление результатов

Рассчитывают изменение размеров между метками каждой пары. Усадку или растяжение выражают в процентах к первоначальной величине с точностью до 0,1 %, со знаком (-) для обозначения усадки и (+) для обозначения растяжения.

Средние изменения размеров вычисляют отдельно для уточного и основного направлений.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующие сведения:

a) ссылку на настоящий стандарт (ISO 675);

b) описание образцов;

c) положение образцов для испытаний относительно концов куска ткани;

d) количество циклов испытания, которым подвергался образец;

e) если необходимо, изменение размеров каждого образца (в уточном и основном направлениях) в процентном отношении к первоначальной величине;

f) среднее изменение размеров образцов (в основном и уточном направлениях) в процентном отношении к первоначальной величине;

g) наличие кромок в образцах;

h) используемое мыло. При применении концентрации мыла большей, чем 5 г/л, указать причины ее превышения;

i) следующее утверждение, если данная методика испытания применяется для тканей, которые обладают способностью к удлинению:

"Возможно, что даже несильное растяжение при машинной стирке и глажении вызывает значительное удлинение выстиранных тканей".

Приложение А

(справочное)

Рекомендуемая методика отбора проб

Жесткость воды

Жесткость воды объясняется присутствием в воде таких соединений, как соли кальция, магния и железа. Она выражается в различных единицах. Большинство из них основано на эквивалентах углекислого кальция. Определения некоторых используемых единиц и переводные коэффициенты для этих единиц даны в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 - Переводные коэффициенты для единиц жесткости воды

| Наименование единицы | Определение | Обозначение | Переводныe коэффициенты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca2+ |  | CaO | мг/кга | CaCO3 |  |  |
|  |  |  | ммоль/л | мэкв/л | °d |  | °e | °a | °f |
| Миллимоль на литр | 1 ммоль ионов кальция (II) (Са2+) в 1 л воды | ммоль/л | 1 | 2,000 | 5,600 | 100 | 7,020 | 5,850 0 | 10,00 |
| Миллиэквивалент на литр | 20,04 мг ионов кальция (II) (Са2+) в 1 л воды | мэкв/л | 0,500 | 1 | 2,800 | 50 | 3,510 | 2,925 0 | 5,00 |
| Немецкая степень жесткости | 10 мг окиси кальция (СаО) в 1 л воды | °d | 0,178 | 0,357 | 1 | 17,8 | 1,250 | 1,044 0 | 1,78 |
| Миллиграмм на килограмм | 1 мг углекислого кальция (СаСО3) в 1 л воды | мг/кга | 0,010 | 0,020 | 0,056 | 1 | 0,070 | 0,058 5 | 0,10 |
| Английская степень жесткости | 1 гран углекислого кальция (СаСО3) в 1 галлоне (англ.) воды | °e | 0,142 | 0,285 | 0,793 | 14,3 | 1 | 0,829 0 | 1,43 |
| Американская степень жесткости | 1 гран углекислого кальция (СаСО3) в 1 галлоне (амер.) воды | °a | 0,171 | 0,342 | 0,958 | 17,1 | 1,200 | 1 | 1,71 |
| Французская степень жесткости | 1 моль (= 100 г) углекислого кальция (CaCO3) в 10 м3 воды | °f | 0,100 | 0,200 | 0,560 | 10,0 | 0,702 | 0,583 0 | 1 |
| a Вместо мг/кг часто используют единицу "частей на миллион" (ppm). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139 | - | * |
| ISO 3759 | IDT | ГОСТ ISO 3759-2013 «Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и измерение проб текстильных материалов и одежды для проведения испытаний по определению изменения размеров» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт |  |  |

МКС 59.080.20 Ключевые слова: реагенты, аппаратура, стиральный барабан, отжимная центрифуга, гладильное оборудование, оборудование для маркировки, извлечение образцов

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД	 А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					К. Калауова