| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 105- J03 (проект KZ, первая редакция) |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ ЧАСТЬ J03 МЕТОД РАСЧЕТА ЦВЕТОВЫХ РАЗЛИЧИЙ |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 105- J03:2009 Textiles — Tests for colour fastness — Part J03— Calculation of colour differences («Материалы текстильные — Определение устойчивости окраски. Часть J03 — Метод расчета цветовых различий»), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/ТК 38 «Текстильные изделия», Подкомитет SC 1 «Определение устойчивости цветных тканей и красителей».

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 105- J03-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные Определение устойчивости окраски Часть J03 Метод расчета цветовых различий Textiles — Tests for colour fastness — Part J03— Calculation of colour differences

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт представляет метод расчета цветового различия двух образцов для испытаний из одного и того же вида материала, измеренных в одних и тех же условиях, таким образом, чтобы численное значение ∆Ecmc(l:c) общего цветового различия количественно определяло степень несоответствия этих двух образцов. Данный метод позволяет установить максимальное значение (допуск приемлемости), которое зависит только от требуемой точности определения цветового различия в данном конкретном случае, а не от используемого цвета или характера цветового различия. Метод определяет способ для установления отношения различий в освещенности к насыщенности и оттенку.

П р и м е ч а н и е - В Приложении А приведены рекомендации по толкованию результатов. В приложении В представлены данные испытаний образца, предназначенные для проверки компьютерных программ. В Приложении В приведен образец компьютерной программы для расчета цветовых различий.

2 Принцип

Цветовое пространство CIE1) 1976 L*a*b* (CIELAB) было модифицировано для улучшения его визуальной однородности при расчете различия между двумя образцами для испытаний. Модификации CIELAB с помощью формулы CMC обеспечивают числовое значение, ∆Ecmc, которое описывает цветовое различие между образцом и эталоном в более однородном цветовом пространстве. Это позволяет использовать единый допуск («допуск приемлемости» или «допуск приемки/отбраковки») для принятия решения о приемлемости цветовой пары, в которой допуск не зависит от цвета эталона. Полуоси эллипсоида (lSl, cSc, и SH,) используемые для получения ∆Ecmc предоставляют способ для интерпретации трех отдельных компонентов цветового различия (светлоты, насыщенности и оттенка), который подходит для широкой сферы применения.

Формула для ∆Ecmc описывает эллипсоидальную границу (с осями в направлении светлоты, насыщенности и оттенка), сосредоточенную относительно эталона. Согласованные допуски приемлемости ∆Ecmc описывает объем, в пределах которого все образцы для испытаний являются приемлемыми парами для эталона.

Цветовое различие между эталоном и образцом для испытаний состоит из трех компонентов:

a) компонент светлоты, который измеряют допуском светлоты (ΔL*/lSl). Этот компонент обозначают как ∆Lcmc.

Если ∆Lcmc положительный, образец для испытаний светлее эталона. Если ∆Lcmc отрицательный, образец для испытаний темнее эталона;

b) компонент насыщенности, который измеряют допуском насыщенности (ΔCab*/cSc). Этот компонент обозначают как ∆Ccmc.

Если ∆Ccmc.положительнымй, то образец для испытаний имеет более насыщенный цвет, чем эталон. Если ∆Ccmc. отрицательный, то образец для испытаний имеет менее насыщенный цвет, чем эталон.

c) компонент оттенка, который оценивают допуском оттенка (ΔHab*/SH). Этот компонент обозначают как ∆Hcmc.

Если ∆Hcmc положительный, различие оттенка образца для испытаний соответствует отклонению против часовой стрелки от эталона на диаграмме CIELAB a*, b*. Если ∆Hcmc отрицательный, различие оттенка образца по часовой стрелке от эталона на диаграмме CIELAB a*, b*.

3 Метод расчета

3.1 Расчет значений CIELAB

Значения L*, a*, b*, Cab*, hab в системе CIELAB рассчитывают по трем координатам X, Y, Z как для эталона, так и для испытуемого образца следующим образом:

L*=116fQy-16

a*=500fQx-fQy

b*=200fQy-fQz

где

Qx=XXn;Qy=YYn;Qz=ZZn;

и

fQi=Qi1/3 если  Qi>6/293

еще

fQi=841108Qi+4/29 если  Qi≤6/29|3

где

i изменяется как X, Y, и Z

Cab*=a*2+b*21/2

hab= arctg (b*/a*) отображаемый на шкале от 0° до 360° с положительной осью a* направленной на 0° и положительной осью b* направленной на 90°.

В этих формулах координаты, Xn, Yn и Zn являются значениями трехцветного сигнала для сочетания источник света/наблюдатель, при которых желательно рассчитывать цветовые различия СМС (l:c). Предпочтительным сочетанием источник света/наблюдатель является D65/10°. В таблице 1 приведены значения для этого и пяти других сочетаний.

Т а б л и ц а 1 - Значения трех цветовых координат для шести сочетаний источник света/наблюдатель

| Сочетание источник света/наблюдатель | Координаты цвета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xn | Yn | Zn |
| D65/10° | 94,811 | 100,00 | 107,304 |
| D65/2° | 95,047 | 100,00 | 108,883 |
| C/10° | 97,285 | 100,00 | 116,145 |
| C/2° | 98,074 | 100,00 | 118,232 |
| A/10° | 111,144 | 100,00 | 35,200 |
| A/2° | 109,850 | 100,00 | 35,585 |

3.2 Расчет значений цветовых различий в системе CIELAB

Рассчитывают значения цветовых различий ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆Cab*, ∆Hab в системе CIELAB по следующим формулам, в которых подстрочные индексы R и S определяют соответственно значения CIELAB для эталона и испытуемого образца:

∆L*=LS*-LR*

∆a*=aS*-aR*

∆b*=bS*-bR*

∆Cab*=Cab,S*-Cab,R*

∆a*=aS*-aR*

∆Eab*=∆L*2+∆a*2+∆b*21/2

∆Hab*=pq∆E*2-∆L*2-∆Cab*21/2

где

p=1   если        m≫0

или

p=-1   если        m<0

и

q=1   если        |m|≤180

или

q=-1   если        |m|>180

где

m=hab,S-hab,R

в которой знак модуля |....| показывает, что положительное значение должно быть использовано независимо от знака выражения между этими двумя линиями,

или эквивалент

∆Hab*=t2Cab,S *Cab,R*-aS*aR*-bS8bR*1/2

где

t=1	если  aS*bR*≤aR*bS*

или

t=-1	если  aS*bR*>aR*bS*

3.3 Расчет значений цветовых различий в системе CMC, ΔEcmc(l:c)

3.3.1 Значения цветовых различий в системе CMC рассчитывают по следующей формуле:

∆Ecmcl:c=∆L*/lSL2+∆Cab*/cSc2+∆Hab*/SH21/2

Рассчитывают полуоси эллипсоида по значениям LR*, Cab,R* и hab,R эталона следующим образом:

SL=0.040 975LR*/(1+0.017 65LR*)  если  LR*≥16

или

SL=0,511  если  LR*<16

Sс=0.063 8Сab,R*/(1+0.013 1Cab,R*)+0.638

SH=FT+1-FSc

где

F=Cab,R*4/Cab,R*4+1 9001/2

T=0.36+|0.4cos35+hab,R|   если hab,R≥3450  или hab,R≤1640

или

T=0.56+|0.2cos168+hab,R|   если   или 1640<hab,R≤3450

3.3.2 Значение l обычно устанавливают равным 2,0. Значение должно быть равным 1,0. Это позволяет зафиксировать положение трех полуосей для лучшей корреляции с результатами визуальной оценки текстильных материалов. Если характеристики поверхности образца значительно отличаются от характеристик текстильного материала с гладкой поверхностью, то могут потребоваться другие значения l

4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующие сведения:

a) номер и год публикации настоящего стандарта;

b) все подробности, необходимые для полной идентификации испытанных и эталонных образцов;

c) идентификацию спектрофотометра или колориметра, включая тип геометрии CIE, с помощью которой были получены исходные данные;

d) значение ΔEcmc(l:c) для испытуемых образцов

e) значение l и с [например, CMC(2:1)];

f) сочетание источник света/наблюдатель, использованное в вычислениях (например, D65/10°);

g) при необходимости - критерий приемки, использованный при вынесении решения о приемке/отбраковке результатов (смотрите Приложение А);

h) при необходимости - различия по цветовым характеристикам, компоненты цветового различия, ΔLcmc , ΔCcmc , ΔHcmc;

i) при необходимости значения  L*, a*, b*, Cab*, hab в системе CIELAB для эталонов и испытуемых образцов и связанные с ними значения ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆Cab*, ∆Hab;

j) дату составления протокола.

Приложение A

(справочное)

Интерпретация результатов

При решении вопроса о точности цветового равенства для конкретного применения настоящего метода пользователю необходимо определить допуск, удовлетворяющий требованиям всех заинтересованных сторон. Значение показателя ΔEcmc рассчитанное для испытуемого образца и эталона, сравнивают с этим допуском, что позволяет определить, существует ли равенство цвета образца для испытаний и цвета эталона. Образцы для испытаний, которые сравнивают с эталонами, можно подразделить на две категории: те, для которых значения ΔEcmc меньше или равны согласованному допуску, считают приемлемыми, тогда как те образцы для испытаний, для которых значения ΔEcmc больше, чем согласованный допуск, считают неприемлемыми.

Формула ΔEcmc=1.0 описывает эллипсоидальную границу (с осями в направлениях светлоты, насыщенности и оттенка), в центре которой расположен эталон. Длины эллипсоидальных полуосей определяют значениями lSL, cSc, SH и при умножении этих значений на согласованный допуск приемки получают объем цветового пространства, в пределах которого все образцы для испытаний будут приемлемыми парами к эталону.

В некоторых случаях приемлемые образцы для испытаний необходимо сгруппировать таким образом, чтобы в каждой из групп находились образцы, близкие по цвету, что позволит, например, использовать соответствующие материалы для изготовления одного изделия. В таких случаях необходимо определить внутри эллипсоида малые субобъемы со своим допуском (например, методом «555» для сортировки) по прямоугольным зонам (блокам). Размеры каждого малого субобъема можно найти, определив количество групп с учетом масштаба на трех полуосях цветового пространства CMC и затем разделив общий объем эллипсоида приемлемых образцов на количество таких малых субобъемов. На рисунке А.1 этот способ проиллюстрирован на примере метода «555».

Хотя концепция определения общего цветового различия ΔEcmcприменима для ахроматических образцов, метод секционирования этой величины не корректен в случаях, когда ∆Cab*≤4.0 за исключением различий по светлоте. При ∆Cab*≤4.0, инструментально определенные различия по насыщенности и оттенку часто не согласуются с результатами визуальной оценки. Тем не менее, допускается применять отдельные компоненты цветовых различий для определения размера отдельных сортировочных блоков в целях сортировки образцов по цвету.

Р и с у н о к А.1 - Сортировочные блоки по методу «555» внутри эллипсоида приемлемых цветов (сечение по двум осям)

Приложение B

(справочное)

Типичные данные испытаний

Для проверки компьютерных программ, позволяющих определить значения ΔEcmc по формуле CMC, в таблице В.1 приведены некоторые типичные данные испытаний. Данные приведены для источника света D65 и наблюдателя 10°, используя Xn=94.811, Yn=100.00 и Zn=107.304 (из таблицы 1). В качестве шести парных цветов сравнения выбраны красный, синий, зеленый, серый и еще один красный. Соотношение (l:c) принималось равным 2:1.

Т а б л и ц а В.1 - Данные испытаний для формулы CMC (2:1) (D65/10)

| № пары | Координаты цвета |  |  | Значение CIELAB |  |  | ΔEcmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | L* | a* | b* |  |
| 1 | 69,556 | 70,797 | 67,146 | 87,39 | 5,32 | 7,19 |  |
|  | 68,614 | 69,698 | 65,942 | 86,85 | 5,59 | 7,29 | 0,42 |
| 2 | 53,180 | 57,467 | 66,036 | 80,44 | -3,35 | -3,84 |  |
|  | 54,385 | 58,760 | 67,111 | 81,16 | -3,35 | -3,52 | 0,45 |
| 3 | 63,089 | 67,667 | 23,126 | 85,84 | -2,45 | 55,67 |  |
|  | 61,950 | 66,366 | 22,565 | 85,18 | -2,26 | 55,52 | 0,27 |
| 4 | 23,178 | 28,245 | 21,074 | 60,11 | -15,42 | 14,97 |  |
|  | 21,896 | 27,060 | 20,137 | 59,03 | -16,64 | 14,86 | 0,97 |
| 5 | 12,938 | 13,590 | 16,071 | 43,64 | 0,35 | -3,39 |  |
|  | 12,168 | 12,737 | 15,221 | 42,36 | 0,64 | -3,68 | 0,81 |
| 6 | 14,640 | 11,100 | 11,060 | 39,75 | 27,95 | 2,35 |  |
|  | 14,520 | 11,190 | 12,220 | 39,90 | 26,57 | -0,57 | 2,33 |

Приложение C

(справочное)

Компьютерная программа для расчета цветового различия

Здесь представлена простая программа испытаний, написанная на языке BASIC, для расчета ΔEcmc. Специфические особенности этой программы могут потребовать ее модификации при использовании на некоторых компьютерных системах.

10 'CMC (L:C) COLOUR DIFFERENCE FORMULA

20 '##############################################

30 'Input data and print results

40 '##############################################

50 INPUT "Input CMC (l:c) weighting factors 'l', 'c' ";L,C

60 INPUT "Input X,Y,Z of reference";X(1),X(2),X(3)

65 LPRINT "X,Y,Z of reference";X(1),X(2),X(3) :GOSUB 160 :L1=CL :A1=CA :B1=CB

70 INPUT "Input X,Y,Z of specimen";X(1),X(2),X(3)

75 LPRINT "X,Y,Z OF specimen ";X(1),X(2),X(3) :GOSUB 160 :L2=CL :A2=CA :B2=CB

80 GOSUB 230

90 LPRINT "L*,a*,b*, Hue angle of reference ";L1,A1,B1,H1

100 LPRINT "L*,a*,b*, Hue angle of specimen ";L2,A2,B2,H2

110 LPRINT "DL/ISI DC/cSc DH/Sh DEcmc(";L;":"C")"

120 LPRINT DL;DC;DH;DE : LPRINT : GOTO 60

130 '#############################################

140 'Calculate L*, a*, b* values (D65/10)

150 '#############################################

160 X(1)=X(1)/94.811:X(2)=X(2)/100:X(3)=X(3)/107.304

170 FOR I=1 TO 3:IF X(I)<(6/29)A3 THEN FX(I)=841/108*X(I)+4/29 ELSE FX(I)=X(I)^(1/3)

180 NEXT

190 CL=116*FX(2)-16:CA=500*(FX(1)-FX(2)):CB=200*(FX(2)-FX(3)): RETURN

200 '#############################################

210 'Calculate CMC colour difference

220 '#############################################

230 DL=L2-L1:C1=SQR(B1*B1+A1*A1):C2=SQR(B2*B2+A2*A2):DC= C2-C1

240 S1=DL*DL+(A2-A1)*(A2-A1)+(B2-B1)*(B2-B1)

250 DH=0:AA=S1-DL*DL-DC*DC:IF AA<=0 THEN 260 ELSE DH=SQR(AA)

260 IF (A2*B2)=0 THEN 280 ELSE H2=180-SGN(B2)*90-ATN(A2/B2)*57.3

270 GOTO 300

280 BB2=SGN(ABS(B2)):AA2=SGN(A2+B2)

290 H2=90*(BB2-AA2+1)

300 IF (A1*B1)=0 THEN 320 ELSE H1=180-SGN(B1)*90-ATN(A1/B1)*57.3

310 GOTO 340

320 BB1=SGN(ABS(B1)):AA1=SGN(A1+B1)

330 H1=90*(BB1-AA1+1)

340 IF H1<=164 OR H1>=345 THEN 350 ELSE GOTO 360

350 T=.36+ABS(.4*COS((H1+35)/57.3)):GOTO 370

360 T=.56+ABS(.2*COS((H1+168)/57.3))

370 SL=.040975*L1/(1+.01765*L1):IF L1<=16 THEN LET SL=.511

380 SC=.0638*C1/(1+0.0131*C1)+.638:F=SQR(C1A4/(C1A4+1900)):SH=SC*

(T*F+1-F):DL=DL/(L*SL):DC=DC/(C*SC):DH=DH/SH

385 DA=H2-H1:IF ABS(DA)>180 THEN Y1=-1 ELSE Y1=1

386 Y2=Y1*DA:IF Y2<=0 THEN DH=-DH

390 DE=SQR(DL*DL+DC*DC+DH*DH)

400 RETURN

Библиография

[1] CIE Publication 15:2004, Colorimetry, 3rd Edition (Публикации CIE 15:2004, колориметрия, 3е издание).

МКС 59.080.01 Ключевые слова: метод расчета, в системе CIELAB, цветовые координаты, цветовые различия, протокол испытания, интерпретация результатов, сортировочный блок, компьютерная программа

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД	 А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					К. Калауова