| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 4211-1― 202 |

Мебель

Испытание поверхности

Часть 1

Оценка устойчивости к воздействию холодных жидкостей

(ISO 4211-1:2025, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 135 «Мебель»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 4211-1:2025 «Мебель. Испытания поверхностей после окончательной обработки. Часть 1. Оценка устойчивости к воздействию холодных жидкостей» («Furniture — Tests for surface finishes ― Part 1: Assessment of resistance to cold liquids», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 136 «Мебель».

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 4211―2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………………………… |  |  |
| 3 | Термины и определения ……………………………………………………. |  |  |
| 4 | Сущность метода ……………………….................................................... |  |  |
| 5 | Аппаратура и материалы …………………………………………………… |  |  |
| 6 | Подготовка и кондиционирование …………………………………………. |  |  |
| 7 | Проведение испытания ……………………………………………………… |  |  |
| 8 | Контроль испытуемого образца после испытания ……………………….. |  |  |
| 9 | Оценка результатов …………………………………………………………. |  |  |
| 10 | Протокол испытания …………………………………………………………. |  |  |
| Приложение А |  | (обязательное) Жидкости для испытания поверхностей …. |  |
| Приложение В |  | (справочное) Пример представления результатов испытания ………………………………………………………………….. |  |
| Приложение ДА |  | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам …… |  |
| Библиография |  | ……………………………………………………………………….. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Мебель Испытание поверхности Часть 1 Оценка устойчивости к воздействию холодных жидкостей Furniture. Tests for surface finishes. Part 1. Assessment of resistance to cold liquids

- Дата введения – 202 –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки устойчивости к воздействию холодных жидкостей (далее – жидкостей) всех твердых поверхностей мебели независимо от материала.

Стандарт не применим к мебели, отделанной кожей или тканью.

Метод предназначен для проведения испытания на части окончательно обработанной поверхности мебели, но может быть применен к панелям, изготовленным из того же материала, что и готовое изделие, поверхности которых обработаны идентичным способом, а размеры соответствуют требованиям испытания.

Приложение А предлагает выбор подходящих жидкостей для испытания. В приложении В приведены примеры оформления результатов испытания в виде таблиц.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ― последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 105-Е04:2013, Textiles ― Tests for colour fastness ― Part E04: Colour fastness to perspiration (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных, применяемые при разработке стандартов, которые доступны по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO, доступна по адресу: http://www.iso.org/obp;

- Электропедия IEC, доступна по адресу: http://www.electropedia.org/.

3.1 испытуемый образец (test panel): Образец, включающий испытуемую поверхность (3.2).

Примечание ― Образец может быть вырезан из конечного изделия мебели или изготовлен отдельно таким же способом, что и изделие.

3.2 испытуемая поверхность (test surface): Поверхность испытуемого образца (3.1), подвергаемая испытанию.

3.3 испытуемая область (test area): Часть испытуемой поверхности, находящаяся под стеклянной чашкой Петри.

# 4 Сущность метода

Диски, пропитанные жидкостями для испытания, помещают на испытуемую поверхность и накрывают стеклянными чашками Петри. По истечение заданного промежутка времени диски удаляют и оставляют испытуемую поверхность на период продолжительностью от 16 ч до 24 ч. После этого испытуемую поверхность очищают и проверяют на наличие таких дефектов как обесцвечивание, изменение блеска и цвета, образование вздутий и набухание. По результатам испытания присваивают цифровой код.

5 Аппаратура и материалы

# Для испытания следует использовать следующую аппаратуру и материалы.

# 5.1 Диски диаметром (25 ± 2) мм, изготовленные из мягкой фильтровальной бумаги с массой единицы площади в диапазоне от 400 до 500 г/м2, не содержащей красящих и клеящих веществ.

# 5.2 Стеклянные чашки Петри с зашлифованными кромками без выступов, внешним диаметром (40 ± 2) мм и высотой (25 ± 2) мм.

# 5.3 Пинцет.

# 5.4 Фильтровальная бумага или бумажные салфетки.

# 5.5 Протирочная ткань, белая, мягкая, впитывающая влагу.

# 5.6 Источник рассеянного света, дающий равномерный рассеянный поток света, обеспечивающий освещенность испытуемой поверхности (1 200 ± 400) лк. Это может быть рассеянный дневной свет или искусственные источники рассеянного дневного света.

# Дневной свет не должны заслонять окружающие деревья, здания и др. При применении искусственного источника дневного света рекомендуется, чтобы он имел коррелированную цветовую температуру (6 500 ± 200) К и индекс цветопередачи Ra свыше 92 при использовании камеры для подбора цветов по [1].

# 5.7 Жидкость для испытания, подобранная из перечня подходящих жидкостей, приведенного в приложении А. Жидкость для испытания должна иметь температуру (23 ± 2) °С.

# 5.8 Вода дистиллированная деионизованная температурой (23 ± 2) °С.

# 5.9 Раствор моющего агента с содержанием моющего агента (5.10) в воде (5.8) 15 см3/дм3. Раствор пригоден в течение одного рабочего дня.

# 5.10 Моющий агент следующего состава:

# - додецилбензосульфонат натрия (регистрационный номер CAS®)              25155-30-0), массовая доля 12,5 %;

# - полиоксиэтилен(20)сорбитан моностеарат (регистрационный номер CAS® 9005-67-8), массовая доля 12,5 %;

# - этанол (96 %), массовая доля 5 %;

# - вода (5.8), массовая доля 70 %.

# Моющий агент хранят в стеклянной емкости в холодном, темном месте. Срок годности ― один год со дня приготовления.

# 6 Подготовка и кондиционирование

# 6.1 Кондиционирование

# Кондиционирование испытуемого образца следует начинать за одну неделю до начала испытания. Кондиционирование проводят в воздушной среде при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) %.

Продолжительность кондиционирования указывают в протоколе испытания.

6.2 Испытуемая поверхность

Испытуемая поверхность должна быть практически плоской и иметь размеры, соответствующие требованиям раздела 7, относящимся к расстоянию между дисками (5.1).

# 7 Проведение испытания

# 7.1 Процедура испытания

# Тип и число жидкостей для испытания (см. приложение А), а также продолжительности испытания (см. таблицу 1) устанавливают в соответствии с техническими требованиями или согласовывают между покупателем и поставщиком или между заинтересованными сторонами.

# При необходимости допускается использовать другие жидкости.

# Испытание проводят при температуре в помещении (23 ± 2) °С и начинают его немедленно после кондиционирования.

# Испытуемый образец размещают горизонтально. Поверхность испытывают выбранной жидкостью в областях, центры которых отстоят друг от друга на расстояние не менее 60 мм и, по возможности, на расстояние не менее 40 мм от любого края испытуемой поверхности. Если по каким-либо причинам можно предположить, что свойства испытуемой поверхности могут варьировать, то проводят два испытания.

# Перед испытанием испытуемую поверхность слегка протирают тканью (5.5).

# Для каждого типа жидкости для испытания используют отдельный пинцет или его очищают каждый раз при смене жидкости.

# Процедура испытаний заключается в следующем:

# a) погружают диск (5.1) в жидкость для испытания (5.7) на промежуток времени продолжительностью от 30 с до 60 с, вынимают диск пинцетом (5.3) и на короткое время касаются краем диска о край сосуда с жидкостью, дав стечь избытку жидкости.

# b) быстро помещают диск на испытуемую поверхность и немедленно накрывают его перевернутой чашкой Петри (5.2). Диск при этом не должен касаться краев чашки Петри.

# c) местоположение каждой жидкости для испытания записывают.

# По окончании испытания удаляют чашку Петри и поднимают диск пинцетом. Прилипшие волокна бумаги с испытуемой поверхности не удаляют. Оставшуюся на поверхности жидкость впитывают (не протирая) фильтровальной бумагой (5.4) и оставляют испытуемую поверхность в атмосфере помещения на период от 16 ч до 24 ч, ничем ее не накрывая. Испытуемую поверхность следует любым доступным способом защитить от пыли, не ограничивая при этом свободный доступ воздуха к ней.

# По прошествии периода продолжительностью от 16 ч до 24 ч испытуемую поверхность очищают, слегка протирая ее сначала тканью (5.5), смоченной раствором моющего агента (5.9), а затем ― только водой (5.8). В завершение осторожно протирают испытуемую поверхность сухой протирочной тканью (5.5).

# Оставляют испытуемую поверхность в атмосфере помещения по меньшей мере на 30 мин, ничем ее не накрывая.

# 7.2 Продолжительность испытания

# Продолжительность испытания выбирают по таблице 1 в соответствии с техническими требованиями. Приведенные продолжительности выбраны таким образом, чтобы они были схожи с промежутками времени, которые могут пройти прежде чем случайно попавшая на поверхность мебели жидкость будет удалена. Более продолжительные испытания могут быть проведены по согласованию.

# Таблица 1 ― Продолжительности испытаний

| # Продолжительность испытания | # Подразумеваемый вариант скорости удаления жидкости |
| --- | --- |
| # 10 с | # Немедленное удаление |
| # 2 мин | # Быстрое удаление |
| # 10 мин | # Удаление через короткое время |
| # 1 ч | # После приема пищи и т. п. |
| # 6 ч | # После работы или другой деятельности |
| # 16 ч | # На следующий день как можно быстрее |
| # 24 ч | # По прошествии одного дня |
| # 7 сут | # По прошествии одной недели |
| # 28 сут | # Через продолжительное время |

# 8 Контроль испытуемого образца после испытания

# Испытуемую поверхность тщательно проверяют, используя источник света (5.6), с целью обнаружения изменений, вызванных воздействием жидкостей для испытания, а именно обесцвечивания, изменения блеска и цвета, образования вздутий, набухания и других дефектов. Для этого испытуемую поверхность специально освещают и осматривают под разными углами, в разных направлениях и плоскостях, включая такие комбинации углов, при которых свет отражается от испытуемой поверхности в сторону глаза наблюдателя. Расстояние, с которого проводят осмотр, должно находиться в диапазоне от 0,25 до 1,0 м.

# Изменения, вызванные воздействием жидкостей для испытания, следует также определять ощупыванием поверхности.

# 9 Оценка результатов

Испытуемой поверхности присваивают цифровой код для каждой жидкости в соответствии с таблицей 2, исходя из итогов сравнения испытуемой области с примыкающей к ней окружающей поверхностью.

# Таблица 2 — Признаки, соответствующие цифровому коду

| Цифровой код | Описание признаков |
| --- | --- |
| 5 | Изменений нет. Испытуемая область неотличима от окружающей поверхности. |
| 4 | Изменения минимальны. Испытуемую область можно отличить от окружающей ее поверхности только, когда свет источника зеркально отражается от испытуемой поверхности и отраженный луч попадает в глаз наблюдателя, который обнаруживает при этом обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе. Никаких изменений структуры поверхности в виде набухания, оголения волокон, трещин или вздутий не наблюдается. |
| 3 | Умеренные изменения. Отличия испытуемой области от окружающей поверхности видимы при осмотре в нескольких направлениях как обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе. Никаких изменений структуры поверхности в виде набухания, оголения волокон, трещин или вздутий не наблюдается. |
| 2 | Существенные изменения. Отличия испытуемой области от окружающей поверхности отчетливо видны при осмотре в любых направлениях как обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе. И/или слегка заметны изменения структуры поверхности в виде набухания, оголения волокон, трещин, вздутий. |
| 1 | Сильные изменения. Структура поверхности очевидно изменена. И/или наблюдаются обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе. И/или поверхностный материал полностью или частично удален. И/или фильтровальная бумага прилипла к поверхности. |

Рекомендуется для присвоения кода поручать осмотр испытуемой области более чем одному наблюдателю, каждый из которых имеет опыт проведения такой оценки.

В случае проведения оценки тремя наблюдателями указываемый в протоколе цифровой код испытуемой поверхности должен быть максимально приближен к среднему значению, а именно:

- при индивидуальных кодах 2, 3, 3 окончательный код испытуемой поверхности ― 3;

- при индивидуальных кодах 4, 4, 5 окончательный код испытуемой поверхности ― 4.

Повторные параллельные испытания оценивают и отражают в протоколе отдельно.

10 Протокол испытания

- Протокол испытания должен содержать, как минимум, следующую информацию:

# a) ссылку на настоящий стандарт;

# b) описание испытуемого образца (необходимые данные);

# c) сведения о жидкости или жидкостях для испытания (необходимые данные);

# d) продолжительность кондиционирования;

# e) продолжительность или продолжительности испытания;

# f) оценку каждой испытуемой поверхности в соответствии с разделом 9;

# g) при использовании жидкостей для испытания, приведенных (в таблице А.1) курсивом, должно быть указано их происхождение;

# h) если применимо, дополнительную информацию, касающуюся типа повреждений;

# i) любые отклонения от настоящего стандарта;

# j) наименование и адрес организации, проводившей испытание;

# k) дату испытания.

Приложение А

(обязательное)

# Жидкости для испытания поверхностей

# В таблице А.1 приведен перечень жидкостей, обычно доступных в быту и на работе, пригодных для оценки устойчивости мебельных поверхностей к воздействию жидкостей. По согласованию допускается использовать любые другие жидкости.

# По возможности, чистота химических реактивов должна быть эквивалентна чистоте реактивов, применяемых для химического анализа.

# Для приготовления водных растворов используют деионизованную или дистиллированную воду.

# Жидкости для испытания хранят в закрытых стеклянных емкостях в темном месте. Перед использованием жидкости для испытаний кондиционируют в атмосфере, в которой проводят испытания.

# Таблица А.1 ― Жидкости для испытания

| # Наименование | # № | # Описание |
| --- | --- | --- |
| # Уксусная кислота | # 1 | # Водный раствор с массовой долей 10 % |
| # Ацетон | # 2 | # ― |
| # Раствор аммиакаa | # 3 | # Водный раствор с массовой долей 10 % |
| # Лимонная кислота | # 4 | # Водный раствор с массовой долей 10 % |
| # Моющий агент | # 5 | # См. 5.10 |
| # Кофеb | # 6 | # 40 г растворимого сублимированного кофе в 1 дм3 кипятка |
| # Дезинфицирующее средство | # 7.1 | # Производные фенола, 0,5 %-ный водный раствор хлорированных алкил-, циклоалкил-, арилфенолов |
|  | # 7.2 | # Хлорамин-Т, водный раствор N-хлор-пара-толуол-сульфониламида |
| # Штемпельная краска | # 8 | # ― |
| # Этанол, не денатурат | # 9.1 | # С объемной долей спирта 96 % |
|  | # 9.2 | # Водный раствор с объемной долей спирта 48 % |
| # Этил-бутил ацетат | # 10 | # Смесь с соотношением объемов 1:1 |
| # Йод | # 11 | # Раствор в этаноле с массовой долей 5 % |
| # Молоко, концентрированноеc | # 12 | # Содержание жира 10 % |

# Окончание таблицы А.1

| # Горчица | # 13 | # Горчица должна быть «средней остроты», желтоватой и без семян |
| --- | --- | --- |
| # Оливковое масло | # 14 | # ― |
| # Парафиновое масло | # 15 | # Медицинской степени чистоты, вазелиновое масло |
| # Красное вино | # 16 | # Красное вино из южной Европы, южной Африки или Калифорнии с объемным содержанием алкоголя более 13,0 %. Рекомендуются сорта Мерло, Риоха, Бордо и Каберне Совиньон |
| # Спирт с особой температурой кипения (SBP) | # 17 | # Медицинской степени чистоты, бензин медицинский, алифатический углеводородный растворитель с температурой кипения в диапазоне приблизительно от 70 °С до 100 °С |
| # Карбонат натрия | # 18.1 | # Водный раствор с массовой долей 10 % |
|  | # 18.2 | # Водный раствор с массовой долей 0,5 % |

Приложение В

(справочное)

# Пример представления результатов испытания

# Форма представления результатов испытаний, проведенных с применением нескольких жидкостей и соответствующими продолжительностями (временем) испытания для каждой из них, предложенная [2], приведена в таблице В.1. Таблица также может служить примером того, как классифицировать результаты испытаний, используя систему классификации с обозначением классов от А до Е.

# Таблица В.1 ― Устойчивость мебельных поверхностей к воздействию жидкостей

| # Жидкость | # Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # A |  | # B |  | # C |  | # D |  | # E |  |
|  | # Время | # Код | # Время | # Код | # Время | # Код | # Время | # Код | # Время | # Код |
| # Уксусная кислота | # 16 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # 2 мин | # 4 | # × | # × | # × | # × |
| # Ацетон | # 10 мин | # 4 | # 10 с | # 2 | # × | # × | # × | # × | # × | # × |
| # Аммиак (10 %) | # 16 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # 2 мин | # 4 | # × | # × | # × | # × |
| # Лимонная кислота (10 %) | # 16 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # × | # × | # × | # × | # × | # × |
| # Моющий агент | # 16 ч | # 4 | # 6 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # 10 мин | # 4 | # 2 мин | # 4 |
| # Кофе | # 16 ч | # 4 | # 6 ч | # 4 | # 10 мин | # 4 | # 10 мин | # 4 | # 2 мин | # 4 |
| # Этанол 48 % | # 6 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # 2 мин | # 4 | # 2 мин | # 4 | # × | # × |
| # Горчицаa | # 16 ч | # 4 | # 6 ч | # 4 | # × | # × | # × | # × | # × | # × |
| # Парафиновое масло # Динамическая вязкость при 20 °С: от 25 мПа∙с до 80 мПа∙с | # 24 ч | # 4 | # 24 ч | # 4 | # 6 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # 10 мин | # 4 |
| # Красное виноb | # 16 ч | # 4 | # 6 ч | # 4 | # 10 мин | # 4 | # 2 мин | # 4 | # × | # × |
| # Вода | # 24 ч | # 4 | # 24 ч | # 4 | # 1 ч | # 4 | # 10 мин | # 4 | # 10 мин | # 4 |
| # Примечание ― Знак «×» означает, что нет данных. # a Горчица должна быть «средней остроты», желтоватой и без семян. # b Красное вино должно происходить из южной Европы, южной Африки или Калифорнии с объемным содержанием алкоголя более 13,0 %. Рекомендуются сорта Мерло, Риоха, Бордо и Каберне Совиньон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Окончательно обработанной испытуемой поверхности присваивают наивысший класс, достигнутый при испытании со всеми жидкостями. Если испытания со всеми жидкостями, относящиеся к одному классу, оценены цифровым кодом «5», в классификационную систему можно добавить знак «+». Исключения составляют «этанол 48 %» в классах от B до D (необходим код 4) и «ацетон» в классе В (необходим код 2).

# В таблице В.2 приведен пример классификации.

# «Класс С» является наивысшим классом, достигнутым при испытании со всеми жидкостями, поэтому поверхность должна быть классифицирована как «класс С» (см. пример 1) или как «класс С+» (см. пример 2).

# Если при испытании «красным вином» получен «класс В» (идентичный коду для других жидкостей), поверхность должна быть классифицирована как «класс В» (см. пример 1) или как «класс В+» (см. пример 2).

# Таблица В.2 ― Пример классификации

| # Жидкость | # Пример 1 |  | # Пример 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Класс | # Цифровой код | # Класс | # Цифровой код |
| # Уксусная кислота | # B | # 4 | # B | # 5 |
| # Ацетон | # B | # 2 | # B | # 2 |
| # Аммиак (10 %) | # B | # 5 | # B | # 5 |
| # Лимонная кислота (10 %) | # B | # 4 | # B | # 5 |
| # Моющий агент | # A | # 4 | # A | # 5 |
| # Кофе | # A | # 4 | # A | # 5 |
| # Этанол 48 % | # B | # 4 | # B | # 4 |
| # Горчица | # B | # 5 | # B | # 5 |
| # Парафиновое масло | # A | # 4 | # A | # 5 |
| # Красное вино | # C | # 4 | # C | # 5 |
| # Вода | # A | # 4 | # A | # 5 |
| # Классификация | # Класс C |  | # Класс С+ |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-Е04:2013 | IDT | ГОСТ ISO 105-Е04―2023 «Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту» |
| Примечание― В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT ― идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

[1]	ISO 3668, Paints and varnishes ― Visual comparison of colour of paints (Материалы лакокрасочные. Визуальное сравнение цвета красок)

[2]	CEN/TS 16209:2022, Furniture ― Classification for properties for furniture surfaces (Мебель. Классификация поверхностей мебели на основании их свойств)

УДК 645.4:006.354 МКС 97.140 IDT Ключевые слова: мебель, устойчивость поверхности к воздействию жидкости, метод испытания, жидкость для испытания, испытуемая поверхность, испытуемый образец, испытуемая область, цифровой код

Руководитель разработки стандарта:

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                                               Е.В. Костылева

Исполнитель:

Старший инженер отдела стандартизации в области

обрабатывающей промышленности                                                                  А.О. Мосур

1) Регистрационный номер CAS® является фирменным знаком Американского химического общества (American Chemical Society, ACS). Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего документа и не означает поддержки указанного продукта со стороны ISO. Может быть использован другой реагент при условии получения аналогичных результатов.