| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 1.— 202 (ISO 12944-1:2017) |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.

ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

ПРИ ПОМОЩИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ

Часть 1

Общие положения

(ISO 12944-1:2017,

Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems, Part 1: General introduction,

MOD)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены» и ГОСТ 1.3 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией  «Производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак» на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии, указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол от                                   202   г.  №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 12944-1:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 1. Общее введение» («Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 4: General introduction», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, терминологических статей, которые выделены курсивом, а также не включения отдельных терминологических статей.

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте приведены в справочном приложении ДА.

Оригинальный текст не включенного структурного элемента примененного международного стандарта приведен в справочном приложении ДБ.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и/или для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/ТС 35 «Материалы лакокрасочные», подкомитетом SC 14 «Защитные лакокрасоч-

ные системы для стальных конструкций»

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения...................................................................................................

2 Нормативные ссылки ..................................................................................................

3 Термины и определения .............................................................................................

4 Общие положения серии стандартов…………….......................................................

5 Общие положения и требования................................................................................

6 Требования безопасности, охрана здоровья и окружающей среды.......................

7 Краткая информация о других частях серии стандартов.........................................

Приложение А (справочное) Примерная программа работ на стадии выбора защитной лакокрасочной системы........................................................

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте…………………………………………………………………..

Приложение ДБ (справочное) Оригинальный текст не включенного структурного элемента примененного международного стандарта …………….

Библиография................................................................................................................

Введение

Настоящий стандарт входит в серию стандартов ISO 12944 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем». Серия стандартов включает следующие стандарты:

Часть 1. Общие положения;

Часть 2. Классификация условий окружающей среды;

Часть 3. Проектные решения конструкций;

Часть 4. Типы поверхностей и их подготовка;

Часть 5. Защитные лакокрасочные системы;

Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик;

Часть 7. Производство покрасочных работ и надзор за ними;

Часть 8. Разработка технических условий на новые работы и ее обслуживание;

Часть 9. Защитные лакокрасочные системы и лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик морских и аналогичных сооружений.

Незащищенная сталь в атмосфере, воде и грунте подвержена коррозии, которая может стать причиной разрушения конструкций и сооружений. Избежать последствий коррозии помогает защита стальных конструкций, дающая им возможность выдерживать воздействие коррозионных факторов, которым подвергаются конструкции на протяжении срока эксплуатации.

Существуют разные способы защиты стальных конструкций от коррозии. Серия стандартов ГОСТ     .1–202  (ISO 12944.1:2017) – ГОСТ     .9–202  (ISO 12944.9:2017) рассматривает антикоррозионную защиту с помощью лакокрасочных систем и покрытий. В разных частях серии стандартов описываются положения, имеющие важное значение для получения соответствующей защиты от коррозии. По отдельным соглашениям между заинтересованными сторонами можно принимать дополнительные меры антикоррозионной защиты.

Для обеспечения эффективной защиты стальных конструкций от коррозии владельцам таких конструкций, проектировщикам, консультантам, компаниям, выполняющим нанесение защитных покрытий, контролерам защитных покрытий и изготовителям лакокрасочных материалов необходимо иметь в своем распоряжении современные

данные в кратком изложении о коррозионной защите с помощью лакокрасочных систем. Основная задача состоит в том, чтобы эти данные были максимально полными, непротиворечивыми и легко понятными для сторон, заинтересованных в практическом осуществлении работ по защите от коррозии.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ

ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ

Часть 1

Общие положения

Coating materials. Corrosion protection of steel structures by coating systems.

Part 1. General introduction

Дата введения –  202  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие положения, основные термины и определения. Кроме того включает общее положение о безопасности и охране окружающей среды и руководящие указания по использованию серии стандартов, разработанных на основе стандартов ISO 12944 (далее – серия стандартов).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

# ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

# ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасоч-ные. Общие требования безопасности

# ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

# ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

# ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ         .2–202   (ISO 12944-2:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация окружающей среды

ГОСТ         .3–202   (ISO 12944-3:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 3. Проектные решения конструкций

ГОСТ         .4–202   (ISO 12944-4:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 4. Тип поверхности и ее подготовка

ГОСТ         .5–202   (ISO 12944-5:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы

ГОСТ         .6–202   (ISO 12944-6:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик

ГОСТ         .7–202   (ISO 12944-7:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. 
Часть 7. Производство покрасочных работ и надзор за ними

ГОСТ         .8–202   (ISO 12944-8:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 8. Разработка технических условий на новые работы и ее обеспечение

ГОСТ         .9–202   (ISO 12944-9:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы и лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик морских и аналогичных сооружений

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

лакокрасочная система (coating system): Совокупность слоев лакокрасочных материалов, которые следует наносить или которые уже нанесены на окрашиваемую поверхность.

Примечание - Конкретная лакокрасочная система может быть охарактеризована количеством слоев.

[ГОСТ 9.072–2017, статья 14]

3.2

лакокрасочное покрытие (coating): Сплошное покрытие, сформированное в результате нанесения одного или нескольких слоев лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность.

[ГОСТ 9.072–2017, статья 3]

3.3

коррозия (corrosion): Процесс разрушения (ухудшение) свойств металла, вызванный химическими, электрохимическими или микробиологическими реакциями, протекающими под воздействием окружающей или какой-либо другой среды.

[ГОСТ 9.072—2017, статья 22]

3.4

долговечность лакокрасочного покрытия (durability): Свойство лакокрасочного покрытия долговременно противостоять разрушающим воздействиям окружающей среды.

[ГОСТ 9.072—2017, статья 27]

3.5

лакокрасочный материал (coating material): жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие с защитными, декоративными и/или специальными техническими свойствами.

[ГОСТ 28246-2017, статья 1]

Примечание – Данный термин применен вместо термина «paint» (краска) который использован в ISO 12944-1, т.к. он более широко характеризует материалы, используемые для защиты от коррозии.

3.6

окрашиваемая поверхность (substrate): Поверхность, на которую нанесен или должен быть нанесен лакокрасочный материал.

[ГОСТ 28246-2017, статья 65]

3.7

гарантийный срок службы лакокрасочного покрытия (warranted durability): Календарная продолжительность долговечности лакокрасочного покрытия, в течение которой предприятие-изготовитель выполняет свои гарантийные обязательства.

[ГОСТ 9.072, статья 29]

3.8

защитное покрытие (protective coating): Лакокрасочное покрытие, предназначенное для защиты окрашиваемой поверхности от воздействия факторов внешней среды.

[ГОСТ 9.072, статья 82]

3.9 повреждение в результате коррозии (corrosion damage): Влияние коррозии, которое негативно отражается на свойствах металла, технической системы, частью которой они являются, или окружающей среды.

3.10 коррозионное воздействие (corrosion stress): Фактор окружающей среды, способствующий развитию коррозии.

3.11 защитная лакокрасочная система (protective coating system): Совокупность лакокрасочных материалов, которые предполагается нанести или которые уже нанесены на окрашиваемую поверхность с целью ее защиты от коррозии.

3.12 точечный ремонт (spot repair): Локализованный ремонт (включая подготовку поверхности) поврежденной коррозией защитной лакокрасочной системы.

3.13 частичный восстановительный ремонт (partial refurbishment): Устранение дефектов лакокрасочного покрытия после подготовки окрашиваемой поверхности и нанесения минимум одного слоя лакокрасочного материала на весь ремонтируемый участок.

3.14 общий восстановительный (капитальный) ремонт (total refurbishment): Полное удаление защитной лакокрасочной системы (лакокрасочного материала) и нанесение новой системы.

3.15 пробный участок: Участок, по которому оцениваются свойства примененного защитного лакокрасочного покрытия.

4  Общие положения серии стандартов

4.1 Краткое изложение

Серия стандартов распространяется только на защиту стальных конструкций от коррозии с помощью защитных лакокрасочных систем.

4.2 Охваченные защитные функции

Серия стандартов охватывает только функции антикоррозионной защиты лакокрасочных систем.

Действие серии стандартов не распространяется на:

- воздействие микроорганизмов (грибков, бактерий и т.п., обрастание морскими микроорганизмами);

- воздействие химических веществ (кислот, щелочей, органических растворителей, газов и т.д.);

- механические воздействия (истирание и т.п.);

- воздействие огня.

4.3 Область нанесения покрытия

4.3.1 Общие сведения

Область нанесения покрытия характеризуется:

- типом конструкции;

- типом поверхности и ее подготовкой;

- типом условий окружающей среды;

- типом защитной лакокрасочной системы;

- типом работ и

- долговечностью защитной лакокрасочной системы.

Допускается распространять действие серии стандартов на другие типы конструкций и виды подготовки окрашиваемой поверхности.

Более подробно разные аспекты области нанесения покрытий описаны в 4.3.2–4.3.7.

4.3.2 Тип конструкции

Серия стандартов распространяется на конструкции, изготовленные из углеродистой стали толщиной не менее 3 мм, сконструированные с учетом утвержденного расчета на прочность.

Допускается по согласованию сторон применять углеродистую сталь меньшей толщины.

Действие данного стандарта не распространяется на бетонные конструкции, армированные сталью.

4.3.3 Тип поверхности и ее подготовка

Серия стандартов распространяется на поверхности конструкций, изготовленных из углеродистой или низколегированной стали, и подготовку поверхности перед нанесением покрытия:

- поверхности без покрытия;

- поверхности с термически напыленными цинком, алюминием или их сплавами;

- поверхности горячего цинкования;

- поверхности с электроосажденным цинком;

- поверхности диффузионного цинкования;

- поверхности с заводской грунтовкой;

- другие окрашенные поверхности.

4.3.4 Тип условий окружающей среды

Серия стандартов рассматривает:

- шесть категорий коррозионной активности окружающей среды (атмосферы) и

- четыре категории коррозионной активности окружающей среды для конструкций, погруженных в воду или заглубленных в грунт.

Классификация условий окружающей среды, основанная на категориях коррозионной активности, приведена в ГОСТ          .2—202   (ISO 12944-2:2017).

4.3.5 Тип защитной лакокрасочной системы

Серия стандартов охватывает диапазон лакокрасочных материалов, которые высыхают или отверждаются в условиях окружающей среды.

Серия стандартов не распространяется на:

- порошковые лакокрасочные материалы;

- материалы горячего эмалирования;

- покрытия, отверждающиеся при нагревании;

- защитные покрытия на внутренней поверхности резервуара (внутренние покрытия)*

Примерная программа работ на стадии выбора защитной лакокрасочной системы приведена в приложении А.

4.3.6 Тип работы

Серия стандартов охватывает нанесение покрытия и ремонт.

4.3.7 Долговечность защитной лакокрасочной системы

Серия стандартов определяет категории долговечности лакокрасочного покрытия (низкую, среднюю, высокую и очень высокую).

Долговечность лакокрасочного покрытия не является гарантийным сроком его службы.

5 Общие положения и требования

5.1 Как правило, срок службы защищаемой конструкции больше, чем долговечность защитного покрытия, поэтому на стадии планирования и проектирования необходимо предусмотреть возможность технического обслуживания и (частичного или полного) восстановления защитного покрытия.

Для определения технологии восстановительного и точечного ремонта и визуальной оценки внешнего вида лакокрасочного покрытия могут служить пробные участки.

5.2 Некоторые элементы конструкции после сборки недоступны для ремонта или восстановления, поэтому необходимо предусмотреть такую защиту от коррозии, которая обеспечит стабильность конструкции на протяжении срока ее службы. Для выполнения данного требования может быть недостаточно только окрашивания защитными лакокрасочными системами, поэтому следует предусмотреть применение других мер защиты от коррозии (например, изготовление элементов конструкции из коррозионностойких материалов, проектирование элементов конструкций с возможностью их замены или установление предельных допусков на коррозию).

5.3 Рентабельность и способность к длительной эксплуатации данной системы защиты от коррозии обычно прямо пропорциональны сроку, в течение которого поддерживается эффективная защита, поскольку объем технического обслуживания или требуемый объем работ по замене элементов в ходе эксплуатации конструкции будут сведены к минимуму.

5.4 Тип условий окружающей среды и долговечность лакокрасочного покрытия являются основными параметрами при выборе защитной лакокрасочной системы (защитного материала).

5.5 Степень разрушения защитного покрытия до первого окрашивания в ходе капитального ремонта должна быть согласована между заинтересованными сторонами и оценена в соответствии с ГОСТ 9.407, если в ходе согласования не возникнет иных договоренностей.

Например, первая окраска в ходе капитального ремонта с целью защиты от коррозии обычно требуется, если примерно 10% поверхности защитного покрытия достигло уровня К3 в соответствии с ГОСТ 9.407. Данное требование можно применить ко всей конструкции в целом или, по соглашению между заинтересованными сторонами, к ее приоритетным частям, которые можно оценивать по отдельности.

В серии стандартов долговечность лакокрасочного покрытия классифицируется четырьмя категориями:

- низкая (L) до 7 лет;

- средняя (M) от 7 до 15 лет;

- высокая (Н) от 15 до 25 лет;

- очень высокая (VH) более 25 лет.

Долговечность не является гарантийным сроком службы. Долговечность – это технический параметр, который может помочь в разработке программы технического обслуживания конструкции. Гарантийный срок службы – это фактор, который является законодательно контролируемым предметом разделов исполнительной части контрактов. Гарантийный срок службы лакокрасочного покрытия обычно короче долговечности. Не существует правил, которые бы связывали два этих периода времени.

6 Требования безопасности, охрана здоровья и окружающей

среды

Персоналу, занятому в проекте по разработке нормативных документов, изготовителям лакокрасочных материалов, контролерам и всему остальному персоналу, следует выполнять работы таким образом, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье людей.

Особое внимание следует обратить на:

- предотвращение использования токсичных или канцерогенных веществ;

- выбросы летучих органических соединений (ЛОС);

- меры защиты против вредного воздействия дыма, пыли, паров и шума, а также опасности возгорания;

- обеспечение индивидуальной защиты глаз, кожи, ушей и органов дыхания;

- защиту воды и почвы при проведении работ по защите от коррозии;

- повторное использование (рециклинг) материалов и утилизацию отходов.

Производство, хранение, применение и испытания лакокрасочных материалов для защитных покрытий/защитных лакокрасочных систем должны соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности страны-изготовителя.

Для обеспечения безопасности при производстве, испытаниях и применении лакокрасочных материалов для защитных покрытий/защитных лакокрасочных систем следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.4.011 и правила пожарной безопасности страны-изготовителя.

Все работы, связанные с применением и испытанием лакокрасочных материалов, должны проводиться в помещениях, оборудованных местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, в котором концентрация вредных веществ не должна превышать предельно допустимых значений. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить в соответствии с ГОСТ 12.1.005 по нормам, указанным в гигиенических нормативах страны-изготовителя.

Для защиты органов дыхания следует применять респираторы по 
ГОСТ 12.4.028 и ГОСТ 12.4.296 или другие средства защиты органов дыхания, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем у указанных респираторов. Для защиты глаз должны применяться очки защитные по ГОСТ 12.4.253.

При применении лакокрасочных материалов/защитных лакокрасочных систем образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха, грунта и воды.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02.

С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.

Отходы, образующиеся при применении и испытаниях лакокрасочных материалов/защитных лакокрасочных систем, утилизируют в соответствии с действующим законодательством страны-изготовителя.

7 Краткая информация о других частях серии стандартов

7.1 ГОСТ           .2–202  (ISO 12944-2:2017) описывает коррозионные воздействия, оказываемые окружающей средой, разными типами воды и грунта. Он устанавливает систему классификации условий окружающей среды и указывает коррозионные воздействия, которые можно ожидать в ситуациях, когда стальные конструкции погружены в воду или заглублены в грунт. Коррозионные воздействия, которым подвергается стальная конструкция, являются важным параметром, определяющим выбор подходящих защитных лакокрасочных систем в соответствии с ГОСТ    .5–202  (ISO 12944-5).

7.2 ГОСТ         .3–202   (ISO 12944-3:2017) устанавливает основные критерии для проектирования стальных конструкций под покрытие защитными лакокрасочными системами, позволяющие избежать преждевременной коррозии и разрушения лакокрасочного покрытия и /или конструкции. Приведены примеры подходящего и неподходящего проекта с указанием возможности избежать проблем нанесения, контроля и технического обслуживания лакокрасочных систем. Также рассматриваются проектные решения, облегчающие обращение и транспортирование стальных конструкций.

7.3 ГОСТ          .4–202   (ISO 12944-4:2017) устанавливает типы защищаемых поверхностей и приводит информацию о методах их подготовки для окрашивания защитными лакокрасочными системами. Приведены степени подготовки поверхности, классификация профилей поверхности (шероховатости), порядок оценки подготовленных поверхностей, использование временной защиты подготовленных поверхностей, подготовка временно защищенных поверхностей к нанесению последующих покрытий, подготовка различных типов поверхностей.

7.4 ГОСТ        .5–202   (ISO 12944-5:2017) приводит разные типы универсальных красок на основе химического состава и типа процесса образования лакокрасочного покрытия. В стандарте представлены разные типы защитных лакокрасочных систем, которые оказались пригодными для конструкций, подверженных коррозионным воздействиям, и категории коррозионной активности, установленные в ГОСТ         .2–202   (ISO 12944-2:2017), отражающие современные знания. Настоящий стандарт рекомендуется использовать вместе с ГОСТ        .6–202   (ISO 12944-6:2017).

7.5 ГОСТ        .6–202   (ISO 12944-6:2017) устанавливает методы лабораторных испытаний, используемые при оценке эффективности защитных лакокрасочных систем, в отношении которых не накоплено достаточно практического опыта, и распространяется на проведение испытаний лакокрасочных систем, предназначенных для нанесения на подготовленную сталь (например с помощью абразивно-струйной очистки, горячим цинкованием и термическим напылением металлов). Также приведены условия окружающей среды и погружение в воду (пресную, слабоминерализованную или морскую воду).

7.6 ГОСТ        .7–202   (ISO 12944-7:2017) описывает методы нанесения материалов покрытия на заводе или в полевых условиях. Также описано обращение и хранение материалов покрытия перед нанесением, контроль работ и отслеживание полученной лакокрасочной системы, а также подготовка пробных участков. Стандарт не распространяется на подготовку поверхности перед окрашиванием (см. 7.3).

7.7 ГОСТ        .8–202   (ISO 12944-8:2017) приводит руководство по разработке технических условий для проведения работ по защите от коррозии, описание всего, что необходимо учитывать при защите стальной конструкции от коррозии. Для удобства пользователей, различают проектные требования, требования к лакокрасочной системе, техническое описание работ по окрашиванию, и требования  кпроведению контроля и испытаний. Разные приложения касаются конкретных аспектов, например, планирования работы, контрольных участков и контроля, и предлагают модели и формы, предназначенные для облегчения работы.

7.8 ГОСТ        .9–202   (ISO 12944-9:2017) описывает требования, методы испытания и критерии оценки защитных систем в морских и схожих условиях, подпадающих под категории CX и Im4. Стандарт рассматривает только «морскую» часть категории CX. Требования, методы испытания и критерии приемки для других экстремальных коррозионных воздействий, включенных в категорию CX, следует согласовать отдельно между заинтересованными сторонами.

Приложение A

(справочное)

Примерная программа работ на стадии выбора защитной

лакокрасочной системы

Для обеспечения эффективной защиты от коррозии необходимо разработать программу работ, учитывая следующее:

a) провести анализ или оценку коррозионной активности окружающей среды в зоне предполагаемого или фактического расположения защищаемой конструкции по ГОСТ          .2–202  (ISO 12944-2:2017);

b) оценить условия, которые могут повлиять на выбор защитной лакокрасочной системы [1];

c) проверить расчеты конструкции, чтобы убедиться в возможности безопасного доступа к поверхностям, подлежащим окрашиванию; по возможности предотвратить образование гальванических пар по ГОСТ            .3–202   (ISO 12944-3:2017);

d) оценить состояние поверхности, подлежащей подготовке перед ремонтным окрашиванием, по ГОСТ             .4–202   (ISO 12944-4:2017), ГОСТ 9.402;

e) определить защитную лакокрасочную систему, подходящую для рассматриваемых условий окружающей среды в соответствии с перечнем лакокрасочных систем и 7.4 или по результатам лабораторных испытаний на соответствие техническим требованиям по 7.5.

f) выбрать из перечня лакокрасочных систем оптимальную защитную лакокрасочную систему с учетом используемого метода подготовки поверхности, подлежащей окрашиванию, по ГОСТ             .4–202   (ISO 12944-4:2017).

g) убедиться, что сведены к минимуму вредные воздействия на окружающую среду по ГОСТ            .1–202   (ISO 12944-1:2017) и 7.7.

h) разработать план работ и выбрать метод нанесения лакокрасочного материала по 7.6 и 7.7.

i) разработать программу проведения контроля во время и после окрасочных работ по 7.7.

j) разработать программу технического обслуживания, охватывающую срок службы защищаемой конструкции.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9.407-2015 | NEQ | ISO 4628-1 «Материалы лакокрасочные. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 1. Общее введение и система обозначения» ISO 4628-2 «Материалы лакокрасочные. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 2. Оценка степени вздутия» ISO 4628-3 «Материалы лакокрасочные. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 3. Оценка степени ржавления» ISO 4628-4 «Материалы лакокрасочные. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 4. Оценка степени растрескивания» ISO 4628-5 «Материалы лакокрасочные. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 5. Оценка степени отслаивания» |

Продолжение таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ .2–202 (ISO 12944-2:2017) | MOD | ISO 12944-2 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация окружающих сред» |
| ГОСТ .3–202 (ISO 12944-2:2017) | MOD | ISO 12944-3 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 3. Конструктивные соображения» |
| ГОСТ .4–202 (ISO 12944-2:2017) | MOD | ISO 12944-4 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 4. Типы и подготовка поверхности» |
| ГОСТ .5–202 (ISO 12944-5:2017) | MOD | ISO 12944-5 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы» |
| ГОСТ .6–202 (ISO 12944-6:2017) | MOD | ISO 12944-6 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик» |
| ГОСТ .7–202 (ISO 12944-7:2017) | MOD | ISO 12944-7 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 7. Производство покрасочных работ и надзор за ними» |
| ГОСТ .8–202 (ISO 12944-8:2017) | MOD | ISO 12944-8 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 8. Разработка технических условий на новые работы и ее обеспечение» |

Окончание таблицы ДА.

| 1Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ .9–202 (ISO 12944-9:2017) | MOD | ISO 12944-9 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы и лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик морских и аналогичных сооружений» |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - MOD – модифицированные стандарты; - NEQ – неэквивалентные стандарты. |  |  |

Приложение ДБ

(справочное)

Оригинальный текст невключенного структурного элемента примененного международного стандарта

В основную часть стандарта не включены следующие терминологические статьи, которые нецелесообразно применять в связи с наличием стандартизованных терминов, используемых в межгосударственной стандартизации:

3.1 слой покрытия (coat): Сплошной слой, полученный в результате одноразового нанесения металлического материала или краски.

3.2 коррозия (corrosion): Физико-химическое взаимодействие между металлом и окружающей средой, в результате которого происходят изменения свойств металла, что зачастую может привести к ухудшению качества металла, окружающей среды или технической системы, частью которой они являются.

3.5 долговечность (durability): Ожидаемый срок службы защитной лакокрасочной системы до первой покраски во время капитального ремонта.

3.6 краска (paint): Окрашенный пигментом лакокрасочный материал, который при нанесении на окрашиваемую поверхность, образует после сушки непрозрачное лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

Примечание – Вместо термина «paint» (краска), использованного в серии стандартов ISO 12944-1 – ISO 12944-9, применен термин «coating material» т.к. он более широко характеризует материалы, используемые для защиты от коррозии.

3.7 защитная система покрытия (protective coating system): Общая сумма всех слоев металлического материала покрытия и/или красок или относящейся к ним продукции, которые предполагается нанести или которые нанесены на окрашиваемую поверхность, чтобы защитить ее от коррозии.

3.8 защитная лакокрасочная система (protective paint system):Общая сумма всех слоев красок или относящейся к ним продукции, которые предполагается нанести или которые нанесены на окрашиваемую поверхность, чтобы защитить ее от коррозии.

3.9 окрашиваемая поверхность (substrate): Поверхность, на которую нанесен или предполагается нанести материал покрытия.

Примечание – Здесь окрашиваемой поверхностью считается углеродистая сталь.

3.11 частичный восстановительный ремонт (partial refurbishment): Точечный ремонт дефектов покрытия после подготовки поверхности и нанесения минимум одного верхнего слоя на весь участок.

3.13 пробный участок (sample area): Участок восстановленного покрытия, на ко-тором проводят испытания вновь нанесенного покрытия.

Библиография

| [1] | ISO 4618:2014 | Paints and varnishes. Terms and definitions |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 8044: 2015 | Corrosion of metals and alloys. Basic terms and definitions |

| УДК 667.613.2 | МКС 25.220 87.020 | MOD |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: материалы лакокрасочные, защита стальных конструкций от коррозии, лакокрасочные системы, общие положения |  |  |

| Руководитель разработки- директор Ассоциации «Центрлак» |  | Аверьянов Г.В. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель – зам. директора Ассоциации «Центрлак» |  | Вушкарник Ю.Н. |

На территории РФ действует ГОСТ Р 58577–2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».

* Микроклимат и коррозионная активность среды внутри различных резервуаров могут значительно различаться в зависимости от их конструкции и условий эксплуатации, поэтому они не могут рассматриваться с позиций общих подходов, а являются предметом согласования заинтересованных сторон и, при необходимости, оцениваются по специальным процедурам.

- См. [1]

- См. [2].

- Отменен. Действует ISO 8044: 2020.