| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 15700 (проект, RU, окончательная редакция) |

КОЖА

Определение устойчивости окраски.

Устойчивость окраски к каплям воды

(ISO 15700:1998, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                   №                    ).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15700:1998 «Кожа. Определение устойчивости окраски. Устойчивость окраски к каплям воды» (ISO 15700:1998 Leather – Tests for colour fastness – Colour fastness to water spotting», IDT).

Международный стандарт разработан Комиссией по испытаниям на устойчивость Международного союза технологов кожевников и обществ Химиков (Комиссия IUF, IULTCS)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

© ISO, 1998 – Все права сохраняются

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА Определение устойчивости окраски. Устойчивость окраски к каплям воды Leather － Tests for colour fastness － Colour fastness to water spotting

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки воздействия, вызванного каплями воды, для всех видов кож.

Метод подходит для оценки изменения внешнего вида и окраски кож.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

«ISO 105-A01:19941), Textiles – Tests for colour fastness – Part A01: General principles of testing (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А01. Общие принципы испытаний)

ISO 105-A02:1993, Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски)

ISO 105-A05:1996, Textiles – Tests for colour fastness – Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале)

______________________

1) ISO 105-А01:1994 знаменен на ISO 105-А01:2010. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

3   Сущность метода

Две капли дистиллированной воды наносят на отдельные участки кожи.  Через 30 мин на месте одной капли удаляют остатки воды фильтровальной бумагой и наблюдают за физическим воздействием. Другую каплю оставляют испаряться на ночь, затем оценивают изменение окраски кожи по стандартной серой шкале.

Поскольку отделка лаковой кожи и других кож с полимерным покрытием непроницаема для воды, требуется альтернативная процедура, при которой капли воды  наносят на внутреннюю поверхность кожи.

Общие принципы испытаний на устойчивость окраски соответствуют требованиям, изложенным в ISO 105-А01, с учетом различий между текстильными материалами и кожей.

4  Аппаратура и реактивы

Обычная лабораторная аппаратура и нижеследующее:

4.1 Пипетка для нанесения капель воды объемом примерно 0,15 мл.

4.2 Вода 3-й степени чистоты — по ISO 3696.

4.3 Стандартная серая шкала для оценки изменения окраски — по ISO 105-A02.

П р и м е ч а н и е — Если имеется подходящая инструментальная система для определения изменения окраски в соответствии с ИСО 105-A05, то ее можно использовать вместо визуального метода оценки.

5 Испытуемая проба

Отбирают испытуемую пробу кожи размером не менее (100 х 50) мм, которая является репрезентативным куском кожи, доступным для испытания.

6   Проведение испытаний  (для лаковой кожи см. раздел 7)

6.1 Испытуемую  пробу   помещают  на  плоскую поверхность испытуемой поверхно-

стью вверх. Обычно это сторона, соответствующая внешней стороне кожаного изделия, которое будет изготовлено из данного куска кожи.

6.2 Пипеткой (4.1) наносят две капли (каждая примерно 0,15 мл) воды (4.2) на поверхность испытуемой пробы приблизительно на расстоянии 50 мм друг от друга.

6.3 Через 30 мин удаляют остатки воды с одной капли (если таковые имеются), аккуратно промокнув их фильтровальной бумагой, и отмечают любое физическое воздействие воды на кожу.

П р и м е ч а н и е — Физические изменения, которые могут наблюдаться включают разбухание и потерю блеска. Чтобы их обнаружить, может потребоваться осмотреть кожу со всех сторон.

Описывают степень воздействия, используя один из следующих терминов: незначительная, умеренная или сильная.

6.4 После того, как испытуемую пробу выдержали в течение 16 ч, оценивают либо визуально по ISO 105-А02 или инструментально по ISO 105-A05 при помощи стандартной серой шкалы изменение окраски той части испытуемой пробы, на которую была нанесена вторая капля воды.

Чтобы оценить стабильность изменения окраски, поверхность кожи подвергают легкой ручной обработке, как описано ниже, и снова оценивают изменение окраски, используя стандартную серую шкалу. (Подвергают кожи соответствующей ручной обработке, обычно применяемой конечным пользователем  данного вида кожи. Например, слегка полируют кожу для верха обуви прозрачным воском для обуви, слегка разминают, потягивают кожу для обивки мебели, перчаток и одежды  и  осуществляют легкую чистку щеткой велюра.

7 Лаковые кожи и другие кожи с полимерным покрытием

П р и м е ч а н и е — Увлажнение таких кож с обратной стороны во время использования может привести к появлению кольцеобразных следов или пятен под отделкой.  Однако такие эффекты не возникают при нанесении воды на отделанную сторону кожи, как указано в настоящем стандарте, поскольку отделка лаковой кожи непроницаема для воды. Поэтому для данного вида кожи необходима альтернативная процедура.

Устойчивость к каплям воды для лаковой кожи и других кож с полимерным покрытием определяют, смачивая внутреннюю поверхность испытуемой пробы. Смачивают небольшой участок дистилированной водой и, при необходимости, способствуют смачиванию, втирая воду, например, шпателем. Продолжают добавлять воду до тех пор, пока она не проникнет до отделанной стороны или не вызовет заметное набухание.  Когда это произойдет, ожидают 30 мин и оценивают воздействие на кожу, как указано в 6.3.

8 Влияние износа

В особых случаях может быть информативно проведение испытаний  испытуемой пробы после того, как ее подвергнут имитации износа. Например, куски кожи  могут быть сначала подвергнуты обработке многократным изгибом на подходящей машине перед испытанием  на устойчивость к каплям воды

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) указание на то, какая поверхность кожи была испытана;

с) описание поверхности кожи, которая была испытана;

d) физические воздействия воды на кожу и степень каждого воздействия (см 6.3);

е) использованный метод определения по серой шкалы и оценку изменения окраски испытуемой пробы по серой шкале перед и после ручной обработки (6.4);

f) метод оценки и оценку изменения окраски испытуемой пробы по серой шкале перед и после имитации износа (см раздел 8), при необходимости;

g) подробные сведения о любых отклонениях от определенной процедуры;

h) дату испытания.

Приложение А

(справочное)

Библиография

| [1] |  | The development of this test has been described, Journal of the Society of Leather Trades' Chemists № 45, p. 51 (1961) |
| --- | --- | --- |
| [2] | IUF 120 | General principles of colour fastness testing of leather |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-А01:19941) | IDT | 1) |
| ISO 105-А02:1993 | IDT | ГОСТ ISO 105-А02–2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |
| ISO 105-А05:1996 | - | *, 2) |
| ISO 3696:1987 | IDT | ГОСТ ISO 3696–2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» 3) |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

1) ISO 105-А01:1994 заменен на ISO 105-А01:2010, который имеет соответствующий межгосударственный стандарт: ГОСТ ISO 105-А01–2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний»

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 105-А05–99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А05. Метод инструментальной оценки изменения окраски для определения баллов по серой шкале»

3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)  «Вода для лабораторного анализа. Технические условия»

| УДК 675.016:006.354 |  | ОКС 59.140.30 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, испытания, устойчивость окраски, пятна от воды |  |  |

| Открытое акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе |  | Т.П. Назарова |
| Исполнители: |  |  |
| Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха |  | Л.Н. Углова |
| Эксперт по стандартизации |  | Т.Е. Сырых |