МКС 91.100.10

Изменение № 1 ГОСТ 310.6—2020 Цементы. Метод определения водоотделения

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                           от                              )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ____________________ коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 8.423 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.».

Раздел 3. Пункт 3.1 дополнить пунктом: «3.1.5 секундомер по ГОСТ 8.423.».

Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:

«3.1.1 Весы по ГОСТ OIML R 76-1 с погрешностью не более 0,1 г.».

Пункт 3.1.2. Исключить слова: «1-го класса точности»;

второе предложение. После слова «водой» дополнить словами: «по ГОСТ 6709»;

дополнить предложением: «Допускается использование цилиндра по нормативно-технической документации производителя, с показателями, не ниже установленных настоящим стандартом».

Пункт 3.3.1. Второе предложение. Заменить слова «0,5 г» на «5 г»; «0,5 см3» на «5 см3»;

четвертое предложение. После слов «переливают в» дополнить словами: «чистый и сухой».

Пункт 3.3.2 изложить в новой редакции:

«3.3.2 Объем осевшего цементного теста с точностью до 5 см3 отмечают через 2 ч ± 2 мин после первого отсчета и через каждые (30±2) мин при дальнейших наблюдениях. При совпадении двух последних отсчетов наблюдение прекращают, а последнее значение объема фиксируют для последующего расчета водоотделения.».

Раздел 4. Формулу вычисления водоотделения цемента изложить в новой редакции:

«W = a-ba⋅100,»;

третий и четвертый абзацы изложить в следующей редакции:

«Проводят два определения. Расхождение между результатами двух определений не должно превышать 2 %. Окончательный результат определения водоотделения рассчитывают, как среднеарифметическое значение результатов двух определений и округляют до 0,1 %.

Результаты каждого определения, расхождение между результатами определений и полученное значение водоотделения должны быть зафиксированы в рабочем журнале сотрудника испытательной лаборатории.».

Сведения о разработчике:

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                                       Е.В. Костылева

Начальник отдела стандартизации

в области обрабатывающей промышленности                                    А.Н. Захарова