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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система  стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Пигмент» (ООО ХК «Пигмент»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                             202_  г.  №              )
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое
наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—974
	Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВЗАМЕН   ГОСТ 1003—73

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»













Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Сиккативы нафтенатные жидкие
Технические условия
Liquid naphthenate driers.  Specifications

Дата введения – 202_  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкие нафтенатные сиккативы, представляющие собой растворы в органических растворителях солей тяжелых    металлов синтетических или дистиллированных нафтеновых кислот.
Сиккативы применяют в качестве добавок к лакокрасочным материалам при их производстве и применении для ускорения высыхания лакокрасочных покрытий.
В зависимости от состава и назначения сиккативы выпускают различных марок, указанных в разделе 3.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2603 Реактивы. Ацетон. Технические условия
ГОСТ 3117 Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 4139 Реактивы. Калий роданистый. Технические условия
ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4333 (ISO 2592:2017) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
ГОСТ 4478 Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия
ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе
ГОСТ 4523 Реактивы. Магний сернокислый 7-водный. Технические условия
ГОСТ 5456 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия
ГОСТ 5789 Реактивы. Толуол. Технические условия
ГОСТ 5791 Масло льняное техническое. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 8864 Реактивы. Натрия N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия
ГОСТ 9980.1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки
ГОСТ 9980.2 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний
ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка
ГОСТ 9980.4 Материалы лакокрасочные. Маркировка
ГОСТ 9980.5 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
ГОСТ  19433.1 Грузы опасные. Классификация
ГОСТ 19433.3 Грузы опасные. Маркировка
ГОСТ 10652 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б). Технические условия
ГОСТ 13302 Кислоты нефтяные. Технические условия
ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 19266  Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета
ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия
ГОСТ 24297 Верификация закупаемой продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования
ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Марки сиккативов

В зависимости от состава и назначения сиккативы выпускают следующих    марок, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
	Наименование марки
	Содержит 
в составе
	Назначение сиккатива

	НФ-1
	нафтенат
свинцово-марганцевый
	Для самостоятельного применения и совместно с сиккативами марок НФ-4 и НФ-5 для ускорения высыхания лакокрасочных материалов

	НФ-2
	нафтенат свинца
	Для совместного применения с сиккативами марок    НФ-3, НФ-4 и НФ-5 или другими марками для ускорения высыхания лакокрасочных материалов

	НФ-3
	нафтенат марганца
	Для совместного применения с сиккативами марок    НФ-2, НФ-4 и НФ-5 или другими марками для ускорения высыхания лакокрасочных материалов

	НФ-4
	нафтенат
кобальта
	Для самостоятельного применения и совместно с сиккативами других марок для ускорения высыхания лакокрасочных материалов и создания рельефной фактуры поверхности покрытия

	НФ-5
	нафтенат
кобальта
	Для самостоятельного применения и совместно с сиккативами других марок для ускорения высыхания лакокрасочных материалов и создания рельефной фактуры поверхности покрытия





Окончание таблицы 1
	Наименование марки
	Содержит 
в составе
	Назначение сиккатива

	НФ-6
	нафтенат кальция
	Для стабилизации свинцовых сиккативов, для улучшения смачивания и перетира пигментных паст

	НФ-7
	нафтенат цинка
	Для улучшения смачивания при перетире пигментов и как катализатор для полиуретановых лакокрасочных материалов, с сиккативами марок НФ-4 или НФ-5 для улучшения розлива лакокрасочных материалов

	НФ-8
	нафтенат   железа
	В сочетании с сиккативами марок НФ-3 или НФ-4, НФ-5 для ускорения высыхания темных лакокрасочных материалов



4 Технические требования

4.1 Сиккативы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
4.2 Сырье, применяемое для изготовления сиккативов, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов или технической документации, указанных в рецептуре и технологическом регламенте, и разрешено к применению. Входной контроль сырья проводят с учетом требований ГОСТ 24297.
4.3 Сиккативы должны соответствовать требованиям и значениям, приведенным в таблице 2.
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Т а б л и ц а  2
	[bookmark: _Hlk203058788]Наименование показателя
	Значение показателя для сиккатива марки

	Метод испытания

	
	НФ-1
	НФ-2
	НФ-3
	НФ-4
	НФ-5
	НФ-6
	НФ-7
	НФ-8
	

	1 Цвет по йодометрической шкале, мг, 
J2/100 см3, не темнее
	

500
	

80
	

500
	

500
	

200
	

40
	

40
	

2400
	По 8.2 и ГОСТ 19266

	2 Внешний вид 
	Прозрачная, однородная жидкость, без осадка и посторонних примесей.
Допускается опалесценция.
	По 8.3

	3 Массовая доля нелетучих веществ, %, не более
	

32

	

85

	
75
	
72
	
20
	
65
	
72
	
75
	По 8.4 и 
ГОСТ 31939

	4. Массовая доля металла, %
свинца
марганца
кобальта
кальция
цинка
железа
	

4,5-5,0
0,9-1,3
—
—
—
—
	

19,7-25
—
—
—
—
—
	

—
5,8-6,2
—
—
—
—
	

—
—
5,8-6,2
—
—
—
	

—
—
1,3-1,7
—
—
—
	

—
—
—
3,8-4,2
—
—
	

—
—
—
—
7,8-8,2
—
	

—
—
—
—
—
5,8-6,2
	По 8.5 



Окончание таблицы 2
	Наименование 
показателя
	Значение показателя для сиккатива марки
	Метод испытания

	
	НФ-1
	НФ-2
	НФ-3
	НФ-4
	НФ-5
	НФ-6
	НФ-7
	НФ-8
	

	5. Стабильность раствора
	Не должно быть помутнения и образования осадка.
Раствор должен оставаться прозрачным. Допускается опалесценция
	По 8.6

	6. Растворимость (смешиваемость) в уайт-спирите (ТС-1, нефрас -С4-155/200), льняном масле
	Не должно быть помутнения и образования осадка.
Допускается опалесценция

	По 8.7

	7. Массовая доля суспендированного твердого вещества в сиккативе, %, не более
	



0,1
	По 8.8
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4.4 Упаковка сиккативов – по ГОСТ 9980.3 (группа 16).
Сиккативы упаковывают в тару, применяемую для упаковывания материалов, относящихся к опасным грузам. Конкретный вид упаковки указывают в договорах на поставку сиккативов.
Допускаемое отрицательное или положительное отклонение содержимого нетто от номинального количества каждой упаковочной единицы – по ГОСТ 8.579 и ГОСТ 9980.3.
4.5 Маркировка сиккативов
4.5.1 Маркировка сиккативов – по ГОСТ 9980.4.
Маркировка сиккативов должна содержать данные, характеризующие опасность груза и знаки опасности, в соответствии с требованиями, установленными правилами перевозки опасных грузов, действующими для конкретного вида транспорта на территории государства, принявшего стандарт.
 На транспортную упаковку наносят данные, характеризующие опасность груза, установленным по ГОСТ 19433.1:
- знак опасности для опасных грузов класса 3 по ГОСТ 19433.3;
- транспортное наименование груза – КРАСКА;
- номер ООН – 1263;
- классификационный шифр – 3013;
- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Герметичная упаковка».
4.5.2 Предупредительная маркировка – по ГОСТ 31340.
На предупредительную маркировку должны быть нанесены описание опасности и меры по предупреждению опасности в зависимости от классификации опасности компонентов сиккативов по ГОСТ 32419.

П р и м е ч а н и е – Предупредительная маркировка является частью общей маркировки и может быть совмещена с транспортной маркировкой и/или потребительской.

5 Требования безопасности

5.1 Требования безопасности, предъявляемые к сиккативам

5.1.1 Сиккативы должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
Справочная информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.
5.1.2 Сиккативы являются токсичными, пожаровзрывоопасными материалами, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в их состав.
5.1.3 Сиккативы относят к легковоспламеняющимся жидкостям. Основные показатели пожарной опасности грунтовок по ГОСТ 12.1.044 приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а   3
	Температура, °С, не менее
	Температурные 
пределы 
распространения 
пламени, °С

	вспышки 
в закрытом тигле
	вспышки 
в открытом тигле
	воспламенения
	самовоспламенения
	

	33
	43
	47
	250
	33–68



5.1.4 При применении в воздушную среду выделяются пары растворителей, содержащихся в сиккативах. Растворители могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации.
Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности растворителей, входящих в состав сиккативов, представлен в таблице 4.
Т а б л и ц а   4
	Наименование
компонента
	Температура, °С, не менее
	Пределы распространения пламени 

	
	вспышки 
в закрытом тигле
	воспламенения
	самовоспламенения
	температурные, °С
	концентрационные,
%  об.

	Уайт-спирит
(ТС-1, нефрас -С4-155/200)
	33
	47
	250
	33–68
	0,7–5,6



5.1.5 Сиккативы обладают умеренным раздражающим действием на кожные покровы и имеет выраженное раздражающее действие на конъюнктиву глаза, обладает кожно-резорбтивным действием, обладает сенсибилизирующим действием.


5.1.6 Токсикологическое воздействие сиккативов определяется свойствами входящих в их состав компонентов. Токсикологические характеристики компонентов сиккативов представлены в таблице 5.
Т а б л и ц а  5
	Наименование
компонента
	Агрегатное
состояние
	Класс
опасности
	ПДК*,
мг/м3
	Характер действия на организм
при превышении ПДК

	Уайт-спирит
(ТС-1, нефрас -С4-155/200)
	Пары
	4
	900/300
	Вещество малоопасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистых глаз

	Свинец и его соединения
	Пары
	1
	0,01
	Кумулятивный токсикант, поражающий нервную, сердечно-сосудистую, выделительную системы, желудочно-кишечный тракт, влияющий на гематологические показатели

	Марганец
	Пары
	2
	0,3
	Сильный яд, действующий га центральную нервную систему.

	Кобальт и окись кобальта
	Пары
	2
	0,5
	При высокой концентрации вызывает токсическое воздействие на организм

	* ПДК – предельно допустимая концентрация.



5.2 Требования безопасности при применении сиккативов

5.2.1 Применение и хранение сиккативов должно соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности государства-изготовителя.
5.2.2 Для обеспечения безопасности при испытаниях и применении сиккативов должны соблюдаться требования, предъявляемые к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002, общие требования безопасности при проведении окрасочных работ по ГОСТ 12.3.005 и правила пожарной безопасности государства-изготовителя.
5.2.3 Все работы, связанные с испытанием и применением сиккативов, необходимо проводить в помещении при постоянно включенной вентиляции по                     ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, в котором концентрация вредных веществ не должна превышать значений предельно допустимых концентраций (ПДК). Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо осуществлять в соответствии с              ГОСТ 12.1.005 по нормам, указанным в гигиенических нормативах государства-изготовителя.
5.2.4 При применении и испытании сиккативов персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, защитными мазями и пастами, резиновыми перчатками по ГОСТ 20010.
Для защиты органов дыхания применяют респираторы по ГОСТ 12.4.028,   ГОСТ 12.4.296 или другие средства защиты органов дыхания, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем у указанных респираторов. Для защиты глаз должны применяться защитные очки по ГОСТ 12.4.253.
Производственные помещения должны быть обеспечены аварийным комплектом противогазов по ГОСТ 12.4.121.
5.2.5 При применении сиккативов необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.
Допускается применять следующие средства пожаротушения: песок, противопожарное полотнище, огнетушители порошковые или углекислотные (например,     ОУ-2 и ОУ-5), тонкораспыленную воду.
5.2.6 Для безопасного применения сиккативов необходимо обеспечить надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.
5.2.7 Более полную информации по безопасному обращению сиккативов приводят в паспорте безопасности по ГОСТ 30333, который должен включаться в состав сопроводительной документации на сиккативы.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 При применении сиккативов образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды.
6.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии с действующим законодательством государства-изготовителя.
6.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.
6.4 Отходы, образующиеся при испытаниях и применении сиккативов, утилизируют в соответствии с действующим законодательством государства-изготовителя.

7 Правила приемки

7.1 Правила приемки – по ГОСТ 9980.1 и ГОСТ 15.309.
7.2 Приемо-сдаточные   испытания проводят для каждой партии по показателям 1 – 7 таблицы 2.
При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проверяют каждую партию до получения удовлетворительных результатов подряд не менее чем на трёх партиях.

8 Методы испытаний

8.1 Отбор проб – по ГОСТ 9980.2.
Перед испытанием проба сиккатива должна быть выдержана в помещении до достижения температуры (20±2) ˚С. 
8.2 Определение цвета 
Определение цвета по йодометрической шкале проводят в соответствии с ГОСТ 19266.
Перед определением сиккативы марок НФ-1, НФ-3, НФ-4, НФ-5 и НФ-8 разбавляют отбеленным рафинированным льняным маслом (ГОСТ 5791) в следующих объемных соотношениях:
1:20 – для марки НФ-1
1:40 – для марки НФ-3;
1:20 – для марок НФ-4 и НФ-5;
1:30 – для марки НФ-8.
8.3 Определение внешнего вида 
Внешний вид сиккатива определяют в стеклянном цилиндре по ГОСТ 1770 вместимостью 100 см3 в проходящем свете. 
8.4 Определение массовой доли нелетучих веществ
 Для определения массовой доли нелетучих веществ пробу сиккатива массой (1,0 ± 0,1) г  взвешивают  на весах с классом точности I и ценой деления 0,1 мг, помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 150 °С в течение        30 мин.
Используют сушильный шкаф с принудительной вентиляцией, обеспечива-ющий заданную температуру нагрева с допустимым предельным отклонением тем-пературы по объему камеры не более ±2 °С от номинальной.
8.5 Определение массовой доли металлов
8.5.1 Вспомогательные устройства, материалы и реактивы
- бюретка объемом 10 см3 с ценой деления 0,05 см3 по ГОСТ 29251;
- цилиндры объемом 10 см3 и 50 см3 по ГОСТ 1770;
- стакан вместимостью 100 см3, 150 см3 по ГОСТ 25336 (в случае использования магнитной мешалки);
- колба коническая вместимостью 250-300 см3 по ГОСТ 25336 ( в случае ручного перемешивания);
- пипетки для переноса жидкостей (Пастера);
- весы лабораторные, обеспечивающие взвешивание в граммах с точностью до четвертого десятичного знака или выше;
- магнитная мешалка с якорем;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456;
- натрия N, N-Диэтилдитиокарбамат 3-водный по ГОСТ 8864;
- буферный аммиачный раствор с рН 9,5-10;
- буферный ацетатный раствор с рН 5,0;
- ксиленоловый оранжевый (индикатор), раствор с массовой долей 0,1 %;
- аскорбиновая кислота (витамин С);
- магний сернокислый по ГОСТ 4523, раствор концентрации (MgSO4*7H2O)=0,1Н (фиксанал);
- толуол по ГОСТ 5789;
- ацетон по ГОСТ 2603;
- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ18300, высшего сорта;
 - соль динатриевая этилендиамин N, N, N N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652; раствор концентрации (C10H14O8N2Na2*2H2O)=0,1Н (фиксанал);
- эриохром черный Т, раствор.
- аммоний уксуснокислый по ГОСТ 3117, кристаллический и раствор с массовой долей 30 %;
- цинк сернокислый, раствор концентрации (ZnSO4 *7H2 O)=0,1Н.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается применение аналогичной оборудования, обеспечивающего качество работ.
2  Все реактивы должны соответствовать классу минимум «ЧДА».

8.5.2 Приготовление растворов для проведения испытания
Буферный аммиачный раствор с рН 9,5-10 готовят следующим образом: в мерной колбе вместимостью 1000 см3 растворяют 20 г аммония хлорида в            200 – 300 см3 воды очищенной, прибавляют 100 см3 концентрированного раствора аммиака, доводят объем раствора водой очищенной до метки и перемешивают. Раствор хранят, в таре из темного стекла с герметичной крышкой, при комнатной температуре в течение 3 месяцев в специально отведенном месте.
Буферный ацетатный раствор с рН 5,0; готовят следующим образом: 100 г уксуснокислого кристаллического аммония растворяют в 51,3 см3 уксусной кислоты и доводят объем раствора водой до 1 дм3;
Ксиленоловый оранжевый, раствор с массовой долей 0,1%; готовят следую-щим образом: 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 воды;
Эриохром черный Т, раствор; готовят следующим образом: 0,5 г эриохрома черного Т и 2,25 г сернокислого гидроксиламина растворяют в 100 см3 этилового спирта (96 % по объему);
Соль динатриевая этилендиамин N, N, N N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652; раствор концентрации 0,1Н - готовят из фиксанала.
Магний сернокислый по ГОСТ 4523, раствор концентрации 0,1Н - готовят из фиксанала.
Цинк сернокислый, раствор концентрации (ZnSO4 *7H2O)=0,1Н - готовят из фиксанала.

8.5.3 Определение массовой доли свинца и марганца в сиккативе НФ-1
Сущность метода комплексонометрического титрования, заключается в, определении суммы массовой доли свинца и марганца титрованием трилоном Б, в присутствии ксиленолового оранжевого. Количество свинца определяют в результате реакции свинца с диэтилтиокарбаматом натрия титрованием сернокислым магнием, выделившегося из комплексоната свинца Трилон Б, в присутствии эриохрома черного. Далее расчетным методом определяют содержание марганца.
8.5.3.1 Проведение испытания
Около (0,60-0,80) г сиккатива, отбирают с помощью пипетки для переноса жидкостей (Пастера) в стакан вместимостью 100 см3 или 150 см3.
Приливают 3 см3 толуола, с помощью пипеток для переноса жидкостей (Пастера) или цилиндров, аккуратно перемешивают и постепенно добавляют 40 см3 этилового спирта, помещают стакан на магнитную мешалку, дальнейшее добавление реактивов проводят на мешалке.
Добавляют 3 см3 буферного ацетатного раствора, добавляют на кончике шпателя (~0,05 г) солянокислый гидроксиламин или аскорбиновую кислоту и перемешивают, до полного обесцвечивания раствора, в случае если реактив растворился, а полного обесцвечивания не произошло, добавить еще на кончике шпателя солянокислый гидроксиламин или аскорбиновую кислоту.

Примечание – Солянокислый гидроксиламин или аскорбиновую кислоту вводят в раствор непосредственно перед титрованием Трилоном Б.

Далее добавляют 7 - 15 капель ксиленолового оранжевого раствора и титруют, при перемешивании на магнитной мешалке, из бюретки 0,1Н раствором трилона Б до перехода малиновой окраски в оранжево-желтый.
Затем в ту же колбу добавляют 10 см3 аммиачного буферного раствора, около 0,3 г диэтилдитиокарбамата натрия
Далее добавляют 3-7 капель эриохрома черного Т и титруют, при перемешивании на магнитной мешалке, из бюретки раствором сернокислого магния 0,1Н.
Следовать порядку добавления реактивов указанных в методике.
Проводят не менее двух определений.
[bookmark: _Toc141432321]8.5.3.2 Обработка результатов
Массовую долю свинца (X1) в процентах вычисляют по формуле:
                                                (1)
           где:	
           0,01036 – масса свинца, соответствующая 1 см3 концентрации сернокислого магния, раствор концентрации точно 0,1Н;
	V1– объем раствора сернокислого магния концентрации точно 0,1Н, израсходованный на титрование трилона Б, выделившегося после добавления диэтилдитиокарбамата натрия, см3;
	m – масса навески сиккатива, г.
Массовую долю марганца (X2) в процентах вычисляют по формуле 
                                        (2)
где
	0,002747 – масса марганца, соответствующая 1 см3 концентрации сернокислого магния, раствор концентрации точно 0,1Н;
	V2– объем раствора трилона Б концентрации точно 0,1Н, израсходованный на титрование, суммы свинца и марганца, см3;
	m – масса навески сиккатива, г.
За результат испытания принимают среднее не менее двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предела повторяемости, равного 0,2%.

8.5.4 Определение массовой доли свинца в сиккативе марки НФ-2
8.5.4.1 Проведение испытания
Около 0,30 г сиккатива, взятого из капельницы по разности масс, что соответствует 50-60 мг свинца, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака и переносят в сухую коническую колбу, при перемешивании растворяют в 10 см3 толуола и постепенно добавляют 25 см3  этилового спирта, затем приливают 3 см3 буферного ацетатного раствора, 10 капель раствора ксиленолового оранжевого и титруют из бюретки 0,1Н раствором трилона Б до перехода фиолетово-красной окраски раствора в лимонно-желтую (переход мгновенный).
8.5.4.2 Обработка результатов
Массовую долю свинца ( Х2) в процентах вычисляют по формуле
                                    [image: ]                                                          (3)
где  
 - объем 0,1Н раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;
          0,01036 - масса свинца, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора трилона Б, г;
           - масса навески сиккатива, г. 
Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,3%.
8.5.5 Определение массовой доли марганца в сиккативе марки НФ-3
Вспомогательные устройства, материалы и реактивы по 7.4.1
Приготовление растворов для испытания по 7.4.2
8.5.5.1 Проведение испытания
Около 0,50 г сиккатива, взятого из капельницы по разности масс, что соответствует 20-30 мг марганца, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака и переносят в сухую коническую колбу, при перемешивании растворяют в 3 см3 толуола и постепенно приливают 20-25 см3 этилового спирта, затем добавляют (0,05±0,01) г солянокислого гидроксиламина для предотвращения окисления марганца, при этом окрашенный раствор обесцвечивается, затем приливают 5 см3 буферного аммиачного раствора и 2-3 капли раствора эриохрома черного Т и титруют из бюретки 0,1Н раствором трилона Б до перехода красно-фиолетовой окраски раствора в васильковую.
8.5.5.2. Обработка результатов
Массовую долю марганца ([image: ]) в процентах вычисляют по формуле

                                                     [image: ],                                         (4)

где
 [image: ]- объем 0,1Н раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;
   0,002747 - масса марганца, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора трилона Б, г;
[image: ] - масса навески сиккатива, г. 
Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,2%. 
8.5.6 Определение массовой доли кобальта в сиккативе марок НФ-4 и       НФ-5
8.5.6.1 Проведение испытания
Около 0,20 г сиккатива для марки НФ-4 и около 0,60 г сиккатива для марки    НФ-5, взятого из капельницы по разности масс, что соответствует 10-12 мг кобальта, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака и переносят в сухую коническую колбу, при перемешивании растворяют в 2 см3  толуола и 25 см3 ацетона, приливают 3 см  раствора уксуснокислого аммония, затем приливают 4 см3  роданистого калия или роданистого аммония и титруют из бюретки 0,1Н раствором трилона Б до перехода синей окраски в розовую.
8.5.6.2 Обработка результатов
Массовую долю кобальта ([image: ]) в процентах вычисляют по формуле

                                    [image: ],                                  (5)
где  - объем 0,1Н раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3 ; 
0,002947 - масса кобальта, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора трилона, г;
m - масса навески сиккатива, г. 
Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,2 % для марки НФ-4 и 0,1% для марки НФ-5.
8.5.7 Определение массовой доли кальция в сиккативе марки НФ-6
8.5.7.1 Проведение испытания
Около 0,60 г сиккатива, взятого из капельницы по разности масс, что соответствует 25-30 мг кальция, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака и переносят в сухую коническую колбу, при перемешивании растворяют в 5 см3  толуола и постепенно приливают 25 см3  этилового спирта, затем добавляют 3 см3  раствора соляной кислоты концентрации 4 моль/дм3  из бюретки, 25 см3 0,1Н  раствора трилона, 10 см3  буферного аммиачного раствора, 5-6 капель раствора эриохрома черного Т и титруют из бюретки раствором сернокислого цинка до перехода синей окраски в красную.
8.5.7.2 Обработка результатов
Массовую долю кальция ([image: ]) в процентах вычисляют по формуле

[image: ],                                   (6)

где [image: ]- объем 0,1Н раствора трилона Б, см3; 
[image: ] - объем 0,1Н раствора сернокислого цинка, израсходованный на титрование избытка раствора трилона Б, см3;
0,002004 - масса кальция, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора трилона Б, г;
[image: ] - соотношение концентрации растворов трилона Б и сернокислого цинка;
[image: ] - масса навески сиккатива, г.
Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,2 %.

8.5.8 Определение массовой доли цинка в сиккативе марки НФ-7
8.5.8.1 Проведение испытания
Около 0,50 г сиккатива, взятого из капельницы по разности масс, что соответствует 30-40 мг цинка, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака и переносят в сухую коническую колбу, при перемешивании растворяют в 3 см3  толуола и постепенно добавляют 30 см3  ацетона, 10 см3  буферного аммиачного раствора, 5-8 капель раствора эриохрома черного Т и титруют из бюретки 0,1Н раствором трилона Б до перехода розовой окраски раствора в синюю.
8.5.8.2 Обработка результатов
Массовую долю цинка ([image: ]) в процентах вычисляют по формуле

[image: ],                                  (7)

где
 [image: ]- объем 0,1Н раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3; 
0,003269 - масса цинка, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора трилона Б, г;
 [image: ] - масса навески сиккатива, г. 
Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,2%. 

8.5.9 Определение массовой доли железа в сиккативе НФ-8
8.5.9.1 Проведение испытания
Около 0,20 г сиккатива, взятого из капельницы по разности масс, что соответствует 10-15 мг железа, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака и переносят в сухую коническую колбу, при перемешивании растворяют в                     (5 - 10) см3 толуола, постепенно добавляют 25 см3  ацетона и (2 - 3) капли раствора соляной кислоты концентрации 1 моль/дм3 , 25 см3  воды, 1 см3  раствора сульфосалициловой кислоты и титруют из бюретки 0,1Н раствором трилона Б до перехода темно-сиреневой окраски раствора в желтую.
8.5.9.2 Обработка результатов
Массовую долю железа ([image: ]) в процентах вычисляют по формуле

[image: ],                               (8)


где [image: ]- объем раствора 0,1Н трилона Б, израсходованный на титрование, см3; 
0,002792 - масса железа, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора трилона Б, г;
 [image: ] - масса навески сиккатива, г.
Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,2 %.




8.6 Определение стабильности разбавленного уайт-спиритом сиккатива
Для определения стабильности раствора готовят три образца. Для этого 1 г сиккатива смешивают с 10 г уайт-спирита(ТС-1, нефрас -С4-155/200)  по ГОСТ 3134 в цилиндре 2–50 по       ГОСТ 1770 или колбе Кн-1-50-29/32, Кн-1-100-29/32, Кн-2-50-22, Кн-2-100-22 по ГОСТ 25336. Цилиндр или колбу закрывают пробками и выдерживают в течение 7 сут при температуре: (0 ± 1) °С, (20 ± 5) °С, (50 ± 2) °С. После выдержки образцов не должно наблюдаться помутнение, осадок, гелеобразование. Раствор должен оставаться прозрачным. Допускается опалесценция.
Сиккатив НФ-5 при определении стабильности не разбавляется уайт-спиритом (ТС-1, нефрас -С4-155/200).
Используемая емкость для испытания при (50 ± 2) °С должна выдерживать соответствующее давление паров растворителя.
Одновременно проводят не менее двух параллельных определений.
8.7 Определение растворимости в уайт-спирите, льняном масле
В цилиндре 2-50 по ГОСТ 1770 готовят смесь следующего состава:
масло льняное - 20 частей (по объему) по ГОСТ 5791;
уайт-спирит (ТС-1, нефрас -С4-155/200) - 5 части (по объему);
сиккатив - 1 часть (по объему).
При испытании сиккатива НФ-5 для получения смеси берут 4 части сиккатива.
Смесь выдерживают при температуре (20 ± 5) °С в течение 6 ч и затем исследуют на появление расслаивания и осаждения.
При этом не должно быть помутнения и образования осадка. Допускается опалесценция. 
Для устранения вспенивания при смешивании сиккатива с льняным маслом рекомендуется предварительно масло прогреть в сушильном шкафу при температуре (150 ± 2) °С в течение 2 ч и охладить до температуры (20 ± 5) °С. При анализе сиккатива марки НФ-6 льняное масло может быть заменено раствором алкидной смолы естественной сушки, по нормативно-технической документации, с массовой долей нелетучих веществ не менее 60%.
Одновременно проводят не менее двух параллельных определений.
8.8 Определение массовой доли суспендированного твердого вещества
Для определения массовой доли суспендированного твердого вещества 10 г сиккатива (для сиккатива НФ-5 - 40 г), взвешенного с точностью до первого десятичного знака, помещают в колбу типа Кн-1-250-29/32, Кн-2-250-22 по           ГОСТ 25336 и растворяют в 100 г уайт-спирита (ТС-1, нефрас -С4-155/200). Колбу закрывают пробкой и выдерживают при температуре (20 ± 5) °С в течение 3 сут. Затем раствор фильтруют через фильтрующую воронку типа ВФ-1 ПОР 16 или фильтрующий тигель типа ТФ ПОР 16 по ГОСТ 25336, предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный с точностью до третьего десятичного знака. Фильтрование допускается проводить под вакуумом. Осадок на фильтре промывают уайт-спиритом и высушивают при температуре (105 ± 2) °С в течение 3 ч, затем охлаждают и взвешивают с точностью до третьего десятичного знака. Массовую долю суспендированного твердого вещества ( ) в процентах вычисляют по формуле
                                       [image: ],                              (9)


где [image: ]- масса сиккатива, г; 
       [image: ] - масса остатка на фильтре, г. 
Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений не должны превышать ±0,005 г.

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение сиккативов– по ГОСТ 9980.5.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие сиккативов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
10.2 Гарантийный срок сиккативов – 6 мес с даты изготовления. 
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