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Изменение № 1 ГОСТ 949–2023 Баллоны стальные бесшовные на рабочее давление не более 30,0 МПа (305,9 кгс/см2) вместимостью не более 100 л для транспортировки, хранения и использования газов. Технические условия
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от                        )
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Содержание. Подраздел 6.3. Наименование изложить в новой редакции:
 «6.3 Расчет на прочность баллонов».
Введение. Второй абзац. Заменить слова: «Европейскому соглашению [2]» на «Международному соглашению [2]».
Раздел 2. Дополнить ссылками:
«ГОСТ 34233.1 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
ГОСТ 34233.2 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек
ГОСТ 34233.6 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках».
Подраздел 5.1. Третий абзац изложить в редакции:
«Баллоны исполнения 2 изготавливают:
           - на рабочее давление 14,7; 20,0; 24,5 и 30,0 МПа (150; 203,9; 249,8 и 305,9 кгс/см2) из легированной стали;
          - на рабочее давление 6,5 МПа (66,3 кгс/см2) из нелегированной или легированной стали;
          - на любое рабочее давление, но не более 30,0 МПа (305,9 кгс/см2), из нелегированной или легированной стали». 
Пункт 5.3.2 дополнить перечислением (после перечисления д):
«е) количество баллонов, шт».


Пункт 5.3.4 дополнить перечислениями (после перечисления е):
«ж) нанесение дополнительной маркировки, в том числе машиносчитываемой (см. 6.17.1);
и) изготовление баллонов исполнения 2 с грунтованием наружной поверхности, без окраски (см. 6.17.2)».
Подраздел 5.4. Примеры условных обозначений. Шестой абзац. Заменить слова: «диоксида углерода» на «двуокиси углерода» (3 раза).
Пункт 6.1.1 дополнить абзацами (после первого):
«Толщина стенки труб, с учетом минусовых предельных отклонений, должна обеспечивать требуемую минимальную исполнительную толщину стенки цилиндрической части баллонов с учетом технологических прибавок, назначаемых по решению изготовителя для компенсации утонения стенки при технологических операциях изготовления баллонов.
Предельные отклонения на толщину стенки труб должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов или быть согласованы с изготовителем труб».
Подпункт 6.1.2.3. Второй абзац. После слова «баллонах» дополнить словами: «для сжатых газов».  
Подпункт 6.1.2.4. Первый абзац. После слова «баллонов» дополнить словами: «исполнения 2»;
второй абзац. После слова «баллоны» дополнить словами: «исполнения 2».
Подпункт 6.1.2.7 дополнить абзацем (после первого):
«При поставках баллонов с ограничением по массе ограничение по вместимости и длине не применяют».
Пункт 6.2.1. Таблица 3. Изложить сноску в новой редакции:
«*Для баллонов толщиной стенки менее 5 мм испытание на ударный изгиб не проводят».
Пункт 6.2.2 дополнить абзацем (перед первым):
«Максимальное фактическое значение временного сопротивления металла баллонов исполнения 1 не нормируют»;
первый абзац. Исключить слово: «готовых»; заменить слово: «сталей» на «нелегированных марок стали»;
второй абзац. Заменить слово: «сталей» на «легированных марок стали»;
четвертый абзац исключить.
Подраздел 6.3 изложить в новой редакции:
         «6.3 Расчет на прочность баллонов 
6.3.1 Общие положения 
Расчет на прочность баллонов должен включать в себя определение того, что предельные отклонения на толщину стенки используемых для изготовления баллонов труб не выводят толщину стенки баллонов за требуемую минимальную исполнительную толщину с учетом технологических прибавок, назначаемых по решению изготовителя для компенсации утонения стенки при технологических операциях изготовления баллонов.
6.3.2 Требования к расчету на прочность баллонов исполнения 1
6.3.2.1 Расчет на прочность баллонов должен быть проведен по ГОСТ 34233.1, ГОСТ 34233.2, ГОСТ 34233.6 при выполнении дополнительных требований, приведенных в 6.3.2.2–6.3.2.4.
6.3.2.2 Расчет на прочность баллонов должен быть проведен по минимальному значению предела текучести σт и минимальному значению временного сопротивления σв металла готовых баллонов при температуре 20 °С, которые приведены в таблице 3.
6.3.2.3 Допускаемые напряжения при расчете по предельным нагрузкам должны быть вычислены только для рабочих условий нагружения и условий испытаний гидравлическим и пневматическим давлением относительно коэффициентов запаса прочности по пределу текучести и временному сопротивлению по ГОСТ 34233.1 при выполнении дополнительных требований, приведенных в 6.3.2.4.
6.3.2.4 Для баллонов, изготавливаемых из нелегированных марок стали, коэффициент запаса прочности по пределу текучести для условий проведения гидравлических испытаний принимают равным 1,05.
6.3.3 Расчет толщины стенки цилиндрической части и днищ бесшовных баллонов исполнения 2 
6.3.3.1 Расчет на прочность баллонов исполнения 2 основывается на минимальном значении предела текучести σт и минимальном значении временного сопротивления σв металла готовых баллонов при температуре 20 °С, которые должны гарантироваться технологией изготовления и проведением испытаний, предусмотренных настоящим стандартом. 
6.3.3.2 Для расчета толщины стенки баллонов исполнения 2 по таблице 2 изготовитель должен использовать механические свойства согласно таблицам 4 и 5, а для расчета толщины стенки баллонов исполнения 2 новой конструкции установить минимальные значения механических свойств металла с учетом минимально требуемых значений относительного удлинения при растяжении  согласно таблицам 4 или 5, результатов испытания на ударный изгиб согласно таблицы 6, а если это необходимо, то также 6.1.2.4.
6.3.3.3 Расчет на прочность толщины стенки цилиндрической части баллонов должен гарантировать выполнение следующих условий:
а) Расчетная толщина стенки цилиндрической части баллонов Sʹ не должна быть меньше величины, определенной по формуле (1) относительно пробного давления Pпр и минимального значения предела текучести металла готовых баллонов σт:

где F – коэффициент запаса прочности по пределу текучести для условий проведения гидравлических испытаний, определяется по формуле (2):

При назначении минимальной исполнительной толщины стенки цилиндрической части баллона S необходимо учитывать прибавку на компенсацию коррозии, а по решению изготовителя также допустимый дефект.
Примечание – Формула (1) не может использоваться для расчета толщины стенки цилиндрической части баллонов по таблице 1.
б) Расчетная толщина стенки цилиндрической части баллонов Sʹ должна удовлетворять условию (3):

при минимальном значении Sʹ, равном:
- 1,5 мм – для баллонов наружным диаметром менее 50 мм;
- 2 мм – для баллонов наружным диаметром от 50 до 150 мм включительно;
- 3 мм – для баллонов наружным диаметром свыше 150 мм.
Расчет должен быть основан на отношении величины давления разрушения Pp баллонов к величине пробного давления Pпр согласно условию (4) и отношении величины давления разрушения Pp баллонов к величине рабочего давления P согласно условию (5):


6.3.3.4 Расчетная толщина в центре выпуклого днища Sд, мм, при внутреннем радиусе скругления r не менее 0,075D должна быть не менее следующей величины:
                                                                                        (6)
                                         .                                                                (7) 
[bookmark: _Hlk52203054]Расчетная толщина в центре выпуклого днища не должна быть более толщины, указанной в конструкторской документации.
       Типовая конфигурация выпуклого глухого днища баллонов показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Типовая конфигурация выпуклого глухого днища баллонов»
Пункт 6.4.1 изложить в новой редакции (кроме наименования): 
«Баллоны исполнения 1 изготавливают из стали марки 34CrMo4 с химическим составом согласно требованиям таблицы 7, а также из легированной или нелегированной стали с химическим составом согласно требованиям таблицы 9.
При изготовлении баллонов исполнения 1 из стали с химическим составом по таблицам 7 и 9 допускаемая массовая доля содержания серы не должна превышать 0,020 %, а суммарное содержание серы и фосфора не нормируется.
В готовой продукции допускаются отклонения по химическому составу от норм, указанных в таблицах 7 и 9. Предельные отклонения не должны превышать указанных в таблице 10. 
Химический состав стали баллонов исполнения 1 принимают по документу о качестве изготовителя стали или по документу о качестве трубной заготовки».
Подпункт 6.4.2.1. Перечисление а). Заменить ссылку: «таблицы 8» на «таблицы 9». 
Пункт 6.4.2. Таблицу 9 изложить в новой редакции:
«Т а б л и ц а 9 – Химический состав легированных и нелегированных сталей
В процентах».

	Химический 
элемент
	 Массовая доля химических элементов в зависимости от класса стали

	
	Легированные
	Нелегированные

	Углерод
	0,30 – 0,40
	не более 0,42

	Кремний
	0,15 – 0,40
	0,10 – 0,50

	Марганец
	0,75 – 1,25
	0,90 – 1,75

	Фосфор
	Согласно требованиям таблицы 11 

	Сера
	

	Хром
	0,80 – 1,20
	Не более 0,30

	Молибден
	0,20 – 0,40
	Не более 0,08


Подпункт 6.4.2.2. Таблицу 8 исключить.
Подпункт 6.4.3.2. Таблица 11. Третья строка. Заменить слова: «Сера и фосфор» на «Суммарное содержание серы и фосфора».
Пункт 6.5.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы 12):
«6.5.1 Баллоны изготавливают обычной и повышенной точности.
Баллоны обычной точности изготавливают с ограничением по вместимости.
Баллоны повышенной точности изготавливают с ограничением по вместимости и наружному диаметру в местах перехода от цилиндрической части к днищам (при этом требования по длине не применяют) или по длине и наружному диаметру в местах перехода от цилиндрической части к днищам. (при этом требования по вместимости не применяют). Требования к баллонам обычной и повышенной точности приведены в таблице 12»;
таблицу 12 дополнить примечанием:«
».

	П р и м е ч а н и е – Знак (–) означает, что предельные отклонения не нормированы. 



Пункт 6.8.1 дополнить абзацем (после первого):
«Использование шпатлевки или иных материалов с целью выравнивания поверхности, а также исправления дефектов или несовершенств не допускается».
          Подраздел 6.16. Первый абзац. Первое предложение. После слов «на изгиб и/или сплющивание» дополнить словами: «(по выбору изготовителя)».
Пункт 6.17.1. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слова: «способом ударного клеймения» на «ударным способом»; 
таблица 13. Наименование. Исключить слова: «способом ударного клеймения»;
 строка 18. Графа «Описание маркировки». Исключить знак сноски: «а»; после слов «контролируемой партии» дополнить словами: «, также допускается нанесение ударным способом машиносчитываемой маркировки, обеспечивающей возможность цифрового учета баллонов при эксплуатации, а также иной маркировки»; 
графа «Примечание». Заменить знак: «–» на «Маркировки в данной области наносят по согласованию изготовителя и заказчика. Национальным законодательством может быть установлено требование о необходимости нанесения на баллоны ударным способом машиносчитываемой маркировки, обеспечивающей возможность цифрового учета баллонов при эксплуатации, в том числе специализированными организациями».
Пункт 6.17.2. Дополнить абзацем (после первого): 
«По согласованию изготовителя и заказчика проводится грунтование наружной поверхности баллонов исполнения 2, без окраски. В этом случае окраску баллонов обеспечивает заказчик».
Пункт 6.17.3. Дополнить абзацем (после первого):
«Допускается окраска используемых в модулях газового пожаротушения баллонов, а также баллонов, используемых в качестве корпусов огнетушителей, в красный цвет».
Пункт 6.18.1 изложить в новой редакции:
   «6.18.1 К каждому баллону должна прикладываться следующая эксплуатационная документация:
а) паспорт;
б) руководство (инструкция) по эксплуатации;
в) габаритный чертеж;
г) расчет на прочность.
Требования к содержанию паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации устанавливаются нормативными документами, действующими в стране изготовления и/или эксплуатации баллонов.
Баллоны должны быть рассчитаны на прочность. Расчет баллонов на прочность должен удовлетворять требованиям 6.3.
Взамен расчета на прочность допускается к каждому баллону прикладывать основные результаты расчета на прочность, которые как минимум должны содержать вычисления:
- внутреннего диаметра цилиндрической части;
- коэффициента запаса прочности по временному сопротивлению;
- действующих и допускаемых напряжений при пробном давлении.
По выбору изготовителя руководство (инструкция) по эксплуатации и расчет на прочность могут быть размещены в сети Интернет на соответствующем сайте. В этом случае руководство (инструкцию) по эксплуатации и расчет на прочность к каждому баллону не прикладывают».
Пункт 7.2.1. Третий абзац. Дополнить предложением (после первого): «Дополнительно на одном баллоне исполнения 2 проводят циклические испытания по 8.10 на соответствие 6.10».
Подпункт 7.2.2.4. Первый абзац. Заменить слово: «трех» на «двух»;
исключить перечисление б).
Подраздел 8.10. Второй абзац. Первое предложение. После слов «исполнения 2» дополнить словами: «для сжатых газов»; 
дополнить предложением (после первого): «Баллоны исполнения 2 для сжиженных газов испытывают при многократном повышении внутреннего давления от 10 % относительно пробного давления Pпр до давления, равного 1,5P, c точностью ±5 %, с последующим сбросом давления до первоначального значения»; 
второе предложение изложить отдельным абзацем (после второго абзаца); заменить значение: «3» на «3,0». 
Подраздел 8.16. Второе предложение. Заменить слова: «Для контроля» на «Контроль»; «баллонов» на «баллона»; «следует использовать калибры» на «проводят резьбовыми калибрами».
Подраздел 10.1.  Четвертый абзац изложить в новой редакции: 
«Коэффициенты наполнения баллонов исполнения 2 сжиженными газами должны удовлетворять требованиям [2] и указаниям изготовителя».   
Подраздел 10.4. Таблица 19. Первая строка. После слов «- более 0,1 мм/г» дополнить словами: «(хлор, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород, хлористый метил и другие)»;
дополнить строкой (после второй):«
».

	Баллоны исполнения 1 из легированных марок стали для газообразного водорода и других газов, способных вызвать водородное охрупчивание металла
	20 лет



Приложение Б. Таблица Б.1 Заменить слова: «Диоксид углерода» на «Двуокись углерода». 
Приложение В. Таблица В.1. Заменить слова: «Диоксид углерода» на «Двуокись углерода».
Библиография. Позиция [2]. Наименование изложить в новой редакции:
«Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)».
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