| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 14766 — 2026 |

МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Термины и определения

Издание официальное

Москва

Российский институт стандартизации

2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации №310 «Оборудование весоизмерительное» (ТК 310)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ТК 310 «Оборудование весоизмерительное»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от       г.  №       межгосударственный стандарт ГОСТ          	введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с         .

5 ВЗАМЕН ГОСТ 14766‒69

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Заполните содержание

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_____________________________________________________________

МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Термины и определения

Machines and apparatus for determination of mechanical properties of materials. Terms and definitions
_____________________________________________________________

Дата введения —      —      —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области машин и приборов, предназначенных для определения механических свойств материалов статическим и (или) переменным нагружением.

Настоящий стандарт не распространяется на термины в области узлов и деталей общего машиностроения, а также элементов электрооборудования, входящих в комплектацию машин и приборов для испытания материалов.

2 Основные нормативные положения

2.1 Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2.2 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.3. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.4. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.5. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

2.6 Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2

2.7 Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Таблица 1

| № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Машина для испытания на растяжение | Машина для испытания материалов при статическом (квазистатическом) нагружении, предназначенная для испытаний только на растяжение |
|  | Машина для испытания на сжатие | Машина для испытания материалов при статическом (квазистатическом) нагружении, предназначенная для испытаний на сжатие (изгиб) |
|  | Машина для испытания на кручение | ― |
|  | Универсальная испытательная машина Универсальная машина | Машина для испытания материалов на различные виды деформации в отдельности |
|  | Однозонная универсальная испытательная машина | Универсальная испытательная машина, у которой рабочее пространство является общим для осуществления различных видов деформаций |
|  | Двухзонная универсальная испытательная машина | Универсальная испытательная машина, у которой рабочее пространство конструктивно разграничено на две раздельные рабочие зоны, каждая из которых предназначена для проведения различных видов испытаний (растяжение, сжатие, изгиб) и может независимо оснащаться дополнительными измерительными системами (датчиками силы, экстензометрами, датчиками перемещения, температурными камерами и т.п.), что позволяет проводить испытания в разных зонах без переналадки оборудования. |
|  | Машина испытательная компьютеризированная (цифровая) Машина испытательная с программным управлением | Машина, для которой управление и контроль за процессом испытания, измерения параметров и обработка результатов измерений осуществляются компьютером либо цифровым вычислительным устройством с применением специализированного программного обеспечения. Примечание: Программное обеспечение, как правило, также вычисляет и предоставляет производные данные согласно методам испытаний на основе собранных основных измерительных данных. |
|  | Машина для испытания на ползучесть | Машина для длительных испытаний материалов при постоянной нагрузке или напряжении и заданной температуре |
|  | Машина для испытания на релаксацию | Машина для длительных испытаний материалов при постоянной заданной деформации и температуре |
|  | Машина для испытания на длительную прочность | Машина для испытания разрушения при заданной постоянной нагрузке и температуре |
|  | Машина для испытания проволоки на скручивание | Машина для испытания проволоки на скручивание с определением числа оборотов до разрушения |
|  | Прибор для испытания на перегиб | Прибор для испытания материалов на перегиб до излома или заданного числа перегибов |
|  | Прибор для испытания на выдавливание | Прибор для испытания листового материала на выдавливание до образования трещин |
|  | Машина для испытания на усталость | Машина для испытания, при котором определяют количественные характеристики сопротивления усталости под действием переменных (циклических) нагрузок |
|  | Испытательный копер | Устройство или прибор для испытания, при котором определяют количественные характеристики сопротивления удару при изгибе и (или) растяжении |
|  | Инструментированный испытательный копер | Испытательный копер, оснащённый датчиками и системой регистрации (сбора) данных, позволяющий фиксировать и анализировать параметры процесса деформации материала при ударном разрушении образца |
|  | Испытательный автоматизированный комплекс для испытания материалов Испытательный автоматизированный комплекс | Совокупность машины для испытания с блоками или модулями, предназначенными для осуществления различной степени автоматизации, обработки экспериментальных данных расчета и выдачи характеристик механических свойств материалов. Примечание: в настоящее время испытательная машина с компьютерным управлением является частным случаем испытательного автоматизированного комплекса. |
|  | Силовозбудитель испытательной машины дп Механизм нагружения | Совокупность устройств испытательной машины для приложения усилий к образцу |
|  | Траверса испытательной машины Ндп Поперечина | Часть испытательной машины, ограничивающая зону рабочего пространства и несущая на себе захваты |
|  | Подвижная траверса испытательной машины | Траверса, имеющая возможность принудительно перемещаться в процессе испытания образца |
|  | Неподвижная траверса испытательной машины | Траверса, не имеющая перемещения в процессе испытания образца |
|  | Захват испытательной машины | Приспособление для закрепления и центрирования образца при испытании |
|  | Активный захват испытательной машины | Захват, связанный с силовозбудителем испытательной машины и передающий усилие на образец |
|  | Пассивный захват испытательной машины | Захват, воспринимающий усилие от испытываемого образца |
|  | Губки захвата испытательной машины | Деталь захвата, непосредственно закрепляющая образец |
|  | Силоизмеритель испытательной машины | Средство измерения усилия, действующего на испытываемый образец |
|  | Маятниковый силоизмеритель испытательной машины | Силоизмеритель, в котором усилие, действующее на образец, определяется углом отклонения маятника |
|  | Манометрический силоизмеритель испытательной машины | Силоизмеритель, в котором усилие, действующее на образец, определяется давлением в рабочем цилиндре, измеряемом средствами измерения давления |
|  | Торсионный силоизмеритель испытательной машины | Силоизмеритель, в котором усилие, действующее на образец, определяется углом закручивания торсиона |
|  | Электрический силоизмеритель испытательной машины | Силоизмеритель, в котором измеряемое усилие преобразуется в электрический сигнал, воздействующий на показывающий или регистрирующий прибор. Примечание: В зависимости от вида преобразователя электрические силоизмерители могут быть тензометрические, индуктивные, пьезоэлектрические и др. |
|  | Реверсор испытательной машины | Приспособление для изменения направления прилагаемой к образцу нагрузки |
|  | Наибольший предел измерений нагрузки машины Максимальная нагрузка | Наибольшее значение испытательной нагрузки, создаваемой испытательной машиной с нормированными показателями точности |
|  | Наименьшая предельная нагрузка испытательной машины Минимальная нагрузка | Наименьшее значение испытательной нагрузки, создаваемой испытательной машиной, начиная с которой нормируются показатели точности |
|  | Скорость перемещения активного захвата испытательной машины под действием нагрузки | ― |
|  | Скорость перемещения активного захвата (подвижной траверсы) испытательной машины без нагрузки | ― |
|  | Измеритель удлинения (укорочения) образца Экстензометр | Прибор для измерения изменений длины образца (его части) во время приложения нагрузки при его испытании на растяжение или сжатие |
|  | Наибольший запас энергии копра | Наибольшее значение потенциальной энергии, запасаемой копром |
|  | Диапазон частот переменного нагружения испытательной машины | Диапазон частот от минимальной частоты до максимальной частоты переменного нагружения в котором нормируются показатели точности |
|  | Скорость нагружения испытательной машины | Изменения испытательной нагрузки (напряжения) в единицу времени |
|  | Скорость деформирования испытательной машины | Изменения расстояния между установленными точками образца в единицу времени, которое может регулироваться по сигналу измерителя удлинения образца или скорости перемещения активного захвата (подвижной траверсы) |
|  | Рабочее пространство испытательной машины | Пространство, предназначенное для установки и испытания образцов и изделий в испытательной машине |
|  | Высота рабочего пространства испытательной машины | Расстояние между захватами или опорными плитами в испытательной машине |
|  | Ширина рабочего пространства испытательной машины | Расстояние в свету между колоннами или винтами испытательной машины |
|  | Рабочий ход активного захвата испытательной машины | Наибольшее перемещение активного захвата, обеспечивающее деформирование образца |
|  | Рабочий ход подвижной траверсы испытательной машины | Наибольшее перемещение подвижной траверсы с учетом установленных приспособлений для установки образца, обеспечивающее деформирование образца |
|  | Жёсткость силовой рамы испытательной машины | Способность несущей конструкции (станины, траверс, колонн, захватов) сопротивляться упругой деформации под действием приложенной нагрузки. |
|  | Несоосность силовой рамы испытательной машины | Состояние взаимного расположения продольных осей подвижного и неподвижного захватов испытательной машины, влияющее на возникновение изгибающих моментов на образце во время приложения растягивающих или сжимающих сил. Примечание: несоосность характеризуется максимальным значением изгибающей деформации образца (млн-1) или максимальным значением относительного изгиба образца (%) |
|  | Проверка (верификация) программного обеспечения испытательной машины | Подтверждение соответствия программного обеспечения испытательной машины заявленным функциональным характеристикам (включая алгоритмы обработки первичных измерительных данных и расчёта характеристик материалов) |
|  | Частота дискретизации Скорость измерений | Количество измерений аналогового сигнала (нагрузка, удлинение, перемещение подвижного захвата и т.д.), которое регистрируется измерительной системой за одну секунду. |
|  | Твердомер | Прибор для измерения твердости материалов |
|  | Твердомер Бриннеля | Прибор, в котором твёрдость материала определяется путем вдавливания стального шарика или шарика из карбида вольфрама под действием заданной испытательной нагрузки с последующим измерением диаметра отпечатка. |
|  | Твердомер Виккерса | Прибор, в котором твёрдость материала определяется путём вдавливания алмазной пирамиды с квадратным основанием и углом при вершине 136° под действием заданной испытательной нагрузки с последующим измерением длины диагонали отпечатка. |
|  | Твердомер Роквелла | Прибор, в котором твёрдость материала определяется путем вдавливания алмазного конуса или стального (твердосплавного) шарика под действием предварительной и основной испытательных нагрузок с последующим измерением остаточной глубины внедрения. |
|  | Твердомер Супер-Роквелла | Твердомер Роквелла для определения твердости при малых нагрузках |
|  | Микротвердомер Виккерса | Твердомер Виккерса для определения твердости при малых нагрузках (менее 19,61 Н (2 кгс)) |
|  | Твердомер Шора | Прибор, в котором твердость материала определяется по величине упругого отскока свободно падающего бойка с алмазным наконечником |
|  | Твердомер по шкале Либа | Динамический твердомер, реализующий метод (метод Либа), основанный на определении отношения скорости бойка (ударника) после отскока от поверхности испытуемого материала к его скорости в момент соударения с этой поверхностью |
|  | Твердомер по шкале Мартенса | Прибор, в котором твёрдость материала определяется при инструментальном индентировании как отношение максимальной испытательной нагрузки к площади контакта индентора с испытуемым образцом при данной нагрузке |
|  | Универсальный твердомер | Прибор, в котором твердость определяется двумя или более методами |
|  | Стационарный твердомер | Твердомер, установленный на стационарной опоре (основании) и предназначенный для проведения измерений в лабораторных или цеховых условиях |
|  | Переносной твердомер | Твердомер, конструктивно предназначенный для транспортировки и проведения измерений на выездных объектах |
|  | Портативный твердомер | Твердомер лёгкой конструкции, предназначенный для оперативного контроля твёрдости непосредственно на месте эксплуатации или производства изделия, не требующий специального монтажа и как правило позволяющий проводить измерения одной рукой |
|  | Твердомер для неметаллических материалов | Твердомер, в котором твёрдость материала определяется по глубине вдавливания индентора (шар, конус) под действием заданной нагрузки, с последующим отсчётом значения по шкале прибора |
|  | Испытательный стол твердомера Рабочий стол твердомера Ндп Опора Опорный стол | ― |
|  | Наконечник твердомера | Узел, состоящий из оправки и индентора |
|  | Индентор твердомера | Часть наконечника твердомера в виде острия любой формы или твердое тело геометрической формы, вдавливаемое в объект испытаний под действием испытательной нагрузки. Примечание: Геометрическая форма может быть шаром, пирамидой, конусом |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Машина для испытания на растяжение | 1 |
| Активный захват испытательной машины | 23 |
| Высота рабочего пространства испытательной машины | 42 |
| Губки захвата испытательной машины | 25 |
| Двухзонная универсальная испытательная машина | 6 |
| Диапазон частот переменного нагружения испытательной машины | 38 |
| Жёсткость силовой рамы испытательной машины | 46 |
| Захват испытательной машины | 22 |
| Измеритель удлинения (укорочения) образца Экстензометр | 36 |
| Индентор твердомера | 66 |
| Инструментированный испытательный копер | 16 |
| Испытательный автоматизированный комплекс для испытания материалов Испытательный автоматизированный комплекс | 17 |
| Испытательный копер | 15 |
| Испытательный стол твердомера Рабочий стол твердомера | 64 |
| Манометрический силоизмеритель испытательной машины | 28 |
| Машина для испытания на длительную прочность | 10 |
| Машина для испытания на кручение | 3 |
| Машина для испытания на ползучесть | 8 |
| Машина для испытания на релаксацию | 9 |
| Машина для испытания на сжатие | 2 |
| Машина для испытания на усталость | 14 |
| Машина для испытания проволоки на скручивание | 11 |
| Машина испытательная компьютеризированная (цифровая) Машина испытательная с программным управлением | 7 |
| Маятниковый силоизмеритель испытательной машины | 27 |
| Микротвердомер Виккерса | 55 |
| Наибольший запас энергии копра | 37 |
| Наибольший предел измерений нагрузки машины Максимальная нагрузка | 32 |
| Наименьшая предельная нагрузка испытательной машины Минимальная нагрузка | 33 |
| Наконечник твердомера | 65 |
| Неподвижная траверса испытательной машины | 21 |
| Несоосность силовой рамы испытательной машины | 47 |
| Однозонная универсальная испытательная машина | 5 |
| Пассивный захват испытательной машины | 24 |
| Переносной твердомер | 61 |
| Подвижная траверса испытательной машины | 20 |
| Портативный твердомер | 62 |
| Прибор для испытания на выдавливание | 13 |
| Прибор для испытания на перегиб | 12 |
| Проверка (верификация) программного обеспечения испытательной машины | 48 |
| Рабочее пространство испытательной машины | 41 |
| Рабочий ход активного захвата испытательной машины | 44 |
| Рабочий ход подвижной траверсы испытательной машины | 45 |
| Реверсор испытательной машины | 31 |
| Силовозбудитель испытательной машины | 18 |
| Силоизмеритель испытательной машины | 26 |
| Скорость деформирования испытательной машины | 40 |
| Скорость нагружения испытательной машины | 39 |
| Скорость перемещения активного захвата (подвижной траверсы) испытательной машины без нагрузки | 35 |
| Скорость перемещения активного захвата испытательной машины под действием нагрузки | 34 |
| Стационарный твердомер | 60 |
| Твердомер | 50 |
| Твердомер Бриннеля | 51 |
| Твердомер Виккерса | 52 |
| Твердомер для неметаллических материалов | 63 |
| Твердомер по шкале Либа | 57 |
| Твердомер по шкале Мартенса | 58 |
| Твердомер Роквелла | 53 |
| Твердомер Супер-Роквелла | 54 |
| Твердомер Шора | 56 |
| Торсионный силоизмеритель испытательной машины | 29 |
| Траверса испытательной машины | 19 |
| Универсальная испытательная машина Универсальная машина | 4 |
| Универсальный твердомер | 59 |
| Частота дискретизации Скорость измерений | 49 |
| Ширина рабочего пространства испытательной машины | 43 |
| Электрический силоизмеритель испытательной машины | 30 |

УДК 620.1.05.001.4:006.354                                                                    МКС 01.040.19;19.060

Ключевые слова: испытательная машина, твердомер, силоизмеритель, экстензометр, твердомер, индентор, наконечник, термины, определения, копер,