ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 32736-2020
МКС 55.080
Изменение № 1 ГОСТ 32626–2025 Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС 
[bookmark: _GoBack]За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                         [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 3. Исключить пункты 3.1–3.4;
пункт 3.6 изложить в редакции: 
«3.6 пробки из полимерных материалов: Пробки, изготовленные методом литья под давлением или экструзии, или формования из термопластичных эластомеров и/или из других полимерных материалов с применением различных добавок»;
дополнить пунктами 3.7 и 3.8:
«3.7 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.
Примечание – Примером рециклированного полимерного материала является материал, полученный из расплава вторичного и первичного полимера в различных долях, либо из термолизата в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, в том числе технологическим регламентом.
«3.8 механически рециклированные полимерные материал: Рециклированный полимерный материал (пластмасса), который перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно в новую продукцию».
Раздел 4. Исключить пункт 4.2.
Раздел 6. Таблица 2. Строка 2 «Геометрические размеры». Столбец 3 «Требования» изложить в редакции «Контролируемые размеры должны соответствовать требованиям конструкторской документации, утвержденным образцам-эталонам и рисункам либо чертежам изделий конкретных типоразмеров»;
пункт 6.3.4 дополнить абзацем: 
«Не допускается применение механически рециклированных полимерных материалов при изготовлении укупорочных средств».
Раздел 8 
пункт 8.1 изложить в редакции:
«8.1 Полимерные укупорочные средства принимают партиями. Партией считают количество изделий одного назначения, наименования, вида, типоразмера и состава, произведенных практически в одинаковых условиях, в один и тот же период времени и сопровождаемых одним документом о качестве, содержащим:
- наименование изготовителя и его товарный знак (при наличии);
- юридический адрес изготовителя;
- наименование и обозначение изделий;
- типоразмер, элементы укупорочных средств и материалы, из которых изготовлены укупорочные средства;
- номер партии;
- количество изделий в партии;
- дату изготовления и срок хранения [если установлен изготовителем (производителем)];
- обозначение стандарта и/или технической документации на изделия конкретного вида и типоразмера;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества полимерных укупорочных средств требованиям стандарта и/или технической документации на изделия конкретного вида и типоразмера».
Приложение А. Пункт А.5. Слова «Синтетические пробки» заменить на «Пробки из полимерных материалов»;
наименование рисунка А.4. Слова «Синтетическая цилиндрическая пробка» заменить на «Цилиндрическая пробка из полимерных материалов».
Приложение В. Пункт В.5. Слова «синтетическую пробку» заменить на «пробку из полимерных материалов»;
пункт В.7 и библиографические данные. Слова «синтетические пробки» заменить на «пробки из полимерных материалов».
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