МКС 21.040

Изменение № 2 ГОСТ 27834–95 Замки приварные для бурильных труб. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом
от                              №           )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_____________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                      [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дата введения _____________________

Раздел 2. Исключить ссылку: ГОСТ Р 50278;

заменить ссылки: датированные на недатированные;

«ГОСТ 9.302–88» на «ГОСТ 9.302 (ИСО 1463–82, ИСО 2064–80, ИСО 2106–82, ИСО 2128–76, ИСО 2177–85, ИСО 2178–82, ИСО 2360–82, ИСО 2361–82, ИСО 2819–80, ИСО 3497–76, ИСО 3543–81, ИСО 3613–80, ИСО 3882–86, ИСО 3892–80, ИСО 4516–80, ИСО 4518–80, ИСО 4522-1–85, ИСО 4522-2–85, ИСО 4524-1–85, ИСО 4524-3–85, ИСО 4524-5–85, ИСО 8401–86)»;

«ГОСТ 9012–59» на «ГОСТ 9012 (ИСО 410–82, ИСО 6506–81)»;

«ГОСТ 10006–80» на «ГОСТ 10006 (ИСО 6892–84)»;

«ГОСТ 21105–87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод*» на «ГОСТ 21105 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

сноску * исключить;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ 1497 Металлы. Методы испытаний на растяжение»;

дополнить примечанием:

«Примечание–При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Пункт 3.1. Заменить «применяемость» на «применимость»;

рисунок 2. Заменить «d» на «dн». В подрисуночной надписи заменить обозначение: «d – внутренний диаметр замка» на «dн - внутренний диаметр ниппеля»;

рисунок 3. Заменить «d» на «dм». Подрисуночную надпись дополнить обозначением: «dм – внутренний диаметр муфты»;

Изменение № 2 ГОСТ 27834 – 95

(проект, окончательная редакция)

3

«

таблицу 1 изложить в новой редакции:

| Обозначение типоразмера замка | Замковая резьба | Бурильная труба согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт |  | Маркировка исполнений (рисунок 5) | D1), мм | L2), мм | Масса замка, кг2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типоразмер | Группа прочности |  |  |  |  |
| ЗП-77–34 | З-65 | ПВ 60×7 | Д, Е | А | 77,0 | 511,0 | 13,5 |
|  |  |  | Л | В |  |  |  |
| ЗП-77–35 | З-65 | ПВ 60×7 | Д, Е | А | 77,0 | 511,0 | 13,3 |
| ЗП-79–34 | З-65 | ПВ 60×7 | Л | В | 79,0 | 511,0 | 14,4 |
| ЗП-79–35 | З-65 | ПВ 60×7 | Д, Е | А | 79,0 | 511,0 | 14,2 |
| ЗП-86–44 | З-73 | ПН 60×7 | Д, Е | А | 86,0 | 511,0 | 14,4 |
|  |  | ПН 60×7 | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-92–34 | З-73 | ПВ 73×9 | Л | В | 92,0 | 511,0 | 21,0 |
| ЗП-92–35 | З-73 | ПВ 73×9 | Д, Е | А | 92,0 | 511,0 | 20,8 |
| ЗП 92-62 | З-81 | ПН 73×5 | Л | В | 92,0 | 511,0 | 12,83 |
| ЗП-95–32 | З-73 | ПВ 73×9 | Д, Е | А | 95,0 | 511,0 | 22,7 |
| ЗП-95–34 | З-73 | ПВ 73×9 | Л | В | 95,0 | 508,0 | 22,5 |
| ЗП-95–35 | З-73 | ПВ 73×9 | Д, Е | А | 95,0 | 508,0 | 22,3 |
| ЗП-95–62 | З-81 | ПН 73×5 | Д, Е | А | 95,0 | 508,0 | 14,8 |
|  |  |  | Л | В |  |  |  |
| ЗП-105–51 | З-86 | ПН 73×9 | Л, М | В | 105,0 | 536,0 | 24,2 |
| ЗП-105–51-2 | З-86 | ПК 89×8 | Д, Е | А | 105,0 | 536,0 | 26,4 |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПК 89×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-105–51-3 | З-83 | ПК 89×8 | Д, Е | А | 105,0 | 537,0 | 25,5 |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПК 89×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-105–54 | З-86 | ПН 73×9 | Д, Е | А | 105,0 | 536,0 | 23,3 |
| ЗП-108–41 | З-86 | ПВ 89×11 | Д, Е | Б | 108,0 | 536,0 | 30,3 |
| ЗП-108–44 | З-86 | ПВ 89×9 | Д, Е | А | 108,0 | 536,0 | 29,5 |
| ЗП-108–51 | З-86 | ПК 89×8 | Д, Е | А | 108,0 | 536,0 | 28,2 |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПК 89×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-108–51-3 | З-83 | ПК 89×8 | Д, Е | А | 108,0 | 537,0 | 27,2 |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПК 89×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-111–41 | З-86 | ПН 73×9 | Р | В | 111,0 | 536,0 | 30,5 |
| ЗП-111–51 | З-86 | ПК 89×8 | Д, Е | А | 111,0 | 536,0 | 29,9 |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПК 89×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |

4

Изменение № 2 ГОСТ 27834 – 95

(проект, окончательная редакция)

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типоразмера замка | Замковая резьба | Бурильная труба согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт |  | Маркировка исполнений (рисунок 5) | D1), мм | L2), мм | Масса замка, кг2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типоразмер | Группа прочности |  |  |  |  |
| ЗП-111–51-3 | З-83 | ПК 89×8 | Д, Е | А | 111,0 | 536,0 | 28,9 |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПК 89×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  |  | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-121–68 | З-102 | ПН 89×9 | Д, Е | А | 121,0 | 600,0 | 32,5 |
| ЗП-127–54 | З-102 | ПН 89×9 | Р | В | 127,0 | 600,0 | 43,6 |
|  |  | ПН 89×11 | М | Г |  |  |  |
| ЗП-127–62 | З-102 | ПН 89×9 | М | В | 127,0 | 600,0 | 40,4 |
|  |  | ПН 89×11 | Л | Г |  |  |  |
| ЗП-127–65 | З-102 | ПН 89×9 | Л | В | 127,0 | 600,0 | 38,9 |
|  |  | ПН 89×11 | Д, Е | Б |  |  |  |
| ЗП-133–65 | З-108 | ПВ 102×10 | Л | В | 133,0 | 577,0 | 43,1 |
| ЗП-133–68 | З-108 | ПВ 102×8 | Л | В | 133,0 | 577,0 | 41,1 |
| ЗП-133–71 | З-108 | ПВ 102×8 | Д, Е | Б | 133,0 | 577,0 | 39,7 |
|  |  | ПВ 102×10 | Д, Е | А |  |  |  |
| ЗП-140–51 | З-108 | ПВ 102×8 | Р | В | 140,0 | 577,0 | 52,8 |
|  |  | ПВ 102×10 | Р | В |  |  |  |
| ЗП-140–57-1 | З-108 | ПН 89×11 | Р | Г | 140,0 | 577,0 | 50,8 |
| ЗП-140–57-2 | З-108 | ПВ 102×8 | Р | В | 140,0 | 577,0 | 50,9 |
|  |  | ПВ 102×10 | М | Г |  |  |  |
| ЗП-140–62 | З-108 | ПВ 102×8 | Л | В | 140,0 | 577,0 | 48,6 |
|  |  | ПВ 102×10 | М | В |  |  |  |
| ЗП 140-65 | З-108 | ПВ 102×8 | М | В | 140,0 | 577,0 | 48,3 |
|  |  | ПВ 102×10 | Л | Г |  |  |  |
| ЗП-152–76 | З-122 | ПН 102×8 | Р | В | 152,0 | 577,0 | 56,8 |
| ЗП-152–83 | З-122 | ПН 102×8 | Д, Е | А | 152,0 | 577,0 | 53,3 |
|  |  | ПН 102×8 | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-159–57 | З-122 | ПК 114×11 | Р | Г | 159,0 | 577,0 | 71,9 |
| ЗП-159–63 | З-122 | ПК 114×11 | М | Г | 159,0 | 577,0 | 69,3 |
| ЗП-159–70 | З-122 | ПК 114×9 | Р | В | 159,0 | 577,0 | 66,4 |
|  |  | ПК 114×11 | Л | Г |  |  |  |
| ЗП-159–76 | З-122 | ПК 114×9 | Л, М | В | 159,0 | 577,0 | 63,3 |
|  |  | ПК 114×11 | Д, Е | Б |  |  |  |
| ЗП-159–83 | З-122 | ПК 114×9 | Д, Е | А | 159,0 | 577,0 | 59,8 |
| ЗП-162–89-1 | З-133 | ПН 114×9 | Р | В | 162,0 | 577,0 | 56,4 |
|  |  | ПН 114×11 | Л, М | Г |  |  |  |
| ЗП-162–89-2 | З-133 | ПК 127×9 | Л | В | 162,0 | 577,0 | 57,0 |
|  |  | ПК 127×13 | Д, Е | Б |  |  |  |
| ЗП-162–92 | З-133 | ПН 114×11 | Д, Е | Б | 162,0 | 577,0 | 54,6 |

Изменение № 2 ГОСТ 27834 – 95

(проект, окончательная редакция)

Окончание таблицы 1

| Обозначение типоразмера замка | Замковая резьба | Бурильная труба согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт |  | Маркировка исполнений (рисунок 5) | D1), мм | L2), мм | Масса замка, кг2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типоразмер | Группа прочности |  |  |  |  |
| ЗП-162–95-1 | З-133 | ПН 114×9 | Д, Е | А | 162,0 | 577,0 | 52,3 |
|  |  | ПН 114×9 | Л, М | В |  |  |  |
| ЗП-162–95-2 | З-133 | ПК 127×9 | Д, Е | А | 162,0 | 577,0 | 53,2 |
| ЗП-165–76 | З-133 | ПК 127×13 | Л | Г | 165,0 | 577,0 | 66,9 |
| ЗП-165–83 | З-133 | ПК 127×9 | М | В | 165,0 | 577,0 | 63,6 |
| ЗП-168–70 | З-133 | ПК 127×9 | Р | В | 168,0 | 577,0 | 72,9 |
|  |  | ПК 127×13 | М | Г |  |  |  |
| ЗП-168–76 | З-133 | ПН 114×11 | Р | Г | 168,0 | 577,0 | 69,3 |
| ЗП-178–95 | З-147 | ПН 127×13 | Л, М | Г | 178,0 | 607,0 | 74,0 |
|  |  | ПК 140×9 | Л | В |  |  |  |
| ЗП-178–102 | З-147 | ПН 127×9 | Д, Е | А | 178,0 | 607,0 | 69,8 |
|  |  | ПК 140×9 | Д, Е | А |  |  |  |
|  |  | ПН 127×9 | Л, М | В |  |  |  |
|  |  | ПН 127×13 | Д, Е | Б |  |  |  |
|  |  | ПК 140×11 | Д, Е | Б |  |  |  |
| ЗП-184–83 | З-147 | ПК 127×13 | Р | Г | 184,0 | 607,0 | 91,1 |
| ЗП-184–89 | З-147 | ПК 140×9 | М | В | 184,0 | 607,0 | 84,9 |
|  |  | ПК 140×11 | М, Л | Г |  |  |  |
| ЗП-190–76 | З-147 | ПК 140×9 | Р | В | 190,0 | 607,0 | 98,9 |
|  |  | ПК 140×11 | Р | Г |  |  |  |
| Продолжение изменения № 2 ГОСТ 27834 – 95 (проект, окончательная редакция) 1) Округлено до целого числа. 2) Для справок. Примечания 1 В обозначение типоразмера замка цифры 1 и 2 обозначают замки с различными диаметрами хвостовиков D2 (рисунки 2 и 3), цифра 3 обозначает замковую резьбу З-83. 2 В обозначение типоразмера бурильной трубы входит тип высадки: ПВ – внутренняя, ПН – наружная, ПК – комбинированная, наружный диаметр, толщина стенки, округленная до целого числа. |  |  |  |  |  |  |  |

»

5

6

«

Изменение № 2 ГОСТ 27834 – 95

(проект, окончательная редакция)

таблицу 2 изложить в новой редакции:

| Обозначение типоразмера замка | Обозначение замковой резьбы | D-0,4+0,8 | D1±0,5 | D2-1,0-0,2 | d1-1,5-1,0 | R1-0,5+2,0 2) | Ниппель |  |  |  | Муфта |  |  |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | dн-0,8+0,4 | Lн-8.4+6.4 | lн1) | l±3 | dм-0,8+0,4 |  | Lм±6,4 | lм1) | l0±3 | Ниппеля | Муфты |
| ЗП-77–34 | З-65 | 77,0 | 73,2 | 65,5 | 33,0 | 3,7 | 34,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 34,0 |  | 273,0 | 204,2 | 69,0 | 7,37 | 6,13 |
| ЗП-77–35 | З-65 | 77,0 | 73,2 | 65,5 | 34,0 | 3,7 | 35,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 35,0 |  | 273,0 | 204,2 | 69,0 | 7,24 | 6,06 |
| ЗП-79–34 | З-65 | 79,0 | 73,2 | 65,5 | 33,0 | 3,7 | 34,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 34,0 |  | 273,0 | 204,2 | 69,0 | 7,87 | 6,52 |
| ЗП-79–35 | З-65 | 79,0 | 73,2 | 65,5 | 34,0 | 3,7 | 35,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 35,0 |  | 273,0 | 204,2 | 69,0 | 7,74 | 6,445 |
| ЗП-86–44 | З-73 | 85,7 | 82,9 | 67,0 | 43,5 | 4,8 | 44,5 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 44,5 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 8,10 | 6,30 |
| ЗП-92–34 | З-73 | 92,0 | 86,0 | 78,0 | 32,0 | 4,8 | 34,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 34,0 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 11,44 | 9,56 |
| ЗП-92–35 | З-73 | 92,0 | 86,0 | 78,0 | 33,0 | 4,8 | 35,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 35,0 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 11,30 | 9,49 |
| ЗП 92–62 | З-81 | 92,0 | 86,0 | 78,0 | 60,0 | 4,8 | 62,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 62,0 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 7,03 | 5,8 |
| ЗП-95–32 | З-73 | 95,2 | 90,9 | 78,0 | 31,0 | 4,8 | 31,8 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 31,8 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 12,50 | 10,20 |
| ЗП-95–34 | З-73 | 95,2 | 90,9 | 78,0 | 32,0 | 4,8 | 34,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 34,0 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 12,15 | 10,32 |
| ЗП-95-35 | З-73 | 95,2 | 90,9 | 78,0 | 33,0 | 4,8 | 35,0 | 313,8 | 179,5 | 58,3 | 35,0 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 12,02 | 10,25 |
| ЗП-95–62 | З-81 | 95,2 | 90,9 | 78,0 | 60,0 | 4,8 | 62,0 | 312,8 | 179,5 | 58,3 | 62,0 |  | 273,2 | 204,2 | 69,0 | 7,89 | 6,88 |
| ЗП-105–51 | З-86 | 104,8 | 100,4 | 83,0 | 50,0 | 4,8 | 50,8 | 326,8 | 179,5 | 58,3 | 50,8 |  | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 13,00 | 11,20 |
| ЗП-105–51-2 | З-86 | 104,8 | 100,4 | 95,7 | 50,0 | 4,8 | 50,8 | 326,8 | 179,5 | 58,3 | 50,8 |  | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 13,80 | 12,60 |
| ЗП-105–51-3 | З-83 | 104.8 | 100.4 | 95,7 | 49,5 | 4,8 | 50,8 | 337,8 | 179,5 | 58,3 | 50,8 |  | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 13,67 | 11,78 |
| ЗП-105–54 | З-86 | 104,8 | 100,4 | 83,0 | 53,2 | 4,8 | 54,0 | 326,8 | 179,5 | 58,3 |  | 54,0 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 12,40 | 10,90 |
| ЗП-108–41 | З-86 | 108,0 | 100,4 | 95,7 | 40,5 | 4,8 | 41,3 | 326,8 | 179,5 | 58,3 |  | 41,3 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 16,20 | 14,10 |
| ЗП-108–44 | З-86 | 108,0 | 100,4 | 95,7 | 43,7 | 4,8 | 44,5 | 326,8 | 179,5 | 58,3 |  | 44,5 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 15,70 | 13,80 |
| ЗП-108–51 | З-86 | 108,0 | 100,4 | 95,7 | 50,0 | 4,8 | 50,8 | 326,8 | 179,5 | 58,3 |  | 50,8 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 14,60 | 13,55 |
| ЗП-108–51-3 | З-83 | 108,0 | 100,4 | 95,7 | 49,5 | 4,8 | 50,8 | 337,8 | 179,5 | 58,3 |  | 50,8 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 14,64 | 12,53 |
| ЗП-111–41 | З-86 | 111,1 | 100,4 | 83,0 | 40,5 | 4,8 | 41,3 | 326,8 | 179,5 | 58,3 |  | 41,3 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 16,40 | 14,10 |
| ЗП-111–51 | З-86 | 111,1 | 100,4 | 95,7 | 50,0 | 4,8 | 50,8 | 326,8 | 179,5 | 58,3 |  | 50,8 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 15,42 | 14,49 |
| ЗП-111–51-3 | З-83 | 111,1 | 100,4 | 95,7 | 49,5 | 4,8 | 50,8 | 337,8 | 179,5 | 58,3 |  | 50,8 | 298,6 | 229,6 | 69,0 | 15,46 | 13,47 |
| ЗП-121–68 | З-102 | 120,7 | 116,3 | 100,5 | 67,5 | 4,8 | 68,3 | 365,2 | 204,9 | 58,3 |  | 68,3 | 336,7 | 267,7 | 69,0 | 17,20 | 15,30 |
| ЗП-127–54 | З-102 | 127,0 | 116,3 | 100,5 | 53,2 | 4,8 | 54,0 | 365,2 | 204,9 | 58,3 |  | 54,0 | 336,7 | 267,7 | 69,0 | 23,30 | 20,30 |
| ЗП-127–62 | З-102 | 127,0 | 116,3 | 100,5 | 61,1 | 4,8 | 61,9 | 365,2 | 204,9 | 58,3 |  | 61,9 | 336,7 | 267,7 | 69,0 | 21,20 | 19,20 |
| ЗП-127–65 | З-102 | 127,0 | 116,3 | 100,5 | 64,3 | 4,8 | 65,1 | 365,2 | 204,9 | 58,3 |  | 65,1 | 336,7 | 267,7 | 69,0 | 20,30 | 18,60 |
| ЗП-133–65 | З-108 | 133,4 | 127,4 | 109,0 | 64,3 | 6,4 | 65,1 | 356,8 | 179,5 | 63,3 |  | 65,1 | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 22,16 | 20,94 |
| ЗП-133–68 | З-108 | 133,4 | 127,4 | 109,0 | 67,5 | 6,4 | 68,3 | 356,8 | 179,5 | 63,3 |  | 68,3 | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 21,30 | 19,80 |
| ЗП-133–71 | З-108 | 133,4 | 127,4 | 109,0 | 70,6 | 6,4 | 71,4 | 356,8 | 179,5 | 63,3 |  | 71,4 | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 20,40 | 19,30 |
| ЗП-140–51 | З-108 | 139,7 | 127,4 | 109,0 | 50,0 | 6,4 | 50,8 | 356,8 | 179,5 | 63,3 |  | 50,8 | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 28,00 | 24,80 |
| ЗП-140–57-1 | З-108 | 139,7 | 127,4 | 109,0 | 56,4 | 6,4 | 57,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 |  | 57,2 | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 26,80 | 24,00 |
| ЗП-140–57-2 | З-108 | 139,7 | 127,4 | 109,0 | 56,4 | 6,4 | 57,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 |  | 57,2 | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 26,80 | 24,00 |

Изменение № 2 ГОСТ 27834 – 95

(проект, окончательная редакция)

Окончание таблицы 2

| Обозначение типоразмера замка | Обозначение замковой резьбы |  | D-0,4+0,8 | D1 ± 0,5 | D2-1,0-0,2 | d1-1,5-1,0 | R1-0,5+2,0 2) | Ниппель |  |  |  | Муфта |  |  |  |  | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dн-0,8+0,4 | Lн-8.4+6.4 | lн1) | l±3 | dм-0,8+0,4 | Lм±6,4 |  | lм1) | l0±3 | Ниппеля |  | Муфты |
| ЗП-140–62 |  | З-108 | 139,7 | 127,4 | 109,0 | 61,1 | 6,4 | 61,9 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 61,9 |  | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 25,20 | 23,40 |  |
| ЗП 140-65 |  | З-108 | 139,7 | 127,4 | 109,0 | 61,1 | 6,4 | 65,1 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 65,1 |  | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 25,10 | 23,30 |  |
| ЗП-152–76 |  | З-122 | 152,4 | 145,3 | 117,0 | 75,4 | 6,4 | 76,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 76,2 |  | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 28,00 | 28,80 |  |
| ЗП-152–83 |  | З-122 | 152,4 | 145,3 | 117,0 | 81,8 | 6,4 | 82,6 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 82,6 |  | 334,0 | 255,0 | 79,0 | 25,80 | 27,50 |  |
| ЗП-159–57 | З-122 |  | 158,8 | 145,3 | 122,0 | 56,4 | 6,4 | 57,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 57,2 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 36,40 |  | 35,50 |
| ЗП-159–63 | З-122 |  | 158,8 | 145,3 | 122,0 | 62,7 | 6,4 | 63,5 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 63,5 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 34,70 |  | 34,60 |
| ЗП-159–70 | З-122 |  | 158,8 | 145,3 | 122,0 | 69,1 | 6,4 | 69,9 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 69,9 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 32,80 |  | 33,60 |
| ЗП-159–76 | З-122 |  | 158,8 | 145,3 | 122,0 | 75,4 | 6,4 | 76,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 76,2 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 30,80 |  | 32,50 |
| ЗП-159–83 | З-122 |  | 158,8 | 145,3 | 122,0 | 81,8 | 6,4 | 82,6 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 82,6 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 28,60 |  | 31,20 |
| ЗП-162–89-1 | З-133 |  | 161,9 | 154,0 | 130,0 | 88,1 | 6,4 | 88,9 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 88,9 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 29,60 |  | 26,80 |
| ЗП-162–89-2 | З-133 |  | 161,9 | 154,0 | 133,0 | 88,1 | 6,4 | 88,9 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 88,9 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 29,80 |  | 27,20 |
| ЗП-162–92 | З-133 |  | 161,9 | 154,0 | 130,0 | 91,3 | 6,4 | 92,1 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 92,1 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 28,40 |  | 26,20 |
| ЗП-162–95-1 | З-133 |  | 161,9 | 154,0 | 130,0 | 94,5 | 6,4 | 95,3 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 95,3 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 27,00 |  | 25,50 |
| ЗП-162–95-2 | З-133 |  | 161,9 | 154,0 | 133,0 | 94,5 | 6,4 | 95,3 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 95,3 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 27,30 |  | 25,90 |
| ЗП-165–76 | З-133 |  | 165,1 | 154,0 | 133,0 | 75,4 | 6,4 | 76,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 76,2 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 35,70 |  | 31,20 |
| ЗП-165–83 | З-133 |  | 165,1 | 154,0 | 133,0 | 81,8 | 6,4 | 82,6 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 82,6 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 33,50 |  | 30,10 |
| ЗП-168–70 | З-133 |  | 168,3 | 154,0 | 133,0 | 69,1 | 6,4 | 69,9 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 69,9 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 39,10 |  | 33,80 |
| ЗП-168–76 | З-133 |  | 168,3 | 154,0 | 130,0 | 75,4 | 6,4 | 76,2 | 356,8 | 179,5 | 63,3 | 76,2 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 36,90 |  | 32,40 |
| ЗП-178–95 | З-147 |  | 177,8 | 170,6 | 146,3 | 94,5 | 6,4 | 95,3 | 400,2 | 204,9 | 63,3 | 95,3 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 42,00 |  | 32,00 |
| ЗП-178–102 | З-147 |  | 177,8 | 170,6 | 146,3 | 100,8 | 6,4 | 101,6 | 400,2 | 204,9 | 63,3 | 101,6 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 39,00 |  | 30,80 |
| ЗП-184–83 | З-147 |  | 184,1 | 170,6 | 146,3 | 81,8 | 6,4 | 82,6 | 400,2 | 204,9 | 63,3 | 82,6 | 338,0 |  | 255,0 | 83,0 | 51,50 |  | 39,60 |
| ЗП-184–89 | З-147 |  | 184,1 | 170,6 | 146,3 | 88,1 | 6,4 | 88,9 | 400,2 | 204,9 | 63,3 | 88,9 | 334,0 |  | 255,0 | 79,0 | 48,10 |  | 36,80 |
| ЗП-190–76 | З-147 |  | 190,5 | 180,2 | 146,3 | 75,4 | 6,4 | 76,2 | 400,2 | 204,9 | 63,3 | 76,2 | 348,0 |  | 255,0 | 93,0 | 56,70 |  | 42,20 |
| 1) Для справок. 2) Кроме радиуса 3,7 мм, для которого предельные отклонения – 0-0,7. Примечание – Переход с dн и dм на d1 не регламентируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

7

»

Раздел 4. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:

«4.9 На замковые соединения должно быть нанесено фосфатное покрытие толщиной от 6 до 21 мкм, соответствующее ГОСТ 9.301.

По требованию заказчика может быть нанесено покрытие другого вида, толщина которого должна быть согласована».

Раздел 6. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

«Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497 на продольных цилиндрических образцах наибольшего возможного размера.»

Пункт 6.15 изложить в новой редакции:

«6.15 Контроль величины натяга замковой резьбы ниппелей и муфт проводят по ГОСТ 28487 калибром-кольцом или калибром-пробкой по ГОСТ 8867, кроме натяга резьбы резьбовых соединений З-81, З-83 натяг которых контролируют калибрами по технической документации изготовителя изделий с резьбовыми соединениями или предприятия, нарезающего на изделиях резьбу.»