| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 27800– (первая редакция) |

Глинозем

Определение потери массы при 300 °С и 1100 °С

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_ г

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация).

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 099 «Алюминий».

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202   г.№               )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 27799–93, ГОСТ 27800–93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………….. |  |
| 3 | Сущность метода………………………………. |  |
| 4 | Аппаратура ……………………………………………………………………. |  |
| 5 | Проведение испытания для определения влаги при 300 °С …………… |  |
| 6 | Проведение испытания определения потери массы при прокаливании ... |  |
| 7 | Обработка результатов ………………………………………………………….. |  |
| 8 | Прецизионность …………………………………………………………………… |  |
| 9 | Протокол испытания ……………………………………………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Глинозем Определение потери массы при 300 °С и 1100 °С Alumina. Determination of loss of mass at 300 °С and 1100 °С.

Дата введения –

### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения потери массы глинозема, преимущественно используемого для производства алюминия, при высушивании при температуре 300 °С и гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании при температуре 1100 °С.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на межгосударственные стандарты:

ГОСТ 6563 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25389 (ИСО 802-76) Глинозем. Подготовка пробы к испытанию

ГОСТ 25542.0 Глинозем. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 27798 Глинозем. Отбор и подготовка проб

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и документов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных документов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего документа в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Сущность метода

Отбор и подготовку проб осуществляют в соответствии с ГОСТ 27798 и ГОСТ 25389.

Пробу оксида алюминия для испытания сушат при температуре 300 °С в течение 2 ч и определяют потерю массы по разности масс. Пробу для анализа затем прокаливают при температуре 1100 °С в течение 2 ч и определяют дальнейшую потерю массы.

### 4 Аппаратура

При выполнении испытаний применяют следующую аппаратуру:

Эксикатор по ГОСТ 25336, наполненный свежеактивированным глиноземом или оксидом фосфора (V) или силикагелем. Не допускается использовать хлорид кальция.

Бюксы низкие для взвешивания по ГОСТ 25336 с притертыми крышками диаметром примерно 45 мм, изготовленные из термостойкого стекла.

Платиновый тигель с крышкой по ГОСТ 6563, вместимостью не менее 54 см3.

Шкаф сушильный, обеспечивающий устойчивую температуру нагрева (300±10) °С

Печь муфельная, обеспечивающие устойчивую температуру нагрева (1100±20) °С.

Весы аналитические, обеспечивающие взвешивание с точностью до 0,0001г.

### 5 Проведение испытания для определения влаги при 300 °С

Массовую долю влаги определяют параллельно в двух навесках.

Навеску пробы глинозема, отобранной по ГОСТ 27798, массой приблизительно 5 г помещают в предварительно высушенные в течение 30 минут при температуре (300±10) °С охлажденные и взвешенные бюксу или платиновый тигель. Открытую бюксу или тигель с пробой и крышку помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры (300± 10) °С, на 2 часа. Дверца сушильного шкафа должна быть закрыта. Затем бюксу или тигель вынимают, закрывают крышкой, охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе и взвешивают. Взвешивание на каждом этапе производить с точностью до 0,0001 г.

### 6 Проведение испытания определения потери массы при прокаливании

Потерю массы при прокаливании определяют параллельно в двух навесках с двумя проведенными через все стадии анализа контрольными опытами. Навеску глинозема массой 5 г помещают в платиновый тигель с крышкой, предварительно прокаленный при (1100 ± 20) °С в течение 15 минут, охлажденный в эксикаторе, и взвешивают с точностью до 0,0001г.

Открытый тигель с пробой и крышку помещают в сушильный шкаф с температурой (300 ± 10) °С, высушивают 2 часа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с точностью до 0,0001г.

После взвешивания тигель с пробой ставят в муфельную печь с температурой около 700 °С (при этом крышка на тигле должна быть сдвинута), постепенно повышают температуру до (1100 ± 20) °С и прокаливают при этой температуре 2 часа. Затем тигель плотно закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с точностью до 0,0001г.

Допускается из этой же навески одновременно с определением потери массы при прокаливании проводить определение массовой доли влаги высушиванием при 300 °С.

### 7 Обработка результатов

Массовую долю влаги при температуре 300 °С, Х300, выраженную в процентах вычисляют по формуле

Х300=m1-m2m×100 	(1)

где m1 – масса бюксы или тигля (с крышкой) с навеской глинозема до высушивания, г;

m2 – масса бюксы или тигля (с крышкой) с навеской глинозема после высушивания при 300 °С, г;

m – масса навески глинозема, г.

Потерю массы при температуре 1100 °С, Х1100, выраженную в процентах вычисляют по формуле

Х1100=m2-m3m4×100 	(2)

где m3 – масса навески пробы глинозема, тигля и крышки после высушивания при 1100 °С, г;

m4 – масса навески пробы глинозема после высушивания при 300 °С, г.

Результаты измерений рассчитываются с точностью до 0,01 %.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости, указанного в Таблицах 1,2.

### 8 Прецизионность

Допускаемые расхождения результатов параллельных определений и результатов анализа не должны превышать значений, указанных в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Допускаемые расхождения определения массовой доли влаги

| Массовая доля влаги, % | Допускаемые расхождения, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предел повторяемости, r | Предел воспроизводимости, R |
| От 0,01 до 0,05 включ. | 0,01 | 0,02 |
| Св. 0,05 » 0,20 » | 0,03 | 0,05 |
| » 0,20 » 0,60 » | 0,04 | 0,06 |
| » 0,60 » 2,00 » | 0,06 | 0,08 |
| » 2,00 » 4,0 » | 0,1 | 0,2 |

Таблица 2 – Допускаемые расхождения определения потери массы при прокаливании

| Потеря массы при прокаливании, % | Допускаемые расхождения, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предел повторяемости, r | Предел воспроизводимости, R |
| От 0,01 до 0,05 включ. | 0,01 | 0,02 |
| Св. 0,05 » 0,20 » | 0,03 | 0,05 |
| » 0,20 » 0,60 » | 0,05 | 0,07 |
| » 0,60 » 2,00 » | 0,10 | 0,15 |

### 9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

- идентификация пробы;

- обозначение настоящего стандарта;

- потеря массы при 300 °С (влага) и 1100 °С (потери при прокаливании), выраженную, как процент по массе от пробы для анализа и заявление о состоянии пробы: «непосредственно после получения» или «после выдерживания на воздухе»;

- расчет процента потери массы при 1100 °С (потери при прокаливании) на основе сухого вещества или на основе непросушенного вещества;

- дата проведения испытания;

- операции, не предусмотренные в настоящем стандарте или считающиеся необязательными.

| УДК 669.712.001.4:006.354 | МКС 71.100.10; |
| --- | --- |
| Ключевые слова: глинозем, алюминий, потеря массы, прокаливание |  |

Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия " (Алюминиевая Ассоциация).

Адрес: 123100,  г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 8.

Е-mail: info@aluminas.ru

Руководитель разработки стандарта

Сопредседатель Ассоциации    	 И.С. Казовская