| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 19222— 202 |

АРБОЛИТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО

Общие технические условия

Издание официальное

Минск

Евразийский cовет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») — Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __ ____________ 20__ г. № _______________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19222—2019

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация

5 Технические требования к арболиту и материалам для его изготовления

5.1 Общие положения

5.2 Требования к арболитовой смеси

5.3 Характеристики

5.4 Требования к материалам

6 Изделия и конструкции из арболита для зданий и сооружений

6.1 Общие положения

6.2 Камни из арболита для кладки стен

6.3 Блоки опалубки из арболита

6.4 Стеновые блоки из арболита для зданий

6.5 Стеновые панели из арболита

6.6 Арматура и закладные изделия

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

8 Правила приемки

9 Методы контроля

10 Маркировка, хранение и транспортирование

Приложение А (справочное) Рекомендуемые области применения арболита в зданиях

Приложение Б (справочное) Примеры форм камней, блоков и стеновых панелей из арболита

Приложение В (рекомендуемое) Определение образования высолов на поверхности арболита

Приложение Г (обязательное) Соотношение между классами и марками арбо-лита по прочности на сжатие

Приложение Д (справочное)  Нормативные и расчетные характеристики арбо-лита

Приложение Е (справочное) Модуль упругости арболита

Приложение Ж (справочное) Теплотехнические свойства арболита

Приложение И (обязательное) Методы испытаний дробленки

Приложение К (рекомендуемое) Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита

Приложение Л (обязательное) Правила отбора блоков для контроля при орга-низации производства и независимых контрольных испытаниях

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АРБОЛИТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО Общие технические условия Products and structures made of wood concrete. General specifications

Дата введения — 202_—   —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на арболит, а также на изделия и конструкции на его основе.

Настоящий стандарт не распространяется на армированные железобетонные изделия заводского изготовления (крупные блоки, плиты покрытий и перекрытий), обкладку дымоходов, элементы с включенным теплоизоляционным материалом, приклеенным на лицевой поверхности блока, или материалом, повышающим огнестойкость, и не содержит стандартные размеры, углы, радиусы для блоков специальной формы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 4.212 Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

________________________________________________________________

Издание официальное

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 503 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 2263 Натр едкий технический. Технические условия

ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4165 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 5845 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия

ГОСТ 6133 Камни бетонные стеновые. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7025–91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 8462 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 9179 Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 9570 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060–2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181—2014 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10834 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.1 Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.2 Бетоны. Метод определения влажности

ГОСТ 12730.3 Бетоны. Метод определения водопоглощения

ГОСТ 12966 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 13078 Стекло натриевое жидкое. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 18343 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия

ГОСТ 19113 Канифоль сосновая. Технические условия

ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 20490 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 21780 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23616 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 23732 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 24452 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

ГОСТ 24544 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

ГОСТ 24816 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию

ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 27005 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27006 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 28984 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 30459 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности

ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 34028 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 арболит: Легкий бетон на цементном вяжущем, древесной дробленке и химических добавках.

3.2 арболит поризованной структуры (поризованный арболит): Легкий бетон, у которого все пространство между древесными частицами (измельченной древесиной) заполнено затвердевшим цементным камнем и порами вовлеченного воздуха (поризованным цементным камнем), образованными за счет применения порообразующих добавок или технической пены, регулирующих пористость арболитовой смеси и арболита.

3.3 арболит с крупнопористой структурой (крупнопористый арболит): Легкий бетон, у которого древесные частицы, обработанные химическими добавками, скреплены небольшим количеством цементного камня, который, обволакивая тонким слоем древесные частицы, не полностью заполняет межзерновую пустотность дробленки.

Примечание — Структура крупнопористого арболита характеризуется зернистым строением и открытой, непрерывной (сквозной) пористостью.

3.4 бетонная конструкция: Конструкция, прочность которой в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.

Примечание — Конструкцию считают бетонной, если в ней есть конструктивное армирование, а также рабочая арматура только на ограниченных участках (например, в зонах концентрации напряжений от местной нагрузки, в перемычке над проемом, консольном выступе).

3.5 блок: Изделие с прямоугольным, как правило, поперечным сечением и толщиной, незначительно меньшей его ширины.

3.6 блок каменной кладки: Изделие, предназначенное для кладки стен зданий и сооружений с последующей отделкой.

3.7 блок специальной формы: Блок, имеющий форму, отличную от прямоугольного параллелепипеда.

3.8 внутренний отделочный слой: Слой конструкции, не являющийся основным, расположенный с внутренней стороны (обращенной в помещение) конструкции и служащий основанием, по которому проводят последующую отделку стен (отделочное покрытие).

3.9 двухслойная конструкция сплошного сечения: Конструкция, имеющая несущий армированный бетонный слой и неармированный теплоизоляционный слой.

3.10 двухслойная стеновая наружная конструкция: Слоистая конструкция, состоящая из двух основных слоев.

3.11 древесная дробленка: Пластинчатые или игольчатые частицы длиной от 2 до 20 мм, получаемые из кусковых отходов или некачественной древесины (горбылей, реек, обрезков лесосечных отходов, шпона и т. д.) путем переработки их на рубильных машинах, дробилках и молотковых мельницах.

3.12 железобетонная конструкция: Конструкция, прочность которой обеспечивается совместной работой бетона и железобетона.

3.13 класс арболита: Нормируемое значение унифицированного ряда показателей качества арболита, принимаемое с гарантированной обеспеченностью.

3.14 класс арболита по прочности на сжатие В: Одно из значений параметра качества арболита, устанавливаемое с учетом коэффициента вариации прочности арболита.

3.15 конструкционно-теплоизоляционный арболит: Бетон, к которому предъявляются требования по механическим свойствам, долговечности и теплотехническим показателям.

3.16 марка арболита: Одно из нормируемых значений унифицированного ряда показателей качества арболита, принимаемое по среднему значению.

3.17 марка арболита по прочности на сжатие М: Одно из значений параметра качества арболита, устанавливаемое по средней прочности в серии образцов.

3.18 марка арболита по средней плотности (нормируемая плотность) D: Одно из значений параметрического ряда показателей качества арболита, устанавливаемое по среднему значению его плотности в сухом состоянии.

3.19 наружный защитно-декоративный слой: Слой конструкции, не являющийся основным, расположенный с фасадной стороны и предназначенный для защиты основных слоев от внешних климатических воздействий (или уменьшения интенсивности этих воздействий) и выполнения декоративных функций.

Примечание — Состоит из следующих слоев:

- раствора или бетона;

- слоев из материалов и изделий, выполняющих защитные и декоративные функции.

3.20 ненесущая стеновая конструкция: Конструкция, не предназначенная для опирания на нее другой конструкции (кроме оконных и дверных блоков).

Примечание — При обосновании расчетом допускается применять для несущих стен одноэтажных зданий.

3.21 несущая наружная стеновая конструкция: Конструкция, воспринимающая вертикальную нагрузку от собственного веса и опирающиеся на нее другие конструкции (перекрытия, покрытия) и передающая эту нагрузку на фундамент.

3.22 однослойная стеновая наружная конструкция: Конструкция, имеющая основной слой, выполняемый из бетона одного вида.

3.23 опалубочный блок (элемент несъемной опалубки): Изделие специальной формы, предназначенное для возведения монолитных ограждающих и несущих конструкций в качестве элемента несъемной опалубки при строительстве и реконструкции жилых, гражданских промышленных и сельскохозяйственных зданий.

3.24 основные слои блока или панели: Все слои по толщине крупноразмерного плоского элемента строительной конструкции заводского изготовления, за исключением наружного защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев.

3.25 панель: Крупноразмерный плоский элемент строительной конструкции заводского изготовления.

3.26 полнотелый камень: Стеновой камень в форме параллелепипеда без пустот или с технологическими пустотами для захвата изделия.

3.27 пустотелый камень: Стеновой камень в форме параллелепипеда со сквозными и несквозными вертикальными пустотами, получаемые в процессе формования для придания изделию необходимых эксплуатационных свойств.

3.28 рядовой камень: Стеновой камень в форме параллелепипеда, предназначенный для кладки стен зданий и сооружений, с последующей отделкой.

3.29 самонесущая стеновая конструкция: Конструкция, воспринимающая вертикальную нагрузку только от собственного веса и передающая ее на фундамент.

3.30 сплошная конструкция: Конструкция без пустот и воздушных прослоек.

3.31 теплоизоляционный арболит: Бетон, предназначенный для изготовления теплоизоляционных изделий, устройства теплоизоляционных чердаков, кровель, полов, теплоизоляции стен в колодцевой кладке.

3.32 утепляющий слой: Основной слов конструкции из конструкционно-теплоизоляционного бетона, предназначенного для выполнения теплоизоляционных функций.

4 Классификация

4.1 Арболит на древесной дробленке классифицируют по следующим признакам:

- основному назначению (4.1.1);

- структуре (4.1.2).

4.1.1 По основному назначению арболит подразделяют:

- на теплоизоляционный;

- конструкционно-теплоизоляционный.

4.1.2 По структуре арболит подразделяют:

- на крупнопористый;

- поризованный.

Примечание — Основное назначение и область применения арболита приведены в приложении А.

4.2 Изделия и конструкции из арболита подразделяют:

- на камни (мелкие блоки) для кладки стен;

- блоки несъемной опалубки;

- бетонные и железобетонные блоки для зданий;

- бетонные и железобетонные панели для жилых, общественных, промыш-ленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.

Примечание — Примеры изделий и конструкций приведены в приложении Б.

5 Технические требования к арболиту и материалам для его изготовления

5.1 Общие положения

Арболитовая смесь и арболит должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технической документации предприятия-изготовителя.

5.2 Требования к арболитовой смеси

5.2.1 Арболитовая смесь должна обеспечивать получение арболита с заданными показателями качества, установленными настоящим стандартом и документами по стандартизации на изделия и конструкции конкретного вида, изготовленные из арболита.

5.2.2 Состав арболитовой смеси подбирает лаборатория предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями

ГОСТ 27006 и технической документации предприятия-изготовителя.

При подборе состава арболита устанавливают возможность появления высолов на его поверхности (см. приложение В).

5.2.3 Арболитовая смесь в момент ее укладки должна иметь температуру не ниже 15 °С.

5.2.4 Показатель расслаиваемости (раствороотделения) арболитовой смеси должен быть не более 10 %.

5.2.5 Поризованная арболитовая смесь должна иметь жесткость не более
30 с (по техническому вискозиметру) или подвижность не более 4 см.

5.2.6 Объем вовлеченного в арболитовую смесь воздуха, образующегося за счет применения добавок, регулирующих пористость арболита, не должен превышать 25 %.

5.2.7 Требуемые значения водоцементного отношения, удобоукладываемости (при необходимости), показателя расслаиваемости (раствороотделения), объема межзерновых пустот (при необходимости) в арболитовой смеси устанавливают для отдельных видов арболита в зависимости от технологии изготовления арболита и изделий на его основе.

5.3 Характеристики

5.3.1 Арболит должен иметь следующие нормируемые марки по средней плотности: D300; D350; D400; D450; D500; D550; D600; D650; D700; D750; D800; D900.

Теплоизоляционный арболит в зависимости от средней плотности в высушенном до постоянной массы состояния должен иметь марку не выше D500, конструкционно-теплоизоляционный — свыше D500 до D900 включительно.

5.3.2 Максимально допустимые значения фактической средней плотности арболита в высушенном до постоянной массы состояния в зависимости от вида заполнителя, указанные в проектной документации, не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.

5.3.3 Прочность на сжатие арболита в проектном возрасте (нормируемая прочность) должна соответствовать классами по прочности: В0,35; В0,5; В0,75; В1,5; В2,5; В3,5.

Для изделий и конструкций, изготовленных из теплоизоляционного арболита и запроектированных без учета обеспеченности 0,95, показатель прочности арболита на сжатие должны соответствовать маркам: М2,5; М3,5; М5; М10; М25; М35; М50.

Соотношение между классами и марками арболита по прочности на сжатие приведено в приложении Г.

Таблица 1 — Максимально допустимые значения фактической средней плотности арболита

| Класс арболита по прочности на сжатие | Максимально допустимое значение фактической средней плотности арболита, кг/м3, на измельченной древесине из отходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | лесопиления и деревообработки | лесозаготовок |
| В0,35; В0,5 | 450 | 500 |
| В0,75 | 500 | 500 |
| В1,5 | 650 | 700 |
| В2,5 | 750 | 800 |
| В3,5 | 850 | 900 |

5.3.4 Нормативные и расчетные характеристики и модуль упругости арболита, необходимые при расчете и проектировании изделий и конструкций, приведены в приложениях Д и Е.

5.3.5 Фактическая теплопроводность арболита, высушенного до постоянной массы, определяемая при температуре (25 ± 1) °С, не должна превышать более чем на 10 % значения, приведенные в приложении Ж.

5.3.6 Изготовитель должен предоставить данные о значении коэффициента паропроницаемости арболита, если условиями эксплуатации композиционных конструкций, в которых применяют арболит, установлена необходимость определения этого показателя.

5.3.7 За марку по морозостойкости арболита принимают число циклов попеременного замораживания и оттаивания при проведении испытаний по ГОСТ 10060 — 2012 (подпункт 5.2.4.4) либо по ГОСТ 7025 — 91 (раздел 7), после которых прочность на сжатие арболита снижается не более чем на 15 %, а потеря массы составляет не более 5 %.

5.3.8 Марку по морозостойкости арболита, применяемого в конструкциях конкретных видов, устанавливают в документах по стандартизации на эти конструкции и назначают в зависимости от режима эксплуатации конструкций и расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства.

5.3.9 Требования к показателям водопоглощения, сорбционной влажности, паропроницаемости и другим показателям, перечисленным в 5.3.1 и предусмотренным в

ГОСТ 4.212, устанавливают в документах по стандартизации на изделия и конструкции конкретных видов, изготовленные на основе арболита, в зависимости от условий их применения.

5.3.10 Арболит марок по средней плотности свыше D400 по показателям пожарной безопасности должен соответствовать группам:

- - слабогорючие (Г1) по

- ГОСТ 30244;

- - трудновоспламеняемые (В1) по

- ГОСТ 30402;

- - с малой дымообразующей способностью (Д1) по

- ГОСТ 12.1.044;

- малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

5.3.11 Влажность арболита в изделиях и конструкциях при отгрузке их потребителю не должна превышать 25 % по массе.

5.3.12 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в арболите Аэфф не должна превышать 370 Бк/кг по ГОСТ 30108.

5.3.13 Качество арболита и технология его приготовления должны обеспечивать получение конструкций и изделий, соответствующих требованиям по всем нормируемым показателям качества.

5.4 Требования к материалам

5.4.1 В качестве вяжущих материалов для приготовления арболитовой смеси и арболита применяют: портландцемент марки по прочности на сжатие не ниже 400

или портландцемент (включая быстротвердеющие портландцементы) класса не ниже ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ I 42,5Б по

ГОСТ 31108.

5.4.2 В качестве органического заполнителя в арболите применяют древесную дробленку (см. 3.11) из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных пород (ель, сосна, пихта) и лиственных пород (береза, осина, бук).

5.4.3 Измельченные отходы древесины (далее — измельченная древесина) должны соответствовать следующим требованиям:

- размеры частиц не должны превышать по длине 30 мм (оптимально — 20 мм), по ширине 10 мм (оптимально — 5 мм), по толщине — 5 мм;

- содержание примеси коры в измельченной древесине должно быть не более 10 %, хвои и листьев — не более 5 % по массе сухой смеси заполнителей;

- измельченная древесина не должна иметь видимых признаков плесени и гнили, а также примесей инородных материалов (кусков глины, растительного слоя почвы, камней, песка и пр.), в зимнее время — примесей льда или снега.

Содержание водорастворимых редуцирующих веществ (сахаров) не должно быть более 2 % (данный показатель не является браковочным признаком).

Среднее значение коэффициента формы частиц (отношение наибольшего размера к наименьшему) должно быть не более 8.

Количество частиц с коэффициентом формы более 8 не должно превышать 20 % остатка на сите с отверстиями размером 20 мм и 10 % — суммарного остатка на ситах 10 и 5 мм.

Допускается использование в качестве заполнителя вторичного сырья переработки древесных отходов.

5.4.4 Гранулометрический состав заполнителей должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2 — Гранулометрический состав органического заполнителя

| Размер отверстий контрольных сит, мм | Полные остатки на контрольных ситах, % об., для измельченной древесины |
| --- | --- |
| 20 | До 5 включ. |
| 10 | От 25 до 50 включ. |
| 5 | От 40 до 75 включ. |
| 2,5 | От 70 до 100 включ. |
| Примечания 1 Допускается после проведения комплексных исследований применение древесной дробленки другого гранулометрического состава при условии соблюдения требований 5.3 и 5.4.4. 2 Гранулометрический состав стружки, опилок, опилко-стружечной смеси не нормируется. |  |

Методы оценки качества дробленки приведены в приложении И.

5.4.5 Для улучшения свойств арболитовой смеси и арболита следует применять химические добавки (см. приложение К):

- ускоряющие твердение арболитовой смеси;

- регулирующие пористость арболитовой смеси и арболита;

- повышающие защитные свойства арболита по отношению к стали (ингибиторы коррозии стали);

- повышающие бактерицидные свойства;

- регулирующие одновременно различные свойства арболитовой смеси и арболита (добавки полифункционального действия).

Показатели основного эффекта действия и критерии эффективности добавок должны соответствовать требованиям

ГОСТ 24211.

5.4.6 Вода для приготовления арболитовой смеси и растворов химических добавок должна соответствовать требованиям

ГОСТ 23732.

6 Изделия и конструкции из арболита для зданий и сооружений

6.1 Общие положения

Изделия и стеновые конструкции из арболита изготавливают виброуплотнением, вибропрессованием, прессованием, трамбованием и другими способами и применяют в соответствии с документами по стандартизации при возведении сборно-монолитных и монолитных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Изделия и конструкции из арболита должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технической документации предприятия-изготовителя.

6.2 Камни из арболита для кладки стен

6.2.1 Основные параметры и размеры

6.2.1.1 Камни из арболита для кладки стен изготавливают полнотелыми и пустотелыми в форме прямоугольного параллелепипеда.

Номинальные размеры камней приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Номинальные размеры камней

| Тип камней | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Для кладки стен | 290 | 290 | 140 |
|  | 290 | 140 | 140 |
|  | 390 | 190 | 190 |
|  | 290 | 190 | 190 |
|  | 190 | 190 | 190 |
|  | 90 | 190 | 190 |
| Для перегородок | 590 | 90 | 190 |
|  | 390 | 92 | 190 |
|  | 190 | 90 | 190 |

Допускается по заявкам потребителей изготавливать камни других размеров.

6.2.1.2 По средней плотности в сухом состоянии камни подразделяют на марки от D450 до D900 с шагом 50 кг/м3.

6.2.1.3 По прочности на сжатие камни подразделяют на марки М50, М35, М25, М15.

Примечание — Камни по прочности на сжатие М10 и М5 предназначены для теплоизоляции.

6.2.1.4 По морозостойкости камни подразделяют на марки F50, F35, F25, F15. Морозостойкость камней для перегородок и теплоизоляционных целей не нормируется.

6.2.1.5 Условное обозначение камней при заказе должно состоять из сокращенного обозначения: камня — К, области его применения и назначения (С — для кладки стен или П — для перегородок), длины в миллиметрах, марки по прочности, марки по плотности, марки по морозостойкости и обозначения настоящего стандарта.

6.2.1.6 Предельные отклонения номинальных размеров и формы камней не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 — Предельные отклонения номинальных размеров

| Наименование показателя | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| Длина и ширина, мм | ±5 |
| Высота, мм | ±5 |
| Отклонение ребер от прямолинейности и граней от плоскостности, мм, не более | 3 |
| Отклонение боковых и торцевых граней от перпендикулярности, мм, не более | 2 |
| Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей), мм, не более | 4 |

6.2.1.7 Прочность камня каменной кладки в проектном возрасте и при отгрузке потребителю должна быть не менее требуемой прочности для соответствующего возраста, которая назначается изготовителем в зависимости от соответствующей нормируемой прочности и однородности свойств изготовляемого арболита.

6.2.1.8 Нормируемая прочность камня в проектном возрасте должна соответствовать установленной в таблице 5 для конкретной марки блока.

Таблица 5 — Прочность камня в зависимости от марки

| Марка блока по прочности | Предел прочности при сжатии, МПа, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | средний для трех камней | наименьший для одного из трех камней |
| М50 | 5,0 | 3,8 |
| М35 | 3,5 | 2,7 |
| М25 | 2,5 | 2,0 |
| М15 | 1,5 | 1,2 |

6.2.1.9 Нормируемая отпускная прочность камня должна быть не менее 85 % от проектной марки по прочности.

6.2.1.10 Камни, предназначенные для кладки наружных стен зданий и сооружений, испытывают для определения средней плотности и их теплопроводности в кладке.

6.3 Блоки опалубки из арболита

Выпуск блоков несъемной опалубки из арболита может быть освоен по нормативным документам государства, принявшего настоящий стандарт.

6.4 Стеновые блоки из арболита для зданий

6.4.1 Типы и основные размеры

6.4.1.1 Блоки подразделяют на следующие основные типы:

- наружные:

1БНА — простеночные, рядовые,

2БНА — подоконные,

ЗБНА — перемычечные,

4БНА — поясные,

5БНА — парапетные,

6БНА — подкарнизные,

7БНА — цокольные;

- внутренние:

БВА — простеночные, рядовые, блоки лестничной клетки,

БВПА — перемычечные и поясные.

Указанные обозначения типов наружных блоков, являющихся угловыми в стенах, следует дополнять прописной буквой У, расположенных у деформационного шва — буквой Т, в лоджии — буквой Л.

Пример — 1БНАУ — блок наружный простеночный угловой.

Обозначение типов наружных двухслойных блоков следует дополнять прописной буквой Д.

Пример — 1БНАД — блок наружный простеночный, двухслойный, 1БНАУД — блок наружный простеночный угловой двухслойный.

6.4.1.2 Координационную длину и высоту блоков при отсутствии разделяющих элементов в местах их сопряжений со смежными конструкциями здания (например, стен перпендикулярного направления) следует принимать по таблице 6 кратными модулям 12М, 6М и ЗМ; в обоснованных случаях допускается принимать эти размеры кратными модулю М, равному 100 мм.

Координационную толщину блоков следует принимать по таблице 6 кратными модулям М и М/2; в обоснованных случаях допускается принимать толщину блока кратной модулю М/5.

Если в местах сопряжений блоков имеются разделяющие элементы, координационную длину и высоту блоков следует определять путем уменьшения соответствующего размера, приведенного в таблице 6, на значение, зависящее от координационных размеров разделяющего элемента, определяемых согласно ГОСТ 28984.

6.4.1.3 Конструктивную длину и высоту блоков следует принимать равными соответствующему координационному размеру, уменьшенному (или увеличенному) на значение, зависящее от конфигурации и размеров стыковых соединений блоков между собой и со смежными конструкциями здания, согласно ГОСТ 28984.

Конструктивную толщину блоков следует принимать равной соответствующей координационной толщине блоков, указанной в таблице 6.

6.4.1.4 Толщина несущего слоя наружных двухслойных блоков должна быть не менее 50 мм.

Таблица 6 — Конструктивная толщина блоков

| Тип арболитового блока по виду стены | Тип арболитового блока по назначению (местоположению) в стене | Координационные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Высота | Толщина |
| Наружный | Простеночный, цокольный, рядовой | 400, 600, 900, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 2100, 3300—6600 | 300, 1000, 1600, 2200, 2500, 2700, 2800, 3000, 3300 | 200—600 |
|  | Подоконный | 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000—1600 | 200—600 |
|  | Перемычечный, поясной | 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 6600 | 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200 | 200—600 |
|  | Парапетный | 400, 900, 1200, 1500, 1800, 3000 | 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1200, 2400 | 200—600 |
|  | Фронтонный | 900, 1200, 1500, 1800, 2100 | 500, 600, 900 1200 | 200—500 |
| Внутренний | Простеночный, рядовой, арболитовый блок лестничной клетки | 400, 600, 900, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 2100, 3300—6600 | 300, 1000, 1600, 2200, 2500, 2700, 2800, 3000, 3300 | 200—600 |
|  | Перемычечный, поясной | 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 6600 | 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200 | 200—600 |
| Примечания 1 Координационную длину угловых арболитовых блоков определяют в зависимости от толщины арболитовых блоков и конструкции угловых стыковых соединений. 2 Допускается изготовлять арболитовые блоки координационными размерами, отличными от указанных в настоящей таблице, в случаях, предусмотренных проектом. |  |  |  |  |

6.4.1.5 Блоки следует обозначать марками в соответствии с

ГОСТ 23009.

Марка блока состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа блока из арболита и его номинальные габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа): длину и высоту в дециметрах, толщину в сантиметрах.

Во второй группе указывают класс арболита по прочности на сжатие, обозначаемый цифровым индексом класса бетона, вид бетона, обозначаемый буквой «А». Для двухслойных наружных блоков следует указывать класс и вид бетона наружного основного слоя блока.

Пример условного обозначения (марки) блока типа 1БНАУ длиной 1500 мм, высотой 2200 мм, толщиной 400 мм (типоразмера 1БНАУ15.22.40) из арболита класса по прочности на сжатие В3,5:

1БНАУ15.22.40-3,5 ГОСТ 19222—20__

Примечание — Допускается принимать обозначения марок блоков в соответствии с указаниями проектной документации типовых конструкций до их пересмотра.

6.4.2 Технические требования к блокам

6.4.2.1 Блоки следует изготовлять из арболита видов, структуры и классов или проектных марок по прочности на сжатие, указанных в проекте конкретного здания и назначенных согласно таблице 7.

Таблица 7

| Тип конструкции по виду стены и числу основных слоев | Основной слой бетона | Вид бетона | Структура бетона | Класс бетона по прочности на сжатие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный однослойный | Основной слой | Арболит | Пористая | В1,5; В2,5; В3,5 |
|  |  |  | Поризованная | В1,5; В2,5; В3,5 |
| Наружный двухслойный | Внутренний изолирующий слой | Тяжелый и легкий бетон | Плотная | В15; В20 |
|  | Наружный утепляющий слой | Арболит | Пористая | В0,75; В1 |
|  |  |  | Поризованная | В0,75; В1 |
| Внутренний однослойный | Основной слой | Арболит | Пористая | В1,5; В2,5; В3,5 |
|  |  |  | Поризованная | В1,5; В2,5; В3,5 |
| Примечание — Для однослойных блоков и панелей допускается принимать арболит: - класса по прочности на сжатие не менее В1,5 — для ненесущих панелей и блоков в зданиях сельскохозяйственного назначения (животноводческие, птицеводческие и другие здания); - класса по прочности на сжатие не менее В2,5 — для ненесущих панелей и блоков, а также для несущих и самонесущих панелей и блоков зданий высотой не более трех этажей при соответствующем обосновании расчетом по несущей способности; - класса по прочности не менее В3,5 — для несущих и самонесущих панелей и блоков в зданиях высотой не более пяти этажей при соответствующем обосновании расчетом по несущей способности. |  |  |  |  |

6.4.2.2 Проектная марка по прочности на сжатие раствора внутреннего отделочного слоя блоков из арболита должна быть не ниже М50 в блоках стен жилых, общественных и вспомогательных зданий и не ниже М100 в блоках стен производственных зданий.

6.4.2.3 Фактическая прочность арболита (в проектном возрасте и отпускная) должна соответствовать требуемой, назначаемой по

ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности арболита, указанной в проектной документации, и от показателя фактической однородности прочности арболита.

Прочность раствора блоков должна соответствовать проектной марке раствора по прочности на сжатие, установленной в проектной документации.

6.4.2.4 Поставку блоков потребителю следует проводить после достижения арболитом требуемой отпускной прочности, раствором блоков — нормируемой отпускной прочности.

Значение нормируемой отпускной прочности арболита и раствора блоков следует принимать равным 80 % от класса или марки по прочности на сжатие.

При поставке блоков в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности арболита или раствора, но не более чем до 90 % от класса или марки по прочности на сжатие.

Значение нормируемой отпускной прочности арболита и раствора следует принимать по проектной документации на конкретное здание в соответствии с требованиями

ГОСТ 13015.

Поставку блоков с отпускной прочностью арболита и раствора ниже прочности, соответствующей их классу по прочности на сжатие, проводят при условии, если изготовитель гарантирует достижение арболитом требуемой прочности (а раствором — прочности, соответствующей его марке) в проектном возрасте, определяемой по результатам испытания контрольных образцов, хранившихся по

ГОСТ 18105.

6.4.2.5 Морозостойкость арболита и раствора в наружных блоках должна соответствовать маркам по морозостойкости, установленным проектной документацией конкретного здания, но не ниже F25.

6.4.2.6 Проектная средняя плотность (объемная масса) арболита в наружных однослойных блоках, а также арболита утепляющего слоя двухслойных блоков (в высушенном до постоянной массы состоянии), указанная в проектной документации, не должна превышать значения, приведенного в таблице 1.

Допускается для изготовления блоков применять арболит средней плотностью большей, чем указано в таблице 1, при условии, что блоки соответствуют всем требованиям настоящего стандарта.

6.4.2.7 Фактическая средняя плотность (объемная масса) арболита наружных блоков (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна превышать установленную проектной документацией более чем на 5 %.

Фактическая средняя плотность арболита наружных блоков высшей категории качества (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна превышать проектную более чем на 3 %.

6.4.2.8 Фактическая средняя плотность (объемная масса) арболита внутренних блоков (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна отличаться от установленной проектной документацией более чем на 5 %.

6.4.2.9 Отклонения действительных размеров блоков от номинальных, приведенных в технической документации предприятия-изготовителя, не должны превышать значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8 — Отклонения фактических размеров блоков от номинальных

В миллиметрах

| Номинальная длина блока | Предельные отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по длине | по высоте | по толщине |
| До 4000 включ. | ±5 | ±5 | ±5 |
| Св. 4000 включ. | ±6 |  |  |

6.4.2.10 Отклонения фактических размеров деталей блоков от номинальных, указанных в проектной документации, не должны превышать, мм:

±5 — размеров проемов;

±3 — размеров вырезов и выступов;

±2 — размеров вырезов и углублений, предназначенных для образования шпоночного соединения после замоноличивания стыков;

+2 — размеров гнезд для распаячных коробок, выключателей и штепсельных розеток и размеров поперечного сечения каналов и борозд для электропроводки.

Отклонения от номинального положения деталей блоков, указанного в проектной документации, не должны превышать 5 мм.

6.4.2.11 Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей блоков в любом сечении не должно превышать на участках:

- длиной 2,5 м………………………………………………………………….3 мм;

- свыше 2,5 до 4,0 м включительно………………………………………..5 мм;

- свыше 4,0 м…………………………………………………………………..8 мм.

6.4.2.12 Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей блоков не должно превышать значений, указанных в таблице 9.

Таблица 9 — Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей блоков

В миллиметрах

| Номинальная длина блока | Предельное отклонение от плоскостности при номинальной высоте блока |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2500 включ. | св. 2500 |
| До 4000 включ. | 5 | 8 |
| Св. 4000 | 8 | 13 |

6.4.2.13 Разность длин диагоналей лицевых плоскостей блоков не должна превышать величин, указанных в таблице 10.

Таблица 10 — Предельная разность длин диагоналей лицевых плоскостей блоков

В миллиметрах

| Номинальная длина блока | Предельная разность длин диагоналей |
| --- | --- |
| До 2500 включ. | 10 |
| Св. 2500 | 13 |

6.4.2.14 Отклонение действительной толщины наружного защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев блока от номинальной, указанной в проектной документации, не должно превышать ±5 мм.

6.4.2.15 Отклонение фактической массы наружных блоков при отпуске их потребителю от номинальной отпускной массы, указанной в проектной документации, не должно превышать:

- для однослойных блоков — ±7 %;

- для двухслойных блоков — ±10 %.

6.5 Стеновые панели из арболита

6.5.1 Типы панелей, основные параметры

6.5.1.1 Панели из арболита подразделяют на типы по сочетанию признаков, относящих к разным квалификационным группам в зависимости от их применения в жилищно-гражданских, промышленных или сельскохозяйственных зданиях (животноводческих, птицеводческих и других производственных зданиях).

Размеры и типы панелей должны соответствовать проектной документации на конкретные типы зданий.

6.5.1.2 По типу основных слоев выделяют панели:

- однослойные;

- двухслойные.

6.5.1.3 По статической схеме работы выделяют панели:

- несущие;

- самонесущие;

- ненесущие.

6.5.1.4 При однорядной разрезке стен панели подразделяют на рядовые и угловые — глухие и с проемами.

При горизонтальной полосовой разрезке стен панели подразделяют на полосовые и межоконные.

При вертикальной полосовой разрезке стен панели подразделяют на полосовые — рядовые, угловые, а также подоконные.

6.5.1.5 Панели подразделяют на следующие типы:

1НСН — однослойная наружная стеновая несущая панель (однорядной разрезки);

2НСН — двухслойная наружная стеновая несущая панель (однорядной разрезки);

1НГ — однослойная наружная панель горизонтальной полосовой разрезки;

2НГ — двухслойная наружная панель горизонтальной полосовой разрезки;

1НС — однослойная наружная стеновая ненесущая панель (однорядной разрезки);

2НС — двухслойная наружная стеновая ненесущая панель (однорядной разрезки).

6.5.1.6 Панели следует обозначать марками в соответствии с ГОСТ 23009. При формировании обозначения необходимо учитывать следующие положения.

Марки панели состоят из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа панели и габаритных размеров.

Обозначение типов панелей дополняют, при необходимости, буквенными индексами, предусматривая их использование в стенах конкретных зданий или другие особенности конкретных типов.

Длину и высоту панели указывают в дециметрах (округляя до целого числа), а толщину в сантиметрах.

Во второй группе указывают, при необходимости, вид арболита и обозначение конструктивных особенностей. Для двухслойных панелей со слоями из бетона разных вида и класса по прочности на сжатие следует указывать вид и класс бетона по прочности на сжатие теплоизоляционного и конструкционного слоев. Класс бетона по прочности на сжатие обозначают цифровыми индексами. Вид бетона обозначают буквами, следующими после класса бетона по прочности: А — арболит, Л — легкий бетон, Т — тяжелый бетон. Марку по средней плотности D обозначают цифровыми индексами.

В третью группу, при необходимости, включают обозначение характеристик панелей, обеспечивающих их стойкость в условиях эксплуатации. Степень плотности бетона панели обозначают буквами: Н — нормальной плотности, П — повышенной плотности, О — особо плотный.

Примеры условного обозначения (марки) панелей:

- типа 1НС длиной 6000 мм, высотой 2900 мм, толщиной 350 мм из арболита класса по прочности на сжатие В1,5, марки по плотности D800:

1НС60.29.35 — В1,5А — D800	ГОСТ 19222—20__

- то же, панели 2НСН длиной 3500 мм, высотой 2900, толщиной 400 мм с внутренним несущим слоем из легкого бетона класса по прочности на сжатие В15, марки по плотности D1800:

2НСН35.29.40 — 15Л — D1800	ГОСТ 19222—20__

6.5.2 Технические требования к панелям

Требования к арболиту в однослойных и двухслойных панелях и к бетону основного несущего слоя в двухслойных панелях аналогичны тем, которые предъявляют к крупным блокам из арболита (см. 6.4).

Действительные отклонения геометрических параметров панелей от проектных (номинальных) значений не должны превышать предельных, приведенных в таблице 11 и установленных ГОСТ 21780.

В технической документации предприятия-изготовителя на панели предельные отклонения фактических размеров от номинальных рекомендуется принимать не более значений, указанных в таблице 11.

Таблица 11 — Предельное отклонение размеров панели

| Вид отклонения | Геометрический параметр и его номинальное значение, мм | Предельное отклонение, мм |
| --- | --- | --- |
| Отклонение линейного размера | Длина панели при максимальном размере в серии: |  |
|  | до 4000 включ. | ±5 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | ±6 |
|  | св. 8000 | ±10 |
|  | Высота панели | ±5 |
|  | Толщина панели | ±5 |
| Отклонение, определяющее положение элементов закладных изделий | Размер, определяющий положение элементов закладных изделий, расположенных в соответствии с проектной документацией на одном уровне с поверхностью бетона и служащих фиксаторами при монтаже в плоскости панелей: |  |
|  | - для закладных изделий размером до 100 включ. | 5 |
|  | - для закладных изделий размером св. 100. | 10 |
|  | Размер, определяющий положение элементов закладных изделий, служащих фиксаторами при монтаже | 3 |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность профиля лицевых поверхностей панели на всей длине: |  |
|  | до 4000 включ. | 5 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | 6 |
|  | св. 8000 | 8 |
| Отклонение от плоскостности | Плоскость лицевой поверхности панели на длине: |  |
|  | до 4000 включ. | 8 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | 10 |
|  | св. 8000 | 12 |
| Отклонение от разности длин диагоналей | Разность длин диагоналей лицевых поверхностей панели при длине: |  |
|  | до 4000 включ. | 8 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | 10 |
|  | св. 8000 | 12 |

6.6 Арматура и закладные изделия

6.6.1 Для армирования блоков и панелей следует применять конструктивную арматуру по ГОСТ 34028.

6.6.2 Для изготовления закладных изделий блоков и панелей следует применять углеродистую сталь обыкновенного качества по

ГОСТ 380 или низколегированную сталь по

ГОСТ 19281 в зависимости от расчетной зимней температуры наружного воздуха.

6.6.3 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в блоках и панелях должны соответствовать указанным в технической документации предприятия-изготовителя.

6.6.4 Марки арматурной стали, а также марки углеродистой стали для закладных изделий, должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации конкретного здания согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

6.6.5 Для изготовления монтажных петель конструкций следует применять арматуру согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 Арболит относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

7.2 Арболит марок по средней плотности свыше D400 относится к биостойким материалам.

7.3 Арболит не должен выделять в воздух окружающей среды вредные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, установленные органами здравоохранения.

7.4 При приготовлении арболитовой смеси, изготовлении блоков и конструкций из арболита необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.3.009.

7.5 Радиационная безопасность арболита должна быть обеспечена радиационной безопасностью применяемых для его изготовления исходных материалов. Радиационная безопасность исходных материалов должна быть подтверждена протоколами и санитарно-эпидемиологическими заключениями на исходные материалы с указанием удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф и класса материалов по ГОСТ 30108. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф исходных материалов не должна превышать 370 Бк/кг.

7.6 В производственных помещениях должно быть обеспечено состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

8 Правила приемки

8.1 Приемку проводят согласно следующим документам по стандартизации: камней — по ГОСТ 6133, блоков (панелей) — по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту.

8.2 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта проводят входной, операционный и приемочный контроль. Порядок проведения входного и операционного контроля устанавливают в технологическом регламенте предприятия-изготовителя. Приемочный контроль осуществляют путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний (см. таблицу 12).

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов контролируют при входном контроле по данным документов о качестве предприятия — поставщика сырьевых материалов.

8.3 Контроль по показателям внешнего вида, точности размеров и формы осуществляют по альтернативному признаку в соответствии с требованиями ГОСТ 23616.

8.4 Допускается проведение периодических испытаний точности геометрических параметров изделий по результатам операционного контроля точности размеров неразъемных элементов форм.

Сроки проведения периодического контроля предельных отклонений геометрических параметров неразъемных элементов и форм, перечень контролируемых параметров и нормы точности устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя.

Таблица 12 — Приемочный контроль

| Наименование показателя | Вид испытания |  | Периодичность контроля | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточное | Периоди-ческое |  |  |
| Размеры, прямолинейность ребер | + | – | Каждая партия | По ГОСТ 26433.1 |
| Разность длин диагоналей | + | – | Каждая партия | По 9.6 настоящего стандарта |
| Средняя плотность | + | – | Каждая партия | По ГОСТ 12730.0, ГОСТ 12730.1 |
| Прочность на сжатие | + | – | Каждая партия | По ГОСТ 10180 |
| Прочность на осевое растяжение | – | + | Не реже одного раза в год, а также при организации массового производства и смене сырья |  |
| Прочность на растяжение при изгибе | – | + |  |  |
| Теплопроводность | – | + |  | По ГОСТ 7076 |
| Морозостойкость | – | + |  | По ГОСТ 10060 |
| Паропроницаемость | – | + |  | По ГОСТ 25898 |
| Огнестойкость | – | + | Каждые три года или как указано в технической документации | По 5.3.10 настоящего стандарта |
| Примечание — Правила отбора образцов для контроля приведены в приложении Л. |  |  |  |  |

8.5 Предел прочности при сжатии камней определяют по ГОСТ 8462. В качестве отдельного образца используют целый камень.

Предел прочности при сжатии в конструкциях определяют на кубах определенного размера по ГОСТ 10180.

8.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия изделий требованиям настоящего стандарта, применяя правила приемки, порядок отбора образцов и методы контроля, приведенные в настоящем стандарте.

8.7 Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- номер и дату выдачи документа;

- номер и объем отгружаемой партии (шт., м3);

- дату изготовления;

- класс (марку) по прочности на сжатие;

- теплопроводность и среднюю плотность;

- обозначение настоящего стандарта.

9 Методы контроля

9.1 Качество древесной дробленки проверяют методами, изложенными в приложении И.

9.2 Показатели качества арболитовой смеси определяют по ГОСТ 10181.

Для определения объема вовлеченного воздуха в поризованной арболитовой смеси применяют расчетный метод по ГОСТ 10181—2014 (подраздел 6.4).

9.3 Физико-механические свойства арболита определяют по следующим документам по стандартизации:

- прочность при сжатии, осевое растяжение и растяжение при изгибе — по ГОСТ 10180;

- среднюю плотность — по ГОСТ 12730.1;

- морозостойкость — по ГОСТ 7025 и ГОСТ 10060;

- теплопроводность — по ГОСТ 7076.

Контроль и оценку прочности арболита проводят по ГОСТ 18105, средней плотности — по ГОСТ 27005.

Примечание — Температура сушки арболита при определении средней плотности в сухом состоянии должна быть (70 ± 5) °С.

9.4 Физико-механические и деформативные свойства арболита определяют по следующим документам по стандартизации:

- сорбционную влажность — по ГОСТ 24816;

- отпускную влажность — по ГОСТ 12730.2;

- водопоглощение — по ГОСТ 7025 или ГОСТ 12730.3;

- паропроницаемость — по ГОСТ 25898;

- призменную прочность, модуль упругости и коэффициент Пуассона — по ГОСТ 24452;

- деформации усадки и ползучести — по ГОСТ 24544.

9.5 Удельную эффективную активность Аэфф естественных радионуклидов в материалах для приготовления арболита определяют по ГОСТ 30108.

9.6 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности блоков и панелей из арболита, положение стальных закладных изделий, арматурных выпусков и монтажных петель, толщину защитного слоя бетона, несущего слоя до арматуры, качество поверхностей блоков и панелей, внешний вид и фактическую массу следует проверять по ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 23616.

9.7 Контроль прочности, жесткости и трещиностойкости блоков и панелей из арболита следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829.

9.8 Материалы, применяемые для приготовления арболита (кроме древесной дробленки), испытывают в соответствии с требованиями документов по стандартизации на эти материалы.

Концентрацию рабочих растворов добавок контролируют ареометрами.

Определение и оценку эффективности добавок проводят по ГОСТ 30459.

10 Маркировка, хранение и транспортирование

10.1 Маркировочные надписи, знаки и наименование предприятия-изготовителя следует наносить на боковые грани или другие поверхности конструкций (крупные блоки, панели) в соответствии с ГОСТ 13015.

10.2 Камни должны маркироваться в каждом пакете по одному изделию в любом ряду.

При маркировке на нелицевую (торцевую или боковую) поверхность камня наносят несмываемой краской с помощью трафарета (штампа) или оттиска-клейма товарный знак предприятия-изготовителя или его сокращенное наименование, а также условное обозначение камня.

10.3 Каждое грузовое место (пакет) должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192.

10.4 Камни следует хранить в штабелях, между которыми устраивают продольные и поперечные проходы шириной не менее 1 м. Продольный проход располагают по оси складской площадки, а поперечные — через каждые 20—30 м.

Площадки должны иметь спланированное твердое покрытие с уклоном 
1 %—2 % в сторону внешнего контура с устройством водостоков и периодически очищаться от грязи, снега и льда.

Высота штабеля должна быть не более 2,0 м.

10.5 Размещение камней в штабелях осуществляют раздельно по типам и маркам, а лицевые изделия, кроме того, раздельно по цвету и фактуре лицевой поверхности.

10.6 Формирование транспортных пакетов следует осуществлять на складской площадке или непосредственно на технологической линии на плоских поддонах по ГОСТ 18343 или стоечных поддонах по ГОСТ 9570. Высота пакета с поддоном не должна превышать 1,3 м.

Камни с несквозными пустотами укладывают в пакете пустотами вниз с перекрестной перевязкой.

Масса пакета не должна превышать номинальную грузоподъемность поддона.

10.7 В качестве скрепляющих и упаковочных средств используют одноразовые средства пакетирования:

- холоднокатаную ленту из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 503, ГОСТ 3560;

- синтетическую ленту по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- термоусадочную пленку по ГОСТ 25951;

- растягивающуюся пленку по ГОСТ 10354.

Схему крепления в пакете устанавливает предприятие-изготовитель в технической документации для каждого типоразмера камней, выбранной схемы укладки, а также в зависимости от дальности и вида перевозок (автомобильным или железнодорожным транспортом).

10.8 Сформированные транспортные пакеты следует складировать в один ярус одноленточными сплошными штабелями с расстоянием между ними не менее 0,5 м. При стесненных условиях допускается установка пакетов в два яруса с увеличением расстояния между ними до 0,8 м.

10.9 Погрузка и выгрузка камней вручную (набрасыванием или сбрасыванием) не допускаются.

10.10 Транспортирование пакетов автомобильным или железнодорожным транспортом должно осуществляться с соблюдением правил перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует руководствоваться требованиями безопасности труда, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

10.11 Транспортировать и хранить конструкции (крупные блоки, панели) необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

10.12 Конструкции следует хранить в кассетах в вертикальном положении.

10.13 Подъем, погрузку и разгрузку конструкций следует проводить с помощью монтажных петель или специальных захватных устройств, предусмотренных документами по стандартизации на эти конструкции.

Приложение А

(справочное)

Рекомендуемые области применения арболита в зданиях

Рекомендуемые области применения арболита в зданиях представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 — Рекомендуемые области применения арболита

| Область применения | Марки по средней плотности | Марки и классы по прочности на сжатие |
| --- | --- | --- |
| Теплоизоляционные плиты | D300, D400 | М3,5; М5 |
| Монолитная теплоизоляция и звукоизоляция перекрытий, чердаков и кровель | D300, D400, D500 | М5; М10 |
| Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, крупных блоков, плит перекрытий и покрытий | D400, D500, D600 | В0,5; В1 |
| Однослойные наружные и внутренние стены, перегородки, крупные и мелкие блоки или монолитные стены: |  |  |
| - ненесущие | D500, D600 | В1; В2 |
| - самонесущие | D600, D700 | В1,5; В2,5 |
| - несущие | D700, D800 | В2,5; В3,5 |
| Мелкие полнотелые или пустотелые блоки, включая блоки с термовкладышами для кладки стен: |  |  |
| - ненесущие | D400, D500, D600, D700 | В0,5; В1 |
| - самонесущие | D400, D500, D600, D700 | В1,5; В2,5 |
| - несущие | D600, D700, D800 | В2,5; В3,5 |
| Блоки несъемной опалубки | D600, D700, D800 | В1,5; В2,0; В2,5; В3,5 |
| Блоки для шумозащитных панелей | D700, D800 | В1,5; В2,0; В2,5 |

Приложение Б

(справочное)

Примеры форм камней, блоков и стеновых панелей из арболита

Б.1 Примеры форм камней из арболита приведены на рисунке Б.1.

а — камни для обычной кладки стен

б — блоки несъемной опалубки без термовкладыша

в — блоки несъемной опалубки с термовкладышем

| Акустический блок | Блок межкомнатной самонесущей перегородки | Блок со звукоизоляционными характеристиками |
| --- | --- | --- |

г — блоки специального назначения

Рисунок Б.1 — Примеры форм блоков из арболита

Б.2 Примеры блоков и стеновых панелей из арболита представлены на рисунках Б.2 и Б.3.

а — фронтальный вид; б — сечения

1 — простеночные блоки; 2 — подоконный блок; 3 — поясные блоки-перемычки

Рисунок Б.2 — Основные элементы номенклатуры блоков из арболита для зданий

а — общий вид панели; б — анкеровка закладных деталей; в — панель однослойная рядовая; г — однослойная панель-перемычка; д — трехслойная панель

1 — подъемные петли; 2 — закладные детали крепления панелей к каркасу зданий; 
3 — закладные детали крепления оконных переплетов

Рисунок Б.3 — Конструктивные решения стеновых панелей из арболита для промышленных и сельскохозяйственных каркасных зданий

Приложение В

(рекомендуемое)

Определение образования высолов на поверхности арболита

В.1 Сущность метода заключается в определении оптимальной дозировки добавок, обеспечивающих получение арболита с заданными свойствами.

В.2 Из арболитовой смеси с максимальным, средним и минимальным количествами химической добавки изготавливают по три образца-близнеца размерами 10×10×30 см или 15×15×45 см. Образцы-близнецы выдерживают при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха 60 %–70 % в течение 28 сут, после чего погружают торцом в ванну с дистиллированной водой по ГОСТ 6709 на глубину 3—5 см. Образцы каждой серии должны помещаться в разные ванны. Наружная поверхность образцов обдувается воздухом температурой 20 °С—30 °С.

В.3 В процессе испытания периодически проводят визуальный осмотр образцов. Наличие высолов отмечают по появлению выцветов или налету соли. Результат испытаний считают удовлетворительным, если на образцах в течение 7 сут не появились высолы.

Количество добавки, при котором на поверхности образцов не образуются высолы, считают оптимальным и может быть рекомендовано для применения в арболите.

Приложение Г

(обязательное)

Соотношение между классами и марками арболита по прочности на сжатие

Соотношение между классами и марками арболита по прочности на сжатие приведено в таблице Г.1.

Таблица Г.1

| Класс по прочности на сжатие | Средняя прочность на сжатие арболита R, кгс/см2 | Марка арболита по прочности на сжатие |
| --- | --- | --- |
| В0,35 | 5,00 | М5 |
| В0,5 | 7,15 | М7,5 |
| В1 | 14,3 | М15 |
| В1,5 | 21,45 | М25 |
| В2 | 28,6 | М30 |
| В2,5 | 35,75 | М35 |
| В3,5 | 50,05 | М50 |

Приложение Д

(справочное)

Нормативные и расчетные характеристики арболита

Нормативные и расчетные характеристики арболита представлены в таблицах Д.1 и Д.2.

Таблица Д.1 — Нормативные сопротивления арболита

| Вид сопротивления | Обозначение | Нормативные сопротивления арболита Rbk и Rbtk, расчетные сопротивления предельных состояний второй группы Rbk,ser и Rbtk,ser, МПа, при классе арболита по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В0,5 | В1 | В1,5 | В2 | В2,5 | В3,5 |
| Осевое сжатие (призменная прочность) | Rbk и Rbk,ser | 0,39 | 0,78 | 1,17 | 1,56 | 1,95 | 2,75 |
| Осевое растяжение | Rbtk и Rbtk,ser | 0,13 | 0,25 | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,74 |

Таблица Д.2 — Расчетные сопротивления арболита для предельных состояний первой и второй групп

| Вид сопротивления | Обозна-чение | Расчетные сопротивления арболита для предельных состояний первой группы Rb и Rbt, МПа, при классе арболита по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В0,5 | В1 | В1,5 | В2 | В2,5 | В3,5 |
| Осевое сжатие (призменная прочность) | Rb | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
| Осевое растяжение | Rbt | 0,087 | 0,17 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,57 |

Приложение Е

(справочное)

Модуль упругости арболита

Модуль упругости арболита представлен в таблице Е.1.

Таблица Е.1 — Начальный модуль при сжатии и растяжении

| Марка по средней плотности арболита при средней естественной влажности по массе 15 %—20 % | Значение начального модуля упругости арболита при сжатии и растяжении EВ, МПа, при классе арболита по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В0,5 | В1 | В1,5 | В2 | В2,5 | В3,5 |
| D400 | 250 | 400 | – | – | – | – |
| D500 | 340 | 500 | 750 | – | – | – |
| D600 | 440 | 600 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 |
| D700 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
| D800 | – | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2300 |

Приложение Ж

(справочное)

Теплотехнические свойства арболита

Теплотехнические свойства арболита представлены в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1 — Теплотехнические свойства арболита

| Марка по средней плотности | Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°С) | Коэффициент теплопровод- ности в сухом состоянии, Вт/(м·°С) | Расчетное массовое отношение влаги в материале, %, при условиях эксплуатации |  | Расчетные коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теплопровод- ность, Вт/(м·°С), при условиях эксплуатации |  | Паропро- ницаемость, мг/(м·ч·Па) |
|  |  |  | А | Б | А | Б |  |
| D300 | 2,3 | 0,07 | 10 | 15 | 0,11 | 0,13 | 0,30 |
| D400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 0,26 |
| D500 | 2,3 | 0,10 | 10 | 15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| D600 | 2,3 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 0,15 |
| D700 | 2,3 | 0,14 | 10 | 15 | 0,21 | 0,26 | 0,13 |
| D800 | 2,3 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | 0,11 |

Приложение И

(обязательное)

Методы испытаний дробленки

И.1 Правила отбора проб

И.1.1 Для испытания дробленки от партии, объем которой устанавливают по соглашению сторон, отбирают 10 точечных проб, взятых случайным образом из различных мест партии. Объем точечной пробы должен быть 7—10 л.

Из точечных проб составляют объединенную пробу, которую методом квартования сокращают до 10 л.

И.1.2 Сокращенную пробу высушивают до постоянной массы при температуре (70 ± 5) °С.

И.1.3 Пробу используют для определения насыпной плотности, содержания примесей, гранулометрического состава, максимального размера и формы частиц.

И.2 Определение насыпной плотности

Для определения насыпной плотности пробу заполнителя объемом 10 л высушивают до постоянной массы при температуре (70 ± 5) °С и высыпают в предварительно взвешенный мерный сосуд объемом 5 л с высоты 100 мм над его верхним краем. Диаметр мерного сосуда должен быть 185 мм, высота — 186,5 мм. Образовавшийся над верхом сосуда конус удаляют металлической линейкой вровень с краями сосуда (без встряхивания). Мерный сосуд с заполнителем взвешивают на технических или торговых весах с точностью до 10 г.

Насыпную плотность заполнителя в сухом состоянии ρн, кг/м3, вычисляют с точностью до 0,01 кг/м3 по формуле

ρн= q2- q1V,                                                  (И.1)

где q1 — масса мерного сосуда, кг;

q2 — масса мерного сосуда с заполнителем, кг;

V — объем мерного сосуда, м3.

Насыпную плотность заполнителя вычисляют как среднее арифметическое значение результатов трех параллельных определений, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.

Насыпную плотность заполнителя в состоянии естественной влажности определяют при контрольной проверке его качества. За насыпную плотность заполнителя в состоянии естественной влажности принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных определений, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.

Для перевода количества поставляемого заполнителя из весовых единиц в объемные используют результаты определения насыпной плотности заполнителя в состоянии естественной влажности.

И.3 Определение содержания примесей

Для определения содержания примесей коры, листьев и хвои в дробленке из высушенной пробы заполнителя отбирают навеску массой (1000 ± 1) г. Содержание примесей может быть определено на пробе, используемой для определения насыпной плотности.

Из навески при внешнем осмотре или с помощью лупы отделяют отдельно частицы коры, листьев, хвои и взвешивают их с точностью до 1 г.

Содержание каждого вида примесей X, %, вычисляют по формуле

X= qG ∙100,                                                  (И.2)

где q — масса каждого вида примесей (коры, листьев, хвои), г;

G — масса навески с примесями, г.

Содержание каждого вида примесей вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.

И.4 Определение гранулометрического состава

Гранулометрический состав дробленки определяют рассевом навески (после отбора из нее примесей коры, листьев, хвои в зависимости от вида заполнителя) на механических лабораторных анализаторах с движением сит в горизонтальной плоскости. Для рассева применяют сита с круглыми отверстиями размером в свету 2,5; 5; 10 и 20 мм.

Просеивание считают законченным, если при неоднократном встряхивании сита не наблюдается выпадение зерен заполнителя. Продолжительность просеивания не должна превышать 15 мин.

Частные остатки взвешивают с точностью до 1 г. Содержание каждой фракции в навеске X1, %, вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

X1= qiGi ∙100,                                                       (И.3)

где qi — масса остатка на сите, г;

Gi — масса исходной навески (без примесей коры, листьев, хвои), г.

За результат принимают среднее арифметическое значение результатов не менее трех определений гранулометрического состава, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.

Полный остаток на каждом сите вычисляют как сумму частных остатков по объему на всех ситах с б´ольшим диаметром отверстий и на данном сите.

И.5 Определение максимального размера и коэффициента формы частиц

И.5.1 Для определения максимального размера частиц дробленки из фракции, оставшейся на сите размером в свету 20 мм (см. И.4), отбирают 20 частиц заполнителя. Размер каждой частицы измеряют металлической линейкой по

ГОСТ 427 с точностью до 1 мм.

Максимальный размер частиц вычисляют как среднее арифметическое значение результатов проведенных измерений.

И.5.2 Коэффициент формы частиц определяют по

ГОСТ 9758.

И.6 Определение содержания водорастворимых редуцирующих веществ в дробленке

И.6.1 Сущность метода

Сущность метода определения водорастворимых редуцирующих веществ (сахаров) в органических заполнителях заключается в восстановлении сахарами основной соли двухвалентной меди до ее закиси. Содержание сахара определяют по количеству перманганата калия, пошедшего на титрование двухвалентного железа, образовавшегося в результате реакции трехвалентного железа с закисью меди.

И.6.2 Реактивы и аппаратура

Сульфат меди, пентогидрат меди по

ГОСТ 4165, раствор 40 г соли в 1 л воды.

Соль сегнетова по ГОСТ 5845.

Гидроксид натрия по

ГОСТ 2263.

Квасцы железоаммонийные.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Перманганат калия по ГОСТ 20490.

Калий марганцовокислый по

ГОСТ 20490, раствор 0,1 н.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Асбест волокнистый, прокипяченный в дистиллированной воде в течение 1 ч, отфильтрованный и высушенный при температуре 105 °С.

Электрошкаф сушильный.

Воронка Шотта с фильтром № 2.

Насос водоструйный.

Колба Бунзена.

Часы песочные.

Колбы конические вместимостью 250 мл по

ГОСТ 25336.

И.6.3 Подготовка к испытанию

Приготовляют щелочной раствор: 200 г сегнетовой соли растворяют в 600 мл дистиллированной воды по

ГОСТ 6709, добавляют 150 г гидроксида натрия и разбавляют дистиллированной водой до 1 л.

Приготовляют раствор железоаммонийных квасцов: 100 г железоаммонийных квасцов растворяют в 700 мл дистиллированной воды, добавляют 110 мл серной кислоты и разбавляют дистиллированной водой до 1 л.

И.6.4 Проведение испытаний

Для определения содержания водорастворимых редуцирующих веществ в древесине готовят водную вытяжку. Поступившую на испытание дробленку измельчают до размеров опилок 0,2—2,0 мм, хорошо перемешивают, подсушивают до воздушно-сухого состояния и хранят в плотно закрытом сосуде. Перед анализом определяют влажность пробы. Все последующие расчеты проводят по сухой навеске, высушенной при температуре (70 ± 5) °С.

Для приготовления вытяжки пробу древесины массой 2 г взвешивают с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл и заливают 100 мл дистиллированной воды. Колбу закрывают пробкой и ставят в термостат при температуре 25 °С.

Экстрагирование проводят в течение 48 ч, периодически помешивая содержимое колбы. Затем вытяжку отфильтровывают. В коническую колбу вместимостью 150 мл вливают 20 мл раствора сульфата меди и 20 мл щелочного раствора сегнетовой соли, перемешивают и нагревают до кипения. С момента появления первого пузырька раствор кипятят в течение 3 мин (по песочным часам) и фильтруют в колбу Бунзена через воронку Шотта с фильтром № 2, на который предварительно помещают небольшое количество асбеста. Осадок на асбесте промывают 100—150 мл горячей воды [осадок необходимо постоянно держать под водой для исключения окисления (CuO2) на воздухе].

Фильтрат титруют 0,1 Н раствором перманганата калия до появления устойчивой розовой окраски.

По объему перманганата калия, израсходованного на титрование 20 мл вытяжки, взятой на анализ, находят содержание сахара (редуцирующих веществ) по таблице И.1.

Таблица И.1 — Содержание сахара при объеме титра марганцовокислого калия

В миллиграммах

| Целые единицы | Десятые доли единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | – | 0,30 | 0,60 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,30 | 2,60 |
| 1 | 2,93 | 3,25 | 3,55 | 3,89 | 4,20 | 4,50 | 4,86 | 5,15 | 5,45 | 5,75 |
| 2 | 6,10 | 6,40 | 6,76 | 7,05 | 7,40 | 7,70 | 8,00 | 8,35 | 8,65 | 8,95 |
| 3 | 9,30 | 9,60 | 9,95 | 10,30 | 10,60 | 11,00 | 11,20 | 11,60 | 11,95 | 12,30 |
| 4 | 12,60 | 12,90 | 13,20 | 13,50 | 13,85 | 14,15 | 14,50 | 14,85 | 15,15 | 15,45 |
| 5 | 15,80 | 16,10 | 16,40 | 16,78 | 17,10 | 17,40 | 17,70 | 18,00 | 18,40 | 18,75 |
| 6 | 19,00 | 19,30 | 19,70 | 20,00 | 20,30 | 20,90 | 20,90 | 21,20 | 21,20 | 22,00 |
| 7 | 22,30 | 22,70 | 23,00 | 23,30 | 23,70 | 24,00 | 24,30 | 24,70 | 25,00 | 25,30 |
| 8 | 25,70 | 26,00 | 26,30 | 26,70 | 27,00 | 27,30 | 27,70 | 28,00 | 28,00 | 28,70 |
| 9 | 29,10 | 29,40 | 29,70 | 30,00 | 30,40 | 30,70 | 31,10 | 31,40 | 31,70 | 32,10 |
| 10 | 32,40 | 32,80 | 33,10 | 33,50 | 33,80 | 34,10 | 34,50 | 34,80 | 35,20 | 35,70 |
| 11 | 35,90 | 36,20 | 36,60 | 36,90 | 37,30 | 37,60 | 37,00 | 38,80 | 38,80 | 39,00 |

Окончание таблицы И.1

| Целые единицы | Десятые доли единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 39,40 | 39,70 | 40,00 | 40,50 | 40,70 | 41,10 | 41,40 | 41,80 | 42,20 | 42,50 |
| 13 | 43,00 | 43,20 | 43,60 | 43,90 | 44,30 | 44,70 | 45,00 | 45,40 | 45,70 | 46,10 |
| 14 | 46,40 | 46,80 | 47,20 | 47,50 | 47,80 | 48,30 | 48,60 | 48,80 | 49,30 | 49,60 |
| 15 | 50,00 | 50,40 | 50,60 | 51,20 | 51,40 | 51,80 | 52,20 | 52,60 | 52,90 | 53,20 |
| 16 | 53,60 | 54,00 | 54,40 | 54,70 | 54,90 | 55,40 | 55,80 | 56,20 | 56,60 | 56,90 |
| 17 | 57,20 | 57,60 | 58,00 | 58,40 | 58,40 | 59,00 | 59,40 | 59,80 | 60,10 | 60,50 |
| 18 | 60,90 | 61,30 | 61,90 | 62,20 | 62,50 | 62,83 | 63,10 | 63,68 | 63,82 | 64,20 |
| 19 | 64,58 | 64,94 | 65,30 | 66,00 | 66,08 | 66,60 | 66,90 | 67,20 | 67,54 | 67,90 |
| 20 | 68,35 | 68,80 | 69,29 | 69,56 | 69,75 | 70,25 | 70,62 | 71,01 | 71,37 | 71,80 |

И.6.5 Обработка результатов испытаний

Количество редуцирующих веществ в древесине РВ, % сухой навески, определяют по формуле

PB= bV0∙100V1g,                                                        (И.4)

где b — количество сахара, соответствующее объему перманганата калия, пошедшего на титрование пробы, определяемое по таблице И.1, мг;

V0 — объем воды, использованный для приготовления водной вытяжки, мл;

V1 — объем водной вытяжки, взятый для анализа, мл;

g — навеска сухой древесины, г.

Приложение К

(рекомендуемое)

Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита

Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита, представлены в таблице К.1.

Таблица К.1 — Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита

| Вид и наименование добавки | Условная марка | Документ по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Ускорители твердения |  |  |
| Хлорид кальция | ХК | ГОСТ 450 |
| Сульфат алюминия | СА | ГОСТ 12966 |
| Добавки, кольматирующие поры |  |  |
| Жидкое натриевое стекло | ЖС | ГОСТ 13078 |
| Комплексные химические добавки: |  |  |
| - жидкое стекло + хлорид кальция | ЖС + ХК | ГОСТ 13078, ГОСТ 450 |
| - жидкое стекло + сульфат алюминия | ЖС + СА | ГОСТ 13078, ГОСТ 12966 |
| - сульфат алюминия + известь (И) | СА + И | ГОСТ 12966, ГОСТ 9179 |
| Пенообразующие: |  |  |
| - жидкое стекло + сосновая канифоль (СК) + едкий натр (ЕН) | ЖС + СК + ЕН | ГОСТ 13078, ГОСТ 19113, ГОСТ 2263 |
| Гидрофобизирующие добавки |  |  |
| Полигидросилоксаны | 136-41 | ГОСТ 10834 |
| Примечание — Допускается применение других видов химических добавок, прошедших апробацию и утвержденных в установленном порядке. |  |  |

Приложение Л

(обязательное)

Правила отбора блоков для контроля при организации производства и независимых контрольных испытаниях

Л.1 При организации производства блоков и независимых контрольных испытаниях оценивают физико-механические и теплофизические показатели блоков в соответствии с настоящим стандартом или по заявлению изготовителя.

Л.2 При отборе контролируемых блоков и проведении контрольных испытаний имеют право присутствовать представители всех заинтересованных сторон.

Л.3 Для проведения испытаний отбирают не менее 12 блоков. Число образцов для испытаний принимают по таблице Л.1.

Таблица Л.1 — Число образцов для испытаний

| Наименование показателя | Метод испытания | Число образцов |
| --- | --- | --- |
| Размеры | По ГОСТ 26433.1 | 6 |
| Средняя плотность | По ГОСТ 12730.1 | 6 |
| Прочность на сжатие | По ГОСТ 10180 | 6 |
| Теплопроводность | По ГОСТ 7076 | 3 |
| Морозостойкость | По ГОСТ 10060 | 24 |

Л.4 Применяют следующие методы отбора блоков: случайный отбор, представительский отбор, отбор блоков из штабеля.

Л.5 Случайный отбор проводят способом, при котором все блоки имеют равную вероятность быть отобранными в выборку. Необходимое число блоков отбирают случайно, не обращая внимания на внешний вид выбранных блоков, за исключением блоков, поврежденных при транспортировании, которые отбирать не допускается.

Примечание — Отбор блоков указанным выше способом допускается в случае, если блоки, составляющие выборку, транспортируют неупакованными или если они разделены на большое число небольших стопок перед их использованием.

| УДК 666.973.3:006.354 |  | МКС 91.100.30 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: арболит, изделия, блоки, легкие бетоны, цементные вяжущие, органический заполнитель, химические добавки, классификация, технические требования, правила приемки, методы контроля |  |  |

Руководитель организации-разработчика

Зам. генерального директора по научной работе

АО «НИЦ «Строительство»				_______________А.Г. Алексеев

Руководитель разработки

Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева			_______________ Д.В. Кузеванов

Заведующий лабораторией № 13

Коррозии и долговечности бетонных и

железобетонных конструкций 				_______________ А.В. Бучкин

Ведущий научный сотрудник                           	________________ В.И. Савин