| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 22704— 202_ |

УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск
Евразийский̆ совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 542 «Продукция нефтехимического комплекса»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                        20  г. №       )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Беларусь | BY | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22704—77

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ Технические условия Rubber-fabric chevron seals for hydraulic units. Specifications

Дата введения – 202

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шевронные резино-тканевые уплотнения для штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 МПа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/с в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воды, водных эмульсий при температуре от минус 30 °С до плюс 100 °С (кратковременно до 120 °С).

Типовые конструкции уплотнений штоков и цилиндров указаны в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.030-74 Единая система защиты от коррозии и старения резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред

ГОСТ 26.008 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры

ГОСТ 26.020 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

ГОСТ 269 Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний

ГОСТ 270 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1104 Ткань хлопчатобумажная доместик. Технические условия

ГОСТ 6768 Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении

ГОСТ 8828 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 9569 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 11358 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15152 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования

ГОСТ 16511 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

ГОСТ 18573 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры комплекта уплотнения должны соответствовать указанным на рисунке 1 и таблице 1.

Размер d соответствует диаметру уплотняемого штока. Размер D соответствует диаметру уплотняемого цилиндра. Размер Н указан при наибольших предельных размерах, входящих в комплект деталей без поджатия.

1 – шевронная манжета; 2 – нажимное кольцо; 3 – опорное кольцо

Рисунок 1 — Конструкция и размеры комплекта уплотнения

Таблица 1 — Размеры комплекта уплотнения                     В миллиметрах

| d | D | H при числе манжет в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 20 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 10 | 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 24 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 26 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 28 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 30 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 40 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 21 | 36 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
| 22 | 32 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 42 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |

Продолжение таблицы 1

| d | D | H при числе манжет в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 36 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 25 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 45 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 26 | 36 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 28 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 48 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 30 | 42 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|  | 45 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 50 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 32 | 44 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|  | 47 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 52 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 33 | 45 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 35 | 47 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|  | 50 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 55 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 36 | 48 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|  | 51 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 56 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 38 | 50 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 40 | 52 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|  | 55 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 60 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 41 | 56 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
| 43 | 63 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 45 | 60 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 65 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 48 | 63 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
| 50 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 55 | 70 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 75 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 56 | 71 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 76 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 60 | 75 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 80 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 85 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 63 | 78 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 83 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |

Продолжение таблицы 1

| d | D | H при числе манжет в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 65 | 80 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 85 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 90 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 70 | 85 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 95 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 70 | 90 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
| 75 | 90 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 95 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 100 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 80 | 95 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 100 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 105 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 85 | 100 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 105 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 110 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 90 | 105 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 110 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 115 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 95 | 110 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 115 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 120 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 100 | 115 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 120 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 125 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 105 | 125 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 135 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 110 | 125 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 130 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 135 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 140 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 115 | 135 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 140 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
| 120 | 140 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 145 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 150 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 125 | 140 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
|  | 145 | 24 | 24 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 150 | 30 | 30 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 155 | 36 | 36 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 130 | 150 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 160 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |

Продолжение таблицы 1

| d | D | H при числе манжет в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 140 | 160 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 165 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 170 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 150 | 170 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 180 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 160 | 180 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 185 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 190 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 170 | 190 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 200 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 180 | 200 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 205 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 210 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 190 | 220 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 200 | 220 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 |
|  | 225 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 |
|  | 230 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 210 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 240 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 290 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 260 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 300 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 310 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 280 | 310 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 320 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 290 | 320 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 300 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 340 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 320 | 350 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 360 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 330 | 360 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 340 | 380 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 360 | 390 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 400 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 370 | 400 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 380 | 420 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 400 | 430 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 440 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 410 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| d | D | H при числе манжет в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 420 | 450 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 460 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 440 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 480 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 490 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 460 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 500 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| 480 | 520 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 500 | 530 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 |
|  | 540 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 93 | 102 | 111 | 121 |
| 520 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 800 | 58 | 70 | 82 | 93 | 105 | 116 | 128 | 140 | 151 |
| 800 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 950 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1180 | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1270 | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1450 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1560 | 69 | 83 | 96 | 110 | 124 | 138 | 152 | 165 | 179 |
| 1540 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1740 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| d | D | H при числе манжет в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1800 | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 Размер Н — для справок. 2 Для машин и сборочных единиц, находящихся в эксплуатации, допускается применение уплотнений размерами, не предусмотренными таблицей 1, в соответствии нормативными документами и технической документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Конструкция и размеры шевронных манжет должны соответствовать указанным на рисунке 2 и таблице 2.

* Размеры для справок.

** Размеры обеспечивают инструментом.

Р — рабочая поверхность

Рисунок 2— Конструкция и размеры шевронных манжет

Таблица 2 — Размеры шевронных манжет                        В миллиметрах

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 8 | ±0,3 | 20 | 6,0 | +0,3 -0,2 | 1,2 | +0,2 | 4,8 | +0,7 -0,3 | 1,4 | +0,7 -0,2 | 1,0 | ±0,2 | 1,8 | ±0,3 | 0,6 | ±0,1 | 1,0 |
| 10 |  |  | 5,0 | ±0,2 | 1,0 | ±0,2 | 4,5 |  | 1,6 |  | 0,9 |  | 1,20 |  | 0,50 |  | 0,9 |
| 12 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 14 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 15 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 16 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 18 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 20 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 22 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 26 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 10 |  | 22 | 6 | +0,3 -0,2 | 1,2 |  | 4,8 |  | 1,4 |  | 1,0 |  | 1,80 |  | 0,60 |  | 1,1 |
| 12 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 13 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 14 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 16 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 18 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 20 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 25 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 28 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 32 | ±0,5 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 33 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 36 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
| 38 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |
| 40 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
| 15 | ±0,3 | 27 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 22 |  | 34 | 6 | +0,3 -0,2 | 1,2 | ±0,2 | 4,8 | +0,7 -0,3 | 1,6 | +0,7 -0,2 | 1,0 | ±0,2 | 1,80 | ±0,3 | 0,60 | ±0,1 | 1,9 |
| 24 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 30 | ±0,5 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 35 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 20 | ±0,3 | 35 | 7,5 |  | 1,5 |  | 6,0 | +1,0 -0,3 | 1,7 | +1,0 -0,2 | 1,3 |  | 2,25 |  | 0,75 |  | 3,2 |
| 21 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |
| 25 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| 30 | ±0,5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |
| 41 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |
| 45 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
| 48 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |
| 50 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 55 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |
| 56 | ±0,7 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 63 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |
| 65 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |
| 70 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |
| 75 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |
| 80 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |
| 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |
| 90 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |
| 95 | ±0,8 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,1 |
| 100 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |
| 110 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |
| 125 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |
| 22 | ±0,3 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 28 |  | 43 | 7,5 | +0,3 -0,2 | 1,5 | ±0,2 | 6,0 | +1,0 -0,3 | 1,7 | +1,0 -0,2 | 1,3 | ±0,2 | 2,25 | ±0,3 | 0,75 | ±0,1 | 4,2 |
| 32 | ±0,5 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |
| 35 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
| 36 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |
| 40 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |
| 60 | ±0,7 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |
| 20 | ±0,3 | 40 | 10,0 |  | 2,0 |  | 8,0 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 3,00 |  | 1,00 |  | 5,8 |
| 22 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
| 25 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 28 | ±0,5 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |
| 30 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 32 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |
| 35 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
| 36 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |
| 40 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |
| 43 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 45 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 |
| 50 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 |
| 55 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |
| 56 | ±0,7 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |
| 60 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |
| 63 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |
| 140 | ±0,8 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 160 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |
| 180 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 200 | ±1,0 | 220 | 10,0 | +0,3 -0,2 | 2,0 | ±0,2 | 8,0 | +1,0 -0,3 | 2,2 | +1,0 -0,2 | 1,8 | ±0,2 | 3,00 | ±0,3 | 1,00 | ±0,1 | 41,0 |
| 65 | ±0,7 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |
| 75 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,4 |
| 85 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 |
| 95 | ±0,8 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |
| 105 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |
| 115 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,1 |
| 120 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,6 |
| 125 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,8 |
| 130 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,1 |
| 150 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,9 |
| 170 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,8 |
| 60 | ±0,7 | 85 | 12,5 |  | 2,5 |  | 10,0 | +1,5 -0,5 | 2,8 | +1,5 -0,3 | 2,2 |  | 3,75 |  | 1,25 |  | 22,0 |
| 65 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |
| 70 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
| 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |
| 80 | ±0,7 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |
| 85 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 90 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,0 |
| 95 | ±0,8 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |
| 100 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |
| 110 | ±0,8 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,4 |
| 115 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 |
| 120 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 125 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |
| 140 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,5 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 160 |  | 185 | 12,5 | +0,3 -0,2 | 2,5 | ±0,2 | 10,0 | +1,5 -0,5 | 2,8 | +1,5 -0,3 | 2,2 | ±0,2 | 3,75 | ±0,3 | 1,25 | ±0,1 | 52,1 |
| 180 |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,2 |
| 200 | ±1,0 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,2 |
| 105 | ±0,8 | 135 | 15,0 | +0,5 -0,3 | 3,0 |  | 12,0 |  | 3,3 |  | 2,7 |  | 4,50 |  | 1,50 |  | 46,0 |
| 110 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |
| 120 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |
| 125 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,0 |
| 130 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,0 |
| 140 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 |
| 150 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |
| 160 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0 |
| 170 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |
| 180 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,0 |
| 190 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |
| 200 | ±1,0 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |
| 210 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,0 |
| 220 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |
| 250 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |
| 280 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |
| 290 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |
| 320 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,0 |
| 330 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |
| 360 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,0 |
| 370 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |
| 400 |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,0 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 420 |  | 450 | 15,0 | +0,5 -0,3 | 3,0 | ±0,2 | 12,0 | +1,5 -0,5 | 3,3 | +1,5 -0,3 | 2,7 | ±0,2 | 4,50 | ±0,3 | 1,50 | ±0,1 | 176,0 |
| 450 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,0 |
| 470 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,0 |
| 270 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,0 |
| 300 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,2 |
| 500 | ±1,5 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,0 |
| 220 | ±1,0 | 260 | 20,0 |  | 4,0 | ±0,3 | 16,0 |  | 4,3 |  | 3,7 | ±0,3 | 6,00 | ±0,5 | 2,00 | ±0,15 | 173,0 |
| 240 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,0 |
| 250 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |
| 260 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,0 |
| 280 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,0 |
| 300 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,0 |
| 320 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |
| 340 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |
| 360 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,0 |
| 380 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,0 |
| 400 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,0 |
| 410 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,0 |
| 420 |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,0 |
| 440 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,0 |
| 450 |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,0 |
| 460 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,0 |
| 480 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,0 |
| 270 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,0 |
| 500 | ±1,5 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,0 |
| 520 |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,0 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 530 | ±1,5 | 570 | 20,0 | +0,5 -0,3 | 4,0 | ±0,3 | 16,0 | +1,5 -0,5 | 4,3 | +1,5 -0,3 | 3,7 | ±0,3 | 6,00 | ±0,5 | 2,00 | ±0,15 | 396,0 |
| 560 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,0 |
| 590 |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,0 |
| 600 |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,0 |
| 630 |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,0 |
| 670 |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,0 |
| 710 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,0 |
| 750 |  | 800 | 25,0 | +0,8 -0,5 | 5,0 |  | 20,0 | +2,0 -0,5 | 5,3 | +2,0 -0,3 | 4,7 |  | 7,5 |  | 2,50 |  | 870,0 |
| 800 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,0 |
| 850 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,0 |
| 900 |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,0 |
| 950 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095,0 |
| 1000 |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,0 |
| 1010 |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,0 |
| 1060 |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1218,0 |
| 1070 |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,0 |
| 1120 |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,0 |
| 1130 |  | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317,0 |
| 1180 |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1353,0 |
| 1200 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,0 |
| 1250 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432,0 |
| 1270 |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1473,0 |
| 1320 |  | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,0 |
| 1350 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,0 |
| 1400 |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |

Продолжение таблицы 2

| d |  | D | b |  | b1 |  | h |  | h1 |  | h2 |  | r |  | r1 |  | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |
| 1450 | ±1,5 | 1500 | 25,0 | +0,8 -0,5 | 5,0 | ±0,3 | 20,0 | +2,0 -0,5 | 5,3 | +2,0 -0,3 | 4,7 | ±0,3 | 7,5 | ±0,5 | 2,50 | ±0,15 | 1660,0 |
| 1500 | ±2,0 | 1560 | 30,0 |  | 6,0 |  | 24,0 |  | 6,3 |  | 5,7 |  | 9,0 |  | 3,00 |  | 2201,0 |
| 1540 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2519,0 |
| 1600 |  | 1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615,0 |
| 1700 |  | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2630,0 |
| 1740 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2840,0 |
| 1800 |  | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936,0 |
| 1900 |  | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3010,0 |
| 1940 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3161,0 |
| 2000 |  | 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3257,0 |
| 70 | ±0,7 | 90 | 10,0 | +0,3 -0,2 | 2,0 | +0,2 | 8,0 | +1,0 -0,3 | 2,2 | +0,5 -0,2 | 1,8 | ±0,2 | 3,0 | ±0,3 | 1,0 | ±0,1 | 15,8 |
| 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |
| 90 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |
| 100 | ±0,8 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,4 |
| 110 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,6 |
| Примечания: 1 При расчете массы плотность материала принята 1,3·103 кг/м3. 2 Допускается по согласованию пересмотр нижнего и верхнего пределов отклонений при условии сохранения поля предельных отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения манжеты d=180 мм и D=200 мм из резины группы 2:

М 180×200—2 ГОСТ 22704—202_

3.3 Конструкция и размеры нажимных колец должны соответствовать указанным на рисунке 3 и таблице 3.

* Размер для справок.

** Размеры обеспечивают инструментом.

Рисунок 3 — Конструкция и размеры нажимных колец

Таблица 3 — Размеры нажимных колец                          В миллиметрах

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| 8 | 20 | 8,3 | ±0,3 | 19,7 | 5,7 | ±0,2 | 6,2 | +0,7 -0,3 | 4,2 | +0,7 -0,2 | 0,60 | 2,1 |
| 10 |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 12 | (22) | 12,3 |  | 21,7 | 4,7 |  | 5,8 |  |  |  | 0,50 | 1,8 |
| 14 | (24) | 14,3 |  | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| (15) | 25 | 15,3 |  | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 16 | (26) | 16,3 |  | 25,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 18 | (28) | 18,3 |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 20 | (30) | 20,3 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 22 | 32 | 22,3 |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
| (26) | 36 | 26,3 |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |
| 10 | (22) | 10,3 |  | 21,7 | 5,7 | +0,3 -0,2 | 6,2 |  |  |  | 0,60 | 2,2 |
| 12 | (24) | 12,3 |  | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| (13) | 25 | 13,3 |  | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 14 | (26) | 14,3 |  | 25,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| 15 | 27 | 15,3 | ±0,3 | 26,7 | 5,7 | +0,3 -0,2 | 6,2 | +0,7 -0,3 | 4,2 | +0,7 -0,2 | 0,60 | 2,8 |
| 16 | (28) | 16,3 |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 18 | (30) | 18,3 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| 20 | (32) | 20,3 |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 22 | 34 | 22,3 |  | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| 24 | 36 | 24,3 |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 25 | (37) | 25,3 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
| 28 | 40 | 28,3 |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |
| 30 | 42 | 30,5 | ±0,5 | 41,5 | 5,5 |  | 6,1 |  |  |  |  | 4,8 |
| 32 | (44) | 32,5 |  | 43,5 |  |  |  |  |  | +0,5 -0,2 |  | 5,5 |
| (33) | 45 | 33,5 |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 35 | 47 | 35,5 |  | 46,5 |  |  |  |  |  | +0,7 -0,2 |  | 5,5 |
| 36 | (48) | 36,5 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |
| (38) | 50 | 38,5 |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| 40 | (52) | 40,5 |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
| 20 | (35) | 20,3 | ±0,3 | 34,7 | 7,2 |  | 7,7 | +1,2 -0,4 | 5,2 | +1,2 -0,3 | 0,75 | 6,1 |
| (21) | 36 | 21,3 |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
| 22 | 37 | 22,3 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |
| 25 | 40 | 25,3 |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 |
| 28 | 43 | 28,3 |  | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |
| (30) | 45 | 30,5 | ±0,5 | 44,5 | 7,0 |  | 7,6 |  |  |  |  | 8,3 |
| 32 | 47 | 32,5 |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
| 35 | 50 | 35,5 |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| 36 | 51 | 36,5 |  | 50,5 | 7,0 | +0,3 -0,2 | 7,6 | +1,2 -0,4 | 5,2 | +1,2 -0,3 | 0,75 | 9,9 |
| 40 | 55 | 40,5 |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |
| (41) | 56 | 41,5 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |
| 45 | (60) | 45,5 |  | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 |
| (48) | 63 | 48,5 |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 |
| 50 | (65) | 50,5 |  | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |
| (55) | 70 | 55,5 |  | 69,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |
| 56 | (71) | 56,7 | ±0,7 | 70,3 | 6,8 |  |  |  |  |  |  | 14,1 |
| 60 | 75 | 60,7 |  | 74,3 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 63 | (78) | 63,7 |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 |
| (65) | 80 | 65,7 |  | 79,3 |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |
| 70 | (85) | 70,7 |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  | 17,2 |
| 65 | 85 | 65,7 |  | 84,3 | 9,3 |  | 10,1 |  | 6,8 |  | 1,0 | 28,8 |
| 70 | 90 | 70,7 |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| (75) | 90 | 75,7 |  | 89,3 | 6,8 |  | 7,6 |  | 5,2 |  | 0,75 | 18,3 |
| 80 | (95) | 80,7 |  | 94,3 |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 |
| 75 | 95 | 75,7 |  | 94,3 | 9,3 |  | 10,1 |  | 6,8 |  | 1,00 | 32,7 |
| 80 | 100 | 80,7 |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 |
| 85 | 105 | 85,7 |  | 104,3 |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |
| (85) | 100 | 85,7 |  | 99,3 | 6,8 |  | 7,6 |  | 5,2 |  | 0,75 | 21,0 |
| 90 | (105) | 90,7 |  | 104,3 |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |
|  | 110 |  |  | 109,3 | 9,2 |  | 10,1 |  | 6,8 |  | 1,0 | 37,0 |
| 95 | 115 | 95,8 | ±0,8 | 114,2 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 40,3 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| (95) | 110 | 95,8 | ±0,8 | 109,2 | 6,7 | +0,3 -0,2 | 7,6 | +1,2 -0,4 | 6,8 | +1,2 -0,3 | 1,0 | 23,0 |
| 100 | (115) | 100,8 |  | 114,2 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 24,0 |
| 100 | (120) | 100,8 |  | 119,2 | 9,2 |  | 10,0 |  | 5,2 |  | 0,75 | 40,0 |
| 105 | 125 | 105,8 |  | 124,2 |  |  |  |  | 6,8 |  | 1,0 | 44,2 |
| 110 | 125 | 110,8 |  | 124,2 | 6,7 |  | 7,5 |  |  |  |  | 27,0 |
| 110 | (130) | 110,8 |  | 129,2 | 9,2 |  | 10,0 |  |  |  |  | 44,0 |
| 115 | 135 | 115,8 |  | 134,2 |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |
| 120 | 140 | 120,8 |  | 139,2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,5 |
| 125 | 145 | 125,8 |  | 144,2 |  |  |  |  |  |  |  | 52,7 |
| 125 | 140 | 125,8 |  | 139,2 | 6,7 |  | 7,5 |  | 5,2 |  | 0,75 | 30,0 |
| 20 | 40 | 20,3 | ±0,3 | 39,7 | 9,7 |  | 10,2 |  | 6,8 |  | 1,00 | 11,4 |
| 22 | (42) | 22,3 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| 25 | 45 | 25,3 |  | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |
| 28 | (48) | 28,3 |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |
| (30) | 50 | 30,5 | ±0,5 | 49,5 | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 15,3 |
| 32 | (52) | 32,5 |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |
| (35) | (55) | 35,5 |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  | 17,2 |
| 36 | 56 | 36,5 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |
| 40 | (60) | 40,5 |  | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |
| (43) | 63 | 43,5 |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |
| 45 | (65) | 45,5 |  | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |
| 50 | 70 | 50,5 |  | 69,5 |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |
| (55) | (75) | 55,5 |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| 56 | (76) | 56,7 | ±0,7 | 75,3 | 9,3 | +0,3 -0,2 | 10,1 | +1,2 -0,4 | 6,8 | +1,2 -0,3 | 1,00 | 26,0 |
| (60) | 80 | 60,7 |  | 79,3 |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |
| 63 | (83) | 63,7 |  | 82,3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |
| 130 | 150 | 130,8 | ±0,8 | 149,2 | 9,2 |  | 10,0 |  |  |  |  | 53,6 |
| 140 | 160 | 140,8 |  | 159,2 |  |  |  |  |  |  |  | 59,0 |
| 150 | 170 | 150,8 |  | 169,2 |  |  |  |  |  |  |  | 61,4 |
| 160 | 180 | 160,8 |  | 179,2 |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 |
| 170 | 190 | 170,8 |  | 189,2 |  |  |  |  |  |  |  | 69,0 |
| 180 | 200 | 180,8 |  | 199,2 |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 |
| 200 | 220 | 201 | ±1 | 219,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| (60) | (85) | 60,7 | ±0,7 | 84,3 | 11,8 |  | 12,6 |  | 8,4 |  | 1,25 | 41,0 |
| (65) | 90 | 65,7 |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 |
| 70 | (95) | 70,7 |  | 94,3 |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |
| (75) | 100 | 75,7 |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  | 49,0 |
| 80 | (105) | 80,7 |  | 104,3 |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 |
| (85) | 110 | 85,7 |  | 109,3 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |
| 90 | (115) | 90,7 |  | 114,3 |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |
| (95) | (120) | 95,8 | ±0,8 | 119,2 | 11,7 |  | 12,5 |  |  |  |  | 61,0 |
| 100 | 125 | 100,8 |  | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 |
| 110 | 135 | 110,8 |  | 134,2 |  |  |  |  |  |  |  | 69,2 |
| 115 | 140 | 115,8 |  | 139,2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |
| 120 | 145 | 120,8 |  | 144,2 |  |  |  |  |  |  |  | 74,2 |
| 125 | 150 | 125,8 |  | 149,2 |  |  |  |  |  |  |  | 78,7 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| 140 | 165 | 140,8 | ±0,8 | 164,2 | 11,7 | +0,3 -0,2 | 12,5 | +1,2 -0,4 | 8,4 | +1,2 -0,3 | 1,25 | 88,0 |
| 160 | 185 | 160,8 |  | 184,2 |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |
| 180 | 205 | 180,8 |  | 204,2 |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |
| 200 | 225 | 201,0 |  | 224,0 | 11,5 |  |  |  |  |  |  | 116,5 |
| (105) | (135) | 105,8 |  | 134,2 | 14,2 | +0,5 -0,3 | 15,4 | +2,0 -0,5 | 10,4 | +1,2 -0,4 | 1,50 | 95,0 |
| 110 | 140 | 110,8 |  | 139,2 |  |  |  |  |  | +2,0 -0,4 |  | 107,0 |
| (120) | (150) | 120,8 |  | 149,2 |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |
| 125 | (155) | 125,8 |  | 154,2 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |
| (130) | 160 | 130,8 |  | 159,2 |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |
| 140 | (170) | 140,8 |  | 169,2 |  |  |  |  |  |  |  | 133,0 |
| (150) | 180 | 150,8 |  | 179,2 |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |
| 160 | (190) | 160,8 |  | 189,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| (170) | 200 | 170,8 |  | 199,2 |  |  |  |  |  |  |  | 159,0 |
| 180 | (210) | 180,8 |  | 209,2 |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |
| (190) | 220 | 190,8 |  | 219,2 |  |  |  |  |  |  |  | 176,0 |
| 200 | (230) | 201,0 | ±1,0 | 229,0 | 14,0 |  | 15,3 |  |  |  |  | 184,0 |
| (210) | (240) | 211,0 |  | 239,0 |  |  |  |  |  |  |  | 192,0 |
| 220 | 250 | 221,0 |  | 249,0 |  |  |  |  |  |  |  | 201,0 |
| 250 | 280 | 251,0 |  | 279,0 |  |  |  |  |  |  |  | 227,0 |
| 270 | 300 | 271,0 |  | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  | 244,0 |
| 280 | (310) | 281,0 |  | 309,0 |  |  |  |  |  |  |  | 252,0 |
| (290) | 320 | 291,0 |  | 319,0 |  |  |  |  |  |  |  | 261,0 |
| 300 | 330 | 301,0 |  | 329,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| 320 | (350) | 321,0 | ±1,0 | 349,0 | 14,0 | +0,5 -0,3 | 15,3 | +2,0 -0,5 | 10,4 | +2,0 -0,4 | 1,50 | 287,0 |
| (330) | 360 | 331,0 |  | 359,0 |  |  |  |  |  |  |  | 296,0 |
| 360 | (390) | 361,0 |  | 389,0 |  |  |  |  |  |  |  | 321,0 |
| (370) | 400 | 371,0 |  | 399,0 |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |
| 400 | (430) | 401,0 |  | 429,0 |  |  |  |  |  |  |  | 356,0 |
| (420) | 450 | 421,0 |  | 449,0 |  |  |  |  |  |  |  | 372,0 |
| 450 | (480) | 451,0 |  | 479,0 |  |  |  |  |  |  |  | 398,0 |
| (470) | 500 | 471,0 |  | 499,0 |  |  |  |  |  |  |  | 415,0 |
| 500 | (530) | 501,0 |  | 529,0 |  |  |  |  |  |  |  | 441,0 |
| 220 | (260) | 221,0 |  | 259,0 | 19,0 |  | 20,3 |  | 13,6 |  | 2,00 | 341,0 |
| (240) | 280 | 241,0 |  | 279,0 |  |  |  |  |  |  |  | 369,0 |
| 250 | (290) | 251,0 |  | 289,0 |  |  |  |  |  |  |  | 374,0 |
| (260) | (300) | 261,0 |  | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  | 417,0 |
| 270 | 310 | 271,0 |  | 309,0 |  |  |  |  |  |  |  | 412,0 |
| 280 | 320 | 281,0 |  | 319,0 |  |  |  |  |  |  |  | 426,0 |
| (300) | (340) | 301,0 |  | 339,0 |  |  |  |  |  |  |  | 477,0 |
| 320 | 360 | 321,0 |  | 359,0 |  |  |  |  |  |  |  | 482,0 |
| (340) | (380) | 341,0 |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  | 535,0 |
| 360 | 400 | 361,0 |  | 399,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |
| (380) | (420) | 381,0 |  | 419,0 |  |  |  |  |  |  |  | 593,0 |
| 400 | (440) | 401,0 |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  | 597,0 |
| (410) | 450 | 411,0 |  | 449,0 |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 |
| (420) | (460) | 421,0 |  | 459,0 |  |  |  |  |  |  |  | 625,0 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| (440) | (480) | 441,0 | ±1,0 | 479,0 | 19,0 | +0,5 -0,3 | 20,3 | +2,0 -0,5 | 13,6 | +2,0 -0,4 | 2,00 | 655,0 |
| 450 | (490) | 451,0 |  | 489,0 |  |  |  |  |  |  |  | 667,0 |
| (460) | 500 | 461,0 |  | 499,0 |  |  |  |  |  |  |  | 690,0 |
| (480) | (520) | 481,0 |  | 519,0 |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 |
| 500 | (540) | 501,0 |  | 539,0 |  |  |  |  |  |  |  | 737,0 |
| (520) | 560 | 521,0 |  | 559,0 |  |  |  |  |  |  |  | 766,0 |
| (530) | (570) | 531,0 |  | 569,0 |  |  |  |  |  |  |  | 810,0 |
| 560 | (600) | 561,0 |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  | 823,0 |
| (590) | 630 | 591,0 |  | 629,0 |  |  |  |  |  |  |  | 865,0 |
| (600) | (640) | 601,0 |  | 639,0 |  |  |  |  |  |  |  | 913,0 |
| 630 | (670) | 631,0 |  | 669,0 |  |  |  |  |  |  |  | 922,0 |
| (670) | 710 | 671,0 |  | 709,0 |  |  |  |  |  |  |  | 979,0 |
| 710 | (750) | 711,0 |  | 749,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1038,0 |
| (750) | 800 | 751,0 | ±1,2 | 799,0 | 24,0 | +0,8 -0,5 | 25,3 | +2,0 -0,5 | 16,8 | +2,0 -0,4 | 2,50 | 1730,0 |
| 800 | (850) | 801,0 |  | 849,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1840,0 |
| (850) | 900 | 851,0 |  | 899,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1951,0 |
| 900 | (950) | 901,0 |  | 949,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2043,0 |
| (950) | 1000 | 951,0 |  | 999,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2155,0 |
| 1000 | (1050) | 1001,0 |  | 1049,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2365,0 |
| (1010) | (1060) | 1011,0 |  | 1059,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2410,0 |
| (1060) | (1110) | 1061,0 |  | 1109,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2485,0 |
| (1070) | 1120 | 1071,0 |  | 1119,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2420,0 |
| 1120 | (1170) | 1121,0 |  | 1169,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2505,0 |

Продолжение таблицы 3

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d1 |  | D1 | b2 |  | h3 |  | h4 |  | r2 (пред. откл. ±0,2) | Масса справочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |
| (1130) | (1180) | 1131,0 | ±1,2 | 1179,0 | 24,0 | +0,8 -0,5 | 25,3 | +2,0 -0,5 | 16,8 | +2,0 -0,4 | 2,50 | 2580,0 |
| (1180) | (1230) | 1181,0 |  | 1229,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2660,0 |
| (1200) | 1250 | 1201,0 |  | 1249,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2705,0 |
| 1250 | (1300) | 1251,0 |  | 1299,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2815,0 |
| (1270) | (1320) | 1271,0 |  | 1319,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2910,0 |
| (1320) | (1370) | 1321,0 |  | 1369,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2970,0 |
| (1350) | 1400 | 1351,0 |  | 1399,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3040,0 |
| 1400 | (1450) | 1401,0 |  | 1449,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3145,0 |
| (1450) | (1500) | 1451,0 |  | 1499,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3260,0 |
| (1500) | (1560) | 1501,0 | ±1,5 | 1559,0 | 29,0 |  | 30,6 |  | 20,2 |  | 3,00 | 4940,0 |
| (1540) | 1600 | 1541,0 |  | 1599,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5040,0 |
| 1600 | (1660) | 1601,0 |  | 1659,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5220,0 |
| (1700) | (1760) | 1701,0 |  | 1759,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5560,0 |
| (1740) | 1800 | 1741,0 |  | 1799,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5680,0 |
| 1800 | (1860) | 1801,0 |  | 1859,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5870,0 |
| (1900) | (1960) | 1901,0 |  | 1959,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6072,0 |
| (1940) | 2000 | 1941,0 |  | 1999,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6320,0 |
| 2000 | (2060) | 2001,0 |  | 2059,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6510,0 |
| Примечания: 1 При расчете массы плотность материала принята 1,3·103 кг/м3. 2 Допускается по согласованию пересмотр нижнего и верхнего пределов отклонений при условии сохранения поля предельных отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения нажимного кольца d=180 мм и D=200 мм из резины группы 2:

KH 180×200—2 ГОСТ 22704—202_

3.4 Конструкция и размеры опорных колец должны соответствовать указанным на рисунке 4 и таблице 4.

* Размер для справок.

** Размеры обеспечивают инструментом.

Рисунок 4 — Конструкция и размеры опорных колец

Таблица 4 — Размеры опорных колец                            В миллиметрах

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 8 | 20 | 9,0 | ±0,3 | 19,0 | 5,0 | ±0,2 | 3 | 3,6 | +0,7 -0,3 | 1,7 | +0,7 -0,3 | 1,0 | 0,60 | 1,0 |
| 10 |  | 10,5 |  | 19,5 | 4,5 |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,50 |  |
| 12 | (22) | 12,5 |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 14 | (24) | 14,5 |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| (15) | 25 | 15,5 |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 16 | (26) | 16,5 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 18 | (28) | 18,5 |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 20 | (30) | 20,5 |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 22 | 32 | 22,5 |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| (26) | 36 | 26,5 | ±0,3 | 35,5 | 4,5 | ±0,2 | 3 | 3,6 | +0,7 -0,3 | 2,0 | +0,7 -0,3 | 1,0 | 0,50 | 2,0 |
| 10 | (22) | 11,0 |  | 21,0 | 5,0 | +0,3 -0,2 |  |  |  | 1,7 |  |  | 0,60 | 1,1 |
| 12 | (24) | 13,0 |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| (13) | 25 | 14,0 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 14 | (26) | 15,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 15 | 27 | 16,0 |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 16 | (28) | 17,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 18 | (30) | 19,0 |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 20 | (32) | 21,0 |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 22 | 34 | 23,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 25 | (37) | 26,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 28 | 40 | 29,0 |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 24 | 36 | 25,0 | ±0,5 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 30 | 42 | 31,0 |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 32 | (44) | 33,0 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |
| (33) | 45 | 34,0 |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 35 | 47 | 36,0 |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
| 36 | (48) | 37,0 |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
| (38) | 50 | 39,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |
| 40 | (52) | 41,0 |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 20 | (35) | 21,0 | ±0,3 | 34,0 | 6,5 | +0,3 -0,2 | 5 | 4,6 | +0,7 -0,3 | 2,2 | +0,7 -0,3 | 1,2 | 0,75 | 3,2 |
| (21) | 36 | 22,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| 22 | 37 | 23,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |
| 25 | 40 | 26,0 |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
| 28 | 43 | 29,0 |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |
| (30) | 45 | 31,0 | ±0,5 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |
| 32 | 47 | 33,0 |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |
| 35 | 50 | 36,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |
| 36 | 51 | 37,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |
| 40 | 55 | 41,0 |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| (41) | 56 | 42,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| 45 | (60) | 46,0 |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |
| (48) | 63 | 49,0 |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 50 | (65) | 51,0 |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |
| (55) | 70 | 56,0 |  | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |
| 56 | (71) | 57,0 | ±0,7 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 60 | 75 | 61,0 |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 63 | (78) | 64,0 |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |
| (65) | 80 | 66,0 |  | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |
| 70 | (85) | 71,0 |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |
| 65 | 85 | 66,0 |  | 84,0 | 9,0 |  |  | 5,5 |  | 2,4 |  |  | 1,00 | 13,2 |
| 70 | 90 | 71,0 |  | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |
| 75 | 95 | 76,0 |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| (75) | 90 | 76,0 | ±0,7 | 89,0 | 6,5 | +0,3 -0,2 | 5 | 4,6 | +0,7 -0,3 | 2,2 | +0,7 -0,3 | 1,2 | 0,75 | 9,5 |
| 80 | (95) | 81,0 |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |
| 80 | 100 |  |  | 99,0 | 9,0 |  |  | 5,5 |  | 2,4 |  |  | 1,00 | 16,4 |
| 85 | 105 | 86,0 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 |
| (85) | 100 | 86,0 |  | 99,0 | 6,5 |  |  | 4,6 |  | 2,2 |  |  | 0,75 | 10,7 |
| 90 | (105) | 91,0 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,3 |
| 90 | 110 |  |  | 109,0 | 9,0 |  |  | 5,5 |  | 2,4 |  |  | 1,00 | 18,5 |
| (95) | 110 | 96,0 | ±0,8 | 109,0 | 6,5 |  |  | 4,6 |  | 2,2 |  |  | 0,75 | 11,9 |
| 100 | (115) | 101,0 |  | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |
| 95 | 115 | 96,0 |  | 114,0 | 9,0 |  |  | 5,5 |  | 2,4 |  |  | 1,00 | 18,6 |
| 100 | (120) | 101,0 |  | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |
| 105 | 125 | 106,0 |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |
| 110 | 125 | 111,0 |  | 124,0 | 6,5 |  |  | 4,6 |  | 2,2 |  |  | 0,75 | 13,7 |
|  | (130) |  |  | 129,0 | 9,0 |  |  | 5,5 |  | 2,4 |  |  | 1,00 | 22,0 |
| 115 | 135 | 116,0 |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,1 |
| 120 | 140 | 121,0 |  | 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,1 |
| 125 | 145 | 126,0 |  | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,1 |
| 130 | 150 | 131,0 |  | 149,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,9 |
| 150 | 170 | 151,0 |  | 169,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,3 |
| 170 | 190 | 171,0 |  | 189,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,8 |
| 125 | 140 | 126,0 |  | 139,0 | 6,5 |  |  | 4,6 |  | 2,2 |  |  | 0,75 | 15,3 |
| 20 | 40 | 21,0 | ±0,3 | 39,0 | 9,0 |  |  | 5,5 |  | 2,4 |  |  | 1,00 | 5,3 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 22 | (42) | 23,0 | ±0,3 | 41,0 | 9,0 | +0,3 -0,2 | 5 | 5,5 | +0,7 -0,3 | 2,4 | +0,7 -0,3 | 1,2 | 1,00 | 5,7 |
| 25 | 45 | 26,0 |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
| 28 | (48) | 29,0 |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |
| (30) | 50 | 31,0 | ±0,5 | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 |
| 32 | (52) | 33,0 |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |
| (35) | (55) | 36,0 |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 36 | 56 | 37,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |
| 40 | (60) | 41,0 |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |
| (43) | 63 | 44,0 |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |
| 45 | (65) | 46,0 |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |
| 50 | 70 | 51,0 |  | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| (55) | (75) | 56,0 |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |
| 56 | (76) | 57,0 | ±0,7 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 |
| (60) | 80 | 61,0 |  | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 |
| 63 | (83) | 64,0 |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 |
| 140 | 160 | 141,0 | ±0,8 | 159,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |
| 160 | 180 | 161,0 |  | 179,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,0 |
| 180 | 200 | 181,0 |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |
| 200 | 220 | 201,0 | ±1,0 | 219,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 |
| (60) | (85) | 61,0 | ±0,7 | 84,0 | 11,5 |  |  | 7,0 |  | 2,8 |  |  | 1,25 | 23,0 |
| (65) | 90 | 66,0 |  | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |
| 70 | (95) | 71,0 |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
| (75) | 100 | 76,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 80 | (105) | 81,0 | ±0,7 | 104,0 | 11,5 | +0,3 -0,2 | 5 | 7,0 | +0,7 -0,3 | 2,8 | +0,7 -0,3 | 1,2 | 1,25 | 27,0 |
| (85) | 110 | 86,0 |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 |
| 90 | (115) | 91,0 |  | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| (95) | (120) | 96,0 | ±0,8 | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |
| 100 | 125 | 101,0 |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |
| 110 | 135 | 111,0 |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |
| 115 | 140 | 116,0 |  | 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,2 |
| 120 | 145 | 121,0 |  | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,7 |
| 125 | 150 | 126,0 |  | 149,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,7 |
| 140 | 165 | 141,0 |  | 164,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,0 |
| 160 | 185 | 161,0 |  | 184,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,5 |
| 180 | 205 | 181,0 |  | 204,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,8 |
| 200 | 225 | 201,0 | ±1,0 | 224,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |
| (105) | (135) | 107,0 | ±0,8 | 133,0 | 13,0 | +0,5 -0,3 | 10 | 8,4 | +1,2 -0,4 | 3,8 | +1,2 -0,4 | 1,5 | 1,50 | 41,0 |
| 110 | 140 | 112,0 |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 |
| (120) | (150) | 122,0 |  | 148,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 |
| 125 | (155) | 127,0 |  | 153,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 |
| (130) | 160 | 132,0 |  | 158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |
| 140 | (170) | 142,0 |  | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |
| (150) | 180 | 152,0 |  | 178,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,0 |
| 160 | (190) | 162,0 |  | 188,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
| (170) | 200 | 172,0 |  | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,0 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 180 | (210) | 182,0 | ±0,8 | 208,0 | 13,0 | +0,5 -0,3 | 10 | 8,4 | +1,2 -0,4 | 3,8 | +1,2 -0,4 | 1,5 | 1,50 | 78,0 |
| (190) | 220 | 192,0 |  | 218,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,0 |
| 200 | (230) | 202,0 | ±1,0 | 228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |
| (210) | (240) | 212,0 |  | 238,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |
| 220 | 250 | 222,0 |  | 248,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |
| 250 | 280 | 252,0 |  | 278,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |
| 270 | 300 | 272,0 |  | 298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,0 |
| 280 | (310) | 282,0 |  | 308,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,0 |
| (290) | 320 | 292,0 |  | 318,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,0 |
| 300 | 330 | 302,0 |  | 328,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,0 |
| 320 | (350) | 322,0 |  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,0 |
| (330) | 360 | 332,0 |  | 358,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |
| 360 | (390) | 362,0 |  | 388,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,0 |
| (370) | 400 | 372,0 |  | 398,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,0 |
| 400 | (430) | 402,0 |  | 428,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,0 |
| (420) | 450 | 422,0 |  | 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,0 |
| 450 | (480) | 452,0 |  | 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,0 |
| (470) | 500 | 472,0 |  | 498,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,0 |
| 500 | (530) | 502,0 |  | 528,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,0 |
| 220 | (260) | 222,0 |  | 258,0 | 18,0 |  |  | 11,0 |  | 4,6 |  |  | 2,00 | 183,0 |
| (240) | 280 | 242,0 |  | 278,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 250 | (290) | 252,0 |  | 288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,0 |
| (260) | (300) | 262,0 |  | 298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 270 | 310 | 272,0 | ±1,0 | 308,0 | 18,0 | +0,5 -0,3 | 10 | 11,0 | +1,2 -0,4 | 4,6 | +1,2 -0,4 | 1,5 | 2,00 | 222,0 |
| 280 | 320 | 282,0 |  | 318,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 |
| (300) | (340) | 302,0 |  | 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,0 |
| 320 | 360 | 322,0 |  | 358,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,0 |
| (340) | (380) | 342,0 |  | 378,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,0 |
| 360 | 400 | 362,0 |  | 398,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,0 |
| (380) | (420) | 382,0 |  | 418,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |
| 400 | (440) | 402,0 |  | 438,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,0 |
| (410) | 450 | 412,0 |  | 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,0 |
| (420) | (460) | 422,0 |  | 458,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,0 |
| (440) | (480) | 442,0 |  | 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,0 |
| 450 | (490) | 452,0 |  | 488,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,0 |
| (460) | 500 | 462,0 |  | 498,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |
| (480) | (520) | 482,0 |  | 518,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,0 |
| 500 | (540) | 502,0 |  | 538,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,0 |
| (520) | 560 | 522,0 |  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,0 |
| (530) | (570) | 532,0 |  | 568,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,0 |
| 560 | (600) | 562,0 |  | 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,0 |
| (590) | 630 | 592,0 |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,0 |
| (600) | (640) | 602,0 |  | 638,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,0 |
| 630 | (670) | 632,0 |  | 668,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,0 |
| (670) | 710 | 672,0 |  | 708,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,0 |

Продолжение таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| 710 | (750) | 712,0 | ±1,0 | 748,0 | 18,0 | +0,5 -0,3 | 10 | 11,0 | +1,2 -0,4 | 4,6 | +1,2 -0,4 | 1,5 | 2,00 | 592,0 |
| (750) | 800 | 752,0 | ±1,5 | 798,0 | 23,0 | +0,8 -0,5 |  | 14,5 | +2,0 -0,5 | 6,3 | +2,0 -0,5 | 2,0 | 2,50 | 870,0 |
| 800 | (850) | 802,0 |  | 848,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,0 |
| (850) | 900 | 852,0 |  | 898,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,0 |
| 900 | (950) | 902,0 |  | 948,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040,0 |
| (950) | 1000 | 952,0 |  | 998,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,0 |
| 1000 | (1050) | 1002,0 |  | 1048,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156,0 |
| (1010) | (1060) | 1012,0 |  | 1058,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1216,0 |
| (1060) | (1110) | 1062,0 |  | 1108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1276,0 |
| (1070) | 1120 | 1072,0 |  | 1118,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1335,0 |
| 1120 | (1170) | 1122,0 |  | 1168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385,0 |
| (1130) | (1180) | 1132,0 |  | 1178,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,0 |
| (1180) | (1230) | 1182,0 |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1495,0 |
| (1200) | 1250 | 1202,0 |  | 1248,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |
| 1250 | (1300) | 1252,0 |  | 1298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,0 |
| (1270) | (1320) | 1272,0 |  | 1318,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,0 |
| (1320) | (1370) | 1322,0 |  | 1368,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715,0 |
| (1350) | 1400 | 1352,0 |  | 1398,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770,0 |
| 1400 | (1450) | 1402,0 |  | 1448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1825,0 |
| (1450) | (1500) | 1452,0 |  | 1498,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,0 |
| (1500) | (1560) | 1502,0 | ±2,0 | 1558,0 | 28,0 |  |  | 16,8 |  | 6,8 |  |  | 3,00 | 2315,0 |
| (1540) | 1600 | 1542,0 |  | 1598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420,0 |
| 1600 | (1660) | 1602,0 |  | 1658,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520,0 |

Окончание таблицы 4

| Диаметры уплотняемых деталей |  | d2 |  | D2 | b3 |  | b4 (пред. откл. ±0,5) | h5 |  | h6 |  | h7 (пред. откл. ±0,2) | r3 (пред. откл. ±0,2) | Масса спра- вочная 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штока d | цилиндра D | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. |  | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. |  |  |  |
| (1700) | (1760) | 1702,0 | ±2,0 | 1758,0 | 28,0 | +0,8 -0,5 | 10 | 16,8 | +2,0 -0,5 | 6,8 | +2,0 -0,5 | 2,0 | 3,00 | 2600,0 |
| (1740) | 1800 | 1742,0 |  | 1798,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2730,0 |
| 1800 | (1860) | 1802,0 |  | 1858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2820,0 |
| (1900) | (1960) | 1902,0 |  | 1958,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2990,0 |
| (1940) | 2000 | 1942,0 |  | 1998,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040,0 |
| 2000 | (2060) | 2002,0 |  | 2058,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3140,0 |
| Примечания: 1 При расчете массы плотность материала принята 1,3·103 кг/м3. 2 Допускается по согласованию пересмотр нижнего и верхнего пределов отклонений при условии сохранения поля предельных отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения опорного кольца d=180 мм и D=200 мм из резины группы 2:

КО 180×200—2 ГОСТ 22704—202_

4 Технические требования

4.1 Уплотнения должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.2 Для изготовления уплотнений следует применять ткань доместик по ГОСТ 1104-69 или хлопчатобумажные и комбинированные ткани, имеющие прочностные показатели не ниже, чем у ткани доместик, промазанные резиновой смесью. Допускается применять нажимные и опорные кольца из бронзы, текстолита, полиамидов и других материалов.

4.3 Для промазывания ткани следует применять резины, указанные в таблице 5.

Таблица 5 — Резины для промазывания ткани

| Группа резины | Тип каучука | Температура рабочей среды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлоропреновый каучук | От минус 30 °С до плюс 70 °С |
| 2 | Хлоропреновый каучук, Хлоропреновый каучук + Бутадиен-нитрильный каучук | От минус 50 °С до плюс 100 °С |

4.4 Физико-механические показатели резин указаны в таблице 6.

Таблица 6 — Физико-механические показатели резин

| Наименование показателя | Значение для манжет группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория А |  | Категория Б |
|  | 1 группа резины | 2 группа резины | 2 группа резины |
| 1 Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | Не контролируется | 4,0 | 4,4 |
| 2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | То же | 300 | 300 |
| 3 Изменение массы после воздействия стандартной жидкости СЖР-2 при температуре 100 °С в течение 72 ч, %, не более | То же | 20 | 20 |
| 4 Прочность связи между отдельными слоями прорезиненной ткани на 1 см ширины образца, Н, не менее | 10 | 10 | 12 |

4.5 Уплотнения, предназначенные для работы в тропических условиях, должны изготовляться с применением резин в соответствии с требованиями ГОСТ 15152.

4.6 Качество поверхности уплотнения обеспечивают формующей поверхностью пресс-формы, шероховатость которой не должна быть грубее Ra ≤ 0,32 мкм.

4.7 Шевронные манжеты, нажимные и опорные кольца диаметром более 500 мм допускается изготовлять из профильных полос соответствующего поперечного сечения с одним стыком.

4.8 Внешний вид уплотнений должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7 — Требования для уплотнений                        В миллиметрах

| Показатель внешнего вида | Значение, не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для цельноформованных уплотнений |  | для профильных полос |  |
|  | на рабочей поверхности манжет | на поверхности колец и остальных поверхностях манжет | на рабочей поверхности манжет | на поверхности колец и остальных поверхностях манжет |
| Возвышения, углубления | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| Недопрессовки, пузыри | Не допускаются | Глубина 0,5 Площадь 50 мм2 | Глубина 0,5 Площадь 50 мм2 в количестве 1 на 1 м | Глубина 1,0 Площадь 100 мм2 в количестве 2 на 1 м |
| Выступающие следы от обрезки выпрессовки | 0,7 по всему периметру | Для опорных колец по размеру b4 – 1 мм | 1,5 по всей длине |  |
| Вырывы | Не допускаются | Глубина 0,5, длина 10 % по периметру | Глубина 0,5 в количестве 1 на 1 м | Глубина 1,0 в количестве 2 на 1 м |
| Выход резины на поверхность | Допускается |  |  |  |
| Разнотон | Допускается |  |  |  |
| Складки, следы, состыковки концов тканей заготовок | Допускаются без расслоения |  |  |  |
| Искажение формы | Половина поля допуска |  |  |  |

4.9 Требования к надежности

4.9.1 Установленный срок службы и установленный ресурс уплотнений в зависимости от группы резины и температуры эксплуатации должны соответствовать приведенным в таблице 8.

Таблица 8 — Установленные сроки службы и ресурсы уплотнений

| Группа резины | Температурный интервал работоспособности уплотнений, °С | Установленный срок службы, лет | Установленный ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От минус 30 до плюс 100 | 2 | 2 года при температуре от минус 30 до плюс 100 °С, из них при температуре от плюс 50 до плюс 70 °С – 6 мес. или при температуре от плюс 70 до плюс 100 °С – 100 ч. |
| 2 | От минус 30 до плюс 120 | 5 | 5 лет при температуре от минус 30 °С до плюс 120 °С, из них при температуре от 50 °С до 80 °С – 1 год или при температуре от 80 °С до 100 °С – 2 мес, или при температуре от 100 °С до 120 °С – 10 сут |
| Примечание — Установленный срок службы исчисляется со дня установки уплотнений в сборочные единицы. |  |  |  |

4.9.2 Срок хранения уплотнений в россыпи — 2 года.

Срок хранения исчисляется со дня приемки уплотнений службой технического контроля предприятия-изготовителя. Допускается увеличивать срок хранения за счет соответствующего снижения установленного срока службы.

4.9.3 80%-ный ресурс уплотнений с применением резины 1-й группы при температуре эксплуатации не выше 100 °С и с применением резины 2-й группы при температуре эксплуатации не выше 120 °С соответствует приведенному в таблицах 8 и 9.

Таблица 9

| Группа резины | 80%-ный ресурс, ч/км, не менее, при давлении рабочих сред, МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 |  | Св. 10 до 25 |  | Св. 25 до 50 |  | Св. 50 до 63 |  |
|  | при скорости, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 1 | Св. 1 до 3 | До 1 | Св. 1 до 3 | До 1 | Св. 1 до 3 | До 1 | Св. 1 до 3 |
| 1 | 3000 10000 | 1250 7500 | 2000 7000 | 800 5000 | 1200 4500 | 400 2500 | 500 1500 | 150 1000 |
| 2 | 4500 15000 | 2000 12000 | 3000 11000 | 1250 7500 | 1500 5000 | 600 3500 | 800 2500 | 300 2000 |

4.9.4 Критерием отказа уплотнений является степень герметичности, не превышающая 0,5 см3/м2 к концу выработки их ресурса.

Фактическую степень герметичности V, см3/м2, для жидких рабочих сред определяют по формуле

V=QπDln,                                     (1)

где Q — объем утечки рабочей среды за n циклов, см3;

D — диаметр уплотняемой поверхности штока или цилиндра, м;

ln — путь трения за 1 цикл, м. За цикл принимается перемещение на величину хода и возврат в исходное положение.

4.10 Маркировка

4.10.1 Манжеты, нажимные и опорные кольца должны иметь рельефную маркировку с указанием условного обозначения, наименования или товарного знака предприятия-изготовителя.

Рельефную маркировку на уплотнениях с внутренним диаметром до 26 мм не наносят, а данные указывают на ярлыке, прилагаемом к каждой партии уплотнений.

Уплотнения, изготовляемые из профильных полос, должны иметь рельефную маркировку с указанием ширины полосы, наименования или товарного знака предприятия-изготовителя.

Примечание — По согласованию допускается наносить краской маркировку группы резины: 1-й группы — одной полосой; 2-й группы — двумя полосами.

4.10.2 Рельефная маркировка обеспечивается пресс-формой. Шрифт маркировки — по ГОСТ 26.008 или по ГОСТ 26.020 в зависимости от размера уплотнений, но не более 5 мм.

4.10.3 Маркирование уплотнений тропического исполнения – по ГОСТ 15152.

4.10.4 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

4.11 Упаковка

4.11.1 Уплотнения упаковывают в ящики по ГОСТ 16511 и ГОСТ 18573, выложенные водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828 или парафиновой бумагой по ГОСТ 9569.

Допускается небольшие партии уплотнений упаковывать в фанерные ящики или ящики из гофрированного картона.

Масса брутто ящика должна быть не более 50 кг.

Допускается упаковывание в общую упаковку уплотнений разных партий, при этом каждая партия должна иметь внутри ящика свою упаковку.

Уплотнения, в виде профильных полос, свертывают в бухты, перевязывают в двух (трех) местах и укладывают в ящики или мешки.

Указанный вид упаковки распространяется на контейнерные перевозки.

Допускается по согласованию другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность уплотнений при транспортировании.

4.11.2 5.7 Каждая партия манжет, нажимных и опорных колец сопровождается документом о качестве, содержащим:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение;

номер партии;

число (кг, шт.);

дату изготовления (год, месяц).

5 Правила приемки

5.1 Уплотнения предъявляют к приемке партиями. Партией считают манжеты или кольца одного типоразмера, изготовленные из одной группы резины и ткани в количестве не более 1000 шт.

5.2 Для проверки соответствия качества партии уплотнения подвергают приемо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям.

5.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверяют на соответствие внешнему виду (п. 4.8) 100% уплотнений; п. 3.2 – размеры h, d, b, п. 3.3 – размеры h3, d1, b2, п. 3.4 – размеры h5, d2, b3 – в размере 2 % партии, но не менее 5 шт.

Результаты испытаний распространяют на всю партию.

5.4 Типовые испытания проводят при изменении марки ткани и рецептуры резины для промазывания ткани. Следует проверять прочность связи между слоями прорезиненной ткани и физико-механические показатели резин 2-й группы по таблице 6.

Размеры уплотнений следует проверять при применении новых и отремонтированных пресс-форм.

Размеры h, h1, h3, h4, h5, h6, b, b2, b3 проверяют при апробировании пресс-форм на целых уплотнениях (без разрезания) не менее чем на 2 отпрессовках с каждого гнезда пресс-форм.

5.5 При периодических испытаниях проверяют:

- прочность связи между слоями прорезиненной ткани – не реже одного раза в месяц, не менее чем на одном образце от текущей партии.

- физико-механические показатели резин – не реже одного раза в месяц, менее чем на одной текущей закладке резиновой смеси».

Периодические испытания должны проводиться не реже раза в месяц.

5.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном числе образцов испытуемой партии, или 100%-ную проверку размеров деталей.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

6 Методы контроля

6.1 Качество поверхности контролируют внешним осмотром или сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

6.2 Размеры уплотнений проверяют универсальными измерительными инструментами или с применением оптических средств.

6.3 Прочность связи между слоями прорезиненных тканей – по ГОСТ 6768.

Метод изготовления стандартных образцов приведен в приложении Б.

6.4 Физико-механические показатели резин 2-й группы проверяют по ГОСТ 269.

Условную прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве – по ГОСТ 270.

Изменение массы после воздействия стандартной жидкости СЖР-2 – по ГОСТ 9.030.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Уплотнения транспортируют транспортом любых видов в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки, предусмотренных для транспорта данного вида.

7.2 Уплотнения хранят в упакованном виде в отапливаемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении уплотнения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и веществ, разрушающих резину и ткань.

Допускается хранение уплотнений в упакованном виде в неотапливаемых складах или собранными в сборочные единицы при температуре от минус 30 °С до плюс 50 °С.

В случае хранения или транспортирования при отрицательной температуре перед монтажом уплотнения должны быть выдержаны при температуре (20 ± 5) °С в течение 24 ч.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие уплотнений требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения уплотнений – 2 года со дня их изготовления.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации уплотнений с применением резины 1-й группы – 2 года со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке (перемещении) 500 км; уплотнений с применением резин 2-й группы – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке (перемещении) – 1000 км.

Днем ввода уплотнений в эксплуатацию считается день установки уплотнений в сборочные единицы.

Приложение А

(рекомендуемое)

Указания по применению и монтажу уплотнений

А.1 Число манжет в комплекте уплотнения в зависимости от диаметра штока и давления рабочей жидкости в цилиндре должно быть не менее указанного в таблице А.1.

Таблица А.1                                                   В миллиметрах

| Диаметр штока d | Ширина манжеты b | Число манжет в комплекте при давлении, МПа, не более |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,3 | 10 | 20 | 32 | 40 | 63 |
| От 10 до 30 | 5,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | 6,0 |  | 3 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Св. 30 до 60 | 6,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
|  | 7,5 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | 10,0 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |
| Св. 60 до 100 | 7,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 10,0 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 12,5 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Св. 100 до 220 | 7,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 10,0 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 15,0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Св. 220 до 500 | 15,0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 20,0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Св. 500 до 750 | 20,0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Св. 750 до 1450 | 25,0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Св. 1450 до 2000 | 30,0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

А.2 Число манжет в комплекте уплотнения цилиндра должно быть не менее 2 при давлении до 32 МПа и не менее 3 при давлении до 63 МПа.

А.3 Примеры монтажа уплотнений штока приведены на рисунке А.1.

1 – ограничительная шайба; 2 – дренажное кольцо; к – запас для поджатия уплотнения; ɛ – осевое сжатие при монтаже

Рисунок А.1 — Примеры монтажа уплотнений штока

А.4 Шероховатость поверхностей сопрягаемых деталей с учетом покрытий приведена на рисунке А.2.

Е – радиальное биение; с – заходная фаска

Рисунок А.2 — Шероховатость поверхностей сопрягаемых деталей с учетом покрытий

А.5 Трущиеся поверхности, соприкасающиеся с уплотнениями, должны иметь твердость не ниже 61,0 HRCэ.

Рекомендуется применять покрытие хромом, при этом перед хромированием поверхность должна иметь твердость не ниже 46,4 HRCэ.

А.6 Для облегчения монтажа и устранения возможности повреждения уплотнений следует предусмотреть заходные фаски в цилиндре с размерами, указанными на рисунках А.2, А.4 и в таблице А.2.

Таблица А.2 — Размеры заходных фасок

| b | 5,0 | 6,0; 7,5 | 10,0; 12,5 | 15,0; 20,0 | 25,0; 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |

А.7 Осевой размер посадочного места следует выполнять по максимальному размеру H уплотнения с учетом возможности подтяжки при монтаже и эксплуатации.

А.8 Толщина ограничительных шайб или наименьший зазор K до поджатия уплотнения и значение величины первоначального поджатия уплотнения ɛ в зависимости от ширины манжеты b и количества манжет приведены в таблице А.3.

Величина ɛ обеспечивается путем подбора толщины ограничительных шайб с учетом фактической высоты уплотнения. Дальнейшее поджатие в процессе эксплуатации производится путем установки ограничительных шайб меньшей толщины в случае монтажа по рисунку А.1, a, б, в, г, д и большей толщины в случае монтажа по рисунку А.1, е.

А.9 При применении уплотнений из профильных полос опорное кольцо, манжеты и нажимное кольцо подгоняют по размерам d и D (места стыковки режутся под углом 30-60°) и устанавливают в посадочное место. При установке их стыки должны располагаться под углом 120° относительно друг друга.

Таблица А.3 —                                                        В миллиметрах

| b | Число манжет в уплотнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | K | ɛ | K | ɛ | K | ɛ | K | ɛ | K | ɛ | K | ɛ | K | ɛ | K | ɛ |
| 5,0 | 7 | 0,3 | 8 | 0,4 | 9 | 0,5 | 10 | 0,6 | 10 | 0,6 | 11 | 0,7 | 12 | 0,8 | 13 | 0,9 |
| 6,0 | 8 | 0,4 | 9 | 0,5 | 10 | 0,6 | 11 | 0,7 | 11 | 0,8 | 12 | 0,9 | 13 | 1,0 | 14 | 1,1 |
| 7,5 | 9 | 0,5 | 10 | 0,6 | 11 | 0,7 | 12 | 0,8 | 13 | 0,9 | 14 | 1,0 | 15 | 1,2 | 16 | 1,5 |
| 10,0 | 10 | 0,8 | 11 | 0,9 | 12 | 1,1 | 13 | 1,3 | 14 | 1,4 | 16 | 1,6 | 17 | 1,8 | 18 | 1,9 |
| 12,5 | 13 | 1,3 | 15 | 1,6 | 17 | 1,9 | 18 | 2,2 | 21 | 2,5 | 23 | 2,8 | 25 | 3,1 | 27 | 3,5 |
| 15,0 | 14 | 1,3 | 16 | 1,6 | 18 | 1,9 | 20 | 2,2 | 22 | 2,5 | 23 | 2,8 | 25 | 3,2 | 27 | 3,6 |
| 20,0 | 15 | 1,5 | 17 | 1,7 | 19 | 2,0 | 21 | 2,3 | 23 | 2,6 | 25 | 2,9 | 27 | 3,3 | 29 | 3,7 |
| 25,0 | 20 | 1,8 | 22 | 2,1 | 24 | 2,4 | 27 | 2,7 | 29 | 3,1 | 31 | 3,4 | 34 | 3,8 | 36 | 4,3 |
| 30,0 | 22 | 2,5 | 24 | 2,9 | 27 | 3,3 | 30 | 3,7 | 32 | 4,2 | 35 | 4,7 | 38 | 5,1 | 40 | 5,6 |

А.10 Примеры монтажа уплотнений цилиндра приведены на рисунке А.3.

А.11 Шероховатость поверхностей сопрягаемых деталей указана на рисунке А.4.

Рисунок А.3 — Примеры монтажа уплотнений цилиндра

Е – радиальное биение

Рисунок А.4 — Шероховатость поверхностей сопрягаемых деталей

А.12 Осевой размер h1 посадочного места следует выполнять по максимальной высоте уплотнения с возможностью обеспечения поджатия при монтаже.

А.13 Рекомендуется для уплотнений цилиндра применять неразрезные уплотнения.

А.14 Выбор предельных отклонений диаметров сопрягаемых деталей по системе отверстия в зависимости от давления проводят по таблице А.4.

Таблица А.4                                                          В миллиметрах

| Уплотнительный диаметр | Радиальное биение E | Предельные отклонения диаметров сопрягаемых деталей при давлении, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 20 | Св. 20 до 32 | Св. 32 до 63 |
| До 80 | 0,07 | H9/f8 | Н9/f8 | Н9/f7 |
| Св. 80 до 180 | 0,10 | H9/f8 | Н9/f7 | Н9/f7 |
| Св. 180 до 500 | 0,15 | H9/f8 | H9/f7 | H7/f7 |
| Св. 500 до 1000 | 0,30 | Н8/е8 | H8/f7 | H7/f7 |
| Св. 1000 до 2000 | 0,50 | H8/f7 | Н8/f7 | Н7/f7 |
| Примечание — При отступлении от предельных отклонений диаметров сопрягаемых деталей в сторону увеличения требуется установка защитных втулок из бронзы, полиамида, фторопласта и других материалов, обеспечивающих требуемые величины диаметральных зазоров. |  |  |  |  |

А.15 При применении нажимных и опорных колец из текстолита, полиамида, бронзы и других материалов их геометрические размеры должны быть: угол 105°±2°30’, радиусы r2, r3 в соответствии с таблицами 3, 4. Предельные отклонения диаметров нажимного кольца должны соответствовать указанным в таблице А.4.

А.16 При длительной работе уплотнений при температуре более 80 °C рекомендуется применять охлаждение рабочих жидкостей.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Метод изготовления образцов для определения прочности связи

между слоями прорезиненной ткани по гост 6768

Б.1 Образцы для испытания должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда толщиной не менее 2 мм, длиной, обеспечивающей расслоение на участке не менее 100 мм, шириной 25 мм, принимаемой для расчета и обусловленной расстоянием между режущими кромками штанцевого ножа.

Толщину образцов измеряют толщиномером ТР-10 по ГОСТ 11358, длину – линейкой по ГОСТ 427.

Б.2 Образцы вырубают из резинотканевых пластин, вулканизованных в пресс-формах и рамках с глубиной гнезда 2-0,2 мм, и размерами в плане не менее 140×100 мм или между плитами с применением ограничительных линеек. При вырубке образцов отступают от края пластин не менее чем на 10 мм.

Образцы вырубают при помощи штанца с режущими кромками не менее 145 мм, с односторонним углом заточки лезвий ножей не более 25° и расстоянием между режущими ножами (25 ± 0,2) мм. Непараллельность ножей относительно кромки пластины при резке - не более 2 мм на длине 140 мм.

Б.3 Для изготовления пластин из прорезиненной ткани вырезают заготовки по размеру гнезда пресс-формы с допуском по длине и ширине минус 3 мм таким образом, чтобы основа ткани совпадала с длиной пластины. При наличии закругленных углов пресс-формы в плане углы заготовок также скругляют с допуском минус 1,5 мм от размера пресс-формы. Затем заготовки накладывают друг на друга, прикатывая их роликами. Между заготовками пластины прокладывают целлофановую пленку с одной стороны по всей ширине заготовки на длину (35±5) мм.

Число слоев ткани подбирается таким образом, чтобы толщина заготовки в прикатанном виде была (2,5 ± 0,2) мм. Число слоев ткани должно быть не менее 3.

Если толщина заготовки превышает 2,7 мм, то вулканизацию пластин осуществляют между плитами с применением ограничительных линеек, обеспечивающих деформацию заготовок в пределах 15 % — 30 %.

Вулканизацию пластин производят в режимах, установленных нормативно-технической документацией на изделие.

УДК 62-762:678:006.354 МКС 83.140.50 Ключевые слова: уплотнения, шевронные манжеты, нажимные кольца, опорные кольца, технические требования, конструкция, размеры