МКС 91.100.60

Изменение № 1 ГОСТ 21880-2022 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                   №                                )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 0042]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Дополнить ссылкой:

«ГОСТ EN 1602 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности».

«ГОСТ EN 1609 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении».

Раздел 4. Пункт 4.2. Изложить в новой редакции:

«Мат представляет собой гибкое теплоизоляционное изделие с односторонней или двухсторонней облицовкой, механически соединенной с минеральной (каменной) ватой.  При изготовлении матов допускается применение вторичного сырья в объеме, не приводящем к снижению показателей готовой продукции. Перечень возможных вариантов облицовок указан в таблице 1.»

таблица 1. Строки 10 и 11 изложить в новой редакции:

«

| ФА | Фольга армированная |
| --- | --- |
| ФН | Фольга неармированная |

»;

примечание к таблице 1 изложить в новой редакции:

«Примечание – Крепление всех облицовок к лицевой стороне матов осуществляется механически металлической проволокой в процессе прошивки мата. Маты длиной до 2000 мм могут быть покрыты обкладкой с четырех или шести сторон. Маты длиной более 2000 мм покрывают обкладкой с одной или двух сторон».

Раздел 5. Пункт 5.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Номинальный размер | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
| Длина | От 1000 до 6000 | +превышение; —0 мм |
| Ширина | 500; 600; 1000; 1200 | ±10 мм |
| Толщина | 30; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120 | -5 % или -5 мм* +15 % или +15 мм** |
| * Выбирают наибольшее значение допуска. ** Выбирают наименьшее значение допуска. |  |  |

Раздел 5. Пункт 5.8. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Теплопроводность при температуре 283 К (10 °C) должна быть не более 0,04 Вт/(м·К), при температуре 298 К (25 °C) - не более 0,06 Вт/(м·К)».

Пункт 5.10. Таблица 4. Строку «Влажность, % по массе, не более» изложить в новой редакции:

| Влажность, % по массе, не более | 1,0* | 1,0* | 1,0* | 1,0* | 1,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

заменить слова: «Модуль кислотности сырья для производства волокна матов, не менее» на «Модуль кислотности волокна для производства матов, не менее».

Добавить примечание к таблице:

* Показатель Влажность определяют для изделий, производимых по технологии «мокрого» формования

Раздел 6. Пункт 6.2. Заменить слова: «группу горючести» на «характеристики пожарной опасности».

Раздел 7. Пункт 7.1. Изложить в новой редакции:

«Изделия относят к горючим или негорючим.

Для горючих изделий определяют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести;

- группа воспламеняемости;

- группа по дымообразующей способности;

- группа по токсичности продуктов горения.

Для негорючих изделий указанные показатели пожарной опасности не определяют.»

Раздел 9. Пункт 9.3. Шестое перечисление изложить в следующей редакции: «- влажность (определяют для изделий, производимых по технологии «мокрого» формования);».

Пункт 9.5 дополнить абзацем:

«Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении определяют не реже одного раза в год.»

Раздел 10. Пункт 10.4 Изложить в новой редакции:

«Толщину матов определяют в соответствии с ГОСТ EN 823. Общее давление, прикладываемое при измерении, составляет 50 ± 1,5 Па для матов марки «МП 40», 250 ± 5 Па для всех остальных марок матов. По согласованию с заказчиком (потребителем, клиентом) допускается определять толщину с другой нагрузкой. Производитель должен декларировать толщину прошивных матов с указанием той нагрузки, при которой она была получена. Если мат имеет обкладку, то его или вырезанные из него куски кладут обкладкой вниз.»

Раздел 10. Пункт 10.9 изложить в новой редакции:

«Максимальную рабочую температуру матов определяют в соответствии с ГОСТ 32312.

Результаты испытаний по определению максимальной рабочей температуры считаются полученными, если не было зафиксировано следующее:

- деформация под заданной нагрузкой превышает 5%;

- имеет место явление внутреннего разогрева, вызывающее спекание или разрушение структуры волокон изделия.»;

пункт 10.19 изложить в новой редакции: «Плотность матов определяют по ГОСТ 17177. Допускается определение плотности по ГОСТ EN 1602. В случае спорных ситуаций арбитражным является метод по ГОСТ 17177.»;

Дополнить пунктом 10.21 в следующей редакции:

«Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении определяют в соответствии с ГОСТ EN 1609 метод А.».

Раздел 11. Дополнить пунктом 11.6 в следующей редакции:

«Срок хранения матов - не более 6 мес с даты их изготовления. По истечении срока хранения маты должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта, после чего принимается решение о возможности их применения по назначению».

| Руководитель разработки Исполнительный директор Ассоциация «Росизол» |  | Свиридова Е.В. |
| --- | --- | --- |