| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ – (проект, RU, первая редакция) |

Крахмал катионный

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» (ВНИИК – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»).

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                      №                 )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Введен впервые

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения …………………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………………….

3 Термины и определения ………………………………………………………………………

4 Классификация.............................................................................................

5 Технические требования.................................................................................................

5.1 Характеристики............................................................................................................

5.2 Требования к сырью.....................................................................................

5.3 Маркировка..............................................................................................................

5.4 Упаковка ..................................................................................................

6 Правила приемки........................................................................................................

7 Методы контроля.........................................................................................

8 Транспортирование и хранение............................................................................

Приложение А (справочное) Рекомендуемые сроки годности и условия хранения......................................................................................

Приложение Б (справочное) Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах-участниках СНГ ………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт

Крахмал катионный

Технические условия

Cation starch

Specifications

Дата введения – 202

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на катионный крахмал, получаемый путем обработки картофельного или кукурузного крахмала катионирующими химическими реагентами.

Катионный крахмал применяется в бумажной промышленности для проклейки бумажной массы, используемой для производства бумаги, контактирующей с пищевыми продуктами, и для других технических целей.

Требования к качеству катионного крахмала изложены в 4.1.3-4.1.4, к сырью и вспомогательным материалам - в 4.2, к маркировке - в 4.3.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.135 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 857 Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-90) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2263 Натр едкий технический. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7698 Крахмал. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 7699 Крахмал картофельный. Технические условия

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15113.1 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы- будильники. Общие технические условия

ГОСТ 32159 Крахмал кукурузный. Общие технические условия

ГОСТ 32902 Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51953.

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Катионный крахмал вырабатывают в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.1.2 В зависимости от используемого сырья и степени замещения вырабатывают катионный крахмал четырех марок:

марка 1К1 - крахмал картофельный катионный с массовой долей связанного азота 0,1- 0,2 %;

марка 1К2 - крахмал картофельный катионный с массовой долей связанного азота не менее 0,2 %;

марка 2К1 - крахмал кукурузный катионный с массовой долей связанного азота 0,1-0,2 %;

марка 2К2 - крахмал кукурузный катионный с массовой долей связанного азота не менее 0,2 %;

4.1.3 По органолептическим показателям катионный крахмал должен соответствовать

требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Характеристика катионного крахмала |  |
| --- | --- | --- |
|  | картофельного марки 1К1; 1К2 | кукурузного марки 2К1; 2К2 |
| Внешний вид | Однородный порошок |  |
| Цвет | Белый | Белый. Допускается желтоватый оттенок |
| Запах | Свойственный данному виду крахмала, без постороннего запаха |  |

4.1.4 По физико-химическим показателям крахмал катионный должен соответствовать

требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование показателя | Характеристика и нормы катионного крахмала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | картофельного марки |  | кукурузного марки |  |
|  | 1К1 | 1К2 | 2К1 | 2К2 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 20 |  | 13 |  |
| Массовая доля азота, связанного при катионировании, в пересчете на сухое вещество крахмала, % | 0,1-0,2 | Не менее 0,2 | 0,1-0,2 | Не менее 0,2 |
| Водородный показатель, pH | 4,5 -9,0 |  | 5,0 -9,0 |  |
| П р и м е ч а н и е - дополнительные требования к качеству крахмала катионного могут быть определены договором с потребителем |  |  |  |  |

4.2 Требования к сырью и вспомогательным материалам

4.2.1 Для производства катионного крахмала применяют:

- крахмал кукурузный по ГОСТ 32159;

- крахмал картофельный по ГОСТ 7699 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт;

- натр едкий технический по ГОСТ Р 55064;

- кислоту соляную техническую по ГОСТ 857;

- реагент катионирующий (3-хлор - 2-гидрооксипропилтриметиламмоний хлорид), получаемый по импорту, разрешенный органами и учреждениями действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт;

- воду питьевую по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

4.2.2 Сырье и вспомогательные материалы, используемые для изготовления катионного крахмала, должны соответствовать требованиям нормативной документации и иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность.

4.3 Маркировка

4.3.1 Маркировка транспортной упаковки (мешка и мягкого контейнера) - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

4.3.2 На каждый мешок с катионным крахмалом маркировку наносят типографским способом на ярлык или непосредственно на мешок с использованием трафарета или штампа несмывающейся и не имеющей запаха краской, или любым другим способом, обеспечивающим ее четкое изображение.

Ярлык из плотной бумаги или из плотной бумаги на тканевой или трикотажной основе, или из клееного нетканого полотна, или из других материалов закладывают одним концом в горловину мешка или прикладывают к ней и прошивают одновременно с зашиванием мешка.

На бумажные мешки с катионным крахмалом допускается наклеивание ярлыка из плотной бумаги.

Допускаются другие способы маркировки, обеспечивающие сохранность информации при транспортировании и хранении.

На мягкие контейнеры ярлык с маркировкой помещают в карман.

В маркировке транспортной упаковки с катионным крахмалом должна быть указана информация:

- наименование и марка катионного крахмала (пример обозначения - крахмал катионный картофельный, марка 1К1);

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес произ-водства) и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при ее наличии); товарный знак изготовителя (при наличии);

- дата изготовления;

- номер партии;

- масса нетто;

- условия хранения (надпись: «Хранить при относительной влажности воздуха складского помещения не более 75 %»);

- срок годности;

- обозначение настоящего стандарта;

Информация может быть дополнена:

- сведениями рекламного характера;

- штриховым кодом.

4.3.3 В соответствии с условиями контракта в маркировку допускается нанесение любой дополнительной информации.

4.4 Упаковка

4.4.1 Упаковку проводят в соответствии с требованиями [2].

4.4.2 Упаковочные материалы и упаковка, используемые для упаковки катионного крахмала, должны соответствовать требованиям документов, в соответствии с которыми они изготовлены, а также обеспечивать сохранность его качества и безопасности при перевозках, хранении и реализации.

4.4.3 Качество упаковки и массы нетто - по ГОСТ 15113.1.

4.4.4 Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто мешка, контейнера -по ГОСТ 8.579 таблица А.2.

4.4.5 Упаковка катионного крахмала, отправляемого в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846.

4.4.6 Предлагаемая упаковка катионного крахмала приводится в приложении А.

5 Правила приемки

5.1 Катионный крахмал принимают партиями. Партией считают определенное количество продукции одного наименования и марки одинаково упакованной, произведенной одним изготовителем по одному национальному стандарту в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

При транспортировании насыпью в специальных транспортных средствах партией считают каждое транспортное средство.

5.2 Правила приемки катионного крахмала - по ГОСТ 7698 со следующими дополнениями:

- для катионного крахмала, упакованного в контейнеры, - проверяют каждый контейнер;

- для катионного крахмала, упакованного в специализированное транспортное средство, - проверяют каждое транспортное средство.

5.3 Проверке состояния упаковки и соответствия маркировки требованиям настоящего стандарта подлежит каждая партия.

5.4 Органолептические показатели определяют в каждой партии.

5.5 Физико-химические показатели: массовую долю влаги, pH, массовую долю азота, связанного при катионировании, определяют периодически, но не реже одного раза в десять дней, а также при поступлении новой партии сырья или по требованию потребителя.

5.6 При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному показателю проводят повторные анализы на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных анализов распространяются на всю партию.

6 Методы контроля

6.1 Требования к условиям измерений

При подготовке и проведении анализа должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха...............................от 18 °С до 30 °С;

- относительная влажность воздуха ................................ от 40 % до 75 %.

Помещение, в котором проводят анализы, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

6.2 Отбор и подготовка проб к анализу - по ГОСТ 7698.

6.3 Методы определения: внешнего вида - органолептически, цвета и запаха - по ГОСТ 7698.

6.4 Методы определения массовой доли влаги, - по ГОСТ 7698.

6.5 Метод определения водородного показателя pH

Сущность метода заключается в потенциометрическом определении активности ионов водорода (pH).

6.5.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

Весы по ГОСТ OIML R 76-1, пределами обеспечивающие точность взвешивания с допускаемой абсолютной погрешностью не более ± 0,003 г.

pH-метр лабораторный со стеклянным электродом с диапазоном измерения от 1 до 14 ед. pH и термокомпенсатором с допускаемой абсолютной погрешностью измерения ± 0,05 ед. pH.

Стаканы стеклянные типа В(Н)—1(2)—150 ТС или ТХС по ГОСТ 25336, или пластиковые химические по нормативной документации.

Цилиндры мерные типа 1(3)—100—2 по ГОСТ 1770.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, для РФ – по ГОСТ Р 58144

Палочка стеклянная или шпатель пластиковый.

Стандарт-титры для приготовления буферных растворов по ГОСТ 8.135.

Мешалка лабораторная.

Часы электронно-механические по ГОСТ 27752.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками не ниже вышеуказанных.

6.5.2 Подготовка к проведению анализа

Проводят калибровку pH-метра по буферным растворам согласно инструкции по эксплуатации прибора.

6.5.3 Проведение анализа

Перед проведением каждого анализа электроды тщательно промывают дистиллированной водой и насухо протирают фильтровальной бумагой.

В стеклянный стакан помещают катионный крахмал массой (10,0 ± 0,1) г, с помощью цилиндра приливают 90 см3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают стеклянной палочкой в течение одного часа и фильтруют. В полученном фильтрате определяют величину pH в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Проводят два параллельных определения.

6.5.4 Обработка и оформление результатов измерений

Результаты измерений записывают до второго десятичного знака.

За окончательный результат измерений pH принимают средне-арифметическое значение двух параллельных измерений, округленное до первого десятичного знака.

Предел повторяемости (сходимости) r - абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при Р = 95 %, не должен превышать 0,10 ед. pH.

Предел воспроизводимости R - абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 95 %, не должен превышать 0,20 ед. pH.

Граница абсолютной погрешности метода ± 0,10 ед. pH при Р = 95 %.

Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

X̅ ± Δ  , при Р = 0,95,

где X̅ — среднеарифметическое значение двух параллельных измерений, ед. pH;

± Δ — значение границ абсолютной погрешности результата анализа при Р = 95 %, ед. pH.

6.6 Метод определения массовой доли азота, связанного при катионировании

Сущность метода заключается в определении азота методом Кьельдаля по разнице между массовой долей связанного азота в катионном и исходном крахмалах.

6.6.1 Средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы - по ГОСТ 7698, 2.8.1 со следующими изменениями:

Весы по ГОСТ OIML R 76-1, пределами обеспечивающие точность взвешивания с допускаемой абсолютной погрешностью не более ± 0,003г.

6.6.2 Подготовка к анализу

(10,0±0,1) г кукурузного крахмала исходного и катионного крахмала промывают два раза дистиллированной водой по 50 см3 и высушивают при температуре не выше 80 °С. В сухих образцах крахмала определяют массовую долю влаги по ГОСТ 7698. Одновременно берут анализируемые пробы промытых крахмалов массой 1,5-2,0 г и проводят анализ по ГОСТ 7698, пункт 2.8.2.

6.6.3 Обработка и оформление результатов измерений

Массовую долю азота в катионном крахмале N %, в пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле

N=0.00028·(V-V₁)·100·100m(100-W)

где 0,00028 - количество азота, которое связывает 1 см3 0,02 н раствора серной кислоты, г;

V - объем 0,02 н раствора гидроокиси натрия, израсходованного на титрование в контрольном анализе, см3;

V1 - объем 0,02 н раствора гидроокиси натрия, израсходованного на титрование в основном анализе, см3;

100 - коэффициент пересчета в проценты массовой доли азота в крахмале;

100 - коэффициент пересчета в проценты массовой доли азота на сухое вещество крахмала;

m - масса анализируемой пробы крахмала, г;

(100—W) - массовая доля сухих веществ в крахмале, %.

Массовую долю связанного при катионировании азота (Nсв) вычисляют по разнице между массовой долей его в катионном (N) и исходном (N1) крахмалах

Nсв = N - N1

Результаты вычислений записывают до второго десятичного знака.

За окончательный результат измерений массовой доли связанного азота принимают среднеарифметическое значение двух параллельных измерений, округленное до первого десятичного знака.

Предел повторяемости (сходимости) r - абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при Р = 95%, не должен превышать 0,01 %.

Предел воспроизводимости R - абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 95 %, не должен превышать 0,02 %.

Граница абсолютной погрешности метода ± 0,01 % при Р = 95 %.

Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

X̅ ± Δ  , при Р = 0,95,

где X̅ - среднеарифметическое значение двух измерений выполненных в условиях повторяемости, %;

± Δ - значение границ абсолютной погрешности результата анализа при Р = 95 %, %.

6.7 Допускаются другие методы измерений массовой доли азота, связанного при катионировании, при условии, что их метрологические характеристики не ниже требований, указанных в 6.6.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Катионный крахмал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Пакетирование при транспортировании - по ГОСТ 24597, ГОСТ 26663 и ГОСТ 21650.

Не допускается перевозка катионного крахмала в транспортных средствах, в которых транспортировались ядовитые и резко пахнущие грузы, а также с продуктами, обладающими специфическими запахами.

7.2 Катионный крахмал хранят в сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, без постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов, с относительной влажностью воздуха не более 75 %.

7.3 Срок годности катионного крахмала устанавливает изготовитель.

Приложение А

(рекомендуемое)

Предлагаемая упаковка

Катионный крахмал упаковывают в транспортную тару:

- в мешки массой нетто не более 30 кг;

- в мягкие специализированные контейнеры разового использования из полипропиленовой ткани для сыпучих продуктов (контейнеры типа «Биг-Бэг»), массой нетто 500, 750, 1000 кг, а также допускается транспортировать насыпью в специальных транспортных средствах.

Приложение Б
(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и

нормативных правовых актах в государствах – участниках СНГ

| Структурный элемент настоящего стандарта | Технический регламент или нормативный правовой акт | Государство –участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| 4.4 | Общий технический регламент UzTR.476-021:2017 «О безопасности упаковки, контактирующей с пищевой продукцией» | UZ |
| 4.3 | ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| 4.3 | Общий технический регламент UzTR.490-022:2017 «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» | UZ |

УДК 664.25:006.354 Ключевые слова: катионный крахмал, термины, технические требования, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение

| Заведующий отделом стандартизации, патентоведения и научно-технической информации | В.И. Пушкарь |
| --- | --- |
| Гл.специалист по метрологии | О.В. Алейникова |