МКС 75.160.10

Изменение № 2 ГОСТ 10200─2017 Пек каменноугольный электродный. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии

и сертификации (протокол №                               от                          )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №__________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по

стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Первый абзац.

Раздел 4. Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«4.2 Требования безопасности при производстве, применении и хранении пека должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, норм и правил в области промышленной, пожарной безопасности, санитарных правил и норм, регламентам, инструкциям по охране труда, утвержденных в установленном порядке и др.».

Раздел 6. Пункт 6.3. Подпункт 6.3.1. Первый абзац. Заменить значение «15» на «25».

Подраздел 6.3.1. Подпункт 6.3.1.2. Первый абзац после слов «около 0,25 г» дополнить словами: «(для пека марки В1 около 0,20 г)»;

четвертый абзац заменить слова: «2, 3» на «2  3».

Подраздел 6.3.2. Подпункт 6.3.2.3. Первый абзац. Фразу в скобках изложить в новой редакции «(от 0,20 до 0,30 г пека марок В и В1)»;

второй абзац, заменить слова «(в 4, 5 приемов)» на «(в 4  5 приемов)».

Подраздел 6.3.2. Подпункт 6.3.2.4. Дополнить таблицу 2 строкой:

| « | Св. 15 до 25 включ. | 0,7 | Не установлено | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

исключить пятый абзац;

дополнить таблицу 3 строкой:

| « | Св. 15 до 25 включ. | 3,0 | »; |
| --- | --- | --- | --- |

последний абзац изложить в новой редакции: «Итоговый результат округляют до целого числа.».

Раздел 7. Пункт 7.3. Заменить слова: «Сухое дерево и мертвая рыба» на «Опасность для окружающей среды».