ГОСТ 28093
(проект,BY,окончательная редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 28093
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Материалы текстильные
Ткань смежная хлопчатобумажная
Технические требования и методы испытания
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 105-F02:2009 «Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани» (ISO 105-F02:2009 «Textiles.Tests for colour fastness. Part F02: Specification for cotton and viscose adjacent fabrics», NEQ)
5 ВЗАМЕН ГОСТ 28093-89
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Материалы текстильные
Ткань смежная хлопчатобумажная
Технические требования и методы испытания
Textiles
Tests for colour fastness. Cotton adjacent fabric. 

Technical requirements and test methods
Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажную смежную ткань, применяемую для определения устойчивости окраски текстильных материалов. Способность к закрашиванию хлопчатобумажной смежной ткани при испытании оценивают сравнением с эталоном смежной хлопчатобумажной ткани, для этого применяют эталон окрашенной хлопчатобумажной ткани.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 105-A02 Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски
ГОСТ ISO 105-С10 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой
ГОСТ ИСО 105-J01 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности
ГОСТ ИСО 105-J02 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J02. Инструментальный метод оценки относительной белизны
ГОСТ ISO 3071 Материалы и изделия текстильные. Определение рН водного экстракта
ГОСТ 3811 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3812 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса
ГОСТ 6611.1 Нити текстильные. Метод определения линейной плотности
ГОСТ 6611.3 Материалы текстильные. Нити. Методы определения числа кручений, укрутки и направления крутки
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1.1 испытуемая хлопчатобумажная смежная ткань: Хлопчатобумажная смежная ткань, соответствующая требованиям раздела 1 настоящего стандарта.

3.1.2 эталон смежной хлопчатобумажной ткани (эталонная смежная хлопчатобумажная ткань): Эталонная неокрашенная хлопчатобумажная ткань, соответствующая требованиям настоящего стандарта и применяемая для контроля качества хлопчатобумажной смежной ткани.

Проект, BY, окончательная редакция
3.1.3 эталон окрашенной хлопчатобумажной ткани (эталонная окрашенная хлопчатобумажная ткань): Эталонная хлопчатобумажная ткань, соответствующая требованиям настоящего стандарта и окрашенная красителем Прямым синим 71 CI (C.I. Direct Blue 71).
4 Технические требования
4.1 Пряжа для изготовления хлопчатобумажной смежной ткани должна быть изготовлена из хлопка и соответствовать следующим требованиям:

– линейная плотность:

– по основе – 16,5 текс;
– по утку – 14 текс;
– число кручений на 1 м:

– по основе – 820 ± 40;

– по утку – 900 ± 45.
4.2 Суровая ткань должна быть изготовлена полотняного переплетения 1/1 с числом нитей на 10 см: 

– по основе – 350 ± 7;

– по утку – 310 ± 9.
4.3 Суровая ткань должна быть расшлихтована, отварена, отбелена.
4.4 Хлопчатобумажная смежная ткань по физико-химическим показателям должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	Номинальное значение
	Допускаемое отклонение

	Поверхностная плотность, г/м2
	115
	± 5

	Степень белизны, %
	80
	± 3

	рН водного экстракта
	7
	± 0,5

	Способность к закрашиванию: разница в степени закрашивания испытуемой ткани и эталона смежной хлопчатобумажной ткани, балл шкалы серых эталонов для оценки изменения окраски
	4 – 5
	–


4.5 Хлопчатобумажная смежная ткань должна иметь ровную, гладкую поверхность. После смачивания и сушки без натяжения она должна оставаться плоской.
4.6 Хлопчатобумажная смежная ткань не должна содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон.

5 Методы испытаний
5.1 Определение линейной плотности пряжи по основе и по утку – по ГОСТ 6611.1.

5.2 Определение числа кручений на 1 м пряжи по основе и по утку – по ГОСТ 6611.3.

5.3 Определение числа нитей на 10 см суровой ткани по основе и по утку – по ГОСТ 3812.
5.4 Определение поверхностной плотности – по ГОСТ 3811.
5.5 Определение степени белизны
Определение проводят с зеркальной компонентой в соответствии с ГОСТ ИСО 105-J01, кроме приборов с оптической геометрией 0/45 (45/0).

Степень белизны рассчитывают с использованием стандартного источника света CIE D65 и дополнительного стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1964 (угол наблюдения 10º) в соответствии с ГОСТ ИСО 105-J02.
Для получения воспроизводимых результатов определения степени белизны, определяют степень белизны не менее чем четырехслойной смежной ткани.
5.6 Определение рН водного экстракта
рН водного экстракта определяют по ГОСТ ISO 3071.
5.7 Определение способности к закрашиванию хлопчатобумажной смежной ткани при испытании
5.7.1 Общие требования
При испытаниях устойчивости окраски для получения воспроизводимых результатов требуются смежные ткани со стандартизованными характеристиками закрашивания.

Характеристики закрашивания испытуемой хлопчатобумажной смежной ткани должны соответствовать аналогичным характеристикам эталона окрашенной смежной хлопчатобумажной ткани, применяемого при испытании с использованием эталона окрашенной хлопчатобумажной ткани.
5.7.2 Процедура испытания

Эталон окрашенной хлопчатобумажной ткани помещают между испытуемой хлопчатобумажной смежной тканью и эталоном смежной хлопчатобумажной ткани. Чтобы исключить возможные различия в условиях испытания в одной и той же составной испытуемой пробе, используют испытуемую хлопчатобумажную смежную ткань и эталон смежной хлопчатобумажной ткани. Испытывают испытуемую пробу по ГОСТ ISO 105-С10, режим испытания А (1).
5.7.3 Технические требования

Разница в цвете между испытуемой хлопчатобумажной смежной тканью и эталоном смежной хлопчатобумажной ткани не должна быть больше 4 – 5 баллов при оценке с использованием шкалы серых эталонов для оценки изменения цвета в соответствии с ГОСТ ISO 105-A02.
УДК                                                                        МКС 59.080.01
Ключевые слова: материалы текстильные, ткань смежная хлопчатобумажная, эталон хлопчатобумажной смежной ткани (эталонная хлопчатобумажная смежная ткань), устойчивость окраски, технические требования, физико-химические показатели, методы испытаний

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


II

